先张法预应力空心板梁施工作业指导书

一、工程概况
本标段为叶集至信阳高速公路NO.7合同段,起止里程为：K88+880～K107+160.其中特大桥1座,长907.42米,中桥4座,长283.2米,小桥3座,长71.52米;分离式立交7座,长243.48米. 本合同段总计：30m先张法预应力混凝土空心板梁300片,20m先张法预应力混凝土空心板梁132片，16m先张法部分预应力砼空心板梁48片，13m先张法部分预应力砼空心板梁180片，10m先张法部分预应力砼空心板梁36片。共计先张法预应力混凝土空心板梁696片.

二、本标段预应力空心板梁技术参数一览表

| 里 程 | 结构物名称 | 交角（度） | 孔数(孔) | 梁长（m） | 片数(片) 中板／边板 | 梁底宽(cm) | 单片砼方量（m3） 中板／边板 | 钢绞线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 类 型 | 单根张拉力Ny(KN) | 根 数 (中板/边板) |
| K89+438.151 | 小潢河特大桥 | 110 | 30 | 30 | 240/60 | 149 | 17.66/ 17.78 | φj15.24 | 195.3 | 26/28 |
| K93+287.687 | 农山北干渠中桥 | 80 | 3 | 13 | 30/6 | 99 | 4.96/ 5.47 | φj15.24 | 195.3 | 10/11 |
| K93+287.687 | 闻店子小桥 | 90 | 1 | 16 | 10/2 | 99 | 6.42/ | φj15.24 | 195.3 | 12/12 |

|  |  |  |  |  |  |  | 7.28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K101+607.239 | 九子渠小桥 | 90 | 1 | 13 | 10/2 | 99 | 4.96/ 5.47 | φj15.24 | 195.3 | 10/11 |
| K102+613.296 | 五岳干渠中桥 | 130 | 5 | 13 | 50/10 | 99 | 4.96/ 5.47 | φj15.24 | 195.3 | 10/11 |
| K105+734.376 | 刘老屋小桥 | 80 | 2 | 13 | 20/4 | 99 | 4.96/ 5.47 | φj15.24 | 195.3 | 10/11 |
| K106+162.276 | 张河沟1#中桥 | 90 | 3 | 13 | 30/6 | 99 | 4.96/ 5.47 | φj15.24 | 195.3 | 10/11 |
| K106+465.997 | 张河沟2#大桥 | 120 | 6 | 20 | 60/12 | 99 | 8.48/ 9.66 | φj15.24 | 195.3 | 14/14 |
| K90+808.29 | 分离式立交桥 | 90 | 3 | 10 | 30/6 | 99 | 2.95/ 3.26 | φj15.24 | 195.3 | 8/8 |
| K93+992.089 | 分离式立交桥 | 130 | 3 | 20 | 30/6 | 99 | 8.48/ 9.66 | φj15.24 | 195.3 | 14/14 |
| K96+070.275 | 分离式立交桥 | 45 | 2 | 16 | 20/4 | 99 | 6.42/ 7.28 | φj15.24 | 195.3 | 12/12 |
| K96+932.695 | 分离式立交桥 | 90 | 1 | 20 | 10/2 | 99 | 8.48/ 9.66 | φj15.24 | 195.3 | 14/14 |
| K97+030.291 | 分离式立交桥 | 110 | 1 | 20 | 10/2 | 99 | 8.48/ 9.66 | φj15.24 | 195.3 | 14/14 |
| K99+012.078 | 分离式立交桥 | 105 | 1 | 16 | 10/2 | 99 | 6.42/ 7.28 | φj15.24 | 195.3 | 12/12 |

| K106+857.47 | 分离式立交桥 | 90 | 1 | 13 | 10/2 | 99 | 4.96/ 5.47 | φj15.24 | 195.3 | 10/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各类型梁片数量汇总见下表：

| 梁长（m） | 梁交角类型（单位：片） 中板／边板 |  |  |  |  |  |  | 总计(片) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45º | 80º | 90º | 105º | 110º | 120º | 130º | 696 |
| 10 |  |  | 30/6 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 50/10 | 50/10 |  |  |  | 50/10 |  |
| 16 | 20/4 |  | 10/2 | 10/2 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 10/2 |  | 10/2 | 60/12 | 30/6 |  |
| 30 |  |  |  |  | 240/60 |  |  |  |

根据本合同段地势、交通、水源、拌合楼设置和各桥涵分布位置的情况，预制场地的选择如下：
在K89+870～KK90+049线右路基外侧设置预制场，负责预制本合同段结构物预制空心板梁。
预制场平面布置见附图。
三、施工准备

1、制梁槽布置
根据空心板梁的数量和特点，以及场地情况，预制场采用长线槽式张拉台座，设置1＃－5＃计五个制梁台座，1#、2#台座槽长84.0m，3#、4#、5#台座槽长94.0m
1#、2#台座每个每周期可预制10m梁8片（或13m梁每次6片；16m梁每次5片；20 m梁每次4片）；3#－5#台座每个每周期可预制30m梁3片。按每周期5天计，预制梁生产工期为170天，平均每天生产约4片梁。
为加大芯模周转使用次数，施工安排中一个台座生产一种型号的空心梁，穿插进行。
详见先张法预应力空心板梁施工横道图。

2、张拉台座的施工
张拉台座是先张预应力生产工艺的主要设备之一，须承受预应力钢材张拉的全部张拉力，因此必须有足够的强度、刚度和稳定性。张拉台座采用框架式台座，用钢筋混凝土现场整体浇注而成，要求地基承载力大于150Kpa。台座主要有传力柱、台面、横梁和定位板组成。
传力柱主要用于承受预应力钢材的张拉力，用钢筋混凝土整体浇注而成，其强度、刚度必须满足设计要求，以防止拉应力损失。浇注时要顺直，轴线误差不大于5mm／20m。

台面在制作预应力梁时作底模用。在夯实的平整地基上现浇混凝土，并仔细找平，以使混凝土表面平整光滑，两边利用∠50×50×5mm角钢贴边，顺直；上铺5mm厚钢板。控制底模平整度在 以内。
为保证传力柱的稳定性和受力均匀性，在其底部每隔5m（端部2m）设一道横系梁，在整个端部加一块3cm厚的钢板，传递应力。
横系梁为支撑定位、固定预应力钢筋并将张拉力传给台座的构件，必须有足够的刚度和稳定性，避免受力后弯曲或翘曲。
定位板采用钢板用于固定预应力钢格，板上开成条形槽孔。
承力台座与传力墩现浇在一起，并适当配筋，混凝土现浇一次完成，台座标高严格控制在同一水平面，台座的强度、刚度必须满足设计要求，并满足抗倾覆、抗滑移的要求。
台座大样示意图见附图。
3、张拉设备与材料

持荷2分钟

张拉的一般程序如下：
0
初应力（10％δk）
100％δk

（锚固）

根据设计文件，预应力筋全部为钢绞线。预应力筋选用国产高强低松弛φj15.24钢绞线，单根控制张拉力为Ny＝195.3KN，每块梁内钢绞线数量为8～28根。采用单根张拉方式，单根放张的方法。

（1）千斤顶的选择
1单根预张时：Ny=195.3×10%=19.53 KN
单根张拉时，最大张拉力：Ny=1×195.3＝195.3KN
张拉机具吨位：Q =1.5*195.35KN/10=29.3T;
2根据钢绞线长度，确定张拉设备最大行程
最大行程：⊿L＝PpL/ApEp＝195300*94480/（1.9*105*139.98）＝69.4cm。
根据以上计算，单根张拉钢绞线用YDC300Q型穿心式千斤顶，技术指标见下表：

| 型 号 | 张拉力（KN） | 油压（MPa） | 工作行程（mm） | 自重 （Kg） | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YDCQ | 300 | 54.5 | 200 | 22 | Ø108X580 |

（2）压力表的选择
油压表的读数反映出千斤顶工作活塞上单位面积承受的压力，正确掌握油压的大小，才能保证正确的张拉力和生产的安全，压力表的读数和张拉力的关系如下：
Pu=Ny/Au
(Pu—压力表的读数；Ny—张拉力；Au—张拉设备工作油压面积)

为保证压力表的安全，Pumax=(1.5～2) ×Pu，且压力表的精度不低于1.5级。
实际选用与YDCQ型千斤项配套使用产品ZB4—500S型电动油泵。
（3）千斤顶与油压表的标定
在理论上，千斤顶的作用力（即张拉力）等于油压表上指示的油缸的单位油压乘以活塞面积，但由于油缸与活塞之间有一定的摩擦力，以及油压表本身也有示值误差，因此实际上的张拉力不等于理论上的计算值，所以要事先对千斤顶和油压表进行标定，标定须在专业单位进行。经标定的千斤顶和油压表，每张拉200次或使用时间在6个月以上以及张拉过程中出现不正常时，均应重新标定。
4、预应力张拉
（1）、预应力筋制作及安装
钢绞线下料切断必须用砂轮机或切割机，严禁使用电弧烧割。下料长度按张拉台座的距离及锚具的工作长度确定，在有效长度外可用连接器将钢绞线连接。钢绞线下料场地要干燥、平整。制作好的钢绞线按编号穿入张拉台座两端定位板中。安装模板及钢筋，在安装好千斤顶、锚具，确保千斤顶与钢绞线成一水平直线，然后进行张拉。
（2）、张拉

钢绞线的张拉采用单根张拉、两次张拉的方法。预应力钢绞线均采用“双控”即应力控制和伸长值控制，实际伸长值和理论伸长值控制在±6％范围内、否则停止张拉，查明原因后采取措施，再继续张拉。单根张拉采用一台YDC300Q穿心式千斤顶。
单根张拉张拉程序为：首先张拉到初应力（10％δk），在钢绞线上作标记并测量，继续张拉，控制张拉行程为15cm后，固定张拉端固定横梁处锚具，千斤项回程，继续张拉，使应力达到100％δk，此时，张拉力为195.3KN，持荷2分钟后可锚固，根据张拉的一般程序，张拉到初应力（10％δk）时要在钢绞线上作标记并测量，作为计算伸长量的基准。锚固前再作标记并测量伸长量，计算出实测伸长量与理论伸长量差值，其误差在±6％范围内，可锚固钢绞线，如不符合要求，则要重新张拉、标定千斤顶或更换钢绞线。
预应力钢筋有效长度以外部分，采用硬塑料管(或塑料布包裹)将实效范围的预应力筋套住，以便于预应力筋与混凝土之间不产生力。预应力筋有效长度以板中心对称布置，使板两端失效长度相等。

四、施工方法
在施工场地施工完成，张拉台座养护达到设计强度及各项准备工作完毕后，即可进行空心板梁预制的施工。下面以施工30m梁为例，说明施工过程。
1、钢绞线制作

由于本预制场采用的是双横梁施工方法，张拉端单根张拉，故钢绞线的长度为：L=93m（台座长度）+0.58m（千斤顶长度）+2*0.05m（锚夹具长度，圆套筒三片式夹具）+2*0.35m（固定端横梁宽度）+0.10 m（定位板等）＝94.48m。
将钢绞线在距下料尺寸5mm处用铅丝绑扎牢固后，用切割机将钢绞线切断，逐根放入张拉槽，穿入定位板中。安装模板及钢筋，安装好千斤顶、横梁及锚具夹等。
2、钢绞线的张拉
在固定端利用YDC300Q千斤顶对钢绞线初调应力，达10％（即19.53KN）以后，锚固工具锚。应力初调以后，在钢绞线上两端一定部位（本例取两端模板端部一致处）作好标记，并量取两标记之间的距离L1，在监理工程师同意的情况下即可进行张拉。开动千斤顶油泵，进行张拉：首先张拉到初应力（10％δk），在钢绞线上作标记并测量，继续张拉，控制张拉行程为15cm后，固定张拉端固定横梁处锚具，千斤顶回程，继续张拉，使应力达到100％δk，此时，张拉力为195.3KN，持荷2分钟后可锚固，量取两标记之间的距离L2。
则：实际伸长值ΔL＝ΔL1+ΔL2，
ΔL1＝L2－L1；
ΔL2＝δ0/Eg. L＝195.3×10%÷(1.9×105)×94480=10mm(δ0—初应力)
理论伸长值ΔL＝PPL/（APEP）=694 mm

PP＝195.3KN

L＝94480mm

AP＝139.98mm2

Eg=1.9×105 N /mm2
如果:
(实际伸长值ΔL-理论伸长值ΔL)/ 理论伸长值ΔL≤± 6％
即可将张拉端工具锚锚固，张拉即告完毕。

如果:
(实际伸长值ΔL-理论伸长值ΔL)/ 理论伸长值ΔL
>±6％
则要重新张拉或标定千斤项、更换钢绞线。张拉完毕后将钢绞线失效长度部分用硬塑料管套住(或塑料布包裹)，以便于预应力筋与混凝土之间不产生握力，并包扎固定。

持荷2分钟

张拉程序如下:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575033344211011113