ICS 93.080.99

R 04

DB21

辽	宁	省	地	方	标	准

DB21/T 3179—2019

基于声波层析成像的桥梁混凝土
质量检测技术规程

Technical Regulation of Acoustic Computed Tomography in Bridge Concrete Quality
Inspection

2019 - 09 - 30 发布	2019 - 10 - 30 实施

辽宁省市场监督管理局 发布

辽宁省地方标准

基于声波层析成像的桥梁混凝土质量检测技术规程

Technical regulation of Acoustic Computed Tomography in Bridge Concrete Quality
Inspection

主编单位：辽宁省交通运输事业发展中心

辽宁省交通规划设计院有限责任公司（公路桥梁诊治技术交通运输行业 研发中心）

辽宁省高速公路运营管理有限责任公司

W亨省交通建设管理有限责任公司

前言	II

1	范围	1

2规范性引用文件	1

- 术语和符号	1

- 总则	4

5检测设备	4

6现场检测技术要求	5

7数据处理技术要求	9

8 检测结果	9

附录A （规范性附录）混凝土桥梁质量检测	12

附录B （规范性附录）声波层析成像法检测流程图	13

附录C （资料性附录）波速-强度曲线	14

附录D （资料性附录）观测排列完备性评价	15

附录E （资料性附录）	声波层析成像法检测现场记录表	 16

附录F （资料性附录）混凝土质量检测结果表	17

附录G （规范性附录）用词说明	18

* i	—1—

冃IJ	言

本标准按照GB/T1.1-2009给岀的规则起草。

本规程由辽宁省交通运输厅提岀并归口。

本规程主编单位：辽宁省交通运输事业发展中心、辽宁省交通规划设计院有限责任公司（公路桥梁

诊治技术交通运输行业研发中心）

本规程参编单位：辽宁省高速公路运营管理有限责任公司、辽宁省交通建设管理有限责任公司

本规程主要起草人员：张冠华、王超、王佳伟、韩基刚、王秋实、李万德、宋捷、王凯、张潇、

李文全、齐璐、鲁薇薇、武旭娟、王亮、李刚、鄂宇辉、白杨、邵传恒、

王鑫、陈晓峰

基于声波层析成像的桥梁混凝土质量检测技术规程

1范围

本规程规定了声波层析成像法混凝土质量无损检测的适用范围、检测设备技术要求、声波参数测量 方法、混凝土质量评价。

本规程适用于辽宁省新建、在役公路工程中的混凝土质量检测、混凝土结构或构件病害的诊断。

2规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50082普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 50164混凝土质量控制标准

GB/T 50476混凝土结构耐久性设计规范

JGJ/T 152混凝土中钢筋检测技术规程

JGJ/T 193混凝土耐久性检验评定标准

3术语和符号

3. 1 术语

3. 1. 1

声波层析成像法e：asti。 wave computed tomography method

通过声波穿透混凝土检测对象并接收声波信号，对所得到的信息进行反演计算，重建被测范围内混 凝土声波参数分布规律的图像，从而判定混凝土强度、密实性及缺陷的一种物探反演解释方法。声波层 析成像法使用的声波频率在20Hz-10kHz„

3. 1. 2

质量检测 qua I i ty i nspect i on

对混凝土的强度、密实性及缺陷进行检测•

3. 1.3

混凝土波速 wave veIoc i ty

声波在混凝土中单位时间内传播的距离。

3. 1.4

射线ray

声波传播的路径，从激发点到接收点所连接的直线。

3.1.5

单兀 e lement

检测剖面中的最小单位，大小取决于测点之间的最小距离，常为矩形或三角形。

3.1.6

网格grid

单元边界纵横相交组成的网格。

3.1.7

射线密度ray density

经过同一单元的射线数量。

3.1.8

正交性 orthogonality

经过同一单元的所有射线中，任意2条射线交角的最大正弦值。

3. 1.9

测区 testing zone

按检测方案设计布置的，有一个或若干个测点的区域。

3. 1. 10

测点 testing po i nt

在测区内，取得检测数据的检测点。

3. 1. 11

观测排列arrangement

激发点与接收点相互位置确定的一种测区布置方式。

3. 1. 12

表面层析成像法 surface computer tomography method

激发点与接收点都布置在被测体的同一面，用以检测测区1/4波长厚度内的混凝土质量。

3. 1. 13

截面层析成像法 cross sect i on computer tomography method

激发点与接收点布置在一个横穿被测物的截面上，用以检测测区结构内部的混凝土质量和复合结构

2

的结合情况。

3.1.14

平均波速 average veloci ty

检测区域内各单元波速的算数平均值，表征测区内混凝土的平均强度与密实性。

3.1.15

波速离散度 wave veloci ty dispersi on

波速均方差与平均波速的比值。

3.1.16

混凝土缺陷defect zone

混凝土缺陷是指混凝土中强度低、不密实的区域，表现为低波速异常。将波速值低于标准值70%的 区域界定为缺陷。

3.1.17

最大缺陷尺度maximum defect scale

最大缺陷尺度是指缺陷连续分布的最大面积。

3. 1. 18

合格面积率qualified area ratio

强度达到设计标准的面积所占的比率。

3. 1. 19

工程项目的波速-强度曲线 wave veloci ty- i ntens i ty curve of the project 由混凝土构件相同材料、成型养护工艺配置的混凝土试件，通过试验所建立的波速-强度曲线。

3. 1. 20

区域的波速-强度曲线 regi onaI wave veloci ty-i ntens i ty curve

由本地区有代表性的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的波速-强度曲线。

3. 1. 21

全国的波速-强度曲线national wave veloci ty-i ntens i ty curve

由全国有代表性的材料、成型养护工艺配制的混凝土试件，通过试验所建立的波速-强度曲线。

3. 2符号

下列符号适用于本文件:

V——平均波速；

Vj	网格内单元位置的波速；

M	网格内单元总数；

Rb	波速离散度；

o	标准差；

Rs ——合格面积率；

Sn	达到标准值以上的单元所占的面积；

Sm	网格总面积；

- ――直接量测的钢筋混凝土构件波速值；

- ――可在波强曲线中得到对应强度的混凝土波速换算值；

Vst ――钢筋波速； a ――钢筋在混凝土中所占体积比。

4总则

4.1为了规范声波层析成像法在混凝土质量无损检测中的正确应用，保证检测结果的可靠性和提高检测 结果与其他方法结果的可比性，制定本规程。

4.2采用声波层析成像法检测混凝土质量，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

5检测设备

5.1技术要求

5. 1. 1检测设备应配置高分辨数值采集器、检波器、震源和处理软件。

5.1.2高分辨数值采集器应符合下列规定:

- 具有参数设置、采集、储存、重放、显示、放大的功能；

- 最小采样时冋间隔在不大五1幽；

- 动态范围不宜小于16位；

- 仪器通道数不宜少于32通道;，

- 最大记录长度不宜小于4096样点/通道;-

- 电源电压波动范围在标称值10%的情况下能正常工作；

- 具有通过锤击震源或震源枪激发后接收声波的能力;

- 具有制造厂的产品合格证及计量单位岀具的检定证写。

5. 1.3检波器应符合下列规定：

- 频带宽宜采用20Hz~16kHz,可采用磁吸、粘接与混凝土接触；

- 实测频带与标称频率相差应在±10%范围内。

5. 1.4震源应符合下列规定：

- 震源激发的声波频率应在20Hz〜10kHz范围内；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575044302033011103