ICS 91.060.99

CCS Q 15

# DB42

湖    北    省    地    方    标    准

DB42/T2178—2024

磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙及填筑料应用

技术规程

Technical specification for application of foamed concrete partition wall and filler with calcined gypsum from phosphogypsum

2024-02-01 发布

2024-06-01 实施

联合发布

湖 北 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

湖 北 省 市 场 监 督 管 理 局

2

DB42/T2178—2024

目    次

前言 	 III

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 2

4 符号 	 2

5 材料 	 3

5.1 一般规定 	 3

5.2 轻钢复合龙骨及组件 	 3

5.3 墙体面板及其他材料 	 4

5.4 磷建筑石膏 	 7

5.5 磷建筑石膏泡沫混凝土 	 7

6 设计 	 8

6.1 一般规定 	 8

6.2 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙 	 8

6.3 磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙 	 10

6.4 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土保温层 	 11

6.5 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土填筑层 	 12

7 磷建筑石膏泡沫混凝土的制备 	 13

7.1 一般规定 	 13

7.2 配合比计算与调整 	 13

8 施工 	 14

8.1 一般规定 	 14

8.2 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙施工 	 15

8.3 磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙施工 	 15

8.4 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土保温层及填筑层施工 	 16

8.5 输送和浇筑 	 16

8.6 养护 	 17

9 质量检验及验收 	 17

9.1 一般规定 	 17

9.2 磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙质量检验 	 17

9.3 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土保温隔热工程质量检验 	 19

9.4 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土填筑工程质量检验 	 20

9.5 分项工程验收 	 21

附录 A（资料性） 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙验收表 	 22

附录 B（资料性） 现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙连接详图 	 24

DB42/T2178—2024

条文说明 ..............................................................................26

DB42/T2178—2024

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件的某些内容有可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

本文件起草单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、湖北峰峦新材料科技有限公司、武汉 理工大学、中国建筑第二工程局有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、武汉市政工程设计研究院 有限责任公司、中铁上海工程局集团有限公司、湖北聚海环境科技有限公司、中铁第四勘察设计院集团 有限公司、湖北省电力规划设计研究院有限公司、湖北省建筑设计院有限公司、中铁市政环境建设有限 公司、赤壁市建筑勘察设计院、赤壁市建设工程集团有限公司。

本文件主要起草人：杨涛、杨宝春、何明山、万惠文、肖雄杰、袁强、王红军、许银行、熊礼鹏、 刘志浩、杨竞、范英海、李琛骏、章诗璐、孙东晓、杨生巧、徐小洋、彭龙帆、高法启、邓涛、齐艳杰、  罗群、李明、李博文、郭正国、段玉三、祁凯能、徐芬、姚伟平、王哲。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873088，邮箱： mail.hbszjt.net.cn。对本文件的有关修改意见、建议请反馈至中国市政工程中南设计研究总院有限公 司，联系电话：027-82426036；邮箱：2571653611@qq.com。

DB42/T2178—2024

磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙及填筑料应用技术规程

1  范围

本文件规定了磷建筑石膏泡沫混凝土的材料、设计、制备、施工及验收等内容。

本文件适用于磷建筑石膏泡沫混凝土建筑工程隔墙、建筑屋面保温层、基坑回填及路基处理的设计、 施工和验收。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 2518 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB 3206 优质碳素结构钢丝

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法

GB/T 8077 混凝土外加剂匀质实验方法

GB/T 9775 纸面石膏板

GB/T 9776 建筑石膏

GB/T 11981 建筑用轻钢龙骨

GB/T 23864 防火封堵材料

GB/T 24267 建筑用阻燃密封胶

| GB | 50010 | 混凝土结构设计规范 |
| --- | --- | --- |
| GB | 50011 | 建筑抗震设计规范 |
| GB | 50016 | 建筑设计防火规范 |
| GB | 50118 | 民用建筑隔声设计规范 |
| GB | 50300 | 建筑工程施工质量验收统一标准 |

| GB | 50345 | 屋面工程技术规范 |
| --- | --- | --- |
| GB | 50574 | 墙体材料应用统一技术规范 |
| GB | 50870 | 建筑施工安全技术统一规范 |
| GB | 55016 | 建筑环境通用规范 |

CJJ/T 177 气泡混合轻质土填筑工程技术规程

JC/T 412.1 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板

JC/T 564.1 纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板

JG/T 157-2009  建筑外墙用腻子

JG/T 266 泡沫混凝土

JGJ/T 10 混凝土泵送技术规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ 162 建筑施工模板安全技术规范

JGJ/T 192 钢筋阻锈剂应用技术规程

JGJ/T 341 泡沫混凝土应用技术规程

DB42/T2178—2024

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

磷建筑石膏 calcined gypsum from phosphogypsum

以磷矿石湿法制取磷酸时产生的以二水石膏(CaSO4 ·2H2O)为主要成分的副产品为原料制成的建筑 石膏。

3.2

磷建筑石膏泡沫混凝土 foamed concrete with calcined gypsum from phosphogypsum

以水泥、磷建筑石膏为主要胶凝材料，其它掺合料、外加剂和水等组分共同制成的料浆中引入气泡， 经混合搅拌、浇筑成型、养护而成的具有闭孔结构的轻质多孔混凝土。

3.3

磷建筑石膏泡沫混凝土填筑料 foamed concrete filler with calcined gypsum from phosphogypsum 用于建筑屋面保温层、路基填筑、地基换填和基坑回填的磷建筑石膏泡沫混凝土。

3.4

墙体面板 wall panel

用于磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的护面板，包括纤维增强硅酸钙板、耐水纤维石膏板和纤维水泥板。 3.5

现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙 cast-in-place foam concrete partition wall with calcined gypsum from phosphogypsum

以钢丝网片为骨架，在现场原位支模并整体浇筑磷建筑石膏泡沫混凝土而成的非承重墙体墙. 3.6

磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙  foam concrete composite partition wall with calcined

gypsum from phosphogypsum

以轻钢复合龙骨为骨架，以纤维增强硅酸钙板、耐水纤维石膏板、纤维水泥板等为覆面板，内部浇 筑磷建筑石膏泡沫混凝土的非承重复合隔墙。

3.7

磷建筑石 膏泡沫混凝土隔墙  foam concrete partition wall with calcined gypsum from

phosphogypsum

现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙和磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙统称为磷建筑石膏泡沫混凝土 隔墙。

4  符号

下列符号适用于本文件。

B ——水胶比；

Ho——墙体的计算高度；

h ——墙厚；

L ——墙长；

mc——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土中的水泥用量；

mf——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土中的泡沫剂用量；

mm——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土中的掺合料用量；

mp ——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土中的磷建筑石膏用量；

DB42/T2178—2024

ms——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土中的骨料用量；

mw——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土中的用水量；

my ——单位体积磷建筑石膏泡沫混凝土内形成的泡沫液质量；

Sa ——质量系数；

V1—— 由水泥、磷建筑石膏、掺合料、骨料和水组成料浆总体积；

V2——泡沫体积；

β ——高厚比；

[β] ——允许高厚比；

η ——泡沫剂的稀释倍数；

ρd——磷建筑石膏泡沫混凝土设计干密度；

FC ——磷建筑石膏泡沫混凝土设计强度等级；

ρc——水泥密度；

ρf ——实测泡沫剂的密度；

ρm ——掺合料的密度；

ρs——骨料表观密度；

ρw ——水的密度。

5  材料

5.1  一般规定

5.1.1  磷建筑石膏泡沫混凝土的原材料应符合国家现行有关产品标准的规定，并宜采用节能、环保的 原材料，不应使用国家明令淘汰、禁止的材料。

5.1.2  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙应符合 GB 50574 的有关规定。

5.1.3  钢筋的性能指标应符合 GB 50010 的有关规定。

5.1.4  钢丝的性能指标应符合 GB 3206 的有关规定。

5.2  轻钢复合龙骨及组件

5.2.1  轻钢复合龙骨及组件的热镀锌板其各项性能应符合 GB/T 2518 的规定。热镀锌板的厚度、外观 质量以及表面防锈等技术要求应符合表 1 的规定。

表1  热镀锌板技术要求及试验方法

| 项 目 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | 无锈蚀 | GB/T 2518 |
| 钢板厚度(mm) | ≥0.4 |  |
| 双面镀锌量（g/m2) | ≥100 | GB/T 11981 |

DB42/T2178—2024

5.2.2  轻钢复合龙骨外形尺寸和性能指标应符合表 2 和表 3 的规定。

表2  轻钢复合龙骨技术要求及试验方法

| 项目 | 尺寸 | 偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度(mm) | ≤7000 | ±5 | GB/T 11981 |
| 宽度(mm) | ≥75 | ±0.5 | GB/T 11981 |
| 厚度(mm) | ≥35 | ±0.5 | GB/T 11981 |
| 直线度，拉通线检查(mm) |  | ≤3 | GB/T 11981 |

表3  轻钢复合龙骨性能指标及试验方法

| 项目名称 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 镀锌板与磷建筑石膏泡沫混凝土之间的 结合强度(MPa) | ≥0.1 | JGJ/T 70 |

5.2.3  轻钢复合龙骨固定件外形尺寸应符合表 4 的规定。

表4  轻钢复合龙骨固定件外形尺寸及试验方法

| 角边长(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 试验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥50 | ≥30 | ≥1.0 |  | GB/T 11981 |

5.2.4  轻钢复合龙骨连接件外形尺寸应符合表 5 的规定。

表5  轻钢复合龙骨连接件外形尺寸及试验方法

| 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥100 | ≥30 | ≥1.5 | GB/T 11981 |

5.3  墙体面板及其他材料

5.3.1  纤维水泥板应符合 JC/T 412.1 及下列要求：

a)  纤维水泥板外观质量和尺寸允许偏差应符合表 6 的规定；

表6    外观质量、尺寸允许偏差及试验方法

| 项目名称 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 平整、边缘整齐，不应有裂缝、分层、脱皮 | GB/T 7019 |
| 长度(mm) | ±5 | GB/T 7019 |
| 宽度(mm) | ±3 | GB/T 7019 |
| 厚度(mm) | ±0.8 | GB/T 7019 |
| 边缘直线度(mm) | ≤2 | JC/T412.1 |
| 对角线差(mm) | ≤5 | JC/T 412.1 |

DB42/T2178—2024

b)  纤维水泥板物理力学性能应符合表 7 的规定。

表7  物理力学性能及试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(kg/m3) | ≤1400 | GB/T 7019 |
| 不燃性 | A 级 | GB/T 5464 |
| 抗折强度(MPa) | ≥4.0 | JC/T412.1 |
| 湿胀率 | ≤0.25% | GB/T 7019 |

5.3.2  纤维增强硅酸钙板应符合 JC/T 564.1 及下列要求：

a)  纤维增强硅酸钙板外观质量和尺寸允许偏差应符合表 8 的规定；

表8    外观质量、尺寸允许偏差及试验方法

| 项目名称 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 表面平整、边缘整齐，不应有裂纹、分层、脱 皮，允许少量不影响使用的鼓泡和凹陷 |  | GB/T 7019 |
| 长度允许偏差(mm) | ±5 |  | JC/T 564.1 |
| 宽度允许偏差(mm) | ±4 |  | JC/T 564.1 |
| 厚度允许偏差(mm) | ±0.5 |  | JC/T 564.1 |
| 边缘平直度(mm/m) | ≤2 |  | JC/T 564.1 |
| 表面平面度(mm/m) |  | ≤3 | JC/T 564.1 |

b)  纤维增强硅酸钙板物理力学性能应符合表 9 的规定；

表9  物理力学性能及试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(kg/m3) | ≤1400 | GB/T 7019 |
| 不燃性 | A 级 | GB/T 5464 |

| 抗折强度(MPa) | ≥5.0 | GB/T 7019 |
| --- | --- | --- |
| 含水率 | ≤10% | GB/T 7019 |
| 湿胀率 | ≤0.25% | JC/T 564.1 |

DB42/T2178—2024

5.3.3  耐水纤维石膏板应符合 GB/T 9775 及下列要求：

a)  耐水纤维石膏板外观质量和尺寸允许偏差应符合表 10 的规定；

表10    外观质量、尺寸允许偏差及试验方法

| 项目名称 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 不允许有裂纹、分层、缺角、 鼓泡、凹陷等 缺陷 | GB/T 7019 |
| 板边平直度(mm/m) | ≤2 | GB/T 9775 |
| 板边垂直度(mm) | ≤3 | GB/T 9775 |
| 板面平面度(mm/m) | ≤3 | GB/T 9775 |
| 厚度不均匀度 | ≤8% | GB/T 9775 |

b)  耐水纤维石膏板物理力学性能应符合表 11 的规定。

表11  物理力学性能及试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(kg/m3) | ≤1200 | GB/T 7019 |
| 遇火稳定性 | 遇火稳定性时间不少于 20min | GB/T 9775 |
| 抗折强度(MPa) | ≥4.0 | GB/T 7019 |
| 含水率 | ≤10% | GB/T 7019 |
| 湿胀率 | ≤0.25% | GB/T 9775 |
| 表面吸水量(g) | ≤160 | GB/T 9775 |
| 吸水率 | ≤10% | GB/T 9775 |

5.3.4  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙用防火封堵材料应符合 GB 23864 和 GB/T 24267 的规定。

5.3.5  用于磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙板间的接缝材料应具有一定的收缩变形能力。弹性腻子应满足

JG/T 157-2009 中柔性（R）型的要求，技术性能应符合表 12 的规定。

表12  弹性腻子性能指标及试验方法

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 均匀膏状体 | JG/T 157 |
| 粘结强度（MPa） | ≥0.6 | JG/T 157 |
| 动态抗开裂性（mm） | ≥0.2 | JG/T 157 |

DB42/T2178—2024

5.4  磷建筑石膏

5.4.1  磷建筑石膏作为泡沫混凝土的粉状胶凝材料，其主要技术指标应符合表 13 的要求。

表13  磷建筑石膏主要指标

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水溶性五氧化二磷（P2O5） |  |  | % | ≤0.20 | GB/T 9776 |
| 2 | 水溶性氟离子（F-） |  |  | % | ≤0.10 |  |
| 3 | 水溶性氧化镁（MgO） |  |  | % | ≤0.10 |  |
| 4 | 水溶性氧化钠（Na2O） |  |  | % | ≤0.05 |  |
| 5 | 内照射指数 |  |  |  | ≤1.0 |  |
| 6 | 外照射指数 |  |  |  |  |  |
| 7 | 强度 | 2h湿强度 | 抗压 | MPa | ≥4.0 |  |
|  |  | 2h湿强度 | 抗折 | MPa | ≥2.0 |  |
|  |  | 干强度 | 抗压 | MPa | ≥8.0 |  |
|  |  | 干强度 | 抗折 | MPa | ≥4.0 |  |
| 8 | 初凝时间 |  |  | min | ≥3.0 |  |
| 9 | 终凝时间 |  |  | min | ≤30 |  |
| 10 | β半水硫酸钙(β—CaSO4 ·1/2H20）与无 水硫酸钙(AⅢ—CaSO4)含量之和 |  |  | % | ≥60 | GB/T 36141 |

5.4.2  磷建筑石膏其它技术指标应符合 GB/T 9776 的相关要求。

5.5  磷建筑石膏泡沫混凝土

5.5.1  磷建筑石膏泡沫混凝土密度等级按其干密度可分为九个等级，强度等级应符合表 14 规定。

表14  磷建筑石膏泡沫混凝土密度等级、强度等级对应表

| 密度等级 | 干密度ρd (kg/m3) |  | 强度等级 | 抗压强度(MPa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 允许范围 |  | 每组平准值 | 每组最小值 |
| A04 | 400 | 350<ρd ≤450 | FC0.5 | 0.50 | 0.400 |
| A05 | 500 | 450<ρd ≤550 | FC1.0 | 1.00 | 0.850 |

| A06 | 600 | 550<ρd ≤650 | FC2.0 | 2.00 | 1.700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A07 | 700 | 650<ρd ≤750 | FC3.0 | 3.00 | 2.55 |
| A08 | 800 | 750<ρd ≤850 | FC3.5 | 3.50 | 3.00 |
| A09 | 900 | 850<ρd ≤950 | FC4 | 4.00 | 3.400 |
| A10 | 1000 | 950<ρd ≤1050 | FC5 | 5.00 | 4.250 |
| A11 | 1100 | 1050<ρd ≤1150 | FC7.5 | 7.50 | 6.375 |
| A12 | 1200 | 1150<ρd ≤1250 | FC10 | 10.00 | 8.500 |
| 注：磷建筑石膏泡沫混凝土干密度及抗压强度试验方法分别按JG/T 266的有关规定执行。 |  |  |  |  |  |

DB42/T2178—2024

5.5.2  磷建筑石膏泡沫混凝土导热系数不应大于表 15 的规定。

表15  磷建筑石膏泡沫混凝土导热系数

| 密度等级 | 导热系数[W/(m・K)] | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| A04 | 0.10 | JG/T 266 |
| A05 | 0.12 |  |
| A06 | 0.14 |  |
| A07 | 0.18 |  |
| A08 | 0.21 |  |
| A09 | 0.24 |  |
| A10 | 0.27 |  |
| A11 | 0.29 |  |
| A12 | 0.31 |  |
| 注：表中导热系数由磷建筑石膏泡沫混凝土含水率为6%时测定，自然状态下可乘以1.25的修正 系数。 |  |  |

5.5.3  磷建筑石膏泡沫混凝土材料的放射性核素限量应符合表 16 的规定。

表16  磷建筑石膏泡沫混凝土放射性核素限量

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| IRa（内照射指数） Ir（外照射指数） | ≤1.0 ≤1.0 | GB 6566 GB 6566 |

5.5.4  磷建筑石膏泡沫混凝土用于隔墙的吸水率宜小于 8%；磷建筑石膏泡沫混凝土填筑料的吸水率宜 小于 15%。

5.5.5  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙处于潮湿环境、冻融环境和化学侵蚀环境时，软化系数应满足有关 现行国家标准的规定。

5.5.6  磷建筑石膏泡沫混凝土的抗冻性能应符合 JGJ/T 341 的有关规定。

5.5.7  磷建筑石膏泡沫混凝土用于隔墙、屋面保温层时，其耐火性能应符合 GB 50016 的有关规定。

5.5.8  磷建筑石膏泡沫混凝土内配置钢筋或钢丝网片时，宜掺钢筋阻锈剂。阻锈剂的应用应符合 JGJ/T 192 的有关规定。

5.5.9  磷建筑石膏泡沫混凝土其它性能应符合 JG/T 266 的有关规定。

6  设计

6.1  一般规定

6.1.1  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙及填筑料的结构设计工作年限应不少于 50 年。

6.1.2  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙宜待主体结构混凝土达到设计强度后进行二次浇筑。

6.1.3  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙应进行高厚比验算。

6.1.4  磷建筑石膏泡沫混凝土保温层的厚度，应根据建（构）筑物的使用要求、结构形式、基层材料、 环境气候条件、防水处理方法和施工条件等因素进行设计。

6.2  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙

6.2.1  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙不应在下列部位使用:

DB42/T2178—2024

a)  建筑物防潮层以下部位；

b)  长期浸水或经常干湿交替的部位；

c)  受化学侵蚀的环境；

d)  墙体表面经常处于 80℃以上的高温环境；

e)  墙体表面经常处于冻融环境；

f)  承重墙。

6.2.2  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的竖向布置应规则、均匀，不宜错位，门窗洞口宜上下对齐。

6.2.3  设计文件应包括以下内容：

a)  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的种类和轴线分布、隔墙的厚度、门窗位置和洞口尺寸以及 配电箱、控制柜、开关插座等预埋件的位置及尺寸；

b)  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的防火、隔声、防水、保温等技术性能要求及相应的措施保 障；

c)  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的吊挂重物大于 1 kN 时，应采取加强措施； d)  应符合 GB 50011 的抗震措施。

6.2.4  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的选用，宜符合表 17 规定。

表17  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙选用表

| 墙体厚度 (mm) | 磷建筑石膏泡沫混凝 土强度(MPa) | 耐火极限 ( h) | 传热系数 ([W/(m2 ・K)] | 空气声计权隔 声量（dB） | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | ≥FC4.0 | ≥2.0 | ≤2.10 | ≥40 | 隔断、分室墙 |
| 150 | ≥FC5.0 | ≥2.5 | ≤1.80 | ≥45 | 管道井隔墙 |
| 200 | ≥FC5.0 | ≥3.0 | ≤1.35 | ≥50 | 分户墙及其它隔墙 |
| 注：隔声要求除满足表中的要求外，尚应符合GB 50118的相关规定。 |  |  |  |  |  |

6.2.5  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土墙体的高厚比应按下列公式（1）～公式（3）验算：

β ≤ μଵ μଶ [β] 	 (1)

β = H/h 	 (2)

μଶ  = 1 − 0.4b/L 	 (3)

式中：

β —高厚比；

μଵ —非承重墙允许高厚比修正系数：200 mm厚时取1.2；100 mm厚时取1.5；墙厚在100 mm至200 mm 之间时，可按内插法取值；

μଶ —有门窗洞口墙允许高厚比修正系数，其值μ2不应小于0.7；

[β]—允许高厚比，取22；

H —墙体的计算高度，取墙体高度（mm）；

h —墙厚（mm）；

b —L范围内的洞口宽度（mm）；

L —墙长（mm）。

6.2.6  磷建筑石膏泡沫混凝土非承重隔墙抗震设计应符合 GB 50011 及下列规定：

a)  当墙体墙长大于 6 m 时，宜在墙体中间位置设置磷建筑石膏泡沫混凝土构造柱或金属管柱，柱 宜与墙同宽且同时浇筑，截面高度不宜小于 200 mm，纵筋不宜少于 4 根 12 mm 的Ⅲ级钢筋，箍 筋直径不宜小于 6 mm，间距不大于 200 mm；

DB42/T2178—2024

b)  当墙体墙高超过 4 m 时，墙体高 1/2 处宜设置沿墙全长贯通的磷建筑石膏泡沫混凝土连系梁， 连系梁应与墙同厚且同时浇筑，截面高度不宜小于 150 mm，纵筋不宜少于 4 根 12 mm 的Ⅲ级钢 筋，箍筋直径不宜小于 6 mm，间距不大于 200 mm。

6.2.7  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙厚度≤200 mm 时，宜居中配置单层钢丝网片；厚度＞200 mm 时， 宜配置双层钢丝网片；钢丝直径不小于 2.5 mm，间距 180 mm×160 mm，保护层厚度不应小于 15 mm。

6.2.8  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙需要吊挂重物和设备时，不应单点固定，应设置钢垫板且两点的间 距应大于 300 mm。

6.2.9  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙应与主体结构构件有可靠的连接措施，结构构件可预留拉接筋或后 植入钢筋锚入隔墙内,隔墙宜与柱采用柔性连接，具体连接方式可详见附录 B。

6.2.10  门窗洞口四周磷建筑石膏泡沫凝土墙内应每边增设两根直径不小于 8mm 的加强钢筋，在门窗安 装点宜预埋铁件，铁件的锚筋应与加强钢筋绑扎。

6.2.11  当窗洞口宽度大于 1.5 m、不大于 2 m 时，窗台处宜设置 3 根水平钢筋，水平钢筋直径不应小 于 6 mm，水平钢筋锚入墙内不应小于 400 mm；窗洞口宽度大于 2 m 时，宜设置钢筋混凝土窗台板，窗台 板宽度应预留出保温层的厚度，高度不宜小于 100 mm。窗洞口顶不到结构梁时，可设置过梁或挂板，过 梁在泡沫混凝土墙上搁置长度不应小于 300 mm。

6.2.12  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙的力学性能，应符合表 18 的规定。

表18  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙力学性能

| 力学性能 | 性能要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗冲击性能（次） | ≥5 |  | GB/T 23451 |
| 单点吊挂力（N） | >1000 |  | GB/T 23451 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥3.5 | GB/T 23451 |

6.2.13  卫生间、浴室和厨房等有防水要求房间的墙体，均应设置防潮层，其下部应先浇筑高度不小于 300mm，与墙同厚的细石混凝土基座，防水高度不宜低于 1.8 m。

6.2.14  分户和楼梯间隔墙应有防火要求，耐火极限要求，燃烧性能应符合 GB 50016 的相关规定。管 道井、电缆井的每层楼板处与隔墙之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。

6.2.15  墙体表面可直接做各种饰面装修，也可在墙体表面做防水层和粘贴瓷砖。粘贴瓷砖时，粘贴前 宜在面板表面喷涂一遍水泥砂浆，以确保粘结剂与面板之间的附着力。

6.2.16  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙其它设计要求应符合 JGJ/T 341 的规定。

6.3  磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙

6.3.1  磷建筑石膏混凝土复合隔墙覆面板的选用，宜符合表 19 的规定。

表19  磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙覆面板选用表

| 墙体面板名称 | 面板厚度(mm) |
| --- | --- |
| 纤维增强硅酸钙板 | ≥8 |
| 纤维水泥板 | ≥8 |
| 耐水纤维石膏板 | ≥10 |

DB42/T2178—2024

6.3.2  轻钢复合龙骨的设置应满足以下要求：

a)  每两根龙骨为一组，面对面平行排列，根据墙体的厚度来确定两根龙骨之间的距离，两根龙 骨之间应用轻钢复合龙骨连接件和自攻螺钉连接在一起，轻钢复合龙骨连接件之间的最大间 距不大于 600 mm；

b)  每组轻钢复合龙骨的最大间距应为 1200 mm；对于厨房或卫生间等需要吊挂重物的墙面，每组 轻钢复合龙骨之间的间距可缩短至 400 mm〜600 mm；

c)  磷建筑石膏泡沫混凝土隔墙与立柱或其他墙体交界处，以及门窗洞口等处应设置轻钢复合龙 骨，龙骨的开口应背向洞口；

d)  门、窗洞口两边应设置竖向轻钢复合龙骨,上下沿应加设横向轻钢复合龙骨，通过轻钢复合龙 骨固定件将横向轻钢复合龙骨与竖向轻钢复合龙骨固定。

6.3.3  墙体面板的设计应满足以下要求：

a)  墙体面板的立边应与竖向龙骨固定，且隔墙两面的拼缝不应落在同一龙骨上。墙体面板之间 的竖向拼缝应设置于竖向龙骨的中间，缝宽宜为 5 mm，宜采用弹性腻子嵌缝，横向拼缝之间 不应留间隙；

b)  轻钢复合龙骨与建筑主体结构可用射钉或膨胀螺栓固定，墙体面板与轻钢复合龙骨之间可用 自攻螺钉连接， 自攻螺钉拧紧后，螺钉顶面不应高于墙体面板的表面， 自攻螺钉之间的距离 不应大于 200 mm；

c)  墙体面板的一侧在靠近梁底或楼板位置设置一条高度为 50 mm 的横向预留口，待泡沫混凝土灌 满固化以后填充抗收缩嵌缝材料。

6.3.4  磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙在钢结构中的连接构造应符合以下要求：

a)  轻钢复合龙骨与钢梁连接时，应紧贴钢梁的外侧布置，用轻钢复合龙骨固定件与钢梁底部固 定，并在轻钢复合龙骨和钢梁连接处增设一层橡胶垫板。钢梁高度大于等于 600 mm 时，可在 梁两侧通过自攻螺钉加固， 自攻螺钉之间的距离不应大于 200 mm；

b)  轻钢复合龙骨与钢柱连接时，应紧贴钢柱的外侧布置，并用轻钢复合龙骨固定件与楼板底部 固定；

c)  钢梁或柱与轻钢复合龙骨或墙体面板接触的地方应做断桥处理，可加设保温材料进行隔热、 隔音。

6.3.5  轻钢复合龙骨需要接长时，宜采用内衬轻钢龙骨进行对接连接；对接处内衬的轻钢龙骨在接缝 两侧应等长设置，内衬的轻钢龙骨总长度不应小于 300 mm；内衬的轻钢龙骨与竖龙骨应采用拉钏钉或龙 骨钳固定。

6.3.6  磷建筑石膏泡沫混凝土复合隔墙其它设计要求应按 6.2 的规定执行。

6.4  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土保温层

6.4.1  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土屋面保温层应符合 GB 50345 对不同类型屋面的要求，并应符合本地 区现行建筑节能设计的相关规定。

6.4.2  保温层的设计，应根据建筑物的使用要求、屋面的结构形式、环境气候条件、防水处理方法和 施工条件等因素确定，且最小保温层厚度不宜小于 50 mm。

6.4.3  磷建筑石膏泡沫混凝土的干密度宜采用 A04、A05。

6.4.4  防水层宜设置在保温层上部。防水层与保温层之间应设排气管，现浇磷建筑石膏泡沫混凝土保 温屋面在屋面基层上应设置隔汽层。

6.4.5  女儿墙、挑檐、变形缝等易产生建筑热桥的节点，应加强保温构造措施。

6.4.6  基层与突出屋面结构（女儿墙、变形缝和人孔等）的交接处和基层的转角处，保温层均应做成 圆弧形；内部排水的水落口附近，找平层应做成略低的凹坑。

DB42/T2178—2024

6.4.7  磷建筑石膏泡沫混凝土保温层宜结合排气道设置分仓缝，间距不宜大于 6 m；屋面有高差时，宜 设置变形缝；缝宽宜为 20 mm，填缝材料宜采用聚苯乙烯板。磷建筑石膏泡沫混凝土不宜用于面层材料， 不应作为铺设防水材料的直接基层。

6.4.8  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土也可应用于屋面找坡，坡度宜为 2%～3%。

6.5  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土填筑层

6.5.1  现浇磷建筑石膏泡沫混凝土可用于路基填筑、地基换填、基坑回填等。

6.5.2  磷建筑石膏泡沫混凝土填筑料的承载力和稳定性应符合 CJJ/T 177 中的规定。

6.5.3  磷建筑石膏泡沫混凝土在软土地基路段填筑时，应按现行国家相关标准的规定进行沉降计算。

6.5.4  基坑回填的现浇磷建筑石膏泡沫混凝土填料高度宜低于设计地面 0.7 m。

6.5.5  磷建筑石膏泡沫混凝土填筑体变形缝设置应符合下列规定：

a)  当填筑体长度超过 15 m 时，应按 10 m～15 m 间距设置变形缝，缝宽不宜小于 10 mm； b)  当填筑体底面有突变时，应在突变位置增设变形缝；

c)  变形缝填缝材料宜采用 20 mm～30 mm 厚的聚苯乙烯板或 10 mm～20 mm 厚的夹板。 6.5.6  磷建筑石膏泡沫混凝土用于路基填筑时，强度和密度等级不应小于表 20 规定。

表20  磷建筑石膏泡沫混凝土路基填筑的性能指标

| 路面结构层以下 深度（m） | 磷建筑石膏泡沫混凝最小强度等级(MPa) |  | 最小干密度 等级(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～0.8 | FC1.0 |  | A05 |
| >0.8 |  | FC0.5 | A04 |

6.5.7  磷建筑石膏泡沫混凝土用于地下水位以下路基填筑时，强度和密度等级不应小于表 21 的规定。

表21  磷建筑石膏泡沫混凝土用于地下水位以下路基填筑的性能指标

| 计算水位以下深度（m） | 最小强度等级(MPa) | 最小干密度等级(kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| ≤3.0 | FC1.0 | A05 |
| >3.0 | FC2.0 | A06 |

6.5.8  采用磷建筑石膏泡沫混凝土换填地基时，强度等级不宜低于 FC2.0。

6.5.9  填筑高度大于 2 m 时，宜采用 1：2 的台阶形式进行衔接浇筑。

6.5.10  地基换填的厚度应根据置换软弱土层的深度以及下卧层的承载力确定，换填厚度应根据 JGJ 79 的有关规定计算，换填厚度宜为 0.5 m～4.0 m。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/576101112205010053