XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 检测有限公司

# 编号：XXXXXXXXXX-DJ

# 地基基础作业指导书

编制： 审核： 批准：

受控状态：

XXXXX-X-DJ-06

2016 年 01 月 01 日发布	2016 年 01 月 01 日起实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 检测有限公司	发布

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ

第

第

1

1

页

版

共

1

页

标题：地基基础检测作业指导书目录

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

# 地基基础检测作业指导书目录

| 序号 | 项目名称 | 控制编号 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础锚杆抗拔试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ001 | 2 |
| 2 | 单桩竖向抗压静载试验检测实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ002 | 5 |
| 3 | 单桩竖向抗拔静载试验检测实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ003 | 8 |
| 4 | 钻芯法试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ004 | 11 |
| 5 | 桩基低应变完整性试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ005 | 16 |
| 6 | 声波透射法完整性试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ006 | 21 |
| 7 | 复合地基静载荷试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ007 | 27 |
| 8 | 浅层平板静载荷试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ008 | 30 |
| 9 | 深层平板静载荷试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ009 | 33 |
| 10 | 岩基静载荷试验实施细则 | XXXXXXXXXX-DJ010 | 36 |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ001

第

第

1

2

页

版

共

3

页

标题：基础锚杆抗拔试验实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

一、术语

锚杆：由设置于钻孔内、端部深入稳定岩土层中的钢筋或钢绞线等抗拉材料与孔内注浆 体组成的抗拉杆件。按使用类别，分支护锚杆（包括土钉）与基础锚杆。按岩土层性质，分土层锚杆与岩层锚杆。

基础锚杆：将基础承受的向上竖向荷载，通过锚杆的拉结作用传递到基础底部的稳定岩土层中去的锚杆。

土层锚杆：锚固段设置于土层中的锚杆。岩层锚杆：锚固段设置于岩层中的锚杆。

基本试验：为确定锚固体与岩土层间的粘结强度特征值、锚杆设计参数和施工工艺而进行的抗拔试验。

验收试验：为检验锚杆施工质量而进行的抗拔试验。二、试验目的和适用范围

基本试验的目的是通过试验得出基坑抗浮锚杆的抗拔能力（承载力）的大小，为下一步锚杆设计和施工提供依据。

验收试验的目的是通过试验检验基坑抗浮的锚杆的施工质量是否符合设计要求和有关规范要求，即承载力和变形是否满足设计和有关规范规程要求。

基础锚杆的验收试验的适用于抗拔基础的验收检测。三、执行标准

湖北省标准《建筑地基基础检测规范》DB42/269-2003； 国家标准《建筑地基基础设计规范》GB  50007-2011； 行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106－2014；

# 四、检测设备

| 序号 | 检测设备见下表。 名称 | 试验仪器一览表 规格型号 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穿心千斤顶 | 1000kN 德州市沃利液压机具厂 |
| 2 | 压力表 | 60MPa YB-150A(60MPa)YB-150 西安自动化仪表一厂 |
|  |  | A(100MPa) |
| 3 | 百分表 | 0-50 成都成量工具集团有限公司 |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ001

第

第

2

2

页

版

共

3

页

标题：基础锚杆抗拔试验实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

检测设备在投入使用前应进行校准。设备性能应符合相应检测方法的技术要求。五、试验方法

  - 土层锚杆试验

    - 加载装置可采用穿心千斤顶，其额定压力应大于试验压力。反力装置可采用有足够的刚度的型钢钢梁，其支撑点与试验锚杆的最小间距不应小于6 倍锚杆孔径。

    - 荷载可用放置于千斤顶上的应力环直接测定，也可采用标准压力表测定油压，根据千斤顶荷载油压率定曲线换算位移量一般采用电测位移计或百分表量测。

    - 试验方法:最大试验荷载及按锚杆芯材强度标准值计算的芯材抗拉强度均应大于 设计或预估的抗拔极限承载力。采用循环加荷法进行试验，在每一循环内每一荷载等级观测时间内侧读锚头位移不应小于三次。每级荷载施加或卸载完毕后应立即测度变形量。在观测时间内锚头位移不大于 0.1mm 时，可施加下一集荷载，否则应延长观测时间，直至锚头位移增量在 2 小时内小于 2.0mm 时，方可施加下一级荷载。

    - 锚杆破坏标准

- 后一级在产生的锚头位移增量达到或超过前一级位移增量的2 倍。

- 锚头位移不收敛。

- 锚头总位移超过设计允许位移量。

    - 实验资料整理

- 根据实验记录绘制荷载—位移曲线，荷载—弹性位移曲线，荷载—塑性位移曲线。

- 锚杆弹性变形应超过自由段长度变形计算值的80%，且应小于自由段长度与 1/2 锚固段长度之和的弹性变形计算值。

    - 锚杆抗拔极限承载力确定

锚杆极限承载力取破坏荷载前一级的95%，锚杆的极限承载力应取终止试验荷载的前一 级荷载的 95%。当满足其极差不超过平均值的 30%时，可取其平均值为锚杆极限承载力。极差超过平均值的 30%时，宜增加试验量并分析离差过大的原因，结合工程情况确定极限承载力。锚杆抗拔承载力特征值取极限承载力的1/2，临时性锚杆取 1/1.7。

    - 锚杆验收检测

- 实验设备应满足本书 5.1.1，5.1.2 条的规定。

- 实验方法：应采用慢速维持荷载法；当芯材强度控制时实验荷载值对永久性锚杆为 0.76 倍的杆芯抗拉设计值，对临时性锚杆为 0.87 的杆芯抗拉设计值，当锚固长度控制时，对永久性锚杆实验荷载值为 2 倍的锚杆承载力特征值，对临时性锚杆实验荷载值为1.7 倍的锚杆承载力特征值；前三级荷载可按实验荷载值的 20%施加，以后按 10%施加，达到实验荷载后观测 10min，稳定后卸荷到实验荷载的 0.1 倍并测出锚头位移。各级荷载观测时间为5min， 稳定后方可加下一级荷载；实验资料根据实验记录绘制荷载—位移曲线。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ001

第

第

3

2

页

版

共

3

页

标题：基础锚杆抗拔试验实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

- 符合下列条件时，实验的锚杆满足设计要求； 加载到实验荷载后变形稳定；

符合 5.1.5 第二条规定。

- 当验收锚杆不满足设计要求时应加倍抽检并分析原因。

- 锚杆总变形量应满足设计允许值。

  - 岩石锚杆试验

    - 试验锚杆穿过的岩层应具有代表性，试验锚杆钻孔时，应利用钻孔取出的岩心加工成标准试件，在天然湿度条件下进行岩石单轴抗压试验，每根试验锚杆的试验数不得少于  3 个。

    - 实验采用分级加载，荷载分级不得少于八级。试验的最大加载了应大于设计或预估的抗拔荷载力特征值的 2.5 倍。对深基坑等临时性锚杆进行验收监测时施加法处理不应小于抗拔特征值的 1.7 倍。

    - 每级荷载施加完毕后，应立即测读位移量。以后每隔 5min 测读一次，连续 4 次测读处的锚杆拔出值小于 0.01min 时，认为在该级荷载下的位移已达稳定状态，可继续施加下一级拔出荷载。

    - 锚杆试验终止条件:

- 锚杆拔出量持续增长，且在 1 小时内未出现稳定的迹象。

- 新增力的拔出力无法施加，或者施加后无法使拔出力保持稳定。

- 锚杆的钢筋已被拔段，或者锚杆锚筋被拔出。

- 符合上述终止条件的前一级荷载，即为该锚杆的极限抗拔力。

    - 符合上述终止条件的前一级荷载，即为该锚杆的极限抗拔力。极限抗拔承载力的统计取值方法应符合本书第 5.1.6 条的有关规定。

将锚杆极限承载力除以安全系数 2.0（深基坑等临时性锚杆除以 1.7）为锚杆抗拔承载力特征值。

    - 实验结束后，应对锚杆试验现场的破坏情况进行描述和拍照。

    - 锚杆验收检测方法应符合本书5.1.7 规定，加载稳定标准符合本书5.2.3 的规定。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ002

# 检测有限公司作业指导书

标题：单桩竖向抗压静载试验检测实施细则

# 一、	术语

第	1	页

第	2	版颁布日期

共	3	页第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

单桩竖向抗压静载试验：在桩顶部逐级施加竖向压力，观测桩顶部随时间产生的沉降， 以确定相应的单桩竖向抗压承载力的试验方法。

# 二、	试验目的和适用范围

单桩竖向抗压静载试验检测适用于确定桩的承载能力或对桩设计承载力的检测。三、	执行标准

湖北省标准《建筑地基基础检测规范》（DB42/269-2003）； 行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）；

| 四、 序号 | 检测设备 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千斤顶 | 3000kN 5000kN | 湖北中德智控设备有限公司 |
|  |  | 1000kN |  |
| 2 | 位移传感器 | 50mm/0.01mm | 武汉岩海工程技术有限公司 |
| 3 | 压力表 | 60MPa YB-150A(60MPa) | 西安自动化仪表一厂 |
|  |  | YB-150A(100MPa) |  |
| 4 | 桩基静载荷检测仪 | RS-JYD | 武汉岩海工程技术有限公司 |
| 五、 | 基本规定 |  |  |

行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2012）； 行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106－2014）；

  - 调查、资料收集的内容

    - 现场的地质资料；

    - 建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、工程地点、工程名称、桩类型、桩总数、建筑类型、层数；

    - 试桩号、桩龄期、桩长、桩径、砼标号、设计承载力。

  - 检测方案

    - 在进场检测前应制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程概况，检测方法 及其所依据的规范标准，检测数量，检测时的现场条件，所需的机械设备和人工配合，试验时间与工期，检测报告的内容等。

    - 检测方案:在进场检测前应制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程概况， 检测方法及其所依据的规范标准，检测数量，检测时的现场条件，所需的机械设备和人工配

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ002

# 检测有限公司作业指导书

标题：单桩竖向抗压静载试验检测实施细则

合，试验时间与工期，检测报告的内容等。

第	2	页

第	2	版颁布日期

共	3	页第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

    - 现场检测期间，除应执行相关规范规定外，还应遵守国家有关安全生产的规定； 当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取有效的措施，保证仪器设备的正常工作。

# 六、操作流程

6.1 试验采用慢速维持荷载法进行分级加载，加载返利装置宜采用锚桩，当采用堆载时宜遵守以下规定；

6.1.1 堆载加于地基的压应力不应超过地基承载力特征值的1.5 倍。

    - 堆载量大时，宜利用（可利用工程桩）作为堆载的支点。

    - 堆载法可能对基准桩的稳定造成影响时，应采用二级以上水准测量或其它可靠方法两侧基准桩分级变形，修正每级读数。

  - 加载设备的安装应保证轴向加载，千斤顶平放于试桩中心，当采用2 个以上千斤顶加载时，应将千斤顶并联同步工作并使千斤顶的合力通过试桩中心。

  - 量测装置：荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定；或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶率定曲线换算荷载，传感器的测量误 差不应大于 1%压力表精度应优于或等于 0.4 级。试验用压力表、油泵、油管最大加载量的压力不应超过规定工作压力的 80%。

  - 总加载量应大于设计或预估的单桩极限承载力，当桩的承载力以桩身强度控制时， 可按设计要求加载。反力装置的承载能力不宜小于预计最大加载量的1.2 倍。桩头强度及尺寸应满足设计要求

  - 为设计提供依据及鉴定检测时，加载分级不应小于8 级，每级加载量宜为预估极限荷载的 1/8~1/10。

验收检测时可将第二级荷载定位单桩承载力特征值对应的荷载，其后分级（不应少于4 级）加至设施要求的单桩极限承载力。

每级荷载达到稳定标准后可加下一级荷载。

  - 沉降量测宜采用分辨率优于或等于 0.01m 的位移传感器或大量程百分表。直径或边长大于 500mm 的桩，应在桩顶 200mm 以下对称设置 4 个位移测试仪表，直径或边长小于等于 500mm 的桩可对称设置 2 个位移测试仪表。测读桩沉降量的间隔时间为每级加载后， 每第 5、10、15min 时各测读一次，以后每隔 15min 读一次，累计一小时后每隔每半小时读一次。

  - 稳定标准为在每级荷载作用下，桩的沉降量连续两次在每小时内 0.1mm（由 1.5h

内连续三次观测值计算）。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ002

# 检测有限公司作业指导书

标题：单桩竖向抗压静载试验检测实施细则

第	3	页

第	2	版颁布日期

共	3	页第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

# 七、加载与沉降记录

  - 终止加载条件

7.1.1 当荷载~沉降曲线上有柯判定极限承载力的陡降段，且桩顶总沉降量超过40mm 7.1.2（Δ Sn+1/Δ Sn）≥2 且经 24h 尚未达到稳定标准

    - 桩长 25mm 以上的非嵌岩桩，Q~S 曲线呈缓变型时，加载至 s≥60~80mm

    - 在特殊条件下或桩沉降异常需要分析破坏或沉降过大的原因时，可根据具体要求加载至 s≥100mm

  - 卸载规定

    - 每级卸载值为加载值的两倍。卸载后隔 15min 测读一次沉降量，读两小时后，隔半小时再读一次，即可卸下一级荷载。全部卸载后，隔3~4 小时再测读一次。

    - 单桩竖向极限承载力的确定应符合下列规定：

- 当 Q~S 曲线陡降段明显时，取相应于陡降起点的荷载值

- 取相应与 S~lgQ 曲线陡降段起点的荷载值

- 当出现 7.1.2 的情况时，取前一级荷载

- 当 Q~S 曲线呈缓变型时，取桩顶总沉降量 S=40mm 所对应的荷载值。当桩长大于 40mm

时宜考虑桩身的弹性压缩时，桩身轴力可按倒三角分布考虑

- 按上述方法判断有困难时，可结合其他辅助分析方法综合判定。对桩基沉降有特殊要求者， 应根据具体情况选取。

  - 参加统计的试桩，当其极差不超过平均值的 30%时，可取其平均值为单桩竖向极限承载力；极差超过平均值的 30%时宜增加试桩数量分析离差过大的原因。结合工程具体情况确定极限承载力；对桩数为 3 根及 3 根以下的柱下承台或检测数量少于三根时，取最小值。

在验收检测中，当实验未达到极限承载力，且极差不超过平均值的 20%时，可将最大加载量作为单桩极限承载力参加统计。

    - 将单桩竖向极限承载力除以 2，和为单桩竖向承载力特征值 R

    - 从成桩到开始试验的时间间隔，砂土中不应少于七天，粘性土不应少于15 天，饱和软黏土中不应少于 25 天。灌注桩尚应保证桩身混凝土达到设计或实验要求的强度。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ003

# 检测有限公司作业指导书

标题：单桩竖向抗拔静载试验检测实施细则

# 一、	术语

第	1	页

第	2	版颁布日期

共	3	页第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

单桩竖向抗拔静载试验：天然地基，或千斤顶提供反力来确定相应的单桩抗拔承载力特征值的试验方法。

# 二、	试验目的和适用范围

单桩竖向抗拔静载试验检测适用于桩的抗拔承载能力或对桩抗拔设计承载力的检测。三、	执行标准

湖北省标准《建筑地基基础检测规范》（DB42/269-2003）； 行业标准《建筑桩基技术规范》（JGJ94—2008）；

行业标准《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2012）； 行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106－2014）；

# 四、 检测设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 千斤顶 | 3000kN 5000kN | 湖北中德智控设备有限公司 |
|  |  | 1000kN |  |
| 2 | 百分表 | 0-50mm | 成都成量工具集团有限公司 |
| 3 | 压力表 | 60MPa YB-150A(60MPa) | 西安自动化仪表一厂 |
|  |  | YB-150A(100MPa) |  |

五、基本规定

  - 调查、资料收集的内容

    - 现场的地质资料；

    - 建设单位名称、设计单位名称、施工单位名称、工程地点、工程名称、桩类型、桩总数、建筑类型、层数；

# 六、 操作流程

  - 单桩竖向抗拔静载荷试验应采用慢速维持荷载法进行分级加载。

  - 试桩应符合实际工作条件并满足以下要求

    - 试桩桩身钢筋伸出桩顶长度不宜少于 40d+500mm（d 为钢筋直径）。为设计提供依据时，试桩按钢筋强度标准值计算的抗拔力应大于预估极限承载力的1.25 倍。

    - 试桩顶部露出地面高度不宜小于300mm，桩身垂直度偏差不应大于 1%。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ003

# 检测有限公司作业指导书

标题：单桩竖向抗拔静载试验检测实施细则

第	2	页

第	2	版颁布日期

共	3	页第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

    - 试桩的成桩工艺和质量控制应严格遵守有关规程.

  - 加载装置应采用同型号并联同步油压千斤顶，千斤顶的反力装置可为反力锚桩。反力锚桩可根据现场情况利用工程桩；采用天然地基提供反力时，施加于地基的压应力不应大于地 基承载力特征值的 1.5 倍。

  - 加载设备的安装应保证轴向加载，千斤顶平放于试桩中心，当采用2 个以上千斤顶加载时，应将千斤顶并联同步工作并使千斤顶的合力通过试桩中心。

  - 量测装置：荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定；或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶率定曲线换算荷载，传感器的测量误 差不应大于 1%压力表精度应优于或等于 0.4 级。试验用压力表、油泵、油管最大加载量的压力不应超过规定工作压力的 80%。

  - 总加载量应大于设计或预估的单桩极限承载力，当桩的承载力以桩身强度控制时， 可按设计要求加载。反力装置的承载能力不宜小于预计最大加载量的1.2 倍。桩头强度及尺寸应满足设计要求。

  - 沉降量测宜采用分辨率优于或等于 0.01m 的位移传感器或大量程百分表。直径或边长大于 500mm 的桩，应在桩顶 200mm 以下对称设置 4 个位移测试仪表，直径或边长小于等于 500mm 的桩可对称设置 2 个位移测试仪表。测读桩沉降量的间隔时间为每级加载后， 每第 5、10、15min 时各测读一次，以后每隔 15min 读一次，累计一小时后每隔每半小时读一次。

  - 加载量不宜少于预估的或设计要求的单桩抗拔极限承载力，每级加载为设计或预估单桩极限抗拔承载力 1/8~1/10，每级荷载达到稳定标准后加下一级荷载，直到满足加载终止条件，然后分级卸载到零。

  - 抗拔静载试验除对试桩的上拔量进行观测外，还应对锚桩的变形量，桩周地面土的变形情况及桩身外露部分裂缝开展情况进行观测记录。

# 七、 加载卸载与沉降记录

  - 每级加载后，第 5、10、15min 各测读一次，以后每隔 15min 测读一次，累计 1h 后每隔 30min 测读一次。

  - 每级卸载值为加载值的两倍。卸载后间隔15min 测读一次，读两次后，隔30min 再读一次，即可卸下一级荷载。全部卸载后隔3h 再测读一次。

  - 稳定标准：在每级荷载作用下，1h 内上拔变形量不超过 0.1mm。

  - 试验终止条件：

    - 桩顶荷载达到桩受拉钢筋强度标准值的0.9 倍，或某根钢筋拉断。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ003

# 检测有限公司作业指导书

标题：单桩竖向抗拔静载试验检测实施细则

第	3	页

第	2	版颁布日期

共	3	页第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

    - 某级荷载作用下，上拔位移量陡增且总上拔量已超过80mm。

    - 累计上拔量超过 100mm。

  - 验收检测时，施加的上拔力达到设计要求，当桩有抗裂要求时，不应超过桩身抗裂要求所对应的荷载。

  - 单桩竖向抗拔极限承载力的确定应符合下列规定：

    - 对于陡变形曲线，取相应于陡升段起点的荷载值。

    - 对于缓变型 U~S△曲线，可根据 S△~lgt 曲线，取尾部显著弯曲的前一级荷载值。

    - 验收检测时，出现 7.4.1 条时取前一级荷载。

  - 单桩竖向抗拔承载力特征值应按以下方法确定，并取最小值：

    - 将单桩竖向抗拔极限承载力除以 2。

    - 按设计允许的上拔量所对应的荷载取值。

有抗裂要求的桩，确定抗拔承载力特征值时尚应满足桩身抗裂要求。

  - 从成桩到开始试验的时间间隔，砂类土中不应少于 10 天，粉土和粘性土中不应少于15 天，饱和软黏土中不应少于25 天，灌注桩尚应保证桩身混凝土达到设计或试验要求的强度。

  - 极限承载力统计取值：参加统计的试桩，当其极差不超过平均值的30%时，可取其平均值为单桩竖向极限承载力；极差超过平均值的 30%时宜增加试桩数量分析离差过大的原因。结合工程具体情况确定极限承载力；对桩数为 3 根及 3 根以下的柱下承台或检测数量少于三根时，取最小值。

在验收检测中，当实验未达到极限承载力，且极差不超过平均值的 20%时，可将最大加载量作为单桩极限承载力参加统计。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ004

第

第

1

2

页

版

共

5

页

标题：钻芯法实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

# 一、术语

钻芯法：用钻机钻取复合地基竖向增强体、地下连续墙、混凝土灌注桩及其持力层的芯样，判定其完整性、芯样试件强度、底部沉渣厚度及持力层岩土性状的检测方法。

基桩：桩基础中的单根桩。二、试验目的和适用范围

钻芯法适用于检测混凝土灌注桩或地下连续墙的桩长（墙深）、桩（墙）身混凝土强度、桩（墙）身缺陷及其位置、桩（墙）底沉渣厚度，判定或鉴别（墙）底持力层岩土性状、判定桩身完整性类别。也可用于检测复合地基竖向增强体和支护工程中的桩（墙）身完整性、水泥土墙的墙身完整性、天然岩石地基的定性和强度。

# 三、执行标准

湖北省标准《建筑地基基础检测规范》（DB42/269-2003）； 行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106－2014）；

国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）； 四、检验设备

主	标	准	设	备

标准名称

百米钻机

型号规格

CS-100

测量范围

/

允许误差

/

备注

/

万能试验机

WES-1000

1000kN

/

/

  - 应采用带有产品合格证的钻芯设备。钻机宜采用岩芯钻探的液压钻机，并配有相应的钻塔和牢固的底座，机械技术性能良好，不得使用立轴旷动过大的钻机。钻机设备参数应符合以下规定：

    - 额定最高转速不低于790r/min。

    - 转速调节范围不少于4档。

    - 额定配用压力不低于1.5MPa。

  - 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和可捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直，直径不宜小于54mm 。

  - 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合适粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头，且 外径不宜小于100 mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。

  - 水泵的排水量应为50～160L/min，泵压应为1.0～2.0MPa。

  - 锯切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置，配套使用的金刚

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ004

第

第

2

2

页

版

共

5

页

标题：钻芯法实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

石圆锯片应有足够刚度。

  - 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

  - 钻芯深度在500mm以内时可采用轻型取芯机配套机具。五、检测原理

通过钻芯直接将桩（墙）身混凝土（或水泥土）和持力层抽出来，通过量测深度和外观判断直观地揭露混凝土（或水泥土）的质量、桩底沉渣和持力层情况，用压力实验机对混凝土（或水泥土）和基岩进行抗压强度试验，获知其强度。把检测数据和设计与规范的要求相比较，获知检测对象的质量状况。

# 六、基本规定

  - 、调查、资料收集的内容

    - 收集被检测工程的岩土工程勘察资料、地基基础设计与施工资料；了解施工工艺和施工中出现的一场情况；

    - 进一步明确委托方的具体要求；

    - 分析检测项目实施的可行性。

  - 检测方案

在进场检测前应制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程概况，检测方法及其所 依据的规范标准，检测数量和布孔方案，检测时的现场条件，所需的机械设备和人工配合， 试验时间与工期，抽样方案，终孔深度，持力层钻进深度，检测报告的内容等。

  - 现场检测期间，除应执行相关规范规定以外，还应遵守有关安全生产的规定；当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取有效的措施，保证仪器设备的正常工作。  七、操作规程

  - 每根受检桩的钻芯孔数和钻孔位置宜符合下列规定：

1桩径小于1.2m的桩钻1 孔，桩径为1.2～1.6m的桩钻2孔，桩径大于1.6m的桩钻3孔。

2当钻芯孔为一个时，宜在距桩中心150mm以内的位置开孔；当钻芯孔为两个或两个以上时， 开孔位置宜在距桩中心0.15～ 0.25d内均匀对称布置。

3对桩端持力层的钻探，每根受检桩不应少于一孔，且钻探深度应满足设计要求。

  - 钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中，芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数，并应按规范及时记录钻进情况和钻进异常情况，对芯样质量进行初步 描述。

  - 钻芯过程中，应对芯样混凝土，桩底沉渣以及桩端持力层详细编录。

  - 钻芯结束后，应对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ004

第

第

3

2

页

版

共

5

页

标题：钻芯法实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的全貌进行拍照。

  - 当单桩质量评价满足设计要求时，应采用0.5～1.0MPa压力，从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭；否则应封存钻芯孔，留待处理。

  - 受检承台、基础梁等钻芯孔数、深度及开孔位置符合下列规定：

1承台钻孔深度不应小于300mm承台厚度大于1000mm，需要判定承台下部混凝土质量时，钻孔深度不宜小于0.8m。开孔位置宜避开桩位及承台内钢筋。

2基础梁钻孔深度不应小于150mm，钻孔时应避开梁内主筋，并现则梁受力较小的部位开孔。

3筏基以100㎡为一个受检单元，每个受检单元不应少于3个钻孔；条形基础以20m长为受检单元，每个单元不应少于3个钻孔。每单体建筑筏基不应少于9个孔。

  - 检测混凝土强度时，芯样直径不得小于混凝土内骨料最大粒径的2倍。

  - 钻机安装设备必须正、稳、平、准，钻机立轴中心，天轮中心，孔口中心必须同在一铅垂线上。并确保钻芯孔垂直度片差不大于0.5%。

  - 钻进时，钻孔内循环水流不得中断，适当调整钻进速度，每回次进尺控制在1.5m左右，提取钻芯时，严禁敲打卸芯。

  - 截取混凝土抗压芯样试件应符合下列规定：

    - 芯样加工及技术要求

芯样抗压试件的高度和直径之比应在0.95～1.05范围内。

    - 采用锯切机加工芯样试件时，应将芯样固定，并使锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应冷却人造金刚石圆锯片和芯样。

    - 芯样试件内不应含有钢筋。如不能满足此项要求，每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面。

    - 锯切后的芯样，当不能满足平整度及垂直度要求时，宜采用以下方法进行端面加工：

    - 在磨平机上磨平；

  - 芯样尺寸偏差及外观质量超过下列数值时，不得用作抗压强度试验。

⑴经端面补平后的芯样高度小于0.95d(d为芯样试件平均直径),或大于2.05d时；

⑵沿芯样高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时；

⑶芯样端面的不平整度在100mm长度内超过0.1mm时；

⑷芯样端面与轴线的不垂直度超过2°时；

⑸芯样有裂缝或有其他较大缺陷时。

  - 在试验前应按下列规定测量芯样试件的尺寸：

    - 平均直径用游标卡尺在芯样试件中部相互垂直的两个位置上测量，取测量的算术平均值为芯样试件的直径，精确至 0.5mm；

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ004

第

第

4

2

页

版

共

5

页

标题：钻芯法实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

芯样试件高度用钢卷尺或钢板尺进行测量，精确至1mm；

    - 垂直度用游标量角器测量芯样试件两个端面与母线的夹角，精确至0.1°；

    - 平整度用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上，一面转动钢板尺，一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙；也可采用其他专用设备量测。

    - 芯样试件尺寸偏差及外观质量超过下列数值时，相应的测试数据无效： 1 芯样试件的实际高径比（H/d）小于要求高径比的 0.95 或大于 1.05；

  - 沿芯样试件高度的任一直径与平均直径相差大于2mm；抗压芯样试件端面的不平整度在 100mm 长度内大于 0.1mm；

  - 芯样试件端面与轴线的不垂直度大于1°；

  - 芯样有其他裂缝或其他较大缺陷。芯样试件应在自然干燥状态下进行抗压试验；

  - 当结构工作条件比较潮湿，需要确定潮湿状态下混凝土的强度时，芯样试件应在 20℃

±5℃的清水中浸泡 40～48h,从水中取出后应立即进行抗压试验。

（芯样试件一般应在自然干燥的状态下进行试验。芯样试件的含水量对强度有一定影响， 含水愈多则强度愈低。一般来说，强度等级高的混凝土强度降低较少，强度等级低的混凝土强度降低较多。因此建议自然干燥状态与潮湿状态两种试验情况。

  - 芯样试件的抗压试验的操作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 中对立方体试块抗压试验的规定。

  - 芯样试件抗压强度计算：

    - 芯样试件的混凝土强度换算值系指用钻芯法测得的芯样强度，换算成相应于测试龄期的，边长为 150mm 的立方体试块的抗压强度值。

    - 芯样试件的混凝土强度换算值，应按下列公式计算：

ƒ c =

cu

4F

d2

ƒ c ——芯样试件抗压强度换算值

cu

F——芯样试件测得的最大压力d——芯样试件的平均直径

——强度折算系数，通过实验统计确定，当无实验统计资料时，可取1.0。

# 八、数据处理

  - 同一受检桩同一深度部位有多个芯样试件抗压强度换算值，取其平均值为该深度处 的抗压强度换算值（桩顶水平力较大时，极差不应超过30%，不满足要求时，应分析具体原 因）。不同深度的芯样试件抗压强度换算值中的最小值为受检桩的混凝土抗压强度代表值， 当每一深度的芯样仅有一个时，以芯样试件抗压强度换算值中的最小值为受检桩的混凝土抗 压强度代表值。

  - 基础梁、承台等构件强度检测时，一组芯样试件抗压强度换算值中取最小值为该构件混凝土抗压强度代表值，若一组芯样最大值与最小值差值超过30%时，应分析原因，或增

加抽检数量，或取最小值。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ004

第

第

5

2

页

版

共

5

页

标题：钻芯法实施细则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

  - 桩端持力层性状应根据芯样特征、岩石芯样单轴抗压强度试验、动力触探或标准贯入试验结果、综合判定桩端持力层岩土性状。

  - 桩身完整性类别应结合钻芯孔数、现场混凝土芯样特征、芯样单轴抗压强度试验结果，按照如下综合判定：

依 据 《 建 筑 基 桩 检 测 技 术 规 范 》 （JGJ                                   106-2014）： Ⅰ类：混凝土芯样连续、完整、表面光滑、胶结好、骨料分布均匀、呈长柱状、端口吻

合，芯样侧面仅见少量气孔。

Ⅱ类：混凝土芯样连续、完整、胶结较好、骨料分布基本均匀、呈柱状、断口基本吻合， 芯样侧面局部见蜂窝、麻面、沟槽。

Ⅲ类：大部分混凝土芯样胶结较好，无松散、夹泥或分层现象，但有下列情况之一： 芯样局部破碎且破碎长度不大于 10cm；

芯样骨料分布不均匀； 芯样多呈短柱状或块状；

芯样侧面蜂窝麻面、沟槽连续。

Ⅳ类：钻进很困难；芯样任一段松散、夹泥或分层；芯样局部破碎且破碎长度大于 10cm。

  - 成桩质量评价应按单桩进行。当出现下列情况之一时，应判定该受检桩不满足设计要求：

    - 桩身完整性类别为Ⅳ类的桩。

    - 受检桩混凝土芯样试件抗压强度代表值小于混凝土设计强度等级的桩。

    - 桩长、桩底沉渣厚度不满足设计或规范要求的桩。

    - 桩底持力层岩土性状（强度）或厚度未达到设计或规范要求的桩。

  - 钻芯孔偏出桩外时，仅对钻取芯样部分进行评价。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检测有限公司作业指导书

作业指导书编号：XXXXXXXXXX-DJ005

第

第

1

2

页

版

共

5

页

标题：桩基低应变完整性检测实施法则

颁布日期

第 0 次修订

2016 年 01 月 01 日

# 一、术语

- 低应变反射波法：采用低能量瞬态激振方式在桩顶激振，实测桩顶部的速度时程曲线， 通过波动理论分析，对桩身完整性进行判定的方法。

  - 应力波反射法

  - 机械阻抗法

  - 动力参数法

- 应力波反射法：在桩顶采用低能量瞬态激振方式，实测桩顶部的速度时程曲线，或同时实测桩顶的冲击力时程曲线，通过波动理论分析和频域辅助分析对桩身完整性进行判定的 检测方法。

2.1 以一维弹性杆件理论为基础二、试验目的和适用范围

2.低应变反射波法适用于检测钢筋混凝土桩的桩身完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。适用： 钢筋混凝土桩、素混凝土桩 、CFG 桩、夯扩短桩的等截面桩身部分。

不适用：钢桩、水泥土搅拌桩、石灰桩、碎石桩

适用于：完整性检测（判定桩身完整性类别及缺陷位置） 三、执行标准

湖北省标准《建筑地基基础检测规范》（DB42/269-2003）； 行业标准《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106－2014）；

《基桩动测仪》（JG/T 3055）；

# 四、检测设备

检测设备采用中国武汉岩海工程技术有限公司生产的 RS-1616K(S)桩基低应变检测仪。仪器性能指标如下：

| 名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 桩基低应变检测仪 | RS-1616K(S) | 武汉岩海工程技术有限公司 |

检测设备在投入使用前应进行检定。设备性能应符合技术要求。五、检测原理

低应变反射法由力锤对桩土体系施加一机械激振F（t），使桩的质点受迫面振动并产生

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/577125112201006040