桥面防水层施工技术方案

一、工程概况

1、	路线概况

（1）	本标段施工内容：三四车道新建路面结构、一二车道病害处理 和加铺、既有硬路肩和护栏拔除及土路肩拆除、新建中分带及路肩、伸 缩缝更换、临时交安设施、中分带填土、绿化、声屏障等。

（2）	拼宽面层为 4cm（SMA-13） +6cm（Sup-20）+6cm（Sup-20） +10cm（Sup-25），基层为38cm水泥稳定碎石，底基层为20cm厂拌冷 再生水泥稳定碎石。既有路面局部病害处理后，加铺4cm厚SMA-13。

2、	桥面防水层概况

（1）	本标段全线桥面防水层工程量为33.12万平方，本标段主线需 抛丸桥梁共39座，长度共25.925公里（单幅）。

（2）	桥面采用抛丸工艺进行处理，保持桥面混凝土具有良好的粗糙 度、清洁度和露骨率。对抛丸处理后桥面暴露出的缺陷进行处理。

（3）	桥面防水粘结层采用喷洒热沥青后撒布集料并碾压的施工方 式。热沥青为SBS改性沥青，集料为上面层玄武岩2号料。

二、编制依据

1、技术规范标准类

| 序号 | 规范规程名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公路沥青路面施工技术规范 | JTG F40-2004 |
| 2 | 公路工程质量检验评定标准 | JTG F80/1-2017 |
| 3 | 公路路基路面现场测试规程 | JTG 3450-2019 |
| 4 | 江苏省高速公路沥青路面施工技术规范 | DB 32/T 1087-2008 |
| 5 | 公路工程沥青及沥青混合料试验规程 | JTG E20-2011 |
| 6 | 公路工程集料试验规程 | JTG E42 -2015 |
| 7 | 常用沥青及沥青混合料质量检验标准 | Q/JTECB 20511-2020 |
| 8 | 公路桥涵施工技术规范 | JTG / T3650-2020 |
| 9 | 江苏省高速公路建设质量通病防治手册 |  |
| 10 | 江苏省交通工程建设局“精细化施工年”活动实施方案 | 苏交建质【2021】22号 |
| 11 | 江苏省交通工程建设局技术文件汇编 | 2018年12月 |

2、安全生产、标准化建设类

| 序号 | 规范规程名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公路工程施工安全技术规范 | JTG F90-2015 |
| 2 | 江苏省高速公路施工标准化指南（工地建设） | 2012 |
| 3 | 江苏省高速公路施工标准化指南（路面工程） | 2012 |
| 4 | 中华人民共和国安全生产法 |  |
| 5 | 公路水运工程安全生产监督管理办法 | 交通运输部令2017年第25号 |
| 6 | 公路水运工程平安工地建设管理办法 | 交安监发〔2018〕43号 |
| 7 | 江苏省高速公路建设工程施工安全技术规程 | DB 32/T 2618-2014 |
| 8 | 关于印发《江苏省公路水运工程“平安工地”建设省级 “示范工地（工程）”考核评价管理办法》 | 苏交执法质函〔2019〕85号 |
| 9 | 江苏省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运工程“平 安工地”建设考核评价标准》（2019版）的通知 | 苏交执法质函〔2019〕85号 |
| 10 | 江苏省公路水运工程重大生产安全事故应急预案 |  |

| z g z | o t-H |  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 |  |  |  |  |  | _L |
|  | z |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | g |  |  |  |  |  |  |
|  | 寸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0Q |  |  |  |  |  |  |
|  | CM |  |  |  |  |  |  |
|  | t—i |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | r—i |  |  | 1 |  |  |  |
|  | o t-H | 1 | . |  |  |  |  |
| s // |  | 4小 整 H 根 |  |  |  |  |  |

cc

四、施工部署

1、原材料准备

（1）	沥青

沥青使用的SBS改性沥青，经抽样检验，各项性能稳定，指标符合 要求。

（2）	集料

- 桥面防水粘结层集料采用石质坚硬、清洁、干燥的碎石，规格为 4.75mm~9.5mm的玄武岩（上面层2号料），如集料粉尘含量超过0.4%， 集料必须进行预裹覆处理。

- 料源厂家为，石料质量从源头抓起，经船检取样，各项指标符合 要求。

- 进场的上面层2#料专仓堆放，料仓隔墙位置设置了留样箱，并对 料仓进行了编号，仓口悬挂电子显示屏，对原材料粒径、检测信息、生 产厂家等信息进行公示。

2、管理人员及劳动力部署

- 项目部管理人员组织分工

桥面防水粘结层施工由项目经理全面负责，在项目总工和各部门的

配合下，分工明确、责任到人。

项目部主要管理人员职责分工

(2)试验检测人员分工

| 序号 | 姓名 | 分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

(3)施工班组人员安排

| 序号 | 工种 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班组长 | 1 |  |
| 2 | 班组技术员 | 2 | 兼职安全员 |
| 3 | 抛丸机操作工 | 4 |  |
| 4 | 同步碎石封层车驾驶员 | 2 |  |
| 5 | 胶轮压路机驾驶员 | 1 |  |
| 6 | 电工 | 1 |  |
| 7 | 小型货车司机 | 2 |  |
| 8 | 通勤车辆司机 | 1 |  |
| 9 | 辅工 | 10 |  |
| 总计 |  | 24 |  |

3、机械设备准备

- 机械进场时，机料部、安全部组织对机械的检查验收，及时将 验收合格的各型机械设备详细登记，制作二维码、操作规程等张贴在机 械醒目位置，并纳入“智慧云平台”系统进行动态化、信息化管理。

- 各类机械设备、车辆开工前保养、试机，施工过程中严格遵守 操作规程，施工完成后清理整洁、摆放有序，确保下面层施工的进度和 质量.

(3)桥面防水粘结层施工机械配备如下表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛丸机 | YL2550 | 2 |  |
| 2 | 同步碎石封层车 | 徐工 XTF1405 | 1 |  |
| 3 | 胶轮压路机 | 徐工XP303 | 1 |  |

| 4 | 发电机 | 50KW | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 鼓风机 | 1.5KW背负式 | 4 |  |
| 6 | 小型货车 | 1.5吨 | 2 |  |
| 7 | 通勤车 | 19座 | 1 |  |

4、技术及现场准备

（1）项目部技术、管理人员对施工设计图纸、路面施工规范、指挥 部下发的路面施工细则等文件进行学习，熟练掌握桥面防水粘结层施工 质量控制要点。

（2）	根据批复的桥面防水粘结层施工技术方案，编制交底材料和作 业指导书，对所有施工人员，按工种进行有针对性的技术、安全交底培 训。

（3）	提前与路基标交接桥面，检查桥面是否存在明显缺陷。

（4）	全面清理桥面，割除钢筋头、预埋件等突起物。

（5）	根据各座桥梁位置分别拟定机械设备进场路线，提前修整马道、 便道及便桥，巡查维护标志标牌、导向及围挡设施。

（6）	工地试验室做好集料、SBS改性沥青的进场检测工作，并对现 场检测洒布量的试验员进行培训。

（7）	使用木板或土工布等材料临时封堵桥面泄水孔位置，防止沥青 或石料通过泄水孔洒落桥下，造成环境污染或安全隐患。

五、施工工艺方法

1、施工工艺流程

2、清理桥面

（1）	桥面清理前采用水马或硬质围挡对半幅桥面进行交通封闭，在 适当位置设置导向、警示标志，防止车辆误入。

（2）	配合监理工程师检查桥面混凝土铺装，检查合格后即开始桥面 清理。包括割除桥面边角处突起的钢筋头，清除大块突起的混凝土、废 渣。

（3）	清理桥面混凝土表面的污渍、油迹、杂物、尘土等附着物，根

据桥面污染情况，采用扫地机清扫、人工刷除、水车冲洗、鼓风机吹扫 等方式，全面清理桥面，以免抛丸过程中污染钢丸。

（4）	凿除外露钢筋，以免影响抛丸施工连续性。突起物清除后进行 大面积清扫。

（5）	保持桥面清洁、干燥，检查桥面砼有无空鼓、松动、大于2mm 的裂缝等病害，如有应暂停施工，落实处理措施。

3、抛丸作业

（1）	机械调试就位

- 按照抛丸机械的使用性能和要求进行维修保养和安装调试，确保 施工期间机械正常运转。本标段采用的YL2550型桥面抛丸设备具备同步 清除浮浆及吸尘功能、自动驱动行走系统、自带自循环回收抛丸功能。

- 准备就绪后启动机械进行试行走、试作业，检查抛丸机工作状况。

（2）	抛丸作业环境

桥面抛丸施工环境温度为5〜40'C，遇有雨天或相对湿度N90%时暂 不安排施工。

（3）	抛丸工作原理

- 桥面抛丸技术处理能够将桥面水泥混凝土表面的浮浆、杂质清理 和清除干净，同时对混凝土表面进行打毛处理，使其表面形成均匀粗糙 的表面，以提高混凝土和沥青面层之间的黏结强度。

- 桥面抛丸是靠叶轮高速旋转，将在叶轮中心的磨料，经过导流及 分丸轮预加速，送入叶片区再将磨料高速抛出，速度可超过100m/s，通 过机械的方法把丸料以很高的速度和一定的角度抛射到桥梁混凝土铺装

- 层表面，让丸料冲击其表面，以达到被抛射的表面粗化并去除残留物的 效果。

- 桥面抛丸机配有除尘器，可做到无尘无污染施工。灰尘通过连接 管进入除尘器后，通过滤芯的分离，停留在储灰斗中和滤芯的表面。

- 自动反吹除尘器通过压缩机提供的反吹空气自动间隔清理每一个 滤芯，最后在机器内部通过配套吸尘器的气流清洗，将丸料和清理下来 的杂质分别回收。

- 我部抛丸施工采用两台水平移动式抛丸机，柴油发电机供电。 根据桥面水泥混凝土强度和浮浆厚度，抛丸功率选用5~7档，行走速度 控制在 10~15m/min。

- 先开启吸尘装置，再进行抛丸操作，当抛丸结束时要先停止抛 丸运行等吸尘工作完成后再关掉吸尘器运行，确保设备安全运行。

- 当抛丸开始时要先启动行走装置再缓慢打开加丸阀门，作业结 束时先关闭加砂阀门后再停止行走，避免损坏设备和工作面。

- 抛丸机工作行走路线见下图，每条行走路线重叠5厘米左右， 并使搭接的部位不出现高低差，局部遗漏部位进行集中找补。

- 抛丸作业过程中使用手推式磁板持续回收钢丸。

- 抛丸过程应连续作业，如因特殊原因造成抛丸停机，在下次重 抛之前将机器倒退30cm左右，再重新开始抛丸，待机器行走过去后，应

- 及时检查搭接区域抛丸质量。

（10）	对无法进行抛丸处治的桥面边角位置，采用手推式打磨机或 手持式凿毛机进行补充凿毛。

（11）	施工人员穿戴干净的工作服、反光背心，有手套、防尘口罩 等防护用品。

（12）	清扫桥面的杂物和抛丸施工过程中产生的粉尘废料，集中运 送至后场处理，不得随意抛洒至边坡、桥下及河流中。

4、桥面质量检查

（1）	抛丸施工结束后及时进行施工质量检查，采用检测表面构造深 度为主，目测表面粗糙度为辅进行验收。

（2）	如果粗糙度过大，会带来大量的底涂和修复工作量，同时也不 利于粘结强度；如果粗糙底过小，会导致粘结力不够。

（3）	抛丸处理的控制标准以目测无浮浆、混凝土表面露骨率应达20% 以上，构造深度应大于0.45mm。做到砼表面洁净无浮尘、油渍、浮浆、 起砂层，搭接处无错台、浆带，边角处理到位达到100%“创面”。

（4）	抛丸处置后桥面混凝土露骨率大于20%，当一遍达不到规定的 露骨率时应进行二次抛丸，直至满足技术要求。

（5）	经处理后的混凝土桥面应洁净、干燥并具有一定的粗糙度，铺 砂法测的构造深度不小于0.45mm，检测频率为1000平方米5处（随机选 取）。

5、缺陷修补

（1）抛丸处理后的桥面，项目部质检员全面步检后报监理工程师验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578077044123006042