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[image: ]GB/T 16552
珠宝玉石名称
GB/T 16553
珠宝玉石鉴定
GB 11887
首饰贵金属纯度的规定及命名方法
3术语和定义

阿拉善玉
1范围
本标准规定了阿拉善玉的定义、术语、特征、鉴定、分级、评价和证书内容。 本标准适用于阿拉善玉原料及饰品的加工、销售、质量检验、规范市场等活动。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 16552、GB/T 16553界定的以及下列定义适用于本文件。
[bookmark: bookmark9]3.1
阿拉善玉 Alashan jade11
在地质作用过程中形成的，产于内蒙古阿拉善盟区域内以微晶-隐晶质石英为主要成分，具工艺价 值的矿物集合体，可含少量赤铁矿、针奄失矿、锐钛矿、绿鳞石、海绿石、绿泥石、伊利石等矿物。折射 率为1.53〜1.55,密度为2.55g/cm3〜2.77g/'cm3,摩氏硬度为5.5〜7.0。
[bookmark: bookmark10]3.2
玉髓 Chalcedony
超显微石英纤维变体，可呈放射状、球粒状集合体。是组成阿拉善玉的主要矿物成分之一。
[bookmark: bookmark11]3.3
玛瑙Agate
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具有纹带状构造的玉髓，并可伴生石英、蛋白石、水晶等。是阿拉善玉的重要品种，以多彩亮丽为 特色。
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1）注：阿拉善蒙语之意为五彩斑斓
[bookmark: bookmark12]3.4
多彩玛瑙 Colorfill agate
颜色丰富多彩的玛瑙，主要成分为玉髓、石英，可含有微量的粘土矿物。同一块玛瑙上常含有两种 或两种以上艳丽的多变的颜色，是区别于其他产地的玛瑙重要特征，阿拉善玉的主要品种。
[bookmark: bookmark13]3.5
葡萄玛瑙Grape agate
呈葡萄状构造的玛瑙，主要成分为玉髓、石英，可含有微量的粘土矿物。以原生矿为主，是阿拉善 玛瑙特有的名贵品种。
[bookmark: bookmark14]3.6
草花玛瑙Flower agate
主要矿物成分为玉髓、石英，可含微量的赤铁矿、针铁矿、绿鳞石、绿泥石等矿物。常含有“水草 状”花纹图案的包裹体。以原生矿为主，少量次生矿。
[bookmark: bookmark15]3.7
彩豆玉 Color bean jade
本地区产出的玛瑙（玉髓），经风化、剥蚀作用后，搬运、沉积在戈壁滩上，形似“豆状”的玉石。 主要以次生矿为主。
[bookmark: bookmark16]3.8
硅质碧玉 Siliceous Jasper2）
主要由隐晶质或部分显晶质石英和少量的赤铁矿、针铁矿、锐钛矿、粘土矿物等组成的透明度较低 的矿物集合体，可具有条纹状、条带状、斑杂状及块状构造。主要以次生矿为主，少量原生矿。同一块 硅质碧玉上常含有两种或两种以上艳丽多变的颜色，是区别于其他产地的硅质碧玉重要特征，阿拉善玉 特有的品种。
[bookmark: bookmark17]3.9
阿拉善玉玉料• Alashanjade material
釆于矿山或捡取于戈壁滩的未经雕琢加工的阿拉善玉石原料。
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[bookmark: bookmark18]3.10
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阿拉善玉饰品Alashanjade jewelry
阿拉善玉石材料经过雕琢、拼镶加工或未经人工加工直接佩戴的首饰或摆件。
2）注：碧玉加硅质二字是与和田玉中的碧玉相区别
3.11
结构 structure
组成玉石的矿物成分，矿物形态及日形程度,矿物大小以及它们之间的相互关系所表现出来的特点。 阿拉善玉的结构主要有隐晶质结构、微晶质结构、纤维状结构及他们之间的过渡类型结构等。
[bookmark: bookmark19]3.12
构造 tectonic
组成玉石的矿物集合体在空间上的排列方式。阿拉善玉的构造主要有同心环状构造、条纹状构造（宽 度＜0.5mm）、条带状构造（宽度＞0.5mm）、斑杂状构造、块状构造等。
[bookmark: bookmark20]3.13
内部特征 internal characteristics
包含在或延伸至阿拉善玉内部的天然内含物、生长痕迹和人为造成的特征。
[bookmark: bookmark21]3.14
外部特征 external characteristics
指仅存在于阿拉善玉外表的天然生长痕迹和人为造成的特征。
[bookmark: bookmark22]3.15
点状物dot
在阿拉善玉成矿过程中形成的点状内含物。根据点状内含物的大小及聚集程度又可示意性分为斑点 状物、斑状物等。
[bookmark: bookmark23]3.16
絮状物floc
在阿拉善玉成矿过程中形成的“棉絮状”内含物。
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[bookmark: bookmark24]3.17
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裂 crack
阿拉善玉受外力作用形成的劈理、收缩节理、裂纹等，有明显裂开。
[bookmark: bookmark25]3.18
纟咎skein
阿拉善玉受外力作用，或在成矿过程中形成的少量呈定向分布或交错的劈理、收缩节理、絮状内含 物排列等形成的条状愈合裂隙。
[bookmark: bookmark26]3.19
纹理vein
玉石生长过程中，因颜色、矿物成分、矿物颗粒大小的差异形成的纹路，纹理的长短宽窄不等。
[bookmark: bookmark27]3.20
石皮 stone skin
阿拉善玉次生原料上留有黑色、黄色、褐红色蚀变的表层。
[bookmark: bookmark28]3.21
光泽luser
阿拉善玉表面反射光的能力和特征。
[bookmark: bookmark29]3.22
阿拉善玉分级Alashanjade grading
从颜色(colour)、净度(clarity)、质地(texture)> 透明度(transparence)> 工艺评价(arts and crafts appraisal )五个方面对阿拉善玉进行品质分级。
[bookmark: bookmark30]3.23
分级光源grading light
阿拉善玉分级时的照明光源，色温为5000K〜7200K,显色指数不低于80。
[bookmark: bookmark31]3.24
颜色color
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人的肉眼在可见光(波长390nm至780nm)下观察物体在大脑中产生的感觉。可见光经选择性吸
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 收后，其剩余光波的混合而产生的视觉效应即为该物体的颜色。
[bookmark: bookmark32]3.25
颜色分级color grading
根据颜色三要素，在规定的环境下对阿拉善玉的颜色进行级别划分。
[bookmark: bookmark33]3.26
质地 texture
组成阿拉善玉的矿物形态、颗粒大小、均匀程度及颗粒间相互关系等因素构成的综合特征。
[bookmark: bookmark34]3.27
质地分级 texture grading
在规定的环境下对阿拉善玉的质地进行级别划分。
3.28
透明度 transparence
'阿拉善玉对可见光的透过程度。
[bookmark: bookmark35]3.29
透过率 transmissivity
光线透过3mm的阿拉善玉时,透射光通量和与入射光通量之比。
[bookmark: bookmark36]3.30
单位透过率 unit transmissivity
単位厚度(1mm)的阿拉善玉对可见光的透过率。
[bookmark: bookmark37]3.31
透明度分级 transparence garding
釆用实测值，在规定的环境下对阿拉善玉的透明度进行级别划分。
[bookmark: bookmark38]3.32
净度 clarity
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阿拉善玉的内部和外部的瑕疵含量多少及分布状态。
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[bookmark: bookmark39]3.33
净度分级 clarity grading
在规定的环境下对阿拉善玉的净度进行级别划分。
[bookmark: bookmark40]3.34
工艺评价 arts and crafts appraisal
对阿拉善玉应用设计和加工工艺两方面进行评价。
4描述方法
4.1颜色的描述方法
对阿拉善玉颜色的描述主要釆用辅色调加主色调的颜色描述方法。例如：褐红色。阿拉善玉经常会 出现同一块玉石上有多种颜色，针对这种颜色特征可釆用过渡性、关联性的词汇，并按照颜色前少后多 的原则进行描述。如，赤红色-黄色-墨绿色。
4.2质地的描述方法
阿拉善玉质地的描述是根据玉石的细腻程度并借助宝石显微镜下的单个矿物颗粒的大小来量化评 判。
5分类
5.1分类依据
按照阿拉善玉的结构构造及产状特征可将其分为两大类，玛瑙（玉髓）类、硅质碧玉类。玛瑙（玉 髓）类中又根据其颜色特征、特殊构造特征及特殊内含物特征可分为多彩玛瑙、单色玉髓、葡萄玛瑙、 草花玛瑙、彩豆玉五个品种。硅质碧玉根据其颜色特征又可分为多彩硅质碧玉、单色硅质碧玉（主要有 红色硅质碧玉、黄色硅质碧玉、绿色硅质碧玉、紫色硅质碧玉和白色硅质碧玉五个品种）。
5.2品种划分（见表1）
表1阿拉善玉品种分类
	
	分类
	品种
	颜色（挙例）
	构造

	
	
	
	
	同心环状





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585100344033011103
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