ICS 91.120.10

Q 25

备案号：39002-2013

中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准

JC/T  2155—2012

# 建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板

Metal faced phenolic foam sandwich panels for building

.2012-12-28发布                                           2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JC/T 2155—2012

前    言

本标准按照 GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国绝热材料标准化技术委员会(SAC/TC 191)归口。

本标准负责起草单位：中国绝热节能材料协会、山东圣泉化工股份有限公司、滕州华海新型保温材 料有限公司。

本标准参加起草单位：上海雅达特种涂料有限公司、湖南中野高科技特种材料有限公司、苏州美克 思科技发展有限公司、瑰宝新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：胡小媛、张德信、高凯良、李枝芳、钟东南。

本标准为首次发布。

JC/T 2155—2012

建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板

1  范围

本标准规定了建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板产品的术语和定义、分类和标记、原材料、要求、试验 方法、检验规则以及包装、运输和贮存等。

本标准适用于以彩色涂层钢板为面层工厂化生产的工业与民用建筑外墙、隔墙、屋面、天花板的酸 醛泡沫夹芯板。其他用途时可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4132  绝热材料及相关术语

GB 8624—2006 建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T 12754  彩色涂层钢板及钢带

GB/T 12755 建筑用压型钢板

GB/T 13475  绝热 稳态传热性质的测定  标定和防护热箱法

GB 18580  室内装饰装修材料  人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 20974—2007 绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF)

3  术语和定义

GB/T 4132 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

金属面酚醛泡沫夹芯板  metal faced phenolic foam sandwich panels

主要由双金属面和粘结于两金属面之间的硬质酚醛泡沫芯材组成的自支撑的复合板材，

4  分类和标记

# 4.1  类别

按用途分为墙板、屋面板两类。

4.2 标记

产品应按以下顺序进行标记：

JC/T 2155—2012

— 标准号

——规格(长×宽×厚)

———燃烧性能分级

— — 用 途

— — 芯材代号

— — 金属面材代号

S——彩色涂层钢板；

PF——酚醛泡沫塑料；

W——墙板；

R——屋面板。

长度、宽度和厚度以毫米(mm)为单位，其中夹芯板的厚度以最薄处为准

示例：长度为3000mm、宽度为1000mm、厚度为50mm, 燃烧性能分级为B级的用作墙板的酚醛泡沫夹芯板标记为

S-PF-W-B-3000×1000×50-JC/T 2155—2012

5  原材料

5.1  金属面材

5.1.1  彩色涂层钢板应符合 GB/T   12754,其中压型钢板还应符合 GB/T 12755 的要求，基板公称厚度

应不小于0.5mm。

5.1.2  其他金属面材应符合相关标准的规定。

5.2  芯材

硬质酚醛泡沫塑料应符合 GB/T 20974—2007的要求，其中压缩强度应符合4.1.1中b) 的规定，并

且导热系数应不大于0.033 W/(m·K)。

6·要求

6.1  外观质量

应符合表1的规定。

表1 外观质量

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 板面 | 板面平整；无明显凹凸、翘曲、变形；表面清洁、色泽均匀；无胶痕、油污；无明显划痕、磕碰、伤痕等。 |
| 切口 | 切口平直、切面整齐、无毛刺、面材与芯材之间粘结牢固、芯材密实。 |
| 芯板 | 芯板切面应整齐，无大块剥落，块与块之间接缝无明显间隙。 |

6.2  规格尺寸和允许偏差

JC/T 2155—2012

6.2.1 规格尺寸

应符合表2的规定。

表2 规格尺寸                              单位为毫米

| 厚度 | 宽度 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 50、75、100 | 800～1200 | ≤12000 |
| 注：其他规格由供需双方商定 |  |  |

6.2.2  尺寸允许偏差

应符合表3的规定。

表3 尺寸允许值

| 项 目 | 尺寸 mm | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ≤100 | ±2 mm |
|  | >100 | ±2% |
| 宽度 | 800～1200 | ±2 mm |
| 长度 | ≤3000 | 士 5 m m |
|  | >3000 | +10 m |
| 对角线差 | ≤3000 | ≤4mm |
|  | >3000 | ≤6mm |

6.3  物理性能

6.3.1 传热系数

应符合表4的规定。

表4  传热系数

| 标称厚度 mm | 传热系数U W/(m²·K) |
| --- | --- |
| 50 | ≤0.63 |
| 75 | ≤0.44 |
| 100 | ≤0.33 |

注：其他规格可由供需双方商定，其传热系数指标按标称厚度以内差法确定。

6.3.2 粘结性能

6.3.2.1 粘结强度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/587042153005006052