# Q235 储罐毕业设计

[

作 者：

系 别：机电工程系班 级：

学 院：

内 容 摘 要

油品和各种液体化学品的储存设备 — 储罐，是石油化工装置和储运系统设施的重要组成部分。近几十年来，发展了各种形式的储罐，但最常用的还是立式圆筒形储罐。本文设计的即为立式圆筒形储罐。立式圆筒形储罐需在现场施工，并且外观及内部结构设计上要经济适用，另外在设计的过程中注意储罐所受的自然环境对储罐的影响，如增强储罐的防风、防雪、抗震等功能。

根据储存介质的要求来进行立式圆筒形储罐的选材，本文中储罐的介质为煤油，罐体采用Q235A钢材。罐壁结构采用不等厚罐壁，罐底采用设环形边缘板罐底，罐顶采用拱顶结构。根据施工现场的环境要求及储罐钢材、罐身厚度等参数选择合适的焊接方法及焊接材料，采用埋弧焊及手工电弧焊结合的焊接方法，做到所使用的方法快速简便且耐用。最后是对储罐整体进行检测。

本文参照压力容器、大型储罐等标准，结合设计经验，着重阐述了大型立式圆筒形储罐的结构设计及焊接工艺设计的要点。

关键词：立式储罐；埋弧焊；手工电弧焊；焊接结构；焊接工艺

Abstract

Oil and various liquid chemicals storage equipment - tanks, chemical plant and oil storage and transportation facilities, an important component of the system. As the vertical cylindrical storage tanks need to site construction, which in appearance and structure design to achieve economical and pay attention to the natural environment of the storage tank storage tank suffered the impact of the design process to be enhanced, to reach wind, snow, earthquake, etc. role. This tank wall structure using ladder-type tank wall, tank bottom edge of plate with circular tank bottom set, tank top with dome structure.

Storage medium according to the requirements of the selection of vertical cylindrical tanks, the media in this article for the kerosene tank, tank with Q235A steel. According to the construction site environmental requirements and tank steel, body thickness and other parameters can select the appropriate welding methods and welding materials, this paper combined with submerged arc welding and manual arc welding method, the method used to achieve fast and easy and durable. Finally, the iterative experiments on the overall test.

This reference pressure vessels, large tanks and other standards, combined with design experience, focusing on the large vertical cylindrical storage tank structural design and welding process design elements.

Keywords：Vertical Tank；SAW；Manual metal arc welding

目	录（）

- 绪论	1

  - 立式圆筒形储罐的发展	1

  - Q235A 钢材	2

  - 埋弧焊	2

  - 手工电弧焊	3

- 立式圆筒形储罐的罐壁设计	4

| 2.1 | 储罐的整体设计 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 储罐的强度计算 | 4 |
| 2.2.1 | 储罐壁厚计算 | 4 |
| 2.2.2 | 储罐的应力校核 | 5 |
| 2.3 | 储罐的风力稳定计算 | 5 |
| 2.4 | 储罐的抗震计算 | 6 |
| 2.4.1 | 地震载荷的计算 | 6 |
| 2.4.2 | 抗震验算 | 8 |
| 2.4.3 | 液面晃动波高计算 | 10 |
| 2.4.4 | 地震对储罐的破坏 | 10 |
| 2.4.5 | 储罐抗震加固措施 | 10 |
| 2.5 | 罐壁结构 | 11 |
| 2.5.1 | 截面与连接形式 | 11 |
| 2.5.2 | 罐壁的开孔补强 | 12 |
| 2.5.3 | 壁板宽度 | 12 |

- 立式圆筒形储罐的罐底设计	13

  - 罐底结构设计	13

    - 罐底的结构形式和特点	13

    - 罐底的排板形式与特点	13

  - 罐底的应力计算	14

- 立式圆筒形储罐的罐顶设计	18

  - 拱顶结构及主要的几何尺寸	18

  - 扇形顶板尺寸	19

  - 包边角钢	20

- 储罐的附件及其选用	21

| 5.1 | 透光孔 | 21 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 人孔 | 21 |
| 5.3 | 通气孔 | 22 |
| 5.4 | 量液孔 | 22 |
| 5.5 | 储罐进出液口 | 23 |
| 5.6 | 法兰和垫片 | 23 |
| 5.7 | 盘梯 | 23 |
| 6 备料工艺 |  | 24 |
| 6.1 原材料储备 |  | 24 |
| 6.2 钢材的预处理 |  | 24 |
| 6.2.1 钢材的矫正 |  | 25 |
| 6.2.2 钢材的表面清理 |  | 25 |
| 6.3 | 放样、号料 | 25 |
| 6.4 | 下料和边缘加工 | 26 |
| 6.5 | 弯曲和成型 | 26 |
| 7 装备工艺 |  | 28 |
| 7.1 整体装配与焊接 |  | 28 |
| 7.1.1 装配方法概述 |  | 28 |

7.1.2	倒装法装配和焊接	28

  - 部件装配与焊接	29

    - 罐底的组装	29

    - 顶圈壁板的组装	29

    - 顶板的组装	29

    - 顶板的组装	29

    - 罐壁与罐底的连接	30

  - 罐壁板组对用卡具	30

    - 专用卡具的结构与工作原理	30

| 7.3.2 操作顺序 |  | 31 |
| --- | --- | --- |
| 8 焊接工艺 |  | 32 |
| 8.1 | 材料焊接性分析 | 32 |
| 8.2 | 焊接方法 | 32 |
| 8.3 | 焊接材料 | 32 |
| 8.4 | 焊接设备 | 34 |
| 8.5 | 检测 | 34 |
| 结论 |  | 35 |
| 致谢 |  | 36 |
| 参考文献 |  | 37 |

附录 A(英文文献)

附录 B（中文翻译）

引言

Q235A 韧性和塑性较好，有一定的伸长率，具有良好的焊接性能和热加工性。Q235A 一般在热轧状态下使用，用其轧制的型钢、钢筋、钢板、钢管可用于制造各种焊接结构件、桥梁及一般不重要的机器零件，如螺栓、拉杆、铆钉、套环和连杆等。

①由 Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”，

代表钢材的屈服点，后面的数字表示屈服点数值，单位是 MPa，例如 Q235

表示屈服点（σs）为 235MPa 的碳素结构钢。

②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为 A、B、C、D。A 指不做冲击，B 在 20 度以上，C 在 0 度以上，D 在

-20 度以上，A 到D 所不同的，指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为：Q235A级，是不作冲击韧性试验要求；Q235B 级，是作常温（20℃）冲击韧性试验； Q235C 级，是作 0℃冲击韧性试验；Q235D 级，是作-20℃冲击韧性试验。脱氧方法符号：F 表示沸腾钢；b 表示半镇静钢：Z 表示镇静钢；TZ 表示特殊镇静钢，镇静钢可不标符号，即Z 和 TZ 都可不标。例如 Q235-AF 表示A 级沸腾钢。

碳 C ：≤0.22%硅 Si：≤0.35%锰 Mn：≤1.4%

硫 S ：≤0.050%磷 P ：≤0.045%

铬 Cr：允许残余含量≤0.030%镍 Ni：允许残余含量≤0.030%铜 Cu：允许残余含量≤0.030%

力学性能

抗拉强度 σb (MPa)：370～500

屈服强度 σs (MPa)：≤16 时:≥235; >16～40 时:≥225; >40～60 时:

≥215; >60～100 时: ≥215; > 100～150 时: ≥195; >150 时: ≥185

伸长率 δ5 (%)：≤40 时:≥26;>40～60 时:≥25;>60～100

时:≥24;>100～150 时:≥22;>150～200 时:≥21;

冷弯（弯180°）：【纵向】钢厚度≤16 时，弯心直径d=a；钢厚度>16～

100 时，弯心直径 d=2a；

【横向】钢厚度≤16 时，弯心直径 d=1.5a；钢厚度>16～100 时，弯心直径 d=2.5a

## 绪论

### 立式圆筒形储罐的发展

油品和各种液体化学品的储存设备—储罐，是石油化工装置和储运系统设施的重要组成部分。自 1972 年采用钢制焊接储罐后，其容量逐步扩大，目前最大容量以达到24 104 m3 。近几十年来，发展了各种形式的储罐，例如

大型卧式圆筒形、球形、立式圆筒形储罐等。其中在石油化工生产中大量采用大型立式圆筒形储罐。这是由于大型立式圆筒形储罐具有容积大、使用寿命长、热设计规范、制造的费用低、节约材料、易于制造、便于在内部装设工艺附件以及工作介质在内部相互作用等优点。

当前大型储罐需要深入探讨研究的问题很多，如更完善解决油品和易挥发产品损耗和环境污染，为此要开发损耗更小、建造和维修更方便的内浮顶罐；储罐的大型化，为此开发了储罐用的高强的钢；储罐的 CAD 辅助设计；储罐计量和储运系统的自动化；储罐清洗的机械化，储罐维护修补的化学化等。此外，由于储罐的大型化带来的储罐稳定性、罐顶结构和设计、全天候的储罐附件、消防措施、罐基础等都是当前立式圆筒形储罐的研究重点。以上的诸多问题是本设计的研究的重点，要更好的优化大型立式储罐的设计，从而做到制造的大型立式储罐既节约环保又经济适用。

20 世纪 70 年代以来，内浮顶储油罐和大型浮顶油罐发展较快。第一个发展油罐内部覆盖层的是法国。1955 年美国也开始建造此种类型的储罐。

1962 年美国德士古公司就开始使用带盖浮顶罐，并在纽瓦克建有世界上最大直径为 187 ft（61.6 m）的带盖浮顶罐。至 1972 年美国已建造了 600 多个内浮顶罐。1978 年国内 3000 m3 铝浮盘投入使用，通过测试蒸发损耗标定，收

到显著效果。

近 40 年来，储罐大型化迅速发展。1962 年美国首先建成了10 104 m3 大

型浮顶原油罐（直径 87 m ，罐高约 21 m ）；1963～1964 年间荷兰欧罗巴港

建成了 4 台10 104 m3 浮顶油罐（直径 115 m ，罐高 14.6 m ）；1971 年日本建

成了16 104 m3 浮顶油罐（直径 109 m ，罐高 117.8 m ）；接着沙特阿拉伯建成

20 104 m3 巨型浮顶油罐（直径 110 m ，罐高 22.5 m ）。1985 年中国从日本引

进第一台10 104 m3 浮顶油罐，到目前已建成10 104 m3 浮顶油罐（直径 80 m ，

罐高 21.80 m ）几十台。目前国内对10 104 m3 油罐有比较成熟的设计、施工

和使用的经验，国产大型储罐用高强度钢材已能够批量生产[1] 。

国内外有很多储罐的设计和建造标准，并且对储罐的发展起了很大的推动作用。

例如国外标准：美国石油学会标准《钢制焊接油罐》API 650、日本工业标准《钢制焊接油罐结构》JISB 8501、英国标准《石油工业立式钢制焊接油罐》BS 2654、美国石油学会标准《大型焊接低压储罐设计和建造推荐规定》API 620。

中国标准：《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341、《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》SH 3046、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》GBJ 128、《钢制焊接常压容器 第十二章 立式圆筒形储罐》

JB/T 4725。

### Q235A 钢材

Q235A 韧性和塑性较好，有一定的伸长率，具有良好的焊接性能和热加工性。Q235A 一般在热轧状态下使用，用其轧制的型钢、钢筋、钢板、钢管可用于制造各种焊接结构件、桥梁及一般不重要的机器零件，如螺栓、拉杆、铆钉、套环和连杆等。

化学成份：

碳 C ：0.14～0.22 ；硅 Si：≤0.30 ；

锰 Mn：0.30～0.65；硫 S ：≤0.050 ； 磷 P ：≤0.045 ；

铬 Cr：允许残余含量≤0.030；镍 Ni：允许残余含量≤0.030 ；铜 Cu：允许残余含量≤0.030。

### 埋弧焊

埋弧焊（含埋弧堆焊及电渣堆焊等）是一种重要的焊接方法，其固有

的焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点，使其成为压力容器、管段制造、箱型梁柱等重要钢结构制作中的主要焊接方法。埋弧焊是当今生产效率较高的机械化焊接方法之一，它的全称是埋弧自动焊,又称焊剂层下自动电弧焊。

埋弧焊的优点是第一生产效率高，这是因为，一方面焊丝导电长度缩短，电流和电流密度提高，因此电弧的溶深和焊丝溶敷效率都大大提高。

（一般不开坡口单面一次溶深可达 20mm）另一方面由于焊剂和溶渣的隔热作用，电弧上基本没有热的辐射散失,飞溅也少，虽然用于熔化焊剂的热量损耗有所增大，但总的热效率仍然大大增加。第二是焊缝质量高，熔渣隔绝空气的保护效果好，焊接参数可以通过自动调节保持稳定，对焊工技术水平要求不高,焊缝成分稳定，机械性能比较好。第三是劳动条件好，除了减轻手工焊操作的劳动强度外，它没有弧光辐射，这是埋弧焊的独特优点。

埋弧焊的应用范围目前主要用于焊接各种钢板结构。可焊接的钢种包括碳素结构钢，不锈钢，耐热钢及其复合钢材等。埋弧焊在造船，锅炉，化工容器，桥梁，起重机械及冶金机械制造业中应用最为广泛。此外，用埋弧焊堆焊耐磨耐蚀合金或用于焊接镍基合金，铜合金也是较理想的。

埋弧焊这种焊接方法也有不足之处，如不及手工焊灵活，一般只适合于水平位置或倾斜度不大的焊缝；工件边缘准备和装配质量要求较高、费工时；由于是埋弧操作，看不到熔池和焊缝形成过程，因此，必须严格控制焊接规范。

### 手工电弧焊

这种焊接技术使用不同的方法保护焊接熔池，防止和大气接触。热能也是由电弧提供。和 MIG 焊一样，电极为自耗电极。金属电极外由矿物质熔剂包覆，熔剂熔化时形成焊渣盖住焊接熔池。此外，包覆的熔剂还释放出气体保护焊接熔池，而且，还含有合金元素用来补偿合金熔池的合金损失。在有些情况下，包覆的熔剂内含有所有合金元素，中部的焊条仅是碳钢。然而，在采用这些类型的焊条时，需要特别小心，因为所有飞溅都具有软钢性质，在使用过程中焊缝会锈蚀。

如果使用直流电弧，焊条连接到正极，但如果使用钛型焊条，也可以使用交流电弧。电压一般为 20～30V，电流取决于焊接材料的厚度、焊条规格、焊接结构，范围在 15～400A。

# 立式圆筒形储罐的罐壁设计

  - 罐壁的整体设计

储罐按给定的设计容积进行设计，在满足给定的设计容积的条件下变

换直径和高度可以得到许多种组合，其中最省费用的经济尺寸考虑的方法是将罐壁、罐顶、罐底、罐基础的造价和土地费用，用单位面积每年平均费用来衡量。当采用不等壁厚储罐设计时，应满足公式（1.1） [1] 。

D  8 H

3

（2.1）

在根据体积公式（1.2）与公式（1.1）解得罐体的直径及高度。

V  1πD2H

4

（2.2）

式中V —储罐的设计容积 3000 m2 ；

D —储罐直径；

H —储罐高度。

最后得到：储罐直径D  22m ，储罐高度H  8.25m ，罐壁分 5 节，由下

到上四节每节高度为 2m，最上面一层为 0.25m。

  - 储罐的强度计算

    - 储罐壁厚计算

储罐采用不等壁厚进行计算，壁厚公式（2.3） [2]

S 	PS D

      - C  C

s

2[σ]t  p D	1	2

(2.3)

式中[σ]t —许用应力 150 MPa ；

PS —计算压力， 工作内压+每节筒壁的液柱静压 PS  P  ρgh	P =

0.3MPa ；

D —储罐直径22000mm ；

φ—焊缝系数 1.0；

C2	—腐蚀裕量 1 mm ；

C1 —厚度负偏差1.8mm ；

ρ—煤油密度800kg / m3 ；

h —计算壁厚每部分筒节高度（ mm ）。

最后得到从上至下每层壁厚厚度：

S1  25mm

S2  27mm

S3  28mm

S4  29mm

S5  30mm

    - 罐壁的应力校核

由于储罐的罐壁厚度与直径之比很小，属于薄壁容器，所受弯曲力矩较小，故国内外按薄膜理论计算罐壁的应力。应满足公式（2.4）、（2.5） [2]

σ  Pi D

(Si  C)  [σ]t MPa

i

Ti	2(S  C)φ

（2.4）

σ  Pi [D  (Si  C)]  0.9σ

i

Ti	2(S  C)φ	s

（2.5）

T

式中σ —每一节罐壁任一点 T 处的应力；

i

σs —材料的屈服极限为225MPa ；

Pi —距液面 T 处罐壁的计算压力；

D —储罐直径 D=29 m；

φ—焊缝系数 1.0；

S —壁厚。

罐壁应力校核结果：

0.9σs  0.9  225  202.5MPa

[σ]T

150MPa

T

σ  149.8MPa

1

T

σ  147.6MPa

5

σ  144.5MPa

T

2

σ  145.6MPa

T

3

σ  146.7MPa

T

4

故计算结果均符合要求。

  - 储罐的风力稳定计算

加强圈计算是在风载荷作用下，罐壁筒体应进行稳定性校核，防止储罐被风吹瘪。判定储罐的侧压稳定条件为[1] ：

Pcr  P0

式中Pcr —罐壁许用临界应力（Pa）

P0 —设计外压（Pa）

罐壁许用临界应力的计算

由 SH3046—92 推荐的方法，得在外压作用下的临界压力公式：

Pcr

2.59Eδ2.5

D1.5 L

式中Pcr —临界压力（Pa）；

（2.6）

E —圆筒材料的弹性模量：192×109（Pa）；

δ—圆筒壁厚（m）；

D —圆筒直径（m）；

L —圆角长度（m）。

2.59 192 109 (25103 )2.5	4

Pcr

221.5  8.25

4.54 10

罐壁设计外压计算

罐壁设计外压用下式表示，即

P0  2.25μS μZ w0  q

（2.7）

式中 P0—罐壁设计外压（Pa）；

μs —风载荷体形系数； μz —风压高度变化系数； w0 —基本风压（Pa）；

q —罐内负压（Pa）。

对固定顶储罐，罐壁的设计外压计算公式为：

P0  2.25μZ w0  q

w0 —基本风压 550（Pa）；

μs	—风载荷体形系数 1.0。

P0  2.25 1.0  550  1.2  800  0.03  1266.3Pa  PCr

故满足要求。

由于Pcr > P0 ，所以在罐壁上不需要设置加强圈。

  - 储罐的抗震计算

    - 地震载荷的计算自震周期计算：

储罐的罐液耦连震动基本自震周期为[1]

D

δ3

Hw	H

1

T  7.743 105[e D

0.7147   w ]D

D

（2.8）

式中T1 —储罐的罐液耦连震动基本自震周期（s）；

e —自然对数的底：2.718；

HW —储罐底面到储液面的高度：7.425m；

D —储罐的内直径：22m；

22

(29 103 )3

3

δ —位于罐壁高度 1/3 处的罐壁名义厚度： 29 103 mm 。

7.425

1

T  7.743105[2.718 22

0.7147 7.425] 22 	 1.31102 22

水平地震作用几效应计算

FH  KZαmeq g

(2.9)

meq  mLφ

式中FH —储罐的水平地震作用（N）；

(2.10)

α—水平地震影响系数，按罐液耦连震动基本自震周期确定；

meq —等效质量（Kg）；

mL —储液质量（Kg）；

g —重力加速度取9.81m / s2 ；

φ—动液系数；

KZ —综合影响系数取KZ =0.4。

动液系数，计算如下：

当HW / R  7.425 /11  0.675  1.5 时，

th[

3 R

φ

]

3 R

HW

HW

th[ 3  11 ]

(2.11)

π	2

φ 	7.425   0.0175

m  ρV  800Kg / m3 	HD   113982

3	11

7.425

L	4

meq  113982  0.0175  1994.685Kg

FH  0.4  0.82 1994.685 9.81  6418.26N

水平地震作用对罐底的倾覆力矩

M1  0.45FH HW

0.45 6418.26  7.425  21445N  m

罐壁竖向稳定许用临界应力计算：

第一周罐壁（自下往上数）的竖向稳定临界应力[1] ：

σcr  KC

E δ1

D1

(2.12)

KC  0.0915[1  0.0429

][1  0.1706 D1 ]

H

δ1

H

(2.13)

第一周罐壁稳定许用临界应力：

[σcr

]  σcr

1.5η

(2.14)

式中E —罐壁材料的弹性模量（Pa）；

D1 —第一圈罐壁的平均直径 22.03（m）；

σ1 —第一圈罐壁的有效厚度 0.03（m）；

H —罐壁的高度 8.25（m）；

KC —系数 ；

η—设备重要度差别 1.00。

KC  0.0915[1 0.0429

8.25 ][1 0.1706  22.03]  0.4

0.03	8.25

cr

σ  0.4 192 106

0.03

22.03

1.05107 Pa

1.05 10	6

7

[σcr ]  1.51.00  7 10 Pa

    - 抗震验算

罐底周边单位长度上的提离力

F  4M1

（2.15）

1

t	πD 2

σy HW ρS g

FL0  δb

式中 Ft —罐底周边单位长度上的提离力（ N / m ）； FL0 —储液和罐底的最大提离反抗力（ N / m ）；当其值大于0.02HwD1ρS g 时，取0.02HwD1ρS g ；

（2.16）

σy—罐底环形边缘板的屈服点（ Pa ）；

δb  罐底环形边缘的有效厚度（m) ；

s

ρ—储液密度（ Kg / m3 ）。

σ  ( P0  ρgy )  D

101325 1.25 9.81 8.25) 	22

74.38Pa

y	106

(

2δB

106

2  0.015

Ft

4  21445

3.14  22.032

56.29N / m

74.38 7.425 800  9.81

FL0  0.015

31.23N / m

0.02H  D ρg  0.02  7.425 22.03 800  9.81  2.57 105 N / m

W  1  S

Q FL0 p 0.02Hw D1ρS g	 FL0  31.23N / m

罐底周边单位长度上的提离反抗力：

FL  FL0

N1

πD1

（2.17）

式中FL —罐底周遍单位长度上的提离反抗力（ N / m ）；

N1 —第一圈罐壁底部所承受的重力（ N ）；

N1  mL g  113982  9.81  1118163.42N

F  31.23  1118163.42  16195.7N / m

L	3.14  22.03

无锚固储罐应满足的条件：

罐底部压应力： Ft  FL 时

C

σ  N1  M 1

A1	Z1

（2.18）

式中σC —罐壁底部的竖向压应力（ Pa ）；

A1 —第一圈罐壁的截面积， A1  πD1σ1

( m )；

Z —第一圈罐壁的截面抵抗矩， Z  0.785D 2σ （ m ）；

1

σ 	1118163.42

1

21445

1	1

540691.6Pa

c	3.14  22.03 0.03	0.785 22.032  0.03

Qσc p [σcr ]

故满足要求

    - 液面晃动波高计算

罐内液面晃动波高[1]

hV  ζ1ζ2αR ；

ζ2  1.85  0.08TW ；

式中ζ1 —浮顶影响系数，取 0.85；

ζ2 —阻尼修正系数，当TW 大于 10s 时，取ζ2 =1.05；

α—地震影响系数，取 0.82。

TW  2π

D

3.68g

cth(3.68HW )  18.87s  10s D

（2.19）

故取ζ2 =1.05；

hV

0.85 1.05  0.82 11  7.76m

    - 地震对储罐的破坏

储罐在地震时的破坏，有 1.储罐本身的震害，如浮顶沉没，焊缝破裂，罐壁下部屈服等；2.液面晃动对储罐的危害，晃动造成的液体高度变化对罐壁产生的动液压一般不大，但产生的冲击力，有可能破坏罐顶和罐壁顶部的焊缝；3.储液负数设备和基础发生破坏[1] 。

    - 储罐抗震加固措施

当验算核实罐壁厚度不满足抗震要求时，应采取加补强板，加强环，支撑等加固措施。

1、加强板在最下层壁板圆孔以下罐内（外）沿罐壁圆周增设宽度不小于 300mm，厚度不小于 4mm 的钢板加强，加强板要和壁板底板焊牢，并保证焊接质量

2、加强环可在罐内或罐外设置，距离罐的水平焊缝不得小于 150mm。加强环与罐壁连接成型，其截面尺寸按储罐的直径决定[1] 。见表 2.1。

表 2.1 加强环尺寸

储罐直径（m） 加强环尺寸	备注

20  D  36

L125×80×8 采用其他形状的截面，其断面系数应

相同

  - 罐壁结构

    - 截面与连接形式

罐壁为一个圆筒形的钢板焊接结构，由于该罐壁是不等厚度的且较厚，因此各板之间采用对接，即所有的纵向焊缝及环焊缝均采用对接，这样可以减轻自重。

罐壁的最下圈通过内外角焊缝与罐底的边缘板相连，最上部一圈包边角钢，这样既可以增加焊缝的强度，还可以增加罐壁的刚性。

在液压作用下，罐壁中的纵向应力是占控制地位的。即罐壁的流度实际上是罐壁的纵焊缝所决定的。因而壁板的纵向焊接接头应采用全焊透的对接型[1] 。常见的罐壁纵向焊接接头如图 2.1 所示。

图 2.1 罐壁纵向焊接接头形式(图要换，焊缝剖面线错误，两侧母材的

剖面线方向是不同的)

为减少焊接影响和变形，相邻两壁板的纵向焊接接头宜向同一方向逐圈错开 1/3 板长，焊缝最小间距不小于 1000 mm。底圈壁板的纵向焊接接头与罐底边缘板对接焊缝接头之间的距离不得小于 300 mm。以内径为基准的对接如图 2.2。

图 2.2 以内径为基准的环向对接接头形式(图要换，焊缝剖面线错误)

底层壁板与罐底边缘板之间的连接应采用两侧连续角焊。在地震设防烈度不大于 7 度的地区建罐，底层壁板与边缘壁板之间的连接应采用如图的焊接形式，且角焊接头应圆滑过渡，而在地震小于 7 度的地区可取 K2=K1。

图 2.3 底层壁板与边缘板的焊接

    - 罐壁的开孔补强

罐壁上的开孔可为圆形，椭圆形，当开设椭圆形时，孔的长径与短径之比应不大于 2.0，其长轴方向最好为环向。开孔补强计算采用等面积法，当孔直径 D≤100mm 时，可不考虑补强。

罐壁开孔按管补强板外缘与罐壁纵向焊接接头的距离不得小于 250mm，与环向焊接接头之间的距离不得小于 100mm。

    - 壁板宽度

壁板宽度越小，材料就越省。但环向接头数就越多，增加安装工作量。我国一般取壁板厚度不小于 1600mm。

- 立式圆筒形储罐的罐底设计

### 罐底结构设计

    - 罐底的结构形式和特点采用倒圆锥形罐底。这种罐底及其基础成倒圆锥形。中间低四周高，罐底坡度一般取 2%—5%。随排除污泥杂质，水分的要求高低而定。在罐底中央焊有集液槽，沉降的污泥和存液集中与此，由弯管自上或由下引出排放[1] 。

这种罐底形式的特点如下：

1、 液体放净口处于罐底中央。不管日后罐底如何变形，放净口总是处于罐底的最低点，这对排净沉降的杂质，水分，提高储存液体的质量十分有利。

2、因易于清洗，对于燃料油罐可以不再设置清扫孔。

3、倒圆锥形罐底可以增加储罐容量，储罐直径越大，罐底坡度越陡，可增加的容量越多。

4、	因较少形成凹凸变形和较少沉积，可以改善罐底腐蚀状况。

5、	罐底受力比较复杂，储罐基础设计，施工要求比正圆锥形罐底更加严格。

    - 罐底的排板形式与节点

罐底的排板形式根据储罐大小，控制焊接变形等制造工艺决定。对于直径大于 12.5m 的储罐，罐底外缘受罐作用力及边缘力较大，故底板的外周比中部厚。易采用如下排板方法。如图 3.1

图 3.1 罐底排版图

边缘板之间的焊接采用对接结构，边缘板与中幅板之间以及中幅板之间的焊接采用搭接（到底是搭接还是对接）焊结构如图 3.2，选择对接焊工艺。焊缝下面应紧贴垫板，垫板厚度应不小于 4mm，宽度不小于 50mm，以改善焊接质量，加强焊缝，减少腐蚀。当边缘板厚度不大于 6mm 焊接可不开坡口，但焊缝间隙应大于 6mm。当边缘板厚度大于 6mm 应开 V 型坡口。

图 3.2 加垫板的 V 型破口图

罐底排板选择带垫板的单面焊对接结构。与采用传统的搭接焊相比，对接焊强度高，能保持罐底平整，节省罐底材料。但要求严格，施工不如搭接焊方便。

罐底与罐壁底圈的内外交焊缝均采用连续焊，焊接高度等于罐底的边缘板厚度。当边缘板厚度大于等于 10 mm 时，为改善受力情况避免应力集中，采用如图（图几没标出来）所示的角焊方法。

根据储罐的直径为 D=22 m，中幅板厚度取 10 mm。因为底圈罐壁板厚度为 30 mm，环形边缘板厚度取 15 mm。罐壁内表面至边缘板与中幅板之间的连接焊缝的最小距离为 700mm。底圈罐壁外边面沿径向至边缘板外缘的距离为 80mm。

  - 罐底的应力计算中幅板的薄膜力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588006130130006042