文登碧桂园二期

防开裂

、

防渗漏专项施工方案

天元建设集团有限公司2016 年 5 月 20 日

目录

# 一、编制依据及编制说明二、工程概况

三、组织管理

# 四、防开裂防治措施

1、现浇钢筋混凝土楼板裂缝防治措施

、原因分析：

、防治措施：

# 2、墙体抹灰后开裂

、墙体与门窗框交界处抹灰层空鼓、裂缝、脱落现象：

、内墙面抹灰层空鼓、裂缝：

、墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝：

、外墙抹灰层空鼓、裂缝甚至脱落，窗台处抹灰出现裂缝 ：

、混凝土板顶棚空鼓、裂缝： 3、砌体灰缝开裂

、砌体裂缝成因及类型:

、砌体裂缝防治措施

、砌体裂缝的加固处理4、地面裂缝

# 五、防渗漏防治措施1、砼施工部分

2、地下室防渗漏措施底板防渗漏措施

后浇带、施工缝连接部位、通道口连接部位处防渗漏措施地下室外墙防渗漏的技术措施

地下防水工程3、地上部分外墙渗漏

外门窗渗漏

厕所、厨房间、阳台渗漏及楼地面管道的四周渗水屋面防水渗漏

## 六、施工质量保证措施

七、本工程创无渗漏工程需做隐蔽验收、重点检查的部位

## 一、编制依据及编制说明

1、本工程全套施工图

## 2、工程建设政策、法规和规范资料

《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）；

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）；

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002） 3、碧桂园集团《防开裂、防渗漏重点控制》等文件

## 4、集团及公司相关文件

5、编制说明

通常工程后浇带、施工缝、穿墙管道、预留连接口、外墙面、屋面、卫生间、厨房、阳台楼面等部位为易发生渗漏部位。根据碧桂园集团两防要求，在施工过程中要加强施工管理，按照设计要求精心施工，确保整体防水层的连续性。为此，我项目部针对工程实际情况编制了防开裂、防渗漏专项施工方案，对易发生裂缝、渗漏部位进行细化，以指导施工，明确施工工艺和具体操作要求，监控检查内容和标准，做到责任到人。

## 二、工程概况

工程名称：文登碧桂园二期

建设单位：文登市碧桂园房地产开发有限公司勘察单位：威海广厦岩土工程有限公司

设计单位：广东博意建筑设计院有限公司监理单位：xxxx 有限公司

施工单位：天元建设集团有限公司

文登碧桂园二期位于文登市城区东南部，总用地面积 5、33 公顷，建筑总面积 107858、72m2。新建 13 栋住宅楼、2 栋别墅。

## 三、组织管理

本工程防开裂、防渗漏作为控制重点，严格把好质量关，对其中的关键工序及控制要点进行监控，并做好隐蔽验收。以下是主要几个控制点分别为：楼板裂缝、墙体裂缝、抹灰后裂缝、地面裂缝、砼施工、地下部分、地上部分和屋面工程。

地下部分包括：后浇带施工、通道口连接部分、地下室内外墙和地下室底板、顶板及地下防水施工。

地上部分包括：（厨卫间和阳台、门窗、穿墙螺杆） 屋面部分包括：屋面防水构造、雨水排管

要做好工程防开裂、防渗漏工作必须要有一套完善的施工管理组织和管理措施，这样才能在施工过程中有效地预防并控制住所容易产生的渗漏问题。

1、工程管理目标：争无渗漏工程，创开裂率最低。

2、组织形式:成立质量通病防治小组，小组名单如下： 组	长：王洪明

副组长：裴强

组员：朱文彬、赵宗锋、赵强、刘振防治小组的权限、责任、范围：

、防治小组的权限：

防治小组发现未按监理方及建设方批准的防开裂、防渗漏专项施工方案施工的，有责令施工队限期整改的权力；如没有整改或整改不到位，有权进行经济处罚甚至要求返工、整改。

、防治小组的责任：

尽量消除因施工原因造成的质量通病。

、防治小组的负责范围：

本方案中所涉及的属我方承包范围的施工质量通病。3、组织措施：

以项目经理为创建无渗漏住宅工程的第一责任人。具体管理工作再细分为：

、技术科：落实防渗漏方案的编写，同时也加强对整个施工过程地巡视，一

旦发现问题和隐患要及时解决，将工作情况汇报项目经理。

、施工科：明确落实谁施工谁负责，对于已经提出的问题进行整改，并上报验收。

、质量科：将防渗漏工作作为日常检查重点，对于出现的技术问题和质量问题要及时通知技术科和施工科。

## 4、施工管理措施：

、在设计图纸交底时，应明确设计和施工采取的防止温度或应力引起的收缩裂缝的方案措施。

、在本工程中不使用不合格的材料，抓好材料的进场管理，做好材料的见证取样、复试工作。

、在工程创建“无渗漏”工作施工中，以“预防为主”，全面落实创建工作措施，加强事前和事后检查，把产生渗漏的质量隐患消灭在萌芽状态。

、对每道工序的操作质量进行巡视检查，对违章操作，不符和质量要求的及时纠正，防患于未然。

、在工序质量的自检、互检的基础上，进行工序交接检查，坚持上道工序不和格不能转入下道工序施工的原则。

、隐蔽工程验收检查后，要办理签证手续，列入工程档案中，对查出的问题必须认真处理，必须监理工程师核认后，方能转入下道工序施工。

、对产品采取包裹、覆盖、局部封闭等保护措施，防止后续工序对成品的污染和破坏。

、严格对建筑材料的质量选择与控制，采取前选择好供应商并取得和封存样品，做好材料验收和材料合格证明资料收集工作，材料登帐入库后做好保管工作， 以确保住宅工程的内在质量。

、每一周集合召开一次防渗漏专题例会。

# 四、防开裂防治措施

## 1、钢筋砼楼板开裂防治

钢筋砼工程常见的质量通病有：麻面、蜂窝、露筋、缝隙与夹渣层、楼面裂缝、构件几何尺寸偏差、标高偏差等。

## 、原因分析：

、蜂窝：原因是混凝土一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝隙使水泥浆流失，钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大，柱、墙根部模板有缝隙，以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

、露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋， 或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋。

、麻面：拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够，构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

、缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因，易造成缝隙、夹渣层。

、现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大或踩踏严重，主要原因是混凝土浇筑后，表面不用抹子认真抹平，踩踏严重属浇筑后上人过早。

、楼板厚度不够或板厚超标:砼浇筑前，对楼板模板顶标高进行复核，做好现浇板板厚的控制标识，浇筑过程中质检员对每块板板顶标高均应认真拉线检查。

## 、防治措施：

、现浇板的混凝土应采用中粗砂。

、混凝土应采用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂， 其减水率不应低于 8%。

、预拌混凝土的含砂率应控制在	40%以内，每立方米粗骨料的用量不少于1000 ㎏，粉煤灰的掺量不宜大于 15%。

、预拌混凝土进场时按检验批检查入模坍落度，高层住宅不应大于 180 ㎜， 其它住宅不应大于 150 ㎜。

、严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨篷等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于 300 ㎜的钢筋保护层垫块，再浇注混凝土时保证钢筋不位移。

、现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上），交叉布线处应采用线盒，线管的直径应小于1/3 楼板厚度，沿预埋管线方向应增设φ6@150、宽度不应小于 450 ㎜的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。

、现浇板浇筑时，在混凝土初凝前应进行二次振捣，在混凝土终凝前进行两次压抹。

、现浇板浇筑后，应在 12 小时内进行覆盖和浇水养护，养护时间不得小于7 天；对掺用缓凝型外加剂的混凝土，不得少于 14 天。

、现浇板养护时间，当混凝土强度小于时，不得进行后续施工。当混凝土强度小于 10MPa 时，不得在现浇板上吊运、堆放重物。吊运、堆放重物时应减轻对现浇板冲击影响。

、现浇板的板底宜采用免粉刷措施。

、支撑模板的选用必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度和稳定性，边支撑立杆与墙间距不得大于 300 ㎜，中间不宜大于 800 ㎜。根据工期要求，配备足够数量的模板，保证按规范要求拆模。

、施工缝的位置和处理、后浇带的位置和混凝的浇筑应严格按设计要求和施工技术方案执行。后浇带的混凝土浇筑应在主体结构浇筑 60 天后进行，浇筑时宜采用微膨胀混凝土。

## 2、墙体抹灰后开裂

、墙体与门窗框交界处抹灰层空鼓、裂缝、脱落现象：

工程竣工后，由于门窗扇开启的振动，门窗框墙面出现抹灰层空鼓、裂缝或脱落。

、原因分析： 1）基层处理不当

- 操作不当，细石混凝土预制块位置、方法不当或数量不足

- 砂浆品种选择不当

、预防措施：

- 细石混凝土预制块数量及位置应当在门窗口上下 300mm 放置一块，中间木砖间距不大于 700mm，固定门窗口的钉子长度不得小于 100mm。

- 抹灰前用手湿润墙面时，门窗口两侧的小面墙润湿程度应与大面墙相同。

- 门窗框塞缝应作为一道工序由专人负责。木门窗框与墙体之间的缝隙应用水泥砂浆全部塞实并养护，待达到一定强度后再进行抹灰。

- 门窗口两侧及大面墙必须抹出不小于 50mm 宽，高度不小于 2m 的水泥砂

浆护角。

## 、内墙面抹灰层空鼓、裂缝：

、原因分析：                                                   1）基层处理不干净或处理不当；墙面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快

被基层（或底灰）吸收，影响粘结力。       2）配制砂浆和原材料质量不好，使用不当。

- 基层偏差较大，一次抹灰过厚，干缩率较大。

- 线盒往往是由电工在墙面抹灰后自己安装，由于没有按抹灰操作规程施工，过一段时间易出现空裂。

- 拌合后的水泥或水泥混合砂浆不及时使用完，停放时间过长，砂浆逐渐失去流动性而凝结。为了操作方便，重新加水拌合，以达到一定稠度，从而降低了砂浆强度和粘结力，产生空鼓、裂缝。

、防治措施：

- 抹灰前对凹凸不平的墙面必须剔凿平整，凹陷处用 1∶3 水泥砂浆找平。

- 基层太光滑则应凿毛或用 1：1 水泥砂浆加 10%107 胶先薄薄刷一层。

- 墙面脚手架洞和其它孔洞等抹灰前必须用 1：3 水泥砂浆浇水堵严抹平。

- 基层表面污垢、隔离剂等必须清除干净。

- 砂浆和易性、保水性差时可掺入适量的石灰膏、或加气剂、塑化剂。

- 加气混凝土基层面抹灰的砂浆不宜过高。

- 水泥砂浆、混合砂浆、石灰膏等不能前后覆盖混杂涂抹。

- 基层抹灰前水要湿透，砖基应浇水两遍以上，加气混凝土基层应提前浇水。

- 分层抹灰。

- 不同基层材料交接处铺钉钢丝网。

## 、墙裙、踢脚线水泥砂浆空鼓、裂缝：

、原因分析：                                                   1）内墙抹灰常用石灰砂浆，做水泥砂浆墙裙时直接做在石灰砂浆底层上。

- 抹石灰砂浆时抹过了墙面线而没有清除或清除不净。

- 为了赶工，当天打底，当天抹找平层。

- 压光面层时间掌握不准。

- 没有分层。

、防治措施：                                                 1）水泥砂浆抹灰各层必须是相同的砂浆或是水泥用量偏大的混合砂浆。

- 铲除底层石灰砂浆层时，应用钢丝刷边刷边用水冲洗干净。

- 底层砂浆在终凝前不准抢抹第二层砂浆。

- 抹面未收水前不准用抹子搓压；砂浆已硬化时不允许再用抹子用力搓抹，而采取再 薄薄地抹一层来弥补表面不平或抹平印痕。

- 分层抹灰。

## 、外墙抹灰层空鼓、裂缝甚至脱落，窗台处抹灰出现裂缝 ：

、原因分析:

- 基层处理不好，表面杂质清扫不干净。

- 墙面浇水不透影响底层砂浆与基层的粘结。

- 一次抹灰太厚或各层抹灰间隔太近。

- 夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护。

- 抹灰没有分层。

、防治措施：

- 抹灰前，应将基层表面清扫干净，脚手架孔洞填塞堵严，混凝土墙表面突出较大的地方要事先剔平刷净，蜂窝、凹洼、缺棱掉角处，应先刷一道107 胶∶ 水＝1:4 的水泥素浆，再用 1:3 水泥砂浆分层修补;加气混凝土墙面缺棱掉角和板缝处,宜先刷掺水泥重 20%的 107 胶的素水泥浆一道,再用 1:1:6 混合砂浆修补抹平。

- 基层墙面应在施工前一天浇水，要浇透浇匀。

- 表面较光滑的混凝土墙面和加气混凝土墙面，抹底灰前应先涂刷一道 107 胶素水泥 浆粘结层，以增加与光滑基层的砂浆粘结能力，又可将浮灰事先粘牢于墙面上，避免空鼓、裂缝。

- 长度较长（如檐口、勒脚等）和高度较高（如柱子、墙垛、窗间墙等）的室外抹灰， 为了不显接槎，防止抹灰砂浆收缩开裂，一般都应设计分格缝。

- 夏季抹灰应避免在日光曝晒下进行。罩面成活后第二天应浇水养护，并坚

持养护 7d 以上。

- 窗台抹灰开裂，雨水容易从缝隙中渗透，引起抹灰层的空鼓、甚至脱落。要避免窗 台抹灰后出现裂缝，除了从设计上做到加强整体基础刚度、逐层设置圈梁等措施以及尽量 减少上述沉陷差之外，还应尽可能推迟窗台抹灰的时间， 是结构沉降后进行。窗台抹灰后 应加强养护，以防止砂浆的收缩而产生抹灰的裂缝。

## 、混凝土板顶棚空鼓、裂缝：

、原因分析：

- 顶棚油污、杂物等在抹灰前未清理干净，抹灰前浇水不透。

- 预制楼板安装不平，灌缝不密实。

- 砂浆配比不当，底层砂浆与楼板粘结不牢。

、防治措施：

- 现浇或预制混凝土楼板底表面木丝、油毡等杂物必须清理干净，油污、隔离剂等必须用清水加 10%的火碱洗刷干净。

- 抹灰前一天应喷水湿润，抹灰时再洒水一遍。

- 预制楼板安装应“坐浆”放平稳，板缝必须清扫冲洗干净后，用C20 细石混凝土振 捣密实。

- 现浇楼板底凸的地方要凿平，凹的地方用 1：2 水泥砂浆抹平。预制板底应用 1：2 水 泥砂浆勾缝找平，抹灰时应垂直板纹（缝）方向，底层灰厚度应控制在 2～3mm 内。

## 3、砌体灰缝开裂

、砌体裂缝成因及类型:

、八字形裂隙：

主要出现在横墙与纵墙两端部，此种裂缝属正八字形的热胀裂缝，随温度升降而变化，其原因是由于设计与施工中的缺陷，使屋面保温层的热阻减少甚至失效，致使屋面板温度变形大于砌体温度变形，当产生一定的温度应力时，屋面板的推力就传给墙体，并因墙体温度附加应力在房屋两端较大，当砌筑砂浆强度较低时，则易发生剪力产生的主拉应力，当超过砌体抗拉极限时，墙体即出现八字

形开裂。

、倒八字形裂隙：

属冷缩裂隙，主要出现在纵横墙两端的窗洞口处，尤以顶层两端窗洞口处最

严重，由于墙体冷缩附加应力在墙体两端较大，当房屋收缩变形大于墙体时，在门窗洞口处产生应力相对集中而导致形成倒八字形裂隙，使墙体开裂。

、水平裂隙：

多见于顶层横墙、纵墙、“女儿墙”及山墙处，当屋面保温隔热较差，屋面

板受热膨胀对墙体产生水平推力时， 由于墙体在端部收缩要大于中部且砌体抗剪能力较低，使纵横墙与屋盖的接触面上产生水平裂隙。

、垂直裂隙：

主要出现在窗台墙处、过梁端部及楼层错层处，此种裂隙主要由于温度变化， 墙体受到楼板的拉应力作用，在门窗洞口处产生应力集中效应而拉裂，或因冷缩变形，在与墙漆之间变形差异最大的钢筋混凝上梁端和楼板错层处，引起墙体垂直开裂。

、X 形裂缝：

多数沿砌体灰缝开裂，主要受房屋热胀冷缩的反复作用形成，而底层墙体产生的 x 形裂缝则是由于基础不平整或不均匀沉降引起。

## 、砌体裂缝防治措施

、从计算角度控制：

由于砌体裂缝主要是由间接作用引起的，而温度变化与材料胀缩系数不同等间接作用引起的砌体附加应力的定量计算目前尚无统一的规范，因此设计人员应根据当地的实际情况，对间接作用可能引起的附加应力给予充分考虑和计算，并

对砌体强度进行分析计算，以减少在通常温差下变形裂缝的产生。

、规范结构控制：

为控制裂缝的产生，在建筑物的平面布置设计中，结构的平面形状应力求规则对称，如平面形状不规则，应尽量采用“伸缩缝”将其分成若干独立规则单无，

“以放为主，抗放兼施”，以避免由于墙体温度变化产生竖向开裂。对伸缩缝的设置，设计规范的规定一般较灵活，没有严格和明确规定，设计方法均由设计人

员自行处理。

、构造控制：                           1）加强设置钢筋砼圈梁，提高墙体的整体性。

在建筑顶层每个开间、在错层处及屋面不等高处必须设置圈梁；顶层外圈应

设计为暗圈梁，不应外漏，这样可使外圈梁免受阳光直接照射或大气影响；无论“女儿墙”高低，均要设置钢筋混凝土压顶圈梁，并与“构造柱”连为整体，以抵抗裂缝的产生。

- 除据规范要求设备“构造柱”外，在“L、I、L”平面形状中的纵横墙交拉臼必须设备“构造柱”，以提高建筑物的整体刚度和墙体的可延性，约束墙体裂缝的扩展。

- 提高屋面板的整体性。

屋面板最好采用现浇板，或在预制屋面板上增加现浇层；在预制屋面板与外纵墙间设备现浇板带，预制屋面板间设备现浇板缝梁，使屋面成整体式装配。

- 在房屋顶层端部 1-2 开间范围内的墙体采用配筋砌体，即每隔 8 皮砖在水平灰缝内加配 2φ6 钢筋，并在 1-2 开间范围内拉通，与“构造柱”钢筋结合。顶层用砖不应低于，砌筑砂浆强度不应低于 MS，以提高墙体抗裂力。

- 屋面“挑檐”为外露结构，在一天内的温度变化较大，不仅本身容易开裂，而且对墙体开裂也有一定的影响，故应适当增加“挑檐”纵向配筋并增设“变形缝”或“后浇带”，以减少收缩。“后浇带”的做法是在其纵向受力较小的中间适当部位，预留 300mm 宽的“后浇带”，用钢筋贯通，在施工 40-60 天后再二次浇筑，以起到先放后抗的控制作用。

- 重视屋面保温。选择屋面保温层时，适当加厚或选用保温隔热性能好良好的材料。对屋面保温层必须按建筑节能标准进行热工计算，进一步提高屋面保

温层的保温隔热性能。屋面保温不好是屋面板产生温度应力的直接原因，严重时会导致顶层墙体开裂或屋面漏水。保温层应做至“挑檐”或檐沟处，以防止混凝

土结构外漏，有条件者必须增设、架空隔热层。

## 、砌体裂缝的加固处理：

、当屋面保温层未达到热工要求和节能标准时，应重做屋面保温层，使裂缝稳定，因为对温度裂缝仅做一般性的回固补强是无济于事的，必须从减少温度应力入手。保温层使用的绝热材料要满足表观密度、粒经、导热系数与含水率等各顶技术指标的要求，在施工中要严格按照设计和现行施工规范的要求施工，力求达到设计的保温效果。

、对地基不均匀沉降引起的砌体裂缝，应先加固地基，等沉降量达到稳定标准（平均日沉量-0.03mm 以内）后，再加固墙体。

、对外纵墙、横墙、内纵墙的裂缝采用钢筋网水泥砂浆抹面加固法，剔灰缝深 12cm，必胀锚栓@500，呈梅花型分布。挂钢筋网φ6@250，M10 水泥砂浆 40mL 厚，3 道成活，施工完后，要注意喷水养护预防空鼓。

、对于轻微裂缝可用水泥砂浆加 107 胶嵌补即可。4、地面裂缝：

地面裂缝有多种，主要表现为通长的纵向及横向裂缝表面裂缝、不规则裂缝、

干缩或塑性裂缝；这些裂缝统属表面裂缝。

## 、原因分析：

、 材料性能不好及养护不善：如水泥安定性不好，收缩大；砂籽粒度过细， 拌和物泌水，引起收缩裂缝；面层做完后未及时浇水养护，水泥砂浆在硬化过程中会因缺少水分而发生干缩性裂纹，进而产生收缩裂缝是最普遍的原因。

、水泥拌和物稠度（坍落度）过大或搅拌不均匀：拌和物水灰比过大或搅拌不均匀，拌和物中粗骨料沉淀、砂浆离析，混凝土内水分蒸发形成孔隙，削弱了混凝土的粘聚力，从而降低了其抵抗内在（如水泥收缩、温度应力）和外来损害

的能力。

、结构变形：如地基下沉、构件挠度过大或错位等，都会导致地面裂缝。

、收缩不均匀：造成收缩不均匀的因素，如底层不平整，使面层厚薄不匀， 产生不等量收缩；新旧混凝土交接处吸水率不同、垫层材料不同以及埋设的管道、预埋件局部高起等，都能导致面层收缩不均匀而出现裂缝。

、温度变形：面积较大的楼地面，由于温度变化而产生较大的膨胀或收缩变形，引起地面出现裂缝。

、空鼓裂缝：楼地面施工前因基层未清理干净，使得面层与基层之间结合不

牢而形成隔离层，当水泥砂浆硬化后造成局部甚至全部面层空鼓开裂，进而形成空鼓裂缝。

## 预防措施：

、水泥砂浆楼地面面层施工前必须将基层清理干净，否则会使面层与基层产生隔离层，当水泥砂浆硬化后造成局部甚至全部面层空鼓开裂。基层彻底清理完成后应对基层进行浇水湿润，且应达到饱和状，从而避免因基层干燥将面层中的水分吸走，影响水泥的正常凝结硬化。

、水泥砂浆面层铺设前，应认真检查基层表面的平整度，尽量使面层的铺设厚度厚薄一致，垫层或楼板表面高低不平时，应用水泥砂浆或细石混凝土先找平。若局部有预埋管道而影响面层厚度时，则管道面至地面上最小距离一般不小于 10 毫米，并须设防裂钢丝网片。

、施工中水泥砂浆的水灰比不能太大，水泥砂浆水灰比宜低于 1：2，其标准稠度不应大于 35mm。混凝土坍落度不大于 30mm。水泥砂浆（或混凝土）面层中掺用外加剂时，严格按控制掺用量，并加强养护。

、水泥砂浆配料中的水泥一定要采用安定性复验合格后的硅酸盐和普通硅酸盐水泥，严禁使用矿渣、粉煤灰、火山灰水泥。因为普通硅酸盐和硅酸盐水泥收缩率小，在水泥砂浆地面硬化过程中干缩率也小，从而有效的防止楼地面裂缝的

产生。

、楼地面施工面积较大时，应设置分格缝。面积超过20 ㎡时，应纵横向均设置分格缝，小于 20 ㎡的房间应横向增设一道分格缝；房间四周剪力墙根部应采用 5mm～10mm 的塑料条进行界缝，其余部位应采用 3mm 宽的玻璃条或塑料条进行界缝；界缝深度应贯穿到楼层现浇板。分格缝应顺直、宽窄一致，顶部与面层平齐。

、表面压光时，不宜撒干水泥面，如因水分大难以压光时，可适量撒一些1： 1 干拌水泥砂拌合物，撒布均匀，带吸水后，先用木抹均匀搓打一遍，然后再用铁抹压光。水泥砂浆终凝后，应及时用湿沙或塑料薄膜覆盖养护，防止产生早期收缩裂缝。刮风天施工水泥地面时，应遮挡门窗，避免直接受风吹，防止因表面水分迅速蒸发而产生收缩裂缝。

、楼地面压光终凝后，为防止干缩性裂缝，确保水泥砂浆在硬化过程种充分水化，提高面层强度，必须采用毛毡或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护

时间不少于 7d，当抗压强度达 5MPa 方能上人。五、防渗漏防治措施：

## 1、砼施工部分：

、砼工程预防渗漏的技术措施：

一般来讲要一次性浇筑完成，中间不设施工缝。大体积混凝土特点是：一次性浇筑方量大、混凝土厚、水化热大、混凝土内外温差大，容易产生收缩裂缝。

## 、混凝土浇捣方法：

- 基础底板结构采用商品混凝土，用混凝土汽车泵或混凝土固定泵布料。

- 砼浇捣时采用斜面分层下料的施工工艺，每皮厚度不大于 30mm，分段严格按流水控制。保证上皮砼盖住已浇捣好下皮砼，不超过初凝时间。

- 每台泵车供应的砼浇筑范围不少于3～4 只振动机进行振捣，要求不出现夹心层，振捣棒布点密实不大于 50cm，要振到砼表面露浆。

- 由于砼供应大于砼初凝速度，能确保砼在斜面处不出现冷缝。

- 砼表面要做“三压三平”按面标高用煤撬拍平压实，长刮尺刮平。初

凝前用铁滚筒数遍碾压、滚平。终凝前，用木蟹打磨压实、整平，防止砼出现收水裂缝。

- 谈浇捣前及浇捣时、基坑表面积水，由集水井内潜水泵抽出。

- 墙顶板浇捣时，砼布料应按布料点间距沿墙、梁周围均匀进行，不得在某一处的墙柱内集中布料，靠振动机使混凝土流淌，不允许造成高差过大现象。

- 对钢筋密实处和预留洞口处，增加以下措施：

当预留孔长或宽超过 1m，应在预留孔中间设置砼的浇灌和振捣通道，确保砼浇捣密实。

当预留孔的长或宽超过 1m 时，也可采取在墙处开设门子板带孔底模，留观察孔的方法作为观察砼浇捣时流动情况及振动棒插入布振之用。

## 、大体积混凝土浇捣质量保证措施：

- 由项目经理部组成一个大体积砼浇捣领导和施工生产班子，负责砼施工全过程，确保砼浇捣顺利进行。

- 严格把好原材料质量关，水泥、碎石、砂、粉煤灰、外掺剂等要达到国家规范规定的标准。墙顶板投每次浇搞的原材料尽可能一次配齐。

- 混凝土坍落度严加控制，坍落度值以试拌后参数为准。严禁有任意加水现象发生。

- 当底板砼浇筑大于 1000m3 时，每 200 m3 制作一组试块。

- 质量部门分班巡回监督检查，发现质量问题苗子，立即督促整改。

- 在施工过程中及时向搅拌站反馈现场砼实际坍落度、可泵性、和易性等质量信息，以有利于控制搅拌站出料质量。

- 按照浇捣方案，组织全体施工人员进行大型技术交底会，使每个操作工对技术要求、砼下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

- 全体施工管理人员实行岗位责任制，做到职责分清，奖罚分明。

- 砼搅拌车进场，砼品质严格把关，检查搅拌车运输时间、砼坍落度、可泵性是否达到规定要求。对不合格者坚决予以返车，严禁不合格砼进入泵车输送。

- 每台进料量要及时反映，按浇捣总量及时平衡搅拌车进入各泵位。基本做到速度相同齐头并进。

- 砼浇捣时按每皮下料高度控制在 50cm，做到边下料振捣，每台泵的砼浇捣面不少于 6 只振动棒进行砼振捣。

- 柱、墙砼的自由落度不得大于 2m，超过 2m 采用串简下料或开门子板。

- 当泵管发生爆管时，若砼散落在基坑内，经估计砼捣至散落处的时间少于初凝时间，则可不派去清理。否则，应立即派人进行散落砼的清理，在砼捣至散落处之前，必须清理干净。

- 砼浇捣必须连续进行，中途操作者、管理人员轮流交替用餐。

- 砼浇捣前只有各项准备工作完善、到位，现场各项各级验收工作顺利通过，最终由总工程师下达砼浇捣令，砼才能开泵进行浇捣。

- 基坑须有良好的排水系统和足够的集水井，以保证基础施工顺利进行。

- 混凝土浇捣完成后，及时作好保温养护工作。用一层麻袋加一层塑料薄膜覆盖保温，降低混凝土中心和表面的内外温差，防止收缩裂缝的产生。

## 2、地下室防渗漏措施：

地下室基础渗漏易发生的部位一般为后浇带、施工缝连接部位、通道口连接部位、地下室外墙和地下室底板部位等。

## 底板防渗漏措施：

底板施工时主要控制砼的大面积浇捣，如果未控制好将会产生裂缝，为了控制裂缝的出现，须特别注意引起大体量砼结构开裂的最主要原因是水泥水化热的大量积聚使出现温升及后期降温现象。所以我们采取以下措施控制好砼发生开裂现象。

- 对基础承台来说，一般不会很快就增加结构荷载，因此充分利用砼的中后期强度，降低水泥用量，以降低水泥水化所生产的热量，从而控制大体积砼的温度升高；

- 每台泵车供应的砼浇筑范围不少于 3～4 只振动机进行振捣，要求不出现夹心层，振捣棒布点密实不大于 50cm，要振到砼表面露浆。

- 由于砼供应大于砼初凝速度，能确保砼在斜面处不出现冷缝。

- 混凝土坍落度严加控制，坍落度值以试拌后参数为准。严禁有任意加水现象发生。

- 在施工过程中及时向搅拌站反馈现场砼实际坍落度、可泵性、和易性

等质量信息，以有利于控制搅拌站出料质量。

- 按照浇捣方案，组织全体施工人员进行大型技术交底会，使每个操作工对技术要求、振捣步骤等做到心中有数。

- 混凝土浇捣完成后，及时作好保温养护工作。用一层麻袋加一层塑料薄膜覆盖保温，降低混凝土中心和表面的内外温差，防止收缩裂缝的产生。

后浇带、施工缝连接部位、通道口连接部位处防渗漏措施： 施工缝处防渗漏措施。

防水混凝土应连续浇筑，少留置施工缝。当需留置施工缝时，应遵守下列规定：

- 底板、顶板不宜留施工缝，底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。

- 墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝?不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处，应留在高出底板表面不小于?300mm?的墙体上，墙体不宜留凹口缝。当墙体有孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。且宜在施工缝中间加设 300 宽的止水钢板。

- 承受动力作用的设备基础，不应留置施工缝。

- 认真清理施工缝，凿掉表面浮粒，用钢丝刷或剁斧将老混凝土面打毛，并用压力水冲洗干净，但不得有积水。冬季为避免余水结冰，应用压缩空气清扫。	（5）混凝土应采用补偿收缩混凝土，即在混凝土中按水泥重量掺入?UEA?或?WG-HEA?微膨胀剂。其掺量一般为水泥重量的?lo％。

- 浇筑上层混凝土前，木模润湿后，先在施工缝处浇一层与混凝土灰砂比相同的水泥砂浆，增强新旧混凝土粘结。

- 高于 2m 的墙体，宜用串筒或振动溜管下料。

- 施工缝处混凝土要仔细振捣，保证混凝土的密实度。后浇带防渗漏措施。

此处的渗漏一般是已浇筑的砼未认真清理，新老混凝土结合粘结不牢夹有松散或杂物所致。

因此，后浇带的浇筑应注意几点：一是后浇带应采用微膨胀混凝土，抵消混凝土收缩产生的裂缝，二是浇筑前应认真清理企口，清理杂物，冲洗干净使之湿润且不得积水；三是浇筑时控制好混凝土和易性，振捣密实，严禁损伤止水片及

底板企口；四是使后浇带槽内保持干燥不得有液体，注意保护和覆盖，防止破裂及损伤防水层。

通道口变形缝处防渗漏措施：

此处的渗漏一般是止水带固定不牢固、位移，止水带破坏，混凝土包不严， 周围杂物未清理干净所致。止水带的施工应注意几点：一是埋入式止水带接头必须焊接牢固，埋设位置正确，其规格、型号、材质必须符合设计要求，不得损坏， 止水带两侧的混凝土浇捣严密，不得产生裂缝、蜂窝、麻面；二是后埋式止水带表面应锉毛、无破损，铺贴时无空鼓、气泡等缺陷，粘贴牢靠，混凝土密实无裂缝；三是粘贴氯丁胶片后表面平整，无空鼓，无缝隙，覆盖层用木丝板或木板隔开。

## 、地下室外墙防渗漏的技术措施：

本工程地下室工程为现浇钢筋混凝土结构。引起渗漏的主要原因有混凝土振捣不密实、混凝土蜂窝、麻面、孔洞渗漏水、施工缝处理不当而渗漏水、结构产生裂缝渗漏水、预埋件部位及管道穿墙部位处理不当引起渗漏等，随着时间的推移，混凝土裂缝还会逐渐扩大，渗漏水程度也会进一步加剧，而带有侵蚀性介质的地下渗水，还会带来钢筋的腐蚀、混凝土的剥落、降低承载力和缩短寿命等问题。

混凝土蜂窝、麻面、孔洞的预防措施                               1）商品混凝土配合比应准确，严格控制水灰比，搅拌均匀，和易性好，入

模后振捣密实。                                                     2）模板表面应光滑、洁净，不得粘有干硬的水泥浆等杂物；模板拼缝要严

密，木模在浇筑前应充分湿润；钢模应刷水性脱模剂，涂刷应均匀。

- 钢筋过密部位采取相同等级细石混凝土分层浇筑，精心操作，认真振捣，确保成型后的混凝土表面光滑密实。

- 拆模应严格控制混凝土的强度，不许过早拆模。侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损害时，方可拆模；底模应在混凝土强度达到规范规定后方可拆除。

预埋件与管道穿墙(地)处渗漏

预埋件（包括预埋螺栓、铁件、和暗线盒等）、穿墙管道处渗漏水。其原因

有；

- 预埋件周围混凝土振捣不密实。

- 预埋件过密，混凝土浇捣困难。

- 没有认真清除预埋件表面锈蚀层，致使预埋件不能和混凝土粘结严密。

- 暗线管接头不严或用有缝管，水渗入管内后又由关内流出。

- 在施工或使用中，预埋件受松动，与混凝土产生缝隙。

- 穿墙管道处构造处理不当。

针对以上原因，我公司在施工中将采取以下技术措施：               1）施工中预埋件必须固定牢固，并加强对预埋件周围混凝土的振捣；加强

对预埋件的保护，避免碰撞。                                         2）设计时合理布置预埋件，以方便施工，利于保证预埋件周围混凝土的浇

灌质量。必要时预埋件的断面应适当加厚。3）加强预埋件表面的除锈处理。

4）对于穿墙螺栓，用清水湿润对桩螺栓洞，用毛刷刷上水泥净浆一遍，随即抹上 1：2 的水泥砂浆，水泥砂浆用铁板压实压光，且收抹不少于 3 次，填补的水泥砂浆表面应略高于砼表面 1－2MM，接口平整。

防外墙裂缝技术措施具体如下： 混凝土产生裂缝的原因主要有：

- 大体积混凝土的水泥在水化时，短时间产生大量的水化热且不能及时散发，导致混凝土核心部分与表面的温差，进而引起温度应力，当温度应力大于混凝土自身的抗拉强度时将造成混凝土的开裂，混凝土水化热的大小与水泥的各种化学组分、水泥的用量大小紧密相关。

- 混凝土干缩引起裂缝，由于普通混凝土具有在凝结后体积会缩小的特性，故在混凝土结硬后由于收缩产生变形应力，一旦这种变形应力大于混凝土自身的抗拉强度即会导致混凝土的开裂。

- 结构基础沉降不均匀引起的裂缝，由于地基具有非匀质性，大型基础会产生不均匀沉降导致混凝土产生变形，从而造成混凝土的开裂。

- 荷载作用产生裂缝，由于基础上部结构的荷载是非均布的，当在不同部分的荷载相差一定程度时会产生混凝土内部的变形，从而导致混凝土的开裂。另

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588031125000006047