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保温装饰板外墙外保温系统工程技术规程


1 范围

本文件规定了保温装饰板外墙外保温系统工程的术语和定义、基本规定、系统及组成材料性能要求、   设计与构造、施工、验收与维护。
本文件适用于新建、改建、扩建民用建筑和既有民用建筑改造保温装饰复合板外墙外保温工程。工   业建筑的民用部分在条件相同时可参照本文件执行。


2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。   凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3190	变形铝及铝合金化学成分
GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能GB/T 3880.3 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差GB/T 4100 陶瓷砖
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 14683	硅酮建筑密封胶
GB/T 14978 连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带
GB/T 18600	天然板石
GB/T 18601	天然花岗石建筑板材
GB/T 19766	天然大理石建筑板材
GB/T 29416	建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法
GB 50016	建筑设计防火规范
GB 50176	民用建筑热工设计规范
GB 50189	公共建筑节能设计标准
GB 50210	建筑装饰装修工程质量验收规范
GB 50300	建筑工程施工质量验收统一标准
GB 50411	建筑节能工程施工质量验收标准
GB 50720	建设工程施工现场消防安全技术规范
GB 55015	建筑节能与可再生能源利用通用规范
JC/T 412.1	纤维水泥板 第1部分：无石棉纤维板水泥平板
JG/T 287	保温装饰板外墙外保温系统材料
JG/T 311	柔性饰面砖
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JG/T 360	金属装饰保温板
JG/T 366	外墙保温用锚栓
JGJ/T 17	蒸压加气混凝土制品应用技术标准
JGJ 144	外墙外保温工程技术规程
JGJ/T 220	抹灰砂浆技术规程
JGJ/T 235	建筑外墙防水工程技术规程
JGJ 289	建筑外墙外保温防火隔离带技术规程
DB42/T 559	低能耗居住建筑节能设计标准


1 术语和定义

3.1
保温装饰板外墙外保温系统	external thermal insulation systems based on insulated
decorative panel
由保温装饰板、胶粘剂、锚固件、嵌缝材料和密封胶等组成，置于建筑物外墙外侧，与基层墙体采   用粘结和锚固方式固定的，同时具有保温、装饰、防护等一体化功能的非承重保温构造，包括必要时采   用的承托件、防火构造等。
3.2
保温装饰板外墙外保温工程 external thermal insulation engineering based on insulated
decorative panel
保温装饰板外墙外保温系统施工安装的工艺过程及所形成的建筑物实体。

3.3
保温装饰板 insulation decorative panel
在专业工厂预制成型的板状制品，由装饰面板、保温芯材、胶粘剂、背衬材料和锚固构造复合而成，
同时具备保温与装饰功能。

3.4
保温芯材 thermal insulation layer
在保温装饰板中起保温作用的构造层。

3.5
装 饰 面 板 finish surface panel
通过粘结复合方式，置于在保温芯材外表面的板材或片材，在保温装饰板中起装饰、增强作用的构
造层。

3.6
背衬材料 the inorganic bottom lining
构成保温装饰板的底层覆面材料，起到增强保温装饰板整体性、防护性和与基层粘结性等作用的材
料，一般为铝箔、玻纤增强性水泥基卷材和穿孔纤维增强水泥薄板等。
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3.7
胶粘剂 adhesive
用于保温装饰板与基层墙体之间粘结固定材料。

3.8
密封胶 fluid sealant
对保温装饰板板缝进行密封的材料，一般指中性耐候硅酮胶。

3.9
锚固件 anchoring parts
由专用锚栓、固定卡件和转接件等组成的成套紧固件，用于保温装饰板与基层墙体的连接固定。

3.10
锚固强度 anchoring strength
仅考虑锚固件锚固力时，保温装饰板与基层墙体之间的单位面积拉拔力。


3.11



式。

3.12


挂板式 hanging
保温装饰板在基层墙体上采用机械固定件固定或在金属龙骨基层上进行全机械连接固定的安装方



粘锚式 adhesive and anchoring
保温装饰板在基层墙体上同时采用胶粘剂粘结固定和锚固件机械连接固定的安装方式。



2 基本规定

2.1 	保温装饰板外墙外保温系统应能够满足下列要求： a）应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓； b）应能长期承受自重而不产生有害的变形；
c） 应能承受自重、风荷载的作用而不产生破坏；
d） 应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏； e）在规定的抗震设防烈度下不应从基层上脱落；
f） 应具有防水汽渗透性能；
g） 应具有物理、化学稳定性，所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性，在可能受到生物侵害（ 鼠害、虫害等）时，系统还应具有防生物侵害性能。
2.2 保温芯材的燃烧性能及建筑应用高度应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，且不低于B1级。当采用有机类保温材料时，应选用热固性保温材料；当采用B1级保温材料时，保温装饰板外墙外保   温系统的定型构造应通过防火性能试验；防火性能试验应按照《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方   法》GB/T 29416 进行。
2.3 保温装饰板外墙外保温系统施工应在主体结构施工质量验收合格后进行。
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2.4 保温装饰板与基层墙体应连接牢固，且保温装饰板面板应与基层墙体连接可靠。
2.5 采用保温装饰板外墙外保温系统的建筑物，其外围护结构的热工性能必须符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189 和《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T 559 等现行建筑节能标准的规定。
2.6 保温装饰板外墙外保温系统各种组成材料应由系统供应商配套提供。并应由供应商提供成套系统型式检验报告；型式检验项目应包括系统性能指标和全部组成材料性能指标，并应符合《建筑节能工程   施工质量验收规范》GB 50411、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 等标准的规定。
2.7 保温装饰板的预制、复合、切割、开槽及封边处理等工序应在工厂完成。少量特殊部位用保温装饰板确需在施工现场进行切割、开槽、封边处理的，应采用专用机具和设备，不得使用手持式工具进行   加工制作。
2.8 在正确使用和正常维护条件下，保温装饰板外墙外保温系统的使用年限应不少于 25 年。


3 保温装饰板外墙外保温系统及组成材料

3.1 一般规定

5.1.1 保温装饰板可按单位面积质量、装饰面板类型、保温芯材类型、安装方式和面板固定方式进行分类（详见附录 A）。
a）按单位面积质量分为Ⅰ型和Ⅱ型。其中：Ⅰ型小于 20 kg/m2；Ⅱ型 20 kg/m2～30 kg/m2。 b）按装饰面板类型分为金属面板和非金属面板。
c）按保温芯材类型分为有机类保温材料、无机类保温材料和复合保温材料。 d）按安装方式分为粘锚式（TM）和挂板式（G）。
e）按面板固定方式分为板边卡锚、板边压锚、铆接压锚、预置卡槽插锚等。
5.1.2 保温装饰板宜为在线热压复合或烧结一体工艺生产的复合板材；当采用涂胶冷压粘接工艺生产的保温装饰板时，应对其胶粘剂做人工抗老化试验，其试验结果不得低于保温装饰板外墙外保温系统的   使用年限。
5.1.3 采用粘锚式安装的保温装饰板应复合有背衬材料层，背衬材料除采用纤维增强聚合物水泥砂浆层外，应选用纤维增强水泥压力板，且应六面防水封闭。
5.1.4 金属材料面板的保温装饰板，其产品性能指标应符合行业标准《金属装饰保温板》JG/T 360 的规定，且保温材料的燃烧性能应为 A 级。
5.1.5 金属面保温装饰板宜采用企口构造形式。企口构造的金属面保温装饰板可选用粘锚式安装方式或挂板式安装方式。非企口构造的金属面保温装饰板应采用粘锚式安装方式，不得采用挂板式安装方式，   其四周板边弯折面宽度不应小于 15 mm，机械固定的角码件与面板应采用拉铆连接。
7.1.7 保温装饰板的面板应与基层墙体有效连接，不应将锚固件设置在保温层中或饰面层与保温层之间，并应符合下列规定：
a）保温装饰板的饰面防护层采用薄型陶瓷板、纤维增强水泥压力板时，其外墙外保温系统应采用粘锚式安装方式，并应采用金属托架进行承托。锚固件应采用面板侧边“铣边压锚”的方式固

4



定，禁止采用面板侧边开槽插入金属卡件的固定方式；
b）采用“干”字形锚固件进行板边卡锚时，有效卡入长度不应小于 5 mm，且应有吸收面板热胀冷缩应力的间隙或构造；在非金属面板背面粘结预置“U”型条卡槽时，应带有在饰面板背后开“燕   尾槽”机械连接构造，插锚卡件插入“U”形卡槽深度应不小于 15 mm；并应进行保证预置卡槽与面板粘结性能在使用年限不失效的耐久性实验。

3.2 保温装饰板外墙外保温系统

5.2.1 保温装饰板外墙外保温系统由保温装饰板、胶粘剂或连接支承龙骨、锚固件、嵌缝材料和密封胶等组成，其基本组成应符合表 1 的规定。
 (
1
3
4
2
注：（
1
）粘锚式安装时，除胶粘剂应能单独承受系统全部荷载之外，锚固件也应能单独承受系统基本荷载；
保温装饰板的装饰面板应通过锚固件与基层墙体可靠连接。
挂板式安装方式仅适用于带企口构造的金属面保温装饰板。
聚氨酯或聚乙烯泡沫胶条
+
中性硅酮胶或防火密封胶
保温装饰板
⑵
龙骨、锚固件
钢筋混凝土墙各种砌体墙（砌体墙需用水泥砂浆找平）
挂板式
⑵、⑶
聚氨酯或聚乙烯泡沫胶条
+
中性硅酮胶或防火密封胶
保温装饰板
⑵
胶粘剂、
锚固承托件
（
或
锚固件）
钢筋混凝土墙各种砌体墙（砌体墙需用水泥砂浆找平）
粘锚式
⑴
④嵌缝密封材料
③保温装饰板
②固定连接层
①基层墙体
构造说明
构造示意图
系统分类
)表 1 保温装饰板外墙外保温系统基本构造

5.2.2 保温装饰板外墙外保温系统性能指标应符合表 2 的要求。
表 2 保温装饰板外墙外保温系统性能指标

	项	目
	性  能 指	标
	试验方法

	
	Ⅰ型
	Ⅱ型
	



应按行业标准
《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T 287 规定的试验方法进行检验

	表观密度㎏/㎡
	＜20
	20～30
	

	
耐候性
	外观
	色斑、无粉化、起鼓、起泡、脱落现象、裂缝
	

	
	拉伸粘结强度/MPa
	≥0.10
	≥0.15
	

	
拉伸粘结强度
	胶粘剂与保温装饰板/MPa
	≥0.10
破坏发生在保温芯材中
	≥0.15
破坏发生在保温芯材中
	

	
	胶粘剂与基层墙体/MPa
	≥0.25
	≥0.45
	

	锚固性能
	单点锚固力 /kN
	≥0.30
	≥0.60
	

	
	锚固件悬挂力 /kN
	≥0.10
	

	抗风荷载性能
	符合工程设计要求
	

	热阻/(m2·K/W)
	符合工程设计要求
	

	抗冲击力
	首层部位 10J 级抗冲击合格，二层及以上 3J 级冲击合格
	

	水蒸汽透过性能 a/［g/(m2·h)］
	防护层透过量大于保温层透过量
	

	注： a 当采用无机保温材料或系统有透气构造时不检验水蒸气透过性能。
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3.3 保温装饰板

5.3.1 保温装饰板外观应颜色均匀一致、表面平整、无破损。装饰面应覆保护膜进行保护。
5.3.2 保温装饰板尺寸允许偏差应符合表 3 的要求。
表 3 保温装饰板尺寸允许偏差
	项	目
	指标
	试验方法

	厚	度/mm
	±2.0
	


JC/T 480

	长度、宽度/mm
	±2.0
	

	板边平直度
	≤1.0
	

	板面平整度/mm
	≤2.0
	

	对角线偏差/mm
	≤3.0
	




5.3.3 保温装饰板性能指标应符合表 4 的要求。
表 4 保温装饰板性能指标
	
项 目
	技术要求
	
试验方法

	
	Ⅰ型板
	Ⅱ型板
	

	单位面积质量/（㎏/m2）
	≤20
	20～30
	JG/T 287 第 6.4.2 条

	
拉伸粘结强度/MPa
	原强度
	≥0.10
破坏发生在保温芯材内
	≥0.15
破坏发生在保温芯材内
	

JG/T 287 第 6.4.3 条

	
	耐水强度
	≥0.10
	≥0.15
	

	
	耐冻融强度
	≥0.10
	≥0.15
	

	抗冲击性/J
	用于建筑物首层及易受机械撞击部位 10J 级抗冲击合格，二层及以上和不易受机械撞击部位 3J 级冲击合格
	JG/T 287 第 6.4.4 条

	抗弯荷载/N
	不小于板材自重
	JG/T 159

	吸水量/（g/m2）
	≤500
	JG/T 287 第 6.4.6 条

	不透水性
	面板内侧未渗透，金属面板不检测其透水性
	JG/T 287 第 6.4.7 条




5.3.4 保温装饰板的装饰面性能应符合表 5 的要求。
表 5  保温装饰板装饰面性能指标
	项 目
	指标
	试验方法

	耐酸性，48 h
	无异常
	GB/T 9274

	耐碱性，96 h
	无异常
	GB/T 9265

	耐盐雾，500 h
	无异常
	GB/T 1771

	耐老化，1000 h
	合格
	GB/T 1865

	耐粘污性/%
	≤10
	GB/T 9780

	附着力，级
	≤1
	GB/T 9286

	注：耐粘污性、附着力仅限平涂饰面。




5.3.5 保温装饰板保温芯材的性能指标应符合相应的产品标准规定，常用保温芯材主要性能应符合表 6 的要求。
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表 6 保温芯材主要性能指标
	项	目
材料名称
	表观密度[kg/m3]
	导热系数[W/（m·K）]
	抗拉强度[kPa]
	吸水率
（v/v,%）
	尺寸稳定性（%）
	燃烧性能

	硬泡聚氨酯板
	≥35
	≤0.024
	≥100
	≤3.0
	≤1.0
	B1

	石墨模塑聚苯板
	18～22
	≤0.033
	≥100
	≤3.0
	≤0.3
	B1

	岩棉带
	≥100
	≤0.046
	≥100
	—
	—
	A

	ASG 复合板
	120～200
	≤0.035
	≥100
	≤10.0
	≤0.3
	A

	热固无机改性聚苯板
	140～180
	≤0.050
	≥100
	≤5
	≤0.6
	A2

	无釉发泡陶瓷保温板
	≤180
	≤0.065
	≥150
	≤3
	≤0.3
	A

	釉面发泡陶瓷板
	≤280
	≤0.085
	≥150
	≤1.5
	≤0.3
	A

	试验方法
	GB/T 6343
	GB 10294
	GB/T 9641
	GB/T 8810
	GB/T 8811
	GB 8624




5.3.1 保温装饰板常用面板应符合下列要求：
a） 无石棉纤维水泥压力板的性能指标应符合行业标准《纤维水泥板 第 1 部分：无石棉纤维板水泥平板》JC/T 412.1-2018 中 A 类板，抗折强度为 R5 级、抗冲击强度为 C5，湿涨率为低收缩（代号为 DS）板，面板厚度宜为 8 mm～12 mm，表观密度应≥1.4 g/cm3。
b） 薄型石材板的主要性能指标应符合国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然大理石建筑板材》GB/T 19766、《天然板石》GB/T 18600 的规定，光滑面板厚度宜为 10 mm～12 mm， 荔枝纹等粗糙面板厚应不大于 15 mm。
c） 陶瓷薄板的主要性能指标应符合行业标准《陶瓷砖》GB/T4100 中关于陶质砖的有关规定，面板厚度不应大于 8 mm，且不应小于 5.5 mm。
d） 涂层铝基板的化学成分、力学性能和基材厚度偏差应分别符合国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第 2 部分：力学性能》GB/T 3880.2、
《一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差》GB/T 3880.3 的规定，面板厚度不宜
小于 1.0 mm。当面板厚度小于 1.0 mm 时，保温装饰板抗冲击性能不得低于本文件规定的保温装饰板外墙外保温系统相应的抗冲击强度要求；可采取压制纹路、增加面板硬质衬板或加肋等措施增强其抗冲击强度。
e） 涂层热镀铝锌钢板应符合国家标准《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 14978 中牌号DX51D+AZ、公称镀层重量≥120 g/m2 的要求，基板厚度不宜小于 0.6 mm。
f） 柔性饰面板的主要性能指标应符合行业标准《柔性饰面砖》JG/T 311 的规定，面板厚度不应小
于 3 mm。

3.4 配套材料

5.4.1 胶粘剂性能应符合表 7 的要求。
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表 7 胶粘剂性能要求
	检验项目
	性能要求
	试验方法

	拉伸粘结强度/MPa
（与水泥砂浆）
	原强度
	≥0.6
	

JG/T 287

	
	耐水强度
	浸水 48h、干燥 2h，≥0.4
	

	拉伸粘结强度/MPa
（与保温装饰板）
	原强度
	与Ⅰ型板≥0.10，破坏发生在保温材料中
	

	
	耐水
	与Ⅰ型板≥0.10，破坏发生在保温材料中
	

	可操作时间/h
	≥1.5
	

	注：试验时，垂直于外墙基层表面和保温装饰板面拉拔，且破坏部位应在保温层内。


5.4.2 锚固件及组成材料性能应符合以下要求：
a） 锚固件主要性能指标应符合表 8 的要求。
表 8 锚固件主要性能指标
	项 目
	技术要求
	试验方法

	单个锚固件抗拉承载力标准值 /kN
	≥0.60
	JG 149

	悬挂力 /kN
	≥0.10
	JG/T 287

	单个锚固件对系统传热增加值/[W(m2·K)]
	≤0.004
	JG 149


b） 锚栓性能指标应符合行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366 的规定，且锚栓应为旋入式锚栓， 塑料膨胀管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成。基层为蒸压加气混凝土时，锚栓性能指标应符合行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17 的规定。
c） 锚固件配套卡件应采用不锈钢、热镀锌钢板冲压成型或铝合金模具挤出制成；L 形托件宽度不应小于 40 mm，公称厚度不宜小于 2.0 mm；“干”字形连接件、“T”形连接件、蝶形连接件、“Z”形背钩件、承托件的截面尺寸详见附录 C；“干”字形连接件、“T”字形连接件卡入面板铣槽部分厚度不应小于 1.0 mm，与 L 型托件的接触面应有防滑齿，紧固螺丝应加弹簧垫片。
d） 用于发泡陶瓷保温装饰复合板固定槽预制衬套应采用聚乙烯或聚丙烯制成，衬套平均壁厚不宜小于 1.2 mm。
5.4.3 界面剂性能指标应符合表 9 的要求
表 9 界面剂性能指标

	
项目
	指标
	
试验方法

	
	乳液
	聚合物砂浆
	

	容器中状态
	乳白色均匀流体，无杂质，无沉淀，
不分层
	—
	GB/T 20623

	施工性
	刷涂无障碍
	—
	JG/T 210

	固含量/%
	≥30
	—
	GB/T 20623

	冻融稳定性/3 次
	无异常
	—
	GB/T 20623

	储存稳定性
	无硬块，无絮凝，无明显分层和结皮
	—
	GB/T 20623

	抗碱性
	72 h 无异常
	—
	JG/T 210

	与粘结砂浆间拉伸粘结强度/MPa
	原强度
	

—
	≥0.70
	
JGJ 144

	
	耐水 48 h，干燥 7 d 后
	
	≥0.50
	

	与保温芯材间拉伸粘结强度/MPa
	原强度
	
	≥0.15，破坏界面在保
温芯材板内
	
JGJ 144

	
	耐水 48 h，干燥 7 d 后
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598116115132006027
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