推钢式连续加热炉课
程设计说明书

目录

一、	设计内容	3

二、	设计资料和参数	3

三、	加热炉炉型选择	3

四、	设计计算	4

（一）	燃料燃烧计算	4

（二）	钢坯加热时间的计算	5

2.1预热段加热时间的计算	5

2.2加热段加热时间计算	8

2.3均热段加热时间计算	10

（三）	炉子尺寸的决定与有关的几个指标	10

（四）	炉子热平衡与燃料消耗量	12

4.1均热段的热平衡	12

4.2加热段的热平衡	16

4.3预热段的热平衡	18

五、	设计心得	21

六、	参考文献	22

一、	设计内容

- 选择合理的炉型结构；

- 燃料燃烧计算，包括理论空气需要量、实际空气需要量、燃烧产物量，理论燃 烧温度的温度等；

- 钢坯加热时间计算，分为三个计算段，分别进行计算；

- 炉子基本尺寸的确定，包括炉膛宽度、炉膛高度、炉体长度、各段长度的确定 等；

- 热平衡计算及燃料消耗量的确定；

- 撰写设计说明说；

- 画加热炉的构造图。

二、	设计资料和参数

- 应用目的：轧机前钢坯加热；

- 加热能力：15t/h；

- 燃料种类：焦炉煤气，热值4030X4.18Kj/m3

- 空气预热温度：T空= 400°C

- 被加热金属：

1）	钢坯尺寸：70X70X 1300mm；

2）	钢坯种类：普通碳钢

三、	加热炉炉型选择

轧钢生产连续性较大，加热钢坯的品种也比较稳定，并且数量也比较大，故决 定采用连续加热炉，钢坯断面尺寸为70mmX70mm，故决定采用上下两面加热， 并且采用三段的炉温制度以保证钢坯加热质量和较高的生产率。由于料坯很长， 故采用单排装料。

四、	设计计算

（一）燃料燃烧计算

1.1换算燃料成分

已知的高焦炉混合煤气成分见下表

| 煤气种类 | CO | co2 | H2 | CH4 | C2 H 6 | O2 | N2 | h2o | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积分数/% | 6.3 | 1.9 | 55.7 | 24.6 | 2.0 | 0.8 | 6.4 | 2.3 | 100 |

1.2空气需要量和燃烧产物量及其成分的计算

计算理论空气需要量L

0

L0 = (0.5甲H + 2甲CH + 0.5甲CO + 3.5甲C H — O2)/21

=(0.5 x 55.7 + 2 x 24.6 + 0.5 x 6.3 + 3.5 x 2.0-0.89) /21 = 4.114m3 / m3

计算实际燃烧产物需要量匕(无焰燃烧，选取n=1.1)

L = nL0 = 1.1 x4.114 = 4.5257m3 /m3

计算燃烧产物生成量及成分(每100m3燃料)

VCO2 = ^CO +中CO +中CH + 2中CH= (6.3 + 24.6 + 2x2.0)x 0.01 = 0.376m3 /m3

VN2 =^N + 79L = (6.4 + 79 x4.5257)x 0.01 = 3.639 m3 / m3

VO2 = (21(n - 1)L0 + 0.8) x 0.01 = (21 xO.lx 4.114 + 0.8) x 0.01 = 0.094m3 / m3

V	= (2 中 CH』+中H，+ ^ HO + 3qCH + 0.124 gg L ) x 0.01

H O	4	2	2	…	H2O n

=	(2 x 24.6 + 3 x2 + 55.7 + 2.3) x 0.01

=1.132	m3 / m3

44CO' +18H O— 28N + 32O，	44x7.17 +18x 21.6 + 28x69.43+ 32x1.79

P =

"2	2	2	z

22.4 x 100

1.4计算燃料理论燃烧温度

22.4 x100

=1.2079kg/ m3

燃烧产物的热含量

. Q 用

i=-^+会

Vn	Vn

=879.467 x 4.18

t C空L	( 4030 400 x 0.32 x 4.5257 \

+

"5.241

/ m3)

5.241

x 4.18

Vn= VCO 2 + VO 2 + Vv 2+匕 2 O=0.376 + L132 + 3.639 + 0.094 = 5.24阮/m3 则生成物含量见下表

| 产物成分 | C02 | N2 | O2 | H2O | 总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（％） | 7.127 | 69.243 | 1.79 | 21.2 60 | 100.0 |

1.3计算燃烧产物密度

燃烧产物中的空气含量

V = (^1)x 100% = 0.1 x 4.5257 x 100% = 8.635%

l V	5.241

理论燃烧温度的确定

已知:

t = 9用坦空+Q燃-Q分解 理

CV

t n

=4030 x 4.18好 / m3

Q空 =。空 Lnt空

C空一空气的平均热容，查t空 =400°C时，C空 =1.3302kj/（m3 ・°C）

Q空 = 400 x 1.3302 x 4.5257

C =1.67 kj / (m3 ・C)

则 t =2408.03 C

理

计算结果

| 序号 | 名称 | 数据 | 单位 | 序号 | 名称 | 数据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉煤气发热量 | 4030 x 4.18 | kj/ m3/ |  | ^h2o | 21.60 | % |
| 2 | 空气需要量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 理论量 | 4.114 | m3/m3 |  | 中N2 阻 燃烧产物密度 理论燃烧温度 | 60.43 1 r c | % CTf |
| 3 | 实际量 燃烧产物量 | 4.5257 | m3/m m3/m | 4 5 |  | 1.79 1.2079 2199 | % m3/m3 C |
| 4 | ^co 2 | 7.17 | % |  |  |  |  |

（二）钢坯加热时间的计算

①钢坯出炉的表面温度t表=1200C

- 钢坯入炉的表面温度t始=20 C；

- 经过预热段以后的表面温度t预=650C；

表

- 进入均热段时的表面温度t表=1250C； ⑤烟气出炉的温度，气=800 C；

- 烟气进入预热段的温度t气=1400 C；

- 烟气在预热段的最高温度t气=1350 C；

- 烟气在均热段的平均温度t均均热=1275C；

2.1预热段加热时间的计算

2.1.1传热系数的计算

- 求平均温度

预热段完了处理金属的平均温度

t 均=800+1400=1100 C

2

表面的温度与中心得温差20C；

t 中=650C-20C=630C

2 ,
t 均=t +[*
金属中3

预—t )=643.3°C

表中

(2)炉气黑度

有效平均射线长度

S= 4L = 4 X 1.7X。.7°1 =0.992m s	2 x 1.7 + 2 x 0.701

PCO2 =1.01325 X 7.17% X 105 = 0.07265 X 105 ( m )

PH2O =1.01325 X 21.60% X 105 =0.218862 X 105 ( m )

当 t均预热= 1100C s cc2=0.12	e =0.141X1.06=0.15

所以预热段的黑度为e气=0.12+0.15=0.27

(3)辐射传热系数

F	2 X1.3

-金 =	= 0.54

F	2 x (1.7 + 0.701)

壁

F…

由热段的黑度和〜查的C	=2.32X4.18kJ/(m2.h.K4)

F	rkm

壁

辐射传热系数

C

rkm

(T均Y ( T均Y
气 —\ -表-

"100 J "100 J

辐 t均 一 t均

气-预热	表-预热

2.32 x(35537 - 2584)

X4.18

1100 - 440

(4)对流传热系数

a 对=1253 c

=115.8 X4.18kJ/(m2.h.C)

取 & =0.05 , u 0=1.5m/s	Ct=0.37 x 4.18kJ/(m2. C)

a对=125&u c =3.47 X4.18 kJ/(m2.h.C)

(5)总传热系数

C)

宗 a辐 + a对=119.27X4.18kJ/(m2.h.

2.1.2确加热时间(预热段)

⑴钢的成份

取 w =0.6% 七=0.7% w . =0.2%

(2)钢的热导率

人=(60-8.7w -14.4w^ -29w )X4.18X100

=38.9X4.18kJ/(m2.h.°C)

、0 =人 X 0.85=33 X4.18kJ/(m2.h.C)

(3)钢的比热容

当碳含量w %=0.6%	t均均热=440C	C=0.127X4.18kJ/(m2.h.C)

- 钢的厚度

钢坯的厚度70mm，但在炉中是两面加热，故在计算中应用的坯胎厚

度为35mm

- 各无量纲的特征束的数值

a S	119.27 x 0.035

Bi=——= 	=0.1265

力

33

土 t均一t预 1100-650 八八,

6 =		表=	=0.416

t 均-t 始	1100 - 20

气-预热	表

人 33

a =	=0.0337

pc 7830 x 0.127

Fo= S2=8.1

故预热时间

8.1x 0.0352

t =	= 0.294 th)

0.0337

2.1.3确定钢坯经过预热段之后表面与中心的温差

Fo=8.1	Bi=0.1265 查的 “气预热一‘预心=0.437

‘均-预热—哩

t 预=628. C

中心

由此知预热终了表面与中心的温差

△ t「650C-628C=22C

2.2加热段加热时间计算

2.2.1传热系数的计算

(1)炉子的平均气温

(T )

"100 J

T均
-表
100

T均

—表-

100

t 理=2408C

t 气=1400C	t 均=(1250+650)/2=950 C

带入式中

炉气的黑度

得：t均=1811.21C

PCO2S

PH2OS

4V	,小

=1.58m s

=0.07265 X 1.58 X 105 = 0.115 X 105 ( Pa.m )

=0.218862 X 1.58 X 105 =0.346 X 105 ( Pa.m )

当t均

气-预热

=1811C =0.08

co2

所以预热段的黑度为

e =0.105
h2

e 气=0.08 + 0.105=0.185

辐射传热系数

F

1金 =

F	2 x1.7 + 2 x1.335

壁

辐射传热系数

2 x1.3

=0.56

查的 Ck =2.0X4.18kJ/(m2.h.K4)

C

rkm

t均	一t均

气-预热	表-预热

2 x (19240 - 22372) 	x 4.18 1811 - 950

=395X4.18kJ/(m2.h.°C)

对流传热系数

a对=1253 c =3.7 X4.18kJ/(m2.h.C)

总传热系数

a宗 a辐 + a对=398.7 X4.18kJ/(m2.h.C)

2.2.2确加热时间(加热段)

(1)钢的热导率

入975 =入 o X 0.68=38.9 X 0.68 X 4.18=26.5 X 4.18kJ/(m2.h. C)

- 钢的比热容

C 950 =0.164X4.18 kJ/(m2.h.°C)

- 各无量纲的特征数的数值

B=瓯=398.7X 0.035 力

=0.526

26.5

中三'气预热一t表=0.483

一t均	一t始

气-预热	表

a =  	265——=0.0215 m2/h

pc 7500 x 0.164

Fo= % 次

（4）预热时间

1.6 x 0.0352

T =

2	0.0215

=0.091 (h)

2.2.3确定钢坯经过预热段之后表面与中心的温差

Fo=1.6 Bi=0.526 查的 '气预热一‘预心=0.52 t均 一t始

气-预热 表

t中、、=t 均-0.52 x（/均-t 均）=1811-0.52x（1811-650）=1207 C 由此知预热终了表

面与中心的温差^ t2=1250-1016=43C

2.3确定均热时间

钢坯出炉时表面与中心温差最大允许为10C

10	10	...

5 =——=一 =0.23 查的 m=0.81 At2 43

△ t2=234C

七加=入 o X 0.73=28.4 X 4.18 kJ/(m2.h. C)

C1250 =0.166X4.18 kJ/(m2 .h. C)

a^ —=0.0224m2 / h P c

代入得

0.81x 0.0352

=0.045 h

0.0222

贝贝钢坯在炉内的总加热时间 t =T1 +T 2 +T 3 = 0.3+0.09+0.045=0.43h

现实中实取加热时间如下：

预热时间：0.3h

加热时间：0.09h

均热时间：0.04h	总时间0.43h

（三）炉子尺寸的决定与有关的几个指标

3.1炉子宽度（有效宽度）

B=L+2 X 0.2=1.3+0.4=1.7m

设计中实取炉宽为1.74m

3.2炉膛高度

- 预热段炉膛高度

H 效 1=(A+0.05B)x 800 x 10-3 =(0.55+0.05 x 1.74)x800 x 10-3 =0.51m

H效 2=(A+0.05B)x1400x10-3 =(0.55+0.05 x 1.74)x1400x10-3 = 0.892m

预热段的平均高度

H = H 效1 + H 效2 =0.701m

效 2

下加热炉膛与上加热对称，故高度相同

- 加热段炉膛高度

H=(A+0.05B)x t x10-3=(0.65+0.05x1.74)x1811x10-3=1.335m

气

- 均热段炉膛高度

H=(A+0.05B)x t x 10-3=(0.65+0.05x 1.74)x 1275x 10-3 =0.94m

气

3.3炉长计算

性= 15x0.4x0.07 =7.37m	取L=8m,为经常保证足够产量和留

效 g 0.057

一定余地，决定计算炉长加大30%故最终取有效炉长为10.4m 参照加热时间计算结果，并根据经验确定各段的长度如下：

预热段：L预=8.674m

加热段：L加=3.302m

均热段：L均=2.1m

总有效长度：L效=14.07m

炉子总长度：L效=14+1=15m

3.4炉底的有效面积与总炉底面积

S效=L效 x B效=15 x1.3=19.5m2

S总=L总 xB总=15x 1.74=26.1m2

3.5炉底有效面积利用率

X =195 = 0.75

S 26.1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/608045016065006026