# 标志工程

1、标志基础控制重点：

①设计图纸中钢结构基础预埋件型号与标志牌板面信息内容是否正确，图纸中安装钢结构件配合是否吻合。

②用于该工程的混凝土浇筑设备是否适用和满足本工程的要求。

③砼材料和预埋件（防腐处理），是否符合规范和设计图纸要求。

④基础放样、定点、桩号是否正确，预埋件和放样尺寸是否与该基础的设计图纸相符，复核基础高程、路肩距离，察看前后是否存在（监控设备、照明、结构物、人通、桥涵汽通、过路高压线及其它场外设施）是否存在相互干扰。

⑤开挖的基础尺寸及基坑内是否有坍方和积水现象。

⑥模板是否符合要求，审批砼材料试验、配比是否符合规范要求。

⑦模板立模、钢筋笼、放置预埋件是否正确。

⑧浇筑设备和浇筑能力要充分满足施工要求，浇筑时进行全过程旁站。

⑴常见通病的防治：

①防止运输设备、发电设备，有跑、滴、漏的现象，查验有无污染路面的情况。

②防止预埋件尺寸厚度偏小，与设计不符及焊接质量差，对预埋件法兰、螺栓是否经过镀锌处理和浇筑砼以后对螺栓的保护情况。

③基础放样会出现与桩号不符，一般有以下情况：结构物、护坡的高程不符时，未经同意有任意移动桩号位置的现象。

④防止开挖后，基础尺寸偏小，高填方地段应加大基础尺寸。

⑤立模板时防止模板粗糙，注意查验尺寸、模板高程和模板松动等。

⑥基础浇筑砼前，检查基础坑内是否有坍方积水现象；设备及材料是否能满足该基础，砼材料是否符合规范要求；运输中防止污染；掌握运输中砼坍落度损失情况并及时调整，及时检查试块按有关规定要求预留，砼浇筑振捣是否合理。

⑦浇筑砼快结束前，应检查基础预埋件是否平整、尺寸、高程是否正确。悬臂、双立柱的角度是否符合图纸设计要求，基础螺栓的保护情况。

⑧基础结束待脱模后检验该基础的回填，回填中查验是否有积水，回填土的含水量以及压实度要符合要求，并及时清理多余的土和其他材料，并恢复原样，

检查养生情况。

# 2、标志工厂制作控制重点：

①用于该工程的设备是否满足本工程需要。

②用于本标志工程的材料是否符合下列要求：

a、立柱和支撑件：钢板、角钢、槽钢、扁钢应符合 GB-700 的要求，外径 152 ｍｍ（含 152ｍｍ）以下的钢管应符合 Q235 钢的要求，凡标志立柱钢管，外径在 152ｍｍ以上的立柱，采用一般热轧无缝钢管，并符合 YB-231 的规定，所有标志柱均应配有柱帽；

b、标志板应采用图纸所要求的型号铝合金板材，所有板材应符合 GB-3193、 GB-3194 的规定，标志板背面的铝合金滑动槽钢，应采用 LC4 铝合金挤压成型的规定；

c、高强连接螺栓和高强地脚螺栓包括螺母、垫圈，应采用 40B 或 45#钢，并符合 GB1231-76 的规定；

d、包箍采用普通碳素结构钢 Q235； e、钢筋应符合规范要求；

f、定向反光模采用工程级、高强级并符合 L-S300C1979 的规定；

g、钢材、铝合金板、铝合金滑动槽钢与钢材接触的部位应采取相应防锈处理，标志支承结构（立柱、横梁、法兰盘）应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌量 600g/m2；

⑵常见通病防治：

①防止标志工程工厂制作的设备不足。工厂制作一般要求有以下设备：剪切、折边、成型模具、压粘机、电脑刻字机、铆接平台、热浸镀锌槽、标志牌粘贴空调车间，以及车、铣、刨、冲床等和其它辅助设备，不具备以上设备不得开工。

②标志工程工厂制作过程中的半成品：

a、检查钢构件是否按图纸设计要求制作，对下料的钢板、角钢、槽钢、扁钢、有缝钢管、无缝钢管的外径、臂厚、尺寸、厚度、焊接是否达到设计要求，焊缝应美观、饱满、焊接的构件有无变形情况；

b、检查铝合金板面及铝合金滑动槽钢、是否符合设计要求，铝合金基板面

应平整无凸凹现象，背面铆钉的间距、尺寸应符合设计要求。查验铝合金基板加工过程中，铆钉的扩孔深度是否一致、铆接是否牢固、平整、翘曲变形、外观平滑，尺寸是否正确，粘贴前铝基板表面应磨面清洗凉干；

c、反光模的粘贴：标志板面的形状及图案，指路标志的汉字、英文字，阿拉伯数字是否符合 GB5768-86 的规范规定。底色粘贴前应检查反光模是否出现皱折、裂缝、横条、色差、附着力不强等情况，并检查空调车间的温度在 22℃-25℃。压粘时防止出现撕破、汽泡过多、不平整、翘曲变形。拼接反光模的搭接应按设计图要求执行，被搭接的反光模应颜色一致。图案及汉字、英文字、阿拉伯数字的尺寸，粘贴时必须字形图案端正，布置合理应与设计图纸相符；

d、钢构支撑件镀锌处理：工厂制作过程中，检验已加工好的钢构支撑件的焊接外观。变形无误合格后，经入下道镀锌工序前，首先检查酸洗槽内的酸浓度，镀锌槽内的锌是否符合 GB470-83 锌锭中所规定的 0 号或 1 号锌应无杂质，镀锌时锌的温度一般为 420℃-440℃，查验吹锌机运转是否正常，对经过酸洗的钢构件查验和烘干待镀的钢构件表面应无反潮、脏、锈鳞屑或其它类似污染物，镀锌件的成品应无锌层不均匀、无淋挂，光洁度色差一致，没有疤斑，无明显缺陷，成品件无变形情况，锌层厚度应达到设计要求；

e 、所有成品未经验收不得进行包装和运入现场；

f、包装与运输：标志板和镀锌支撑钢构件经验收合格后，查验承包人是否将两块标志板邻接面之间用合适的衬垫材料分隔及标志板的整体包装，镀锌支撑钢构件是否将邻接面用衬垫材料隔开，防止在搬运运输过程中损坏、磨损等。

# 3、标志安装控制重点：

①查验起吊设备、运输设备是否满足本工程的要求，安装程序，在安装过程中对路面的保护措施，防止污染和损坏路面。

②安装产品的质保书、合格证、报验手续必须齐全，经监理工程师抽检合格认可后，才能进行安装；基础标志板内容、钢构支撑件、是否符合该基础图纸要求。

③安装过程中，注意安装中损坏及镀锌件的色差，明显缺陷等情况。对损坏轻的及时修补，损坏严重的及时提出处理方案。

④检查安装好的标志、标志板的内容、钢构支撑件是否正确，以及标志的

监理组： 李必

外观、认性、颜色、镜面眩光是否符合设计要求，标志板和钢构支撑件应清洁干净。

⑵常见通病防治：

①标志安装过程中防止起吊设备、运输设备的漏油、污染路面。起吊立柱时，防止损坏路面及其它设施。

②现场标志安装前，应按桩号顺序装车，应对立柱的型号与基础型号，标志板内容进行核对，应正确无误后再安装，防止因多次反复翻动、碰撞标志板和钢构支撑件会出现磨损、拉伤，反光膜会出现划痕、碰坏、磨破、标志板变形等现象。

③安装完毕的标志检查：立柱与地面是否垂直，立柱弯曲度、不圆度、标志板的安装角度、安装位置、高度，标志板下缘至地面净空高度，板内侧距路肩边线距离等是否满足要求，及时掌握安装过程中损坏情况，对损坏轻微的及时修补，损坏严重的报废。标志板、立柱的紧固方法按设计图纸要求进行，防止外露的螺栓、螺帽、垫圈未做防锈处理。查验标志板及钢构支撑件是否清洁干净，并在标志板前面 15m 处，检查立柱、标志板面内容、外观、视认性、镜面眩光、标志板端正，标志板无下垂上仰现象，晚间查验反光效果，是否符合规范要求。

# NH-LS-32 标

钢筋制作、安装施工工序检查、质量控制要点

调直、下料

意弯曲伸长值

钢筋的位置，骨架长度，宽度、高度

人

监理组 张艳平承包人：曹寿军

人

承包人：曹寿军

人

承包人：曹寿军

人

监理组： 李必

监理组： 李必

监理组： 李必

责任人	工序	质量控制要点

钢筋加工

钢筋制作安装

承包人自检

4

监理组:刁亮亮

承包人：曹寿军

责任人

按规定的频率和评定标准要求（骨架长度，

宽度、高度，主筋位置，箍筋位置，保护层大小等）进行

监理组:刁亮亮

责任

监理组:刁亮亮

责任

焊条的类型与钢筋种类配备，焊接的搭接长度、焊接接头的位置不应在同一断面

主筋、箍筋的位置，保护层大小，弯起

监理组:刁亮亮

责任

钢筋进场

承包人：曹寿军

责任

进场有质保书，存放在仓库中注意钢筋不锈蚀

调直时注意不损伤钢筋，下料长度注

承包人：曹寿军

人

承包人：曹寿军

监理组： 李必

填写《中间检验申请单》

责任

责任人

监理组:李必海

监理抽检

抽检的项目与自检项目相同，抽检频率要达标

填写《中间交工证书》

进入下一道工序

资料要及时整理、归档

监理组:任其波

监理组:刁亮亮

资料要及时，齐全、可靠

承包人：曹寿军

责任人

# NH-LS-31 标

钢筋制作、安装施工工序检查、质量控制要点

调直、下料

意弯曲伸长值

赵峰

钢筋的位置，骨架长度，宽度、高度

护层大小等）进行

人

监理组张艳平

承包人：马昌俊

人

承包人：马昌俊

人

承包人：马昌俊

人

人

监理组:刘松庆

责任人	工序	质量控制要点

钢筋加工

钢筋制作安装

承包人自检

填写《中间检验申请单》

责任

责任人

监理组:李必海

监理抽检

抽检的项目与自检项目相同，抽检频率要达标

填写《中间交工证书》

进入下一道工序

资料要及时整理、归档

监理组:任其波

监理组:刘松庆

资料要及时，齐全、可靠

承包人：马昌俊

责任人

承包人：马昌俊

责任

按规定的频率和评定标准要求（骨架长度，

宽度、高度，主筋位置，箍筋位置，保

监理组:刘松庆

责任

监理组:刘松庆

责任

焊条的类型与钢筋种类配备，焊接的搭接长度、焊接接头的位置不应在同一断面

主筋、箍筋的位置，保护层大小，弯起

监理组:刘松庆

责任

钢筋进场

承包人：马昌俊

责任

进场有质保书，存放在仓库中注意钢筋不锈蚀

调直时注意不损伤钢筋，下料长度注

承包人：马昌俊

人

承包人：马昌俊

NH-LS-32 标

交通标志基础施工工序检查、质量控制要点

5

责任人	工序	质量控制要点

|  |  |  |  |  | 桩号复核、几何尺寸、排水情况、平面偏位、垫层夯实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任 人 | 承包人：曹寿军 |  | 基础开挖 |  |  |
|  | 监理组：刁亮亮 |  |  |  |  |

模板刚度、高程测量、拼缝平整不漏

钢筋制作安装

具体见钢筋制安分项工程，注意钢筋的位置

监理组：刁亮亮

混凝土浇筑

混凝土施工配合比、现场材料复核、坍

混凝土振捣

责任人

脱模

责任

责任

监理组：刁亮亮

养生

监理组：刁亮亮

承包人自检

监理抽检

填写《中间交工证书》

监理组：任其波

承包人：曹寿军

责任人

资料要及时整理、归档

监理组：李必海

承包人：曹寿军

责任人

抽检的项目与自检项目相同，抽检频率要达标

监理组：刁亮亮

验申请单》

填写《中间检

承包人：曹寿军

责任人

资料要及时、齐全、可靠

按规定的频率和评定标准要求强度、垂

监理组：刁亮亮

脱模时间应根据气温而定，不能操作混凝土表面，拆模不能使模板变形，板面应及时清理干净

混凝土表面应及时洒水养生保持湿润

承包人：曹寿军

承包人：曹寿军

责任

振捣应密实、模板上的浮浆要及时清理、不漏捣、不过振，检查预埋件位置是否

监理组：刁亮亮

责任

责任

监理组：刁亮亮

责任

# NH-LS-31 标

交通标志基础施工工序检查、质量控制要点

责任人	工序	质量控制要点

立模

浆尺寸、脱模剂、不损伤外观质量、

和保护层大小、预埋件位置正确，保护好管

道，防止杂物进入

落度、试块制作

位移，复核高程、尺寸

承包人：曹寿军

人

承包人：曹寿军

人

承包人：曹寿军

人

人

监理组：刁亮亮

承包人：曹寿军

人

承包人：曹寿军

人

直度、高程、平面偏位等进行检测

人

监理组：刘松庆

责	承包人：马昌俊任

承包人：马昌俊

人

责	监理组：刘松庆任

承包人：马昌俊

人

责	监理组：刘松庆任

承包人：马昌俊

人

责	监理组：刘松庆任

人

监理组：刘松庆

责	承包人：马昌俊任

责	承包人：马昌俊任

人	监理组：刘松庆

承包人：马昌俊

人

责	监理组：刘松庆任

承包人：马昌俊

人

责	监理组：刘松庆任

责	承包人：马昌俊任

人	监理组：刘松庆

责	承包人：马昌俊任

人	监理组：李必海

责	承包人：马昌俊任

人	监理组：任其波

基础开挖 钢筋制作安装

立模

混凝土浇筑混凝土振捣

脱模

养生

承包人自检

填写《中间检验申请单》监理抽检

填写《中间交工证书》

桩号复核、几何尺寸、排水情况、平面偏位、垫层夯实

浆尺寸、脱模剂、不损伤外观质量、

模板刚度、高程测量、拼缝平整不漏

和保护层大小、预埋件位置正确，保护好管

道，防止杂物进入

具体见钢筋制安分项工程，注意钢筋的位置

落度、试块制作

位移，复核高程、尺寸

混凝土施工配合比、现场材料复核、坍振捣应密实、模板上的浮浆要及时清理、不漏捣、不过振，检查预埋件位置是否

脱模时间应根据气温而定，不能操作混凝土表面，拆模不能使模板变形，板面应及时清理干净

混凝土表面应及时洒水养生保持湿润

直度、高程、平面偏位等进行检测

按规定的频率和评定标准要求强度、垂资料要及时、齐全、可靠

抽检的项目与自检项目相同，抽检频率要达标

资料要及时整理、归档

# NH-LS-32 标

标志安装施工工序检查、质量控制要点

责任人	工序	质量控制要点

净空高度、边缘尺寸、

抽检的项目与自检项目相同，抽检频率要达标

复核

监理抽检

承包人：曹寿军

监理组：李必海

责任人

承包人：曹寿军

责任

责任

承包人：曹寿军

责任

监理组：刁亮亮

责

任

所用材料是否符合图纸要求，检查半成

监理组：张艳平

承包人：曹寿军

责任人

原材料检查质保书，材料型号是否符合图纸要求，必要时进行材料试验

原材料

品及焊接质量、外观尺寸及外型、外观

防锈处理不合格成品不准运入现场

人

人

监理组：刁亮亮承包人：曹寿军

人

监理组：刁亮亮

工厂内制作

现场安装承包人自检

资料要及时、齐全、可靠

人

监理组：刁亮亮

填写《中间检验申请单》

净空高度、边缘尺寸、桩号等进行检测

承包人：曹寿军

按设计图纸进行现场安装，检查垂直度、高度、按规定的频率和评定标准要求垂直度、

承包人：曹寿军

责	监理组：任其波任

人

填写《中间交工证书》

资料要及时整理、归档

# NH-LS-31 标

标志安装施工工序检查、质量控制要点

责任人	工序	质量控制要点

净空高度、边缘尺寸、

抽检的项目与自检项目相同，抽检频率要达标

复核

监理抽检

承包人：马昌俊

监理组：李必海

责任人

承包人：马昌俊

责任

责任

承包人：马昌俊

责任

监理组：刘松庆

责

任

所用材料是否符合图纸要求，检查半成

监理组：张艳平

承包人：马昌俊

责任人

原材料检查质保书，材料型号是否符合图纸要求，必要时进行材料试验

原材料

品及焊接质量、外观尺寸及外型、外观

防锈处理不合格成品不准运入现场

人

人

监理组：刘松庆

承包人：马昌俊

人

监理组：刘松庆

工厂内制作

现场安装承包人自检

资料要及时、齐全、可靠

人

监理组：刘松庆

填写《中间检验申请单》

净空高度、边缘尺寸、桩号等进行检测

承包人：马昌俊

按设计图纸进行现场安装，检查垂直度、高度、按规定的频率和评定标准要求垂直度、

承包人：马昌俊

责	监理组：任其波任

人

填写《中间交工证书》

资料要及时整理、归档

A-10

开	挖

C-1-33（监理）

C-1-33（承包人）

C-2-21

钢筋制安预埋件

C-1-33（监理）

C-1-33（承包人）

立模、浇筑养

生、基础回填

安	装

C-1-33（承包人）

试验室配合比通知单

C-2-10

C-2-9

C-2-6

C-3-3

A-10

C-1-33（监理）

C-1-33（承包人）

C-1-33（监理）

质保书、出厂证明（承包人）

A- 5 D-302

材料报验

测量放样

桩号、高程 C-1-33（承包人）

A-4

标志施工监理流程图

市段工程项目

高速公路

承包单位

合同号

试表（砼）

B-5

A-11

测量资料

工程认可

8

质量评定资料

H--1~12

监理单位 工程咨询监理有限公司	编	号

# 中 间 检 验 申 请 单

A-10

| 致（驻地监理工程师） ： 下列作业内容已按合同要求完成，请予检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 地点及桩号 |  | 检验内容 | 要求到现场检验时间 |  | 备注 |  |
|  | 承包人： 年 |  |  |  |  |  |  | 月 |
| 道路、结构工程师 |  |  | 试验工程师 |  |  | 测量工程师 |  |  |
| 签字： |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： 年 月 |  | 日 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 以上工作内容按合同要求检验合格/不合格，可以/不可以继续进行。 驻地监理工程师： 年 |  |  |  |  |  |  | 月 |

# 高速公路	 市段工程项目

承包单位 					合同号		 监理单位	交通工程咨询监理有限公司		编	号

# 施 工 放 样 报 验 单

| 致（测量监理工程师） ： 根据合同要求，我们已经完成 （起站桩号或工程部名称）的施工放样工作，清单如下，请予查验 附件：1、测量及放样资料 2、导线点、水准点高速情况及一览表 3、控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图 承包人 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号或位置 | 工程或部位名称 | 放样内容 |  | 备注 |  |  |
| 查验结果： 测量员： |  |  | 年 |  | 月 | 日 |
| 测量监理工程师意见： 合格 纠正差错后再报 测量监理工程师： |  |  | 纠正差错后合格 年 |  | 月 | 日 |

高速公路	 市段工程项目

承包单位						合同号		 监理单位	 交通咨询监理有限公司		编	号

# 钢筋加工及安装现场质量检验报告单

高速公路	市段工程项目

c-2-21

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项 次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 |
| 1 | 受力钢筋间距 （mm） | 两排以上排距 |  |  |  |  |
|  |  | 同排 | 梁板、拱肋 |  |  |  |
|  |  |  | 基础、墩台、柱 |  |  |  |
|  |  | 灌注桩 |  |  |  |  |
| 2 | 箍筋、横向水平钢筋 螺旋筋间距（mm） |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋骨架尺寸 （mm） | 长 |  |  |  |  |
|  |  | 宽、高或直径 |  |  |  |  |
| 4 | 弯起钢筋位置（mm） |  |  |  |  |  |
| 5 | 保护层厚度 （mm） | 柱、梁、拱肋 |  |  |  |  |
|  |  | 基础、墩台 |  |  |  |  |
|  |  | 板 |  |  |  |  |
| 结论： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

承包人：	年	月	日

承包单位				合同号	 监理单位 工程咨询监理有限公司		编	号

# 现浇混凝土结构模板现场质量检验报告单

C-2-9

| 工程名称 |  |  | 工程部位 |  | 施工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里程桩号 |  |  | 图纸号 |  | 检验日期 |  |
| 项次 | 检查项目 |  | 容许误差 | 实测误差 | 备注 |  |
| 1 | 相邻两板表面高差 （mm） |  | 木模 |  |  |  |
|  |  |  | 钢模 |  |  |  |
| 2 | 表面平整度 （mm） |  | 木模 |  |  |  |
|  |  |  | 钢模 |  |  |  |
| 3 | 轴线偏位 （mm） |  | 基础（承台） |  |  |  |
|  |  |  | 墩台身帽梁墙 |  |  |  |
| 4 | 模内长宽尺寸 （mm） |  | 基础（承台） |  |  |  |
|  |  |  | 墩 、 台 身 |  |  |  |
|  |  |  | 上部结构的 所有构件 |  |  |  |
| 5 | 垂直度或坡度 （mm） |  | 墩 、 台 身 |  |  |  |
|  |  |  | 柱、墙 |  |  |  |
| 6 | 预埋位置（mm） |  |  |  |  |  |
| 7 | 模板标高 （mm） |  | 基 础 |  |  |  |
|  |  |  | 柱、墙和梁 |  |  |  |
|  |  |  | 墩 台 |  |  |  |
| 8 | 纵向位移（mm） |  |  |  |  |  |
| 9 | 芯模和预留孔检查 |  |  |  |  |  |
| 结论： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

# 高速公路	 市段工程项目

承包单位			合同号

监理单位	 交通咨询监理有限公司	编	号

# 分 项 工 程 现 场 检 测 记 录 表

C-1-33

| 分项工程名称 结构层次 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 桩 号 | 检 测 项 目 | 单 位 | 检测点记录值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观检查记录 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 结论: 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人：	年	月	日

# 高速公路	 市段工程项目

承包单位			合同号

监理单位	 交通咨询监理有限公司	编	号

# 分 项 工 程 现 场 检 测 记 录 表

C-1-33

| 分项工程名称 结构层次 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 桩 号 | 检 测 项 目 | 单 位 | 检测点记录值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观检查记录 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 结论: 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人：	年	月	日

# 高速公路	 市段工程项目

| 承包单位 |  | 合同号 |
| --- | --- | --- |
| 监理单位 交通咨询监理有限公司 混凝土基础现场质量检验报告单 | 编 | 号 |

高速公路	 市段工程项目

c-2-10

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项 次 | 检验项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 |
| 1 | 混凝土强度（MPa） |  |  |  |  |  |
| 2 | 平面尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础底面标高 （mm） |  | 土质 |  |  |  |
|  |  |  | 石质 |  |  |  |
| 4 | 基础顶面高程（mm） |  |  |  |  |  |
| 5 | 轴线偏位（mm） |  |  |  |  |  |
| 结论： 监理工程师： 年 月 |  |  |  |  |  |  |

承包人：	年	月	日

| 承包单位 |  |  |  | 合同号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 | 交通工程咨询监理有限公司 工 程 报 | 验 单 | 编 | 号 |

# 高速公路	 市段工程项目

| 致（驻地监理工程师） ： 按合同和规定要求，已完成 并经自检合格，报请查验。 附件：自检资料。 承包人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查验项目 |  | 查验点数 | 合格点数 | 合格率 | 检验结果 |  | 备 | 注 |  |
| 日 | 附：查验资料 |  |  |  | 检查员： |  |  | 年 | 月 |
| 专业监理工程师意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师： 年 月 日 驻地监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合格工程将由监理工程师另发工程检验认可书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A-11

承包单位 				合同号		 监理单位 工程咨询监理有限公司		编	号

# 中 间 计 量 表

E-13

| 支付项目编号 |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起绐桩号 |  |  | 部位 |  |  |
| 图 号 |  |  | 中间交工证书号 |  |  |
| 计量草图及几何尺寸： |  |  |  |  |  |
| 计算式： |  |  |  |  |  |
| 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |

承包人：	年 月 日	驻地监理工程师：	年 月日

# 高速公路	 市段工程项目

承包单位 				合同号		 监理单位 工程咨询监理有限公司		编	号

# 中 间 检 验 申 请 单

| 致（驻地监理工程师） ： 下列作业内容已按合同要求完成，请予检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 地点及桩号 |  | 检验内容 | 要求到现场检验时间 |  | 备注 |  |
|  | 承包人： 年 |  |  |  |  |  |  | 月 |
| 道路、结构工程师 |  |  | 试验工程师 |  |  | 测量工程师 |  |  |
| 签字： |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： 年 月 |  | 日 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 以上工作内容按合同要求检验合格/不合格，可以/不可以继续进行。 驻地监理工程师： 年 |  |  |  |  |  |  | 月 |

高速公路	 市段工程项目

承包单位						合同号		 监理单位	 交通咨询监理有限公司		编	号

# 标志现场质量检验报告单

高速公路	市段工程项目

c-3-3

| 工程名称 |  |  |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号及部位 |  |  |  | 检验时间 |  |
| 项次 | 检验项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检验结果 | 检验方法和频率 |
| 1 | 立柱竖直度（mm∕m） |  |  |  |  |
| 2 | 标志板安装角度（°） |  |  |  |  |
| 3 | 标志板下缘至路面净空（mm） |  |  |  |  |
| 4 | 标志板内侧距路肩边线距离（mm） |  |  |  |  |
| 5 | 基础尺寸（mm） |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土强度（Mpa） |  |  |  |  |
| 结论： 监 理 工 程 师 ： |  |  |  |  |  |

承包人：	年	月	日

承包单位			合同

号

监理单位   工程咨询监理有限公司	编	号

# 标志工程安装质量检查表

桩号：	D-302

| 检 查 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1、安装完成后，标志板面应无任何裂纹和划痕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、地基承载力应满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、标志的制作应符合现行国家《道路交通标志和标线》及合同 文件的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、设置地点、内容正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保资 | 1、供货厂家的质保单齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、材料检验、验收资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、自检、抽检资料齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观鉴定 | 1、金属构件镀锌的损坏面积不超过该构件表面积的 1‰，不符 合要求时，每处扣 2 分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、钢筋砼柱表面蜂窝麻面不超过该构件表面积的 0.5%，深度不 超过 10mm，不符合要求时每超过 0.5%，扣 5 分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测项目 | 项 目 | 允许偏差 | 检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格率 |
|  | 1、 立 柱 竖 直 度 （mm/m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、标志板安装角度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、标志板内侧距路肩 边线距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、基础尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、砼强度（Mpa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、标志板下缘出路面 净空（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、镀锌层厚度（三点式均值不小于 80μm， 单一不小于 60μm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、反光膜是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、标志板面内容、几何尺寸、平整度是否 符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查者：	单位：	日期：

# 高速公路	 市段工程项目

承包单位			合同号

监理单位	 交通咨询监理有限公司	编	号

# 分 项 工 程 现 场 检 测 记 录 表

C-1-33

| 分项工程名称 结构层次 检测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 次 | 桩 号 | 检 测 项 目 | 单 位 | 检测点记录值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观检查记录 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 结论: 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包人：	年	月	日

21

# 高速公路	 市段工程项目

| 承包单位 |  |  | 合同号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 | 工程咨询监理有限公司 | 编 | 号 |

中 间 检 验 申 请 单

A-10

| 致（驻地监理工程师） ： 下列作业内容已按合同要求完成，请予检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 |  | 地点及桩号 |  | 检验内容 | 要求到现场检验时间 |  | 备注 |  |
|  | 承包人： 年 |  |  |  |  |  |  | 月 |
| 道路、结构工程师 |  |  | 试验工程师 |  |  | 测量工程师 |  |  |
| 签字： |  |  | 签字： 年 月 日 |  |  | 签字： 年 月 |  | 日 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 | 以上工作内容按合同要求检验合格/不合格，可以/不可以继续进行。 驻地监理工程师： 年 |  |  |  |  |  |  | 月 |

# 高速公路	 市段工程项目

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/616101050125010055