ICS 93.080.01

CCS P 66

4401

广	州	市	地	方	标	准

DB4401/T 230—2023

城市道路路面结构设计指南

Design guidelines for pavement structure of urban roads

2023-10-13 发布	2023-11-13 实施

广州市市场监督管理局	发 布

DB4401/T 230—2023

目	次

前言 ......................................................................................................................................................................	III

1 范围 ....................................................................................................................................................................	1

2 规范性引用文件 ................................................................................................................................................ 	1

3 术语和定义 ........................................................................................................................................................ 	1

4 符号 ....................................................................................................................................................................	3

5 缩略语 ................................................................................................................................................................	3

6 设计标准 ............................................................................................................................................................ 	3

7 路基与垫层 ........................................................................................................................................................ 	5

7.1 路基 .............................................................................................................................................................	5

7.2 垫层 .............................................................................................................................................................	6

8 底基层与基层 .................................................................................................................................................... 	6

9 沥青路面 ............................................................................................................................................................ 	9

9.1 一般规定 ..................................................................................................................................................... 	9

9.2 面层类型 ................................................................................................................................................... 	10

9.3 设计参数 ................................................................................................................................................... 	10

9.4 路面结构组合设计 ................................................................................................................................... 	12

9.5 原材料设计指标与要求 ........................................................................................................................... 	12

9.6 混合料组成设计 ....................................................................................................................................... 	19

9.7 特殊路段路面结构设计 ........................................................................................................................... 	23

10 水泥混凝土路面 ............................................................................................................................................ 	23

10.1 一般规定 ................................................................................................................................................. 	23

10.2 设计参数 ................................................................................................................................................. 	23

10.3 路面结构组合设计 ................................................................................................................................. 	24

10.4 原材料设计指标与要求 ......................................................................................................................... 	24

10.5 接缝设计 ................................................................................................................................................. 	27

11 桥面与隧道路面铺装 .................................................................................................................................... 	28

11.1 桥面铺装 ................................................................................................................................................. 	28

11.2 隧道路面铺装 ......................................................................................................................................... 	29

12 人行道及非机动车道 .................................................................................................................................... 	30

12.1 人行道 ..................................................................................................................................................... 	30

12.2 非机动车道 ............................................................................................................................................. 	30

13 沥青面层加铺设计 ........................................................................................................................................ 	31

13.1 水泥混凝土路面加铺沥青面层 ............................................................................................................. 	31

13.2 沥青路面加铺沥青面层 ......................................................................................................................... 	32

I

DB4401/T 230—2023

14 路面排水 ........................................................................................................................................................ 	34

附录 A（资料性） 新建道路沥青路面典型结构图谱 .................................................................................... 	36

附录 B（资料性） 新建道路水泥路面典型结构图谱 .................................................................................... 	45

附录 C（资料性） 桥面铺装层典型结构图谱（水泥混凝土桥面板） ........................................................ 	49

附录 D（资料性） 人行道、非机动车道典型结构图谱 ................................................................................ 	52

附录 E（资料性） 水泥混凝土路面加铺沥青面层典型结构图谱 ................................................................ 	54

附录 F（资料性） 沥青路面加铺沥青面层典型结构图谱 ............................................................................	59

II

DB4401/T 230—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件由广州市交通运输局提出并归口。

本文件起草单位：广州市道路工程研究中心、华南理工大学、广州肖宁道路工程技术研究事务所有

限公司、长大市政工程（广东）有限公司、广州市市政工程设计研究总院有限公司、广州大学、越秀（中

国）交通基建投资有限公司、广州市市政工程试验检测有限公司、广州市交通设计研究院有限公司、广

州市道路研究院有限公司。

本文件主要起草人员：龙绍海、黄志勇、李伟雄、郭超红、张顺先、吴旷怀、曾利文、洪涌强、邹

峻、孙晓立、吴晓生、陈湘华、杨帆、陈搏、黄晓虹、庄泳浩、梁豪钊、罗传熙、黄宏敏、谷海娇、白

璐、徐立俊、贺军。

III

DB4401/T 230—2023

城市道路路面结构设计指南

1 范围

本文件规定了城市道路路面结构设计标准、路基与垫层、底基层与基层、沥青路面、水泥混凝土路

面、桥面与隧道路面铺装、人行道及非机动车道、沥青面层加铺设计及路面排水等内容。

本文件适用于广州市域内新建和改（扩）建的城市道路路面结构设计。常规城市道路路面结构设计

除应符合本文件外，尚应符合国家和广州市现行有关标准的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

CJJ 169 城镇道路路面设计规范

JTG 3430—2020 公路土工试验规程

JTG/T 3610 公路路基施工技术规范

JTG 5142 公路沥青路面养护技术规范

JTG/T 5521 公路沥青路面再生技术规范

JTG D40—2011 公路水泥混凝土路面设计规范

JTG D50—2017 公路沥青路面设计规范

JTG E20—2011 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42—2005 公路工程集料试验规程

JTG/T F20—2015 公路路面基层施工技术细则

JTG F40—2004 公路沥青路面施工技术规范

JTJ 073.1 公路水泥混凝土路面养护技术规范

DBJ/T 15—159 建筑废弃物再生集料应用技术规范

穗交运函〔2019〕2363号 广州市海绵型道路建设技术指引

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

沥青路面 bituminous pavement

用沥青作结合料铺筑面层的路面的总称。

3.2

水泥混凝土路面 cement concrete pavement

用水泥混凝土板作面层的路面。

1

DB4401/T 230—2023

可靠度 reliability

路面结构在规定的时间内和规定的条件下完成预定功能的概率。

3.3

可靠指标 reliability index

度量路面结构可靠性的一种数量指标。

3.4

当量轴次 equivalent single axle loads

按变形、应力或疲劳断裂损坏等效原则，将不同车型、不同轴载作用次数换算成与标准轴载相当的

轴载作用次数。

3.5

当量设计轴载累计作用次数 cumulative equivalent single axle loads

在设计使用年限内，设计车道上当量轴次的总和。

3.6

路基平衡湿度 subgrade equilibrium moisture

路基湿度达到与周边环境相平衡的稳定状态时的湿度。

3.7

半刚性基层 semi-rigid base

采用无机结合料稳定集料或无机结合料稳定土铺筑的基层。

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

刚性基层 rigid base

采用普通混凝土、碾压混凝土、贫混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土等材料做的基层。

柔性基层 flexible base

采用热拌或冷拌沥青混合料、沥青贯入式碎石、粒料类等材料铺筑的上基层。

封层 seal coat

为封闭表面空隙、防止水分侵入面层或基层，在面层或基层上铺筑的沥青薄层。

粘层 tack coat

在沥青层与沥青层、沥青层与水泥混凝土路面之间洒布的沥青材料薄层。

透层 prime coat

为使沥青面层与无沥青材料的基层结合良好，在基层上浇洒低粘度液体沥青而形成的透入基层表面

的薄层。

3.13

应力吸收层 stress-absorbing layer

铺筑在基层表面的细粒式SBS改性沥青或橡胶沥青混凝土下封层，起应力吸收作用。

3.14

透水系数 permeation coefficient

在常水头压力下，单位时间内透过规定面积的水流的速度，以cm/s计。

3.15

水泥稳定石屑 cement stabilized chips

2

| 道路等级 |  | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计年限 | 沥青路面 | 15 | 15 | 15 | 10 |
|  | 水泥混凝土路面 | 30 | 30 | 20 | 20 |

| 路等级 | 快速路 | 主干路 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标可靠度/（%） | 95 | 90 | 85 |
| 变异水平等级 | 低 | 低～中 | 中～高 |

DB4401/T 230—2023

以水泥为结合料，通过加水与石屑（或未筛分碎石）共同拌和形成的混合料。

4 符号

下列符号适用于本文件。

Cv——变异系数

Ec——水泥混凝土的弯拉弹性模量

Et——基层顶面当量回弹模量

fr——水泥混凝土弯拉强度

Ne——设计年限内标准轴载累计作用次数

5 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AC——密级配沥青混合料

ATB——密级配沥青稳定碎石

CGA——水泥稳定级配碎石

CCS——水泥稳定碎石（或砾石）

CS ——水泥稳定石屑

GA ——级配碎石

PAC——排水沥青路面功能层

SMA——沥青玛蹄脂碎石混合料

6 设计标准

6.1 路面结构的可靠度设计标准应符合表 1 的规定。

表1 	目标可靠度和目标可靠指标

6.2 路面结构设计使用年限应符合表 2 规定。

表2 路面结构设计使用年限

单位为年

6.3 标准轴载应符合下列规定：

3

| 交通等级 |  | 特重交通 | 重交通 | 中等交通 | 轻交通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计使用年限内设计车道累计大型客车和货车交 6 通量/（x10 ，辆） | 沥青路面 | ＞19.0 | 19.0～8.0 | 8.0～4.0 | ＜4.0 |
| 6 BZZ-100 累计当量轴次 Ne/（x10 次/车道） | 水泥路面 | ＞20.0 | 20.0～1.0 | 1.0～0.03 | ＜0.03 |
| 注 1：非机动车道、人行道及步行街路面结构按轻交通确定。 注 2：考虑到城市道路地下管线、构筑物多，对路面结构整体承载力和耐久性有较大影响，参照本文件开展城市道 路路面结构设计时可考虑提高一个交通荷载等级设计路面结构方案。 |  |  |  |  |  |

| 横向力系数 SFC60 | 构造深度 TD/（mm） |
| --- | --- |
| ≥54 | ≥0.55 |
| 注 1：横向力系数 SFC60 采用横向力系数测试车，在 60 km/h±1 km/h 车速下测定。 注 2：构造深度 TD 采用铺砂法测定。 注 3：次干路、支路、非机动车道、人行道及步行街可参照执行。 |  |

| 项目 | 计算参数 |
| --- | --- |
| 标准轴载 P/（kN） | 100 |
| 轮胎接地压强 p/（MPa） | 0.7 |
| 单轮传压面当量圆直径 d/（mm） | 213.0 |
| 两轮中心距/（mm） | 319.5 |

DB4401/T 230—2023

a)	路面结构设计应以双轮组单轴载 100 kN 为标准轴载，以 BZZ-100 表示。标准轴载的计算参数

应符合表 3 的规定；

表3 	标准轴载计算参数

b)	应根据路面结构设计使用年限，考虑各种车型的交通组成（或比例），将不同车型的轴载换算

成标准轴载的当量轴次。沥青路面计算方法参照 JTG D50—2017 附录 A 中的相关规定执行，

水泥混凝土路面计算方法参照 JTG D40—2011 附录 A 中的相关规定执行。

6.4 路面结构所承受的交通荷载应按表 4 的规定进行分级。

表4 	设计交通荷载等级

6.5 快速路、主干路沥青路面在质量验收时抗滑性能指标应符合表 5 的规定。

表5 	沥青面抗滑性能指标

6.6 水泥混凝土路面抗滑性能在质量验收时，应符合表 6 的规定。

4

| 填挖类型 | 路床顶面以下深 度 h/（cm） | 压实度/（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| 填方路基 | 0＜h≤80 | 96 | 95 | 94 | 92 |
|  | 80＜h≤150 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|  | ＞150 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| 零填及挖方路基 | 0＜h≤30 | 96 | 95 | 94 | 92 |
|  | 30＜h≤80 | 94 | 93 | - | - |
| 注 1：表中数值均为重型击实标准。 注 2：非机动车道、人行道，可按支路标准执行。 |  |  |  |  |  |

| 路床顶面以下深度 h/（cm） | 填料最小强度（CBR）/（%） |  |  | 填料最大粒径/（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路 |  |
| 0＜h≤30 | 8 | 6 | 5 | 100 |
| 30＜h≤80 | 5 | 4 | 3 | 100 |
| 80＜h≤150 | 4 | 3 | 3 | 150 |
| ＞150 | 3 | 2 | 2 | 150 |

| 道路等级 | 快速路、主干路 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- |
| 一般路段 | 0.70～1.10 | 0.50～0.90 |
| 特殊路段 | 0.80～1.20 | 0.60～1.00 |
| 注1：对于快速路和主干路，特殊路段系指立交、平交或变速车道等处；对于次干路、支路，特殊路段系指急弯、 陡坡或交叉口。 注2：非机动车道、人行道或步行街可参照执行。 |  |  |

DB4401/T 230—2023

表6 水泥混凝土面层表面构造深度要求

单位为毫米

7 路基与垫层

7.1 路基

7.1.1 路基应稳定、密实、均质，强度、稳定性、抗变形能力及耐久性应符合相关标准要求。

7.1.2 路床应处于中湿或干燥状态。否则，应采取翻晒、换填、改良或设置隔水层、降低地下水位等

措施。

7.1.3 填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最小强度和最大粒径

要求应符合表 7 的规定。当不符合要求时，可采用石灰、水泥或其他稳定类材料进行处治。

表7 	填料最小强度要求

7.1.4 路基应分层碾压，每层松铺厚度应不大于 30 cm，路基压实度应符合表 8 的要求。

表8 	路基压实度要求

5

| 交通荷载等级 |  | 特重交通 | 重交通 | 中等交通 | 轻交通 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基顶面验收弯沉值/（0.01 mm） | 落锤弯沉仪测定 a | ≥369 | ≥462 | ≥616 | ≥616 |
|  | 贝克曼梁测定 b | ≥237 | ≥292 | ≥383 | ≥383 |
| a 参考 JTG D50—2017 中的相关规定。 b 参考 JTG/T F20—2015 中的相关规定。 |  |  |  |  |  |

| 交通荷载等级 | 特重交通 | 重交通 | 中等交通 | 轻交通 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回弹模量 | ≥50 | ≥40 | ≥30 | ≥30 |
| 注 1：以上路基回弹模量均为不利季节条件下的路基顶面设计回弹模量值。 注 2：新建道路路基顶面回弹模量可采用承载板法或强度仪测定，改建道路路基顶面回弹模量可采用落锤式弯沉仪 测定路面结构受力弯沉盆反算获得。 |  |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

7.1.5 路基顶面回弹模量应符合表 9 的规定。不符合要求时，应采取改变填料、设置粒料类或无机结

合料稳定类路基改善层，或采用水泥处理等措施提高路基的回弹模量。

表9 路基顶面回弹模量

单位为 MPa

7.1.6 路基顶面验收弯沉值宜采用落锤式弯沉仪或贝克曼梁测定，具体要求应符合表 10 的要求。

表 10 	路基顶面验收弯沉值

7.2 垫层

7.2.1 地下水位高、排水不良，路基处于潮湿或过湿状态时，应设置垫层（粒料类路基改善层）。

7.2.2 垫层主要用于路面结构内部的隔离和排水，应与边缘排水系统相连接，不作为承重层，在路面

结构厚度计算和验算时可不予考虑。

7.2.3 垫层应具有一定的透水性，通过 0.075 mm 筛孔颗粒含量不宜大于 5%，不符合要求时，可用天

然砂代替部分细集料。

7.2.4 垫层材料主要有级配碎石和未筛分碎石两种，快速路、主干路宜采用级配碎石，次干路、支路

可采用未筛分碎石。不同道路等级、交通等级的垫层材料及厚度可根据路面典型结构图谱进行选择。

8 底基层与基层

8.1 底基层和基层的承载力、抗疲劳开裂性能、耐久性及水稳定性应符合相关标准要求。

8.2 不同道路等级底基层、基层材料类型按表 11 合理选用。

8.3 半刚性基层与底基层应符合以下规定：

a)	半刚性基层与底基层适用于各种道路等级、交通等级的沥青路面结构；

b)	半刚性基层与底基层应根据道路等级、交通等级选择不同的强度标准，见表 12；

c)	水泥稳定级配碎石参考级配范围见表 13，要求如下：

1)	为了有效控制混合料的级配，水泥稳定级配碎石的集料规格应至少划分为四档，推荐分

级：0～5 mm、5 mm～10 mm、10 mm～20 mm、20 mm～30 mm；

2)	水泥稳定级配碎石应采用连续式拌和机集中拌合，使用大型运输车运送至现场，并使用

摊铺机摊铺施工，重型振动压路机与轮胎压路机压实；

6

| 道路等级 | 结构层 | 材料类型 |
| --- | --- | --- |
| 快速路 | 基层 | 密级配沥青碎石、水泥稳定级配碎石、水泥砼 |
|  | 底基层 | 水泥稳定级配碎石 |
| 主干路 | 基层 | 水泥稳定级配碎石、水泥砼 |
|  | 底基层 | 水泥稳定级配碎石、水泥稳定碎石（砾石） |
| 次干路、支路 | 基层 | 水泥稳定级配碎石、水泥稳定碎石（砾石） |
|  | 底基层 | 水泥稳定碎石（砾石）、水泥稳定石屑 |

| 道路等级 | 结构层 | 特重交通 | 重交通 | 中、轻交通 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速路、主干 路 | 基层 | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥3.0 | ≤10% |
|  | 底基层 | ≥3.0 | ≥2.5 | ≥2.0 |  |
| 次干路、支路 | 基层 | — | ≥3.0 | ≥2.0 | ≤20% |
|  | 底基层 | — | ≥2.0 | ≥1.5 |  |

| 级配 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率/（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| CCS25 | — | 100 | 90～100 | 72～89 47～67 | 29～49 | 17～35 | 8～22 | 0～7 |
| CCS30 | 100 | 90～100 | — | 67～90 45～68 | 29～50 | 18～38 | 8～22 | 0～7 |

| 级配 类型 | 适用层位 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率/（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| CGA | 基层 | — | 100 | 68～86 | 38～58 | 25～35 | 16～28 | 8～15 | 0～5 |
|  | 底基层 | 100 | 93～100 | 75～90 | 50～70 | 29～50 | 15～35 | 6～20 | 0～5 |

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率/（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 9.5 |  | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| CS | 90～100 | 66～100 | 54～100 | 39～100 | 28～84 | 20～70 | 14～57 | 8～47 | 0～30 |

DB4401/T 230—2023

3)	水泥稳定碎石（或砾石）根据公称最大粒径的不同分为 CCS25 和 CCS30 两种级配类型，

参考级配范围见表 14。当用于基层时，宜选择 CCS25；当用于底基层时，可选择 CCS25

或 CCS30；

4)	水泥稳定石屑可用于轻交通等级次干路或支路的底基层，其参考级配范围见表 15。

表 11 	底基层与基层类型

表 12 	底基层与基层 7d 无侧限抗压强度标准

单位为 MPa

表 13 	水泥稳定级配碎石参考级配范围

表 14 	水泥稳定碎石（或砾石）参考级配范围

表 15 	水泥稳定石屑参考级配范围

8.4 刚性基层与半刚性底基层应符合以下规定：

7

| 材料类型 | 参数 | 特重交通 | 重交通 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土 连续配筋混凝土 | 28 天抗弯拉强度 | 4.5 | 4 |
| 贫混凝土 | 28 天抗压强度 | 7 | 6 |

| 筛孔 | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATB25 | — | 90～100 | 73～84 | 65～76 | 58～69 | 47～58 | 30～40 | 17～28 | 10～20 | 6～14 | 3～10 | 2～7 | 1～5 |
| ATB30 | 90～100 | 81～92 | 67～78 | 61～72 | 54～66 | 45～56 | 30～40 | 17～28 | 10～20 | 6～14 | 3～10 | 2～7 | 1～5 |

| 材料参数 | 特重交通 | 重交通 |
| --- | --- | --- |
| 沥青标号 | AH-50/AH-70 | AH-70 |
| 最大公称粒径/（mm） | 25 或 30 | 25 或 30 |

DB4401/T 230—2023

a)	快速路、主干路在特重交通、重交通条件下，可采用刚性基层；改（扩）建项目新建基层（或

宽度小于 3 m 情况下）宜采用刚性基层，底部设置水泥稳定碎石基层；

b)	刚性基层可选择水泥混凝土和贫混凝土；重载交通集聚、路基存在不均匀沉陷、板下埋有地

下设施等特殊需求时，可采用连续配筋混凝土，要求如下：

1)	连续配筋混凝土的承载能力标准应与普通素混凝土相一致；

2)	贫混凝土采用现场浇筑成型；

3)	为防止收缩开裂，在成型 5 h～7 h 后，每隔 8 m～12 m 进行预切缝处理，切缝深度为铺层

厚度的 1/2～1/3；并灌入填缝料，其上应设置粘结层；

c)	刚性基层下部宜采用半刚性底基层；

d)	快速路、主干路刚性基层强度标准要求见表 16。表中要求为强度值的下限，施工过程中同一

批次强度抽检试验的变异水平应不大于 15%。

表 16 快速路、主干路刚性基层技术要求

单位为 MPa

8.5 柔性基层与半刚性底基层应符合以下规定：

a)	快速路在特重交通、重交通条件下可选择柔性基层沥青路面；

b)	柔性基层宜采用密级配沥青稳定碎石，每层厚度为 8 cm～15 cm；

c)	柔性基层沥青混合料的级配类型和沥青要求见表 17，推荐级配范围见表 18；集料、填料等原

材料应与下面层沥青混凝土的要求相同；

d)	柔性基层沥青混合料采用马歇尔击实试验方法进行配合比设计，设计空隙率为 3%～5%，混合

料的相关性能指标应不低于下面层沥青混合料；

e)	柔性基层下面应设置一层半刚性材料作为下基层，起到荷载扩散和消解应力的作用。半刚性

底基层材料可选择水泥稳定级配碎石（或砾石）。

表 17 	柔性基层沥青混合料的材料选择要求

表 18 	柔性基层沥青混合料推荐级配范围

8.6 材料应符合以下要求：

8

| 指标 | 层 位 | 快速路、主干路 |  | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特重交通 | 重、中、轻交通 |  |
| 压碎值 | 基层 | ≤22 | ≤26 | ≤30 |
|  | 底基层 | ≤26 | ≤26 | ≤35 |
| 针片状颗粒含量 | 基层 | ≤18 | ≤18 | ≤20 |
|  | 底基层 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 0.075 mm 以下粉尘含量 | 基层 | ≤1.2 | ≤2 | — |
|  | 底基层 | — | — | — |
| 软石含量 | 基层 | ≤3 | ≤5 | — |
|  | 底基层 | — | — | — |

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 颗粒分析 | 符合级配要求 |
| 塑性指数（0.075 mm 以下） | ≤17 |
| 有机质含量/（%） | ＜2 |
| 硫酸盐含量/（%） | ≤0.25 |

DB4401/T 230—2023

a)	宜采用 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥，水泥的初凝时间≥3 h，终凝时间≥6 h 且≤10 h。不应使用

快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥；

b)	基层与底基层用粗集料、细集料应质地坚硬、耐久、洁净，且有良好的级配。粗集料技术要

求应符合表 19 的规定，细集料应符合表 20 的规定。

表 19 基层、底基层粗集料技术要求

单位为%

用量不低于 1.5 kg/m ，水灰比按 2:1 控制。

表 20 	基层、底基层细集料技术要求

8.7 为增强半刚性基层之间粘结效果，提高基层整体性，快速路、主干路底基层与下基层层间、上基

层与下基层层间宜设置水泥净浆粘层，水泥净浆宜采用专门洒布车施工，采用 42.5 号水泥，水泥净浆

2

8.8 再生沥青混合料可用于各交通荷载等级的（底）基层、主干路（特重交通等级除外）下面层，或

次干路、支路中（下）面层；具体要求参考 JTG/T 5521 中的有关规定。

8.9 建筑废弃物再生集料可用于路基回填、垫层、底基层和基层，具体要求参考 DBJ/T 15—159 中的

有关规定。

9 沥青路面

9.1 一般规定

9.1.1 沥青路面设计应包括交通量预测与分析，材料选择，混合料配合比设计，设计参数的测试和确

定，路面结构组合设计和验算等。

9.1.2 沥青面层应具有平整、抗车辙、抗疲劳开裂和抗水损坏等性能，表面层应具有抗滑和耐磨损性

能，密级配沥青混合料表面层应具有低透水性能。

9.1.3 沥青结合料类层间应设置粘层；沥青结合料类材料层与其他材料层间应设置封层。

9

| 沥青混合料类型 | 最大粒径/（mm） |  | 公称最大粒径/（mm） | 符号 | 最小厚度/（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密级配沥青混合料（AC） | 砂粒式 | 9.5 | 4.75 | AC-5 | 15 |
|  | 细粒式 | 13.2 | 9.5 | AC-10 | 25 |
|  |  | 16 | 13.2 | AC-13 | 35 |
|  | 中粒式 | 19 | 16 | AC-16 | 40 |
|  |  | 26.5 | 19 | AC-20 | 50 |
|  | 粗粒式 | 31.5 | 26.5 | AC-25 | 75 |
| 沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA） | 细粒式 | 13.2 | 9.5 | SMA-10 | 30 |
|  |  | 16 | 13.2 | SMA-13 | 40 |
|  | 中粒式 | 19 | 16 | SMA-16 | 50 |
|  |  | 26.5 | 19 | SMA-20 | 60 |
| 排水沥青功能层（PAC） | 细粒式 | 13.2 | 9.5 | PAC-10 | 20 |
|  | 中粒式 | 16 | 13.2 | PAC-13 | 25 |
|  |  | 19 | 16 | PAC-16 | 30 |

DB4401/T 230—2023

9.1.4 应采取路面结构的防水、排水措施，阻止雨水渗入路面结构层。

9.2 面层类型

9.2.1 沥青面层结构应符合以下规定：

a)	双层式沥青面层结构分为表面层、下面层；

b)	三层式沥青面层结构分为表面层、中面层、下面层。

9.2.2 面层混合料类型应与道路等级、交通荷载等级以及使用要求相适应，并符合下列规定：

a)	表面层应选用优质混合料铺设：

1)	轻交通道路，宜选用密级配 AC 型混合料；

2)	中等交通道路，宜选用密级配粗型混合料；

3)	重交通和特重交通道路，应选用 SMA 混合料、密级配粗型混合料，结合料应使用改性沥

青或高性能沥青；

4)	轻交通等级支路可选用冷拌沥青混合料。

b)	中面层和下面层应选用密级配 AC 型混合料。特重交通和重交通等级的道路，根据情况中面层

采用改性沥青密级配 AC 型混合料或 SMA 混合料。

9.2.3 各类沥青面层的厚度应与混合料公称最大粒径相匹配，单层混合料的最小压实厚度宜符合下列

规定：

a)	连级配沥青混合料和沥青玛蹄脂碎石混合料的结构层厚度宜不小于集料公称最大粒径的 2.5

倍；

b)	开级配沥青混合料的结构层厚度宜不小于集料公称最大粒径的 2 倍；

c)	沥青混合料的最小厚度宜符合表 21 的规定。

表 21 	沥青混合料的最小厚度

9.3 设计参数

9.3.1 沥青路面结构设计应进行沥青混合料层永久变形验算、无机结合料层疲劳开裂验算、贯入强度

验算以及路基顶面和路表验收弯沉值计算；路面结构验算参照 JTG D50—2017 的方法，结构层模量应符

10

| 材料类型和层位 | 最佳含水率和压实度要求相应的干密度条件下 a | 经湿度调整后 |
| --- | --- | --- |
| 级配碎石基层 | 200～400 | 300～700 |
| 级配碎石底基层 | 180～250 | 190～440 |
| 级配砾石基层 | 150～300 | 250～600 |
| 级配砾石底基层 | 150～220 | 160～380 |
| 未筛分碎石层 | 180～220 | 200～400 |
| 天然砂砾层 | 105～135 | 130～240 |
| a 粒料层的回弹模量应取用最佳含水率和与压实度要求相应的干密度条件下的试验值；在结构验算时应采用粒料回 弹模量乘以湿度调整系数后得到，湿度调整系数可在 1.6～2.0 范围内选取。 |  |  |

| 沥青混合料类型 | 沥青种类 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 号道路石油沥青 | 90 号道路石油沥青 | 110 号道路石油沥青 | SBS 改性沥青 |
| SMA10、SMA13、SMA16 | — | — | — | 7500～12000 |
| AC10、AC13 | 8000～12000 | 7500～11500 | 7000～10500 | 8500～12500 |
| AC16、AC20、AC25 | 9000～13500 | 8500～13000 | 7500～12000 | 9000～13500 |
| ATB25 | 7000～11000 | — | — | — |
| 注 1:ATB25 为 5 Hz 条件下动态压缩模量，其他沥青混合料为 10 Hz 条件下动态压缩模量。 注 2:沥青黏度大、级配好或空隙率小时取高值，反之取低值。 |  |  |  |  |

| 材料 | 弯拉强度 | 弹性模量 |
| --- | --- | --- |
| 水泥稳定粒料、水泥粉煤灰稳定粒料、石灰粉煤灰稳定粒料 | 1.5～2.0 | 18000～28000 |
|  | 0.9～1.5 | 14000～20000 |
| 水泥稳定土、水泥粉煤灰稳定土、石灰粉煤灰稳定土 | 0.6～1.0 | 5000～7000 |
| 石灰土 | 0.3～0.7 | 3000～5000 |
| 注 1：结合料用量高、材料性能好、级配好或压实度大时取高值，反之取低值。 注 2：结构验算时，无机结合料稳定类材料弹性模量应乘以结构层模量调整系数 0.5。 |  |  |

DB4401/T 230—2023

合下列规定：

a)	沥青面层采用 20 ℃、10 Hz 条件下的动态压缩模量，沥青类基层采用 20 ℃、5 Hz 条件下的

动态压缩模量；

b)	无机结合料稳定层采用经调整系数修正后的弹性模量；

c)	粒料层采用经湿度调整的回弹模量，路基采用平衡湿度状态下并考虑干湿作用后的顶面当量

回弹模量。

9.3.2 沥青路面各结构层主要材料性质要求应符合 JTG D50—2017 的有关规定。实际工程中应以实测

的试验数据为准，在缺少试验数据的情况下可参照表 22～表 24 中的数据。

表 22 粒料回弹模量取值范围

单位为 MPa

表 23 	无机结合料稳定类材料弹性模量取值范围

单位为 MPa

表 24 	常用沥青混合料 20  ℃条件下动态压缩模量取值范围

单位为 MPa

11

| 指标 | 单位 | 快速路、主干路 |  | 次干路、支路 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上面层 | 其他层次 |  |  |
| 压碎值（或冲击值） | % | ≤20 | ≤24 | ≤26 | T 0316-2005 |
| 表观相对密度 | — | ≥2.60 | ≥2.50 | ≥2.45 | T 0304-2005 |
| 吸水率 | % | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | T 0305-1994 |
| 对沥青粘附性 | 级 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | T 0616-1993 |
| 坚固性 | % | ≤12 | ≤12 | — | T 0314-2000 |
| 细长扁平颗粒含量 其中粒径＞9.5 mm 其中粒径＜9.5 mm | % | ≤15 ≤12 ≤15 | ≤18 ≤15 ≤20 | ≤20 ≤18 — | T 0312-2005 T 0311-2005 |
| 含泥量＜0.075 mm | % | ≤0.8 | ≤1 | ≤1 | T 0310-2005 |
| 软石含量 | % | ≤3 | ≤5 | ≤5 | T 0320-2000 |
| 石料磨光值（PSV） | — | ≥42 | — | ≥40 | T 0321-2005 |
| 磨耗值（道瑞法）（V） | — | ≤24 | — | — | T 0323-2000 |
| a 试验方法参考 JTG E42—2005 和 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |  |

| 道路等级 | 快速路 | 主干路 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 半刚性基层沥青路面 刚性基层沥青路面 柔性基层沥青路面 | 半刚性基层沥青路面 刚性基层沥青路面 | 半刚性基层沥青路面 |

DB4401/T 230—2023

9.4 路面结构组合设计

9.4.1 沥青路面结构类型包括半刚性基层沥青路面、刚性基层沥青路面和柔性基层沥青路面，宜按表

25 选用。

表 25 	不同等级道路路面结构类型

9.4.2 应根据不同道路等级、交通等级等因素，结合路面材料特性和结构特性，选择路面结构方案，

可按附录 A 选用。相同道路等级、相同交通等级的不同路面结构形式在实际工程中可根据建设投资情

况、工期要求等合理选择方案。

9.5 原材料设计指标与要求

9.5.1 粗集料应符合以下标准：

a)	粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石。上面层宜采用二次反

击破碎的辉绿岩或玄武岩（次干路、支路经技术论证后也可采用花岗岩）；中面层和下面层

可选用花岗岩、石灰岩或砂岩。

b)	当采用花岗岩、砂岩等酸性石料生产沥青混合料，应采取掺加水泥或抗剥落剂等措施提高集

料与沥青的粘附性，保证沥青混合料的抗水损害能力。

c)	粗集料技术要求应符合表 26 的规定；单档集料级配要求应符合表 27 的规定。

表 26 	粗集料的技术要求

12

| 规格 名称 | 公称粒径 /(mm) | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率/（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 16.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S7 | 10～30 | 100 | 90～100 | — | — | — | — | 0～15 | 0～5 | — | — |
| S7C | 20～30 | 100 | 90～100 | — | 0～15 | — | — | — | 0～5 | — | — |
| S8 | 10～25 | — | 100 | 90～100 | — | — | — | — | — | — | — |
| S8C | 20～25 | — | 100 | 90～100 | 0～5 | — | — | — | 0～5 | — | — |
| S9 | 10～20 | — | — | 100 | 90～100 | — | — | 0～15 | 0～5 | — | — |
| S9F | 10～18 | — | — | — | 100 | 90～100 | — | 0～15 | 0～5 | — | — |
| S10 | 10～15 | — | — | — | 100 | — | 80～100 | 0～15 | 0～5 | — | — |
| S12 | 5～10 | — | — | — | — | — | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～5 | — |
| S14 | 3～5 | — | — | — | — | — | — | 100 | 90～100 | 0～15 | 0～3 |

| 指标 | 单位 | 快速路、主干路 | 次干路、支路 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | — | ≥2.50 | ≥2.45 | T 0328-2005 |
| 坚固性（＞0.3 mm 部分） | % | ≤12 | — | T 0340-2005 |
| 砂当量 | % | ≥60 | ≥50 | T 0334-2005 |
| 亚甲蓝值 | g/kg | ≤2.5 | — | T 0349-2005 |
| 棱角性（流动时间） | s | ≥30 | — | T 0345-2005 |
| a 试验方法参考 JTG E42—2005 中的相关规定。 |  |  |  |  |

| 规格 名称 | 公称粒径/(mm) | 水洗法通过各筛孔的质量百分率/（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0～5 | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～75 | 20～55 | 7～40 | 2～20 | 0～15 |
| S16 | 0～3 | — | 100 | 85～100 | 50～80 | 40～60 | 15～45 | 5～25 | 0～12 |

DB4401/T 230—2023

表 27 	粗集料单档级配要求

9.5.2 细集料应符合以下标准：

a)	细集料宜采用机制砂或石屑，应洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当的颗粒级配。中、上

面层细集料应采用机制砂，下面层和 ATB 基层细集料可采用石屑；

b)	机制砂应采用专用的制砂机生产，并选用中性或碱性石料生产；

c)	细集料技术要求应符合表 28 的规定；单档集料级配要求应符合表 29 的规定。

表 28 	细集料的技术要求

表 29 	细集料单档级配要求

9.5.3 填料应符合以下标准：

a)	矿粉应采用石灰岩或岩浆岩中强基性岩石等憎水性石料经磨细得到，原石料中的泥土杂质应

除净；

b)	上面层沥青混合料或中下面层采用酸性集料时，应采取添加 1.0%～2.0%水泥替代部分矿粉来

改善集料与沥青的粘附性，以增强混合料的抗水损害能力；

c)	矿粉的技术要求应符合表 30 的规定。

13

| 试验项目 |  |  | 单位 | 指标要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  |  | — | 慢裂 | T 0658-1993 |
| 离子电荷 |  |  | — | 正电荷＋ | T 0653-1993 |
| 筛上残留物（1.18 mm 筛） |  |  | ％ | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 粘度 | 道路标准粘度 C25.3 |  | S | 8～20 | T 0621-1993 |
| 蒸发残留物 | 残留分含量 |  | ％ | ≥50 | T 0651-1993 |
|  | 溶解度 |  | ％ | ≥97.5 | T 0607-2011 |
|  | 针入度(25 ℃) |  | mm | 50～300 | T 0604-2011 |
|  | 延度(15 ℃) |  | cm | ≥40 | T 0605-2011 |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积 |  |  | — | ≥2/3 | T 0654-2011 |
| 常温储存稳定性 |  | 1d | ％ | ≤1 | T 0655-1993 |
|  |  | 5d |  | ≤5 |  |
| a 试验方法参照 JTG F40—2004 和 JTG E20—2011 中的相关规定。条件允许时，透层油建议采用高渗透改性乳化沥青， 技术要求见表 32。 |  |  |  |  |  |

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度 |  | — | ≥2.50 | T 0352-2000 |
| 含水量 |  | % | ≤1 | T 0103-2019 |
| 粒度范围 | ＜0.6 mm | % | 100 | T 0351-2000 |
|  | ＜0.15 mm |  | 90～100 |  |
|  | ＜0.075 mm |  | 75～100 |  |
| 外观 |  | — | 无团粒结块 | — |
| 亲水系数 |  | — | ＜1 | T 0353-2000 |
| 塑性指数 |  | % | ＜4 | T 0354-2000 |
| 加热安定性 |  | — | 实测记录 | T 0355-2000 |
| a 试验方法参考 JTG E42—2005 和 JTG 3430—2020 中的相关规定。 |  |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 30 	矿粉的技术要求

SBS 改性热沥青用量为 1.4 kg/m ～1.6 kg/m ，热沥青用量为 1.2 kg/m ～1.4 kg/m ，瓜米石规格

9.5.4 透层、封层、粘层应符合以下标准：

a)	透层油宜选用阳离子乳化沥青（PC-2），阳离子乳化沥青的质量应符合表 31 的技术要求；

b)	路基段面层与基层之间应设置下封层（滑动封层）。特重、重交通道路下封层采用 SBS 改性

热沥青同步撒布瓜米石封层，中等、轻交通道路下封层可采用热沥青同步撒布瓜米石封层，

2	2	2	2

为 4.75 mm～9.5 mm 碎石，碎石覆盖率按 70%～80%控制。下封层用沥青技术指标宜与面层用

沥青一致；

表 31 	透层用乳化沥青（PC-2）技术要求

14

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛上残留物（1.18 mm 筛） |  | % | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 破乳速度 |  | — | 慢裂 | T 0658-1993 |
| 粘度（沥青标准粘度计 C25,3） |  | s | 12～60 | T 0621-1993 |
| 蒸发 残留物 | 残留分含量 | % | ≥62 | T 0651-1993 |
|  | 针入度(25 ℃) | 0.1 mm | 40～60 | T 0604-2011 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥80 | T 0606-2011 |
|  | 延度(5 ℃) | cm | ≥20 | T 0605-2011 |
|  | 溶解度 | % | ≥97.5 | T 0607-2011 |
|  | 弹性恢复(25 ℃) | % | ≥90 | T 0662-2000 |
| 贮存稳定性 | 1d | % | ≤1 | T 0655-1993 |
|  | 5d | % | ≤5 | T 0655-1993 |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |

| 试验项目 |  |  | 单位 | 指标要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  |  | — | 慢裂 | T 0658 |
| 离子电荷 |  |  | — | 正电荷＋ | T 0653-1993 |
| 筛上残留物（1.18 mm 筛） |  |  | ％ | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 粘度 | 道路标准粘度 C25.3 |  | S | 8～20 | T 0621-1993 |
| 蒸发 残留物 | 残留分含量 |  | ％ | ≥40 | T 0651-1993 |
|  | 溶解度 |  | ％ | ≥97.5 | T 0607-2011 |
|  | 针入度(25 ℃) |  | mm | 50～300 | T 0604-2011 |
|  | 延度(5 ℃) |  | cm | ≥20 | T 0605-2011 |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积 |  |  | — | ≥2/3 | T 0654-2011 |
| 常温储存稳定性 |  | 1d | ％ | ≤1 | T 0655-1993 |
|  |  | 5d |  | ≤5 |  |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 32 	高渗透改性乳化沥青技术要求

沥青，其用量为 0.4 kg/m ～0.6 kg/m ；SBS 改性乳化沥青技术要求见表 35。

青用量为 1.4 kg/m ～1.6 kg/m ，热沥青用量为 1.2 kg/m ～1.4 kg/m ；瓜米石规格为 4.75 mm～9.5

c)	对于需开放交通的上基层路段，条件允许时，下封层结构可采用稀浆封层。稀浆封层宜优先

采用高性能 SBS 改性乳化沥青，也可采用普通 SBS 改性乳化沥青。SBS 改性乳化沥青技术指

标要求见表 33，普通 SBS 改性乳化沥青技术指标要求见表 34。

d)	为保证各沥青结构层间的粘结性能，各沥青结构层之间应设置粘层油，粘层油采用改性乳化

2	2

e)	为保证铺装层与桥面板的良好粘结，应设置桥（隧）铺装防水粘结层，特重交通道路采用 SBS

改性乳化沥青+SBS 改性沥青+撒布瓜米石，重交通道路采用 SBS 改性沥青+撒布瓜米石，中等、

轻交通道路采用 70#热沥青+撒布瓜米石，SBS 改性乳化沥青技术要求见表 35；SBS 改性热沥

2	2	2	2

mm 碎石，碎石覆盖率按 60%～70%控制；

表 33 	下封层用高性能 SBS 改性乳化沥青技术要求

15

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛上残留物（1.18 mm 筛） |  | % | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 粒子电荷 |  | — | 阳离子（+） | T 0653-1993 |
| 破乳速度 |  | — | 快裂或中裂 | T 0658-1993 |
| 粘度（沥青标准粘度计 C25,3） |  | s | 8～25 | T 0621-1993 |
| 蒸发 残留物 | 残留分含量 | % | ≥50 | T 0651-1993 |
|  | 针入度(25 ℃) | 0.1 mm | 40～120 | T 0604-2011 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥50 | T 0606-2011 |
|  | 延度(5 ℃) | cm | ≥20 | T 0605-2011 |
|  | 溶解度 | % | ≥97.5 | T 0607-2011 |
| 与矿料的粘附性，裹覆面积 |  | — | 2/3 | T 0654-2011 |
| 贮存稳定性 | 1d | % | ≤1 | T 0655-1993 |
|  | 5d | % | ≤5 | T 0655-1993 |
| a 试验方法参照 JTG F40—2004 和 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛上残留物（1.18 mm 筛） |  | % | ≤0.1 | T 0652-1993 |
| 破乳速度 |  | — | 慢裂 | T 0658-1993 |
| 粘度（沥青标准粘度计 C25,3） |  | s | 12～60 | T 0621-1993 |
| 蒸发 残留物 | 残留分含量 | % | ≥60 | T 0651-1993 |
|  | 针入度(25 ℃) | 0.1 mm | 40～100 | T 0604-2011 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥53 | T 0606-2011 |
|  | 延度(5 ℃) | cm | ≥20 | T 0605-2011 |
|  | 溶解度 | % | ≥97.5 | T 0607-2011 |
| 贮存稳定性 | 1d | % | ≤1 | T 0655-1993 |
|  | 5d | % | ≤5 | T 0655-1993 |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 34 	下封层用普通 SBS 改性乳化沥青技术要求

表 35 	粘层用 SBS 改性乳化沥青技术要求

f)	根据广州的气候环境特点与道路功能性要求，宜采用重交通道路石油沥青 A 级 70 号基质沥青

作为沥青下面层或柔性基层结合料，其质量应符合表 36 的规定；

g)	表面层和中面层宜采用 SBS 改性沥青，其质量应符合表 37 的规定。必要时，经技术论证，也

可采用低标号硬质沥青，EVA、PE 类聚合物改性沥青或橡胶沥青；

h)	对于陡坡路段、小半径匝道（弯道）、公交站（场）、交叉路口等特殊功能需求的沥青面层，

可采用符合 SHRP PG82-10 及以上 SBS 改性沥青。其质量应符合表 38 的规定；

i)	排水路面应使用高粘度改性沥青，其质量应符合表 39 的规定。

16

| 试验项目 | 单位 | 指标要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25 ℃,100 g,5 s) | 0.1 mm | 40～60 | T 0604-2011 |
| 针入度指数 PI | — | ≥0 | — |
| 延度(5 ℃、5 cm/min) | cm | ≥20 | T 0605-2011 |
| 软化点 T(R&B) | ℃ | ≥75 | T 0606-2011 |
| 运动粘度(135 ℃) | Pa·s | ≤3 | T 0619-2011 |
| 闪点 | ℃ | ≥230 | T 0611-2011 |
| 溶解度 | ％ | ≥99 | T 0607-2011 |
| 弹性恢复(25 ℃) | ％ | ≥90 | T 0662-2000 |
| 储存稳定性(离析)：48 h 软化点差 | ℃ | ≤2.5 | T 0655-1993 |
| TFOT (或 RTFOT)后残留物 |  |  | — |
| 质量变化 | ％ | ±1.0 | T 0609-2011 |
| 残留针入度比(25 ℃,100 g,5 s) | ％ | ≥65 | T 0604-2011 |
| 残留延度(5 ℃) | cm | ≥15 | T 0605-2011 |
| 注1：次干路、支路可根据实际需求参照JTG F40—2004合理选用。 注2：为提高沥青混合料性能，在JTG F40—2004中表4.6.2的基础上提高了改性沥青部分技术指标要求。其中软化点 T(R&B)由≥60提高至≥70，弹性恢复(25 ℃)由≥75提高至≥90。 |  |  |  |
| a 试验方法参考JTG E20—2011中的相关规定。 |  |  |  |

| 试验项目 |  | 单位 | 70 号沥青 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25 ℃，100 g,5 s) |  | 0.1 mm | 60～80 | T 0604-2011 |
| 针入度指数 P.I |  | — | -1.5～+1.0 | － |
| 延度(5 cm/min，15 ℃) |  | cm | ≥100 | T 0605-2011 |
| 延度(5 cm/min，10 ℃) |  | cm | ≥15 | T 0605-2011 |
| 软化点(R&B) |  | ℃ | ≥47 | T 0606-2011 |
| 闪点(COC) |  | — | ≥260 | T 0611-2011 |
| 含蜡量(蒸馏法) |  | % | ≤2.2 | T 0615-2011 |
| 溶解度(三氯乙烯) |  | % | ≥99.5 | T 0607-2011 |
| 60 ℃动力粘度 |  | Pa.s | ≥180 | T 0620-2000 |
| 薄膜加热 试验 163℃ 5h | 残留延度(5 cm/min，10 ℃) | cm | ≥6 | T 0605-2011 |
|  | 残留延度(5 cm/min，15 ℃) | cm | ≥15 | T 0605-2011 |
|  | 质量变化 | % | ±0.8 | T 0609-2011 |
|  | 残留针入度比 | % | ≥61 | T 0604-2011 |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 36 	A 级 70 号道路石油沥青技术要求

表 37 	SBS 类(I-D 型)改性沥青技术要求

17

| 指标 | 单位 | 指标要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均 7 天最高路面设计温度 | ℃ | ＜82 | — |
| 最低路面设计温度 | ℃ | ＞－10 | — |
| 针入度（25 ℃, 100 g, 5 s） | 0.1 mm | 40～60 | T 0604-2011 |
| 针入度指数 PI | / | ≥0.2 | - |
| 延度（5 ℃、5 cm/min） | cm | ≥25 | T 0605-2011 |
| 软化点 TR&B | ℃ | ≥80 | T 0606-2011 |
| 布氏粘度（150 ℃） | Pa·s | ≤3 | T 0625-2011 T 0619-2011 |
| 闪点 | ℃ | ≥230 | T 0611-2011 |
| 溶解度 | % | ≥99 | T 0607-2011 |
| 弹性恢复（25 ℃） | % | ≥90 | T 0662-2000 |
| 储存稳定性（离析）：48 h 软化点差 | ℃ | ≤2.0 | T 0661-2011 |
| 动态剪切，(10 rad/s，82 ℃)，G*/sinδ | kPa | ≥1.0 | T 0628-2011 |
| TFOT（或 RTFOT）后残留物 |  |  | T 0610-2011 |
| 质量变化 | % | ≤±1.0 | T 0609-2011 |
| 残留针入度比（25 ℃, 100 g, 5 s） | % | ≥75 | T 0604-2011 |
| 残留延度（5 ℃） | cm | ≥15 | T 0605-2011 |
| PAV 残留沥青 |  |  | T 0630-2011 |
| PAV 老化温度 | ℃ | 100 | — |
| 动态剪切，(10 rad/s，31 ℃)，G*·sinδ | kPa | ≤5000 | T 0628-2011 |
| 蠕变劲度，(60 s，－12 ℃)，劲度模量 S | MPa | ≤300 | T 0627-2011 |
| 蠕变劲度，(60 s，－12 ℃)，斜率 m | — | ≥0.30 | T 0627-2011 |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25 ℃，100 g，5 s） | 0.1 mm | ≥40 | T 0604-2011 |
| 软化点（TR&B） | ℃ | ≥80 | T 0606-2011 |
| 延度（5 ℃，5 cm/min） | cm | ≥30 | T 0605-2011 |
| 溶解度 | % | ≥99 | T 0607-2011 |
| 布氏黏度（170 ℃） | Pa·s | ≤3.0 | T 0625-2011 |
| 60 ℃动力黏度 | Pa·s | ≥50000 | T 0620-2000 |
| 粘韧性 25 ℃ | N·m | ≥25 | T 0624-2011 |
| 韧性 25 ℃ | N·m | ≥20 | T 0624-2011 |
| 弹性恢复（25 ℃） | % | ≥95 | T 0662-2000 |
| 贮存稳定性离析，48 h 软化点差 | ℃ | ≤2.5 | T 0661-2011 |
| 闪点 | ℃ | ≥230 | T 0611-2011 |
| 相对密度(25 ℃) | — | 实测记录 | T 0603-2011 |

表 38 	PG（82-10）沥青技术指标要求

表 39 	高粘度改性沥青技术指标

18

DB4401/T 230—2023

| 指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| RTFOT（或 TFOT）后残留物 |  |  | － |
| 质量变化 | % | ≤±1.0 | T 0609-2011 |
| 残留针入度比（25 ℃） | % | ≥65 | T 0604-2011 |
| 残留延度（5 ℃） | cm | ≥20 | T 0605-2011 |
| 注：特重、重载交通应适当提高改性沥青 60 ℃动力黏度，宜为 200000 Pa·s 以上。 |  |  |  |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 39 	高粘度改性沥青技术指标（续）

9.6 混合料组成设计

9.6.1 应在对广州市现有道路原材料使用情况充分调研的基础上，借鉴已有工程的成功经验，选用符

合设计及合同文件要求的材料，进行配合比设计。

9.6.2 沥青面层配合比设计可采用马歇尔设计方法、CAVF 体积设计法或 GTM 设计方法；沥青稳定碎

石（ATB）混合料配合比设计宜采用马歇尔击实成型试件。CAVF 体积设计法应控制粗集料骨架间隙率

VCA，关键筛孔实测 VCAmix 与设计 VCADRC 偏差应不大于±3%。

9.6.3 热拌沥青混合料配合比设计应严格遵循目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证三

阶段设计过程。要求如下：

a)	目标配合比设计阶段要求如下：

1)	采用工程实际使用的材料按照 JTG F40—2004 附录 B、附录 C 的方法，优化矿料级配、确

定最佳沥青用量，符合配合比设计技术标准和配合比设计检验要求，以此作为目标配合

比，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用；

2)	混合料级配范围及推荐采用油石比参照表 40 选用；

b)	生产配合比设计阶段要求如下：

1)	对间歇式拌和机，应按标准方法取样测试各热料仓的材料级配，确定各热料仓的配合比，

供拌和机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使各热料仓的供料大

体平衡；

2)	拌合楼热料筛分用的振动筛应根据混合料类型和生产效率综合设置。筛网配备尺寸宜参

照表 41 选用；拌合楼筛网组合宜按表 42 执行。

c)	生产配合比验证阶段要求如下：拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进

行马歇尔试验，同时从试验路段上钻取芯样检测空隙率的大小，由此确定生产用标准配合比。

对确定的标准配合比，宜再次进行车辙试验和水稳定性检验。

19

| 级配 类型 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率/（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推荐油石 比/（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |
| AC-25 | 90～100 | 70～82 | 62～74 | 54～65 | 42～54 | 25～35 | 16～27 | 11～21 | 7～17 | 5～13 | 3～10 | 2～8 | 3.8～4.1 |
| GAC-25 | 95～100 | 80～90 | 65～85 | 55～75 | 43～63 | 22～48 | 16～40 | 12～31 | 8～24 | 5～16 | 4～12 | 3～7 | 3.8～4.1 |
| AC-20 | 100 | 90～100 | 77～88 | 64～79 | 47～59 | 25～35 | 16～27 | 11～21 | 7～17 | 5～13 | 3～10 | 2～8 | 4.2～4.5 |
| GAC-20 | 100 | 95～100 | 78～92 | 65～85 | 48～72 | 28～58 | 18～47 | 13～34 | 10～26 | 7～18 | 4～12 | 3～7 | 4.2～4.5 |
| GAC-20C | 100 | 95～100 | 78～92 | 65～85 | 48～72 | 23～53 | 16～44 | 12～32 | 10～24 | 7～18 | 4～12 | 3～7 | 4.2～4.5 |
| AC-16 | — | 100 | 95～100 | 79～86 | 58～67 | 30～40 | 23～32 | 17～25 | 13～20 | 10～16 | 8～13 | 4～10 | 4.6～4.9 |
| GAC-16 | — | 100 | 95～100 | 65～85 | 47～68 | 28～46 | 18～35 | 15～29 | 12～23 | 8～18 | 6～13 | 4～8 | 4.6～4.9 |
| GAC-16C | — | 100 | 95～100 | 70～90 | 50～70 | 26～44 | 18～35 | 15～29 | 12～23 | 8～18 | 6～13 | 4～8 | 4.6～4.9 |
| AC-13 | — | — | 100 | 95～100 | 66～74 | 30～40 | 23～32 | 17～25 | 13～20 | 10～16 | 8～13 | 4～10 | 4.8～5.1 |
| GAC-13 | — | — | 100 | 95～100 | 60～80 | 26～48 | 17～36 | 15～29 | 10～22 | 6～16 | 4～11 | 4～8 | 4.8～5.1 |
| GAC-13C | — | — | 100 | 95～100 | 55～75 | 24～45 | 15～35 | 12～25 | 8～17 | 5～14 | 5～10 | 3～7 | 4.8～5.1 |
| AC-10 | — | — | — | 100 | 90～100 | 45～75 | 30～58 | 20～44 | 13～32 | 9～23 | 6～16 | 4～8 | 5.2～5.5 |
| SMA-10 | — | — | — | 100 | 90～100 | 25～60 | 20～32 | 14～26 | 12～22 | 10～18 | 9～16 | 8～13 | 6.1～6.5 |
| SMA-13 | — | — | — | 90～100 | 50～75 | 20～34 | 15～26 | 14～24 | 12～20 | 10～16 | 9～15 | 8～12 | 5.8～6.2 |
| PAC-10 | — | — | — | 100 | 80～100 | 8～28 | 5～15 | 5～12 | 4～10 | 4～9 | 4～8 | 3～6 | 5.3～5.7 |
| PAC-13 | — | — | 100 | 90～100 | 40～71 | 10～30 | 9～20 | 7～17 | 6～14 | 5～12 | 4～9 | 3～5 | 5.0～5.4 |
| PAC-16 | — | 100 | 90～100 | 60～90 | 40～60 | 10～26 | 9～20 | 7～17 | 6～14 | 5～11 | 4～9 | 3～5 | 4.9～5.3 |

| 混合料级配 类型 | 筛网组合(方孔筛) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 号仓 | 2 号仓 | 3 号仓 | 4 号仓 | 5 号仓 |
| 10 | 3 | 6 | 11 | — | — |
| 13 | 3 | 6 | 11 | 16 | — |
| 16 | 3 | 6 | 11 | 18 | — |
| 20 | 3 | 6 | 11 | — | 22 |
| 25 | 3 | 6 | 11 | 22 | 30 |

| 标准筛筛孔 | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 13.2 | 16 | 19 | 26.5 | 31.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动筛筛孔 | 3 | 6 | 11 | 15 | 18 | 22 | 30 | 35 |
| 注：≤4.75 mm 筛孔的筛网尺寸调整宜不大于±1 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 40 	沥青混合料级配范围

表 41 	间歇式拌合楼用振动筛的等效筛孔（方孔筛）

单位为毫米

表 42 	拌合楼热料仓筛网尺寸

单位为毫米

9.6.4 如沥青磨耗层根据实际情况选择富沥青混合料（FAC）、PAC-10 或超薄磨耗层等时，应进行专

项设计。

9.6.5 采用马歇尔试验配合比设计方法确定的沥青混合料技术要求应符合表 43～表 46 的规定。当采用

其它方法设计沥青混合料时，除应符合特殊设计方法的基本要求外，还应进行马歇尔试验检验其性能。

20

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 e |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | Φ101.6×63.5 | T 0702-2011 |
| 马歇尔试件击实次数 a | — | 两面击实 50 次 | T 0702-2011 |
| 空隙率 VV | % | 3～4.5 | T 0708-2011 |
| 矿料间隙率 VMAb | % | ≥17 | T 0708-2011 |
| 粗集料骨架间隙率 VCAmix | — | ≤VCADRC | T 0708-2011 |
| 沥青饱和度 VFA | % | 75～85 | T 0708-2011 |
| 稳定度 c | kN | ≥6.0 | T 0709-2011 |
| 流值 | mm | — | T 0709-2011 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 d | % | ≤0.1 | T 0732-2011 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | % | ≤15 | T 0733-2011 |
| a 对集料坚硬不易击碎，通行重载交通的路段，也可将击实次数增加为双面 75 次。 b 推荐的技术标准和要求参照 JTG F40—2004，在沥青饱和度难以达到要求时，矿料间隙率 VMA 可放宽至 16.5%。 c 稳定度难以达到要求时，允许放宽到 5.0 kN（非改性）或 5.5 kN（改性），但动稳定度检验应合格。 d 谢伦堡沥青析漏试验在施工最高温度下进行，没有明确规定时，试验温度为 185 ℃。 e 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |

| 试验项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） |  | 次 | 75 |
| 试件尺寸 |  | mm | Φ101.6×63.5 |
| 空隙率 VV | 深约 90 mm 以内 | % | 4～6 |
|  | 深约 90 mm 以下 | % | 3～6 |
| 稳定度 |  | kN | ＞8 |
| 流值 |  | mm | 1.5～4 |
| 沥青膜厚度 |  | μm | ≥6 |
| 粉胶比 |  | % | 1.2～1.6 |
| 注 1：基质沥青混合料流值采用 1.5 mm～4 mm，改性沥青混合料流值宜采用 2 mm～5 mm。 注 2：对空隙率大于 5%的重载交通路段，施工时应至少提高压实度 1%。 注 3：当设计的空隙率不是整数时，由内插确定要求的 VMA 最小值。 注 4：为提高沥青混合料的抗疲劳性能，增加沥青膜厚度及粉胶比的指标。 |  |  |  |

| 试验项目 |  | 相应于以下公称最大粒径的最小 VMA 及 VFA 的技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26.5 mm | 19 mm | 16 mm | 13.2 mm |
| 矿料间隙率 VMA/（%） | 设计空隙率为 3% | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
|  | 设计空隙率为 4% | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
|  | 设计空隙率为 5% | 13 | 14 | 14.5 | 15 |
|  | 设计空隙率为 6% | 14 | 15 | 15.5 | 16 |
| 沥青饱和度 VFA/（%） |  | 55～70 | 65～75 | 65～75 | 65～75 |

表 43 	连续密级配沥青混合料马歇尔试验技术标准

表 44 	连续密级配沥青混合料最小矿料间隙率和沥青饱和度的技术要求

表 45 	SMA 沥青玛蹄脂混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

21

DB4401/T 230—2023

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非改性 | 改性 |  |
| 车辙试验动稳定度 | 次/mm | ≥1500 | ≥4500 | T 0719-2011 |
| 水稳定性：浸水马歇尔试验残留稳定度 冻融劈裂试验残留强度比 | % | ≥80 | ≥85 | T 0709-2011 |
|  |  | ≥75 | ≥80 | T 0729-2000 |
| 渗水系数 | ml/min | ≤200 | ≤100 | T 0703-2011 |
| 注：考虑广州高温多雨气候的影响，结合抗车辙能力与密水性要求，车辙试验动稳定度较规范普通沥青混合料≥ 800 次/mm；改性沥青混合料≥2400 次/mm 有所提高。 |  |  |  |  |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |  |

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 马歇尔试件尺寸 | mm | Φ101.6×63.5 | T 0702-2011 |
| 马歇尔试件击实次数 | 次 | 两面击实 50 | T 0702-2011 |
| 空隙率 VV | % | 18～25 | T 0708-2011 |
| 稳定度 | KN | ≥5.0 | T 0709-2011 |
| 冻融劈裂试验残留强度比（TSR） | % | ≥80 | — |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失 | % | ≤0.8 | T 0732-2011 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验 | % | ≤15 | T 0733-2011 |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辙试验动稳定度 | 次/mm | ≥5000 | T 0719-2011 |
| 水稳定性：浸水马歇尔试验残留稳定度 冻融劈裂试验残留强度比 | % | ≥85 | T 0709-2011 |
|  |  | ≥80 | T 0729-2000 |
| 渗水系数 | ml/min | ≤80 | T 0703-2011 |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |

| 试验项目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 a |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辙试验动稳定度 | 次/mm | ≥5000 | T 0719-2011 |
| 渗水系数 | ml/min | ≥5000 | T 0703-2011 |
| 透水系数 | cm/s | ≥0.2 | — |
| a 试验方法参考 JTG E20—2011 中的相关规定。 |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 46 	排水沥青混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

9.6.6 沥青混合料性能技术要求应符合表 47～表 49 的规定。

表 47 	连续密级配沥青混合料性能试验技术要求

表 48 	SMA 沥青玛蹄脂混合料性能试验技术要求

表 49 	PAC 排水沥青混合料性能试验技术要求

22

| 变异水平等级 | 低级 | 中级 | 高级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土弯拉强度、弯拉弹性模量 | Cv≤0.10 | 0.10＜Cv≤0.15 | 0.15＜Cv≤0.20 |
| 基层顶面当量回弹模量 | Cv≤0.25 | 0.25＜Cv≤0.35 | 0.35＜Cv≤0.55 |
| 水泥混凝土面层厚度 | Cv≤0.04 | 0.04＜Cv≤0.06 | 0.06＜Cv≤0.08 |

| 交通荷载等级 | 特重、重交通 | 中等交通 | 轻交通 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥混凝土弯拉强度标准值 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |

DB4401/T 230—2023

9.7 特殊路段路面结构设计

9.7.1 特殊路段路面结构设计系指针对指具有抗滑、排水、降噪、抗车辙及抗剪切推移等功能需求的

特殊路段，开展路面结构特殊设计。

9.7.2 本文件中涉及到的特殊路段结构设计组合方案可参考附录 A 选用，通过设计适应性的功能型沥

青面层或高性能沥青混合料实现特殊路段的功能需求。

9.7.3 针对抗滑、排水或降噪有特殊要求的表面层，可采用开级配沥青混合料 PAC，表面层下应设置

防水层和密级配沥青混合料，防水层可采用改性乳化沥青。

9.7.4 针对陡坡路段、重载交通富集的交叉口、公交站场、高架桥或公交专用道，可采用单层或多层

高模量沥青混合料，减少路面推移、车辙病害的产生。

9.7.5 针对小半径匝道、弯道或匝道加铺沥青混凝土，宜采用高粘度粘层油加铺高性能沥青混合料（高

模量沥青混合料），以提高铺装层抗剪切性能，减少铺装层推移、车辙。

9.7.6 桥梁恒载受限、隧道净高不足情况，可加铺超薄磨耗层改善路面服务功能。

9.7.7 砌块路面主要用于支路、广场、停车场、人行道或步行街，应符合 CJJ 169 中的相关规定要求。

10 水泥混凝土路面

10.1 一般规定

10.1.1 水泥混凝土路面设计应包括结构组合与厚度、材料组成和接缝构造等。

10.1.2 水泥混凝土路面结构应按规定的安全等级和目标可靠度，在设计基准期内承受预期的交通荷载

作用，符合预定的使用性能要求。

10.1.3 水泥混凝土面板设计应符合现行 JTG D40—2011 中的相关规定要求。

10.2 设计参数

10.2.1 材料性能和面层厚度的变异水平可分为低、中、高三级。快速路、主干路的变异水平宜为低级，

次干路的变异水平应不大于中级。各变异水平等级主要设计参数的变异系数变化范围应符合表 50 的规

定。

表 50 	变异系数（Cv）的变化范围

10.2.2 水泥混凝土的设计强度应采用 28 d 龄期的弯拉强度。各交通荷载等级要求的水泥混凝土弯拉强

度标准值不得低于表 51 的规定。

表 51 水泥混凝土弯拉强度标准值

单位为 MPa

23

| 道路 等级 | 交通 等级 | Ne | EC/(GPa) | Et | 自 然 区 划 | f（MPa）r/ | 板厚 /（cm） | kr | kc | 板长 /(m) | Tg /(℃/m) | 设 计 年 限 | 车道横 向分布 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速 路 | 特重 重 | ＞2×107 | 31 | 250～ 350 | Ⅳ | 5.0 | 28～30 | 0.87 | 1.3 | 5.0 | 0.86 | 30 | 0.17～ 0.22 |
| 主干 路 | 特重 | 7 2×10 ～ 1×108 | 31 | 250～ 350 | Ⅳ | 5.0 | 26～30 | 0.87 | 1.25 | 5.0 | 0.86 | 30 | 0.17～ 0.22 |
|  | 重、 中 | 6 1×10 ～ 2×107 | 31 | 250～ 350 | Ⅳ | 5.0 | 25～28 | 0.87 | 1.25 | 5.0 | 0.86 | 30 | 0.17～ 0.22 |
| 次干 路、 支路 | 重 | 6 1×10 ～ 2×107 | 31 | 250～ 350 | Ⅳ | 5.0 | 26～28 | 0.87 | 1.2 | 5.0 | 0.86 | 20 | 0.34～ 0.36 |
|  | 中 | 4 3×10 ～ 1×106 | 29 | 150～ 300 | Ⅳ | 4.5 | 25～26 | 0.87 | 1.2 | 4.5 | 0.86 | 20 | 0.34～ 0.36 |
|  | 轻 | ＜3×104 | 29 | 100～ 200 | Ⅳ | 4.0 | 23～24 | 0.92 | 1.2 | 4.5 | 0.86 | 20 | 0.36～ 0.39 |

| 交通等级 | 特重交通 |  | 重交通 |  | 中、轻交通 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龄期/（d） | 3 | 28 | 3 | 28 | 3 | 28 |
| 抗压强度/（MPa） | ≥28 | ≥62.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥17.0 | ≥42.5 |
| 抗折强度/（MPa） | ≥5 | ≥8 | ≥4.0 | ≥7.0 | ≥3.5 | ≥6.5 |

| 道路等级 | 快速路 | 主干路 | 次干路、支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 | 半刚性基层水泥路面 柔性基层水泥路面 | 半刚性基层水泥路面 | 半刚性基层水泥路面 |

DB4401/T 230—2023

10.2.3 混凝土板应力分析及厚度计算按照 JTG D40—2011 附录 B 的方法，设计参数参照表 52 选用。

表 52 水泥混凝土面板的设计参数

10.3 路面结构组合设计

10.3.1 水泥路面结构类型包括半刚性基层水泥混凝土路面和柔性基层水泥混凝土路面，宜按表 53 选

用。

表 53 	不同等级道路路面结构类型

10.3.2 应根据不同道路等级、交通等级等因素，结合路面材料特性和结构特性，选择路面结构方案，

可按附录 B 选用。

10.4 原材料设计指标与要求

10.4.1 水泥强度及化学物理指标应符合表 54～表 55 的规定。

表 54 	水泥混凝土路面水泥强度要求

24

| 指标 | 特重、重交通 | 中、轻交通 |
| --- | --- | --- |
| 铝酸三钙 | ≤7.00% | ≤9.00% |
| 铁铝酸四钙 | 15.00% | 12.00% |
| 游离氧化钙 | ≤1.00% | ≤1.50% |
| 氧化镁 | ≤5.00% | ≤6.00% |
| 三氧化硫 | ≤3.50% | ≤4.00% |
| 碱含量 | Na2O+0.658K2O≤0.6% | 怀疑有碱活性集料时，≤0.6%； |
|  |  | 无碱活性集料时，≤1.0% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土 |
| 出磨时安定性 | 雷氏夹法检验应合格 | 蒸煮法检验应合格 |
| 标准稠度需水量 | ≤28% | ≤30% |
| 烧失量 | ≤3.00% | ≤5.00% |
| 比表面积 | 2 2 宜在 300 m /kg～450 m /kg | 2 2 宜在 300 m /kg～450 m /kg |
| 细度（80μm） | 筛余量不得＞10% | 筛余量不得＞10% |
| 初凝时间 | 不早于 1.5 h | 不早于 1.5 h |
| 终凝时间 | 不迟于 10 h | 不迟于 10 h |
| 28d 干缩率 | ≤0.09% | ≤0.10% |
| 耐磨性 | ≤3.6 kg/m2 | ≤3.6 kg/m2 |

| 项目 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| 碎石压碎指标/（%） | ＜18 | ＜25 | ＜30 |
| 卵石压碎指标/（%） | ＜21 | ＜23 | ＜26 |
| 针片状颗粒含量（按质量计%） | ＜8 | ＜15 | ＜20 |
| 含泥量（按质量计）/(%） | ＜0.5 | ＜1 | ＜2 |
| 泥块含量（按质量计）/(%） | ＜0.2 | ＜0.5 | ＜0.7 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 | 合格 | 合格 |
| 岩石抗压强度 | 火成岩≥100 MPa；变质岩≥80 MPa；水成岩≥60 MPa |  |  |
| 表观密度 | ＞2500 kg/m3 |  |  |
| 松散堆积密度 | ＞1350 kg/m3 |  |  |
| 空隙率 | ＞47% |  |  |
| 碱集料反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |  |  |
| 注：特重、重载交通路面使用的粗集料级别应不低于Ⅱ级，中等、轻交通路面可使用Ⅲ级粗集料。 |  |  |  |

DB4401/T 230—2023

表 55 	水泥的化学成分和物理指标

300 kg/m 。粗、细集料技术指标和级配范围应符合表 56～表 59 的规定。

水泥混凝土路面集料公称最大粒径应不大于 31.5 mm（碎石）或 19.0

10.4.2    mm（卵石）。砂的细度

模数宜不小于 2.5；用于快速路面层的砂，其硅质砂或石英砂的含量不宜低于 25%。水泥用量应不小于

3

表 56 	粗集料技术指标

25

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/637055134120006031