ICS  97.040.10

CCS Y 81

团

体

标           准

T/ZZAS  013   —2021

|  | 全铝家具 | 厨柜 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 2021 - 12 - 20 发布 |  |  | 2021 - 12 - 22 实施 |
| --- | --- | --- | --- |

枣庄 市标准 化协会    发 布

T/ZZAS 013 —2021

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：山东及时雨建材科技有限公司、枣庄市卓雅门窗有限公司、枣庄华朋机电设备有 限公司。

本文件主要起草人：种林林、侯广龙、王彬。

本文件为首次发布。

T/ZZAS 013 —2021

全铝家具 厨柜

1  范围

本文件规定了全铝家具厨柜的术语及定义、产品结构和分类、技术要求、试验方法、检验规则、 标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于除装饰件、配件外，其余全部采用铝合金材料制成的全铝家具厨柜。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 1043.1  塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验

GB/T 1771  色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 4957  非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 5237.3-2017  铝合金建筑型材 第3部分： 电泳涂漆型材

GB/T 5296.6  消费品使用说明 第6部分：家具

GB/T 6462  金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 6739  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB 8624-2012   建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9275  色漆和清漆 巴克霍尔兹压痕试验

GB/T 9286  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9761-2008  色漆和清漆 色漆的目视比色

GB/T 10357.1-2013  家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T 10357.4-2013  家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性

GB/T 10357.5-2011  家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T 12967.1  铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第1部分：耐磨性的测定

GB 15763.2  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

GB/T 16422.2  塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯

GB/T 17657  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18584-2001  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

HJ 571-2010  环境标志产品技术要求 人造板及其制品

QB/T 2531-2010   厨房家具

YS/T 730  建筑用铝合金木纹型材

3  术语和定义

QB/T 2531-2010确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

T/ZZAS 013 —2021

全铝家具

主要部件中装饰件、配件除外，其余全部采用铝合金材料制成的家具。

3.2

厨柜

厨房中用于膳食制作、具有存放及储藏功能的一系列柜 (台) 类的统称。通常包括地柜、吊柜和其他 独立柜，如中柜、高柜等，并可选配转篮、拉篮等功能性辅件。

3.3

交接面

通过一定的铝机加工艺 (如挤压、折弯、连接件等) 相互固定连接的平面或端面。 3.4

拼装离缝

拼装后相邻型材之间的拼接缝隙。

3.5

拼装高度差

拼装后相邻型材表面之间的高度差。

4  产品结构和分类

4.1  产品分类

4.1.1  按所属空间位置分：

a)  地柜；

b)  中柜；

c)  高柜；

d)  吊柜。

4.1.2  按使用功能分：

a)  灶具柜；

b)  操作柜 (台) ；

c)  水槽柜；

d)  拉篮柜；

e)  其他功能柜。

5  技术要求

5.1  材料要求

5.1.1  柜体材料

5.1.1.1  柜体材料常用的牌号为 6063，状态为 T5 或 T6。其他牌号或状态由供需双方协商确定。

T/ZZAS 013 —2021

5.1.1.2  截面形状及尺寸由供需双方签订的技术图样确定，并在合同中注明。

5.1.1.3  公称壁厚见表 1，有特殊要求应由供需双方协商，并在订货单 (或合同) 中注明。

表 1 公称壁厚                           单位：毫米

| 名称 (按型材使用位置分) | 公称壁厚要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 面板 | ≥1.0 | 门板、背板、侧板、顶板 |
| 边框 | ≥1.2 | 柜体、搁板、底板 |
| 注：特殊要求规格的产品按供需双方协商确定。 |  |  |

5.1.2  台面材料

台面材料应符合QB/T 2531-2010中7.3.2的规定。

5.2  尺寸规格

5.2.1  基本尺寸

厨柜尺寸用宽、深、高表示，应符合QB/T 2531-2010中5.1~5.5的规定。

5.2.2  部件组合尺寸

厨柜各部件组合尺寸应符合QB/T 2531-2010中5.6的规定。

5.3  尺寸公差

5.3.1  基本尺寸公差

基本尺寸公差应符合表2的规定，对基本尺寸公差有特殊要求时由供需双方协定，并在订货单 (或合同) 中注明。

表 2 基本尺寸公差                          单位：毫米

| 检验项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸公差 | 单个产品 | 单个柜体的宽、深、高尺寸公差均为±2.0 |
|  | 成套产品 | 安装完毕宽、深、高尺寸公差均为±3.0 |
| 嵌入式设备台面开口 (槽) 尺寸公差 |  | 以设备安装实际尺寸为基准，公差为+1.0~+5.0 |

5.3.2  形状与位置公差

形状与位置公差应符合表3规定，若因设计与工艺的要求不同导致的形状与位置公差的差异由供需 双方协定，并在订货单 (或合同) 中注明。

表 3 形状和位置公差

T/ZZAS 013 —2021

单位：毫米

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翘曲度 | 面板、正视面板件 对角线长度 |  | ≤700.0 | ≤1.0 |
|  |  |  |  | 700.0~1400.0 | ≤1.5 |
|  |  |  |  | ≥1400.0 | ≤2.0 |
| 2 | 平整度 |  |  |  | 门、桌面和抽屉面： ≤0.2 |
| 3 | 邻边垂 直度 | 面板 框架 | 对角线长度 | ≥1000.0 | 长度差≤2.0 |
|  |  |  |  | ＜1000.0 | 长度差≤1.0 |
|  |  |  | 对边长度 | ≥1000.0 | 对边长度差≤1.0 |
|  |  |  |  | ＜1000.0 | 对边长度差≤0.5 |
| 4 | 位差度 |  |  |  | 门与框架、 门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉 与抽屉相邻两表面间的距离偏差 (非设计要求的距离) ≤2.0 |
| 5 | 分缝 |  |  |  | 所有分缝 (非设计要求时) ≤1.0 |
| 6 | 底脚平稳性 |  |  |  | ≤0.5 |
| 7 | 抽屉下垂度 |  |  |  | ≤10.0 |
| 8 | 抽屉摆动度 |  |  |  | ≤10.0 |

5.4  外观质量

应符合表4的规定。

表 4 外观质量

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外观应整洁，切边平直整齐无毛刺。 |

| 1 | 铝合金件 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 装饰面要求无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、 刷毛、积粉和杂渣；允许疵点≤3 个/m2 (最大尺寸≤3mm；) 擦伤和划伤深度不大于 装饰面层厚度，允许数量≤4 个/m2 (总长度≤50 mm/ m2；) 无明显色差。 |
|  |  | 非装饰面无影响产品使用的损伤。 |
|  |  | 封边处理:铝板的部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；封边处应无脱胶、鼓泡、 透胶、露底。 |
| 2 | 五金配件 及连接件 | 五金配件及连接件应无破损、锈蚀、毛刺、锐棱。 |
|  |  | 表面应无气泡、泛黄、花斑、烧焦、露底、裂纹、划痕等缺陷。 |
| 3 | 台面 | 符合 QB/T 2531-2010 中 7.1.1 的规定。 |
| 4 | 玻璃件 | 外露周边应磨边处理，安装牢固。 |
|  |  | 玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺陷。 |
| 5 | 塑料件 | 应无裂纹，无明显变形。 |
|  |  | 应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕。 |
|  |  | 外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 |

T/ZZAS 013 —2021

表 4 外观质量 (续)

| 6 | 其他 | 在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃 口、棱角 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 固定部位的结合处应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉 (预留孔、选择孔除外) |
|  |  | 产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象 |

5.5  配件、辅件

配件、辅件要求应符合QB/T 2531-2010中7.8和7.9的规定。

5.6  理化性能要求

5.6.1  表面理化性能

应符合表5的规定。特殊试验条件及要求可由供需双方协定，在合同中明示。 表 5 表面理化性能要求

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电泳涂漆型材 | 热转印木纹材 |  |
| 1 | 颜色和色差 | 由供需双方商定 | 颜色应符合供需双方所确认的实物样板 及允许偏差 | 采用目视法，按GB/T 9761的规定进行检查。 |
| 2 | 膜厚 | 局部膜厚≥16μm | 装饰面局部膜厚≥40μm，但截面形状复 杂的型材，在某些表面(如内角、沟槽等) 的涂层厚度允许低于规定值。 | 热转印木纹材膜厚参照 采用GB/T4957。电泳涂漆 型 材 膜 厚 可 采 用 GB/T6462或GB/T4957，仲 裁方法采用GB/T6462。 |
| 3 | 油墨图案的 渗透深度 | 装饰面上图案油墨渗透深 度与漆膜厚度一致 | 装饰面上的油墨渗透深度应不小于40μm | YS/T 730 |
| 4 | 硬度 | 铅笔硬度≥3H | 压痕硬度≥80H | 铅 笔 硬 度 试 验 按 GB/T6739的规定；压痕试 验按GB/T 9275的规定。 |
| 5 | 附着力 | 干附着性和湿附着性不低于0级。 |  | 按 GB/T 9286 的 规 定 进 行 ，划格间距电泳材为 1mm；木纹材为2mm。 |
| 6 | 耐磨性 | 落砂试验，落砂量≥3300g | 磨耗系数≥0.8L/μm | GB/T 12967.1 |
| 7 | 耐冲击性 | -- | 冲击后涂层不得出现起泡、开裂、脱落 现象。 | YS/T 730 |
| 8 | 耐沸水性 | 无皱纹、裂纹、气泡，无脱 落或变色。 | 无脱落、起皱现象，但允许肉眼可见的、 极分散的非常微小的气泡，并允许颜色和 色泽稍有变化。 | GB/T 5237.3-2017中5.4.5 |

| 9 | 耐盐雾性 | 采用150mm×100mm 的试板，500h 盐雾试验后，试板表面无腐蚀现象 | 按 GB/T 1771 规定进行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 耐洗涤剂性 | 目视表面不应有气泡、脱落及其他明显变化。 | 按 GB/T 5237.3-2017中 5 4 11 |
| 11 | 耐污染性 | GB/T 17657中规定的食用酱油、食用醋、咖啡、色酒、黑色鞋油、碳 酸钠水溶液，放置24 h，试验后表面无污染或腐蚀痕迹 | 按 GB/T 17657进行 |

5.6.2  台面理化性能

应符合QB/T 2531-2010中表8的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/646030015213010030