ICS  27.140

CCS P 59

宁 夏

DB64

回 族 自  治 区 地 方 标 准

DB 64/T 1777—2021

灌区输水建筑物降糙防护技术导则

Technical guideline for roughness reduction & protection of water conveyance structure in irrigated areas

2021-08- 13发布

2021- 11- 13实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅   发 布

DB 64/T 1777—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区水利厅提出、归口并实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区固海扬水管理处、中国水利水电科学研究院、宁夏固海水利建筑 安装工程有限公司、北京中水科海利工程技术有限公司。

本文件主要起草人：陶东、赵波、马宇、郭振莉、于国兴、夏世法、马文波、晁海、徐潇、余自业、  顾宁、王绪存、丁良杰、杨军、张勇、王桂萍、田彦霞、吴晓波、贾永军、李云峰、李秀琳、杨伟才、 张福成、鲍志强、马临涛、付颖千、肖俊、马龙、马杰。

DB 64/T 1777—2021

灌区输水建筑物降糙防护技术导则

1 范围

本文件规定了灌区输水建筑物表面降糙防护工程中对材料、降糙防护施工、涂层缺陷处理、质量控 制与检验及安全与环境保护等方面的要求。

本文件适用于宁夏地区灌区渡槽、渠涵、隧洞等混凝土输水建筑物降糙防护工程。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件； 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T 2567 树脂浇铸体性能试验方法

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样

GB 8624-2018 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法

GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准

GB/T 22374 地坪涂装材料

GB/T 23446 喷涂聚脲防水涂料

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

DL 5162 水电水利工程施工安全防护设施技术规范

DL/T 5193 环氧树脂砂浆技术规程

DL/T 5315 水工混凝土建筑物修补加固技术规程

DL/T 5370 水电水利工程施工通用安全技术规程

DL/T 5373 水电水利工程施工作业人员安全操作规程

DL/T 5406 水电水利工程化学灌浆技术规范

JC/T 2217 环氧树脂防水涂料

JTS 311 港口水工建筑物修补加固技术规范

SL 352 水工混凝土试验规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

糙率 coefficient of roughness

综合反映管渠壁面粗糙情况对水流阻力影响的无量纲数，又称粗糙系数。

3.2

降糙防护 roughness reduction and protection

DB 64/T 1777—2021

通过降低输水建筑物混凝土表面粗糙程度、改变表面性质以降低过流表面糙率，提高输水能力，并 防止或延缓过流表面再度糙化的表面防护技术和方法。

3.3

强韧性涂层材料 high toughness coating materials

具有良好强度和韧性的材料，其典型材料杨氏弹性模量在100MPa以上。

3.4

弹性涂层材料 elastic coating materials

具有良好橡胶弹性的材料，其典型材料杨氏弹性模量在10 MPa以下。

3.5

基层 substrate

需进行降糙防护或修补处理的混凝土表面。

3.6

界面剂 primer

预先涂于基层的胶黏剂，以改善降糙防护涂层与基层的粘接性能，也称底涂。 3.7

聚合物改性水泥砂浆 polymer modified cement mortar

以水分散性或水溶性聚合物为主要改性剂的水泥砂浆材料。

3.8

环氧树脂砂浆 epoxy resin mortar

以环氧树脂、固化剂及其他添加剂为胶结物质，与一定级配填料组成的砂浆材料。 3.9

露点温度 dew point temperature

在空气中水汽含量不变，保持气压一定的情况下，使空气冷却达到饱和时的温度。 3.10

层间结合剂 inter layer binder

涂覆在已固化降糙防护涂层表面，用于增加新旧两道涂层之间粘结强度的材料。 3.11

空隔层 space separation layer

由分隔材料覆盖在伸缩缝表面与防护涂层之间形成可适应伸缩缝变形的隔离层。

4 总则

4.1 输水建筑物在降糙防护方案确定前，宜根据建筑物运行状态确定是否需要按照相关规程规范的要 求进行建筑物安全检测与评估。

4.2 混凝土表面降糙防护应根据防护目的、工程特点和环境条件确定相应防护方案。

4.3 输水建筑物降糙防护工程设计服役寿命应不低于10年。

4.4 降糙防护工程宜采用有机涂层材料，所用材料应符合GB/T 17219 的要求。

4.5 降糙防护材料的表面糙率宜经过试验验证满足设计和工程要求。

4.6 表面降糙防护涂层的厚度应根据使用部位和运行条件确定，且弹性降糙防护涂层厚度不应小于 1.5mm, 强韧性降糙防护涂层厚度不应小于0.5mm。

DB 64/T 1777—2021

4.7  采用强韧性防护涂层的工程，基层混凝土强度等级不应低于 C20, 否则应进行强化处理。降糙防 护涂层施工前应对基层混凝土强度进行检测。

4.8  降糙防护工程采用新材料、新工艺和新技术时，应经过充分的技术论证。

4.9  降糙防护涂层的施工应由具有相关施工经验的专业队伍进行施工，操作人员应进行专业培训。

4.10   降糙防护工程施工作业现场应做好人员安全防护，并采取必要的环境保护措施。

4.11  灌区输水建筑物的降糙防护施工，除应符合本文件规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

5  材料

# 5.1  一般规定

5.1.1  施工所用材料应有产品合格证和性能检测报告。材料进场后，应进行抽检，合格后方可使用。

5.1.2      所有进场材料应包装完整、标识清晰，并应存放在干燥、通风的库房内。有具体存储要求的材 料应按要求存储。

5.1.3  施工所用产品及材料不应对人体、生物与环境造成有害影响，所涉及与使用有关的安全与环保 要求，应符合相应国家标准和规范的规定。

5.1.4  停水期容易积累杂草等易燃物的输水建筑物，降糙涂层材料应符合 GB  8624-2018 中铺地材料 等级C 的燃烧性能要求。

# 5.2  降糙防护涂层材料分类

5.2.1      降糙防护涂层材料按力学性能特点分为弹性涂层材料和强韧性涂层材料。

5.2.2  弹性涂层材料宜用于渡槽工程过流面的降糙防护及伸缩缝部位处理。强韧性涂层材料宜用于涵 洞、隧洞等可能存在外水内渗工程过流面的降糙防护，也可用于渡槽工程的过流面降糙防护。

5.2.3  弹性涂层材料宜采用高性能聚脲、聚氨酯涂层材料，也可采用其他粘接性能及耐水、耐冲刷性 能好的有机涂层材料。

5.2.4  强韧性涂层材料宜采用环氧树脂或改性环氧类材料，也可采用其他粘接性能及耐水、耐冲刷性 能好的有机涂层材料。

# 5.3  降糙涂层材料技术要求

5.3.1  弹性涂层材料性能见表1。

表1 弹性涂层材料性能要求

| 序号 | 项 目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量/% |  | ≥80 | GB/T16777或GB/T 23446 |
| 2 | 表干时间/h |  | ≤4 |  |
| 3 | 硬度/邵A |  | ≥50 |  |
| 4 | 拉伸性能 | 拉伸强度/MPa | ≥15 |  |
|  |  | 断裂伸长率/% | ≥280 |  |
| 5 | 粘接强度/MPa |  | ≥2.5 |  |
| 6 | 撕裂强度/(kN/m) |  | ≥40 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658054116127006027