成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标            乡村混凝土路面恢复施工方案

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线工程土建 8 标项目经理部

二零二二年一月

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标 乡村混凝土路面恢复施工方案

编  制:

复  核：

审  核：

批  准:

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线工程土建 8 标项目经理部

二零二二年一月

目  录

1 编制说明 	 - 1 -

1.1 编制依据 	 - 1 -

1.2 编制原则 	 - 1 -

1.3 编制范围 	 - 2 -

2 总体概述 	 - 3 -

2.1 工程概况 	 - 3 -

2.2 路面结构 	-   -3

2.3 总体施工目标 	 - 4 -

3 资源投入 	 - 4 -

3.1 建立路面恢复领导小组 	 - 4 -

3.2 人员投入及工作内容 	 - 5 -

3.3 机械设备投入 	 - 6 -

4 施工总体计划安排 	 - 6 -

4.1 施工程序 	 - 6 -

4.2 工程进度计划 	 - 7 -

4.2.1 工程进度计划控制原则 	 - 7 -

4.2.1 工程进度的四个控制阶段 	 - 7 -

5 施工准备 	 - 8 -

5.1 施工现场准备 	 - 8 -

5.2 技术准备 	 - 8 -

6 主要施工方案 	 - 9 -

6.1 施工测量 	 - 9 -

6.2 安装模板 	 - 10 -

6.3 砼道路基层施工 	 - 10 -

6.4 砼道路面层施工 	 - 11 -

7 文明安全保证措施 	-     -14

7.1 文明施工及环保措施 	 - 15 -

7.1.1 环境保护措施 	 - 15 -

7.1.2 文明施工保证措施 	 - 16 -

7.2 安全保证措施 	 - 19 -

8 雨季施工措施 	 - 23 -

8.1 雨期施工准备 	 - 23 -

8.2 雨季施工措施 	 - 24 -

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

1 编制说明

# 1.1 编制依据

JTG/T

1 )《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

F30—2022；

2) 《公路工程技术标准》 JTG B01-2022；

3)《 公 路 路 面 基 层 施 工 技 术 规 范 》 (JTJ 034 — 2022)；

4) 《公路路基设计规范》 JTG D30-2022；         5)《公路路基施工技术规范》 JTG F10-2022；    6) 《公路环境保护设计规范》 JTG B04—2022；    7) 《公路工程施工安全技术规范》 JTG F90—2022；

8 )《公路工程质量检验评定标准》    JTG F80/1 —

2022；

9)各工点路面恢复平面图；                    10)我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承

担类似工程的施工经验。

1。2 编制原则

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

(1)遵循规范和质量验收标准 ,对于主要工程项目施

工，严格执行现行规范、标准，严密组织，确保工程质 量合格；

(2)坚持实事求是的原则 ,在施工方案中，充分发 挥我公司技术优势和专业化、机械化联合作业的特点， 坚持科学组织、合理安排、均衡生产，确保高速度、高 质量、高效益地完成本标段的工程建设；

(3)根据项目法施工原则，积极组织本工程的施  工、通过与监理单位的充分合作、综合运用人员、机   械、物资、资金和信息，实现质量和造价的最佳组合 .实 事求是的确定工期、施工方案，确保工程优质、安全、  高效地完成。

(4)坚持推广应用新技术、新成果的原则、在施工 中对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程成 本的新技术、新设备、新工艺.

# 1.3 编制范围

本路面恢复工程分布于成都市简阳市三岔镇、福田 乡、清风乡、芦葭镇，主要为施工租地范围内原有乡村 道路路面恢复，路面总面积 XXX ㎡.

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

1)制梁场路面恢复 :路面恢复面积为 XXX ㎡。见图

1— 1 制梁场路面恢复平面图(图号： XXX)。

36549 8EC5 軅 27981 6D4D 浍 36996 9084 還 Y22346 574A 坊 C35210 898A 覊

图 1— 1 制梁场路面恢复平面图         2)区间路面恢复平面图：路面恢复面积为 XXX ㎡。

见图 1-2 区间风井路面恢复平面图(图号： XXX)。 图 1—2 区间风井路面恢复平面图

2 总体概述

# 2.1 工程概况

成都轨道交通 8 号线二期工程起于龙泉山隧道出 口 ，  止 于 机 场 一 期 内 边 线 ，  起 止 里 程 为 YAK51+069~YAK73+905, 路线总长 22。8km。我标段承建 的施工任务包括：二期全线 15.7km 高架段的箱梁预制及 运架;机~天盾构区间 2km、机~天明挖区间 2.2km、天府 国际机场 T3T4 站 973m、T3T4 站~机场一期边线明挖区 间 0.7km，其中 13 号线合建 1.96km。

# 2.2 路面结构

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

3。

本工程为乡村道路路面恢复施工，基层宽为

8m，20cm 厚级配碎石;路面宽度 3m，路面结构形式为水 泥混凝土路面，  20cm 厚 C20 混凝土，技术等级为四级 技术标准.

图 2— 1 路面恢复断面示意图

2。3 总体施工目标

本工程将严格按照设计要求施工，力争把本工程建 成合格工程，确保每一个分部份项工程合格率为  100%.在 施工过程中，将严格按照质量体系标准，并根据现场实 际情况，制订切实可行的质量保证措施，加强施工过程 控制，加强质量通病的防治 ,消除任何质量事故隐患，保 证各分部份项工程的一次交验合格率达  100％，该工程 质量达到交工验收合格的规定。

3 资源投入

3。1 建立路面恢复领导小组

项目经理部建立路面恢复组织领导体系，成立以项 目经理为组长、生产副经理和总工程师为副组长、各部 门负责人为组员的路面恢复项目领导小组，并成立路面 恢复施工队伍。负责工程建设中的路面恢复管理和实施

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

工作，并配合地方道路行政主管部门对路面恢复实施情

况进行监督和管理，同时组织路面恢复施工人员学习   《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2022 等有关 法律法规，提高工程建设者的路面恢复意识。

路面恢复项目领导小组必须严格按照路面恢复施工 方案的技术方案、进度安排、技术标准等要求 ,保质保量 地完成路面恢复各项措施.

# 3.2 人员投入及工作内容

为加强建设项目管理、全面履行合同、控制建设投 资，确保全面实现工期、质量、安全、环境保护、水土 保持等建设目标,建立完善、精干、高效的施工队伍。

表 3— 1 主要施工人员配置表

职责/工作内容

负责路面恢复的全面工作

负责路面恢复施工的技术指导

道路测量定位、标高控制等

模板支设及看护，必要的模板矫正

混凝土浇筑，料斗卸料，输送泵辅工等

主要负责机械的指挥

主要负责检查是否按照要求施工

主要负责机械的操作

主要负责机械的合理调配

主要负责机械的维修及养护

用水、用电保证

数量(人)

1

2

4

29405 72DD 狝 30214 7606 瘆

12

4

2

4

1

1

2

职务

负责人

技术员

测量员

木工

混凝土工

现场指挥人员

现场监督员

机械操作员

机械调配员

机械修理员

值班电工

r33786 83FA 菺

1

2

3

4

5

6

7

8

T

10

11

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

3。3 机械设备投入

根据现场需要，合理投入机械，做到施工区先后兼 顾使用，避免不必要的设备浪费.

表 3—2 机械设备配备情况表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 22261 56F5 囵 23070 5A1E 娞 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 台 | PC200 | 2 |  |
| 2 | 装载机 | 台 | ZL50 | 2 |  |
| 3 | 自卸汽车 | 台 | 25t | 6 |  |
| q348 48 | 轮式平地机 | 台 | / | 1 |  |
| 5 | 推土机 | 台 | T160 | 6 |  |
| 6 | GPS | 套 | 中海达 | 2 |  |
| 7 | 压路机 | 台 | 36018 8CB2 貲’21899 558B | 1 |  |
| 8 | 全站仪 | 台 | TC1202 | 2 |  |
| 9 | 水准仪 | 套 | S3 | 4 |  |
| 10 | 发机电 | 台 | 50KW | 3 |  |
| 11 | 40121 9CB9 鲹 N31553 7B41 筁 32893 807D 聽 | 台 | 7。5KW | 4 |  |
| 12 | 铁锨 | 把 |  | 70 |  |
| 13 | 插入式振动器 | 台 |  | 5 |  |
| 14 | ## 2.2kw 平板振动器 | 台 |  | 1 |  |

4 施工总体计划安排

# 4.1 施工程序

K24132 5E44 幄＊%O4！27535 6B8F 殏

根据工期要求、结合施工图纸，总的施工程序如下 所示：

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

前期准备(料场确定，原材料送检试验，材料机械

进场)—→测量放样—→路基施工(原土检压、做好排水 工作)—→路面施工。

为加快工程进度,防止雨天对路基的影响，在施工作 业面上形成流水作业，各工序穿插施工，缩短工期。

# 4.2 工程进度计划

4。2.1 工程进度计划控制原则

根据工程情况,充分考虑机械设备的投入和周转，本 工程施工总进度安排原则确定如下：

1)按施工程序精心组织，重点安排；

2)认真分析降雨变化规律，做好防雨等施工措施安 排，尽量避免雨季施工；

3)根据季节性变化合理安排施工项目和进度计划及 设备、人员计划.

4)制定抢工期措施：一旦浮现异常情况，需要抢工 期时,资源保证及时协调到位，确保工程工期要求.

4.2.1 工程进度的四个控制阶段

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

1)施工准备阶段：利用 5 天的时间完成人员、材料

机械进场事宜，做好导线点复测、报验、路线中桩恢 复、报验及暂时水电的架设，原材料检测等.

2)前期施工阶段：路基平整、碾压、检测。

3)主要施工阶段：水泥混凝土路面施工。

4)工程竣工验收阶段：利用 7 天的时间进行最后的 扫尾、清场，做好资料采集、整理、验收、归档工作，  进行工程验收。

5 施工准备

5.1 施工现场准备

施工现场准备工作主要应做好以下几项工作：

} ^*meRkH

(1)确定路面恢复范围：根据施工图纸确定施工范 围。

(2)作好现场规划：施工单位按照施工总平面图搭设 仓库、设置料场、车场 ;修筑暂时道路和暂时排水设施 等。

5。2 技术准备

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

施工前，充分熟悉图纸，由项目总工程师组织相关

技术管理人员、施工作业班组等人员，进行全面详细的 技术交底，并将《乡村混凝土路面恢复施工方案》下发 至相关部门和个人 .由技术管理人员组织施工作业人员， 根据本方案要求进行详细的安全技术交底 ,并形成书面记 录，签字齐全。

6 主要施工方案

6。1 施工测量

工程实施前，按照规范要求进行测量定位。

1)测量定位

平面及高程控制网点均用混凝土浇筑 ,中间埋设金属 点，并设在不易损坏且容易观测和通视处。导线控制点 和平面高程控制点利用现有主体结构基准数据，满足规 定的施工精度，所有控制网点的测试结果须报监理工程 师审批后方可使用 ,施测人员必须由持证的专业人员负 责，及时做好记录和完成全部测量数据的计算工作 .

2)施工测量的主要工作

中国水利水电第 X 工程局有限公司

成都轨道交通 8 号线二期工程土建 8 标乡村混凝土路面恢复施工方案

(1)开工前 ,对控制点、坐标点复测，并标出复测

中心线,布设施工控制网并定期检测。将复测结果报监理 工程师审批、备案.

(2)施工过程中的测量员跟踪测量。主要包括道路边 线、道路中线、各工序水平高程等。

6.2 安装模板

木模板用干燥的红白松，厚度宜  5cm，弯道部位减 薄，宽度与路面厚度相同，长度宜大于一块路面长，内 侧和顶部刨光，纵缝衔连可平接也可企口衔连 .

安装木模板:按放线位置立模板，用铁橛固定，间距 0。8~1m，弯道处适当加密。内侧铁橛应高出模板。模  板底面有缝隙应用砂石衬垫。以防漏浆 .模板接头要严密, 不得有离缝、错茬或者高低不齐现象。

木模板涂脱模剂：模板支好后，在内侧均匀涂刷一 层脱模剂，常用脱模剂有石灰水、废机油等。

安装好的模板质量：高程准确 ,接头平顺，线条直 顺，棱角整齐，稳定坚固，经振捣器振捣后不变形、不 移位、不下沉。

6。3 砼道路基层施工

中国水利水电第 X 工程局有限公司

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/665030220322011120