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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]一、工程概况


1.1  建设单位：北京西京盛氏服装有限公司
1.2  监理单位：北京中景恒基工程监理咨询有限公司
1.3  设计单位：北京立信铭达勘察设计有限公司
1.4  施工单位：北京朝林建设集团有限公司
1.5  本工程位于北京市亦庄经济开发区东区，科创三街的北侧，经海四路的西侧。 工程名称：“1#车间等2项(工业厂房及附属办公用房项目)”拟建1#楼服装加工  车间、建筑面积4846 m²,  和3#楼服装加工车间建筑面积5950 m²,共计建筑面积  10796m²。 其中1#车间建筑高度29.8m,楼层为7层，3#车间建筑高度15.4m,楼层
为2层，结构形式为框架结构。地震防裂度8度，建筑物耐火等级为2级。本工 程建筑外门窗：“1#车间为塑钢材质，3#车间为断桥铝；窗为中空节能保温推拉 窗，抗风压性能不小于2级，气密性能不小于3级。门窗玻璃的选用应遵照《建 筑玻璃应用技术规程》JGJ113 和地方主管部门的有关规定；普通窗玻采用(详间 门窗表),单块玻璃面积≥1.5平方米采用安全玻璃。门窗立面均表示洞口尺寸，
施工时按现场实际洞口尺寸进行调整。


二、编制依据


1、本工程设计施工图纸
2、GB/T8479-2003 铝合金窗
3、GB/T8478-2003 铝合金门
4、GB50201-2003   建筑装饰装修工程质量验收规范
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	[bookmark: bookmark3]5、GB7106
	建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法

	6、GB7107
	建筑外窗空气渗漏性能分级及其检测方法

	7、GB7108
	建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法

	8、GB8484
	建筑外窗保温性能分级及其检测方法

	9、GB8485
	建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法


10、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113


三、施工准备


根据本工程的特点及工期要求，特作以下布置。
( 一 ) 施工资料准备
办理进场施工有关的一切手续，施工图经过会审，施工组织方案经过批
准并交底。
(二) 技术准备
工程技术人员熟悉施工图纸和相关设计资料，充分了解和掌握设计的设计
意图，结构特点及技术要求，保证施工顺利进行。
(三) 劳动力准备
各项施工人员计划落实，随时可以调动进场，并已经过必要的岗位技术、
质量、安全、消防教育。
(四)制作工艺：
工艺流程：
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材料进场~~现场检验～~型材下料~～安装衬钢~~焊接型材~~~清理焊缝~～安装
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(五)保证塑钢及断桥铝门窗制作的质量标准：
1、型材入库的标准：长度允许偏差+1.0mm, 断面尺寸允许偏差+0.5mm, 主壁厚
允许偏差+0.2mm,   外观应色泽均匀、光滑无裂纹和凹凸不平
2、型材下料的标准：长度允许偏差+0.5mm,  切口角度允许偏差45。+15',端头
不应有加工变形，并应去处毛刺；
3、型材焊接的标准：平面度允许偏差差≤0.5mm,  对角线允许偏差≤0.5mm,   焊接
过程中型材表面不得有划擦伤。
4、 辅件安装的标准：安装应牢固、位置正确、开关灵活。
(六)安装工艺：
本工程采用镀锌铁件和钉弹连接安装法。
工艺流程：
装固定片～～定安装点～～框进洞口～～调整定位～～与墙体固定～～填充性 材料～～洞口抹灰～～清理沙浆～～施打密封胶～～安装门窗扇(玻璃)～～装五
金配件～～清理表面排水孔～～撕下保护膜
(七)保证门窗的安装质量
1、 有关内容：
安装外框，调整定位与墙体固定，施打发泡后框四周用水泥砂浆填嵌，清理门窗
框架，安装玻璃及内扇，门窗框与墙体之间进行密封打胶，清理验收。
2、项目的有关规定：
2.1、 门窗框安装固定前由专业的术人员对提供的产品尺寸复核，同时对预留墙
洞口进行复核，用防水砂浆刮糙处理好后进行安装。
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2.2、门窗安装采用镀锌铁片连接固定，固定点间距：转角处150～200mm,框边处
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