T/XXX XXXX—2023

# 质量分级及"领跑者"评价要求 不锈钢炊具

1  范围

本文件规定了不锈钢炊具产品质量及企业标准水平的基本要求、评价指标及要求、评价方法及等级 划分和产品质量分级。

本文件适用于以不锈钢板或不锈钢复合板加工成型，与食物接触的不锈钢炊具产品质量及企业标准 水平评价。相关机构开展质量分级和企业标准水平评价、“领跑者 ”产品评价以及相关认证或评价时可 参照使用，相关企业在制定企业标准时也可参照本文件。

本文件不适用于不锈钢压力锅、不锈钢水壶、不锈钢真空保温容器。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 3190  变形铝及铝合金成分

GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板钢带

GB/T 19001  质量管理体系  要求

GB/T 23331  能源管理体系  要求

GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南

GB/T 29601  不锈钢器皿

GB/T 32147  家用电磁炉适用锅

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

T/CNHA 1010-2018  不锈钢炊具

3  术语和定义

GB/T 29601-2013、T/CNHA 1010-2018和T/XXCCSS 002-2020界定的以及下列术语和定义适用于本文 件。

4  基本要求

近三年，企业无较大及以上质量、环境、安全等事故。

企业未列入国家信用信息严重失信主体相关名录。

企业可根据 GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001 建立并运行相应质量、能源、环 境和职业健康安全等管理体系，鼓励企业根据自身运营情况建立其他高水平的相关管理体系。

产品应为量产产品，不锈钢炊具质量分级及“领跑者 ”标准应满足国家强制性标准及相关不锈钢 炊具标准规定的要求。

5  评价指标及要求

评价指标分类

5.1.1  不锈钢炊具评价指标体系包括基础指标、核心指标和创新指标。

5.1.2  基础指标包括：食品接触安全、锅身/盖子材料、手可接触部位、容积、渗水、锅盖与锅身配合、 手柄位置、手柄结构、手柄（含盖耳）温升、手柄牢固性、手柄和盖耳抗拉强度、手柄阻燃性、稳定性、

复合底厚度、复合底牢固度、常温状态下的底部平面性。

T/XXX XXXX—2023

5.1.3  核心指标包括：耐腐蚀、手柄疲劳强度、手柄抗扭强度、加热状态下的底部平面性；核心指标 分为三个等级，包括领跑者水平（5 星级）、优质水平（4 星级）和达标水平（3 星级），各项指标按 星级进行排行（排行榜）。

5.1.4  创新指标包括：耐机洗性能、倒水性能、开盖力、玻璃盖热冲击稳定性、玻璃盖机械冲击性能、 玻璃盖碎片性能。鼓励根据条件成熟情况适时增加与产品性能和消费者关注的相关创新性指标。

评价指标体系框架

不锈钢炊具评价指标体系框架符合表1的规定。

表 1  不锈钢炊具评价指标体系框架

| 序号 | 指标 类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 领跑者水平 （5星级） | 优质水平 （4星级） | 达标水平 （3星级） |  |
| 1 | 基础指标 | 食品接触安全 | GB/T 29601-2013 第5.1.1条 | 与食品接触部分的材料应符合相应国家标准的规 定。 |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.1条 |
| 2 |  | 手可接触部位 | GB/T 29601-2013 第5.1.2.2条 | 手可接触在部位应光滑、无毛刺、不伤手。 |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.2条 |
| 3 |  | 容积 | GB/T 29601-2013 第5.1.3条 | 炊具实际容积应不小于额定容积的95%。 |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.3条 |
| 4 |  | 渗水 | GB/T 29601-2013 第5.1.5条 | 炊具不应有渗水现象。 |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.5条 |
| 5 |  | 手柄位置 | GB/T 29601-2013 第5.2.3.1条 | 手柄应安装在锅身装水时的重心平面以上。浅型 锅的手柄中心下沿位置到锅身底部的距离应不小于 30mm。如是双短柄炊具，应从使用时抓取部位的最 低点测量。 |  |  | GB/T 29601-2013 第5.2.3.1条、图1。 |
| 6 |  | 手柄结构 | GB/T 29601-2013 第5.3.2条 | 手柄结构应保证操作者在正常使用时，手不应碰 到手柄上的紧固螺钉。 |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.8.1条。 |
| 7 |  | 手柄（含盖耳） 温升 | GB/T 29601-2013 第5.2.3.4条 | 按GB/T 29601-2013中6.2.8.3试验后，下列材料 的最高温度不应超过： a) 塑料 70℃ b) 金属 55℃ c) 木材 89℃ d) 陶瓷、玻璃、石材 66℃ |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.8.3条。 |
| 8 |  | 手柄牢固性 | GB/T 29601-2013 第5.2.3.5条 | 手柄及手柄紧固件应不松动、不变形，手柄无裂 纹，连接处无水。 |  |  | GB/T 29601-2013 第6.2.8.4条。 |
| 9 |  | 手柄和盖耳抗拉 强度 | T/CNHA 1010-2018 第5.11.10条、 T/XXCCSS 002-2020 第5.11.9条 | 手柄不应开裂、折弯，固定组件应无松动、无开 裂等现象。 |  |  | T/CNHA 1010-2018第 6.2.10.10条或 T/XXCCSS 002-2020 第6.2.11.7条，见 |

|  |  |  |  |  | 附录A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 手柄阻燃性 | GB/T 29601-2013 第5.2.3.8条 | 手柄不应软化或有熔物滴落。如燃烧，移去火源 后，燃烧应在15s内自动熄灭，一经熄灭，手柄材料 不应复燃。 | GB/T 29601-2013 第6.2.8.7条 |
| 11 |  | 稳定性 | T/CNHA 1010-2018 第5.4条、T/XXCCSS 002-2020第5.4条 | 炊具应保持稳定，不应晃动和倾倒，炊具底部与 斜面应无分离。炊具外底设计为外凸圆弧形除外。 | T/CNHA 1010-2018第6.2.4 条或T/XXCCSS 002-2020第6.2.4 条，见附录B |
| 12 |  | 复合底牢固度 | GB/T 29601-2013 第5.2.4.4条 | 复合底应牢固，不开裂，底部不外凸。 | GB/T 29601-2013 第6.2.9.3条 |

T/XXX XXXX—2023

| 序 号 | 指标 类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 领跑者水平 （5星级） | 优质水平 （4星级） | 达标水平 （3星级） |  |
| 13 |  | 常温状态下的底 部平面性 | GB/T 32147-2015第 5.9条 | 底部接触平面区域内不应向外侧凸出向内侧弯曲 的弯曲率应不超过底部直径的0.6%。 |  |  | GB/T 32147-2017 第6.2.7条 |
| 14 | 核心指标 | 锅身、盖子材料 （不锈钢材料） | GB/T 29601-2013 第5.1.1条 | 见附录C | 见附录C | 见附录C | GB/T 29601-2013 第6.2.1条、附录 C |
| 15 |  | 锅盖与锅身配合 | GB/T 29601-2013 第5.2.1条3 | 1、锅盖与锅身 配合应吻合，开 合灵活，盖的径 向移动距离应不 大于2.0mm。 2、除圆弧底炊 具，按GB/T 29601-2013中 6.2.7b）试验后， 锅身应稳定，盖 子不应翻跌。 | 1、锅盖与锅身 配合应吻合，开 合灵活，盖的径 向移动距离应不 大于2.5mm。 2、除圆弧底炊 具，按GB/T 29601-2013中 6.2.7b）试验后， 锅身应稳定，盖 子不应翻跌。 | 1、锅盖与锅身 配合应吻合，开 合灵活，盖的径 向移动距离应不 大于3mm。 2、除圆弧底炊 具，按GB/T 29601-2013中 6.2.7b）试验后， 锅身应稳定，盖 子不应翻跌。 | GB/T 29601-2013 第6.2.7条 |
| 16 |  | 手柄耐热性 | GB/T 29601-2013 第5.2.3.6条 | 试样在180℃ 恒温1小时，手柄 主体配件不应有 裂缝、起泡。 装饰性的部分 不在本要求范围 之内，例如热塑 性镶嵌件或包 边。 | 试样在165℃ 恒温1小时，手柄 主体配件不应有 裂缝、起泡。 装饰性的部分 不在本要求范围 之内，例如热塑 性镶嵌件或包 边。 | 试样在150℃ 恒温1小时，手柄 主体配件不应有 裂缝、起泡。 装饰性的部分 不在本要求范围 之内，例如热塑 性镶嵌件或包 边。 | GB/T 29601-2013 第6.2.8.5条 |
| 17 |  | 耐腐蚀 | GB/T 29601-2013 第5.1.4条 | 耐腐蚀等级应 不低于10级 | 耐腐蚀等级应 不低于9级 | 耐腐蚀等级应 不低于8级 | GB/T 29601-2013 第6.2.4条 |
| 18 |  | 复合底厚度 | GB/T 29601-2013 第5.2.4.1条和第 5.2.4.2条 | 1、单层复底金 属厚度（不含锅 身材料）应不小 于4.0mm。 2、多层复底金 属板材厚度（不 含锅身材料）应 不小于4.9mm。 | 1、单层复底金 属（不含锅身材 料）应在 1.6mm-4.0mm。 2、多层复底金 属板材厚度（不 含锅身材料）应 | 1、单层复底金 属（不含锅身材 料）应在 1.2mm-1.5mm。 2、多层复底金 属板材厚度（不 含锅身材料）应 不小于 | GB/T 29601-2013 第6.2.9.1条 |

|  |  |  |  |  | 2.4-4.8mm。 | 2.0-2.3mm。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | 手柄疲劳强度 | GB/T 29601-2013 第5.2.3.3条 | 试验后，安装部 位应不松动，无 永久性变形，手 柄无裂纹等异常 现象。 手柄末端高度 变化应不超过初 始高度的3%。 | 试验后，安装部 位应不松动，无 永久性变形，手 柄无裂纹等异常 现象。 手柄末端高度 变化应不超过初 始高度的5%。 | 试验后，安装部 位应不松动，无 永久性变形，手 柄无裂纹等异常 现象。 | GB/T 29601-2013 第6.2.8.2条 |

T/XXX XXXX—2023

| 序 号 | 指标 类型 | 评价指标 | 指标来源 | 指标水平分级 |  |  | 判断依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 领跑者水平 （5星级） | 优质水平 （4星级） | 达标水平 （3星级） |  |
| 20 |  | 手柄抗扭强度 | GB/T 29601-2013 | 试验后，手柄的 扭曲变形角度不 应超过5 ° , 手柄 紧固件应无松 动。 | 试验后，手柄的 扭曲变形角度不 应超过8 ° , 手柄 紧固件应无松 动。 | 试验后，手柄 的扭曲变形角度 不应超过10 ° , 手柄紧固件应无 松动。 | GB/T 29601-2013 第6.2.6条 |
| 21 |  | 加热状态下的底 部平面性 | GB/T 32147-2015 第5.10条 | 加热状态下底 部接触平面区域 内不应向外侧凸 出，向内侧的弯 曲量≤1mm。 | 加热状态下底 部接触平面区域 内不应向外侧凸 出，向内侧的弯 曲量≤2mm。 | 加热状态下底 部接触平面区域 内不应向外侧凸 出，向内侧的弯 曲量≤3mm。 | GB/T 32147-2017 第6.2.8条 |
| 22 | 创新性指标 | 耐机洗性能 | T/CNHA 1010-2018 第5.7条 | 炊具与食品接触的不锈钢表面应 无生锈、变色，非食品接触表面应 无变形、开裂和松脱。 |  | — | T/CNHA 1010-2018第6.2.7 条， (见附录D) |
| 23 |  | 倒水性能 | T/CNHA 1010-2018 第5.13条 | 倒水时，水应顺畅地流出。复位 操作时，允许单个水滴回流出水口 外壁，但不应连续回流 |  |  | T/CNHA 1010-2018第 6.2.12条，（见附 录E0 |
| 24 |  | 开盖力 | T/CNHA 1010-2018 第5.14.1条 | 按6.2.13.1试验，开盖力应不大 于2N，盖子与锅身设计为紧密配合 的除外。 |  |  | T/CNHA 1010-2018第 6.2.13.1条条（见 附录F） |
| 25 |  | 玻璃盖 热冲击稳定性 | T/CNHA 1010-2018 第5.14.2.1条 | 按6.2.13.2.1试验，玻璃盖不应 有爆裂，不锈钢包边不应松动，硅 胶包边不应脱离。 |  | — | T/CNHA 1010-2018第 6.2.13.2.1条（见 附录G） |
| 26 |  | 玻璃盖 机械冲击性能 | T/CNHA 1010-2018 第5.14.2.2 | 按6.2.13.2.2 试验，玻璃盖不应 有爆裂等现象。 |  | — | T/CNHA 1010-2018第 6.2.13.2.2条(见 附录H) |
| 27 |  | 玻璃盖碎片性能 | T/CNHA 1010-2018 第5.14.2.3条 | 按6.2.13.2.3 试验，应符合以 下要求： a)最大颗粒的重量应不超过3g； b)以击破点为第心半径50mm的 区域内，无尖角的颗粒长度不超过 25mm且数量不超过15条，在其他区 域内不应有上述现象； c) 玻璃厚度不大于4mm的碎片颗 |  |  | T/CNHA 1010-2018第 6.2.13.2.3条(见 附录I) |

|  |  |  |  | 粒数应不低于90粒，厚度大于4mm 的碎片颗粒数应不低于100粒。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6  评价方法及等级划分

对具体产品企业标准的全部指标进行综合评价，评价结果划分为领跑者水平、优质水平、达标水 平，划分依据见表 2。

综合评价满足表 1 中领跑者水平要求的企业标准为“领跑者 ”标准，企业标准进入所对应具体产 品的企业标准“领跑者 ”入围名单。

综合评价满足表 1 中优质水平要求的企业标准为“优质 ”标准。

综合评价满足表 1 中达标水平要求的企业标准为“达标 ”标准。 表 2  指标评价要求及等级划分

T/XXX XXXX—2023

| 标准等级 | 满足条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 领跑者水平 | 基本要求 | 基础指标要求 | 核心指标领跑者水平（5星级）要求 | 创新指标要求 （应选两项） |
| 优质水平 |  |  | 核心指标优质水平（4星级）要求 | 创新指标要求 （应选一项） |
| 达标水平 |  |  | 核心指标达标水平（3星级）要求 | — |

7  产品质量分级

满足表 2 中领跑者水平标准等级要求的产品为 5 星级产品，即“领跑者 ”产品。

满足表 2 中优质水平标准等级要求的产品为 4 星级产品，即“优质 ”产品。

满足表 2 中达标水平标准等级要求的产品为 3 星级产品，即“达标 ”产品。

T/XXX XXXX—2023

附  录   A

（规范性）

手柄和盖耳抗拉强度

A.1  试验设备

冲击装置（参见图I.1）：

a)  重量为 1 kg ±50 g 的钢制冲击锤（中心导向孔应能确保在冲击时自由顺畅跌落）； b)  总重为 10 kg ±50 g 的钢导柱（有效导向长度不小于 150 mm）和制动板；

A.2  试验步骤

A.2.1  按GB/T 29601-2013中6.2.8.5对炊具做耐热性试验。

A.2.2  先将炊具刚性固定，再将导柱与手柄刚性连接，并使其拉力F与外底部平行（见图B.2所示)，偏 差应符合±1 °。

A.2.3  提升冲击锤到制动板正上方150mm±5mm高处保持水平，放开冲击锤使其自由落下。

A.2.4  检查手柄及固定组件的变化情况

单位为毫米

1

2

150±5

3

说明：

1——导柱；

2——冲击锤；

3——制动板。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686010002151010044