Q/

JW

江 门 健 威 家 具 装 饰 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/

JW  02—2018

代替 Q/JW 02-2015

|  | 木柜 文稿版次选择 |  |
| --- | --- | --- |

| 2018 - 11 - 05 发布 |  | 2018 - 11 - 05 实施 |
| --- | --- | --- |

江门健威家具装饰有限公司    发 布

Q/JW 02—2018

前    言

本内控标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准的附录A和附录B为规范性附录，附录C为资料性附录。

本标准由江门健威家具装饰有限公司提出并负责起草。

本标准主要起草人：赵崇伟、戴雁魁、孙平、杨勇、张碧峰

本标准首次发布日期：2015年10月15日

本标准第一次修订日期：2018年11月5日

Q/JW 02—2018

木柜

1  范围

本标准规定了木柜的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、使用说明、 包装、贮存。

本标准适用于我司所有生产及销售的木柜产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

| GB/T 1931 | 木材含水率测定方法 |
| --- | --- |
| GB/T 2828.1 | 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 |
| GB/T 4893.1 | 家具表面耐冷液测定法 |
| GB/T 4893.2 | 家具表面耐湿热测定法 |
| GB/T 4893.3 | 家具表面耐干热测定法 |
| GB/T 4893.4 | 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 |
| GB/T 4893.5 | 家具表面漆膜理化性能试验 第5部分：厚度测定法 |
| GB/T 4893.6 | 家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法 |
| GB/T 4893.7 | 家具表面漆膜理化性能试验 第7部分：耐冷热温差测定法 |
| GB/T 4893.8 | 家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法 |
| GB/T 4893.9 | 家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法 |
| GB 5296.6 | 消费品使用说 第6部分：家具 |
| GB/T 6491-2012 | 锯材干燥质量 |

| GB/T 10357.4 | 家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性 |
| --- | --- |
| GB/T 10357.5 | 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性 |
| GB/T 15102-2017 | 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板 |
| GB/T 15104-2006 | 装饰单板贴面人造板 |
| GB/T 17657-2013 | 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 |
| GB 18584 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |
| GB 20286-2006 | 公共场合场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识 |
| GB/T 28202-2011 | 家具工业术语 |
| QB/T 1950-2013 | 家具表面漆膜耐盐浴测定法 |
| QB/T 2385 | 深色名贵硬木家具 |
| QB/T 3826 | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法 |

3  术语和定义

Q/JW 02—2018

GB/T 28202-2011《家具工业术语》标准中界定的以及下列定义和术语适用于本文件。 3.1

木家具 wooden furniture

主要部件中装饰件、配件除外，其余采用木材、人造板等木质材料制成的家具。 3.2

基材 main meter ial

木家具正常摆放时可视部位使用的木质材料。

3.3

实木类家具 solid wood type furniture

以实木类材料为基材制作、表面经 (或未经) 涂饰处理的家具；或在此类基材上采用实木单板或薄 木 (木皮) 贴面后，再进行涂饰处理的家具。实木类材料包括原木、实木锯材及指接材、集成材等材料。 3.4

人造板家具 wood-based panel type furniture

以纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等人造板为基材制作的家具。

注：人造板包括素板、饰面人造板。

3.5

板式家具

以纤维板、刨花板、胶合板、细木工板、层积材等人造板 (包括素板和饰面人造板) 为基材制作的 家具。

3.6

板木家具 sol id wood and wood-based panel type furniture

基材采用实木类材料、人造板等为主要材料混合制作的家具，通常是指产品框架及主要部分采用实 木制作，其他板件或框架内板面采用饰面人造板制作的木家具。

3.7

综合类木家具 wooden furniture made of multiple mater ial

采用各类木质材料制作、不能界定为实木类家具、板式家具、板木家具的其他木家具。 3.8

翘曲度 warping degree

产品或部件表面上的整体平整程度。

3.9

平整度 level degree

产品或部件表面在 (0~150) mm范围内的局部的平整程度。

3.10

位差度 place d ifference degree

产品上门与框架、门与门、门与抽屉、抽屉与框架、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差。 3.11

外表 outward appearance

产品初始状态下的外部可视表面。

3.12

邻边垂直度 vert ical degree of adjoining s ide

产品 (部件) 为矩形时的不矩程度。

3.13

内表 inward appearance

Q/JW 02—2018

产品门、抽屉等活动部件开启、隔板或搁板等分隔部件所展示的可视表面。

3.14

软、硬质覆面 surface decorat ion by soft or hard meter ial

在基材表面覆贴浸渍胶膜纸、热固性树脂浸渍纸等材料。

3.15

饰面 surface decorat ion

在家具木质部件表面上采用贴面、油漆、打蜡、软硬质覆面等方法进行装饰处理。 3.16

家具五金件 furniture hardware

家具上具有连接、活动、紧固、装饰等功能的金属制件，也称家具配件。主要包括连接件、导轨 (滑

道) 、铰链、拉手、定位件、挂托件、脚架、脚轮、锁等。

4  产品分类

见附录A。

5  技术要求

5.1  尺寸及其偏差

主要尺寸及其偏差应符合表1的要求。

表 1

单位为毫米

| 序号 | 检验项目 | 要求 |  |  | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 主要尺寸 | 衣柜 | 挂衣棍上沿至底板内表面间距 | 挂长衣≥1400 |  | √ |
|  |  |  |  | 挂短衣≥900 |  | √ |
|  |  |  | 挂衣空间深度≥530 (测量方向应与挂衣棍垂直) |  |  | √ |
|  |  |  | 折叠衣物放置空间深≥450 |  |  | √ |
|  |  | 文件柜 | 净深≥245 |  |  | √ |

|  |  |  | 层间净高≥300 |  | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底板离地净高应不小于100 |  | √ |  |
| 2 | 产品外形尺寸偏差 | 产品外形宽、深、高尺寸的极限偏差为±5，配套或组合产品的极限偏差 应同取正值或负值。 |  |  | √ |
| 注：特殊规格尺寸由供需双方协定，并在合同中明示。 |  |  |  |  |  |

5.2  形状和位置公差

形状和位置公差见表2。

Q/JW 02—2018

表 2

单位为毫米

| 序号 | 检验项目 | 要求 |  |  |  |  |  | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 翘曲度 | 面板、正视面板件 对角线长度 |  | ≥1400 |  |  | ≤3.0 |  | √ |
|  |  |  |  | (700，1400) |  |  | ≤2.0 |  |  |
|  |  |  |  | ≤700 |  |  | ≤1.0 |  |  |
| 2 | 平整度 | 面板、正视面板件： ≤0.2 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3 | 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对角线长度 |  | ≥1000 | 长度差≤3 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | ＜1000 | 长度差≤2 |  |  |  |
|  |  |  | 对边长度 |  | ≥1000 | 对边长度差≤3 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | ＜1000 | 对边长度差≤2 |  |  |  |
| 4 | 位差度 | 门与框架、 门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻 两表面间的距离偏差 (非设计要求的距离) ≤2.0 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 5 | 分缝 | 所有分缝 (非设计要求时) ≤2.00 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 6 | 底脚平稳性 | ≤2.0 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 7 | 抽屉下垂度 | ≤20 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 8 | 抽屉下垂度 | ≤15 |  |  |  |  |  |  | √ |

5.3  材料要求

5.3.1  项目分类

5.3.2~5.3.5为基本项目。

5.3.2  标识一致性

产品中使用的木材、人造板及其使用部位，应与和客户约定、产品标识、质量明示卡或使用说明中 明示保持一致。

5.3.3  虫蛀材

不应使用有活虫尚在侵蚀的木质材料，实木类材料应经杀虫处理。

5.3.4  木材含水率

木材应经干燥处理，木材含水率应为8%至产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%。我国各省(区)、 直辖市及主要城市年平均木材平衡含水率件附录B。

5.3.5  使用的主要人造板物理力学性能

产品中所使用的人造板应符合附录C所列标准的要求。

5.4  外观要求

外观要求应符合表3的规定。

Q/JW 02—2018

表 3

| 序号 | 检验项目 |  | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 基本 | 一般 |
| 1 | 木制件 外观 | 贯通裂缝 | 应无具有贯通裂缝的木材 | √ |  |
|  |  | 腐朽材 | 外表应无腐朽材， 内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20% | √ |  |
|  |  | 树脂囊 | 外表和存放物品部位用材应无树脂囊 |  | √ |
|  |  | 节子 | 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm。 (特殊设 计要求除外) |  | √ |
|  |  | 死节、孔洞、夹皮 和树脂道、树胶道 | 应进行修补加工 (最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计) ， 缺陷数外表不超过4个， 内表不超过6个 | √ |  |
|  |  | *其他轻微材质缺陷 | 如裂缝 (贯通裂缝除外) 、钝棱等，应进行修补加工 |  | √ |
| 2 | 人造板 件外观 | 干花、湿花 | 外表应无干花、湿花 |  | √ |
|  |  |  | 内表干花、湿花面积不超过板面的5% |  | √ |
|  |  | 污斑 | 同一板面外表，允许1处，面积在 (3~30) mm2 内 |  | √ |
|  |  | 表面划痕 | 外表应无明显划痕 |  | √ |
|  |  | 表面压痕 | 外表应无明显压痕 |  | √ |
|  |  | 色差 | 外表应无明显色差 |  | √ |
|  |  | 鼓泡、龟裂、分层 | 外表应无鼓泡、龟裂、分层 | √ |  |
| 3 | 五金件 外观 | 电镀件 | 镀层表面应无锈蚀、毛刺、露底 | √ |  |
|  |  |  | 镀层表面应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、 划痕和磕碰伤等缺陷 |  | * √ |
|  |  | 喷涂件 | 涂层应无漏喷、锈蚀 | √ |  |
|  |  |  | 涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等 缺陷 |  | * √ |
|  |  | 金属合金件 | 应无锈蚀、氧化膜脱落、刃 口、锐棱 | √ |  |
|  |  |  | 表面细密，应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷 |  | * √ |
|  |  | 焊接件 | 焊接部位应牢固，应无脱焊、虚焊、焊穿 | √ |  |
|  |  |  | 焊缝均匀，应无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷 |  | * √ |

| 4 | 玻璃件外观 | 外露周边应磨边处理，安装牢固 | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩和麻点等缺 陷 |  | * √ |
| 5 | 塑料件外观 | 塑料件表面应光洁，应无裂纹、皱褶、污渍、明显色差 |  | * √ |
| 6 | 软包件要求 | 包覆的面料拼接对称图案应完整； 同一部位绒面料的绒毛方向 应一致；不应有明显色差 |  | * √ |
|  |  | 包覆的面料不应有划痕、色污、油污 |  | * √ |
|  |  | 软面包覆表面应：1) 平服饱满、松紧均匀，不应有明显皱折； 2) 有对称工艺性皱折应匀称、层次分明 |  | * √ |
|  |  | 软面嵌线应：1) 圆滑挺直；2) 圆角处对称；3) 无明显浮线、 明显跳针或外露线头 |  | * √ |
|  |  | 外露泡钉：1) 排列应整齐，间距基本相等；2) 不应有泡钉明 显敲扁或脱漆 |  | * √ |

Q/JW 02—2018

表 3 (续)

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 项目分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本 | 一般 |
| 7 | 木工要求 | 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理 | √ |  |
|  |  | 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角 | √ |  |
|  |  | 板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致 |  | * √ |
|  |  | 封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或开裂现象 | √ |  |
|  |  | 贴面应严密、平整，不应有明显透胶 |  | √ |
|  |  | 榫、塞角、零部件等结合处不应断裂 | √ |  |
|  |  | 零部件的结合应严密、牢固 |  | √ |
|  |  | 各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉。 (预留孔、 选择孔除外) | √ |  |
|  |  | 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂 或松动 |  | √ |
|  |  | 启闭部件安装后应使用灵活 |  | √ |
|  |  | 雕刻的图案应均匀、清晰、层次分明，对称部位应对称，凹 凸和大挖、过桥、棱角、圆弧处应无缺角，铲底应平整，各 部位不应有锤印或毛刺。 |  | * √ |
|  |  | 车木的线形应一致，凹凸台阶应匀称，对称部位应对称，车 削线条应清晰，加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。 |  |  |
|  |  | 家具锁锁定到位、开启应灵活 | √ |  |
|  |  | 脚轮旋转或滑动应灵活 |  | √ |
| 8 | 漆膜外观要求 | 同色部件的色泽应相似 |  | √ |
|  |  | 应无褪色、掉色现象。 | √ |  |
|  |  | 涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象 | √ |  |
|  |  | 涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象；应无明显 加工痕迹、划痕、雾光、 白棱、 白点、鼓泡、油白、流挂、 缩孔、刷毛、积粉和杂渣。 |  | * √ |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686034043213010030