# 1    总    则

1.0.1  为规范外墙外保温系统抗风荷载性能试验操作，提升工程质

量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于以混凝土、砌体为基层墙体的外墙外保温系统。 1.0.3  外墙外保温系统抗风荷载性能试验除应符合本标准规定外， 尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关

标准的规定。

2    术语和符号

2.1  术语

2.1.1  外墙外保温系统 external thermal insulation composite system

由保温层、防护层和固定材料构成，并固定在外墙外表面的非

承重保温构造总称，简称外保温系统。

2.1.2  基层墙体 substrates

建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体，可以是混凝土墙体或

各种砌体墙体。

2.1.3  胶粘剂 adhesive

由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组

成，专用于将保温层粘贴在基层墙体上的粘结材料。

2.1.4  防护层 rendering system

由抹面层和饰面层共同组成的对保温层起保护作用的面层，用

以保证外保温系统的机械强度和耐久性。

2.1.5  锚栓 anchor

由膨胀件和膨胀套管组成，或仅由膨胀套管构成，依靠膨胀产

生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定

件。

# 2.2  符号

Rd—系统抗风压值；

K— 安全系数；

Ca— 几何因数；

Cs—统计修正因数。

3    方法原理

3.0.1  本方法采用与外墙外保温工程构造做法一致的大尺寸试样，

使用专门设备产生负压，模拟室外风荷载的变化。

3.0.2  对外墙外保温系统表面施加风吸力，通过规定数量的加载循

环以测试试样破坏时的风压值。

4    试验设备

4.0.1  试验设备是一个能够产生满足试验要求负压的负压箱。

4.0.2 负压箱开口尺寸应大于试样尺寸。负压箱应有足够的深度，以 保证在外保温系统可能的变形范围内能使施加在系统上的压力保

持恒定。

4.0.3 试样安装在负压箱开口中并沿基层墙体周边进行固定和密封。

5    试样制备

5.0.1  试样数量 1 个，试样应由基层墙体和被测保温系统组成，试

样尺寸不应小于 2.0m×2.5m。

5.0.2  基层墙体可为混凝土墙或砖墙。为了模拟空气渗漏，在基层 墙体上每平方米应预留一个直径 15 mm 的孔洞，并应位于保温板接

缝处。

5.0.3  试验中使用的保温制品应为标称尺寸的产品。

5.0.4  对于机械固定的保温制品的保温系统，需要对最薄和最厚的 产品进行测试。为提供关于机械固定装置的反力和保温产品的弯曲 或冲压信息，在特定的模式中最少数量的固定装置应测试最薄保温 板。为提供关于保温产品的粘结力信息，在特定的模式中最大数量 的固定装置应测试最厚保温板。保温产品的固定装置应由外墙外保 温系统试验申请人指定。试验箱边缘的保温板应采用额外的固定装

置固定，以防止其过早失效。

5.0.5  对于采用粘结方式固定的保温制品的保温系统，试样应按拉

伸试验中最低强度对应的保温制品的厚度制作。

5.0.6 试样尺寸不应小于 2.0m×2.5m；对于采用龙骨机械固定的保温 产品 的最小尺寸为(2a+200mm) ×(4b+200mm) 。试样的尺寸见 图

5.0.6。

图5.0.6 试件尺寸

5.0.7 外保温系统试样应按照生产厂家说明书规定的系统构造和施

工方法进行制备。材料试样应按产品说明书规定进行配制。

5.0.8 试样的养护和状态调节环境条件温度应为10℃~30℃,相对

湿度不应低于50%。

5.0.9 以水泥为主要粘结基料的试样，养护时间应为28d。其他粘结

材料应按照生产厂家说明书的规定进行养护。

6 试验过程

6.0.1 试样安装应在负压箱的开口中并沿基层墙体周边进行固定和

密封。

6.0.2试验步骤

1 试验从1kPa 风压开始，每级试验包含1415个负风压脉冲， 加压图形以试验风荷载Q 的百分数表示。试验以1kPa 的级差由低

向高逐级进行，直至试样破坏。

2 试验步骤中的加压程序及压力脉冲图形见图6.0.2-1和图

6.0.2-2。每个循环的最大吸力应为W10%, 见表6.0.2。

荷载

1415脉冲

1415脉冲

图6.0.2-1 加压步骤

荷载

图6.0.2-2 压力脉冲图形

表6.0.2 循环的最大吸力Wioo%

| 循环次数 | 最大吸力 (kPa) |
| --- | --- |
|  | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

6.2.3若加载到试验设备能提供的最大风压时试样仍未破坏，应停  止试验，记录试验过程中加载的最大风压值，并在试验报告中注明 试样未破坏。

6.2.4 若有下列现象之一时，可视为试样破坏： 1  保温板断裂；

2  保温板中或保温板与其防护层之间出现分层；

3    防护层本身脱开；

4    保温板被从固定件上拉出；

5    机械固定件从基底上拔出；

6    保温板从支撑结构上脱离。

6.2.5  系统抗风压值 Rd 应按下式进行计算：

（6.2.5）

Rd

式中:

Rd—系统抗风压值，kPa；

Q1—试样破坏前一级的试验风荷载值，kPa;

K— 安全系数，应按表 6.2.5- 1 选取；

Ca— 几何因数，Ca= 1；

Cs—统计修正因数，应按表 6.2.5-2~6.2.5-4 选取。

表 6.2.5-1 安全系数 K 取值

| 固定方式 | K |
| --- | --- |
| 粘结固定外墙外保温系统 | ≥1.5 |
| 机械固定外墙外保温系统 | ≥2.0 |

表 6.2.5-2  保温板为粘结固定时的 Cs 取值

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/688007066040006035