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1.0.1  为规范外墙外保温系统抗风荷载性能试验操作，提升工程质
量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于以混凝土、砌体为基层墙体的外墙外保温系统。 1.0.3  外墙外保温系统抗风荷载性能试验除应符合本标准规定外， 尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关
标准的规定。
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2    术语和符号
2.1  术语

2.1.1  外墙外保温系统 external thermal insulation composite system
由保温层、防护层和固定材料构成，并固定在外墙外表面的非
承重保温构造总称，简称外保温系统。
2.1.2  基层墙体 substrates
建筑物中起承重或围护作用的外墙墙体，可以是混凝土墙体或
各种砌体墙体。
2.1.3  胶粘剂 adhesive
由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组
成，专用于将保温层粘贴在基层墙体上的粘结材料。
2.1.4  防护层 rendering system
由抹面层和饰面层共同组成的对保温层起保护作用的面层，用
以保证外保温系统的机械强度和耐久性。
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2.1.5  锚栓 anchor
由膨胀件和膨胀套管组成，或仅由膨胀套管构成，依靠膨胀产
生的摩擦力或机械锁定作用连接保温系统与基层墙体的机械固定
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件。

2.2  符号

Rd—系统抗风压值；
K— 安全系数；
Ca— 几何因数；
Cs—统计修正因数。
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3    方法原理

3.0.1  本方法采用与外墙外保温工程构造做法一致的大尺寸试样，
使用专门设备产生负压，模拟室外风荷载的变化。
3.0.2  对外墙外保温系统表面施加风吸力，通过规定数量的加载循
环以测试试样破坏时的风压值。
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4    试验设备

4.0.1  试验设备是一个能够产生满足试验要求负压的负压箱。
4.0.2 负压箱开口尺寸应大于试样尺寸。负压箱应有足够的深度，以 保证在外保温系统可能的变形范围内能使施加在系统上的压力保
持恒定。
4.0.3 试样安装在负压箱开口中并沿基层墙体周边进行固定和密封。
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5    试样制备

5.0.1  试样数量 1 个，试样应由基层墙体和被测保温系统组成，试
样尺寸不应小于 2.0m×2.5m。
5.0.2  基层墙体可为混凝土墙或砖墙。为了模拟空气渗漏，在基层 墙体上每平方米应预留一个直径 15 mm 的孔洞，并应位于保温板接
缝处。
5.0.3  试验中使用的保温制品应为标称尺寸的产品。
5.0.4  对于机械固定的保温制品的保温系统，需要对最薄和最厚的 产品进行测试。为提供关于机械固定装置的反力和保温产品的弯曲 或冲压信息，在特定的模式中最少数量的固定装置应测试最薄保温 板。为提供关于保温产品的粘结力信息，在特定的模式中最大数量 的固定装置应测试最厚保温板。保温产品的固定装置应由外墙外保 温系统试验申请人指定。试验箱边缘的保温板应采用额外的固定装
置固定，以防止其过早失效。
5.0.5  对于采用粘结方式固定的保温制品的保温系统，试样应按拉
伸试验中最低强度对应的保温制品的厚度制作。
5.0.6 试样尺寸不应小于 2.0m×2.5m；对于采用龙骨机械固定的保温 产品 的最小尺寸为(2a+200mm) ×(4b+200mm) 。试样的尺寸见 图
7
5.0.6。
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图5.0.6 试件尺寸
5.0.7 外保温系统试样应按照生产厂家说明书规定的系统构造和施
工方法进行制备。材料试样应按产品说明书规定进行配制。
5.0.8 试样的养护和状态调节环境条件温度应为10℃~30℃,相对
湿度不应低于50%。
5.0.9 以水泥为主要粘结基料的试样，养护时间应为28d。其他粘结
材料应按照生产厂家说明书的规定进行养护。
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6 试验过程
6.0.1 试样安装应在负压箱的开口中并沿基层墙体周边进行固定和
密封。
6.0.2试验步骤
1 试验从1kPa 风压开始，每级试验包含1415个负风压脉冲， 加压图形以试验风荷载Q 的百分数表示。试验以1kPa 的级差由低
向高逐级进行，直至试样破坏。
2 试验步骤中的加压程序及压力脉冲图形见图6.0.2-1和图
6.0.2-2。每个循环的最大吸力应为W10%, 见表6.0.2。
 (
荷载
1415
脉
冲
1415脉
冲
)
图6.0.2-1 加压步骤
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荷载
[image: ]
图6.0.2-2 压力脉冲图形
表6.0.2 循环的最大吸力Wioo%
	循环次数
	最大吸力  (kPa)

	
	2
3
4
5
6
7
8
9
10
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6.2.3若加载到试验设备能提供的最大风压时试样仍未破坏，应停  止试验，记录试验过程中加载的最大风压值，并在试验报告中注明 试样未破坏。
6.2.4 若有下列现象之一时，可视为试样破坏： 1  保温板断裂；
2  保温板中或保温板与其防护层之间出现分层；
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3    防护层本身脱开；
4    保温板被从固定件上拉出；
5    机械固定件从基底上拔出；
6    保温板从支撑结构上脱离。
6.2.5  系统抗风压值 Rd 应按下式进行计算：

 (
（
6.2.5
）
)Rd  [image: ] [image: ]
式中:
Rd—系统抗风压值，kPa；
Q1—试样破坏前一级的试验风荷载值，kPa;
K— 安全系数，应按表 6.2.5- 1 选取；
Ca— 几何因数，Ca= 1；
Cs—统计修正因数，应按表 6.2.5-2~6.2.5-4 选取。
表 6.2.5-1 安全系数 K 取值

	固定方式
	K

	粘结固定外墙外保温系统
	≥1.5

	机械固定外墙外保温系统
	≥2.0


表 6.2.5-2  保温板为粘结固定时的 Cs 取值
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