# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 0910—2010 代替 SN/T  0910—2000

进出口印染布检验规程

Rules for the inspection of printed and dyed fabric

for import and export

2010-05-27发布

2010-12-01 实施

发 布

中   华   人   民   共   和   国

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局

SN/T   0910—2010

前    言

本标准按照GB/T   1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 SN/T 0910—2000《进出口纺织品检验规程》。

本标准与 SN/T  0910—2000 相比，主要技术变化如下：

—  标准名称由原来的《进出口纺织品检验规程》改为《进出口印染布检验规程》;

——对标准的整体结构进行了改变

——增加了术语和定义；检验批、外观质量、内在质量、纺织品常规项目、纺织品安全项目

—— 修订了抽样的有关内容；

—— 外观质量局部性疵点评分由十分制改为四分制，允许评分由分/m 改为分/m²;

—   增加了安全项目检验要求。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国山东出入境检验检疫局、中华人民共和国江苏出入境检验检

疫局。

本标准主要起草人：孔祥运、矫丽珍、刘海珍、张秀俐、姚琦华、张凤艳、王东。

本标准于2000年首次发布，2010年第一次修订。

SN/T   0910—2010

进出口印染布检验规程

1  范围

本标准规定了进出口印染布的抽样、检验、试验方法及检验结果的判定。

本标准适用于服装、家纺用的各类纯纺或混纺漂白、染色和印花布的检验。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T   250    纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡

GB/T   251    纺织品  色牢度试验评定沾色用灰色样卡

GB/T  2910(所有部分)  纺织品定量化学分析

GB/T  2912.1  纺 织 品 甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T  3920  纺 织 品 色 牢 度 试 验  耐摩擦色牢度

GB/T  3921  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T  3922  纺织品  耐汗渍色牢度试验方法

GB/T  3923.1  纺织品 织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T  4667  机织物幅宽的测定

GB/T  4668  机织物密度的测定

GB/T  5713  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T  6152  纺织品  色牢度试验耐热压色牢度

GB/T  7573  纺织品  水萃取液 pH  值的测定

GB/T  8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T  8427  纺织品  色牢度试验耐人造光色牢度；:氙弧

GB/T  8628  纺织品  测定尺寸变化的试样中织物试样和服装的准备、标记及测量

GB/T  8629  纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T  8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T14801    机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法

GB/T  17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB18401    国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T  18886 纺织品  色牢度试验 耐唾液色牢度

FZ/T  01053  纺织品  纤维含量的标识

SN/T  0718  出口服装纺织品类商品运输包装检验规程

SN/T  1649 进出口纺织品安全项目检验规范

SN/T   1931.2—2007 进出口机织物检验规程  第2部分：抽样

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

SN/T  0910—2010

3.1

检验批  inspection lot

在同一合同、同一条件下生产加工的同一品种或一个报检批为一检验批，简称批。

3.2

外观质量 apparent quality

主要指可由检验人员通过感官及简单工具即可进行质量判定的项目，包括外观品质、规格、消费品

使用说明和包装质量等。

3.3

内在质量  interal   quality

主要指应通过检测仪器或试验才可以进行质量判定的项目，主要包括常规项目和安全项目。

3.4

纺织品常规项目  textiles-common specification

主要指不涉及人身安全、卫生、环保、健康等项目。如密度、断裂强力、尺寸变化率、纤维含量等。

3.5

纺织品安全项目 textiles-safety   specification

主要指涉及人身安全、卫生、环保、健康等项目。如甲醛、可分解芳香胺染料、pH 值等。

4  抽样

# 4.1  外观质量检验抽样

外观质量检验抽样方法按 SN/T  1931.2—2007中4.1的规定执行，约定匹长为30 m。

# 4.2  内在质量检验抽样

内在质量检验抽样方法按 SN/T  1931.2—2007 中4.2的规定执行。

# 4.3  安全项目检验抽样

安全项目检验抽样按 SN/T  1931.2—2007中4.2.6的规定执行。

# 4.4  数量检验抽样

数量检验抽样按 SN/T  1931.2—2007 中4.3的规定执行。

5  检验

# 5.1  外观质量检验

# 5.1.1  检验方法和检验条件

外观质量检验采用验布机检验或验布台检验。

验布台检验时，应采用北向自然光或灯光检验。采用灯光检验时验布台照度应不低于750 lx   (40W  加罩青光日光灯管3根～4根),光源与布面距离为1 m～1.2m 。  检验人员的视线应正视布面，

眼睛与布面的距离为55 cm～60   cm。应将布平摊在验布台上，按纬向逐幅检验。

验布机角度为45°,布行速度最高为40 m/min。

SN/T  0910—2010

# 5.1.2  外观质量要求

5.1.2.1  外观质量要求见表1。

表 1 外观质量要求

| 检验项目 |  |  | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅宽偏差率/% |  |  | -1.5～+2.5 |
| 色差/级 ≥ | 漂色布 | 同类布样 | 4 |
|  |  | 参考样 | 3-4 |
|  | 花布 | 同类布样 | 3-4 |
|  |  | 参考样 | 3 |
|  | 左中右 |  | 4 |
|  | 前后 |  | 3-4 |
| 歪斜/% | 花斜或纬斜 | 4.0及以下 |  |
|  | 条格花斜或纬斜 | 3.5及以下 |  |
| 花纹不符、染色不匀 |  |  | 不影响外观 |
| 条花 |  |  | 不影响外观 |
| 深浅细点 |  |  | 不影响外观 |
| 其他散布性印染疵点 |  |  | 不影响外观 |
| 布面疵点评分限度/(分/m²) |  | ≤0.3 |  |
| 注：色差按GB/T 250评定变色用灰色样卡评级。 |  |  |  |

5.1.2.2  允许总评分计算方法，每段(匹)布的局部性疵点允许总评分按式(1)计算：

A=a×L×W                          …………………………(1)

式中：

A—— 每段(匹)布的局部性疵点允许总评分，单位为分每段(匹);

a  ——每平方米允许评分数，单位为分每平方米(分/m²);

L——  段(匹)长，单位为米(m);

W          标准幅宽，单位为米(m)。

5.1.2.3  允许总评分计算结果按GB/T8170   修约到个位数。

5.1.2.4  幅宽检验在检验外观疵点过程中进行。从每匹两端(2 m 以外)之间的长度中，任选一处，取 布面一边沿纬纱水平线至布的另一边(毛边除外)测量其长度，每匹布等间隔测量5处，取平均值。

5.1.2.5  纬纱歪斜率是纬纱歪斜与水平最大距离和标准幅宽之比。

5.1.3  布面疵点评分

见表2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/688075053065006045