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施工方案
1、工程概况
1.1工程概述
本工程为长沙宏程房地产开发有限公司投资兴建和西街花园A18#-A21#工程，由浙江南方建筑勘察设计有限公司设计，建设地点在长沙市芙蓉区人民东路以南，小高岭路以东。本工程高度为16米，由四栋五层住宅楼带一层地下室（A18、A19、A20、A21＃）和一层独立半地下车库组成。车库位于这四栋住宅楼地下围和之间。
本工程总建筑面积13852平方米，其中,A18建筑面积为3135平方米，A19建筑面积为3021平方米，A20建筑面积为3132平方米，A21建筑面积为3024平方米，车库建筑面积为1540平方米。四栋住宅楼均为建筑四类工程，车库为建筑二类工程。
1.2建筑设计概况
本工程四栋住宅平面布置均呈错位一字型，对称排列。带独立半地下车库，彻底实现人车分流；多层建筑楼层符合人体工程学要求；充满人性化的建筑设计，独特的造型；建筑容积率低，强调户户朝南、南北通透、大开间、短进深设计；是一个富有人文情怀的休闲地和充满人性关怀的居所设计。
屋面做法：
.1保温层屋面做法（自上而下）：
[bookmark: _Hlt42835036][bookmark: _Hlt42835037][bookmark: _Hlt42835077]（1）40厚C20细石混凝土混凝土，内配Φ4＠200双向；
（2）10厚1:1:6混合砂浆隔离层；
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（3）2厚851防水涂料;
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（4）10厚1:2.5水泥砂浆找平层；
（5）憎水型膨胀珍珠岩砌块保温层（2%找坡，最薄处30厚）；
（6）20厚1:3水泥砂浆找坡；
（7）钢筋混凝土现浇板。
.2非保温层屋面做法（自上而下）：
（1）40厚C20细石混凝土混凝土，内配Φ4＠200双向；
（2）10厚1:1:6混合砂浆隔离层；
（3）2厚851防水涂料;
（4）20厚1:3水泥砂浆找坡；
（5）钢筋混凝土现浇板。
.3坡屋面做法（自上而下）：
（1）钢板瓦铺面；
（2）60厚矿棉填实；
（3）2厚851防水涂料;
（4）20厚1:3水泥砂浆找平层；
（5）钢筋混凝土现浇板。
.4檐构做法（自上而下）：
（1）2厚851防水涂料;
（2）最薄外10厚1:2水泥砂浆找平层，纵向找坡0.5%；
（3）钢筋混凝土现浇板。
楼地面工程（自上而下）：
.1回填土地面做法：
（1）20厚1:2水泥砂浆面层；
（2）70厚C10混凝土；
（3）80厚碎石垫层；
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