化隆县2021年中小学布局调整及校舍

平安工程〔三标段〕

施工组织设计

编制单位:青海平兴建设

编制日期:二0一一年七月二十八日

第一章：编制依据及讲明

一、本施工组织设计严格按照工程设计文件对施工组织设计的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原那么下，由土建、安装二大专业组成。

二、依据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程质量的终身负责，以“科学、经济、优质、高效〞为编制原那么。

三、我工程部对此次施工组织设计的编制高度重视，召集了参加过类似工程施工、有丰富治理及施工经验的人员，在认真研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、正确把握业要紧求的前提下，成立编制专题小组，集思广议、博采众长，力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。

四、本施工组织设计凡未注明长度计量单位均为“mm〞。

一、化隆县2021年中小学布局调整及校舍平安工程三标段〔教学实验楼、综合办公楼〕

二、青海省建筑勘察设计研究院设计的本工程施工图纸。

三、我工程部的技术、机械设备装备情况及治理制度。

四、我工程部类似工程的施工经验。

五、国家现行的施工验收标准。

1、建筑安装

?建筑工程施工验收统一标准?(GB50300-2001)

?建筑地基与根底工程施工质量验收标准?(GB50202-2002)

?建筑地基处理技术标准?〔JGJ79-2002〕

?混凝土结构工程施工质量验收标准?(GB50204-2002)

?砌体工程施工质量验收标准?(GB50203-2002)

?建筑地面工程施工质量验收标准?〔GB50209-2002〕

?建筑装饰装修工程质量验收标准?(GB50210-2001)

?民用建筑工程室内环境污染操纵标准?〔GB50210-2001〕

?屋面工程施工质量验收标准?(GB50207-2002)

?地下放水工程施工质量验收标准?〔GB50208-2002〕

?建筑给水排水与采热工程施工质量验收标准?(GB50242-2002)

?建筑电气工程施工质量验收标准?(GB50303-2002)

2、其它

?建设工程工程治理标准?(GB/T50326-2001)

?建筑工程冬期施工规程?(JGJ104-97)

?工程建设标准强制性条文?(房屋建筑局部)

?建筑安装工人平安技术操作规程?

?建筑施工平安检查标准〔JGJ59-99〕?

?建设工程工程量清单计价标准?〔GB50500-2021〕

?建筑工程质量检验评定标准?

以及依据

政府建设行政主管部门制定的现行工程有关配套文件等，结合本工程实际，进行了全面而细致的编制。

本工程施工组织设计，是按照我公司实际技术力量和机械设备以及施工现场具体情况编制，经公司专题会议研究，将根底工程、砼工程、钢筋工程作为特殊操纵过程进行了认真而具体的编制，未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术标准、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。

第二章：工程概况

〔建筑工程概况、装饰装修概况、结构设计概况、安装工程概况、自然概况〕

## 2.1建筑工程概况

“化隆县2021年中小学布局调整及校舍平安工程三标段〔教学实验楼、综合办公楼〕〞由校安工程专项资金投资修建。建筑工程类不均为二类，七度抗震设防，耐火等级为二级，屋面防水等级为II级，设计使用年限为50年。

建筑工程概况如下：

| 化隆新区中学 | 建筑 面积 | 层数 | 层高 | 室内外 高差 | 建筑 高度 | 结构 形式 | 根底 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学实验楼 | 12762m2 | 五层 |  |  |  | 框架 结构 | 独立根底 |
| 综合办公楼 | 4414m2 | 三层 |  |  |  | 框架 结构 | 独立根底 |

本工程位于化隆县群科新区乙纬二路与乙西环路交叉口东南侧，四周场地宽广

，依地势而设计，巧妙地利用了地势。从本工程所处的地理位置来瞧，四面环境美丽，位置显要。该工程为现代化、综合性的多层建筑，各种功能、设施齐全、结构新奇、造型美丽。

本工程要紧装饰装修标准特征如下表所示：

教学实验楼装饰装修概况

| 序号 | 类不 | 装修标准 | 分布部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | 二道4mm厚SBS改性沥青防水卷材 70厚挤塑聚苯板保温 | 所有屋面 |
| 2 | 顶棚 | 纸面石膏板吊顶 | 走道、楼梯间 |
|  |  | 板底刮腻子喷涂顶棚 | 其余所有房间 |
| 3 | 内墙面 | 纸筋麻刀灰墙面 | 所有房间 |
|  |  | 白色涂料墙面 | 卫生间 |
| 4 | 楼地面 | 现浇水磨石楼地面 | 所有房间 |
| 5 | 外墙 | 刷乳白色、浅米色高级外墙防水涂料 贴40厚桔红色VRD保温隔热装饰板 60厚聚苯保温板、40厚挤塑保温板 | 外墙面 |
| 6 | 踢足 | 现浇水磨石踢足 | 所有踢足 |
| 7 | 墙裙 | 奶油色油漆墙裙 | 内墙裙 |
|  |  | 釉面砖墙裙 | 卫生间 |
| 8 | 门窗 | 不锈钢平安玻璃地弹门、成品钢木门、成品全木质防火门、铝塑平开门 | 所有内、外门 |
|  |  | 70系列铝塑节能单框双玻内平开窗、铝合金推拉窗 | 所有内、外窗 |

综合办公楼装饰装修概况

| 序号 | 类不 | 装修标准 | 分布部位 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 屋面 | 二道4mm厚SBS改性沥青防水卷材 70厚挤塑聚苯板保温 | 所有屋面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 顶棚 | 装饰石膏板吊顶 | 门厅、门斗、展厅、卫生间 |
|  |  | 矿棉吸音板吊顶 | 阶梯教室、报告厅、多功能室 |
|  |  | 板底刮腻子喷涂顶棚 | 走道、楼梯间、校史展厅等 |
| 3 | 内墙面 | 大理石板材墙面 | 门斗、门厅 |
|  |  | 白色涂料墙面 | 卫生间 |
|  |  | 纸筋麻刀灰墙面 | 其余房间 |
| 4 | 楼地面 | 磨光大理石楼地面 | 门斗、门厅、学生作品展厅 |
|  |  | 现浇水磨石楼地面 | 办公室、卫生间 |
|  |  | 复合木地板楼面 | 校史展厅、各类办公室 |
|  |  | 展地砖楼地面 | 阶梯教室、报告厅、多功能室、走道、楼梯间 |
| 5 | 外墙 | 刷乳白色高级外墙防水涂料 贴40厚桔红色VRD保温隔热装饰板 60厚聚苯保温板、40厚挤塑保温板 | 外墙面 |
| 6 | 踢足 | 现浇水磨石踢足 | 办公室、卫生间 |
|  |  | 大理石板踢足 | 门厅、门斗、学生作品展厅 |
|  |  | 木踢足 | 校史展厅、多媒体会议室 |
|  |  | 地砖踢足 | 走道、楼梯间、阶梯教室、报告厅、多功能室 |
| 7 | 墙裙 | 奶油色油漆墙裙 | 各类办公室 |
|  |  | 釉面砖墙裙 | 卫生间 |
| 8 | 门窗 | 不锈钢平安玻璃地弹门、成品钢木门、成品全木质防火门 | 所有内、外门 |

|  |  | 70系列铝塑节能单框双玻内平开窗、铝合金推拉窗 | 所有内、外窗 |
| --- | --- | --- | --- |

2.3结构概况

本工程结构平安等级为II级，建筑抗震设防类不为乙类，抗震设防烈度为七度，设计全然加速度为，设计地震分组为第三组，建筑物场地类不为II类，特征周期Tg=0.45秒，框架抗震等级为二级，地基根底设计等级为丙级，砌体施工质量操纵等级为B级。

本工程场地土自上而下为杂填土、细粒混合土、粗粒混合土。根底均采纳柱下独立根底，教学实验楼根底持力层为级配砂垫层，垫层土地基承载力特征值为220kpa，垫层厚，垫层出根底外缘，压实系数0.97，根底底标高为。综合办公楼的根底持力层为粗粒混和。场地土对混凝土及混凝土中钢筋具微腐蚀性，地梁梁底留300mm空隙，内添粗砂以防冻胀，因此±以下使用一般硅酸盐水泥，最大水灰比0.65，最小水泥用量270kg/m3，最大氯离子含量1.0%。房心及室外回填土必须分层回填，压实系数不得小于0.94。

混凝土强度等级：根底垫层C15，柱下独立根底C30，框架梁、框架柱采纳C30，构造柱C20，过梁C20。混凝土保卫层厚度：板15mm，根底40mm，梁25mm，柱30mm；砌体：±以下采纳MU15煤矸石砖3.0加气混凝土砌块，M7.5混合砂浆。钢筋：HPB235、HRB335。焊条：E43—用于Q235钢及HPB235级钢筋；E50—用于Q345钢及HRB335级钢筋。

给、排水安装系统

本工程均由室外给水管网直截了当供水，室外给水管网压力0.30Mpa。教学实验楼最高日用水量120m3/d，最大小时用水量

18m3/h，综合办公楼最高日用水量9m3/d，最大小时用水量m3/h，食堂最高日用水量103m3/d，最大小时用水量m3/h。室内消火栓给水系统采纳临时高压给水系统，消防给水采纳临时高压系统，室内用水量15L/S，室外用水量25L/S，给水系统型式为下行上给式。给水管均为衬塑钢管，DN≤50丝扣连接；DN＞50卡箍连接；消火栓给水管采纳镀锌钢管，DN≤70丝扣连接；DN＞70卡箍连接；均在明装管外刷樟丹银粉各两道。

排水系统均采纳污、废水合流系统，排水立管设伸顶通气管。污、废水排进室外污水管，经化粪池处理后，排进市政污水管。排水立管均采纳U-PVC内螺旋排水管，螺母挤压密封圈接头，排水横支管采纳U-PVC光壁排水管，粘接，排水横干管和排出管采纳柔性排水铸铁管，卡箍连接，埋地管外刷热沥青两道。水嘴均采纳DN15陶瓷片密封水嘴，阀门DN≤50采纳工作压力1.0Mpa不锈钢截止阀，DN＞50采纳D71X-1.6型蝶阀。

采热安装系统

本工程采热热源由都市集中供热热网需求，热媒为热水，供回水温度为85℃/60℃热水，教学实验楼采热总热负荷w，综合办公楼为171Kw。采热系统均采纳散热器热水采热，采纳系统均为下供下回式双管系统，在每组散热器进水管上装设自力式温控二通阀，温控阀规格同管径。散热器采纳内防钢制椭二柱散热器，型号SCGGZT2-0.9/X型，散热器距中心距为600mm，工作压力均为1.0Mpa，散热量为122.9w/片。采热管材管径≥DN50采纳无缝钢管，管径＜DN50采纳焊接钢管，管径＞DN32采纳焊接，管径≤DN32采纳螺纹连接。

电气安装系统

本工程负荷等级为三级，电源由中心变电所埋地引来三相四线制一路电源引至总配电箱，电源电压为220/380V。一般照明的配电箱照明出线为BV-2×2.5-PVC20，BV-3××4-PVC20应急照明出线为BV-4×2.5-SC20。

本工程接地系统采纳TN-C-S系统，并做总等电位联结，所有总进线管均与MEB连接。在根底内埋40×4镀锌扁钢作为接地线，利用柱内主筋作为接地极，焊接成闭合回路，接地电阻R≤1欧姆，接地必须一点接地，接地极埋在冻土层以下。

第三章：施工方案

〔总体布置、工程总目标、施工程序及施工顺序、施工流水段划分、施工工期安排〕

我们将遵循公司“贯彻强标，科学治理，精心施工，真诚效劳〞的质量方针，以工程质量为中心，以先进的技术和标准的治理为依据，精心组织，严格要求，将工程建成名副事实上的优质工程。

围绕确保工程质量那个中心，结合本工程所具有的特点，建立工程质量保证体系，做好充分的质量筹划工作和制订预防质量通病的措施，选择具有相应资质的工程治理人员和工程技术专业人员，按符合工程特点的各分项工程作业指导书进行施工，积极并主动的推广新技术，新工艺，新材料，新设备，以优质高效的施工质量，先进标准的治理，科学严谨的组织工作，来促进并保障总体工程质量目标的实现。

依据本工程特点,为满足业主工期要求,特制定以下施工程序：

贯彻先地下，后地上，先深后浅的原那么

，在确定施工顺序，施工流向及选择施工方法时，满足施工程序的要求。

由于本工程质量要求高、工期紧，材料堆放，搅拌站和垂直运输等设备布置做到安排合理，最大限度地发扬施工机械的效能。

施工场地安排做到先围墙、土建后安装，围墙工程完成后，可给现场平安保卫工作制造有利条件，当土建的大量作业结束后，安装可穿插进行，场地布局合理。

遵循先主体，后装修的原那么，充分利用平面，空间和时刻组织立体交叉作业，坚持做到连续均衡施工。

为到达按期竣工全面交付使用，应严格按照建设单位提出的工期要求，明确施工任务，划分施工段，以便统筹安排。

3.3施工工期安排

本着信守合同的原那么，严格按时开工，按时交工，并按根底施工，主体施工，装饰装修三个时期操纵工期〔工期安排详见施工进度网络图〕。

第四章：施工预备工作方案

〔工程部组成、施工技术预备方案、要紧机械预备方案、要紧劳动力预备方案、要紧材料预备方案、施工现场预备方案〕

4.1工程部组成

为顺利实现各项即定目标，我公司将派出以赵文龙为首的工程治理班子进驻本工程现场，对工程工期、质量、本钞票实施全面治理操纵，工程班子人员情况详见【工程治理机构配备情况表】。

工程治理机构配备情况表

| 部门 | 职务 | 姓名 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 部 | 工程经理 | 赵文龙 |  |  |
|  | 技术负责人 | 陇海亮 |  |  |
|  | 技术员 |  |  |  |
|  | 技术员 |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |
|  | 测量员 |  |  |  |
|  | 试验员 |  |  |  |
|  | 资料员 |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |
|  | 材料采购 |  |  |  |

4.2施工技术预备方案

收到图纸后马上组织有关人员熟悉本工程设计内容，并认真做好图纸会审工作和图纸会审记录，参加设计技术交底，做好交底记录。

编制切实可行的工程施工组织设计，并及时上报公司和监理部门审批，并做好分项工程的技术交底工作。

各专业分不要编制预防质量通病的技术措施。

编制施工预算，并依据预算和进度方案编制材料需求方案，落实供货渠道。

提早做好原材料的试验工作及砼、砂浆的配比工作。

做好整个工程的测量放线方案，进行测量仪器的检验，并做好测量放线定位纪录、红线桩坐标的复测与核对、轴线操纵桩的埋设与保卫。

4.3要紧机械预备方案

挖掘机2台，自卸汽车10辆，装载机2台。

土方回填采纳8台蛙式打夯机配合使用。

钢筋加工：现场集中加工，设1台GW40A型弯曲曲折折机，1台GT4—14Q型切断机，1台盘圆钢筋调直机，现场配备13X系列弧电焊机1台，UNS-40闪光对焊机1台。

结构混凝土，本工程均采纳现场搅拌，现场布置500L型砼搅拌机2台，构造柱和圈梁、楼梯、踏步用φ50振捣棒振捣，现浇板、楼梯休息平台板用平板振动机振捣。本工程现场各将配备5台平板振动机、6根φ50振捣棒、20辆手推灰浆车配合使用。

砌体：现场布置3台砂浆搅拌机。

模板：采纳钢木定型模板交替使用，支撑为钢管和木支撑配合使用，模板一次配足二层，然后周转使用，木工要紧机具：电锯、电刨各2台。

垂直运输：本工程现场布置塔吊4台，完本钞票工程所需钢筋、模板、砼、空心板、砖及砂浆等材料的垂直运输。

要紧施工机具方案详见附表

4.4要紧劳动力预备方案

为确保本工程施工顺利进行，满足工程施工和工期的要求，依据

本工程结构形式特点，各工种按一定比例配合人员，以利工种之间互相搭配。均衡施工，装修时期采纳各专业班组单独施工，工程部努力做好劳动力的调配工作，保证施工过程所需的各种劳动力，以下为各施工时期劳动力投进方案。

各施工区段根底工程施工时期，平均天天投进劳动力110人，木工20人，钢筋工20人，砼工20人，瓦工20人，电焊工5人，电工5人，水热工3人，普工20人，机械工6人，修理工1人。

各施工区段主体工程施工时期，平均天天投进劳动力179人，木工30人，钢筋工30人，砼工25人，瓦工30人，架子工10人，电焊工5人，水热工5人，电工5人，普工30人，机械工9人。

各施工区段装饰装修及水、电安装工程施工时期，平均天天投进劳动力180人，抹灰工30人，油漆工20人，木工10人，钢筋工5人，砼工8人，瓦工8人，架子工15人，电焊工3人，水热工16人，电工15人，普工30人，机械工5人，专业防水工10人。

依据现场具体情况，劳动力缺乏能够随时补充，保证劳动力的需求，做到科学合理，防止窝工。

4.5要紧材料预备方案

依据本工程的结构及装饰特点，在核对图纸的根底上应尽早整理出加工方案，必要时加工定货工作须与现场施工同时进行，如木门扇、钢板门加工和进场时刻方案，对要紧材料如水泥、砂、石、砖、钢材、瓷砖，水泥防水涂膜、铝塑窗的用量和分不进场的时刻做到心中有数。

撤除与本工程有关的障碍物，平坦场地。

统一筹划，合理布置，认真组织搭设好临时设施，以利于施工生产顺利进行，场区内施工道路按要求提早做好与场地外道路衔接。

施工用水

〔1〕施工用水：本工程按砌砖日用水量计算。

*

q1=k1∑

Q1N1k2

T1t8*3600

式中：k1=1.15k2=1.5Q1=30M3N1=250L/M3

q1=1.15*30*250*1.5/8*3600=/S

〔2〕施工机械用水q2，现场无特殊机械可不考虑。

〔3〕现场生活用水q3，按179人计。

q3=P1N3K4/t*8*3600

式中：p1=179人N3=30L/〔人、班〕k4=1.5t=1

q3=179*30*1.5/8*3600=0.28L/S

〔4〕消防用水

现场面积3000m2q4=5L/S

〔5〕总用水量：

因q1+q2+q3=0.449+0.28＜q4=5故总用水量按消防用水计算Q=5L/S

〔6〕供水管径

d=

4QV=/S

3.14*V*1000

=

=/S

d=

4*5

3.14*1.5*1000

确定干管用DN80镀锌钢管，其中支管选用DN25镀锌钢管。

施工用电

要紧机械设备用电:

砼搅拌机2台Pj1=KXPN1=0.7*7.5*2=10.5kw

砂浆搅拌机3台Pj2=KXPN2

塔吊3台Pj3=KXPN3

钢筋弯曲曲折折机1台Pj5=KXPN6kw

钢筋切断机1台Pj6=KXPN7

钢筋调直机1台Pj7=KXPN8

蛙式打夯机8台Pj8=KXPN9

振捣器6台Pj9=KXPN10

动力用电合计：∑Pj=10.5+9.45+32.4+1.54+2.8+5.25+67.2+36.96=1kw

照明用电：按动力用电10%计算。

Pj10=KXPN10=*10%*1=kw

总计算负荷：〔并取同时系数K∑=0.9*(+1

I=447A

故总进线选用S=35mm2铜芯线埋地引进，干线选用S=16mm2支线选用S=6mm2。

现场临时设施

本工程工期较紧，施工现场无旧的临时设施可利用，故需搭建临时设施，本着节约精神，参照“临时设施定额〞方案搭建以下临时设施。〔详见临时用地表〕

第五章：要紧工程施工方法

〔施工抄平放线、根底

工程、模板工程、钢筋工程、砼工程、砌筑工程、屋面工程、楼地面工程、门窗工程、装饰工程、安装工程〕

5.1施工抄平放线

轴线测量：依据总平面图标定坐标红线桩，计算出各工程建筑坐标，再依据工程建筑坐标计算出该工程轴线坐标，施工放线须先校核建筑坐标，确立无误后再放线定出该工程轴线坐标，并在现场设立坐标和轴线操纵网，使用T2型经纬仪引测出各轴线操纵桩，±0.000以上在建筑物四角保留操纵桩向上投测轴线，并在相邻永久性建筑物上面建立轴线操纵点，轴线实行双操纵。

所有根底的轴线均用经纬仪通过操纵桩向下投点弹线，经甲方及监理代表复核无误后，方可进行根底施工。

测量各开间轴线时,要始终从操纵轴线一端开始，答应误差平均分配到各开间内,确保每层轴线闭合，墙大角垂直。

水准测量：依据规划标定的水准点，使用S3自动安平水准仪，采纳往返复测法，把水准点引至施工现场。并在施工现场建立水准标高操纵网，计算出建筑物+50线，并引测到室内墙体上面，均从首层用钢尺向上传递标高，确保每层标高正确，严格操纵建筑物的总标高。

5.2根底工程

土方开挖

1、施工工艺

场地平坦—测量定位—机械进场—土方开挖—人工修边角—基底平坦。

2、施工要点

〔1〕土方开挖前，做好各项预备工作，埋设好轴线操纵

桩，了解地下管线情况，检查挖土和运输机械预备情况。完成挖上施工方案设计井进行技术质量和安今交底工作。

〔2〕依据本工程特点，土方开挖采纳机械和人工两种方法进行，先采纳机械大开挖，挖土机械采纳履带式ＷY-336型反铲挖掘机，运土采纳自卸翻斗汽车，开挖基坑顺序采纳逐步后退，分层开挖的方法进行。挖至基底垫层时可保留200mm厚暂不挖往，采纳人工清出，防止超挖或破坏地基，在土方开挖过程中测量放线员跟班作业，严格操纵开挖范围及标高，严禁超挖扰动地基。施工过程中妥善做好基坑防护，边坡必须稳定，防止坍方。

〔3〕挖土施工过程中指定专人负责技术及平安，挖土机挖土时，操作人员上岗前，交接班中必须检查机械状况，发觉机械故障及时维修，严禁带病工作。

〔4〕机械前后行走时必须瞧清晰前、前方是否有人或障碍物。机械回转时必须瞧清晰360度回转半径内是否有车辆，物料和行人。

〔5〕要求配合机械挖土的施工人员清晰挖土区域及机械前后行走和回转半径禁区。严禁在机械前、前方以及回转半径区域内行走或进行施工配合作业。

〔6〕施工人员上、下基坑采纳扣件钢管搭设的爬梯。基坑四面设置扣件钢管栏杆，并绑密目网，设置警示牌，以防止人员及物体坠落。

〔7〕沿基坑四面砌筑高300mm高的240mm砖墙并用1∶2.5水泥砂浆压光粉刷，墙外侧做好坡度，防止雨水流进、渗进基坑。

〔8〕为了加快工程进度，为后续工程制造条件，将采纳24小时连续作业的方法组织土方施工，以确保工期的按时完成。在施工中

假设发觉与地质报告不符，应及时通知设计人员会同有关单位研究处理。

# 〔9〕土方开挖后，应马上组织工程地质勘察人员及设计人员，监理及甲方等单位进行验槽，合格前方可进行下一道工序。

柱下独立根底施工

本工程场地土自上而下为杂填土、细粒混合土、粗粒混合土。根底均采纳柱下独立根底，教学实验楼根底持力层为级配砂垫层，垫层土地基承载力特征值为220kpa，垫层厚，垫层出根底外缘，压实系数0.97，根底底标高为。综合办公楼,-3.50m，-3.20m。场地土对混凝土及混凝土中钢筋具微腐蚀性，地梁梁底留300mm空隙，内添粗砂以防冻胀，因此±以下使用一般硅酸盐水泥，最大水灰比0.65，最小水泥用量270kg/m3，最大氯离子含量1.0%。房心及室外回填土必须分层回填，压实系数不得小于0.94。

其施工工艺如下：清理基坑→混凝土垫层→钢筋绑扎→相关专业施工→清理→支模板→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土寻平→混凝土养护→模板撤除。

1、清理及垫层浇灌

地基验槽完成后，往除表层浮土及扰动土，不留积水，马上进行垫层混凝土施工，垫层混凝土必须振捣密实，外表平坦，严禁晾晒基土。

2、钢筋绑扎

垫层浇灌完成后，混凝土到达1.2MPa后，外表弹线进行钢筋绑扎，钢筋绑扎不答应漏扣，柱插筋弯钩局部

必须与底板筋成45°绑扎，连接点处必须全部绑扎，距底板5cm处绑扎第一个箍筋，距根底顶5cm处绑扎最后一道箍筋，作为标高操纵筋及定位筋，柱插筋最上部再绑扎一道定位筋，上下箍筋及定位箍筋绑扎完成后将柱插筋调整到位并用井字木架临时固定，然后绑扎剩余箍筋，保证柱插筋不变形走样，两道定位筋在根底混凝±浇完后，必须进行更换。钢筋绑扎好后底面及侧面搁置保卫层塑料垫块，厚度为设计保卫层厚度，垫块间距不得大于100mm(视设计钢筋直径确定)，以防出现露筋的质量通病。注重对钢筋的成品保卫，不得任意碰撞钢筋，造成钢筋移位。

3、模板

钢筋绑扎及相关专业施工完成后马上进行模板安装，模板采纳小钢模或木模，利用架子管或木方加固。锥形根底坡度＜30°时，采纳歪模板支护，利用螺栓与底板钢筋拉紧，防止上浮.模板上部设透气及振捣孔，坡度≤30°时，利用钢丝网(间距30cm)防止混凝土下坠，上口设井字木操纵钢筋位置。不得用重物冲击模板，不准在吊帮的模板上搭设足手架，保证模板的牢固和严密。

4、清理
往除模板内的木屑、泥土等杂物，木模浇水湿润，堵严板缝及孔洞。

5、混凝土浇筑

混凝土应分层连续进行，咨询歇时刻不超过混凝土初凝时刻，一般不超过2h，为保证钢筋位置正确，先浇一层5～10cm厚混凝土固定钢筋。台阶型根底每一台阶高度整体浇捣，每浇完一台阶停顿0.5h待其下沉，再浇上一层。分层下料，每层厚度为振动棒的有效振动长度。防止由于下料过厚、振捣不实或漏振、吊帮的根部砂浆涌出等

缘故造成蜂窝、麻面或孔洞。

6、混凝土振捣

采纳插进式振捣器，插人的间距不大于振捣器作用局部长度的1.25倍。上层振捣棒插人下层3～5cm。尽量防止碰撞预埋件、预埋螺栓，防止预埋件移位。
7、混凝土寻平

混凝土浇筑后，外表对比大的混凝土，使用平板振捣器振一遍，然后用刮杆刮平，再用木抹子搓平。收面前必须校核混凝土外表标高，不符合要求处马上整改。

8、混凝土浇筑

浇筑混凝土时，经常瞧瞧模板、支架、钢筋、螺栓、预留孔洞和管有无走动情况，一经发觉有变形、走动或位移时，马上停止浇筑，并及时修整和加固模板，然后再接着浇筑。

9、混凝土养护

已浇筑完的混凝土，应在12h左右覆盖和浇水。一般常温养护不得少于7d，特种混凝土养护不得少于14d。养护设专人检查落实，防止由于养护不及时，造成混凝土外表裂缝。

10、模板撤除

侧面模板在混凝土强度能保证其棱角不因拆模板而受损坏时方可拆模，拆模前设专人检查混凝土强度，撤除时采纳撬棍从一侧顺序撤除，不得采纳大锤砸或撬棍乱撬，以免造成混凝土棱角破坏。

5.2.3土方回填

根底工程完工后，经有关单位验收合格后，再进行土方回填，

根底四周回填前，须先清理杂物，然后用素土分层回填，回填土方采纳蛙式打夯机分层夯实，每层虚展厚度20—25cm，打夯3—4遍，先填深坑，槽、墙两侧同时回填，交接处以阶梯形回填，施工过程中要操纵好回填土含水率，每层回填土必须做密实试验，压实系数大于0.94后，方可进行上一层回填土的施工。

5.3模板工程

模板工程施工工艺流程如下：

定位测量放线→墙、柱足设标高操纵灰饼→高程操纵测量→墙、柱钢筋焊接、绑扎→墙、柱模板安装→垂直度较核→墙柱模板底口防漏浆封堵→顶板梁板模板安装→标高测量复核→预留洞、套管等定位放线→水电安装预留预埋→梁板钢筋绑扎→隐蔽验收→砼浇筑→养护、拆模。

本工程采纳框架结构，其特点是现浇面积较多，构造对比复杂，质量要求高，为实现砼达“优质〞目标，保证模板工程能到达图纸设计要求，结构砼采纳组合钢模和木模配合交替使用。

1、模板的选用

1〕框架模板采纳厚度为12mm的竹胶合板面模板体系局部辅以模板，并按二层模板需用量配置。该模板具有刚度好，整体性强，易安装，砼成型外表平坦，几何尺寸正确等优点，该模板体系在我公司担当的多项工程施工中取得良好的效果。

# 2〕支撑系统采纳碗扣式Φ48钢管足手架，确保支撑系统的整体性、稳定性，同时加快施工进度。支撑系统必须牢固可靠，确保模板质量。钢管间距、木方间距不宜过大，木料、钢管严禁采纳

# 有裂纹，变形的。钢管扣件必需卡牢，防止松弛、脱落、关于需起供的梁，严格照要求进行起供。悬挑构件模板支撑必须更加注重牢固可靠，重要部位必须由工地技术人员编制支撑方案，并报经有关部门批准前方可进行。

2、作业条件

1〕确定所建工程的施工区、段划分。依据工程结构的形式、特点及现场条件，合理确定模板工程施工的流水区段，精确设计配制模板，在满足施工进度的情况下，尽量减少模板投进，增加周转次数，均衡要紧工序工程〔钢筋、模板、混凝土工序〕的作业时，落低本钞票。

2〕确定结构模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号，以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。

3〕确定模板配板平面布置及支撑布置。依据总图对梁、板、柱等尺寸及编号设计出配板图，应标志出不同形号、尺寸单块模板平面布置，纵横龙骨规格、数量及排列尺寸；柱箍选用的形式及间距；支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时，还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。

4〕绘图与验算：在进行模板配板布置及支撑系统布置的根底上，要严格对其强度、刚度及稳定性进行验算，合格后要绘制全套模板设计图，其中包括：模板平面布置配板图，分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。

5〕轴线、模板线(或模边借线)放线完毕。水平操纵标高引测至预留插筋或其它过渡引测点，并办好预检手续。

6〕模板承垫底部，沿模板内边线用1∶3水泥砂浆，依据给定标高线正确寻平。外墙、外柱的外边根部，依据标高线设置模板承垫木方，与寻平砂浆上平交圈，以保证标高正确和不漏浆。

7〕设置模板〔保卫层〕定位根底，即在墙、柱主筋上距地面4-5cm，依据模板线，按保卫层厚度焊接水平支杆，以防模板水平位移。

8〕柱子、梁模板钢筋绑扎完毕，水电管线、预留洞、预埋件已安装完毕，绑扎钢筋保卫层垫块，并办完隐预检手续。

# 3、模板组拼装

1〕按模板设计配板图进行拼装，所有卡件连件应有效的固紧。柱子、墙体模板在拼装时，应预留清扫口、振捣口。

2〕组装完毕的模板，要按图纸要求检查其对角线、平坦度外型尺寸及紧固件数量是否有效、牢靠。并涂刷脱模剂，分规格堆放。

4、模板安装

1〕柱模板安装工艺及支模方法：

放线→设置定位基准→抹水泥砂浆支承面→支模→搭支撑→调直纠偏→安装柱模箍→全面检查校对→柱模群体固定→往除柱模内杂物→封闭清扫口

矩形柱模采纳组合钢模散拼散拆，柱断面360×360的，柱长方向模板采纳-3×50的对拉扁铁拉结。沿柱高每600拉一道。

2〕柱模板施工要点：

〔1〕先将柱子第一层上面模板就位组拼好，每面带一阴角模或连接角模，用U形卡反正交替连接。使模板四面按给定柱截面线就位，并时之垂直，对角线相等。

〔2〕

以第一层模板为基准，以同样方法组拼第二、三层，直至旧柱模板。用U形卡对竖向、水平接缝反正交替连接。在适当高度进行支撑和拉结，以防倾倒。

〔3〕对模板的轴线位移、垂直偏差、对角线、扭向等全面校正并安装定型歪撑。检查安装质量，最后进行群体的水平拉直及剪力支杆的固定。最后将柱根模板内清理洁净，封闭清理口接安装第三、四片柱模检查柱模对角线及位移并纠正—自上而下安装柱箍并做歪撑—全面检查安装质量—群体柱模固定。

3〕梁模板安装工艺：

弹出梁轴线及水平线并复核—搭设梁模支架—安装梁底楞或梁卡具—安装梁底模板—梁底起拱—绑扎钢筋—安装侧梁模—安装另一侧梁模—安装上下锁口楞—歪撑楞及腰楞和对拉螺栓—复核梁模尺寸、位置—与相邻模板连固。

4〕梁模板安装施工要点：

〔1〕在柱子砼上弹出梁的轴线及水平线〔梁底标高引测用〕。并复核。安装梁模板支架之前，支架基层必须坚实可靠，在专用支柱下足要展设通长足手板，同时楼层间的上下支座应在一条直线上。支柱一般采纳双排(设计定)，间距以60-l00cm为宜。支柱上连固10cm×l0cm木楞〔或定型钢楞〕或梁卡具。支柱中间和下方加横杆或歪杆，立杆加可调底座。

〔2〕在支柱上调整预留梁底模板的厚度，符合设计要求后，拉线安装梁底模板与底板连接角模用U形卡连接。用梁卡具或安装上下锁口楞及竖楞，附以歪撑，其间距一般宜为75cm。当梁高超60cm时需加腰楞，并穿对螺栓〔或穿墙螺栓〕加固。侧梁模上口要拉线寻直用定型夹子固定。

〔3〕复核检查梁模尺，与相邻梁柱模板连接固定。有楼板模板时，在梁上连接阴角模，与板模拼接固定。

5〕楼板模板安装工艺：

搭设支架一安装横纵钢〔木〕楞一调整楼板下皮标高及起拱一展设模板块一检查模板上皮标高、平坦度。

6〕楼板模板安装工艺施工要点：

〔1〕支架搭设前其支架根底同样必须坚实可靠，支架的支柱〔可用早拆翼托支柱从边跨一侧开始，依次逐排安装，同时安装钢〔木〕楞及横拉杆，其间距按模板设计的规定。一般情况下支柱间距为80—120cm钢〔木〕楞间距为60-120cm，需要装双层钢(木)楞时，上层钢〔木〕楞间距一般为40-60cm。

〔2〕支架搭设完毕后，要认真检查板下钢(木)楞与支柱连接及支架安装的牢固与稳定，依据给定的水平线，认真调节支模翼托的高度，将钢(木)楞寻平。

〔3〕展设定型组合钢框竹〔木〕模板块：先用阴角模与墙模或梁模连接，然后向跨中展设平模。相邻两块模板用U形卡满安装连接。U形卡紧方向应反正相间，并用一定数量的钩头螺栓〔或按设计〕与钢楞连接。亦可用U形卡预组拼单元片模再展设，以减少仰面，在板面下作业。最后关于不够整模数的模板和窄条缝，采纳拼缝模或木方嵌补，但拼缝应严密。

〔4〕平模展设完毕后，用靠尺、塞尺和水平仪检查平坦度与楼板底标高，并进行校正。

〔5〕模板加固：关于断面高度对比高的梁模板加固宜采纳

螺栓加固法进行加固螺栓从板缝及钢筋之间穿过。模板加固必须牢固可靠，保证垂直及外表平坦，柱子加固采纳钢管连接加花栏丝的方法进行加固。现浇板模板展设时严格操纵标高在+10mm以内，关于超出规定的部位必须果断返工。梁柱接头处采纳转角模板，假设模数不符合时可采纳刨光木模板。

〔6〕模板工程完工后，必须通过专项验收，验收合格后办理验收手续及工序交接手续后转进下道工序施工。

# 5、模板撤除施工工艺

1〕侧模撤除：在砼强度能保证其外表及棱角不因撤除模板而受损后，方可撤除。

2〕底模的撤除，必须执行?混凝土结构工程施工及验收标准?的有关条款。作业班组必须进行拆模申请经技术部门批准前方可撤除。

撤除模板时刻：侧模板以不损坏砼外表及楞角时，方可拆模，底模撤除详下表所示：

| 结构类型 | 结构跨度〔m〕 | 按设计的砼强度标准值的百分率〔%〕 |
| --- | --- | --- |
| 板 | ＞2或≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | ＞2 | 100 |

3〕拆装模板的顺序和方法，应按照配板设计的规定进行。假设无设计规定时，应遵循先支后拆，后支先拆：先拆不承重的模板，后拆承重局部的模板；自上而下，支架先拆侧向支撑，后拆竖向支撑等原那么。同时应遵循支模与拆模统由一个企业治理班组执行作业。其好处是，支模就考虑拆模的方便与平安，拆模时，人员熟知情况，易寻拆模要害点位，对拆模进度、平安、模板及配件的保卫都有利。

4〕撤除支架局部水平拉杆和剪力撑，以便作业。而后撤除梁与楼板模板的连接角模及粱侧模板，以使两相邻模板断边。下调支柱顶翼托螺杆后，先分段撤除木方，再用钢钎轻轻撬动钢框竹胶模板，或用木锤轻击，拆下第一块，在后逐块逐段撤除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块竹胶模板拆下时，或用人工托扶放于地下，或将支柱顶翼托螺杆再下调相等高度，在原有钢楞上适量搭设足手板，以托住拆下的模板。严禁使拆下的模板自由坠落于地面。

5〕撤除柱模时，应自下而上，分层撤除。撤除第一层时，用木锤或带橡皮垫的锤向外侧经击模板上口，使之松动，脱离柱混凝土。依次拆下一模板时，要轻击模边肋，切不可用撬棍从柱角撬离。

6〕整拆组拼木模板，在调节三角歪支腿丝杠使地足离地时，以模板脱离墙体后与地面呈75度为宜。无工具型歪支腿时，拆掉歪撑后，撤除穿墙螺栓时，要留下最上排和中排的局部螺栓，使之松开但不退掉螺母和扣件，在模板撬离时，以防倾倒。

# 6、质量标准

1〕模板的支设必须正确把握构件的几何尺寸，保证轴线位置的正确；模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇砼的质量、侧压力以及施工荷载。浇筑前应检查承重架及回固支撑扣件是否拧紧。

2〕接缝宽度不得大于。模板外表清理于净，并采取防止粘结措施。模板上粘浆和满刷隔离剂的累计面积，墙板应不大于1000cm2；柱、梁应不大于400cm2。

3〕模板的安装误差应严格操纵在答应范围内〔详下表〕超过答应值必须校正。

| 项目 | 答应偏差 |
| --- | --- |

| 轴线位置 |  | 5mm |
| --- | --- | --- |
| 底板上外表标高 |  | ±5mm |
| 截面及内部尺寸 | 根底 | ±5mm |
|  | 柱、墙、梁 | +4-5mm |
| 层高垂直度 | 全高≤5m | 6mm |
|  | 全高＞5m | 8mm |
| 相邻板面上下差 |  | 2mm |
| 外表平坦〔2m长度以上〕 |  | 5mm |

7、模板支设的质量操纵措施：

1〕所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并编号，余留量由缝模调整。

2〕模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚〞足出现，安拆均设专人负责。

3〕墙柱足模板应加垫木和导模，防止砼浆流失造成烂根。

4〕当梁、板跨度≥4m时，其模板应按跨度的1~3‰起供。

5〕为防止混凝土在硬化过程中与模板粘结，妨碍脱模，在浇筑砼之前，应在清理过的模板外表上〔包括第一次使用的模板〕涂刷隔离剂，对隔离剂的全然要求是：不粘结、易脱膜、不污染墙、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。

6〕安装模板时需有保卫措施：安装模板就位时，因钢筋已绑扎好，墙筋非常轻易损伤面板，这时需有施工工人在现场扶住模板，轻轻就位，防止损伤模板。

7〕在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。

8〕在安装模板之前应将各种电管、水管等按图就位，防止

模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

9〕浇捣振捣混凝土时震动器不能直截了当碰到板面上，防止磨损撞坏面板，同时振捣时刻要按标准规定，要适时，以防模板变形。

# 10〕浇注砼过程要有专职木工人员值班，随时检查和应对可能出现的意外。8、成品保卫

〔1〕预组拼装的模板要有存放场地，场地要平坦夯实。模板平放时，要有木方垫架。立放时，要塔设分类模板架，模板触地处要垫木方，以此保证模板不扭曲曲折折不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆进分散模板和配件。

〔2〕工作面已安装完毕的柱模板，不准在吊运其他模板时碰撞，不准在预拼模板就位前作为临时依靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面以安装完毕的平面模板，不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平坦度产生偏差。

〔3〕撤除模板时，不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免砼的外形内部受到损伤。

5.4钢筋工程

本工程钢筋均在现场加工制作。

1、钢筋接长方法：

大于或等于Φ22的梁、柱纵向钢筋均采纳直螺纹机械连接接头，小于Φ22的梁、柱纵向钢筋采纳绑扎搭接接长。

2、钢筋接头位置

1〕、梁底部钢筋在支座处，上部钢筋在跨中1/3范围内，接头钢筋同一断面不得超过50%(焊接)或25%(绑扎搭接)，位置错开45d。

2〕、柱竖向钢筋每层楼板面处错开45d接头。

3〕、楼板受力通长钢筋接长底筋在支座处，负钢筋在跨中1/3范围内，其它短钢筋那么按设计长度配料制作。

4〕、楼面施工缝处钢筋处理；一般楼面不留施工缝，如遇特殊情况需留施工缝时，断面处应增加设置施工插铁，数量为主钢筋面积的30%，长度取，两端各伸进缝内。板插铁采纳Φ12钢筋，放置于板中部，梁插铁用Φ20的钢筋放于上、下受力钢筋位置。

从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验，试验结果后，如有1个试件的抗拉强度小于规定值，应再取6个试件进行复验。复验结果当有1个试件抗拉强度小于规定值时，该批接头那么为不合格品。

假如3个接头试件拉伸试验抗拉强度大于等于规定值，均该批接头那么为合格品。

3、钢筋制作绑扎注重以下几个环节

1)、预见性的提出和处理钢筋有关设计的矛盾咨询题或施工难处，需核定的要及时与设计院、建设单位联系核定，做到正确认真翻样。所有钢筋下料单及翻样处理均由现场综合技术组、质安组负责校审批准。

2)、钢筋制成的半成品进行挂牌验收，专人负责清料，质安组负责抽查。

3〕、梁、柱节头的钢筋均非常密，核心箍不答应遗漏，绑扎确实困难的部位，将箍筋制成两个型，待绑扎就位后，按搭接10d焊接成封闭箍。

4〕、受力钢筋保卫层厚度按下执行：

| 构件名称 | 板 | 梁 | 柱 | 根底 | 其它构件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保卫层厚度〔mm〕 | 15 | 25 | 30 | 40 | 20 |

5〕、柱的竖筋在楼面的位置加焊一层相同规格的定位箍和定位筋，以预防钢筋偏移。

6〕、楼层负筋等配管安装完毕，再进行绑扎，楼板负筋绑扎应加Φ10钢筋马凳(见以如下面图所示)，间距纵横;负筋绑扎好后，严禁在上面踩踏，以保证负筋位置的正确。板钢筋除靠近外围两行相交点全部扎牢外，中间局部的相交点可间隔交措扎牢，但必须保证受力钢筋不位移，双向受力的钢筋须全部扎牢。

400

200

200

7〕、当次梁支承在主梁上或次梁相互交叉时，除按设计加梁吊筋外，凡未特殊注明者，一律在梁侧将箍筋各加密四道，直径同主梁箍筋。

4、钢筋定位固定措施

钢筋保卫层为20--50mm厚，采纳与砼成份相同的水泥砂浆垫块来保证，规格50×50mm，其间距梁、柱不大于1000mm，墙板不大于1200mm，呈梅花形均匀布置。为了保证墙、柱筋位置正确不变形，在柱筋、墙筋与梁板钢筋相交处采纳点焊进行定位处理。

5、质量保证措施

〔1〕认真学习好施工图纸，了解设计意图，弄清各部位钢筋的受力情况，结合?砼结构工程施工及验收标准?中的有关规定进行钢筋放样。

〔2〕钢筋放样后，经主管技术负责人审核无误后，才能进行大批量生产制作，减少返工白费。

〔3〕对进场钢筋严格把好质量关，每批进场的钢筋必须具有出厂合格证实书，并经现场抽样试验合格后，才能使用到工程中往。

〔4〕钢筋绑扎好后，必须先进行自检，确定无误后请建设单位、设计单位、质监站的同志进行检查，经检查合格并作好隐蔽验收签证后，才能浇灌砼。

〔5〕砼浇灌时，由两人以上的钢筋工值班，以便及时修整钢筋。

〔6〕成型钢筋用塔吊运输时，应先选好吊点位置，尽量防止运输过程中造成的变形。

5.5砼工程

1、砼的浇筑：

砼浇捣过程中，不可随意挪动钢筋，要经常加强检查钢筋保卫层厚度及所有预埋件的牢固程度和位置的正确性，注重防止模板位移。

加强砼楼板的水平度及厚度操纵，在楼板的四角上加设操纵点，楼板的水平度及厚度得以操纵后，可减小楼板寻平层的厚度，有利于缩短工期，提高效率。在浇筑平板时为不踩踏负弯筋，在楼面板负筋四周的作业面设铁马凳架作平台。

在进行框架柱浇筑时，如柱子较高，应在柱子上开设砼浇灌口，待浇至浇灌口部位时才进行封堵，以保证砼振捣到位。

砼施工缝位置必须按施工标准规定，砼接头外形应与底模成90°处理施工缝时要打掉砼浮浆并清洗洁净，处理好新旧砼的接头。

现浇楼梯需超前支模同步施工，施工缝要留在楼梯段的1/3跨度处且接头垂直于底模板，不答应在支座处或平台梁位置留施工缝。

钢筋砼构件拆模后不得有蜂窝、麻面、孔洞、露筋等现象出现。

其它各种部位构件砼的浇筑应严格按照有关标准要求进行施工，确保工程质量。

2、砼的养护：

为防止砼因温差产生裂缝，当砼浇筑完毕后12h内必须进行养护，依据实际情况本工程要紧采取自然养护。

3、砼施工时注重事项：

1〕保卫层垫块、上下层板筋间的马凳筋等应加设到位，钢筋的位置、数量、间距、外形、焊接接头位置及焊接质量、搭接及锚固长度、骨架尺寸及细部构造、模板的垂直度、平坦度、稳定性等均要符合设计及施工标准要求，砼浇注前，应检查支撑系统的稳定性，砼浇注过程中，应安排专人守模，以及安排钢筋工进行跟班作业，操作人员及输送泵管架设要展设马道，砼浇注尤其要注重配料系统的正确性和正常工作〔开盘前应调试好〕以及搅拌时刻等，并及时做好浇注记录；模板拆卸时刻应符合标准要求。

2〕钢筋、水泥、砂石、外加剂等原材料应检验合格方能使用，开盘即进行砼坍落度测试，浇注过程中也要随时进行抽查，以便操纵砼的水灰比、和易性等性能，施工过程中依据现场实际情况及时调整配合比，并留置好标养及同条件养护试块，依据浇注方量、构件部位、设计标号等确定试块留置数量。

5.6砌体填充墙工程

本工程砌体材料分不为±以下采纳MU15煤矸石砖3

.0加气混凝土砌块，M7.5混合砂浆。

加气混凝土砌块施工工艺流程如下：

扎芯柱钢筋

立皮数杆

楼地面弹线

配备砂浆

灌芯柱砼

勒

缝

砌

筑

楼面运输

垂直运输

地面运输

砌块装车

砌块往污

制备砼

加气混凝土砌块施工工艺流程图

砌筑时应注重的事项：

1、砌块自生产之日起，应放置1月后，方可砌筑。砌筑前，外表浇水湿润，注重，加气混凝土不能过量浇水。

2、先定出砌块墙体边线，立皮数杆，拉准线，然后砌筑砌块。

3、砌筑方法：在首层开始时，应从转角处或定位砌块处开始，地面以上200mm高度应用机制红砖砌筑，然后用加气混凝土砌块砌筑，每砌一皮校正一皮，每皮均应拉线操纵砌块的标高和平坦度。上下皮间应错缝搭砌，搭砌长度一般为不小于砌块长度的1/3，否那么须在水平灰缝内设钢筋网片予以加强。

4、墙体转角处采纳隔皮纵、横砌块相互搭砌，T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。

5、砌体与混凝土梁、扳、门窗洞口交接处用红砖嵌砌。

6、砌块与混凝土墙、柱连接处应按设计要求设置拉结筋。

7、砌体施工时，应做到横平竖直、灰浆饱满、组砌得当、接槎可靠；墙体上的预留空洞、预埋件的数量、尺寸、位置应正确无误，防止事后打凿。

8、天天砌筑高度不超过。

砌筑时应注重的事项：

1、砌块自生产之日起，应放置1月后，方可砌筑。砌筑前，外表浇水湿润，注重，加气混凝土不能过量浇水。

2、先定出砌块墙体边线，立皮数杆，拉准线，然后砌筑砌块。

3、砌筑方法：在首层开始时，应从转角处或定位砌块处开始，地面以上200mm高度应用机制红砖砌筑，然后用加气混凝土砌块砌筑，每砌一皮校正一皮，每皮均应拉线操纵砌块的标高和平坦度。上下皮间应错缝搭砌，搭砌长度一般为不小于砌块长度的1/3，否那么须在水平灰缝内设钢筋网片予以加强。

4、墙体转角处采纳隔皮纵、横砌块相互搭砌，T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。

5、砌体与混凝土梁、扳、门窗洞口交接处用红砖嵌砌。

6、砌块与混凝土墙、柱连接处应按设计要求设置拉结筋。

7、砌体施工时，应做到横平竖直、灰浆饱满、组砌得当、接槎可靠；墙体上的预留空洞、预埋件的数量、尺寸、位置应正确无误，防止事后打凿。

8、天天砌筑高度不超过。

砌筑时应采取如下施工技术措施：

1、砌块按需用方案及时进场，按砌块的标号、外瞧、几何尺寸进行验收，并应有出厂合格证及送检试验。

2、瓦工班应提早依据

建筑施工图上门窗大小、层高尺寸、砌块错缝、搭接的构造要求和灰缝大小，把各种规格的砌块排列出来，并在施工前，画出砌块排列图，需要镶砖的地点，应在排列图上画出，镶砖应尽可能少和对称分散。每道墙都应绘制一张排列图，由施工员负责审核。

3、房子内每根柱子上都应提早弹好该层楼面相对+的建筑标高操纵线及各柱轴线。

4、砌筑前应对砌块进行外瞧检查，并提早浇水湿润，砌块外表的污物、泥土及孔洞毛边应往除洁净。

5、砌筑前应在楼地面上按砌块设计排列图放出第一片砌块的轴线、边线和洞口边及分块线。

6、框架柱、剪力墙砼浇筑前，应先在有填充墙的部位@500高预埋5cm高，10cm宽的钢板，以便墙体砌筑时焊接拉结筋〔或采纳高强度锚固胶植筋〕

7、砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝采有展浆法，其灰缝厚度为10±2mm，砂浆饱满度不小于80%；竖缝砂浆采纳在砌块边肋上刮浆的方法〔中肋可不刮浆〕，竖缝宽度为15mm，要求嵌缝饱满，不得出现透明缝和瞎缝。

8、砌体接槎、浇构造柱及填实混凝土时，须先将砌体外表清理洁净，并浇水润湿。

9、墙面抹灰前，先将墙面清扫洁净，喷水润湿。

10、填充墙高超过600mm时，应在墙体两侧双面弹出该层楼面相对+建筑标高的操纵线，以便能较好地操纵灰缝水平度及预留孔洞，预埋件的标高。

11、每砌完一层楼后，应校核墙体的轴线尺寸和标高，使误差在

答应范围之内。

12、砌体所采纳的砂浆，除强度满足要求外，还应具有较好的和易性和保水性。

13、砌体砌筑时，内外墙应同时砌筑，纵横墙应交错搭砌。砌筑一定面积后，应随即进行砌体勾缝。

14、砌体内不设足手眼，如必须设置时，可用砌块侧砌，利用砌块孔洞作为足手眼，砌体砌筑完成后，用C15砼将足手眼填塞密实。

15、构造柱与墙连接处砌成马牙槎，并沿墙高每600mm高设2Φ6.5拉结筋，每边伸进墙内很多于1m，锚进柱内不小于200mm。

16、砖墙的转角处，每皮砖的外角应加七分头砖，砖墙的丁字交接处，横墙的端头隔皮加砌七分头砖，砖墙的十字交接处，应隔皮纵横墙砌通，交接处内角的竖缝应上下相互错开1/4砖长。

17、砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌而必须留槎时，应砌成歪槎，歪槎长度不应小于歪槎高度的2/3，如留歪槎确有困难时，除转角处以外均可留直槎，但必须做阳槎，并加设拉结钢筋，拉结筋的数量为每半砖墙厚放置一根，沿墙高间距不得超过500mm，埋进长度从墙的留槎处算起，每边不小于1000mm，钢筋末端应有90°弯钩。

18、墙顶与梁板相接处，用M5水泥砂浆歪砌红砖，顶紧上部的梁板，同时砌筑时应用挤浆法使歪砌的砖缝及砖与梁板底的缝隙砂浆饱满，当墙长大于5m时，墙顶部与梁应按标准要求采取拉结措施，。当墙高超过4m时，宜在墙高中部设置与柱相连接的通长钢筋混凝土水平墙梁。

19、门边小墙垛的处理

a〕门框直截了当梁靠固定在框架柱上，不留小墙垛。

b〕墙垛长度≤250毫米时，应用实心砖砌筑，拉结筋照留。

20、墙上的预留洞、管线、孔槽及附件等施工，宜与墙体砌筑同时进行，当墙体砌筑完成后需开孔槽时，须用电钻、电锯细心割钻，不得用锤、斧等敲打砍凿，所有孔洞内用C15细石混凝土填实。

21、平安要求

a〕装卸砌块时，严禁倾卸丢掷，并应堆放整洁。

b〕上下足手架应走歪道，不准站在砖墙上做砌筑、划线〔勒缝〕、检查大角垂直度和清扫墙面等工作。

c〕砌砖使用的工具应放在稳妥的地点，斩砖应顺向墙面，工作完毕应将足手板和砖墙上的碎砖、灰浆清扫洁净，防止掉落伤人。

d〕起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方得松开夹具。

5.7屋面防水工程

本工程中，屋面防水均采纳二道4mmSBS改性沥青防水卷材，屋面保温均采纳挤塑聚苯板保温。屋面工程施工前，凡进进隐蔽工程的施工工程时，应对前分项分部工程进行验收。防水施工前，基层应枯燥、平坦、光滑，阴阳角要做成小圆足。屋面工程施工时，注重把握温度，保证防水功能，无渗漏现象，其构造和防水保温层必须符合设计要求。屋面工程施工完成后，应采取妥善保卫措施防止损坏。

一、把握施工操作要领

1、施工预备

对进库的防水材料应进行抽样复试，其抗拉强度、延伸率、耐热性、低温柔性以及不透水性均应到达规定指标。

2、施工要求

保温层：保温层的厚度、坡度要依据设计要求展设，外表平坦、密实。

寻平层：为防止砼寻平层的水分渗进保温层内，用细石混凝土寻平、拍实、压光。

3、排气管：在浇筑细石混凝土寻平层时，按6 米间距留设纵横排气道，十字交叉处安插排气管，沿女儿墙或檐沟留设分格缝，缝内嵌胶泥密封膏。

4、寻平的外表必须平坦整洁，坡度一致，无积水，不起砂。寻平层与女儿墙、烟囱、管道、必须抹成圆弧状，以便展贴屋面防水卷材。

二、施工工序

施工顺序：清理基层→试展、弹线→卷材→辊压、排气→搭接缝密封处理→清理、检查、验收。

1、清理基层：寻平层外表必须清理洁净，特殊是檐沟、落水口、排气道内的杂物均应清理洁净。

2、展贴防水卷材：施工前先将卷材打试展，在基层上弹线定位。卷材长边搭接7cm，短边搭接10cm。

3、自粘防水卷材展贴要维持松弛态，不宜拉紧，展贴时应用压辊由卷材中心向两端压实，赶出气泡，防止空鼓、皱折。

4、自粘防水卷材之间接缝粘结：待大幅卷材展贴后，对压实粘牢的接缝处，亦可再用密封膏进行封口处理，以确保严实。

5、屋面防水卷材施工前，应将管道根、烟囱根、落水口等节点

四周以及转角处的卷材剪开，采纳密封膏封固。

6、屋面防水卷材施工完毕后，应认真检查接缝和各节点部位的粘贴密封质量，以保证防水层整体质量严密，不渗水。

三、细部处理

卷材防水屋面一些细部大多数是变形集中表现的部位，如结构变形，基层和防水层收缩及温差变形等，这些部位易产生开裂而导致渗漏。对这些部位简称为“一头、二缝、三口、四根〞采取以下处理方法：

1、一头──卷材收头

女儿墙四面留设1/4砖槽，槽下部采纳水泥砂浆抹成歪面，卷材压进槽内，用油膏封严，再用水泥砂浆抹女儿墙时抹收头。

2、二缝──变形缝、分格缝

①变形缝：在变形缝上展贴2层〔附加一层〕防水卷材，各粘贴一边，以习惯沉落变形的需要。

②出进口：屋面的洞口轻易踏破卷材引起渗水，因此在出进口，采纳双层防水卷材展贴，以增强防水能力。

③落水口：为保证屋面雨水迅速排出，落水口应低于檐沟，而檐沟必须坡向落水口，在初抹后还要放水试验，以保证坡度的正确。

④四根──女儿墙根、烟囱根、管道根、设备根底根。

在女儿墙根、烟囱根、管道根、设备根底根与屋面交界处，均采纳细石混凝土或水泥砂浆抹成圆弧状。粘贴防水卷材时，底部先贴一层附加层，上部防水卷材收头贴进凹槽内，并用密封膏封固。

管道根部采纳细石混凝土拍成锥形，粘贴防水卷材时〔

底部先贴一层附加层〕，上部剪成三角形与管道粘贴牢固，并用密封膏封固。

四、把好检查验收关

1、屋面防水卷材贴完验收后，必须将卷残物理性能的检查报告及其他有关资料收集回档。

2、屋面不应有积水渗漏现象存在。检查积水或渗漏的一般方式有三种：①在下雨后进行；②浇水进行；③蓄水的方法。

3、防水卷材的接缝必须粘贴牢固，封闭严密，不答应有皱折、孔洞、脱层、或滑移和其它缺陷。

4、落水口周边以及防水卷材的未端〔收头〕必须封闭粘贴牢固，并要把落水口和檐沟的尘土、杂物清扫洁净，以确保排水畅通。

屋面工程施工时，注重把握温度，保证防水功能，无渗漏现象，其构造和防水保温层必须设计要求。屋面工程施工完成后，应采取妥善保卫措施防止损坏。

5.8垂直运输及足手架工程

垂直水平运输方案，依据建筑物高度及工程规模大小，现场布置1台塔吊，即可满足本工程根底、主体和装饰工程的垂直水平运输。

足手架工程，依据工程结构情况，考虑到施工平安，外架采纳单排钢管足手架，内架为早拆体系支撑架，装饰、装修时，外架为单排钢管，内架为工具式移动架。

在主楼一层完成后，应规定搭设水平平安网，二层以上搭设全封闭外架。

封闭足手架的起点楼层应在板浇注时，预埋ф18的钢筋环，作为固定本层的水平架杆，水平杆外端部的歪撑底足

，应支承在本层的下层楼板上，双排外架宽，立杆间距，水平杆间距依据层高确定为，外架在每一楼层柱的位置用２根负管和已浇注砼柱连结一次，双排外架每二层设一水平平安网，不处用尼龙网全部封闭，施工操作架应满展跳板，设置防护栏杆，防护栏杆的搭设必须在每层楼施工前，以确保平安施工。

楼层柱梁的支撑采纳扣件式足手架，立杆纵向间距，模板支撑架立杆纵横间距，水平杆竖向间距，梁模架宽。柱筋绑扎前应搭设施工操作架，该操作架的搭设应与梁板支模架综合考虑，楼板砼浇注时应用角钢马凳搭设施工平台，防止踩踏板上层钢板。

5.9楼地面工程

一、防滑地砖地面

地面砖展贴除应遵照?建筑地面工程施工及验收标准?〔GB50209—2002〕以外，还应采取以下预防措施。

1、基层必须认真清扫洁净，并洒水充分湿润，湿润时刻一般为24h，且无积水现象，以保证垫层与基层结合良好。

2、选好的面砖应用清水浸泡2h以上，泡至釉面砖吸足水分和不冒气泡为止，待外表晒干前方可使用，以保证其与砂浆有良好的粘结。

3、在湿润的基层上刷素水泥浆，素水泥浆应搅拌均匀，涂刷均匀，严禁用撒干水泥面后再洒水扫浆的做法，因为使用这种方法水泥拌合不均匀。不能操纵水灰比，会妨碍粘结效果。

4、用1：3干硬性水泥砂浆做垫层时，应与刷素水泥浆一起随刷随展，并用木抹子搓平，厚度均匀一致，其厚度为20mm，砂浆不宜一次展得过厚，以防面砖放上后，砂浆底部不易压实，引起局部空鼓。

5、试展面砖过程中，如发觉

垫层厚溥不一或有不平处，应揭开面砖，添加或往掉多余的砂浆，再用橡皮锤敲实面砖，使面砖外表低于设计标高5mm左右。

6、揭开干展的面砖，将其反面均匀抹一层用强度等级32.5一般水泥配制的砂浆，厚度为5mm左右，抹浆时，面砖中心部略厚于四面，边缘的水泥砂浆应抹成约10mm宽的坡面。

7、将抹浆后的面砖平放于垫层上，双手稍用力按压，随即用橡皮锤轻轻敲击，使之与基层粘结牢固，用橡皮锤敲击时，如听声音发觉缺浆处，应揭下面砖，添抹水泥砂浆重贴。

8、面砖展完24h后，应洒水养护1~2次。以补充水泥砂浆在硬化过程中所需的水分。保证面砖与砂浆粘结牢固。

9、灌缝前应将面砖清扫洁净，把面砖上和缝内松散砂浆用开刀往除掉，灌缝应分几次进行，用长把刮板往缝内刮浆，务必是水泥浆填满缝子和局部边角不实的空隙，灌缝后24h，用潮湿的草袋或锯未覆盖养护。等结合层的水泥砂浆强度到达要求后，方可上人操作。

二、水泥砂浆楼地面

施工工艺如下：

基层处理→寻标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→展水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

1、基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将减液冲净。

2、寻标高弹线：依据墙上的+50cm水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

3、洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

4、抹灰饼和标筋〔或称冲筋〕：依据房间内四面墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度〔不应小于20mm〕，然后拉水平线开始抹灰饼〔5cm×5cm〕，横竖间距为1.5～，灰饼上平面即为地面面层标高。假如房间较大，为保证整风光层平坦度，还须抹标筋〔或称冲筋〕，将水泥砂浆展在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上外表相平一致。展抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

5、搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1∶2〔水泥∶砂〕，其调度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了操纵加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

6、刷水泥浆结合层；在展设水泥砂浆之前；应涂刷水泥浆一层，其水淡比为0.4～0.5〔涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫洁净；再洒水湿润〕，不要涂刷面积过大，随刷随展面层砂浆。

7、展水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着展水泥砂浆，在灰饼之间〔或标筋之间〕将砂浆展均匀，然后用木刮杠按灰饼〔或标筋〕高度刮平。展砂浆时假如灰饼〔或标筋〕已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼〔或标筋〕敲掉，并用砂浆填平。

8、木抹子搓平：木刮杠刮平后，马上用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平坦度。

9、铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，马上用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，假如砂浆过稀外表有泌水现象时，可均匀撒一遍干水泥和砂〔1∶1〕的拌合料〔砂子要过3mm筛〕，再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，用劈缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。

10、第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上往，有足印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，外表

压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。

11、第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光〔人踩上往稍有足印〕，铁抹子抹上往不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光〔必须在终凝前完成〕。

12、养护：地面压光完工后24h，展锯末或其它材料覆盖洒水养护，维持湿润，养护时刻很多于7d当抗压强度达5MPa才能上人。

三、现浇水磨石楼地面

现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层→水泥砂浆一道〔内掺建筑胶〕→20厚1:3水泥砂浆寻平层，上卧分隔条→水泥砂浆一道〔内掺建筑胶〕→10厚1:2.5水磨石面层磨光打蜡。

5.10门窗工程

本工程门：不锈钢平安玻璃地弹门、成品钢木门、成品全木质防火门、铝塑平开门；窗：70系列铝塑节能单框双玻内平开窗、60系列铝塑单框节能保温平开窗、铝合金推拉窗。

安装门、窗框前，应逐个核对门、窗洞口的尺寸，检查门、窗框的规格是否相习惯。

关于木门，除以上提到确实定位置外，还要特殊注重室内地面的标高，木门应与室内地面饰面标高一致。

按照在洞口上弹出的门、窗位置线，依据设计要求，将门、窗立于墙的中心线部位或内侧，使窗、门框外表与饰面层相习惯。

将实木门框临时用木楔固定，待检查立面垂直、左右间隙大小，上下位置一致，均符合要求后，再将镀锌锚板固定在门、窗洞口内。

门、窗框上的锚固板与墙体的固定方法有射钉固定法、膨胀螺丝固定法以及燕尾铁足固定法等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708033106032006045