埋弧焊工艺参数及焊接技术

1．3．1 影响焊缝形状、性能的因素

埋弧焊主要适用于平焊位置焊接，如果采用一定工装辅具也可以实现角焊和横焊位置的焊 接。埋弧焊时影响焊缝形状和性能的因素主要是焊接工艺参数、工艺条件等。本节主要讨论平焊位置的情况。

- 焊接工艺参数的影响 影响埋弧焊焊缝形状和尺寸的焊接工艺参数有焊接电流、电弧电压、焊接速度和焊丝直径等。

- 焊接电流 当其他条件不变时，增加焊接电流对焊缝熔深的影响(如图 1 所示)，无论是 Y 形坡口还是 I    形坡口，正常焊接条件下，熔深与焊接电流变化成正比，即状的影响，如图2 所示。电流小，熔深浅，余高和宽度不足；电流过大，熔深大，余高过大，易产生高温裂纹。

图 1 焊接电流与熔深的关系（φ）

图 2 焊接电流对焊缝断面形状的影响

a)I 形接头	b)Ｙ形接头

- 电弧电压 电弧电压和电弧长度成正比，在相同的电弧电压和焊接电流时，如果选用的焊剂不同， 电弧空间电场强度不同，则电弧长度不同。如果其他条件不变，改变电弧电压对焊缝形状的影响如图 3 所示。电弧电压低，熔深大，焊缝宽度窄，易产生热裂纹：电弧电压高时，焊缝宽度增加，余高不够。埋弧焊时，电弧电压是依据焊接电流调整的，即一定焊接电流要保持一定的弧长才可能保证焊接电弧的稳定燃烧，所以电弧电压的变化范围是有限  的。

图 3	电弧电压对焊缝断面形状的影响

a)I 形接头	b)Ｙ形接头

焊接速度 焊接速度对熔深和熔宽都有影响，通常焊接速度小，焊接熔池大，焊缝熔深和熔宽均较大，随着焊接速度增加，焊缝熔深和熔都将减小，即熔深和熔宽与焊接速度成反比， 如图 4   所示。焊接速度对焊缝断面形状的影响，如图 5   所示。焊接速度过小，熔化金属量多，焊缝成形差：焊接速度较大时，熔化金属量不足，容易产生咬边。实际焊接时，为了提高生产率，在增加焊接速度的同时必须加大电弧功率，才能保证焊缝质量。

- 焊接速度  焊接速度对熔深和熔宽都有影响，通常焊接速度小，焊接熔池大，焊缝熔深和熔宽均较大，随着焊接速度增加，焊缝熔深和熔都将减小，即熔深和熔宽与焊接速度成反比， 如图 4   所示。焊接速度对焊缝断面形状的影响，如图 5   所示。焊接速度过小，熔化金属量多，焊缝成形差：焊接速度较大时，熔化金属量不足，容易产生咬边。实际焊接时，为了提高生产率，在增加焊接速度的同时必须加大电弧功率，才能保证焊缝质量。

图 4 焊接速度对焊缝形成的影响

Ｈ－熔深	Ｂ－熔宽

图５	焊接速度对焊缝断面形状的影响

  - I 形接头	b)Ｙ形接头

- 焊丝直径 焊接电流、电弧电压、焊接速度一定时，焊丝直径不同，焊缝形状会发生变化。表 1   所示的电流密度对焊缝形状尺寸的影响，从表中可见，其他条件不变，熔深与焊丝直径成反比关系，但这种关系随电流密度的增加而减弱，这是由于随着电流密度的增加，熔池

熔化金属量不断增加，熔融金属后排困难，熔深增加较慢，并随着熔化金属量的增加，余高增加焊缝成形变差，所以埋弧焊时增加焊接电流的同时要增加电弧电压，以保证焊缝成形质量。

表 1 电流密度对焊缝形状尺寸的影响 （U=30-32V，Uw =33cm／min）

项 目

焊接电流／A

700——750

1000～1100

1300—1400

焊丝直径／mm

6

5

4

6

5

4

6

5

平均电流密度／A·mm-2

26

36

58

38

52

84

48

68

熔深H／mm

7．0

8．5

11．5

10．5

12．0

16．5

17．5

19．0

熔宽 B／mm

22

21

19

26

24

22

27

24

形状系数 B／H

3．1

2．5

1．7

2．5

2．0

1．3

1．5

1，3

- 工艺条件对焊缝成形的影响

1）对接坡口形状、间隙的影响 在其他条件相同时，增加坡口深度和宽度，焊缝熔深增加， 熔宽略有减小，余高显著减小，如图6  所示。在对接焊缝中，如果改变间隙大小，也可以调整焊缝形状，同时板厚及散热条件对焊缝熔宽和余高也有显著影响，如表2 所示。

图 6	坡口形状对焊缝成形的影响

表 2 焊缝间隙对对接焊尺寸的影响

工艺参数

熔深／mm

熔宽／mm

余高／mm

熔合比(％)

板厚／ mm

电流／A

电弧电压／V

焊接速度／ cm．min -1

间隙／mm

0

2

4

0

2

4

0

2

4

0

2

4

12

700-750

32~34

50

134

20

10

21

11

20

10

---

---

74

71

64 61

57

46

20

800-850

36~38

20

134

6．5

27

23

11

27

22

11

27

22

10

60

63

72

57

58

61

52

49

45

30

900-1000

40-42

20

134

34

30

12

33

29

12

35

30

12

61

67

72

59

63

72

55

59

60

- 焊丝倾角和工件斜度的影响 焊丝的倾斜方向分为前倾和后倾两种，见图7。倾斜的方向和大小不同，电弧对熔池的吹力和热的作用就不同，对焊缝成形的影响也不同。图7a  为焊丝前倾，图 7b 为焊丝后倾。焊丝在一定倾角内后倾时，电弧力后排熔池金属的作用减弱， 熔池底部液体金属增厚，故熔深减小。而电弧对熔池前方的母材预热作用加强，故熔宽增大。图 7c 是后倾角对熔深、熔宽的影响。实际工作中焊丝前倾只在某些特殊情况下使用，例如焊接小直径圆筒形工件的环缝等。

图 7 焊丝倾角对焊缝形成的影响

a)前倾	b)后倾	c)焊丝后倾角度对焊缝形成的影响

工件倾斜焊接时有上坡焊和下坡焊两种情况，它们对焊缝成形的影响明显不同，见图8。上 坡焊时(图 8a、b)，若斜度β 角> 6°～12°，则焊缝余高过大，两侧出现咬边，成形明显恶化。

实际工作中应避免采用上坡焊。下坡焊的效果与上坡焊相反，见图8c、d 。

图 8 工件斜度对焊缝形成的影响

a)上坡斜 b)上坡斜工件斜度的影响	c)下坡斜	d)下坡斜工件斜度的影响 β－工件斜度

- 焊剂堆高的影响 埋弧焊焊剂堆高一般在 25～40mm，应保证在丝极周围埋住电弧。当使用粘结焊剂或烧结焊剂时，由于密度小，焊剂堆高比熔炼焊剂高出 20％～50％。焊剂堆高越大，焊缝余高越大，熔深越浅。

（3）焊接工艺条件对焊缝金属性能的影响 当焊接条件变化时，母材的稀释率、焊剂熔化比率(焊剂熔化量／焊丝熔化量)均发生变化，从而对焊缝金属性能产生影响，其中焊接电流和电弧电压的影响较大。图 9～图 11 给出了焊接电流、电弧电压和焊接速度对焊剂熔化比率的影响。由于焊剂熔化比率的变化，焊缝金属的化学成分、力学性能均发生变化，特别是烧 结焊剂中合金元素的加入对焊缝金属化学成分的影响最大。图 12  ～图 14  给出各种焊接条件变化时对焊缝金属 Mn、Si 含量的影响。

图 9 焊接电流对焊剂熔化比率的影响

图 10   电弧电压对焊剂熔化比率的影响

图 11   焊接速度对焊剂熔化比率的影响

图 12   焊接电流对焊缝金属化学成分的影响

图 13   电弧电压对焊缝金属化学成分的影响

图 14   焊接速度对焊缝金属化学成分的影响

埋弧焊实施方法及工艺参数选择

- 焊前准备

- 坡口设计及加工 同其他焊接方法相比，埋弧焊接母材稀释率较大，母材成分对焊缝性能影响较大，埋弧焊坡口设计必须考虑到这一点。依据单丝埋弧焊使用电流范围，当板厚小于14mm ，可以不开坡口，装配时留有一定间隙：板厚为 14 ～ 22mm ，一般开 V  形坡口； 板厚 22 -50mm 时开 X 形坡口。对于锅炉汽包等压力容器通常采用 U 形或双 U 形坡口， 以确保底层熔透和消除夹渣。

埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸设计时，请查阅 GB／T986 ～ 1988 。坡口加工方法常采用刨边机和气割机，加工精度有一定要求。

- 装配点固 埋弧焊要求接头间隙均匀无错边，装配时需根据不同板厚进行定间距、定位焊， 如表 3 所示。另外直缝接头两端尚需加引弧板和熄弧板，以减少引弧和引出时产生缺陷。

板厚 t/mm

焊缝长度 /mm

定位长度 /mm

<25

300 ～ 500

50 ～ 70

<25

200 ～ 500

70 ～ 100

表 3 埋弧焊装配标准

- 焊前清理 坡口内水锈、夹杂铁末，点焊后放置时间较长而受潮氧化等焊接时容易产生气孔，焊前需提高工件温度或用喷砂等方法进行处理。

- 对接接头单面焊  对接接头埋弧焊时，工件可以开坡口或不开坡口。开坡口不仅为了保证熔深，而且有时还为了达到其他的工艺目的。如焊接合金钢时，可以控制熔合比；而在焊接低碳钢时，可以控制焊缝余高等。在不开坡口的情况下，埋弧焊可以一次焊透 20mm  以下的工件，但要求预留 5 ～ 6mm 的间隙，否则厚度超过 14—16mm 的板料必须开坡口才能用单面焊一次焊透。

对接接头单面焊可采用以下几种方法：在焊剂垫上焊，在焊剂铜垫板上焊，在永久性垫板或锁底接头上焊，以及在临时衬垫上焊和悬空焊等。分述如下：

在焊剂垫上焊接 用这种方法焊接时，焊缝成形的质量主要取决于焊剂垫托力的大小和均匀与否，以及装配间隙的均匀与否。图 14 说明焊剂垫托力与焊缝成形的关系。板厚 2 ～ 8 mm 的对接接头在具有焊剂垫的电磁平台上焊接所用的参数列于表 4  。电磁平台在焊接中起固定板料的作用。

图 15 在焊剂垫上对焊接

a)焊接情况 b)焊剂托力不足 c)焊剂拖力很大 d)焊剂拖力过大

表 4 对接接头在电磁平台－焊剂垫上单面焊的焊接条件[4]

板厚/mm

装配间隙/mm

焊丝直径/mm

焊接电流/A

电弧电压/V

焊接速度/cm·min-1

电流种类

焊剂垫中

焊剂颗粒

焊接垫软管中的空气压力/kPa

2

0～

120

24～28

73

直流反接

细小

81

3

0～

275～300

28～30

交流

细小

81

2

275～300

28～30

3

400～425

25～28

117

4

0～

2

375～400

28～30

交流

细小

101～152

4

525～550

28～30

101

5

0～

2

425～450

32～34

交流

细小

101～152

4

575～625

28～30

6

0～

2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708054106062006036