填库区垂直防渗

in

施工组织设计

编 制：

审核：

批准：

有限公司

日 期：年 月

一、	工程概况	3

二、	设计标准及参数	3

三、	施工依据	3

四、	人员、设备及施工工艺	.4

五、	帷幕灌浆质量保证措施	16

六、 文明施工及安全防护措施	17

一、	工程概况

1、	本工程埋场一期工程填埋库区边界全封闭实施水泥帷幕灌浆垂直 防渗。

2、	垂直防渗系统总长度约为913m，灌浆孔间距2°0m，平均深度10。

8m，侧向总面积约9859.1m2。

3、	垂直防渗系统灌浆总体积约为19718.2m3。

二、	设计标准及参数

1。	垂直防渗结构顶标高：比所在位置围堤设计标高低1.0m

2。	垂直防渗帷幕深度：嵌入第四层全风化粉砂质泥岩中3.0m，如采

用高压注浆补强，其帷幕比正常灌浆帷幕深1.0m.

3。	垂直防渗帷幕厚度不小于2.0m

4。	垂直帷幕防渗灌浆标准：单位吸水率可小于等于0.031/min。n.m。

5。	灌浆帷幕允许比降J〉150

6。	灌浆孔水平间距不宜超过2.0m，垂直防渗平面布置图中按2。0m 均布设计，灌浆影响半径不小于1°5m.

7。	帷幕灌浆浆液水灰比可采用5： 1、3： 1、2： 1、1： 1、0。6： 1、

0.5： 1等七个比级。开罐水灰比可采用5:1.

8。	在规定的压力下，当注入率不大于0。4L/min,继续注入60min,或 不大于1 L/min，继续注入90min,注浆可以结束.

三、	施工依据

1、《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001

2、	《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012

3、	《水利工程施工质量检验评定标准》(DGJ08—90-200)

4、	《工程填库区岩土工程勘察报告》，2012年04月.

5、	一期填库区垂直防渗施工图.

四、人员、设备及施工工艺

4。1我公司将组建一个专业结构合理、施工经验丰富的项目经理部 和一批经验符合本工程要求、敢于打硬仗的基层作业班组，从组织上 形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。(施工组织管理机 构图详见2-1)。

4。2项目经理部领导设置

4.2。1项目经理1人，主管本工程全面工作，对工程进度、工程质 量、施工安全、文明施工和成本负责。

4。2.2项目副经理1人，主管工程施工计划、调度、文明施工管理 等工作。

4.2.3项目技术负责人1人，主管工程技术、深化设计、施工质量、 施工安全等工作。

材料保管 材料采购 机械设备管理

技术资料管理和归档 编制和修订进度计划 方案研究及落实 技术交底、图戢管理

文明施工及环境保护 抢险救援

落实三检制、工程验评 安全训练、执行、资讯 质量策划及定期检查

施工工艺
测最放线
施工管理

现人后

场员勤

财管保

务理卫

价格分析、索赔管理 工程计量、

变更处理

各施工队

工程施工组织管理机构图	图

4。2。4施工过程中，项目经理部将以项目法施工为核心，以优质、 高速、安全、文明为主轴，不断优化生产诸要素、加强动态管理，科 学组织、精心施工，大力推广先进施工技术，有效推进全面质量管理， 坚持质量、安全两个保证体系，在创优质、安全、文明的条件下，确 保各分区、各阶段工期控制目标，最终确保合同质量和工期的实现与

提前完成。

计划投入本工程的管理和技术人员表

| 序号 | 拟设职务 | 人数 | 执业资格或职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 二级项目经理 |
| 2 | 项目副经理 | 1 | 二级项目经理/工程师 |
| 3 | 技术负责人 | 1 | 高级工程师 |
| 4 | 施工部负责人 | 1 | 工程师 |
| 5 | 质安部负责人 | 1 | 注册安全主任 |
| 6 | 合同部负责人 | 1 | 助理工程师 |
| 7 | 材料部负责人 | 1 | 助理工程师 |
| 8 | 计划统计负责人 | 1 | 助理统计师 |
| 9 | 测量专业技术负责人 | 1 | 测量工程师 |
| 10 | 地质专业技术负责人 | 1 | 地质工程师 |
| 11 | 安装工程技术负责人 | 1 | 工程师 |
| 12 | 施工员 | 6 | 助理工程师 |
| 13 | 专职质检员 | 2 | 助理工程师 |
| 14 | 专职安全员 | 1 | 助理工程师 |
| 15 | 专职资料员 | 1 | 助理工程师 |
| 16 | 预算员 | 1 | 预算工程师 |

沿项转线附
近判功一仕

整好坝上闵束

分序钻孔 .\=1- 3 if

②达到控制压力

①达到控制濯浆

狷—让刁阪.一乃习

初灌

③达到控制裂缝宽

灌浆施工工艺流程图

灌浆施工机械设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 动力（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质钻机 | SH30—2 | 1 | 17 |
| 2 | 灌浆泵 | BW-250/50 | 1 | 18 |
| 3 | 空压机 | 3M3/min | 1 | 油动 |
| 4 | 搅拌机 | ZJ—400 | 1 | 13 |
| 5 | 输浆管 | 由51mm | 180m | 油动 |
| 6 | 泥浆比重称 |  | 1 |  |
| 7 | 测斜仪 | KXP—1 | 1 |  |
| 8 | 三通管测压器 |  | 1 |  |
| 9 | 灌浆记录仪 |  | 1 |  |
| 10 | 灌浆塞 |  | 多个 |  |
| 11 | 柴油电动机 |  | 1 | 24马力=17。 64kW |

| 12 | 水泵 |  | 2 | 5°05X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/717161026115006035