XXXXXX 工程

# 监理实施细则

编制：审批：

有限公司

XX 年 X 月

目	录

一、工程概况	2

二、编制依据	2

三、监理工作目标值	3

四、道路工程质量监理工作流程	3

五、道路工程测量放样质量监理	5

六、路基工程质量监理	7

七、道路基层质量监理	16

八、道路面层质量监理	17

九、人行道工程质量监理	23

十、附属构筑物质量监理	23

# 一、工程概况

本项目位于  。两条路均为城市支路，设计速度为 30km/h。主要参建单位：

建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：

本工程主要包括：

含道路标线、导向箭头、地面文字标记、标志杆基础。

# 二、编制依据

1、工程施工合同文件、设计图纸及招标文件等资料。

2、《城市道路工程设计规范》（ CJJ37-2012）；

3、《城市道路交叉口规划规范》（ GB 50647-2011）；

4、《城市道路交叉口设计规程》（ CJJ 152-2010）；

5、《城市道路路线设计规范》（ CJJ 193-2012）；

6、《无障碍设计规范》（ GB 50763-2012）。

7、《城市道路路基设计规范》（ CJJ 194－ 2013）；

8、《建筑地基处理技术规范》（ JGJ 79-2012）；

9、《城镇道路路面设计规范》（ CJJ169-2012）；

10、《公路沥青路面设计规范》（ JTG D50-2006）；

11、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（ CJJ 1-2008）；

12、《公路水泥混凝土路面设计规范》（ JTG D40-2011）。

13、其它有关的国家及地方强制性规范和标准

14、经批准的监理规划

15、《建筑工程施工技术资料编制指南》;

16、《 省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》;

17《 建筑施工安全管理资料统一用表》

18、行业主管部门现行有关建设工程管理的文件规定;

# 三、监理工作目标值

1、 质量控制目标：交验合格率100%；

2、 进度控制目标：合同工期	90 天

3、 安全控制目标：不发生安全事故；

4、 投资控制目标：严格审查实际工程量和工程变更，将造价控制在合同约定的范围。

# 四、道路工程质量监理工作流程

设计交底

分包单位、监理单位、施工单位、业主参加

1、施工工艺流程

现场交桩

测量放样

地下管线、附属

构筑物等施工

路基工程施工

中心线、高程恢复，横断面放样引水准点等

设计单位或勘察单位

道路基层施工

备料

路面工程施工

竣工验收

安砌路侧石，缘石铺人行道

2、监理工作流程

3

监理工程师

审核道路工程开工申请报告

施工单位

.施工组织设计方案，施工工序质量标准，质保体系

.工人，技术人员数量

.主要机具设备品种数量

.施工场地准备情况

.材料到场情况，材料试验报告等

.分包人的资质证书

填写道路工程开工申请报告

按要求需填报内容：

不同意

审核结果

同意，作批示

开工

监理工程师签认

交工、验收

监理监督检查

道路面层施工

监理监督检查

道路结构层施工

监理监督检查

附属工程施工监理监督检查

路基工程施工

监理监督检查

地下管线施工

测量监理工程师审核检查

道路工程测量放样

# 五、道路工程测量放样质量监理

- 测量放样监理工作流程

  - 测量放样工序流程

测量放样工序流程

复核导线点、水准点

道路中线复测

主要控制基准点、转折点、曲线起止点

由设计单位或勘测部门提供

交	桩

| 道路横断面放样 |  | 四方联测原地面标高 |
| --- | --- | --- |

  - 、测量放样质量监理工作流程

不合格

审查结果

合格

重测

测量监理工程师

控制中线位置、高程、横断面

审核检查施工测量放样报验单

施工单位

填写道路测量放样报验单

施工单位根据规范要求，自检合格，并报测量放样资料

测量放样质量监理工作流程

| 签认质量验收报验单 |  |
| --- | --- |
| 监理工程师 |  |
| 进行下道工序 |  |

2、测量放样监理工作内容

  - 测量放样监理工作要点

    - 监理人员在熟悉设计文件和图纸的基础上，会同施工单位、设计单位或勘测部门在现场交接导线控制桩和水准点，并指示和检查承包人对所有测量控制桩和水准点，进行有效的保护，直到工程竣工验收结束。

    - 监理工程师对业主提供的图纸上获得的资料，或在设计单位现场交桩获得的原始定线资料，进行复核和校核，确保原始定线方位、水准点高程的数据准确无误。若发现有两个以上原始基准点或基准高程丢失、损失时，应通过业主由设计勘测单位补定。

    - 监理工程师应审核和检查施工单位提交的施工放样报验单及测量资料。对进行检查验收合格的，及时给予书面认可；发现有差错，应及时通知施工单位重测，合格后再予以书面认可。

    - 监理工程师应对承包人以加密控制点、辅助基线、临时水准点和施工放样为目的的测量工作，进行现场监督、检查、复核并认可。

  - 质量标准、检测频率与方法

    - 水准点闭合差

      - 质量标准：临时水准点与设计水准点复测允许闭合差，快速路、主、次干路为±12√

L ；支路为±20√L（L 为水准线长度公里数）。

      - 检测频率：沿路线往返各 1 次。

      - 检测方法：用水准仪具测量。

    - 导线方位角闭合差

      - 质量标准：允许偏差为±40√n，n 为测站数，单位为（″）。

(2)检测频率：1 个测回。 (3)检测方法：用全站仪。

    - 道路中心线桩恢复

      - 质量标准：桩距在直线段宜为 15～20m；曲线地段为 10m。平、竖曲线起止点和地形变化点必须加桩。量距允许误差，小于 200m 为±1/5000；200～500m 为 1/10000；大于 500m为 1/20000。

      - 检测频率：丈量不少于 2 次。

      - 检测方法：用钢尺量。

    - 道路横断面

      - 质量标准：直线段为路中心线垂直方向；曲线段为垂直于所测点的切线方向，其宽度不得小于设计图纸的规定。

检查含水量、洒水或换土

检测频率：沿路线长度方向，每 100m 抽测 1 处。

      - 检测方法：用钢尺量。

# 六、路基工程质量监理

道路路基是路面的基础，也是道路结构层的重要组成部分。路基强度和稳定性的好坏，将直接影响道路的使用品质。

为了确保道路路基强度和稳定性，在路基工程的施工过程中，监理工程师应按照工程承包合同中有关条款的规定要求承包人严格监督检查各道工序的施工质量，切实做到上道工序未经检查或检测不合格，承包人不得进入下道工序的施工。

- 路基工程质量监理工作流程

施工准备工作

· 查清和保护地下各种管线、隐蔽设施等

·做好临时排水设施

·维护好相交道路的交通

·测定土、石方性能指标

·制定土石方调配措施

测量放样验收合格

路基工程施工工艺流程

分段分层

路基填挖

检查、调平、整型

| 稳压（铺筑） |  |
| --- | --- |
| 找补整型 |  |
| 碾压成型 |  |

  - 路基工程质量监理工作流程

审核开工申请单

承包人

填写路基开工申请单

按要求填报各栏目：

·施工方案，工艺流程；

·检测方法、设备、验收标准；

·施工进度计划；

·施工工人、机械的安排；

·材料进场情况；

·试验资料

开工

（分层分段）

填写质量验收报验单

要求自检合格试验资料齐全

不同意

审批结果

同意

监理工程师

签认相关资料

返工

专业监理工程师

抽检

试验监理工程师

现场监理人员

试验室抽样检验

现场检查

承包人

监理人员旁站检查

监理工程师

- 路基工程质量监理工作内容

根据工程性质和结构特点，路基工程一般分为土质路基和石质路基两类。

  - 土质路基

    - 施工工艺流程与监理工作流程 (1)土质路基施工工艺流程。

施工临时排水

路基挖土

路基填土

检查调平整型

检查、调平、整型

碾 压

稳压

找平整型

碾压

·控制最佳含水量、最大干密度

·分层分段填筑

施工放样

检查验收

路基、边坡、修整

承包人

要求填报栏目

·施工组织设计、施工工艺、施工准备、验收标准等

·工人、技术人员数量

·机械设备、数量、型号

·试验资料

·检验设备、仪具

填写土质路基工程开工申请报告

不同意

审核结果

b.土质路基质量监理工作流程。

| 审核土质路基工程开工申请报告 |  |
| --- | --- |
| 监理工程师 |  |

监理工程师

监理工程师

控制 压实度

试验室抽样检验

现场检查

控制外观及外形各部尺

承包人

填写质量验收通知单

承包人根据合同条款、规范要求，自检合格，并报有关资料

·分层填铺控制最佳含水量、最大干密度控制松辅厚度

·碾压监测遍数与外观，实际含水量与湿密度

同意，作批示

开工

监理人员旁站检查

返工

检验结果报监理工程师

不合格

审批结果

合格

专业监理工程师

签认质量验收报验单

    - 监理工作要点

      - 、在开工之前，现场监理人员应认真熟悉设计文件和图纸，查勘施工现场，掌握挖方路段和填方路段的土质情况，复查地下隐蔽设施的位置和标高，了解施工临时排水的位置等。对设计中不明了的问题和修改意见，可提请设计部门解决，为开工后进行质量监理，做好准

备工作。

      - 、根据工程承包合同、设计文件图纸、技术规范及有关标准，监理工程师应编制本工程的土质路基质量监理细则和控制质量标准。审核承包人填写的开工申请报告及施工工艺、质量标准、措施等，检查取土场的土质质量和含水量、最大干密度试验资料。检查本工程所采用的机械设备型号、规格及数量，是否与承包合同相符一致。检查施工中的临时排水设施。

      - 、路基填土在路基开挖过程中，监理人员应重点监督检查的内容及方法：

a、施工前复核施工单位的横断面施工放样是否准确，原地面标高是否与设计原地面标高相符，若与设计相符可进行开挖施工，若原地面标高与设计不符合，发生工程量增减应会同设计、建设及相关单位进行联测，在各方对测量结果认可后再进行土方开挖施工。

b、在施工过程中为了保证路基宽度、边坡坡度满足设计及规范要求，每挖高差 5 米为控制标准，进行横断面施工放样，检测路基宽度、边坡坡度是否满足设计及规范要求。

c、一般路基挖方路段，在挖至路基顶面时要预留碾压沉降高度及将在经过压路机碾压密实后路基标高正好与设计相符。

d、对挖方路段的标高经常进行放样检查，以免造成超挖，当出现超挖时，对超挖部分回填按填方路基相同部位质量要求进行回填，不允许回填虚土。

e、挖方路段路槽顶面以下 0～30cm 范围按压实度 95%（CBR＞8）进行控制，当土的 CBR达不到要求，弯沉过大或由于土质本身问题无法满足压实度要求时，对该路段要按设计和规范要求采取措施处理。

f、挖方路段路槽质量要求按路基填方段路槽相关质量要求和标准进行控制。 (4)土方路基施工过程中，监理人员应重点监督检查的内容及方法

a、在填方段清表前进行横断面复核工作，若实测横断面与设计相符，才允许进行清表工作，若实测横断面与设计不符，必须在与相关单位查明原因，办好相关手续后再进行清表工作。

b、基底为耕地或松土、腐植土时，应把腐植土，树根、杂草清除干净，并用压路机对原状土进行碾压至设计规范要求的压实度，经检测合格，才能进行路基第一层土的填筑。

c、对拟用路基填料及填土路段原状土在进行路基填筑前，进行见证取样，送到资质符合建设行政管理部门要求的检测机构做土工试验，只有检测出具试验报告，证明该土可满足路基填料的相关要求才能用作路基填料。

d、路基填土不得使用腐植土，生产（建筑）垃圾、淤泥、冻土和盐渍土、膨胀土。当土垢可溶盐含量大于 5%，550℃的有机质烧失量不大于 5%，特殊情况大于 7%，该土均不可作为路基填料，高液限土由于收缩大，不允许直接用于路基填土，在特殊情况下需使用时则需做进行掺石灰等试验，试验结果满足要求后方可用于路基填土，粒径超过 10cm 的土块应打碎。

f、路基填筑时应采用水平分层填筑法，根据压实机具功能确定铺筑厚度，50t  以下的压

路机一般铺筑松铺厚度为 30cm，压实厚度为 25cm，70t 以上压路机可根据试验段确定铺筑厚度，但最大压实厚度也不得大于 40cm，为了保证路基压实有效宽度不小于设计宽度和规范要求，填筑宽度每边比设计宽度宽 50cm，监理人员要在碾压前随时抽检填筑松铺厚度、填筑宽度，符合要求时才允许进行碾压。

g、路基填料的含水量对路基碾压效果及路基质量有重要影响，当含水量过大时，路基会出现“软弹”现象，当含水量过小时，路基不易碾压密实，路基填料在含水量接近最佳含水量时压实效果最佳，在碾压前，监理人员随机抽查含水量，当含水量在最佳含水量±2%范围才允许碾压，以保证路基质量。

h、在半填半挖路段，当原地面横坡大于 1：5 必须按设计和规范要求进行挖台阶搭接处理，台阶宽 1 米，向内倾斜 2%，填筑路基土与台阶土同时碾压密实。

i、在路线纵向填挖交界处，要注意交界处易出现不均匀沉降现象，为避免出现此类事故发生，在施工到路槽以下 1.50 米时，在交界处向挖方段挖 10m 与填方段相平，经碾压密实后，再与填方路基一起分层填筑，碾压合格再填筑下一层土，以免填挖交界处出现不均匀沉降。

j、为了保证路基填料均符合质量要求，在土质不变化情况下必须按每 5000m3 填方做一组最大干密度，含水量及筛分等土工试验，若土质情况有变化时，不管填土工程量多少，对不同土质都应作标准土工试验。

k、为了保证路基压实质量，每填筑一层土，施工单位按每 1000㎡测 3 个点频率抽检，每次抽检点数不得小于 2 点，，对填方路基 93、95（路槽顶 0～150cm），挖方路段路槽（换填范围 0～150cm）范围压实度，施工单位必须委托检测机构进行检测，路基填筑每层必须经监理现场检测压实度合格，经监理工程师同意才能进行下一层填筑。

l、为了保证路基宽度及不出现亏坡现象，要求施工单位每填筑 5 层按直线段 20 米，曲线段 10 米一个断面，进行施工放样、检测路基宽度，边坡坡度是否满足设计及规范要求，以便及时发现问题，避免由于路基宽度不够，边坡坡度不符合设计要求而造成大工程量返工。 m、路基施工中需进行防水处理，为了避免路基表面由于排水不畅，路基被雨水浸泡，影

响路基质量，要求施工单位施工时横坡度比设计路面横坡大 1%~2%，以利于排泄雨水，为了避免雨季冲刷填方边坡，要求施工单位在填挖交界处或填方边坡每隔 50 米设临时流水槽。

n、路基填筑到路槽顶时，要按设计的宽度、横坡度、标高进行路槽修槽，修整好路槽经检测宽度、横坡度、标高、平整度、弯沉等符合设计及规范要求，才能进行下道工序施工。对部分弯沉不达到设计要求的地段要进行换填或采取其他方法处理，使其满足路基质量要求。

(5)本工程经过路基范围的多个路段的泥岩均为膨胀性泥岩，膨胀土的工程性质很差，遇水膨胀，水干收缩量大，不能直接作路面结构层的地基，根据设计要求，对膨胀土路段路槽，换填 60cm，回填天然三合土，监理采取措施。

a、要求施工单位按设计要求厚度清除膨胀土、清理膨胀土后，要用推土机或平地机整平换填面，并用压路机碾压原状土至密实度，监理见证抽检压实度，在压实度合格及满足相关设计及规范要求后才能进行天然三合土回填。

b、监理要复核换填底面标高，复核换填厚度是否与设计相符，在换填厚度、宽度、压实度满足设计及规范要求时，才能进行天然三合土回填。

c、天然三合土回填按填方路基质量要求进行控制。

①、土基碾压遍数均应依据土类湿度、设备及分层厚度等情况而异，施工时可根据碾压试验确定，在无资料的情况下可参考表 5-1，但最终检测以压实度为准。

②、土质路的压实标准见表 5-2。

③、土质路基工程	汇总见表 5-3 的规定

路基土方分层厚度与碾压（夯击）遍数参考表	表 5-1

| 压实机具 |  | 每层松铺厚度 | 有效碾压（夯击）遍数 |  | 合理选用压实机具的条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （cm） | 非塑性土 | 塑性土 |  |
| 羊蹄路碾（6-8t） |  | 20～30 | 4 | 8 | 碾压段长度不宜小于 100m 宜于压实塑性土 钢质光轮压路机适用于压实非塑性土 |
| 钢质光轮压路机 | 轻型（6-8t）中型（9-10t） （10-12t） 重型（12-15t） | 15～20 20～30 25～35 | 4 4 4 | 8 8 8 |  |
| 轮胎压路机 | （16 t） | 30～35 | 4 | 8 |  |
| 振动压路机 | 2t 4.5t 10t. 12 t 15t | 11～20 25～35 30～50 40～55 50～70 | 3 3 3 3 3 | 5 5 4 4 4 | 碾压段长度不宜小于 100m 宜于压实非塑性土 亦可用于压实塑性土 |
| 重锤（板夯） | 1t 举高 2m 1.5t 举高 1m 1.5t 举高 2m | 65～80 60～70 70～90 | 3 3 3 | 5 5 4 | 用于工作面受限制时宜于夯实非塑性土 亦可用夯实塑性土 |
| 机夯 人力夯 | （0.3 t） （0.04 t） | 30～50 20～25 | 3 3 | 4 4 | 用于工作面受到限制及结 构物接头处 |
| 振动器 | （2 t） | 60～75 | 1～3min | 3～5 min | 宜于压实非塑性土 |

注：1.非塑性土是指砂、砂砾等无塑性土；

- 非塑性土得每层松铺厚度可取稍高得值；反之塑性土得每层松铺厚度可取稍低的值。

土质路基最低压实度表（CJJ44-91）	表 5-2

| 填挖类型 | 深度范围 （cm） | 最低压实度（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快速路及主干路 | 次干路 | 支路 |
| 填 方 | 0～80 | 95/98 | 93/95 | 90/20 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718077142064006043