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绿色设计产品评价技术规范  水性超细纤维聚氨酯合成革
[bookmark: _Toc9416537]1  范围
[bookmark: _Toc9416538]本文件规定了水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价方法及评价报告编制方法、评价结论。
本文件适用于水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计产品的评价。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2589  综合能耗计算通则
GB/T 2912.1  纺织品  甲醛的测定  第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定
GB/T 18414.1  纺织品  含氯苯酚的测定  第1部分：气相色谱质谱法
GB 18597  危险废物贮存污染控制标准
GB 18599  一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准
GB/T 18885－2009  生态纺织品技术要求
GB/T 19001  质量管理体系  要求
GB/T 20384  纺织品  氯化苯和氯化甲苯残留量的测定
GB/T 22930  皮革和毛皮  化学试验  重金属含量的测定
GB/T 22932  皮革和毛皮  化学试验  有机锡化合物的测定
GB/T 24001  环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 24040  环境管理  生命周期评价  原则与框架
GB/T 24044  环境管理  生命周期评价  要求与指南
GB/T 24279  纺织品  禁/限用阻燃剂的测定
GB/T 28001  职业健康安全管理体系  要求
GB/T 28190－2011  纺织品  富马酸二甲酯的测定
GB/T 32161－2015  生态设计产品评价通则
GB/T 32162－2015  生态设计产品标识
GB/T 33345－2016  电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法
GB/T 33761－2017  绿色产品评价通则
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GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

2
 (
- 1 -
)
QB/T 4046－2010  聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件
QB/T 4909—2016  水性超细纤维聚氨酯合成革
QB/T 5354-2018  人造革合成革试验方法 挥发性有机化合物的测定
QB/T 5158－2017  人造革合成革试验方法  二甲基甲酰胺含量的测定
QB/T 5068-2017  人造革合成革试验方法 成雾性的测定
QB/T 5447-2019 人造革合成革试验方法 气味的测定
QC/T 944-2013  汽车材料中多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)的检测方法
《合成革行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部公告 2016年第21号）
[bookmark: _Toc9416539]3  术语和定义
GB/T 32161－2015、GB/T 33761－2017等标准中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc9416540]3.1
绿色设计  green-design
生态设计  eco-design
按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。
｛来源：GB/T 32161－2015，3.2｝
3.2
绿色设计产品  green-design product
生态设计产品  eco- design product
符合绿色设计理念和评价要求的产品。即在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。
｛来源：GB/T 32161－2015，3.3，有修改｝
3.3
评价指标基准值  reference value of assessment indicator
为评价绿色产品而设定的指标参照值。
｛来源：GB/T 33761－2017，3.2｝
3.4
生命周期  life cycle
产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。
｛来源：GB/T 24040—2008，3.1｝
3.5
生命周期评价  life cycle assessment
对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。
｛来源：GB/T 24040—2008，3.2｝
3.6  
水性超细纤维聚氨酯合成革 Waterborne polyurethane microfibre synthetic leather
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以水性聚氨酯树脂为主要原料，用海岛型超细纤维非织造布为底基，经干、湿法等工艺制成的合成革。
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｛来源：QB/T 4909—2016，1｝
4  评价要求
4.1  基本要求
4.1.1  产品生产企业的污染物排放状况，应符合相关环境保护法律法规，达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全事故和重大环境污染事件。
4.1.2  企业宜采用国家鼓励的、符合国家产业和技术政策发展方向的先进技术和工艺。不应采用国家或有关部门明确淘汰或禁止的技术、生产工艺、装备及相关物质。
4.1.3  一般固体废弃物的贮存、处置场的建设、运行和污染监管应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存与污染控制及监管应按照GB 18597的相关规定执行，并应交给持有危险废物经营许可证的单位处理。
4.1.4  生产企业应按照 GB/T 24001、GB/T 19001 和 GB/T 45001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。
4.1.5  产品质量应QB/T 4909—2016标准的要求。
4.2  评价指标要求
4.2.1  评价指标分类
评价水性超细纤维聚氨酯合成革为绿色设计产品的特性指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性、资源属性、环境属性和品质属性四类指标。二级指标是四类一级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。
4.2.2  能源属性指标
水性超细纤维聚氨酯合成革产品单位能耗指标要求应符合表1要求，且不低于同期水平。
表1  产品单位能耗指标要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	1
	能源属性
	单位产品综合能耗
	tce/104m
	符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值要求
	按附录A.1计算，并提供证明材料


4.2.3  资源属性指标
水性超细纤维聚氨酯合成革的资源属性指标要求应符合表2的要求，且不低于同期水平。
表2  产品资源属性指标要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	1
	资源属性
	单位产品取水量
	m³/104m
	符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值要求
	按附录A.2计算，并提供证明材料

	2
	
	水重复利用率
	%
	
	按附录A.3计算，并提供证明材料

	3
	
	
烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO
	辛基苯酚（OP）及其同分异构体（总量）
	mg/kg
	≤250
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	）类（见附录C）
	
	
	
	





















企业自我声明并提供化学品清单和证明材料

	
	
	
	壬基苯酚（NP）及其同分异构体（总量）
	
	≤250
	

	
	
	
	辛基酚聚氧乙烯醚（OPEO）
	
	≤500
	

	
	
	
	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤500
	

	4
	
	氯化苯和氯化甲苯              
	1，2-二氯苯
	mg/kg
	≤1 000
	

	
	
	
	其他一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体（总量）
	
	≤200
	

	5
	
	氯化苯酚（见附录D）                       
	四氯苯酚（TeCP）、五氯苯酚(PCP) （总量）
	mg/kg
	≤20
	

	
	
	
	一氯苯酚（MCP）、二氯苯酚（DCP）、三氯苯酚（TrCP）、四氯苯酚（TeCP）（总量）
	
	≤50
	

	6
	
	染料（见附录E）
	可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂
	mg/kg
	≤150
	

	
	
	
	致癌染料
	
	≤250
	

	
	
	
	致敏性分散染料
	
	≤250
	

	
	
	
	海军蓝染色剂（总量）
	
	≤250
	

	7
	
	阻燃剂（见附录F）
	短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13)
	mg/kg
	≤50
	

	
	
	
	TCEP，DecaBDE，TRIS，PentaBDE，OctaBDE，BDBPP，TEPA，PBB，TBBPA，HBCDD，BBMP，TDCPP
	
	≤250
	

	8
	
	乙二醇类物质（见附录G）
	二甘醇二甲醚、乙二醇单乙醚、乙二醇乙醚乙酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇甲醚、乙二醇甲醚乙酸酯、2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯、三甘醇二甲醚
	mg/kg
	≤50
	

	9
	
	卤化溶剂
	三氯乙烯
	mg/kg
	≤40
	

	
	
	
	1,2-二氯乙烷，二氯甲烷，四氯乙烯
	
	≤5
	

	10
	资源属性
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	mg/kg
	≤20
	

	
	
	
	单、双和三甲基锡衍生物
	
	≤5
	

	
	
	
	单、双和三丁基锡衍生物
	
	≤5
	

	
	
	
	单、双和三苯基锡衍生物
	
	≤5
	

	
	
	
	单、双和三辛基锡衍生物
	
	≤5
	

	11
	
	多环芳烃（PAHs）（见附录H）
	苯并(a)芘（BaP）
	mg/kg
	≤20
	

	
	
	
	其他多环芳烃（PAHs）（总量）
	
	≤200
	

	12
	
	全氟化合物（PFC）
	全氟辛烷磺酸（PFOS）和相关物质（总量）
	mg/kg
	≤2
	

	
	
	
	全氟辛酸（PFOA）和相关物质（总量）
	
	≤2
	

	13
	
	邻苯二甲酸酯（见附录I）
	DEHP，DMEP，DNOP，DIDP，DINP，DnHP，DBP，BBP，DNP，DEP，DPRP，DIBP，DCHP，DIOP，
	mg/kg
	≤250
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	DHNUP，DIHP（总量）
	
	
	

	14
	
	重金属总量
	砷（As）
	mg/kg
	≤50
	

	
	
	
	镉（Cd）
	
	≤20（颜料中≤50）
	

	
	
	
	汞（Hg）
	
	≤4（颜料中≤25）
	

	
	
	
	铅（Pb）
	
	≤100
	

	
	
	
	六价铬（Cr6+）
	
	≤10
	

	15
	
	挥发性有机化合物（VOC）
	苯
	mg/kg
	≤50
	

	
	
	
	二甲苯，邻甲苯酚，对甲苯酚，间甲苯酚
	
	≤500
	

	注：序号3～15要求等同采用国际有害化学物质零排放组织（ZDHC基金会）制定的生产限用物质清单（MRSL）的要求。


4.2.4  环境属性指标
生产全过程水污染物排放和大气污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，此外还应满足表3的要求。
表3  产品环境属性指标要求
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	1
	环境属性
	单位产品废水产生量
	m/104m
	符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值要求
	按附录A.4计算，并提供证明材料

	2
	
	单位产品化学需氧量产生量
	kg/104m
	
	按附录A.5计算，并提供证明材料

	3
	
	单位产品挥发性有机物产生量
	kg/104m
	
	按附录A.6计算，并提供证明材料



4.2.5  品质属性指标
水性超细纤维聚氨酯合成革的品质属性指标要求见表4。
表4  品质属性
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	1
	










	pH
	—
	3.5～7.0
	按GB/T 7573检测并提供检测报告。
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品质
属性
	
	
	
	

	2
	
	甲醛
	成年人和儿童
	mg/kg
	≤75
	GB/T 2912.1检测并提供检测报告。

	
	
	
	婴幼儿
	
	≤16
	

	3
	
	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）类
	壬基苯酚（NP），辛基苯酚（OP）（总量）
	mg/kg
	≤100
	按 QB/T 4046－2010检测并提供检测报告。

	
	
	
	壬基苯酚聚氧乙烯醚（NPEO），辛基苯酚聚氧乙烯醚（OPEO）（总量）
	
	
	

	4
	
	氯化苯酚（见附录J）
	三氯苯酚（TrCP）
	mg/kg
	≤0.5
	按GB/T 18414.1检测并提供检测报告。

	
	
	
	四氯苯酚（TeCP）
	
	
	

	
	
	
	五氯苯酚（PCP）
	
	
	

	5
	
	氯化苯和氯化甲苯（见附录K）
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	≤10
	按GB/T 20384检测并提供检测报告。

	
	
	
	其他一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体（总量）
	
	≤1
	

	6
	
	染料（见附录L）
	可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂
	mg/kg
	≤20
	按GB/T 18885－2009检测并提供检测报告。

	
	
	
	致敏性分散染料
	
	≤50
	

	
	
	
	海军蓝染料
	
	≤50
	

	7
	
	二甲基甲酰胺（DMFa）
	mg/kg
	≤500
	按QB/T 5158－2017检测并提供检测报告。

	8
	
	富马酸二甲酯（DMFu）
	mg/kg
	≤0.1
	按GB/T 28190－2011检测并提供检测报告。

	9
	
	氯化石蜡
	短链氯化石蜡(SCCP)(C10-C13)
	mg/kg
	≤1 000
	按GB/T 33345－2016检测并提供检测报告

	
	
	
	中链氯化石蜡(MCCP)(C14-C17)
	
	
	

	10
	
	阻燃剂（见附录M）
	PentaBDE，OctaBDE，DecaBDE，PBDE，TBBP A，PBB，HBCDD，TDCPP，TXP，TRIS， TEPA，TCEP，BDBPP
	mg/kg
	≤10
	按GB/T 24279检测并 提供检测报告。

	11
	
	可溶性重金属
	砷（As）
	mg/kg
	≤100
	按GB/T 22930检测并提供检测报告。

	
	
	
	镉（Cd）
	
	≤40
	

	
	
	
	铅（Pb）
	
	≤90
	

	
	
	
	汞（Hg）
	
	≤0.5
	

	12
	
	有机锡化合物
	TBT，TPhT
	mg/kg
	≤0.5
	按GB/T 22932检测并提供检测报告。

	
	
	
	DBT，DOT，MBT，TCyHT，TMT，TOT，TPT
	
	≤1
	

	13
	
	挥发性有机化合物
	甲醛
	μg/m3
	≤200
	按 QB/T 5354-2018检测并提供检测报告。

	
	
	
	乙醛
	
	≤100
	

	
	
	
	丙烯醛
	
	≤50
	

	
	
	
	苯
	
	≤100
	

	
	
	
	甲苯
	
	≤300
	

	
	
	
	二甲苯
	
	≤300
	

	
	
	
	乙苯
	
	≤200
	

	
	
	
	苯乙烯
	
	≤300
	

	14
	
	多溴联苯
	mg/kg
	≤1000
	按QC/T 944-2013检测并提供检测报告。

	15
	
	多溴二苯醚
	mg/kg
	≤1000
	

	16
	
	气味
	级
	≤3
	按QB/T5068-2017检测并提供检测报告

	17
	
	成雾性
	mg
	≤5
	按QB/T5447-2019检测并提供检测报告。
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给出的生命周期评价方法框架、总体要求及其附录编制水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价报告，参考本标准附录B。
5.2  评价报告编制方法
5.2.1  基本信息
报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息、包装材料等基本信息。其中：
——报告信息：包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等；
——申请者信息:包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等；
——评估对象信息:包括产品型号/类型、主要技术参数、制造商及厂址等；
——采用的标准信息:包括标准名称、标准号等；
——包装材料:包括所有规格的原始包装大小、材质以及可重复使用或回收的包装材料。
5.2.2  符合性评价
报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。
5.2.3  生命周期评价
5.2.3.1  评价对象及工具
报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供水性超细纤维聚氨酯合成革的材料组成及主要技术参数表，绘制并说明水性超细纤维聚氨酯合成革的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。
本标准以“每万米水性超细纤维聚氨酯合成革”为功能单位来表示。
5.2.3.2  生命周期清单分析
报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。
5.2.3.3  生命周期影响评价
报告中应提供水性超细纤维聚氨酯合成革生命周期各阶段的不同影响类型的计算值，并对不同影响类型在生命周期阶段的分布情况进行比较分析。
5.2.3.4  生态设计改进方案
在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上,提出水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计改进的具体方案。
5.2.4  评价报告主要结论
应说明该水性超细纤维聚氨酯合成革对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。
5.2.5  附件
报告中应在附件中提供：
a） 产品生产材料清单；
b） 产品质量检测报告；
c） 产品工艺表 ( 产品生产工艺过程示意图等)；
d） 各单元过程的数据收集表；
e） 其他。
[bookmark: _Toc9416542]6  评价方法
同时满足以下要求的水性超细纤维聚氨酯合成革产品，可判定为绿色设计产品：
——满足本标准 4.1 的要求；
——满足本标准 4.2 的要求；
——按照第 5 章提供水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价报告的。
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判定为绿色设计产品的可按照GB/T 32162－2015的要求粘贴标识，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容应包括但不限于本标准 4.1 和 4.2
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的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。







[bookmark: _Toc9416543]附  录  A
（规范性附录）
指标计算方法
A.1  单位产品综合能耗
综合能耗中如涉及外购能源，则外购燃料能源一般以其实物发热量为计算基础折算为标准煤量，外购电按当量值进行计算，104 kWh=1.229 tce折算成标煤。企业消耗的各种能源包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能，不包括冬季采暖用能、生活用能和基建项目用能。
单位产品综合能耗指水性超细纤维聚氨酯合成革企业在计划统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等）。具体综合能耗按照GB/T 2589计算。按公式A.1计算：
            ………………………………………… （A.1）
式中：——单位产品综合能耗，tce/104 m；
              ——在一定计量时间内产品生产的综合能耗，tce；
——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104 m。
A.2  单位产品取水量
企业在一定计量时间内生产单位产品需要从各种水源所取得的水量。工业生产取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。按公式 A.2 计算：

                                 ……………………………………………（A.2）
 式中：——单位产品取水量，m³/104 m；
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          ——在一定计量时间内产品生产取水量，m³；
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          ——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104 m。
A.3  水重复利用率
                           % ……………………………………（A.3）
              

    
式中：R——水的重复利用率，%；
——在一定计量时间内重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m³ ；
——在一定计量时间内合成革标准品生产取水量，m³ 。
A.4  单位产品废水产生量
指单位产品的生产（或加工）过程中，产生污染物的量（末端处理前），按公式 A.4计算：
            ------- ----------…………………………………………… （A.4） 式中：——单位产品废水产生量，m³/104 m；
——在一定计量时间内企业生产废水产生量，m³；
     ——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104m。
A.5  单位产品化学需氧量产生量
指生产过程产生的废水中化学需氧量的量，在废水处理站入口处进行测定，单位产品化学需氧量产生量按公式 A.5 计算：
          ………………………………………… （A.5）
式中：——单位产品化学需氧量产生量，kg/104 m；
      ——在一定计量时间内，各生产环节化学需氧量产生浓度实测加权值，mg/L；
  ——在一定计量时间内，企业生产废水产生量，m³；
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 ——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革标准品产量，104 m。
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A.6  单位产品挥发性有机物产生量
指水性超细纤维聚氨酯合成革烘干等工序所产生的挥发性有机物的量，单位产品挥发性有机物产生量按公式 A.6 计算：

            ………………………………………… （ A.6）
   式中：——单位产品挥发性有机物产生量，kg/104 m；
  ——在一定计量时间内，企业的 VOCs 产生量，kg；
      ——在一定计量时间内水性超细纤维聚氨酯合成革产量，104m。
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附  录  B
（资料性附录）
水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期评价方法
B.1  目的
水性超细纤维聚氨酯合成革的原料保存、生产、运输、出售（生产、贮存、生产、运输、出售）到最终废弃处理的过程中对环境造成的影响，通过评价水性超细纤维聚氨酯合成革产品全生命周期(life cycle assessment , LCA )的环境影响大小,提出水性超细纤维聚氨酯合成革绿色设计改进方案,从而大幅提升水性超细纤维聚氨酯合成革的环境友好性。
B.2  范围
根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以下内容并做出清晰描述。
B.2.1  功能单位
功能单位必须是明确规定并且可测量的。本标准以每万米水性超细纤维聚氨酯合成革为功能单位来表示。
B.2.2  系统边界
本附录界定的水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期（LCA）系统边界分为3个阶段：原辅材料与能源的开采、生产阶段；人造革合成革产品的生产、销售阶段。如图B.1所示。

 (
基布生产
)
 (
水性超细纤维聚氨酯合成革
产品销售及使用
) (
水性超细纤维聚氨酯合
成革
产品的生产
) (
水性超细纤维聚氨酯合成革
产品包装及运输
) (
原材料运输
) (
浆料生产
)

 (
助剂生产
)

图B.1 水性超细纤维聚氨酯合成革产品生命周期（LCA）系统边界图
LCA评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期（取最近3年内有效值）。如果未能取得3年内有效值，应做具体说明。
原材料数据应是在参与产品的生产和使用的地点/地区。
生产过程数据应是在最终产品的生产中所涉及的地点/地区。
B.2.3  数据取舍原则
单元过程数据种类很多，应对数据进行适当的取舍，原则如下：
a） 所有能耗均列出；
b） 所有主要原材料消耗均列出；
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c） 重量小于产品重量1%的辅料可忽略，但总忽略的重量不应超过产品重量的5%；
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d） 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤等各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；
e） 小于固体废弃物排放量总量1%的一般性固体废弃物可忽略；
f） 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。
B.3  生命周期清单分析
B.3.1  总则
数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程，数据来源应注明出处。数据收集包括现场和背景数据的收集。应在系统边界内的每个单元过程中收集清单中的数据，通过测量、计算或估算用于量化单元过程输入和输出的数据，并给出数据的来源和获取过程。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题，应在报告中进行明确说明。
当数据收集完成后，应对收集的数据进行审定。然后，确定每个单元过程的基本流，并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后，将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量,得到功能单位 （即1万米）的资源消耗和环境排放。最后，将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和，以获取该影响因素的总量，为产品级的影响评价提供必要的数据。
B.3.2  数据收集
B.3.2.1  概况
应将以下要素纳入数据清单： 
a） 原材料采购和预加工；
b） 生产；
c） 产品分配和储存；
d） 使用阶段；
e） 运输。
基于LCA的信息中要使用的数据可分为两类：现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据，如果现场数据收集缺乏，可以选择背景数据。
现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源与水消耗、产品原材料的使用量、产品主要包装材料的使用量和废弃物产生量等。现场数据还应包括运输数据,即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离。
背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据 (如火力、水、风力发电等)、不同运输类型造成的环境影响以及产品成分在环境中降解或在本企业污水处理设施内处理过程的排放数据。
B.3.2.2  现场数据采集
应描述代表某一特定设施或一组设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。数据质量要求如下：
a） 代表性：现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据；
b） 完整性：现场数据应采集完整的生命周期要求数据；
c） 准确性：现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均应转换为单位产品，即1万米为基准折算，且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等；
d） 一致性：企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。典型的现场数据来源包括：
    ——水性超细纤维聚氨酯合成革的原材料采购和预加工；
    ——水性超细纤维聚氨酯合成革的原材料由原材料供应商运输至革生产商处的运输数据；
    ——水性超细纤维聚氨酯合成革生产过程的碳能源和水资源消耗数据；
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