# 验收申请表

工程名称：中国电力 xxx 光伏电站工程	编号：0804030004

| 致： xxx麻城监理部 我方已完成 集电线路塔基基础钢筋 工程（检验批/分项工程/分部工程/单位工程），经自检合格，具备验收条件，现报上该工程验收申请表，请予以审查验收。 施工单位(章)： 总承包单位(章)： 技术负责人： 技术负责人： 日 期： 日 期： |  |
| --- | --- |
| 项目监理机构意见： |  |
|  | 项目监理机构(章)： |
|  | 专业监理工程师： |
|  | 日 期： |

填报说明：本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各一份，承包单位两份。

| 单位（子单位）工程名称 |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部）工程名称 | 集电线路塔基基础结构工程 | 检验批数 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX 建设有限公司 |  | 项目经理 | XX | 项目技术负责人 |  | XX |  |
| 序号 | 检验批及部位、区段 |  |  | 施工单位检查结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | B 区-A 区 J1 塔 集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 2 | B 区-A 区 J2 塔集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 3 | B 区-A 区 J3 塔集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 4 | B 区-C 区 J1 塔集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 5 | B 区-C 区 J2 塔集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 6 | B 区-C 区 J3 塔集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 7 | B 区-C 区 J4 塔集电线路塔基基础钢筋加工 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 符合图纸设计要求自检合格。 项目专业技术负责人：日 |  |  |  | 年 |  | 月 |
| 总承包单位验收意见 |  |  | 专业负责人： |  |  | 年 | 月 |  | 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： |  |  | 年 | 月 |  | 日 |

| 单位（子单位）工程名称 |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部）工程名称 | 集电线路塔基基础结构工程 | 检验批数 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | XX 建设有限公司 |  | 项目经理 | XX | 项目技术负责人 |  | XX |  |
| 序号 | 检验批及部位、区段 |  |  | 施工单位检查结果 |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | B 区-A 区 J1 塔 集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 2 | B 区-A 区 J2 塔集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 3 | B 区-A 区 J3 塔集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 4 | B 区-C 区 J1 塔集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 5 | B 区-C 区 J2 塔集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 6 | B 区-C 区 J3 塔集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 7 | B 区-C 区 J4 塔集电线路塔基基础钢筋安装 |  |  | 检验批质量符合验收规范要求 及资料完整 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  | 符合图纸设计要求自检合格。 项目专业技术负责人：日 |  |  |  | 年 |  | 月 |
| 总承包单位验收意见 |  |  | 专业负责人： |  |  | 年 | 月 |  | 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： |  |  | 年 | 月 |  | 日 |

# 钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.7	编号：080403000401001

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部） |  | 集电线路塔基基础结构工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础钢筋工程 |  | 验收部位 |  | B 区-A 区J1 塔集电线路塔基基础钢筋 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XX 建设有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | XX |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程土建部分（DL/T5210.1-2012） |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | XX |
| 分包单位 |  |  |  |  | / | 分包项目经理 |  | / |  | 施工班组长 |  | XX |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验 收记录 |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有抗震要求的框架结构 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HBR335E、HBR400E、HBR500E、 HBRF335E、HBRF400E 或 HBRF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：( l )钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；( 2 )钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3；( 3 )钢筋在最大拉力下总伸长率实测值不应小于 9％； |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分专项检验 |  |  | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋弯钩和弯折 | (1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；(2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；(3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍 |  |  |  | .HRB400，弯弧内直径Ф 18× 5=90㎜ ， Ф 16× 5=80mm 满足要求 |  |  |  |  |  |

|  | 5 | 箍筋末端弯钩 | 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，应符合下列规定：（1）箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；（2）箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于 90；对有抗震等要求的结构，应为 135°；（3）箍筋弯后平直部分长的：对一般结构，不宜小于箍筋直径的 5 倍，对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —般项目 | 1 | 钢筋表面质量 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 |  |  | 新进钢材，表面无锈污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | HPB300 冷拉率≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10mm | 7 | 4 | - 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | - 7 | -6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  | ±20mm | 4 | 8 | 1 6 | 1 2 | 14 | - 7 | 2 | 3 | -5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 箍筋内净尺寸 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 符合图纸设计要求，自检合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位验收意见 |  |  |  | 专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.7	编号：080403000401002

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部） |  | 集电线路塔基基础结构工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础钢筋工程 |  | 验收部位 |  | B 区-A 区J2 塔集电线路塔基基础钢筋 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XX 建设有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | XX |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程土建部分（DL/T5210.1-2012） |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | XX |
| 分包单位 |  |  |  |  | / | 分包项目经理 |  | / |  | 施工班组长 |  | XX |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验 收记录 |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有抗震要求的框架结构 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HBR335E、HBR400E、HBR500E、 HBRF335E、HBRF400E 或 HBRF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：( l )钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；( 2 )钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3；( 3 )钢筋在最大拉力下总伸长率实测值不应小于 9％； |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分专项检验 |  |  | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋弯钩和弯折 | (1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；(2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；(3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍 |  |  |  | .HRB400，弯弧内直径Ф 18× 5=90㎜ ， Ф 16× 5=80mm 满足要求 |  |  |  |  |  |

|  | 5 | 箍筋末端弯钩 | 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，应符合下列规定：（1）箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；（2）箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于 90；对有抗震等要求的结构，应为 135°；（3）箍筋弯后平直部分长的：对一般结构，不宜小于箍筋直径的 5 倍，对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —般项目 | 1 | 钢筋表面质量 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 |  |  | 新进钢材，表面无锈污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | HPB300 冷拉率≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10mm | 7 | 4 | - 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | - 7 | -6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  | ±20mm | 4 | 8 | 1 6 | 1 2 | 14 | - 7 | 2 | 3 | -5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 箍筋内净尺寸 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 符合图纸设计要求，自检合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位验收意见 |  |  |  | 专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.7	编号：080403000401003

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部） |  | 集电线路塔基基础结构工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础钢筋工程 |  | 验收部位 |  | B 区-A 区J3 塔集电线路塔基基础钢筋 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XX 建设有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | XX |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程土建部分（DL/T5210.1-2012） |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | XX |
| 分包单位 |  |  |  |  | / | 分包项目经理 |  | / |  | 施工班组长 |  | XX |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验 收记录 |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有抗震要求的框架结构 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HBR335E、HBR400E、HBR500E、 HBRF335E、HBRF400E 或 HBRF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：( l )钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；( 2 )钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3；( 3 )钢筋在最大拉力下总伸长率实测值不应小于 9％； |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分专项检验 |  |  | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋弯钩和弯折 | (1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；(2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；(3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍 |  |  |  | .HRB400，弯弧内直径Ф 18× 5=90㎜ ， Ф 16× 5=80mm 满足要求 |  |  |  |  |  |

|  | 5 | 箍筋末端弯钩 | 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，应符合下列规定：（1）箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；（2）箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于 90；对有抗震等要求的结构，应为 135°；（3）箍筋弯后平直部分长的：对一般结构，不宜小于箍筋直径的 5 倍，对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —般项目 | 1 | 钢筋表面质量 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 |  |  | 新进钢材，表面无锈污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | HPB300 冷拉率≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10mm | 7 | 4 | - 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | - 7 | -6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  | ±20mm | 4 | 8 | 1 6 | 1 2 | 14 | - 7 | 2 | 3 | -5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 箍筋内净尺寸 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 符合图纸设计要求，自检合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位验收意见 |  |  |  | 专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.7	编号：080403000401004

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部） |  | 集电线路塔基基础结构工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础钢筋工程 |  | 验收部位 |  | B 区-C 区J1 塔集电线路塔基基础钢筋 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XX 建设有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | XX |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程土建部分（DL/T5210.1-2012） |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | XX |
| 分包单位 |  |  |  |  | / | 分包项目经理 |  | / |  | 施工班组长 |  | XX |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验 收记录 |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有抗震要求的框架结构 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HBR335E、HBR400E、HBR500E、 HBRF335E、HBRF400E 或 HBRF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：( l )钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；( 2 )钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3；( 3 )钢筋在最大拉力下总伸长率实测值不应小于 9％； |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分专项检验 |  |  | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋弯钩和弯折 | (1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；(2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；(3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍 |  |  |  | .HRB400，弯弧内直径Ф 18× 5=90㎜ ， Ф 16× 5=80mm 满足要求 |  |  |  |  |  |

|  | 5 | 箍筋末端弯钩 | 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，应符合下列规定：（1）箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；（2）箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于 90；对有抗震等要求的结构，应为 135°；（3）箍筋弯后平直部分长的：对一般结构，不宜小于箍筋直径的 5 倍，对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —般项目 | 1 | 钢筋表面质量 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 |  |  | 新进钢材，表面无锈污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | HPB300 冷拉率≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10mm | 7 | 4 | - 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | - 7 | -6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  | ±20mm | 4 | 8 | 1 6 | 1 2 | 14 | - 7 | 2 | 3 | -5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 箍筋内净尺寸 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 符合图纸设计要求，自检合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位验收意见 |  |  |  | 专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.7	编号：080403000401005

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部） |  | 集电线路塔基基础结构工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础钢筋工程 |  | 验收部位 |  | B 区-C 区J2 塔集电线路塔基基础钢筋 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XX 建设有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | XX |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程土建部分（DL/T5210.1-2012） |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | XX |
| 分包单位 |  |  |  |  | / | 分包项目经理 |  | / |  | 施工班组长 |  | XX |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验 收记录 |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有抗震要求的框架结构 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HBR335E、HBR400E、HBR500E、 HBRF335E、HBRF400E 或 HBRF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：( l )钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；( 2 )钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3；( 3 )钢筋在最大拉力下总伸长率实测值不应小于 9％； |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分专项检验 |  |  | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋弯钩和弯折 | (1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；(2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；(3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍 |  |  |  | .HRB400，弯弧内直径Ф 18× 5=90㎜ ， Ф 16× 5=80mm 满足要求 |  |  |  |  |  |

|  | 5 | 箍筋末端弯钩 | 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合设计要求：当设计无具体要求时，应符合下列规定：（1）箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本表主控项目第 4 项的规定外，尚应不小于受力钢筋直径；（2）箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构，不应小于 90；对有抗震等要求的结构，应为 135°；（3）箍筋弯后平直部分长的：对一般结构，不宜小于箍筋直径的 5 倍，对有抗震等要求的结构，不应小于箍筋直径的 10 倍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —般项目 | 1 | 钢筋表面质量 |  | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈 |  |  | 新进钢材，表面无锈污 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定 |  | HPB300 冷拉率≤1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工偏差 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10mm | 7 | 4 | - 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | - 7 | -6 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  | ±20mm | 4 | 8 | 1 6 | 1 2 | 14 | - 7 | 2 | 3 | -5 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 箍筋内净尺寸 |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  | 符合图纸设计要求，自检合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位验收意见 |  |  |  | 专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 钢筋加工检验批质量验收记录

表 5.10.7	编号：080403000401006

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础工程 |  | 分部（子分部） |  | 集电线路塔基基础结构工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 集电线路塔基基础钢筋工程 |  | 验收部位 |  | B 区-C 区J3 塔集电线路塔基基础钢筋 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | XX 建设有限公司 |  |  |  |  | 项目经理 |  | XX |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 电力建设施工质量验收及评定规程土建部分（DL/T5210.1-2012） |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | XX |
| 分包单位 |  |  |  |  | / | 分包项目经理 |  | / |  | 施工班组长 |  | XX |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验 收记录 |  |
| 类别 | 序号 | 检查项目 |  |  | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 | 原材料抽检 |  | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定 |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有抗震要求的框架结构 |  | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋应采用 HBR335E、HBR400E、HBR500E、 HBRF335E、HBRF400E 或 HBRF500E 钢筋，其 强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：( l )钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；( 2 )钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3；( 3 )钢筋在最大拉力下总伸长率实测值不应小于 9％； |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分专项检验 |  |  | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋弯钩和弯折 | (1)HPB235 级钢筋末端应作 180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的 2.5 倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的 3 倍；(2)当设计要求钢筋末端需作 135°弯钩时，HRB335 级、 HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 4 倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；(3)钢筋作不大于 90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的 5 倍 |  |  |  | .HRB400，弯弧内直径Ф 18× 5=90㎜ ， Ф 16× 5=80mm 满足要求 |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738072106026006043