[bookmark: _Toc436550157]其次部分 复合发泡水泥板外墙外保温系统技术打算

[bookmark: _Toc436550158]1、施工工艺
1.1复合发泡水泥板外墙外保温系统的施工工艺流程应符合图1.1的要求。

图1.1  复合发泡水泥板外墙外保温系统施工工艺流程

1.2、过程工序要求

复合发泡水泥板外墙保温装饰系统是由发泡水泥无机板、专用砂浆、锚固件、抗碱玻璃纤维网格布以与装饰面层等组成的集保温、隔热、防水与装饰功能于一体的系统。结构的平安性、耐久性、抗冲击性和牢靠性是建筑物的必备条件，节能措施是建筑物的内涵。复合发泡水泥板外墙保温装饰系统采纳了保温与机械性能优异的发泡水泥保温板，加上面层采纳了耐候性与抗裂性强的聚合物抹面砂浆，使整个系统热工性良好，主体结构更加坚实耐久。
（1）成品爱护要求
1）操作要点
对落水管、门窗边框和五金等简单被施工污染部位用美纹纸等材料爱护起来。
①用木板和木方定制形成U行槽，对窗框部位进行爱护，避开从窗口位置送料时造成窗框的破坏。
②对已经批刮好腻子的房间，在运用房间时，搅拌场地应先铺设三加板，和彩条布进行地面的爱护。
③屋顶防水地面完工的部位，在安装吊按时对棱角行动机械部件，应轻放于地面，对特殊部位可实行三夹板铺底措施。
2）工序质量标准：被爱护物品无袒露在外。
3）留意事项：运用胶粘材料时，应留意避开胶粘材料附着在被爱护的物品上
（2）基层检查与处理要求
1）操作要点
用2米靠尺或拉通线检查基层墙体的墙面平整度、立面垂直度、阴阳角方正度。
2）工序质量标准
表面平整度≤3㎜，立面垂直度≤3㎜，阴阳角方正度≤3㎜。
3）留意事项
对达不到要求的，由上道工序进行处理
（3）放限制线要求
1）操作要点
①在墙体阴阳角处与距离阴阳角30cm处从上至下分别放垂直线，垂线与墙面的距离为所贴苯板的厚度。
②在窗侧、阳台边依据设计要求从上至下分别放垂直线。
③依据室内500（此处为1000）线和设计要求弹出窗上下口水平限制线
2）工序质量标准
所放垂线和水平限制线符合设计要求
3）留意事项
所放垂线与墙面的距离为所贴苯板的厚度，上下绷直。
（4）窗侧保温施工要求
1）操作要点 
将有翻包网的保温板按限制线粘贴于外墙门窗侧中线外侧。
2）工序质量标准 
门窗洞尺寸符合设计要求
3）留意事项：
水平面和垂直面不得偏离限制线。
（5）拌和胶粘剂要求
1）操作要点 

将胶粘剂的粉料与清水按25：5.5-6.25（重量比）的比例加料，实际操作时用1袋粉料(25kg)配1袋基料（5.5-6.25kg），用搅拌机拌和匀称，静置5-10分钟后运用。
2）工序质量标准
匀称无疙瘩。
3）留意事项：
①先将粉料逐量加入清水中 ，搅拌匀称。。
②严格按本规程要求的比例配料，不得添加其它任何材料。
③初凝（冬季为5小时左右，夏季为3小时左右）以后不得加水或基料搅拌后再运用。
（6）粘贴保温板要求
1） 操作要点 
①用锯齿批刀将胶粘剂满批于待贴的保温板表面，厚度为4～10㎜左右，然后将保温板以竖缝错开贴于墙面并压实.
②粘贴时先贴阴阳角，阴阳角粘贴时应错缝锁口方式粘贴，以阴阳角为基准拉横线，从两边往中间粘贴。
2）工序质量标准
①表面平整度≤4㎜，阴阳角方正度≤4㎜，板缝宽度≤3㎜。
②门窗上口和下口的边沿线水平度偏差≤3㎜，门窗洞口的侧沿线垂直度偏差≤3㎜。
3）留意事项
①粘贴时须错缝粘贴，并随时用2米靠尺检查平整度和垂直度，用水平尺检查水平度。
②保温板之间应齐口粘贴，接缝应≤2㎜。
③翻包时翻包网格布长度不得不小于150mm。
（7）局部打磨要求
1）操作要点
靠尺检查平整度，打磨凸出的部位。
2）工序质量标准 
表面平整度≤4㎜，阴阳角方正度≤4㎜。
3）留意事项
打磨时边磨边用靠尺检查。
（8）锚栓加固要求
1）操作要点 
依据锚栓布置图的要求，先用电锤打孔，然后用橡皮锤将锚栓套管敲入孔内。
2）工序质量标准
锚栓分布符合JGJ149-2003规程要求，入墙深度与保温层厚度之和大于锚栓总长度，且入墙深度不小于25mm。
3）留意事项
打孔的钻头直径大于套管外径1～2mm，孔洞离窗洞口边沿不小于100mm。
（9）拌和抹面胶浆要求
1）操作要点 
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