南京信息职业技术学院

毕业设计论文

作者     朱江豫        学号    316KS78

系部                环境信息学院

专业   电子电路设计与工艺（对口单招）

题目          FPC板的印刷技术与质量优化

指导教师         文沛先,刘伟

评阅教师

完成时间：    2018年 05 月 1O 日

（题目）：FPC板的印刷技术与品质优化 摘要：目前，先进的电子仪器都需要软性电路板的制造，特别是在通讯类电子产品，国际上印制电路板的总产值及产量都为世界第一。现代电子零件越来越精细，所以对印制电路板的制造要求也越来越高。为的就是能在同样大小的空间安插越来越多的元件。而我所负责的绝缘油墨印刷在工序中也极为重要。 、 在印刷生产过程中会存在很多缺陷（偏移、漏墨、粘板、黄金孔、杂质），由于这些缺陷使得印刷无法达到质量零缺陷状态，每一种印刷缺陷都有很多种不同原因，我们要根据实际情况去选择最快最简单的方法去解决问题，因此我们要对于每种缺陷分析其产生的根本原因，这样在消除这些缺陷时才能做到有的放矢。 本文通过介绍油墨印刷的定义、工艺方式、工艺流程、缺陷分析等，提出油墨印刷的各种缺陷以及解决的各种方法。 关键词：FPCB 印刷工艺 品质优化

Title : Printing Technology and Quality Optimization of FPC Board Abstract:At present, advanced electronic instruments require the manufacture of flexible circuit boards, especially in communication electronic products. The total output value and output of printed circuit boards in the world are the first. Modern electronic parts are becoming more and more sophisticated, so the manufacturing requirements for printed circuit boards are also getting higher and higher. In order to insert more and more components in the same size space. The insulating ink printing I am responsible for is also extremely important in the process. 、 There are many defects (offset, ink leakage, plate sticking, gold holes, impurities) in the printing production process. Due to these defects, printing cannot reach the zero-defect state of quality. Each kind of printing defect has many different reasons. We should choose the fastest and simplest method to solve the problem according to the actual situation. Therefore, we should analyze the root causes of each defect, so that we can have a definite object in view when eliminating these defects. This paper introduces the definition, process method, process

flow and defect analysis of ink printing, and puts forward various defects of ink printing and various solutions. Key words: FPCB printing process

目录

1  绪论	3

2  FPCB板的绝缘油墨印刷工艺流程	3

2.1  制板准备	3

2.2  网板制作	4

2.3  印刷	5

2.4  预烘烤	7

2.5  露光	7

2.6  显像	8

4 前制程作业而产生的异常和不良改善处理方式	11

5  网印文字的品质与不良改善	13

6 设备的保养方式	14

7设备故障处理	14

结论	15

致谢	15

参考文献	16

# 1  绪论

软性印刷电路板一般通称为FPC( Flexible Printed Circuit ），根据JISC5017的定义，单面及双面软性印刷电路板是利用铜箔压合在PET或是PI基材上，形成单面线路的称为单面软性印刷电路板；或以PI为基材在两面形成线路的称为双面软性印刷电路板。

印刷是FPC制程中的重要工艺，而印刷在线路板上的油墨，如一些软性线路板需要印刷银浆电路，中间需要印刷绝缘油墨。油墨(ink，printing ink)是用于印刷的重要材料，它通过印刷将图案、文字，涂覆在承印物上。油墨中包括颜料、连结料和助剂和溶剂等主要成分和辅助成分，它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。

绝缘油墨的印刷在工艺上有着较高的要求，因为它影响产品的线路功能，所以要不断改善印刷的品质，本文主要研究FPC的印刷工艺和品质改善技术。

# 2  FPCB板的绝缘油墨印刷工艺流程

在触摸开关等的电路印刷上，高度绝缘性的涂层是必不可少的。网版印刷绝非靠着刮刀的压力将印墨压到被印物上，而是靠着刮刀推动印墨，在印墨内部产生液压作用，推动印墨使其通过网目，并由被印物与油墨间之黏力，达成印刷目的。所以印压应在尽可能的范围内愈轻愈好，且刮刀面与被印物呈线接触即可。因刮胶与油墨接触面积小，油墨旋转直径愈小，下墨愈均匀。印压不够时，无法印出印纹；而印压过大时，不仅印墨之挤出量没有增加，反而使刮刀尖端过份弯曲，以致版面与被印物呈面接触，得不到锐利、鲜明的印刷效果，且刮刀耗损大，网版之乳剂会产生剥离现象。

绝缘油墨印刷工艺流程：网板制作→印刷→预烘烤→露光→显像

## 2.1  制板准备

制版所需的设备有：乳剂涂布机（如图2-1所示）、网板烤箱（如图3-2所示）、网板曝光机（所示图3-3所示）。所需要的工具有：空网板（如图3-4

所示）、底片(正片-要印的字,在底片上是黑的)。所需要的材料有：脱脂剂、感光乳剂。所需要的环境：黄光10000级无尘室，温度20℃±5℃、相对湿度55%±15%。

| 图3-1乳剂涂布机 | 图3-2网版烤箱 | 图3-3 网版曝光机 | 图3-4空网板 |
| --- | --- | --- | --- |

## 2.2  网板制作

网板的制作流程如下：

（1）量测网纱厚度，并量测空网版张力是否符合标准。

（2）洗网版，用脱脂剂擦拭及水枪冲洗。

（3）涂乳剂。

（4）预烘烤、量厚度(要求厚度＝量测厚度－原网纱厚度)。

（5）露光。

（6）显像浸水，再采喷枪将未经曝光聚合之乳剂清除。

（7）后烘烤。

（8）后露光将乳剂再次硬化。

绷网的方式有平行张网与斜角张网两种方式。如图3-5所示，为平行张网，丝网的经纬线和框边平行张贴。如图3-6所示，为斜角张网，丝网的经纬线和框边成倾斜张网。斜角张网用以消除边缘的锯齿，22.5度张贴，其印刷出文字最清晰。网线Bias角度方向在10°以内的话，会和Line重叠，部分Paste（印刷油墨）吐出不良、印刷Line会变细。

图3-5  平行张网           图3-6  斜角张网

常用的网板规格、种类如表2-1所示。影响网板涨缩的有下列因素：

表2-1常用的网板规格、种类

| 网框规格(CM) | 网布规格(目) | 标准张力(N/CM) | 膜厚(µm) | 用途 | 线径(µm) | 开口径(µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 ×82 | 350 | 23 ±2 | 7~8 | 文字(字体较细者) | 35 | 32 |
| 72 ×82 | 300 | 27 ±2 | 8~10 | 文字(粗体字)，防焊(热固.UV型) | 35 | 43 |
| 72 ×82 | 250 | 27 ±2 | 7~9 | 银浆 | 40 | 55 |
| 72 ×82 | 200 | 27 ±2 | 20~25 | LPI(圆点)、耐酸 | 55 | 70 |
| 72 ×82 | 180 | 27 ±2 | 50~55 | LPI(全面) | 55 | 84 |
| 72 ×82 | 100 | 27 ±2 | 50~55 | 可剥胶(第一次) | 71 | 181 |
| 72 ×82 | 60 | 28 ±2 | 50~55 | 可剥胶(第二次) | 125 | 296 |

- 网版制作时，张版力道不足、不均。

- 张版时，板框四边黏着强度不足。

- 张版角度不佳。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758061033127006026