## Slide 1
地下工程防水技术规范
Technical code for waterproofing of
underground works
UDC
中华人民共和国国家标准
中 华 人 民 共 和 国 住 房 和 城 乡 建 设 部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
2008-11-27 发布 2009-04-01 实施
P GB 50108 -2008
联合发布

## Slide 2
中华人民共和国国家标准
地下工程防水技术规范
Technical code for waterproofing of
underground works
GB 50108-2008
主编部门：国 家 人 民 防 空 办 公 室
批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期：2 0 0 9 年 4 月 1 日
中国计划出版社
2009 北 京

## Slide 3
现批准《地下工程防水技术规范》为国家标准，编号为 GB 50108—2008,自 2 0 0 9 年 4 月 1 日起实施。其中，第3.1.4、 3.2.1、3.2.2、4.1.22、4.1.26(1、2)、5.1.3条(款)为强制性条 文，必须严格执行。原《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发 行。
中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年十一月二十七日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第 1 7 2 号
住房和城乡建设部关于发布国家标准 《地下工程防水技术规范》的公告

## Slide 4
本规范是根据建设部“关于印发《2005年工程建设标准规范
制定、修订计划(第一批)》的通知”建标函〔2005〕84号的要求，由 总参工程兵科研三所会同有关单位，对国家标准《地下工程防水技 术规范》GB 50108—2001 进行修订的基础上编制完成的。
本规范共分10章，主要内容包括：总则；术语；地下工程防水 设计；地下工程混凝土结构主体防水；地下工程混凝土结构细部构 造防水；地下工程排水；注浆防水；特殊施工法的结构防水；地下工 程渗漏水治理；其他规定。
本次修编的主要内容是：提高了防水等级为二级的地下工程 防水标准；增加新的防水材料和防水施工技术；与国内外相关规范 协调与接轨；重视结构耐久性和环境保护；淘汰落后的防水材料， 对不适应国家发展要求的条文进行修改。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解 释，由国家人民防空办公室负责日常管理，由总参工程兵科研三所 负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中，请各单位结合 工程实践，认真总结经验，注意积累资料，随时将意见和建议反馈 给总参工程兵科研三所(地址：河南洛阳，总参工程兵科研三所，邮 政编码：471023),以供今后修订时参考。
本规范主编单位、参编单位和主要起草人：
主 编 单 位：总参工程兵科研三所
参 编 单 位：山西建筑工程(集团)总公司
中冶集团建筑研究总院
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
前 言
·1 ·

## Slide 5
中铁工程设计咨询集团有限公司
中国建筑科学研究院
中铁隧道集团有限公司科研所
深圳大学建筑设计研究院
中国建筑业协会建筑防水分会
北京城建设计研究总院有限责任公司 中国建筑防水材料工业协会
主要起草人： 冀文政 朱忠厚 张玉玲 朱祖熹 姚源道 李承刚 李治国 蔡庆华 雷志梁 张道真 曲 慧 郭德友 卓 越 哈成德 沈秀芳 潘水艳
…………e
·2 ·

## Slide 6
1 总 则 ……………………………………………………………… ( 1)
2 术 语 ………………………………………………………………(2)
3 地 下 工 程 防 水 设 计 ………………………………………………… (5)
3.1 一般规定 ……………………………………………………………(5)
3.2 防水等级 ……………………………………………………………(6)
3.3 防水设防要求……………………………………………………… (7)
4 地 下 工 程 混 凝 土 结 构 主 体 防 水 ………………………………… ( 10)
4.1 防水混凝土………………………………………………………… ( 10)
4.2 水泥砂浆防水层…………………………………………………… ( 17)
4.3 卷材防水层……………………………………………………………( 19)
4.4 涂料防水层……………………………………………………………(27)
4.5 塑料防水板防水层 …………………………………………………(31)
4.6 金属防水层……………………………………………………………(34)
4.7 膨润土防水材料防水层 ……………………………………………(35)
4.8 地下工程种植顶板防水 ……………………………………………(38)
5 地 下 工 程 混 凝 土 结 构 细 部 构 造 防 水 ……………………………(41)
5.1 变形缝 ………………………………………………………………(41)
5.2 后浇带 ……………………………………………………………… (46)
5.3 穿墙管(盒)………………………………………………………… (49)
5.4 埋设件 ………………………………………………………………(51)
5.5 预留通道接头……………………………………………………… (52)
5.6 桩头 ………………………………………………………………… (53)
5.7 孔口 …………………………………………………………………(55)
5.8 坑、池………………………………………………………………… (56)
目 次
·1 ·

## Slide 7
6 地下工程排水 ………………………………………………………(57)
6.1 一般规定 ………………………………………………………… (57)
6.2 设计 ……………………………………………………………… (57)
6.3 材料 ……………………………………………………………… (62)
6.4 施工 ……………………………………………………………… (63)
7 注浆防水 …………………………………………………………… (64)
7.1 一般规定 ………………………………………………………… (64)
7.2 设计 ……………………………………………………………… (65)
7.3 材料 ……………………………………………………………… (65)
7.4 施工 ……………………………………………………………… (66)
8 特殊施工法的结构防水 ………………………………………… (68)
8.1 盾构法隧道…………………………………………………………(68)
8.2 沉井 ……………………………………………………………… (72)
8.3 地下连续墙…………………………………………………………(73)
8.4 逆筑结构 ………………………………………………………… (75)
8.5 锚喷支护 ………………………………………………………… (76)
9 地 下 工 程 渗 漏 水 治 理 …………………………………………… (78)
9.1 一般规定 ………………………………………………………… (78)
9.2 方案设计 ………………………………………………………… (78)
9.3 治理材料 ………………………………………………………… (79)
9.4 施工 ……………………………………………………………… (80)
10 其 他 规 定………………………………………………………………(81)
附录 A 安 全 与 环 境 保 护 ……………………………………………(83)
本规范用词说明 …………………………………………………………(84)
附 ：条 文 说 明 …………………………………………………………… (85)
·2 ·

## Slide 8
1.0.1 为使地下工程防水的设计和施工符合确保质量、技术先 进、经济合理、安全适用的要求，制定本规范。
1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑地下工程、防护工程、市政
隧道、山岭及水底隧道、地下铁道、公路隧道等地下工程防水的设 计和施工。
1.0.3 地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合， 刚柔相济，因地制宜，综合治理”的原则。
1.0.4 地下工程防水的设计和施工应符合环境保护的要求，并应 采取相应措施。
1.0.5 地下工程的防水，应积极采用经过试验、检测和鉴定并经
实践检验质量可靠的新材料、新技术、新工艺。
1.0.6 地下工程防水的设计和施工，除应符合本规范外，尚应符
合国家现行有关标准的规定。
1 总 则
·1 ·

## Slide 9
2.0.1 胶凝材料 cementitious material,or binder
用于配制混凝土的硅酸盐水泥及粉煤灰、磨细矿渣、硅粉等矿 物掺合料的总称。
2.0.2 水胶比 water to binder ratio
混凝土配制时的用水量与胶凝材料总量之比。
2.0.3 可操作时间 operational time
单组分材料从容器打开或多组分材料从混合起，至不适宜施 工的时间。
2.0.4 涂膜抗渗性 impermeability of film coating
涂料固化后的膜体抵抗地下水渗透的能力。
2.0.5 涂膜耐水性 water resistance of film coating
涂料固化后的膜体在水长期浸泡下保持各种性能指标的能 力。
2.0.6 聚合物水泥防水涂料 polymer cement water proof coat-
ing
以聚合物乳液和水泥为主要原料，加入其他添加剂制成的双 组分防水涂料。
2.0.7 高分子自粘胶膜防水卷材 self-adhesive wateroofing
membrane with macromolecular carrier
以合成高分子片材为底膜，单面覆有高分子自粘胶膜层，用于 预铺反粘法施工的防水卷材。
2.0.8 预铺反粘法 pre-applied full bonding installation
将覆有高分子自粘胶膜层的防水卷材空铺在基面上，然后浇 筑结构混凝土，使混凝土浆料与卷材胶膜层紧密结合的施工方法。
2 术 语
·2 ·

## Slide 10
2.0.9 自粘聚合物改性沥青防水卷材 self-adbering polymer
modified bituinous worteroof sheet
以高聚物改性沥青为主体材料，整体具有自粘性的防水卷材。
2.0.10 暗钉圈 concealed nail washer
设置于基层表面，并由与塑料防水板相热焊的材料组成，用于
固定塑料防水板的垫圈。
2.0.11 无钉铺设 non-nails layouts
将塑料防水板通过热焊固定于暗钉圈或悬挂在基层上的一种
铺设方法。
2.0.12 背衬材料 backing material
用于控制密封材料的嵌缝深度，防止密封材料和接缝底部粘
结而设置的可变形材料。
2.0.13 预注浆 pre-grouting
工程开挖前使浆液预先充填围岩裂隙，以达到堵塞水流、加固
围岩的目的所进行的注浆。
2.0.14 衬砌前围岩注浆 surrounding ground grouting before
lining
工程开挖后，在衬砌前对毛洞的围岩加固和止水所进行的注
浆。
2.0.15 回填注浆 back-fill grouting
在工程衬砌完成后，为充填衬砌和围岩间空隙所进行的注浆。 2.0.16 衬砌后围岩注浆 surrounding ground grouting after lining
在回填注浆后需要增强衬砌的防水能力时，对围岩进行的注
浆。
2.0.17 凝胶时间 gel time
浆液自配制或混合时起至不流动时的时间。
2.0.18 复合管片 composite segment
钢板与混凝土复合制成的管片。
·3 ·

## Slide 11
2.0.19 密封垫 gasket
由工厂加工预制，在现场粘贴于管片密封垫沟槽内，用于管片
接缝防水的密封材料。
2.0.20 螺孔密封圈 bolt hole sealing washer
为防止管片螺栓孔渗漏水而设置的密封垫圈。
·4
心

## Slide 12
3.1 一 般 规 定
3.1.1 地下工程应进行防水设计，并应做到定级准确、方案可靠、 施工简便、耐久适用、经济合理。
3.1.2 地下工程防水方案应根据工程规划、结构设计、材料选择、 结构耐久性和施工工艺等确定。
3.1.3 地下工程的防水设计，应根据地表水、地下水、毛细管水等 的作用，以及由于人为因素引起的附近水文地质改变的影响确定。 单建式的地下工程，宜采用全封闭、部分封闭的防排水设计；附建 式的全地下或半地下工程的防水设防高度，应高出室外地坪高程 500mm 以上。
3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土，并应根据防 水等级的要求采取其他防水措施。
3.1.5 地下工程的变形缝(诱导缝)、施工缝、后浇带、穿墙管 (盒)、预埋件、预留通道接头、桩头等细部构造，应加强防水措施。
3.1.6 地下工程的排水管沟、地漏、出入口、窗井、风井等，应采取 防倒灌措施；寒冷及严寒地区的排水沟应采取防冻措施。
3.1.7 地下工程的防水设计，应根据工程的特点和需要搜集下列 资料：
1 最高地下水位的高程、出现的年代，近几年的实际水位高
程和随季节变化情况；
2 地下水类型、补给来源、水质、流量、流向、压力；
3 工程地质构造，包括岩层走向、倾角、节理及裂隙，含水地
层的特性、分布情况和渗透系数，溶洞及陷穴，填土区、湿陷性土和 膨胀土层等情况；
3 地下工程防水设计
·5 ·

## Slide 13
4 历年气温变化情况、降水量、地层冻结深度；
5 区域地形、地貌、天然水流、水库、废弃坑井以及地表水、洪 水和给水排水系统资料；
6 工程所在区域的地震烈度、地热，含瓦斯等有害物质的资 料 ；
7 施工技术水平和材料来源。
3.1.8 地下工程防水设计，应包括下列内容：
1 防水等级和设防要求；
2 防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标、质量保证措施； 3 其他防水层选用的材料及其技术指标、质量保证措施；
4 工程细部构造的防水措施，选用的材料及其技术指标、质 量保证措施；
5 工程的防排水系统、地面挡水、截水系统及工程各种洞口
的防倒灌措施。
3.2 防 水 等 级
3.2.1 地下工程的防水等级应分为四级，各等级防水标准应符合 表3.2.1的规定。
表3.2.1 地下工程防水标准
防水 等级 | 防水标准
一级 | 不允许渗水，结构表面无湿溃
二级 | 不允许漏水，结构表面可有少量湿溃； 工业与民用建筑：总湿溃面积不应大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面) 的1/1000;任意100m²防水面积上的湿溃不超过2处，单个湿溃的最大面积 不大于0.1m²; 其他地下工程：总湿溃面积不应大于总防水面积的2/1000;任意100m²防 水面积上的湿溃不超过3处，单个湿溃的最大面积不大于0.2m²;其中，隧道 工程还要求平均渗水量不大于0.05L/(m²·d),任意100m²防水面积上的 渗水量不大于0.15L/(m²·d)
· ·
6

## Slide 14
防水 等级 | 适用范围
一级 | 人员长期停留的场所；因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮物场所及严 重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位；极重要的战备工程、地铁 车站
二级 | 人员经常活动的场所；在有少量湿溃的情况下不会使物品变质、失效的贮 物场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位；重要的战备工程
三级 | 人员临时活动的场所； 一般战备工程
四级 | 对渗漏水无严格要求的工程
防水 等级 | 防水标准
三级 | 有少量漏水点，不得有线流和漏泥砂； 任意100m²防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处，单个漏水点的最大 漏水量不大于2.5L/d,单个湿溃的最大面积不大于0.3m²
四级 | 有漏水点，不得有线流和漏泥砂； 整个工程平均漏水量不大于2L/(m²·d);任意100m²防水面积上的平均 漏水量不大于4L/(m²·d)
3.3 防水设防要求
3.3.1 地下工程的防水设防要求，应根据使用功能、使用年限、水
文地质、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素确定。
1 明挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1-1 选用；
2 暗挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1-2选用。
3.2.2 地下工程不同防水等级的适用范围，应根据工程的重要性
和使用中对防水的要求按表3.2.2选定。
表3.2.2 不同防水等级的适用范围
续表3.2.1
·7 ·

## Slide 15
工程部位 |  | 衬砌结构 |  |  |  |  |  | 内衬砌施工缝 |  |  |  |  |  | 内衬砌变形缝 (诱导缝) |  |  |  | 
防水措施 |  | 防水混凝土 | 塑料防水板 | 防水砂浆 | 防水涂料 | 防水卷材 | 金属防水层 | 外贴式止水带 | 預埋注浆管 | 遇水膨胀止水条(胶) | 防水密封材料 | 中埋式止水带 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 中埋式止水带 | 外贴式止水带 | 可卸式止水带 | 防水密封材料 | 遇水膨胀止水条(胶)
防水等级 | 一级 | 必 选 | 应选一至二种 |  |  |  |  | 应选一至二种 |  |  |  |  |  | 应 选 | 应选一至二种 |  |  | 
 | 二级 | 应 选 | 应选一种 |  |  |  |  | 应选一种 |  |  |  |  |  | 应 选 | 应选一种 |  |  | 
 | 三级 | 宜 选 | 宜选一种 |  |  |  |  | 宜选一种 |  |  |  |  |  | 应 选 | 宜选一种 |  |  | 
 | 四级 | 宜 选 | 宜选一种 |  |  |  |  | 宜选一种 |  |  |  |  |  | 应 选 | 宜选一种 |  |  | 
工程部位 |  | 主体结构 |  |  |  |  |  |  | 施工缝 |  |  |  |  |  |  | 后浇带 |  |  |  |  | 变形缝(诱导缝) |  |  |  |  | 
防水措施 |  | 防水混凝土 | 防水卷材 | 防水涂料 | 塑料防水板 | 膨润土防水材料 | 防水砂浆 | 金属防水板 | 遇水膨胀止水条(胶) | 外贴式止水带 | 中埋式止水带 | 外抹防水砂浆 | 外涂防水涂料 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 预埋注浆管 | 补偿收缩混凝土 | 外贴式止水带 | 预埋注浆管 | 遇水膨胀止水条(胶) | 防水密封材料 | 中埋式止水带 | 外贴式止水带 | 可卸式止水带 | 防水密封材料 | 外贴防水卷材 | 外涂防水涂料
防水等级 | 一级 | 应 选 | 应选一至二种 |  |  |  |  |  | 应选二种 |  |  |  |  |  |  | 应 选 | 应选二种 |  |  |  | 应 选 | 应选一至二种 |  |  |  | 
 | 二级 | 应 选 | 应选一种 |  |  |  |  |  | 应选一至二种 |  |  |  |  |  |  | 应 选 | 应选一 至二种 |  |  |  | 应 选 | 应选一至二种 |  |  |  | 
 | 三级 | 应 选 | 宜选一种 |  |  |  |  |  | 宜选一至二种 |  |  |  |  |  |  | 应 选 | 宜选一 至二种 |  |  |  | 应 选 | 宜选一至二种 |  |  |  | 
 | 四级 | 宜 选 |  |  |  |  |  |  | 宜选一种 |  |  |  |  |  |  | 应 选 | 宜选一种 |  |  |  | 应 选 | 宜选一种 |  |  |  | 
表3.3.1-1 明挖法地下工程防水设防要求
表3.3.1-2 暗挖法地下工程防水设防要求
·8 ·
………

## Slide 16
3.3.2 处于侵蚀性介质中的工程，应采用耐侵蚀的防水混凝土、 防水砂浆、防水卷材或防水涂料等防水材料。
3.3.3 处于冻融侵蚀环境中的地下工程，其混凝土抗冻融循环不 得少于300次。
3.3.4 结构刚度较差或受振动作用的工程，宜采用延伸率较大的 卷材、涂料等柔性防水材料。
·9 ·

## Slide 17
4.1 防水混凝土
I 一 般 规 定
4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比，或掺加外加剂、掺合料等 措施配制而成，其抗渗等级不得小于P6。
4.1.2 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定，试配混凝土的 抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
4.1.3 防水混凝土应满足抗渗等级要求，并应根据地下工程所处 的环境和工作条件，满足抗压、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。
Ⅱ 设 计
4.1.4 防水混凝土的设计抗渗等级，应符合表4.1.4的规定。
表4 . 1 .4 防水混凝土设计抗渗等级
注：1 本表适用于I 、Ⅱ 、Ⅲ类围岩(土层及软弱围岩)。
2 山岭隧道防水混凝土的抗渗等级可按国家现行有关标准执行。
4.1.5 防水混凝土的环境温度不得高于80℃;处于侵蚀性介质
中防水混凝土的耐侵蚀要求应根据介质的性质按有关标准执行。 4.1.6 防水混凝土结构底板的混凝土垫层，强度等级不应小于 C15, 厚度不应小于100mm, 在软弱土层中不应小于150mm。
4.1.7 防水混凝土结构，应符合下列规定：
1 结构厚度不应小于250mm;
工程埋置深度H(m) | 设计抗渗等级
H<10 | P6
10≤H<20 | P8
20≤H<30 | P10
H≥30 | P12
4 地下工程混凝土结构主体防水
·10 ·

## Slide 18
2 裂缝宽度不得大于0.2mm, 并不得贯通；
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用，迎 水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
Ⅲ 材 料
4.1.8 用于防水混凝土的水泥应符合下列规定：
1 水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，采用其他
品种水泥时应经试验确定；
2 在受侵蚀性介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥
品种；
3 不得使用过期或受潮结块的水泥，并不得将不同品种或强 度等级的水泥混合使用。
4.1.9 防水混凝土选用矿物掺合料时，应符合下列规定：
1 粉煤灰的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中 的粉煤灰》GB1596 的有关规定，粉煤灰的级别不应低于Ⅱ级，烧 失量不应大于5%,用量宜为胶凝材料总量的20%～30%,当水胶 比小于0.45时，粉煤灰用量可适当提高；
2 硅粉的品质应符合表4.1.9的要求，用量宜为胶凝材料总 量的2%～5%;
表4.1.9 硅粉品质要求
3 粒化高炉矿渣粉的品质要求应符合现行国家标准《用于水 泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046 的有关规定；
4 使用复合掺合料时，其品种和用量应通过试验确定。
4.1.10 用于防水混凝土的砂、石，应符合下列规定：
1 宜选用坚固耐久、粒形良好的洁净石子；最大粒径不宜大 于40mm, 泵送时其最大粒径不应大于输送管径的1/4;吸水率不 应大于1.5%;不得使用碱活性骨料；石子的质量要求应符合国家
项 目 | 指 标
比表面积(m²/kg) | ≥15000
二氧化硅含量(%) | ≥85
·11 ·

## Slide 19
现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53 的有关规定；
2 砂宜选用坚硬、抗风化性强、洁净的中粗砂，不宜使用海 砂；砂的质量要求应符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准 及检验方法》JGJ52 的有关规定。
4.1.11 用于拌制混凝土的水，应符合国家现行标准《混凝土用水 标准》JGJ63 的有关规定。
4.1.12 防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、防水 剂、密实剂、引气剂、复合型外加剂及水泥基渗透结晶型材料，其品 种和用量应经试验确定，所用外加剂的技术性能应符合国家现行 有关标准的质量要求。
4.1.13 防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤
维，纤维的品种及掺量应通过试验确定。
4.1.14 防水混凝土中各类材料的总碱量(Na₂O 当量)不得大于 3kg/m³; 氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%。
IV 施 工
4.1.15 防水混凝土施工前应做好降排水工作，不得在有积水的 环境中浇筑混凝土。
4.1.16 防水混凝土的配合比，应符合下列规定：
1 胶凝材料用量应根据混凝土的抗渗等级和强度等级等选 用，其总用量不宜小于320kg/m³; 当强度要求较高或地下水有腐 蚀性时，胶凝材料用量可通过试验调整。
2 在满足混凝土抗渗等级、强度等级和耐久性条件下，水泥 用量不宜小于260kg/m³。
3 砂率宜为35%～40%,泵送时可增至45%。
4 灰砂比宜为1:1.5～1:2.5。
5 水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于
0.45。
6 防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在120
·12 ·

## Slide 20
注：累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。
4.1.18 使用减水剂时，减水剂宜配制成一定浓度的溶液。
4.1.19 防水混凝土应分层连续浇筑，分层厚度不得大于
500mm。
4.1.20 用于防水混凝土的模板应拼缝严密、支撑牢固。
4.1.21 防水混凝土拌合物应采用机械搅拌，搅拌时间不宜小于 2min 。掺外加剂时，搅拌时间应根据外加剂的技术要求确定。
4.1.22 防水混凝土拌合物在运输后如出现离析，必须进行二次 搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时，应加入原水胶比的 水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌，严禁直接加水。
4.1.23 防水混凝土应采用机械振捣，避免漏振、欠振和超振。
4.1.24 防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝。当留设施工缝 时，应符合下列规定：
1 墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交 接处，应留在高出底板表面不小于300mm 的墙体上。拱(板)墙 结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm 处。墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
~160mm, 坍落度每小时损失值不应大于20mm, 坍落度总损失值 不应大于40mm。
7 掺加引气剂或引气型减水剂时，混凝土含气量应控制在
3%～5%。
8 预拌混凝土的初凝时间宜为6～8h。
4.1.17 防水混凝土配料应按配合比准确称量，其计量允许偏差 应符合表4.1.17 的规定。
表4 . 1 . 17 防水混凝土配料计量允许偏差
混凝土组成材料 | 每盘计量(%) | 累计计量(%)
水泥、掺合料 | 士2 | 士1
粗、细骨料 | 士3 | 土2
水、外加剂 | 土2 | 士1
·13 ·

## Slide 21
2 垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段，并宜与变
形缝相结合。
4.1.25 施工缝防水构造形式宜按图4.1.25-1、4.1.25-2、 4.1.25-3、4.1.25-4选用，当采用两种以上构造措施时可进行有效 组合。
图4.1.25-1 施工缝防水构造(一)
钢板止水带 L≥150;橡胶止水带 L≥200;钢边橡胶止水带 L≥120;
1-先浇混凝土；2—中埋止水带；3—后浇混凝土；4—结构迎水面
图4.1.25-2 施工缝防水构造(二)
外贴止水带 L≥150;外涂防水涂料L=200; 外抹防水砂浆 L=200; 1-先浇混凝土；2—外贴止水带；3—后浇混凝土；4—结构迎水面
·14 ·

## Slide 22
图4.1.25-4 施工缝防水构造(四)
1—先浇混凝土；2一预埋注浆管；3—后浇混凝土；4—结构迎水面；5—注浆导管
4.1.26 施工缝的施工应符合下列规定：
1 水平施工缝浇筑混凝土前，应将其表面浮浆和杂物清除， 然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水 涂料等材料，再铺30～50mm 厚的1:1水泥砂浆，并应及时浇筑
图4.1.25-3 施工缝防水构造(三)
1-先浇混凝土；2—遇水膨胀止水条(胶);3—后浇混凝土；4—结构迎水面
·15 ·

## Slide 23
混凝土；
2 垂直施工缝浇筑混凝土前，应将其表面清理干净，再涂刷 混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料，并应及时浇筑 混凝土；
3 遇水膨胀止水条(胶)应与接缝表面密贴；
4 选用的遇水膨胀止水条(胶)应具有缓胀性能，7d 的净膨 胀率不宜大于最终膨胀率的60%,最终膨胀率宜大于220%;
5 采用中埋式止水带或预埋式注浆管时，应定位准确、固定 牢靠。
4.1.27 大体积防水混凝土的施工，应符合下列规定：
1 在设计许可的情况下，掺粉煤灰混凝土设计强度等级的龄 期宜为60d 或90d。
2 宜选用水化热低和凝结时间长的水泥。
3 宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等 掺合料。
4 炎热季节施工时，应采取降低原材料温度、减少混凝土运 输时吸收外界热量等降温措施，入模温度不应大于30℃。
5 混凝土内部预埋管道，宜进行水冷散热。
6 应采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差
值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,温 降梯度不得大于3℃/d, 养护时间不应少于14d。
4.1.28 防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不得 接触模板。用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时，可采用 工具式螺栓或螺栓加堵头，螺栓上应加焊方形止水环。拆模后应 将留下的凹槽用密封材料封堵密实，并应用聚合物水泥砂浆抹平 (图4.1.28)。
4.1.29 防水混凝土终凝后应立即进行养护，养护时间不得少于
14d。
4.1.30 防水混凝土的冬期施工，应符合下列规定：
·16 ·

## Slide 24
图4.1.28 固定模板用螺栓的防水构造
1一模板；2—结构混凝土；3—止水环；4—工具式螺栓；
5—固定模板用螺栓；6—密封材料；7—聚合物水泥砂浆
1 混凝土入模温度不应低于5℃;
2 混凝土养护应采用综合蓄热法、蓄热法、暖棚法、掺化学外
加剂等方法，不得采用电热法或蒸气直接加热法；
3 应采取保湿保温措施。
4.2 水泥砂浆防水层
I 一 般 规 定
4.2.1 防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料 的防水砂浆，宜采用多层抹压法施工。
4.2.2 水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背 水面，不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。
4.2.3 水泥砂浆防水层应在基础垫层、初期支护、围护结构及内 衬结构验收合格后施工。
Ⅱ 设 计
4.2.4 水泥砂浆的品种和配合比设计应根据防水工程要求确定。 4.2.5 聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6～8mm, 双层施 工 宜 为 1 0 ～ 1 2mm; 掺 外 加 剂 或 掺 合 料 的 水 泥 防 水 砂 浆 厚 度 宜 为 18～20mm。
(拆模后)①
·17 ·

## Slide 25
4.2.6 水泥砂浆防水层的基层混凝土强度或砌体用的砂浆强度
均不应低于设计值的80%。
Ⅲ 材 料
4.2.7 用于水泥砂浆防水层的材料，应符合下列规定：
1 应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥，不得使
用过期或受潮结块的水泥；
2 砂宜采用中砂，含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含
量不应大于1%;
3 拌制水泥砂浆用水，应符合国家现行标准《混凝土用水标
准》JGJ63 的有关规定；
4 聚合物乳液的外观：应为均匀液体，无杂质、无沉淀、不分 层。聚合物乳液的质量要求应符合国家现行标准《建筑防水涂料 用聚合物乳液》JC/T1017 的有关规定；
5 外加剂的技术性能应符合现行国家有关标准的质量要求。
4.2.8 防水砂浆主要性能应符合表4.2.8的要求。
表4.2.8 防水砂浆主要性能要求
注：耐水性指标是指砂浆浸水168h后材料的粘结强度及抗渗性的保持率。
IV 施 工
4.2.9 基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水。
4.2.10 基层表面的孔洞、缝隙，应采用与防水层相同的防水砂浆 堵塞并抹平。
4.2.11 施工前应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后， 再施工水泥砂浆防水层。
防水砂 浆种类 | 粘结强度 (MPa) | 抗渗性 (MPa) | 抗折强度 (MPa) | 干缩率 (%) | 吸水率 (%) | 冻融循环 (次) | 耐碱性 | 耐水性 (%)
掺外加 剂、掺 合料的 防水砂浆 | >0.6 | ≥0.8 | 同普通 砂浆 | 同普通 砂浆 | ≤3 | >50 | 10% NaOH 溶液浸泡 14d无 变化 | 
聚合物 水泥防 水砂浆 | >1.2 | ≥1.5 | ≥8.0 | ≤0.15 | ≤4 | >50 |  | ≥80
·18 ·

## Slide 26
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767110120200006051