#### 氰尿酸镧稳定剂的合成与表征

表 3-2 正交实验分析

A 反应温度	B 氢轼化钠	C 氢氧化钠滴	D	产物产率

齐号

氏	浓度／叩I.L I	定时间／min	pH 值	％

|  | 叨 | 1.5 | 70 | 9 | 735 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 伪 | 1.2 | « | 8 | 76 3 |
| 3 | 叨 | 1.0 | 50 | 7 | 57.9 |
| 4 | 叨 | 0.8 | 40 | 6 | 1.0 .4 |
| 5 | 劝 | 1.5 | 60 | 7 | 50.5 |
| 6 | 劝 | 1.2 | 70 | 6 | 1.2 . 7 |
| 7 | 劝 | l() | 40 | 9 |  |
| 8 | 劝 | 0 8 | 50 | 8 | 78.2 |
| 9 | 70 | 15 | 50 | 6 | 10.2 |
| 10 | 70 | 1.2 | 40 | 7 | 523 |
| II | 70 | 1.0 | 70 | 8 | 72.6 |
| 12: | 70 | 0.8 | 60 | 9 | 70.5 |
| 13- | 60 | 1.5 | 40 | 8 | 69.3 |
| 14 | 6() | 12 | 女） | 9 | 68 .7 |
| 15 | 60 | 1.0 | 印 | 6 | 9 .6 |
| 16 | oo | 0 .8 | 70 | 7 | 325 |
| Kl. | 218. 1. | 203.5 | 19 1.3 | 289.8 |  |
| k2 | 218 ,5 | 2 10 | 2:06. 9 | 邸 ，4 |  |
| K3 | 205.6 | 217.2 | 2 15 | 1932 |  |
| K4 | 180.1. | 19 1..6 | 2:09. 1 | 4 2.9 |  |
| K. | 弘 ．525 | 女 875 | 47 825 | 72.45 |  |
| k 2 | 54 位 5 | 52.5 | 50725 | 74. 1 |  |
| K, | 51.4 | 女．3 | 53.75 | 48.3 |  |
| k d | 4 5.025 | 47.9 | 52.275 | 10.125 |  |
| R | 9.6 | 3.425 | 1.475 | 61.125 |  |

“j

.3.1.i	反应温度的影呴

###### 对一股复分解反府来说，反应的温度越窝笋 活化	离子越	多， 反应的进字会越快， 产率相应的也会越窝。因此相应们悯离子与氢氝根结合们能力也会越强， 戟会导致副产物

产足增加， 彩呐产物们产率， 而且温度越两， 耗胱也会越大， 这将造成额外资源I1' 浪

###### 费。而温度太低， 活化离子数就会相应的戏少笋    反应速序就会相应的戏慢。而实验结果的录佳温度为7.0 C，既不是录商的也不是民低I'J，这正好符合我们们实际理论。

3 13 氢氯化钠浓度的影咀

###### 讯尿酸悯的合成反应，其反应过程炎似千复分解反应，理论上应该随者氢 氧化钠浓度们培加， 反应的速齐、反应们完全程度及产物们产序都应堵加，但从止交实验们结果看，却是当浓度为 12  moIJL 时，是录佳浓度．这是因为当浓度过大时，部分悯离子可能与氢氧恨离子结合生成了氢氧化悯沉淀，从而导致 产序反而低了，因此在此 类反应过程中， 氢织化钠挔度不能够太低， 太低反应迎序和产界都相应的会低，而太商也不合适．

    - ! pH 值们影呐

###### 当悯离子与讯尿酸根进行配位反应时，要想生 成讫定的结构和窝产穿．需要将反应的 pH 值控制在一定{i!J范围。否则，当 pH 偏低时，溶液中的稀土离子戟不能够与矶尿酸根配合，而当 pH 值过商时，又会仗炽尿酸与稀土离子分别发生水解反应，从而使稀土离子不胧够全部配合，因为会有部分稀土离子和氢氧恨结合，问时酸根也会水解成殴	伙整个反应产率大大下饰， 本实验 恨损大登的前期实验，选用的 pH 范围为 6- 9, 实验结果是当 pH为 7 时为录佳 PH 值， 因此在此炎反应的过程中， pH不能够太低，太低反应不能够进行，而太商也不合适．

    - 氢氧 化 钠 滴定时间的影呐

###### 在反应的过程中氢氧化钠们滴定速度不能够太快，因为当速度太快时， 讯尿酸恨来不及与悯离子络合，问时也会造成大虽的氢氧根来不及参与反的， 会造戍氢氧根团聚． 而困谈的这部分氢织根浓度会相当大， 会造成部分悯离子水解， 产生氢氧化剃副产物． 而滴定时间又不能够太慢， 如果太慢会使整个反应速卉降低，浪费时间；R费 能 沥．而实验结果是滴定时间为 的min 们时候是录优们，也止好符合实际恬况．

3.2 氝尿酸翎稳定剂的性质与表征

32 1 沥离陂与元素含昼分 析

合成产物 不溶于一股们有机溶剂（如： 水｀乙醇｀丙酮、本乙烯｀全俅乙烯｀三氯乙烯、乙烯乙二醇） 产物中游离酸含iii:小千 0 65% ． 产物中稀土铜的含登止I ED 1 A 滴定测得，而产物中 C、H、N 元紊们含贷巾元素分析仪测得。具休数捩如表 3-3.

表 3.3 元索含柲

C 含垃％	N 含垃％	H 含盐％	匕 含柲％	0 含拉％

理论产物实际产物

13.60

10 .80

I S，防

11 .23-

。

2 .0"9

52.43-

5 1.65

1 8. 12

24 .22 1

此反应是在贼性条件下生成的产物，因此肯定不会含有讯尿酸晶体，如果存在则和

氢氧化钠中和反应了 说明产物中咱勹 C 和 N 肯定是发生了复分祒反应而引进到产物中的， 讯尿翍根和制离子发生了配位作用，而多余们 H 和 o. 应该是产物中含有结晶水和物理吸附在产物表而上的水中含有们 H 和 o.

3. 22	矶尿酸悯的红外光谱分析

°

．D

0

0

°

0

D

。

0

2`

“

,

汔華15

1 2

＾、减	9

B

3

“OO	l 0110	3000”“)

波效（立－1）

图3. J  氝尿酸与氝尿酸涧酌外红光普，图

表34 炽尿酘与氪尿酘阐红外光谱的主要吸收0叙波数(cm- I) 及 归 屈

振动类型	笞尿酸	氝尿酸浏

U ( OH}	3050

o ( O H)	2840

H20 峰	3MOO

U（切	）	mo

U(C-N)	1680	1680

U(C天）}	1660

U(C天）}	1560

u (N'. H)	1450

U( C-N)	1350	13 50

U(C.0 )	110 0	l MOO

类苯环的伸纽振动	760	760

U心,0 )	6劝

U(巨 -0)	480

注振动类型符号说明	让 伸缩振动，6.  弯曲振动．

图 3 - L 是 矶尿酸和矶尿酸悯们红外光谱。从图 3 -1 中可以君到，两种物质在 I 680 c m·   ' 附近们C=N 仲缩振动峰、I  350  c m·   ' 附近的C-N 仲缩振动 峰、I   100  c m·    ' 附近的 C -0  伸缩振动峰、7 60  C.n!， 附近的类苯环伸缩振动蜂基本一致， 说明合成的物质中有机

尿酸环结构们存在： 而 在 3050 en尸 处的0  -H  仲缩振动峰和 2  840  c .m    ' 处们0  -H 弯曲

振动蛭在讯尿酘悯的诸图中祔头， I  770   c m·    '  处们 C- 0    伸缩振动蛭向低波数移动到 1660 cm·1  和  I  560 c m' 1  (C-0       ) 对  称与   反对称吸收峰．说明矶尿战中的狻基被取代．生成了讯尿酘离子， 在 680  cm·   ' 和 480 c:n尸 处出现的 La-0  伸缩振动峰，表明实验成功合成了矶尿酸搁" I•

通常配合物酸根的对称和反对称伸缩振动峰较商， 而图 3- 1 中讯尿酸悯的酸恨对称、反对称伸缩振动峈较低。从文献I " 戈斗中 可 知 ， 酸根离子可以以单齿、双齿或桥搂的方式与金屈离子配位， 因此可认为稳定剂中酸根离子与稀土离子间的配位作用较弱，

###### 即相互作用力主要是离子键力。由千金屈离子的正电 荷较大，对酸恨们怅动有更大们约束作用，造成稀土系列稳定剂的戟恨对称、反对称仲缩振动能力偏低179 1    .

- 23	热分析

为了捕肋元素分析和红外光谱分析确定须尿酸叨的分子式，   对产物讯尿酸闾在氮气气氛中，升温迎寺为 lO'C/min 们条件下进行了执分析，执分析图和数据分别见 图 3-2 和表 3．文 由1司和表我们 可以君出，产物讯尿欧制 (LaC}凡03  nH2  O)的第一阶段失重温度的范围为 so- 12s ·c . 头重率为 1.23%, DSC 曲线中也出现了一个明显的吸执峰，说

明此段的失重主要是物理吸附在产物表面上的水挥发导致的。第二阶段失重温度仙范   围在 l25~22. 5 c 笋 失重序为 6.4%．此段 失水温度比较商，可以说明主要是产物中的结晶水脱出造成的损头，通过此段头水至可以计贷出匕C..N,O,    • xH,O 中的x 约等于I,    可以确定讯尿酸悯的分子式为 巨已凡03 · H,O。第三失头重 温度跨度较大， 从 2 2·s c 开始到630它时停止，失重寺为 32 07％笋 此段 主要是讯尿酸悯中有机部分的分解， 构余产物为L&20 3 ，剩余产物的百分含免是 的．30%，比理论值 57.60％要尚， 这是因为在热里分解过程生成的碳发生了积聚所致网1 .

#### 1 0 0	· 、 1 --		masschange:1.23%

、

\	|	-	mass ch ange:6-.4%	卜0 0

#### 90

:答'..:	80

l \

l	＼	l	l

－－

-0 .5	g1

g	mass

#### 心 ange:32.07%

与一． 4

、

70	＼

-	1.   0	七<：

#### 60

。

200	400	600	800

Tempe;rat:ure / •C

图 3-2 钡尿酘锅的热分析图

#### - 1.5

1 0 0 0

表 3.5 氪尿酸涧的热里分析数据

化合物	第一次失觉	第二次失揽	第三次失觉

| 氝尿酸涧 | 失亚温度．C | 失重率％ | 失重温度它 | 失重率％ | 失垂温度．C | 失亚率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 劝 ～12 5 | 1..23 | l25~ 225 | 6.4 | 225~ 640 | 32.79 |

3 2.4 紫外光谱

为了辅助红外光谱分析确定悯离子与讯尿酸根发生了配位作用，以   DMF     做溶剂， 对产物讯尿酸制和原料讯尿酸进行了紫外吸收光谱检测，具体图像和数据见图 3-3。从图 3-3 能够看出，配休即顶料叙尿酸在 306nm(入l) 和 352 n m().2）处们峰， 分别表示结构中的碳院子与其它的带有未成键院子形成的 n- 冗＊跃 迁 租类 苯环 共扼休系特有的 冗一 冗＊跃

心 。 当 讯 界 酸 根 与 悯 稀土离子配位以后，从讯尿酸悯I ］'

图谱中可以看出 ）J	红移了

10nm ,	迈 基本没有发生变化。从整个图谱推测· 配体中的氮原子可能参与了配位反

应，形成配合物后氮原子的孤对电子受束缚力增强，造成电子跃迁所需要的能痉升窝

限11 ．

0 10

###### 0.08

006	巴9

芦 00 4

002

###### /	348 nm

L

###### 352nm

- 氝耘酸

- 氮屁酸悯

###### 0.00

306nm

###### -0.02

300	400	500

波长(nm)

图3-3 氪尿酸与氪尿酸悯的紫外吸收光i笞

600

3 . 2.5	产物 结 构 推测

通过以上分析， 可以排测悯离子的配位方式如图 3-4 所示

。/

\a

.	H2 0

c

0	...---,--·	t

。 c-

图 34	产物的结构式

NI

c-

o

N

## 氝尿酸铜热稳定性实验

  - 单一领尿酸甜对PVC 热稳定性测试

|  | 裘 4-1 | 氝尿酸阁的热栳定实验配方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | PVC/(g} | 氖尿酸涧l(g) |  |
| 6 |  |  | 3 | 0.055 |  |
|  |  |  | 3 | 0.065 |  |
|  |  |  | 3 | 0.070 |  |
|  |  |  | 3 | 0075 |  |
|  |  |  | 3 | 0.0的 |  |
|  |  |  | 3 | 0.085 |  |

##### 80

6

7

(U!E 石J 菩俀涵崇

78

4

7

2

7

70	/.

##### 0.05

．

0.06	0.07	0.08

银尿酘铡 (g)

##### 0.09

图 4.1 炽尿酸阐即热棕定实验浏试结果

图 4-1   是不问矶尿酸悯添加虽对  PVC     执稳定时间的影响，由1冈可以若出	当讯尿酸的们添加质社在 0 075  g（即占 PVC 质拯们2  5%）以下时， PVC  Ei 执 程定时	间 随 者加入	量的增加	而提	商 ， 录长稳定时间为 80  IJ!li lll,	当 0 07 5 ~ 0 085 时 ，PVC 的热稳定时

间反而下降。

  - 氝尿酘润与其它稀土稳定剂对 PVC	热稳定性的比较

表 4· 2 是讯尿酸悯与几种稀土执稳定剂在酘佳添加比例 2.5％时进行的性能比较，从此表可以看出它们的执稳定性能为·｛叫尿酸制＞讯尿酸糊铀＞硬脂酸搁＞硬脂酸制铀＞ 机尿酸铀＞硬脂酸铀，此说明了砌的稳定剂要比铀们稳定剂性能好，悯铀况合物的执稳 定剂效果介千两者之间．

表 4.2 r vc 试样的热讫定时间

| 热栳定剂 | PVC/(g) | 热捻定剂l(g) | 热稳定时间／m（in) |
| --- | --- | --- | --- |
| 氝尿酸铀 |  | 0.012 5 | 40 |
| 氝尿酸涧 |  | 0.0 12 5 | 80 |
| 识尿酸悯铀 | 0.5 | 0.0 12 5 | 64 |
| 硬脂酸饰 |  | 0.0 125 | 为 |
| 硬脂酸湔 |  | 0.0 12 5 | 印 |
| 硬脂酸阅铀 |  | 0.0 12 5 | 49 |

### 氝尿酸润与领尿酸铀、领尿酸润饰不同添加比例对PVC 热稳定性的比较

图 4. 2 是不问讽尿酸皿 讯尿酸铀｀讯尿酸悯铀添加昼对 PVC  热稳定时 间的影响， 可以看出，当热稳定剂的添加质豐一样时，热稳定时间大小厢序为  矶尿酸悯＞矶尿酸悯铀＞汛尿酸铀，此说明了锄的稳定剂要比铀们稳定剂性能好。而搁怖混合物们执 稳定剂效旯介于两者之间。在 0.0 I25 g <RII占 PVC 质员的 2 5 %）以下时，须尿酸制和饥尿酸悯铀对 PVC A'] 热 稳 定时间随 若加入昼9'] 增加而提商，民 长稳定时间为 80n, in 和61 mi'1, 当 0.0125~ 0.0 I4 2g 时，PVC A'] 热 稳定时 间 反而下降，两者之间们趋势完全一

致。而矶屈酸铀在 0 0 l l7g（即占 PVC 质堂的 2.0%）时，热稳定时间达到酘大 48niin.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/777000105004006026