# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T  1233—2010

代替 SN/T 1233—2003

进出口非织造布检验规程

Rules of inspection for import and export nonwovens

2010-01-10发布

2010-07-16实施

中   华   人   民   共   和   国 国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T 1233—2010

前    言

本标准代替 SN/T 1233—2003《进出口非织造布检验规程》。

本标准与 SN/T 1233—2003 相比，主要变化如下：

根据GB/T  2828.1和 GB/T  2828.2,修改了抽样方案和转移规则；

曾加了甲醛、pH 值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解

芳香胺染料、燃烧性能等安全项目的考核要求；

将幅宽、吸水性、弯曲刚性、折皱弹性、破裂强力、热收缩率、透气性的具体测试方法分别放到标

准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录F 和附录G;

——调整了规范性引用文件。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录F 和附录G 均为规范性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国海南出人境检验检疫局、中华人民共和国珠海出入境检验检疫局、

中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国河北出人境检验检疫局。

本标准主要起草人：何志贵、魏清荣、叶湖水、吴天良、刘锦瑞、陈素琴、常美华、罗武东、黄海民、

刘明奇。

本标准于2003年首次发布，2010年第一次修订。

SN/T  1233—2010

进出口非织造布检验规程

1  范围

本标准规定了进出口非织造布的抽样、检验方法、包装要求和检验结果的判定。

本标准适用于定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合和粘合或这些方法的组合而相互结合制成的

片状物、纤网或絮垫等非织造布。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限(AQL) 检索的逐批检验抽样计划 GB/T2828.2  计数抽样检验程存第2部分；按极限质量(LQ)检索的孤立批检验抽样方案  GB/T3921.1   纺织品 色牢度试验  耐洗色牢度

GB 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427 纺织品色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T8428   纺织品耐光色牢度试验方法  碳弧

FZ/T 01083  热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01084  热熔粘合衬布水洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 01085 热熔粘合衬布剥离强力测试方法

FZ/T 60003 非织造布单位面积质量的测定

FZ/T 60004  非织造布厚度的测定

FZ/T 60005  非织造布断裂强力及断裂伸长的测定

FZ/T 60006  非织造布撕破强力的测定

FZ/T 64003 喷胶棉絮片

FZ/T 64004 薄型粘合法非织造布

FZ/T 64009 非织造热熔粘合衬布

FZ/T 64012.1 水刺法非织造布 第1部分：合成革基布

FZ/T 64012.2 水刺法非织造布 第2部分：卫生用卷材

SN/T  1649 进出口纺织品安全项目检验规范

3  抽样

# 3.1 外观质量检验抽样

# 3.1.1 连续批外观检验的抽样

按 GB/T 2828.1规定，采用一次抽样方案， 一般检验水平I,AQL=2.5。

## 3.1.2  孤立批外观质量检验的抽样

按 GB/T 2828.2规定，采用一次抽样， 一般检验水平Ⅱ,模式 B,LQ=3.15%。

SN/T  1233—2010

3.1.3 转移

3.1.3.1  转移规则

外观检验起始批采用正常检验抽样方案，以后按3.1.3.2～3.1.3.5进行转移。

# 3.1.3.2 从正常检验到加严检验

正常检验时，如果初次检验的连续5批或少于5批中有2批不合格时，则转向加严检验。

# 3.1.3.3  从加严检验到正常检验

加严检验时，如果初次检验的连续5批合格时，则转向正常检验。

# 3.1.3.4 从正常检验到放宽检验

## 3.1.3.4.1   总则

正常检验时，如果下列各条件均满足，应转移到放宽检验：

a)    当前的转移得分至少是30分；

b)    生产稳定；

c)    负责部门认为放宽检验可取。

3.1.3.4.2 一次抽样方案转移得分

在正常检验开始时，应将转移得分设定为0,而在检验每个后继的批以后应更新转移得分：

a)    当接收数等于或大于2时，如果当AQL 加严一级后该批被接收，则给转移得分加3分；否则将

转移得分重新设定为0;

b)    当接收数为0或1时，如果该批被接收，则给转移得分加2分；否则将转移得分重新设定为0。

# 3.1.3.5  从放宽检验到正常检验

放宽检验初次检验出现下列任一情况，应恢复正常检验：

a) 一个批未被接收；

b)    生产不稳定或延迟；

c)    认为恢复正常检验是正当的其他情况。

# 3.2  其他项目的检验抽样

在距非织造布布边十分之一幅宽以上和离非织造布机器输出方向的一端1 m 以上处，按平行排列

方式剪取试样。样品上不得有明显的折痕和疵点。

4  技术要求

## 4.1  安全技术要求

按 SN/T1649  要求。

# 4.2  内在质量、外观质量要求

内在质量、外观质量如有合同或协议的，按合同或协议执行；没有合同或协议的，按 FZ/T 64003,

FZ/T 64004、FZ/T 64009、FZ/T 64012.1或 FZ/T 64012.2 执行，且不得低于合格品要求。

5  检验方法

## 5.1  安全项目

安全项日参照 SN/T  1649 执行。

# 5.2  内在质量检验

5.2.1  幅宽：按附录 A 执行。

5.2.2      厚度：按 FZ/T 60004 执行。

5.2.3  平方米质量：按 FZ/T 60003 执行。

5.2.4  断裂强力和断裂伸长率：按 FZ/T 60005执行。

5.2.5  吸水性：按附录 B 执行。

SN/T  1233—2010

5.2.6 耐洗色牢度：按GB/T  3921.1执行。

5.2.7  耐干洗色牢度：按 GB/T5711  执行。

5.2.8    耐光色牢度：按 GB/T8427  或 GB/T8428  执行。

5.2.9  弯曲刚性：按附录C 执行。

5.2.10  折皱弹性：按附录 D 执行。

5.2.11  撕破强力：按 FZ/T 60006 执行。

5.2.12  剥离强力：按 FZ/T 01085 执行。

5.2.13  破裂强力：按附录 E 执行。

5.2.14  热收缩率：按附录 F 执行。

5.2.15  透气性：按附录G 执行。

5.2.16  干洗和水洗后外观及尺寸变化：按 FZ/T01083  和 FZ/T 01084 执行。

# 5.3  外观质量检验

外观检验应在正常的北向自然光下进行。如在日光灯下检验，其照度不低于400 lx。外观检验应 在验布机上进行。对于已分切的半成品，可将抽取的样品平摊在宽1 m 以上，长2 m 以上的检验工作

台，逐卷倒卷按规定逐件进行检验。

# 6  包装、标志和数量

6.1  包装、标志：外包装上的批号、品名、规格、颜色、质量等与实物一致。唛头字迹清晰，包装整齐、清 洁、牢固。

6.2 数量应符合合同要求。

7  检验结果的判定

## 7.1  安全项目

安全项目均符合 SN/T  1649要求的判定安全项目合格，否则判定安全项目不合格。

# 7.2  内在质量的判定

内在质量按项目判定，并按抽检样品的试验结果的平均值作为该检验项目的试验结果，若所有检验 项目的试验结果均符合合同要求或产品标准，则判定该批内在质量合格，否则判定该批内在质量不

合格。

# 7.3 外观质量判定

按外观质量检验抽样的接收数进行判定。

## 7.4  总的判定原则

当安全项目、内在质量检验、外观质量检验全部合格则判定该批合格；当安全项目、内在质量检验、

外观质量检验有一项判定为不合格时则判定该批不合格。

8  批的处置

8.1 合格批中的不合格品应由生产方予以调换。

8.2  由于外观质量包装而判定不合格的批，允许返工整理后，重新报验，进行抽样检验。内在质量判定 不合格的批，不得申请复验。

9  其他

我国或进口国技术法规有特殊要求的，按照技术法规的要求执行，并结合本标准综合判定。

SN/T 1233—2010

附  录  A

(规范性附录)

非织造布幅宽试验方法

A.1    原理

A.1.1     方法1

整段布能放在试验用标准大气中调湿的，在调湿后，用钢尺在布的不同点测量幅宽

A.1.2     方法2

整段布不能放在试验用标准大气中调湿的，可使布松弛后，在温湿度较稳定的普通大气中，测量其

幅宽，然后用一系数对幅宽加以修正

修正系数是在试验用标准大牛中，对松弛布的一部分调湿后，测量幅宽，再计算得出。调湿时，这一

部分从整段中开剪或不开剪均可。

A.2     仪器及用具

A.2.1  钢尺：分度值为毫米，长度大于布的幅宽

A.2.2      测定桌：桌面平整光滑，宽度大于被测定的布的幅宽，长度不小于4 m,

A.3    试验前准备及操作方法

A.3.1     方法1

A.3.1.1 A法：用于长度超过5m的非织造布。

将布放在测定桌上，使其头端/m～2m 放平，去除张力，并在离头端约1 m 的靠近布边部分做一 个临时标记；然后轻轻地拉动布，直到布的中段放平，去除张力，做第二个临时标记；接着，轻轻地拉动布 的剩余部分，直到最后的1m～4m  布放平并去除张力，再做第三个临时标记。将布充分暴露在标准大  气中调湿，至连续测量三个标记处幅宽所得的差异小子每个标己处幅宽的0.25%时为止。经调湿后，

将布上的临时标记抹去，放在桌让，再按以上做临时标记的方法，以接近相等的间距(不超过10 m), 测

量布的幅宽至少五处，测量位置离布头、尾端至少1m。测量时，钢尺应与被测布布边垂直。 A.3.1.2  B法；用于长度为0.5m～5m的非织造布(样品)。

将布平放在桌面上，处于已解除张力状态，在紧靠布边处，以相等间距标出至少四个标记：但第一个 和最后一个标记不应标在距离布两端样品长度五分之一的地方，然后经调湿后，在每一个标记处测量幅

宽并记录每一测量点的最后读数。测量时，钢尺应与被测布布边垂直。

A.3.2  方法2

A.3.2.1  先使布去除张力，并在普通大气中松弛至少24 h,然后按方法1中A 法测量布的宽(W,)。

A.3.2.2       确定修正系数。将布放在测定桌上，轻轻地拉动布，直到布中间的2 m～3  m 的部分在桌面 上放平，并去除张力，然后，在这部分靠近布边部分做四个标记，标记之间宜相距50 cm (至少25 cm),

测量并计算四个标记处的平均幅宽(W,)。 测量时，钢尺应与被测布布边垂直。再将已做四个标记的部分 (从整段布中开剪或不开剪均可)经过调湿，记录最后四个读数的平均值(Wm),修正系数即为W/W。

A.4    试验结果的表示

A.4.1      方 法 1

按方法1中A 法 或B法测量得出的几个幅宽数据，求出平均数，即为该非织造布的幅宽并记录幅

宽的最小值和最大值。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/778076063065006045