混凝土蒸汽加热法计算

# 蒸汽养护参数计算

蒸汽养护一般分预养、升温、恒温及降温四个阶段。预养是为使构件具有一定的初始强度，以防升温时产生裂缝。升温的速度与预养时间、混凝土的干硬度及模板情况有关，见表 15-1。此外还与构件的表面系数有关，表面系数≥6m-1 时，升温速度不得超过15℃/h；表面系数﹤6m-1 时，升温速度不得超过10℃/h。蒸养时升温速度也可随混凝土初始强度的提高而增加，因此也可以采用变速（渐快）升温和分段（递增）升温。

表 15-1 升温速度极限值参考表（℃/h）

| 预养时间/h | 干硬度 /S | 刚性模型密 封养护 | 带模养护 | 脱模养护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﹥4 | ﹥30 ﹤30 | 不限 不限 | 30 25 | 20 - |
| ﹤4 | ﹥30 ﹤30 | 不限 不限 | 20 15 | 15 - |

恒温温度及恒温时间的确定，主要取决于水泥品种、水灰比及对脱模的强度要求，参见表 15-2。

      - 升温时间计算

升温时间可由下式计算：

T

t	 t

0	1

1	V

1

（15-15）

式中	T ——升温时间（h）；

1

t ——恒温温度（℃）；

0

t ——车间温度（℃）；

1

V ——升温速度（℃/h）。

1

表 15-2 恒温时间参考表

|  | 恒温温度 水灰比 | 0.4 | 95℃ 0.5 | 0.6 | 0.4 | 80℃ 0.5 | 0.6 | 0.4 | 60℃ 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅酸盐 水 泥 | 达设计强度 70%达 设计强度 50% | —— | —— | —— | 4.5 1.5 | 7 2.5 | 10.5 4 | 9 4 | 14 6 | 18 10 |
| 矿渣硅酸盐 | 达设计强度 70%达 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 14 | 13 | 17 | 20 |
| 水泥 | 设计强度 50% | 2.5 | 3.5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 |
| 火山灰硅酸 | 达设计强度 70%达 | 4 | 6 | 8 | 6.5 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 |
| 盐水泥 | 设计强度 50% | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 |

注：1.当采用普通硅酸盐水泥时，养护温度不宜超过 80℃。

      - 当采用矿渣硅酸盐水泥时，养护温度可提高到 85℃～95℃。

- 降温时间计算

降温时间可由下式计算：

t	 t

（15-16）

T	  0	2

2	V

2

式中	T ——升温时间（h）；

2

t ——恒温温度（℃）；

0

t ——出坑允许最高温度（℃）；

2

V ——坑内降温速度（℃/h），表面系数≥6m-1，取 V

≤10℃

2

/h；表面系数≤6m-1，取V

2

≥5℃/h。

2

- 出坑允许最高温度计算

出坑允许最高温度t （℃），一般可按下式计算：

1

式中	t

t	 t	 t

2	1

——车间内温度（℃）；

（15-17）

2

t ——构件与车间的允许最大温度（℃）。对采用密封养护的构件，取t ＝40℃；对一般带模养护构件，取t ＝30℃；对脱模养护构件，取t ＝20℃；对厚大构件或薄壁构件， t 取值壁以上值再低 5～10℃。

- 养护制度的确定

蒸汽养护制度一般用简式表达，成为蒸汽养护制度表达式。如预养 3h，恒温 5h（恒温温度 95℃），降温 2h，则蒸汽养护制度表达式为：

3+3+5（95℃）+2

【例 15-9】 混凝土构件采用硅酸盐水泥配置，水灰比为 0.5， 干硬度 40S，经预养h 后带模进行蒸养，出坑强度要求达到设计强度的 70％，已知坑内的降温速度为 15℃/h，车间温度 20℃，试拟定蒸汽制度的试验方案。

【解】	（1）确定升温速度：查表15-1 升温速度V

1

为 20℃/h；

- 确定恒温温度及恒温时间：查表 15-2，取恒温温度T恒温时间为 7h；

=80℃,

0

- 确定升温时间（T

）：按式（15-15）得：

1

t	 t	80  20

T		0	1

1	V

1

20	h  3h

- 确定降温时间（T2）：构件与车间的允许最大温度差Δt 取

30℃，则出坑允许最高温度t2  t1  t  20C  30C  50C ，由式（15-16）

得：

0

2

T	 t	 t

2	V

2

80  50

15

h  2h

于是可得到一个蒸养制度方案，即：

3  3  780C  2h

为在试验中进行比较，再拟定两个方案。一般是在原方案的基础上只改变恒温时间，如果恒温温度为 80℃，应增减恒温时间 2h， 如恒温温度为 95℃，则增减恒温时间 1h。

本例所拟定的另外两个蒸养制度方案是：

3  3  580C  2h

3  3  980C  2h

按上述三个方案进行比较试验，选取最佳方案，如果三个方案均还不理想，则可对恒温温度在	5℃范围内调整，此时用补插法查表15-2。如果调整后还不理想，则应在调整混凝土的配合比后重新试验。

# 蒸汽热模法计算

蒸汽热模法系使用特制空腔式钢模板，将蒸汽通入模板的空腔 中，将模板加热后，再由模板将热量传给混凝土，以达到加热混凝土的目的。空腔式模板系用 L50×5 角钢作骨架，在紧贴混凝土的一面满焊 3mm 厚钢模板，另一面满焊 1.5mm 厚钢板,在中间的角钢肋上钻Φ10mm 孔连通,使在模板内部形成一个不透气的空腔,送汽时汽和回水均通过这个空腔.在模板外面嵌以厚度为 50mm 的聚苯乙烯板作为保温层，并用薄铁皮围护，使用时将模板组合成型。

采用蒸汽热模法时，每立方米混凝土的耗气量约为300～400kg。

蒸汽热模法计算包括：蒸汽耗用量计算和煤耗用量计算等。

1、	蒸汽耗用量计算

- 加热混凝土所需热量

Q	  cV T

1	h

- T

0

（15-18）

式中	Q ——加热混凝土所需热量（KJ）；

1

——混凝土表观密度，取 2400kg/m3；

c ——混凝土比热容，取 1.0kJ/kg·K；

V——混凝土体积（m3）；

T ——混凝土恒温温度（℃）；

h

T ——混凝土浇筑完毕时的温度（℃）。

0

- 加热模板和保温层所需热量

Q	 G c (T	 T ）  G c (T	 T ）

（15-19）

2	1  1	h		2   2	h

式中	Q ——加热模板和保温层所需热量（kJ）；

G	、G

1

2

——分别为模板、保温层的重量（kg）;

2

c 、c

1

——模板、保温层的比热容（kJ/kg•K）;

2

T ——环境温度；

a

其它符号意义相同。

- 在周围环境中散失的热量

Q	 AKT

（T

T ）3.6  AKT

（T

T ）3.6

3

(15-20)

1	p

2	h

式中 Q ——在周围环境中散失的热量（KJ）；

3

A——散热面积（m2）;

K——维护层的传热系数（W/m2•K）按上篇式（15-20）计算；

ω ——透风系数按上篇表 15-14 取用；

T ——混凝土平均温度（℃）；

p

T ——升温阶段所经历的时间（h）；

1

T ——恒温阶段所经历的时间（h）。

2

- 蒸汽充满自由空间的耗热量

Q ＝1256V	（15-21）

4	s

式中	Q ——蒸汽充满自由空间的耗热量（KJ）；

4

1256——每立方米蒸汽的热容量（KJ/m3）;

V ——自由空间体积（m3）.

s

- 蒸汽用量

（Q	 Q	 Q	 Q ）

G 1	2	3	4

z	2500

（15-22）

式中	G ——蒸汽用量（kg）;

Z

β ——损失系数，取 1.3～1.5；

2500——蒸汽含热量（kJ/kg）。

2.煤耗用量计算

煤耗用量根据蒸汽用量按下式计算：

（Q	 Q	 Q	 Q ）

（15-23）

G	1	2	3	4

m	  R

1	2

式中	G ——耗热量（kg）;

m

η 1——管道效率系数，取 0.8；

η ——锅炉效率系数，取 0.6；

2

R——煤发热量，取 2500kJ/kg； 其他符号意义同前。

【例 15-10】	商住楼混凝土柱，截面尺寸为 0.6m×0.8m，高5.5m，采用空腔钢模板通蒸汽加热，钢模板重800kg，聚苯乙烯板重

23kg，环境气温 T

=-10℃,混凝土浇注完毕时的温度 T

a

＝15℃，升温

0

时间 T

＝8h，达到 T

1

=75℃，保持恒温 T

h

＝20h,试求蒸汽需求量和耗

2

热量。

【解】	加热混凝土所需热量由式（15-18）得：

Q   G c (T	 T ）  G c (T	 T ）

1	1  1	h		2  2	h

2400 1 0.6  0.8  5.575  15	kJ

380160	kJ

加热模板和保温层所需热量由式（15-19）得：

Q	 G c (T	 T ）  G c (T	 T ）

2	1  1	h		2   2	h

800  0.48  75  10kJ  23 1.47  75  10	kJ

35514	kJ

K

0.04

1

0.05

0.17

0.114

W	m 2  K  2.23W	m 2  K

T

0

T		h  T

75  15 C  45C

p	2	2

A  0.6  0.8 2  5.5m2  15.4m2

在环境中散失的热量由式（15-20）得：

Q	 AKT T

3	1	p

T 3.6  AKT 2T

a	h

T 3.6

a

15.4  2.23  8 1.345  10 3.6kJ  15.4  2.23  20 1.375  10 3.6kJ

343942 kJ

蒸汽充满自由空间的耗热量由式（15-21）得：

Q	 1256V	 1256  0.77kJ  967kJ

4	s

蒸汽需要量由式（15-22）得：

Q

G		1

z

- Q	 Q

2	3

2500

Q

4

380160  35514  343942  9671.5

kg

2500

456kg

耗煤量由式（15-23）得：

Q    Q	 Q	 Q

G	1	2	3	4

m	  R

1	2

380160  35514  343942  9671.5

0.8  0.6  2500	kg

95kg

故知需耗蒸汽 456kg、耗煤 95kg。

# 蒸汽套法计算

蒸汽套法是在混凝土模板外再设一层紧密不透气得外套，其间通入蒸汽来加热混凝土，下部蒸汽套在浇筑混凝土前装设，上部蒸汽套随浇随设。在下部蒸汽套内设通气主管，主管上每隔 2.5～3.0m 设一根直径 19mm 喷汽段管，或在汽管上每隔 1.5m 开一直径 3～6mm 的喷汽孔。管道保持一定坡度，以便冷凝水的排出。蒸汽通过在混凝土板上留设的 50mm×50mm（间距 1.5m）或 100mm×100mm（10～15m2 设一个）送汽孔进入上层汽套，加热温度一般能保持在 30～40℃，耗汽量一般为 600～1200kg/m3。加热整体浇筑的结构时，其温度升降速度

不得超过表 15-8 中的数据。本法适用于平面结构，如梁、楼板的加热。

蒸汽套法计算包括：加热时间计算和所需热量计算两部分。

      - 加热时间计算

（1）混凝土的升温时间t

1

T  T

（15-24）

t	0

1	v

式中	T——混凝土的恒温温度（℃）：

T ——混凝土的初温（℃）；

0

V——混凝土升温速度（℃/h）。

（2）混凝土的恒温加热时间t

2

0

t	 t

2

- t m

1	1

m

（15-25）

式中	t

2

——混凝土在+20℃养护条件下达到要求强度的时间，可

0

由表 15-3 查得；

0

m 、m ——分别为温度在T  T

和 T 的当量系数，可由上篇表

1	2	2

15-8 查出； 其他符号意义同前。

蒸汽养护的混凝土强度增加百分率见表 15-4。

表 15-3	自然养护不同温度与龄期的混凝土强度增长百分率

（％）

水泥品种和等级

硬化龄期

/d

混凝土硬化时的平均温度/℃

| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 2 | — | — | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 14 | 20 | 25 | 32 | 37 | 43 | 48 | 52 |
| 32.5 级 | 5 7 | 24 32 | 30 40 | 36 46 | 44 54 | 50 62 | 57 68 | 63 73 | 66 76 |
| 普通水泥 | 10 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 78 | 82 | 86 |
|  | 15 | 52 | 63 | 71 | 80 | 88 | — | — | — |
|  | 28 | 68 | 78 | 86 | 94 | 100 | — | — | — |

|  | 2 | — | — | — | 15 | 18 | 24 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | — | — | 11 | 17 | 22 | 26 | 32 | 38 |
| 32.5 级 | 5 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 39 | 44 | 52 |
| 矿渣水泥、 | 7 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 63 |
| 火山灰质水泥 | 10 | 25 | 34 | 44 | 52 | 58 | 63 | 67 | 75 |
|  | 15 | 32 | 46 | 57 | 67 | 74 | 80 | 86 | 92 |
|  | 28 | 48 | 64 | 83 | 92 | 100 | — | — | — |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/785002012303011113