# 基础施工方案和技术措施

基础施工主要顺序为：

施工准备阶段-------1 则量放线、水准点引炎------桩位放线

>桩机施工--------土方开挖—承台施工一预埋螺栓

·承台混凝土浇筑------>土方回填

1.1施工测量

1.1.1建筑物定位和测量放线

(1)依据规划勘测部门提供的坐标桩(亦可根据指定的已有建筑物) 及总平面图，进行建筑物的定位施测。根据本工程的特点，在 各单项工程的四角点中分线的延长线上，距建筑物每边4米左右 设置控制点，组成矩形控制网，控制网的相邻边必须垂直并与

建筑物的外边平行。

(2)建筑物平面控制轴线的测设：依据建筑物矩形控制网测设建筑  物控制轴线。控制轴线的控制桩应设置在建筑物控制网的连线 上，并在每一控制轴线的延长线上，距控制桩20米以外设置引

桩(亦称后视桩),以便往高处传递轴线时使用。

建筑物控制轴线测设完成后，经技术负责人复核无误后，

报监理、业主申请规划勘测部门验线。

(3)轴线投测和放线

基础和楼层施工轴线投测采用经纬仪和吊线垂，每一轴线

的施测采用钢卷尺，依据控制轴线用钢尺往复量测，取两次量

测的平均值施放该轴线，防止误湟积累。

1.1.2施工高程测量

(1)水准点引测：根据业主或规划勘测部门设置的水准点，本建筑物的±

0.000为大沽高程2.800m,引测现场用水准点，应用高精

度水准仪进行。将水准点组成闭合水准路线或进行往返测量，

其闭合差不得超过0.6Vn    (n 为测段的测站数),水准点高程可

根据国家或城市水准点引测，应与该地区水准点联测。

(2)水准点的设置：沉降观测应依据稳定性良好的水准点进行，水 准点应考虑永久使用，为相互检查核对，专用水准点埋设数量 不少于三个，埋设地点必须稳定，不受施工机具车辆碰压，防

止水准点高程变动。

(3)本工程使用高精度瑞士探卡N3 型水准仪，按国家二等水准测量

的技术要求施测。 .

# 1.2基础工程

121桩机工程

本工程采用预应力钢筋混凝土预制管桩，桩型号为PHC    A40080 1211  混 凝 土 标  号 为 C80, 有 效 桩 长 为 2 3 米  , 单 桩 承

载力极限值要求大于等于1700KN, 桩持力层⑤号粉土层。

对桩长耍求惯入度与桩尖标高双控，静压桩为桩尖标高和沉桩

压力双重控制，要求桩尖进入持力层不小于2倍桩径。

严格控制接桩质量，采用刚端板焊接法，满足三级焊缝要求。

本工程要求做堆载试桩，试桩数量不小于总数的百分之一，小

应变检测不小于总桩数的百分之三十，试桩时间为不小于25天，并

且在打桩前先做试沉桩。检测办法严格执行国家及地方有关规范标准。

本工程施工场地地下水为强腐蚀，预应力管桩在生产时应参加

SRA 防腐剂。

121 土方工程

土方开挖

土方开挖采用机械开挖方案，边坡暂按1:1·5考虑。

A 、  土方机械选择

挖土机选用液压反铲挖掘机一台，斗容量lm³, 台班工作量4001H³/

台，每天按2个丁.作台班计算， 一台挖掘机可挖土800m:io

B 、  土方开挖的准备工作

(A)   清除地上地下障碍物

本T程周围树木、电线杆放线后，量测距基坑边沿尺寸，如距离   太近，与业主商定，采取保护或其他措施；了解有无地下水管、电缆，

如有采取改道措施。

(B)   设置测量控制标志

在工程的四角距基坑边1·5~2.Oni 设置龙门板，每边中部再增设2

个龙门桩，并采取保护措施。确定行车路线和存土场地。

C、 开挖作业

挖土作业自一端(根据存土场地确定)开始向另一端退行挖土， 机械挖土时予留20cm, 配合人丁清底和修边坡，清出的土方，甩至挖  掘机作业范围内。挖土时配合2名测量工， 一台水准确仪，控制标高，

防止超挖。

钎探验槽

A、  准备工作

绘制钎探点布置图。钎孔布置原则：在基坑内按双向1.5m|uJ距梅

花形布置。

B 、  放线：根据钎点平面布置图，在基坑内用白灰标出点位。

C、  钎探：

钎探三人一组， 一人掌钎， 一人打锤， 一人记录。用C25 、L 二2000 钢钎(自制),10磅或12磅(应统 一 )大锤打入土中1 · 5m 深，打锤时， 落距50cnio 并记录每打入30cm 的锤击数。如发现有异常情况及时通知

监理、业主采取措施。

I) 、  验槽：钎探完成后，将钎探资料整理一式四份报业主、监理、设 计、勘察各一份，并尽快联系进行验槽，办理验槽手续后，才能进行

下道工序的施工。

土方问填

1)本工程土方问填为：

本工程地下结构施工完毕后，即可进行回填土施工，用道渣分层

夯实回填至设计要求标高标高，并要保证夯填密实，压实系数不低于

0.90采用人工填土蛙式打夯机夯实。

2)土料要求

填方土料应符合设计要求。

3)操作要点及质量保证措施：

填土前，应将基坑的松散土及垃圾、杂物等清理干净，并把基层 整平。在土料下基坑前，应对土料的含水量进行检测，方法是以手握

成团，落地开花为宜。土料过干不易夯实。

在摊铺土料前，应做好水平标高的控制标志，即从基坑底算起，

沿边坡向上每Im 钉木桩，作为虚铺土层厚度的控制标高。

基坑回填应分层铺摊，每层虚铺厚度为250mm, 用蛙式打夯机 从坑边按回形路线夯向中间，夯打3—4遍。夯打时应一夯压半夯，

夯夯相接，行行相连，不得漏夯。

基坑问填时应沿建筑物四周同时进行。由于本工程单层而积较

大，周线较长，为加快回填速度，可根据现场具体情况进行分段回填， 按铺土、夯实两道工序组织流水施工。在施工段相接处做成阶梯形，  即于夯实部分做出一个高100mm 、 宽500mm 的台阶，然后虚铺土找

平一起夯实。

基坑回填时，应先沿建筑物铺摊500mm 宽的么8灰土，接着再

铺摊素土，整平后一起夯实。回填用灰、土应在坑上边分别过筛，严

格按比例拌均匀，采用溜槽送下基坑。

在每层问填土夯实后，必须按规范规定进行环刀取样，测定土的

干密度，若达不到设计要求的干容重&1.6KN/U?, 应根据测验情况，

进行补夯1—2遍，再测验合格后方可进行上层的铺土工作。

当整个土方问填完成，应进行资料整理。试验报告要注明土料种

类，设计要求的土干密度，试验FI期，试验结论和试验人员签字归档。

3)回填土的质量控制与检验：

为使本工程回填土的质量能符合设计耍求，必须对每层回填土的 质量进行检验。采用环刀法取样测定土的干密度。当检验结果达到设

计要求后，才能填筑上层土。

基坑填土，每层100—500m2 取样 一 组，但每层均不少 一 组；基 坑回填每20m—50m 取样一组，每层均不少一组，取样部位在每层压

实后的下半部。

回填土压实后测试土的干密度应100%达到要求。

1.2.3钢筋工程

质量控制

1)质量控制：对于在主体结构中起核心作用的钢筋T程，必须在施  工的全过程中采取动态控制，严格的执行“三检制”,认真的跟踪检

查，其重点控制的内容为：

(1)钢筋的长度：认真的审查钢筋的配料单，保证钢筋下料长度

符合设计要求。

(2)    钢筋的锚固：审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求；

现场检查钢筋的安装位置。

(3)    钢筋的接头：接头的位置、搭接长度符合设计要求。

(4)钢筋的位置：钢筋间距、纵向筋的两端伸到位。

(5)抗震耍求：篩筋的弯钩的角度和长度，审查配料单把关，梁

柱箍筋加密范围符合设计要求。

(6)钢筋在加工过程中，如发现脆断，焊接性能不良或力学性能 显著不止常等现象，应通报技术人员处理，此批筋应停止加

工和使用。

2)钢筋的质量要求

(1)    钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每

捆(盘)钢筋应有标志。钢筋进场时，应按炉罐(批)号及钢

筋直径分批检验。依据规范要求，同炉罐号、同规格、同直径

的钢筋每60吨为一检验批量；如果一次进场钢筋不足一个批

量，也应作一个批量进行检验，对钢筋质量必须严格把关，以

确保工程质量。钢筋检验的内容包括：

(2)外观检查：钢筋进场时应随机抽样进行外观检查，钢筋的表 面不能有裂纹，结疤及带有颗粒状或片状老锈，会影响到钢筋

在磴中的握裹力，所以此批筋不能在工程中使用。

(3)钢筋的检验：进场钢筋在外观检查合格后，必须进行其力学 性能检验。在一批钢筋中采用随机方法取出两根钢筋，先切除 端部，然后在每根钢筋上截取两个试件进行拉伸和冷弯试验。

当试验结果中有一项不合格时，应再从同一批钢筋中取双倍数

量的试件，重新作力学性能试验。如果试验结果全部合格，则 该批钢筋叛定为合格；如仍有一个试件不合格，则该批量钢筋 应被判定为不合格钢材，应立即清除出场，以免错用给工程造

成隐患。

钢筋施工

1)钢筋的配料

钢筋配料是根据设计图中构件配筋图，先绘出各种形状和 规格的单根钢筋简图并加以编号，然后分别计算钢筋下料长度 和根数，填写配料单，经审查无误后，方可以对此钢筋进行下 料加工，所以 一个正确的配料单不仅是钢筋加工、成型准确的 保证， 同时在钢筋安装中不会出现钢筋端部伸不到位，锚固长 度不够等问题，从而保证钢筋T 程的质量。因此对钢筋配料工

作必须认真审查，严格把关。

2)钢筋的下料与加工

(1)   本工程的所有钢筋的下料及加工成型，全部在施工现场进行。

这样可长短搭配，合理下料，能提高钢筋的成材率。

(2)   钢筋除锈：钢筋的表面应洁净，所以在钢筋下料前必须进行

除锈，将钢筋上的油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、  铁锈清除干净。对盘园钢筋除锈工作是在其冷拉调直过程中  完成；对螺纹钢筋采用自制电动除锈机来完成，并装吸尘罩，

以免损坏工人的身体和污染环境。

(3)   钢筋调直：采用牵动力为3吨的卷相机，两端设地锚的办法

进行冷拉来调直钢筋，根据施工规范要求；工级钢筋的冷拉 率不宜大于4%; Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。钢筋经过

调直后应平直，无局部曲折。

(4)   钢筋切断：钢筋切断设备主耍有钢筋切断机和无齿锯等，将

根据钢筋直径的大小和具体情况进行选用。

(5)   切断工艺：将同规格钢筋根据长度进行长短搭配，统筹排料。

一般应先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。断料应 避免用短尺量长料，防止在量料中产生积累误差，为此宜在 工作台上标出尺寸刻度线，并设置控制断料尺寸用的档板。 在切断过程中，如发现钢筋劈裂，缩头或严重的弯头等必须

切除。

(6)   质量耍求：钢筋的断口不能有马蹄形或起弯现象。钢筋长度

应力求准确，其允许偏差±10mm。

3)弯曲成型

(1)弯曲设备：钢筋弯曲成型主要利用钢筋弯曲机和手动弯曲工

具配合共同完成。

(2)   弯曲成型工艺：钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，根据配料

单上标明的尺寸，用石笔将各弯曲点位置划出。划线工作宜

从钢筋中线开始向两边进行；若为两边不对称钢筋时，也可

以从钢筋一端开始划线，如划到另一端有出入时，则应重新

调整。经对划线钢筋的各尺寸复核无误后，即可进行加T 成 型 。

(3)   质量要求：钢筋在弯曲成型加工时，必须形状正确，平面上

无翘曲不平现象。钢筋未端弯钩的净空直径不小于钢筋直径

的2.5倍。钢筋弯曲点处不能有裂缝，因此对【I级钢筋不能

弯过头再弯回来。钢筋弯曲成型后的允许偏差为：钢筋全长土1

Omm;    箍筋的边长±5mm。

4)钢筋接头

钢筋接头是整个钢筋工程中的一个重要环节，接头的好坏是保证 钢筋能否正常受力的关键。因此，对钢筋接头形式应认真选择，选择

的原则是：可靠方便、经济。本工程将根据具体情况进行选择。

(1)   接头方式：框架柱：采用电渣压力焊；框架梁；用闪光对焊

接长钢筋，梁筋搭接为主；

(2)   接头位置：钢筋的接头位置应按设计耍求和施工规范的规定

进行布置。

5)钢筋的堆放与运输：

(1)钢筋的堆放：

本工程所有钢筋在现场成型后，堆放场地应坚硬、平整，并铺设 方木，防止钢筋污染和变形。成型的钢筋，应按其规格、直径大小及 钢筋形成的不同，分别进行堆放整齐，并挂标志牌，现场应做到整洁

清晰，便于查找和使用。

(2)   钢筋的运输：

钢筋的运输塔吊进行垂直运输。较长的钢筋应进个子试吊，以找准

吊点，必要时可用方木或长钢管加以附着，严禁吊点距离过大，造成

钢筋产生弯曲变形。

6)钢筋的绑扎与安装

(1)准备工作：钢筋绑扎前，应核对成品钢筋的钢号、直径、

形状，尺寸和数量等是否与配料单相符。如有错漏，应纠正增补；划

出钢筋位置线；为了使钢筋安装方便，位置正确，应先划出钢筋位置线。

(2)  框架柱钢筋的绑扎：

框架柱的竖向筋采电渣压力焊，其接头应相互错开， 同 一 截面的 接头率不大于25%。框架柱箍筋均采用焊成封闭式，箍筋加密的范围

应符合设计要求。柱筋扎完后，应安装垫块。

(3)  楼层梁板钢筋的绑扎：

梁纵向筋采用双层排列时，两排钢筋之间应垫以直径$25mm 的

短钢筋，以保持其设计距离。箍筋接头应交错布置在两根架立钢筋上。

梁箍筋加密范围必须符合设计要求。

板的钢筋绑扎与基础相同，但应注意板上的负筋，应加密马凳绑 牢， 以防止被踩下。另外板上负筋必须与梁的两根架立筋扎牢(有梁

时),以防移位。

在板、次梁和主梁交叉处，应板筋在上、次梁钢筋居中，主梁的

钢筋在下。

7)钢筋质量检查：钢筋绑扎完毕后，应检查下列方而：

(1)  根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正

确，特别要注意检查负筋的位置；

(2)  检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求；

(3)  检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动变化现象；

(4)  钢  筋  的  保  护  层  是  否  符  合  要  求  ；

(5)绑扎网和绑扎骨架外型尺寸的允许偏差如下表：

| 项 目 |  | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 网的长、宽 |  | ±10 |  |
| 网眼尺寸 |  | 土 2 0 |  |
| 骨架的宽及高 |  | ±5 |  |
| 骨架的长 |  | ±10 |  |
| 箍筋间距 |  | ±10 |  |
| 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 |
|  | 排距 |  | ±5 |
| 受力钢筋的保护 | 基础 |  | ±10 |
|  | 柱、梁 |  | ±5 |
|  | 板 |  | ±3 |

1.2.4模板工程

结构钢筋经监理检查验收后，方可进行支设模板。

基础模板

承台及基础梁、墙体模板采用竹胶板模板，①48钢管做主次龙骨。

模板拆除

1)柱、承台及墙模板拆除

柱(包括梁侧模)模板拆除必须当栓强度能保证构件不变形，其

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788051012036006027