Ics 71．100．40

ccs G 70

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 29493．2 — 2021 代替 GB／T 29493．2 — 2013

纺织染整助剂中有害物质的测定   第 2 部分：全氮化合物(PFcs)的测定

Determinationofharmfulsubstancesintextiledyeingandfinishingauxiliaries—

Part2：Determinationofperfluorinatedcompounds(PFcs)

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 29493．2 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是 GB／T 29493《纺织染整助剂中有害物质的测定》的第 2 部分。GB／T 29493  已经发布了 以下部分：

—第 1 部分：禁限用阻燃剂的测定；

—第 2 部分：全氟化合物(PFCs)的测定；

—第 3 部分：有机锡化合物的测定 气相色谱-质谱法；

—第 4 部分：稠环芳烃化合物(PAHs)的测定 气相色谱-质谱法；

—第 5 部分：乳液聚合物中游离甲醛含量的测定；

—第 6 部分：聚氨酯预聚物中异氰酸酯基含量的测定；

—第 7 部分：聚氨酯涂层整理剂中二异氰酸酯单体的测定；

—第 8 部分：聚丙烯酸酯类产品中残留单体的测定；

—第 9 部分：丙烯酰胺的测定。

本文件代替 GB／T 29493．2 — 2013《纺织染整助剂中有害物质的测定    第 2 部分：全氟辛烷磺酰基 化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定    高效液相色谱-质谱法》，与 GB／T 29493．2 — 2013 相比，除 结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

—更改了范围，所测 目标物由 2 种增加为 34 种，明确了液相色谱-串联质谱法(LC-MS／MS)和气 相色谱-质谱法(GC-MS)两种测试方法及其测定对象(见第 1 章，2013 年版的第 1 章)；

—更改了分析步骤，细分为“定性分析”和“定量分析”(见 4．4．2．2 、4．4．2．3 、5．4．2．2 、5．2．2．3，2013 年版的 6．2．2)；

—增加了资料性附录“本文件所测试的全氟化合物及内标物基本信息”(见附录 A) ；      —增加了资料性附录“27 种离子型全氟化合物 LC-MS／MS (ESI)的质谱参数”(见附录 B)； —增加了资料性附录“全氟化合物色谱图”(见附录 C)；

—增加了资料性附录“GC-MS 的定量选择离子和定性离子”(见附录 D) ；  — 删除了资料性附录“高效液相色谱-质谱分析图例”(见 2013 版的附录 A) 。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国石油和化学工业联合会提出。

本文件由全国染料标准化技术委员会(SAC／TC 134)归口。

本文件起草单位：传化智联股份有限公司、上海天祥质量技术服务有限公司、杭州传化精细化工有 限公司、南京海关工业产品检测中心、鲁丰织染有限公司、浙江传化功能新材料有限公司。

本文件主要起草人：张静洁、赵婷、郑娟、王燕、袁碧云、丁友超、张战旗、汤娟、俞英珍、仲伟浩。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

— 2013 年首次发布为 GB／T 29493．2 — 2013；

—本次为第一 次修订。

犌B／犜 29493．2 — 2021

引       言

纺织产品的生态安全性是全球纺织品服装贸易的重要要求。纺织染整助剂作为纺织品的专用化学 品，从源头加强有害物质的检测和控制，有利于降低下游纺织产品中的有害物质风险，保障人身健康 安全。

当前纺织行业消费端的有害物质控制要求众多，GB／T 29493  旨在制定纺织染整助剂行业主要有 害物质的检测方法标准，由以下 9 个部分构成：

—第 1 部分：禁限用阻燃剂的测定。

—第 2 部分：全氟化合物(PFCs)的测定。

—第 3 部分：有机锡化合物的测定    气相色谱-质谱法。

—第 4 部分：稠环芳烃化合物(PAHs)的测定    气相色谱-质谱法。

—第 5 部分：乳液聚合物中游离甲醛含量的测定。

—第 6 部分：聚氨酯预聚物中异氰酸酯基含量的测定。

—第 7 部分：聚氨酯涂层整理剂中二异氰酸酯单体的测定。

—第 8 部分：聚丙烯酸酯类产品中残留单体的测定。

—第 9 部分：丙烯酰胺的测定。

GB／T 29493 的 9 个部分分别针对不同的有害物质，相对独立。近年来，产业链上下游关注的全氟 化合物种类逐步增多，本文件结合行业关注焦点和检测技术进步情况进行修订，提升了标准的科学性和 适用性，实现全氟化合物的源头检测和控制，有利于促进行业有害物质的消减和替代。

GB／T 29493．2 — 2021

纺织染整助剂中有害物质的测定

第 2 部分：全氟化合物(PFcs)的测定

警示— 使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问 题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1     范围

本文件规定了采用液相色谱 串联质谱法(LC MS／MS)测定纺织染整助剂中 27 种离子型全氟化合 物含量的方法，以及采用气相色谱 质谱法(GC MS)测定纺织染整助剂中 4 种氟化调聚物醇(FTOH)和 3 种氟化丙烯酸酯(FTA)含量的方法。

本文件适用于各类纺织染整助剂中 34 种全氟化合物(见附录 A)的测定。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 6682    分析实验室用水规格和试验方法

GB／T 8170 — 2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

3    术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4    液相色谱-串联质谱法(Lc-Ms／Ms)

4．1     原理

以甲醇为溶剂，采用超声波提取试样中的 27 种离子型全氟化合物，提取液以液相色谱 串联质谱联 用仪测定和确证，外标法定量。

4．2    试剂或材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和 GB／T 6682 中规定的一级水。

4．2．1     甲醇，色谱纯。

4．2．2     乙腈，色谱纯。

4．2．3    27 种离子型全氟化合物标准物质，纯度 ≥95％(质量分数)，见表 A．1 中序号 1~27。

4．2．4     乙酸铵水溶液，5 mmol／L：准确称取 0．385 g 乙酸铵溶于水中，转移至 1 L容量瓶中定容至刻度， 摇匀。

4．2．5    离子型全氟化合物标准储备溶液，200 mg／L：准确称取 27 种离子型全氟化合物标准物质(4．2．3)

犌B／犜 29493．2 — 2021

各 0．020 g(精确至 0．1 mg)，置于 100 mL容量瓶中，用甲醇溶解，稀释至刻度，混匀。

注：离子型全氟化合物标准储备溶液在 0  ℃~4  ℃避光保存，有效期为 12 个月。

4．2．6    离子型全氟化合物一级混合标准中间溶液，2  mg／L：准确移取各离子型全氟化合物标准储备溶 液(4．2．5)0．5 mL 到 50 mL容量瓶中，用甲醇(4．2．1)稀释并定容至刻度。

注：离子型全氟化合物 一 级混合标准中间溶液在 0  ℃~4  ℃避光保存，有效期为 6 个月。

4．2．7    离子型全氟化合物二级混合标准中间溶液，0．1  mg／L：准确移取离子型全氟化合物 一 级混合标 准中间溶液(4．2．6)5 mL 到 100 mL容量瓶中，用甲醇(4．2．1)稀释并定容至刻度。

注：离子型全氟化合物二级混合标准中间溶液在 0  ℃~4  ℃避光保存，有效期为 3 个月。

4．2．8    离子型全氟化合物混合标准工作溶液：准确移取离子型全氟化合物二级混合标准中间溶液   	(4．2．7)40 μL、100 μL、200 μL、500 μL、1 000 μL 到 10 mL容量瓶中，用甲醇(4．2．1)稀释并定容至刻度， 分别配制 0．4 μg／L、1．0 μg／L、2．0 μg／L、5．0 μg／L、10 μg／L 的标准工作溶液。

注：离子型全氟化合物混合标准工作溶液在 0  ℃~4  ℃避光保存，有效期为 1 个月。

4．3    仪器设备

4．3．1     液相色谱-串联质谱联用仪：配有电喷雾离子源(ESI) 。

4．3．2    超声波发生器：工作频率 40 kH z。

4．3．3    分析天平：感量 0．000 1 g。

4．3．4    提取器：具密闭塞，50 mL~70 mL，由硬质玻璃制成。

4．3．5    容量瓶：10 mL、50 mL、100 mL。

4．3．6    一 次性注射器：1 mL~5 mL。

4．3．7    再生纤维素(RCE)过滤头：0．45 μm。

注：可使用其他被证明合适的过滤头。

4．4    试验步骤

4．4．1     试样溶液的制备

准确称取 0．2 g 样品(精确至 0．001 g)，置于提取器中，准确加入 10．0  mL 甲醇(4．2．1)，加塞密闭。 将提取器置于超声波发生器常温提取 30 min 后，冷却至室温，用 一 次性注射器将试样溶液通过再生纤   维素过滤头过滤至样品瓶中，用甲醇(4．2．1)稀释 10 倍后进行 LC-MS／MS分析。

4．4．2    分析方法

4．4．2．1     分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的通用参数。设定的参数应保证用 色谱条件测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，以下列出的参数证明是可行的：

a)    色谱柱：C18 柱，3．5 μm，2．1 mm × 150 mm，或相当者；

b)    流速：0．3 mL／min；

c)    柱温：40 ℃；

d)    进样量：10 μL；

e)    离子源：电喷雾离子化电离源，扫描极性：负离子扫描；

f)    扫描方式：多反应监测(MRM)；

g)    电喷雾离子源参考条件：见附录 B；

h)    流动相 A：乙酸铵水溶液(4．2．4)；

犌B／犜 29493．2 — 2021

i)     流动相 B：乙腈(4．2．2)；

j)     梯度洗脱程序：见表 1 。

表 1     液相色谱梯度洗脱程序

| 时间／min | 流动相 A／％ | 流动相 B／％ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 70 | 30 |
| 20 | 0 | 100 |
| 25 | 0 | 100 |
| 25．1 | 70 | 30 |
| 30 | 70 | 30 |

4．4．2．2    定性分析

在 4．4．2．1 分析条件下，通过比较试样溶液与标准工作溶液中被测组分的保留时间以及质谱的两个 离子对(见附录 B)进行定性分析，试样溶液中被测组分定性离子对的相对丰度与浓度相当的标准工作 溶液中被测组分的相对离子丰度允许偏差不超过表 2 规定，则可判断试样中存在相应的被测物。

表 2    定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ≥50％ | ＞20％~50％ | ＞10％~20％ | ≤10％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20％ | ±25％ | ±30％ | ±50％ |

4．4．2．3    定量分析

根据试样中被测物的含量，选取响应值相近的标准工作溶液进行分析。以 目标化合物的峰面积为 纵坐标，以其浓度为横坐标制作标准工作曲线，外标法进行定量。试样溶液中 目标物的响应值均应在仪 器检测的线性范围内，如果含量超过标准工作曲线范围，应用甲醇(4．2．1)将样液稀释到适当浓度后分 析。27 项全氟化合物的选择离子流谱图见附录 C 中图 C．1~图 C．27 。

4．5    空白试验

除不加样品外，按照 4．4 步骤进行。

4．6    试验数据处理

4．6．1     结果计算

测定结果以各离子型全氟化合物的检测结果分别表示。

样品中各离子型全氟化合物含量以质量分数 狑i 计，数值以毫克每千克(mg／kg) 表示，按式(1)

计算：

狑i ＝犞1

式中：

Ai —试样溶液中 目标化合物的峰面积的数值；

…………………………( 1  )

犌B／T 29493．2 — 2021

ρi  —标准工作溶液中目标化合物的质量浓度的数值，单位为微克每升(μg／L)； 犞   — 萃取溶液体积的数值，单位为毫升(mL)；

f — 稀释因子；

Asi —标准工作溶液中 目标化合物的峰面积的数值；

m —试样质量的数值，单位为克(g) 。

4．6．2    结果表示

计算结果以两次平行测定结果的算术平均值表示，按 GB／T 8170 — 2008 中的 4．3．3 修约值比较法 修约至小数点后两位。

4．7    测定低限、回收率和精密度

4．7．1     测定低限

本文件的测定低限为 0．5 mg／kg。

4．7．2     回收率

样品加标的回收率应为 70％~120％。

4．7．3    精密度

在同一 实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同 一 被测对象相 互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10％。

5    气相色谱 质谱法(犌犆 M犛)

5．1     原理

以叔丁基甲醚为溶剂，采用超声波提取试样中的 4 种氟化调聚物醇(FTOH)和 3 种氟化丙烯酸酯 	(FTA)，以气相色谱-质谱联用仪测定，内标法定量。

5．2    试剂或材料

除非另有规定外，仅使用确认为分析纯的试剂和 GB／T 6682 规定的一级水。 5．2．1     叔丁基甲醚。

5．2．2    4 种氟化调聚物醇(FTOH)标准物质，纯度 ≥95％(质量分数)，见表 A．1 中序号 28~31 。 5．2．3    3 种氟化丙烯酸酯(FTA)标准物质，纯度 ≥95％(质量分数)，见表 A．1 中序号 32~34。

5．2．4     内标物质：全氟-1，10-癸二酸二甲酯(CAS 号：84750-88-9) 。

5．2．5    标准储备溶液配制，1 000 mg／L：分别准确称取 4 种氟化调聚物醇(FTOH)标准物质(5．2．2)与 3 种氟化丙烯酸酯(FTA)标准物质(5．2．3)0．100 g (精确至 0．000 1 g)用叔丁基甲醚(5．2．1)溶解并定容 至 100 mL。

注：标准储备溶液在 －18  ℃避光保存，有效期为 12 个月。

5．2．6     4 种 氟 化 调 聚 物 醇 (FTOH) 混 合 中间 溶 液 配 制，100  mg／L：准 确 移 取 四 种 氟 化 调 聚 物 醇 	(FTOH)的标准储备溶液(5．2．5) 各 1  mL 到 10  mL 容量瓶中，用叔丁基甲醚(5．2．1) 稀释并定容至 刻度。

注：氟化物调聚醇(FTOH)混合标准中间溶液在 －18  ℃避光保存，有效期为 1 个月。

犌B／T 29493．2 — 2021

5．2．7    3 种氟化丙烯酸酯(FTA)混合中间溶液配制，10 mg／L：准确移取中三种氟化丙烯酸酯(FTA)的 标准储备溶液(5．2．5)各 0．1 mL 到 10 mL容量瓶中，用叔丁基甲醚(5．2．1)稀释并定容至刻度。

注：氟化丙烯酸酯(FTA)混合标准中间溶液在 －18  ℃避光保存，有效期为 1 个月。

5．2．8     内标标准储备溶液，1 000 mg／L：准确称取内标物质(5．2．4)0．010 g(精确至 0．000 1 g)，用叔丁基 甲醚(5．2．1)溶解并定容至 10 mL。

注：内标标准储备溶液在 －18  ℃避光保存，有效期为 3 个月。

5．2．9     内标标准中间溶液，15 mg／L：准确移取内标标准储备溶液(5．2．8)0．15  mL 到 10 mL 容量瓶中， 用叔丁基甲醚(5．2．1)稀释并定容至刻度。

注：内标标准中间溶液在 －18  ℃避光保存，有效期为 1 个月。

5．2．10    4 种氟化调聚物醇(FTOH)和 3 种氟化丙烯酸酯(FTA)混合标准工作溶液：配制方法见表 3， 混合标准工作溶液中氟化调聚物醇质量浓度分别为 0．02  mg／L、0．05  mg／L、0．1  mg／L、0．5  mg／L、 1 mg／L，氟化丙烯酸酯质量浓度分别为 0．2 mg／L、0．5 mg／L、1 mg／L、5 mg／L、10 mg／L。

表 3    4 种氟化调聚物醇(FT犗H)和 3 种氟化丙烯酸酯(FTA)混合标准工作溶液

| FTOH 浓度／FTA 浓度／内标浓度 mg／L | FTOH 混合标准中间 溶液(5．2．6)的移取体积 μL | FTA混合标准中间溶液 (5．2．7)的移取体积 μL | 内标标准中间溶液 (5．2．9)的移取体积 mL | 定容体积 mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0．2／0．02／0．15 | 20 | 20 | 0．1 | 10 |
| 0．5／0．05／0．15 | 50 | 50 | 0．1 | 10 |
| 1／0．1／0．15 | 100 | 100 | 0．1 | 10 |
| 5／0．5／0．15 | 500 | 500 | 0．1 | 10 |
| 10／1／0．15 | 1 000 | 1 000 | 0．1 | 10 |

5．3    仪器设备

5．3．1     气相色谱-质谱仪：配有离子源(EI) 。

5．3．2    超声波发生器：工作频率 40 kH z。

5．3．3    分析天平：感量 0．000 1 g。

5．3．4    提取器：具密闭塞，50 mL~70 mL，由硬质玻璃制成。

5．3．5    容量瓶：10 mL 和 100 mL。

5．3．6    一 次性注射器：1 mL~5 mL。

5．3．7    再生纤维素(REC)过滤头：0．45 μm。

注：可使用其他被证明合适的过滤头。

5．4    试验步骤

5．4．1     试样溶液的制备

称取 0．2 g 样品(精确至 0．001 g)，置于提取器中，准确加入 100 μL 的 15 mg／L 内标标准中间溶液   	(5．2．9)和 9．9 mL 叔丁基甲醚(5．2．1)，加塞密闭。将提取器置于 40 ℃超声波发生器中提取 60 min 后， 冷却至室温，用一 次性注射器将试样溶液通过再生纤维素过滤头过滤至样品瓶中，进行 GC-MS分析。

注：如果样品溶液需要稀释，需确保稀释后的溶液中的内标浓度为 0．15  mg／L。

| 升温速度／(℃／min) | 温度／℃ | 保持时间／min | 总时间／min |
| --- | --- | --- | --- |
| — | 35 | 3．0 | 3．0 |
| 35 | 90 | 0 | 4．6 |
| 12 | 165 | 0 | 10．8 |
| 50 | 290 | 2．5 | 15．8 |

在 5．4．2．1 分析条件下，通过比较试样溶液与标准工作溶液中被测组分的保留时间以及质谱中各监 测离子对的相对丰度(见附录 D)进行定性分析，试样溶液中被测组分离子对的相对丰度与浓度相当的 标准工作溶液中被测组分离子对的相对丰度允许偏差不超过表 5 规定，则可判断样品中存在相应的被 测物。

表 5    定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

犌B／犜 29493．2 — 2021

5．4．2    分析方法

5．4．2．1     分析条件

由于测试结果取决于所使用的仪器，因此不可能给出色谱分析的通用参数，设定的参数应保证色谱 测定时被测组分与其他组分能够得到有效的分离，以下列出的参数已被证明是可行的：

a)    色谱柱：DB-5MS，30 m ×0．25 μm ×0．25 mm，或相当者；

b)    载气：氦气，纯度 ≥99．999％(体积分数)，1．0 mL／min；

c)    进样方式：不分流模式；

d)    进样量：1 μL；

e)    进样口温度：130 ℃；

f)    传输线温度：280 ℃；

g)    升温程序见表 4 。

表 4    色谱柱升温程序

5．4．2．2    定性分析

| 相对离子丰度 | ≥50％ | ＞20％~50％ | ＞10％~20％ | ≤10％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±10％ | ±15％ | ±20％ | ±50％ |

5．4．2．3    定量分析

根据试样中被测物的含量，选取响应值相近的标准工作溶液进行分析。以 目标化合物与内标峰面 积比为纵坐标，以 目标化合物与内标物浓度比为横坐标制作标准工作曲线，内标法进行定量。试样溶液 中氟化调聚物醇(FTOH)和氟化丙烯酸酯(FTA)的响应值均应在仪器检测的线性范围内，如果含量超 过标准工作曲线范围，应用含内标浓度为 0．15  mg／L 的叔丁基甲醚溶液稀释到适当浓度后分析。各目 标化合物的选择离子流谱图见附录 C 中图 C．28。

5．5    空白试验

除不加样品外，均按 5．4 操作步骤进行。

犌B／犜 29493．2 — 2021

5．6    试验数据的处理

5．6．1     结果计算

测定结果以各氟化调聚物醇(FTOH)或氟化丙烯酸酯(FTA)的检测结果分别表示。

样品中各氟化调聚物醇(FTOH)或氟化丙烯酸酯(FTA)含量以质量分数狑i 计，数值以毫克每千

克(mg／kg)表示，按式(2)计算：

狑i ＝犞m× f

式中：

…………………………( 2 )

Aci—标准工作溶液中内标化合物峰面积的数值；

Ai —试样溶液中 目标化合物峰面积的数值；

ρi —标准工作溶液中 目标化合物的质量浓度的数值，单位为毫克每升(mg／L)； 犞  —试样提取所用叔丁基甲醚总体积的数值，单位为毫升(mL)；

f — 稀释因子；

Asi—标准工作溶液中 目标化合物峰面积的数值；

Ac —试样溶液中内标化合物峰面积的数值；

m —试样质量的数值，单位为克(g) 。

5．6．2    结果表示

计算结果以两次平行测定结果的算术平均值表示，按 GB／T 8170 — 2008 中的 4．3．3 修约值比较法 修约至小数点后两位。

5．7    测定低限、回收率和精密度

5．7．1     测定低限

本文件对氟化调聚物醇(FTOH) 测定低限为 10  mg／kg，对氟化丙烯酸酯 (FTA) 测 定 低 限 为 1 mg／kg。

5．7．2     回收率

样品加标的回收率应为 70％~120％。

5．7．3    精密度

在同一 实验室，由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，并在短时间内对同 一 被测对象相 互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的 10％。

6    试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

a)    样品来源及描述；

b)    本文件编号；

c)    使用的方法；

d)    与本文件的差异；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788124112077006037