# 目	录

前	言	1

- 工程概况	3

- 建筑概况	3

- 结构概况	4

- 监理依据	5

- 施工阶段监理	6

  - 施工准备阶段监理	6

  - 施工质量控制要点	6

  - 施工监理程序	12

4、工程质量检验评定标准	14

- 质量控制要点及控制措施	15

- 常见质量通病与防治措施	17

## 前	言

混凝土工程是钢筋混凝土工程中的重要组成部分，混凝土工程的施工过程中有混凝土的制备、运输、浇筑和养护。本工程采用的是预拌混凝土，因此要特别注重运输、浇筑和养护。本工程混凝土工程量比较大，且应用了大量的 C50、C60 等高强混凝土，具有结构厚、体积大、强度高、混凝土数量多，钢筋分布集中，整体性要求高，一般要求连续浇筑，施工条件复杂等因素。大体积混凝土结构浇筑后，水泥的水化热量大，而由于体积大，水化热聚积在内部不易散发，浇筑初期混凝土内部温度显著升高，而表面散热较快，这样形成较大的内外温差，混凝土内部产生压应力，而表面产生拉应力，如温差过大则易于在混凝土表面产生裂缝。大体积钢筋混凝土的施工质量控制的重点就是要避免出现表面裂缝和坚决控制避免贯穿裂缝的发生。

为了监理规划的全面实施，监理依据设计施工图纸，技术文件，按现行施工验收规范、技术操作规程、国家现行质量验评标准、国家法令法规、政府有关文件精神，结合本地区质量标准、采用检查、旁站，加强关键工序、关键部位进行重点质量控制。为做好混凝土分项工程施工质量预控，运用标准化、规范化、程序化的科学管理使承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标，特编制本监理实施细则。

# 工程概况

# 建筑概况

| 工 | 程 |  | 名 | 称 |  |  |  | 朝 | 林 |  | 国 |  | 际 | 酒 |  | 店 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 程 |  | 地 | 点 | 本工程用地位于北京市亦庄开发区天宝东路与荣 京东街交叉口北侧； 北邻朝林大厦和博达大厦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 | 程 |  | 性 | 质 | 集酒店、商业、办公为一体的综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 | 设 |  | 单 | 位 | 朝林房地产开发公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 | 计 |  | 单 | 位 | 联安国际建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 | 理 |  | 单 | 位 | 北京旭日明建设工程监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监 | 督 |  | 单 | 位 | 亦庄经济开发区质量监督站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 | 包 |  | 单 | 位 | 北京朝林建设集团 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  | A、B 座 |  |  | 2008.3.30 |  | 竣工日期 |  | 2010.9.17 |  |  |  |  |  |  | 工期天数 |  | 902 |
|  |  | C 座 |  |  | 2008.5.30 |  |  |  | 2010.12.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| 质 | 量 |  | 等 | 级 | 合格 |  | 工程造价 |  | 37822（万元） |  |  |  |  |  |  | 承包方式 |  | 固定总价 |
| 工程项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程名 称 |  |  |  | 建筑面积 （㎡） |  | 结 构 类 型 |  | 层 | 数 |  |  | 檐 高 （m） |  |  | 总高 （m） |  | 设 备安装 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地下 |  | 地上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朝 林 国际酒店 |  |  |  | 183190 .92 m2 |  | 砼框架 +砼核心筒结构 |  | 3 |  | 25 |  | 99.95 |  |  | 102.9 |  | 通风、空调、电梯、消防、人防 |  |

# 结构概况：

  - 混凝土强度等级

| 项目名称 | 构件部位 | 砼等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、B 座办公楼主体结构 | 基础底板、地下室外墙 | C40 | 抗渗混凝土 S8 |
|  | 有覆土的地下室顶板 | C40 | 抗渗混凝土 S8 |
|  | 地下三层～地上七层的柱、塔楼核心筒混凝土墙 | C60 | 地下室外墙柱、车库 内框架柱（塔楼、郡房内除外）C40 |
|  | 地上八层～地上十五层的柱、塔楼 核心筒混凝土墙 | C50 |  |
|  | 地上十六层～顶层的柱、塔楼核心 筒混凝土墙 | C40 |  |
|  | 地下三层～地上十五层的梁、板及 其他混凝土墙 | C40 |  |
|  | 地上十六层～顶层的的梁、板 | C30 |  |
|  | 楼梯 | 同梁板 |  |
|  | 后浇带、沉降浇带 | 主体 +5MPa | 微膨胀混凝土 |
| C 座酒店 | 基础底板、地下室外墙 | C35 | 抗渗混凝土 S10 |
|  | 地下二层～顶层框架柱 | C40 | 方钢框架柱内同标号 |
|  | 地下二层～顶层框架梁、板 | C30 |  |
| 其他 | 基础垫层 | C15 |  |
|  | 圈梁、构造柱 | C20 |  |
|  | 现浇过梁 | C20 |  |
|  | 标准构件 |  | 按标准图集要求 |

  - 钢筋混凝土抗震要求

| 部 位 | 框 架 | 剪 力 墙 |
| --- | --- | --- |
| 地下三层～地下二层 | 三级 | 三级 |
| 地下一层～顶层 | 一级 | 一级 |
| 地下一层～七层的型钢混 凝土构件 | 一级 | 一级 |
| 底部加强区范围 | -4.500～12.850 |  |

# 监理依据

| 序号 | 类别 | 法规、规范、规程名称 | 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 国家和地方有关工程建设的法律、法规 |  |
| 2 |  | 有关部门批准的工程项目文件和设计文件 |  |
| 3 |  | 建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同 |  |
| 4 |  | 建设单位和监理单位签订的工程建设监理合同 |  |
| 5 |  | 工程建设标准强制性条文 |  |
| 6 | 地方 | 工程建设监理规范 | DBJ01-41-2002 |
| 7 | 地方 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
| 8 | 地方 | 建设工程安全监理规程 | DB11/382-2006 |
|  | 地方 | 建设工程施工现场安全资料管理规程 | DB11/383-2006 |
|  | 地方 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | DBJ01-82-2004 |
|  | 国家 | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208-2002 |
|  | 地方 | 地下室防水施工技术规程 | DB11/367-2006 |
|  | 地方 | 预拌混凝土质量管理规程 | DB11/385-2006 |
|  | 地方 | 建设工程检测试验管理规程 | DB11/386-2006 |
|  | 地方 | 建筑工程清水混凝土施工技术规范 | DB11/T464-2007 |
|  | 行业 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-95 |
|  | 国家 | 建筑施工安全技术规范 | 2002 版 |
|  | 国家 | 建筑地基基础施工质量验收规范 | GB50202-2002 |
|  | 国家 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
|  |  | 施工图纸 |  |
|  |  | 监理规划 |  |

# 施工阶段监理

# 施工准备阶段监理

    - 审核施工方案是否符合设计图纸、施工质量验收规范的要求。

    - 现浇混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

    - 施工管理人员、质检人员、安全人员是否已到岗到位。需持证上岗的操作人员是否具有有效的岗位证书。

    - 施工用机械是否有安全使用合格证， 并在有效期内。

    - 应根据现场实际情况安排好砼运输车进出场施工道路。

    - 施工现场的布置、安排是否合理，是否存有安全隐患。

# 混凝土施工质量控制要点

    - 现浇结构混凝土施工

      - 商品混凝土的原材料出厂合格证，复试报告配合比等应齐全。到场的预拌混凝土坍落度与混凝土配合比通知单相符。坍落度检测， 每工作班不少于 4 次， 每 10 车不少于 1 次。

      - 基础梁除按常规检查模板的刚度、强度、标高外重点应控制断面尺寸、保护层及梁内预留、预埋件的位置。

      - 基础柱：重点应控制纵横两方向的轴线位置及柱底标高。

      - 基础底板、梁的大体积混凝土施工

        - 选用水化热、凝结时间和收缩量较小的水泥，一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥，当采用硅酸盐或普通硅酸盐水泥时，应采取相应措施延缓水化热的释放。

        - 粗骨料宜采用连续级配，细骨料宜采用中砂。在保证混凝土强度的前提下，应提高掺合料和骨料的含量，降低水泥用量。

        - 在混凝土配合比确定后，应进行水化热的验算或测定。

        - 浇筑混凝土时应分层、分块浇筑，计算好接茬时间，以确保混凝土接茬面不超过初凝时间。

        - 加强混凝土的早期养护，并适当延长混凝土的养护时间。加强蓄热养护和体内散热的综合措施。冬季施工时要适当延长混凝土保温覆盖时间，并涂刷养护剂养护。

        - 在混凝土养护时随时监测混凝土内部和表面温度，其温度差不大于 25℃。

        - 利用混凝土后期强度（45d 或 60d）代替 28d 强度，

    - 墙体混凝土浇筑的控制

      - 竖向施工缝的留置位置按施工图纸规定留置，当设计图纸未明确时应由设计人员明确。

      - 水平施工缝、竖向施工缝已按设计要求处理完成，并已合格。上道工序已经验收。

      - 混凝土浇筑前，应先浇筑一层 1：1 砂浆 3—5 厘米，浇筑第一步的高度为 40 厘米，以后每步浇筑高度为 50—60 厘米，连续分层浇筑至设计标高。

      - 迎水面的钢筋保护层厚度不应小于 5 厘米。

      - 当外墙为防水混凝土，内墙为普通混凝土需分两次浇筑时，其竖向施工缝留置位置应由设计人员确定。

    - 主体结构混凝土

      - 框架梁、柱砼应分层振捣，上下层砼间隙时间为 2h，不能超 过砼初凝时间进行。使用插入式振捣器时每层下料高度不超过500mm，振捣棒不得振动钢筋，边下料边振捣，连续作业浇筑到顶。

      - 当柱混凝土设计强度高于梁、楼板的设计强度时，应对梁柱

节点混凝土施工采取有效措施。

      - 混凝土施工缝宜留置在结构受力较小且便于施工的位置。大体积混凝土及结构复杂的工程，应按设计要求留设施工缝。

      - 后浇带应按设计要求预留，并按规定时间浇筑混凝土。浇筑混凝土前，应将后浇带表面清理干净，并对钢筋整理或施焊。后浇带宜选用早强、补偿收缩混凝土浇筑，并应表面覆盖养护。

      - 冬期浇筑的混凝土，受冻前的抗压强度不应低于设计强度标准值的 30%（硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥）或 40%（矿渣硅酸盐水泥）；高空作业时，应在其外侧采取挡风保温措施。

      - 预应力混凝土结构施工，应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370 和《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T 92 等的有关规定。

    - 高强混凝土施工

      - 高强混凝土施工前，生产、施工各方必须共同制定书面文件，规定质量控制和质量保证实施细则，并明确专人监督施行。施工单位必须对混凝土的原材料及配制的混凝土性能提出具体要求，待监理单位认可后方可施工。

      - 高强混凝土的配制强度必须大于设计要求的标准强度值，以满足强度保证率的要求。超出的数值应根据混凝土强度标准差确定。当缺乏可靠的强度统计数据时，C50 和 C60 混凝土的配制强度应不低于强度等级值的 1.15 倍；C70 和 C80 混凝土的配制强度应不低于强度等级值的 1.12 倍.

      - 不同强度等级混凝土现浇构件相连接时，两种混凝土的接缝应设置在低强度等级构件中，并离开高强度等级构件一段距离。如高等级框架柱与低强度等级的梁相连接时，接缝应设置在距柱两倍梁高的梁上。

      - 混凝土自由倾落的高度不应大于 3m。

      - 泵送高强混凝土的坍落度宜未 120～200mm。

      - 高强混凝土浇注完毕后，必须立即覆盖养护或立即喷洒或涂刷养护剂，以保持混凝土表面湿润。养护时间不少于 7d。

      - 为保证混凝土质量，防止混凝土开裂，高强混凝土的入模温度应根据环境状况和构件所受的内、外约束程度加以限制。养护期间混凝土内部最高不宜高于 75℃，并应采取措施使混凝土内部与表面的温度差小于 25℃。

    - 防水混凝土浇筑 底板混凝土浇筑的控制

      - 防水混凝土宜采用商品混凝土，如现场自拌的，开盘时试验室人员必须到现场。

      - 商品混凝土应随首辆罐车提供配合比及全部原材料的出厂合格证及复试报告，有碱集料要求的，还应提供碱含量计算书。

      - 防水混凝土所用的材料应符合《地下防水工程质量验收规范》

（GB50208-2002）中 4.1.2 条各条款的规定，配合比应符合 4.1.3 条各款的规定。

      - 底板防水混凝土应连续浇筑，当施工图设有后浇带时，施工缝留置在该处。当施工图未设后浇带而施工又必须留置施工缝时，应取得设计人员同意并办理文字手续。

      - 底板与墙体间的水平施工缝，要按设计规定留置。

      - 混凝土在浇筑地点的坍落度，每工作班不少于两次，并符合规定。

      - 防水混凝土抗渗性能试件的制作应符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 第 4.1.5 条规定，即：连续浇筑混凝土每 500M3 应留置一组，且每项工程不得少于两组。混凝土强度等级试件的制作应符合《 混凝土结构工程施工质量验收规范》（DBJ01-82-2004）中 7.4.1 条各项条款的规定。

      - 防水混凝土养护不得少于 14 天，冬、雨季施工按季节性施工方案执行。

    - 后浇带混凝土浇注

      - 后浇带混凝土浇筑时间要符合设计图纸的规定。施工单位不得提前浇筑。

      - 后浇带混凝土强度等级、抗渗标号要符合设计图纸的要求。

      - 商品混凝土、自拌混凝土的原材料出厂合格证及复试报告应齐全。

      - 后浇带混凝土浇筑前模板、钢筋、止水板（ 带） 安装必须验收合格。

      - 底板后浇带混凝土浇筑前应检查底板的接槎处理是否符合设计要求， 并将旧混凝土表面浮浆清除， 用水冲洗干净， 涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂， 再浇筑混凝土。细致振捣使新、旧混凝土紧密结合。

      - 墙体后浇带混凝土浇筑：对旧混凝土面及水平施工缝进行处理，如设计另有要求时，则应按设计要求进行处置（如剔槽贴防水条等），并经验收。检查迎水面、保护层，厚度≥50 毫米。层间墙体混凝土应连续浇筑，浇筑厚度控制在 50mm 左右。

      - 楼板后浇带应对接槎面进行处理。

      - 后浇带混凝土强度试件的制作应符合,《 混凝土结构工程施工质量验收规范》（DBJ01-82-2004）的规定，防水混凝土抗渗性能试件制作应符合《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）第 4.1.5 条的规定。

    - 箱型钢管和型钢混凝土施工

      - 钢管内的混凝土浇注工作，宜连续进行，必须间歇时，间歇时间不应超过混凝土的终凝时间。需留施工缝时，应将钢管封闭，防

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788141044057006044