攀枝花选钛尾矿资源综合利用

目录

1钛资源概况

2攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用的成就与问题

3选钛尾矿处理现状

4选钛尾矿的利用	7

4.1选钛尾矿性质	7

4・2尾矿中有价元素的提取	8

4・2・1从尾矿中回收钛铁矿	・8

4.2・2从尾矿中回收钪	・8

4.2.3从尾矿中回收钻、镓	9

4・3利用选钛尾矿制备建材	10

4.3.1尾矿制备水泥	10 4.3.2尾矿制备建筑用砖、微晶玻璃和陶瓷制品

4.4选钛尾矿深加工利用	11

5选钛尾矿资源综合利用意义及对策	・12

5・1选钛尾矿资源综合利用意义	12

5・2选钛尾矿综合利用的对策	13

6结语	14

攀枝花选钛尾矿资源综合利用

1钛资源概况

钛资源在自然界分布极广，己知钛矿物约有 170余种，其中古钛1%以上的矿物有87种。其中,

金红石(TiO2)、钛铁矿(FeTiO3)、钛磁铁矿、红 钛铁矿、钙钛矿(CaTiO3)、榍石(CaTiSiO5 )等 钛矿物分布较广。

l=J

I三」

I三」

虽然钛矿物种类多，但有工业价值的钛资源 主要是钛铁矿和金红石。表1-1所示为世界钛资 源的分布情况及其2009年钛铁矿与金红石的产 量。金红石TiO2品位高，主要分布于南非、塞拉 利昂、乌克兰和澳大利亚等国，但其储量有限； 钛铁矿储量丰富，占世界钛资源的91%,在中国、 澳大利亚、印度、南非和乌克兰等国大量分布。 可见，我国是钛资源非常丰富的国家。

表1-1世界钛资源的分布情况及其2009年钛铁矿与金红石的产量(kt)

|  | 钛铁矿 |  | 金红石 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009年产量 | 储量 | 2009年产量 | 储量 |
| 美国 | 200 | 6000 |  | 400 |
| 澳大利亚 | 1210 | 130000 | 293 | 22000 |
| 巴西 | 50 | 43000 | 2 | 1200 |
| 加拿大 | 600 | 31000 |  |  |
| 中国 | 600 | 200000 |  |  |

| 印度 | 380 | 85000 | 18 | 7400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马达加斯加 | 60 | 40000 |  |  |
| 莫桑比克 | 200 | 16000 | 6 | 480 |
| 挪威 | 370 | 37000 |  |  |
| 南非 | 1000 | 63000 | 100 | 83000 |
| 乌克兰 | 270 | 59000 | 50 | 25000 |
| 越南 | 200 | 16000 |  |  |
| 塞拉利昂 |  |  | 60 | 28000 |
| 其他 | 50 | 26000 | 400 |  |
| 总计 | 5190 | 680000 | 529 | 45000 |

1=]

|三三|

综合来看，我国钛资源具有以下特点：

一是我国钛资源储量大。我国的钛资源储量 居世界之首，全国有20个省市自治区分布有钛 矿，四川攀西地区和河北承德地区蕴藏有丰富的 钒钛磁铁矿资源，海南、广东、广西和云南等省 分布有钛铁矿砂矿，湖北、山西、河南和陕西等 省则有一定储量的金红石矿。

二是我国钛资源利用难度大。具体表现为： (1)钛铁矿多，金红石少。我国含TiO2品位高的 金红石资源则仅占2 %,钛铁矿资源占国内钛资 源总量的98%以上。(2)原生矿多，次生矿少。 原生钒钛磁铁矿为我国钛资源的主要工业类型， 在我国已探明的钛资源中，钛铁矿原生矿占 97%，砂矿占3%；金红石型钛资源，绝大部分

也为低品位的原生矿，其储量占全国金红石资源 的86%，砂矿为14%。（3）贫矿多，富矿少。我 国钛铁矿平均品位一般为5%-10%,金红石的平 均品位一般为1%-5%，多为1%-2%。与国外相 比，多为低品位矿。

l=J
w

三是我国钛矿床中伴生有用组分多。我国钛 矿床均为多金属共生矿，钒钛磁铁矿除含有巨大 储量的铁、钛、钒以外，尚含有钻、镍、铜、铬、 镓、锰、铌、钽、钪、硒、碲、硫等极其丰富的 伴生有益元素，有相当的综合利用价值。但该类 矿分选难度大，回收率低，生产成本高，资源综 合利用率很低。

l=J
w

从以上分析可知，尽管我国钛资源总量丰 富，资源保证程度较高，但以可选性差的钒钛磁 铁矿为主，可选性好、品位高的砂矿较少，天然 金红石矿产资源更少。可见，立足我国钛资源现 状，强化对低品位原生钛铁矿资源的选矿研究和 对尾矿的资源的综合利用，是将我国丰富的钛矿 储量优势转化为资源优势的必然选择。

2攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用的成就与问题

I三」 I

攀西地区蕴藏着得天独厚的钒铁磁铁矿资 源，探明储量达93.933x108t，预测储量达

l=j
w

l=J

117 .75x108t。矿石中有铁、钒、钛、钻、镍、 铜、镓、铬、钪等十多种有益组分。其中铁储量 占全国的20%,居全国第二位；钛资源保有储量 （以TiO2计）4.28亿t,占全国储量的93%,居世界 第一位；钒资源保有储量（以V2O5计）1047.86万 t,占全国储量的63%,居世界第三位；另外， 铬（Cr2O3）和镓（Ga）的保有储量分别达到696万 t和11.36 万t。

攀西地区钒钛磁铁矿资源的开发利用一直 被列为国家重点科研项目，经过几十年的努力， 取得了一系列重大科研成果。上世纪60~70年 代.我国成功解决了普通高炉冶炼高钛型铁（钒） 精矿的技术难题，正常生产出生铁，经不断优化， 技术经济指标稳步提高；含钒铁水经转炉提钒处 理，获得钒渣和半钢，半钢直接送炼钢转炉进行 炼钢，钒渣经水法提钒进一步处理，制得片状 V2O5 ；从选铁尾矿中，攻克了选钛的技术关键， 选别出优质钛精矿；发展了原生钛铁矿选矿技 术；钛精矿产品成功的制各海绵钛和钛自，推进 了中国高档钛白和镁法海绵钛的生产；从选钛过 程中同时得到的硫化物精矿（含硫、钻、镍、铜、 铂族元素等产品）除制取氧化钻、氧化镍外，还

开展了各种应用研究，为低品位钻、镍及其他有 价组分的回收开辟了新途径；另外，从提帆渣中 回收镓和从提钛后的氯化渣中回收钪的研究也 取得成功。现流程下，铁、钒、钛的走向及利用 情况见图2-1。

攀枝花钒钛磁铁矿是我国钒、钛原料和制品 的最大供应基地，也是钻、镍、钪、镓等贵重材 料的潜在供应者。目前，攀钢仅对铁、帆及少部 分的钛进行了综合回收，对在生产过程中产生的 大量尾矿的综合回收利用规模和水平还处于相 对较低的水平，但同时也具有相当大的发展潜 力。

图2-1现流程下攀铜钒蚀磁铁矿的回收率用率

3选钛尾矿处理现状

l=J

I三」

前期的选钛厂由于工艺技术、设备性能等各 方面的原因，其排放的尾矿中钛铁矿等有用矿物 的含量仍然较高，其中TiO2:含量达7.20%左右、 TFe含量为13・50%左右。为了充分回收利用矿产 资源，同时落实国家下岗分流的政策，解决攀钢 矿业公司富余人员的就业问题，矿业公司于1999 年兴建了兴茂分公司江南选矿厂，从矿业公司3# 尾矿泵站矿浆池的给矿管道出口处截取部分尾 矿作为原料，每年的处理量约为100万们采用弱 磁除铁+重选选钛的工艺流程生产钛精矿，每年 可产0.8万t的钛精矿、约0・5万t的次铁精矿，同 时解决了 180多人的就业问题；为了提高产量， 该厂又于2002年建成了一条浮选生产线，每年的 尾矿处理量可达150万t，使钛精矿的产量达到了 2.4万t/y、次铁精矿的产量约为1.2万t，同时解 决了260多人的就业问题。

I三」

选钛厂扩能改造工程建成投产后，产量和收 率都得到了大幅提高，钛精矿产量达到50万t/ y，相对选矿总尾的回收率为37.50% ；但由于建 设场地缺少，致使其浮选尾矿再选生产线不能实 施且为了保证所有尾矿都能进人尾矿库，避免浮 选泡沫对环境的污染，选钛生产时不能使用足够

I=J
w

的浮选药剂，也制约了选钛厂产能的发挥；因此， 选钛厂目前的尾矿中TiQ^含量达6.80%左右、 2

l=j
w

=1

TFe含量为12.90%左右，仍然具有较高的回收价 值。按照选钛厂的技术改进方案规划，技改后选 钛厂将新增钛精矿约为3〜5万t/y，但其尾矿中 TiO2含量仍可达6.50%左右；且选矿厂扩能改造 后，选钛厂已无条件回收处理其新增尾矿，到时 选钛厂的尾矿指标将比目前还高。因此，有必要 统筹规划密地片区总尾矿的回收利用方案；而理 想的作业场地就是对现有的江南选厂进行工艺 升级扩能改造。

4选钛尾矿的利用

4.1选钛尾矿性质

liiJ

通过光谱分析，可知选钛尾矿中含有大量有 用的元素，光谱分析结果见表4-1。

在攀枝花铁矿床中，铁的价值占矿石总价值 的38.67%，而其尾矿中V、Ti、Co、Ni、Ga、 Sc等多种金属的价值则占60%以上。经破碎、磨 矿等加工后的细粒尾矿，由于其主要矿物成分由 硅酸盐、铝硅酸盐、碳酸盐矿物和微量金属矿物 组成，化学成分以SiO2、Fe2O3、TiO2、CaO、 MgO、A12O3、K2O、Na2O为主，是建筑、陶瓷、

| 元素 | Ba | Be | B | Cr | Pb | Sn | Mn | Nb | V | Y | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（10-6） | 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.1 | 3000 | 1 | 200 | 2 | 1000 |
| 元素 | Co | Sr | Ga | Cu | Zr | Ag | Fe/% | Ca/% | Mg/% | Ti/ % | Al/ % |
| 含量（10-6） | 30 | 20 | 10 | 1.5 | 0.13 | 0.1 | >10 | >10 | ~10 | > 10 | V5 |

玻璃等工业的重要矿物原料。

表4-1选矿尾矿光谱分析结果

尾

4.2尾矿中有价元素的提取

I三」

攀枝花尾矿中存在大量的有价元素，若能从 尾矿中回收钛、钪、钒、钻等多种有色金属和稀 有金属，则能带来巨大的经济效益。

4.2.1从尾矿中回收钛铁矿

I三」

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/797022023120006043

攀钢每年开采钒钛磁铁矿1150万t, TiO2* 约120万t,可选钛厂对660万七尾矿的处理能力不 足，每年只能生产15万七钛精矿（47%TiO2）。目 前钛资源综合利用率仅为4.9%。攀钢选钛尾矿 中含有超过10%的Ti、Fe等元素，其化学成分以 FeTiO3、TiO2等为主。攀钢矿业公司设计研究院 采用“强磁■磨矿-浮选”工艺，得到的钛精矿品 位为46.34%，产率为3.12 %，并建议采用“浮钛 尾矿强磁选富集、磨矿后返回原强磁-浮选流程” 工艺回收钛铁矿。