# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：不限类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP316L	TP316L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：1.5～12

标准、型号	制造商牌号

ER316L	CHG-316L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

9～10L/min 8～15L/min

| 热处理温度： | ± | ℃ |  | 保温时间： | min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接 焊接方法 焊材牌号 规格 电流极 电流 电压 焊接速度 焊接工艺参数 焊前准备、清理和检查： 机械清理坡口表面及边缘(25)mm 范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。工艺 施焊注意事项： 说明 单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。 不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。 编制： 审核： 批准： 焊接工艺卡 版次：A |  |  |  |  |  |  |

理	后热温度：	℃

保温时间：	min

| 层道 1 | GTAW | CHG-316L | (mm) Φ 1.6 | 性 正接 | （A） 62～83 | (V) 10～11 | （mm/min） 30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 3.2 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |

其他

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：≥136.5 类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP316L	TP316L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：9～24

标准、型号	制造商牌号

ER316L	CHG-316L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

6～9L/min 10～15L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

焊接	焊接方法	焊材牌号层道

| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 3.2 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |

1

2 及以上

1

焊接	2 及以工艺		上参数

1

2 及以上

1

2 及以上

### 焊前准备、清理和检查：

规格

(mm)

保温时间：	min

保温时间：	min

电流极	电流	电压	焊接速度

性	（A）	(V)	（mm/min）	其他

工艺说明

编制：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：	适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW+SMAW 接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

管座以及板对接、角接焊缝。焊接工艺评定编号：

焊接位置：1G/2G/1F/2F

衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

|  | A 侧 | B 侧 |
| --- | --- | --- |
| 母材材质牌号： | TP316L | TP316L |
| 母材类别： 母材直径范围(mm)：≥203.2 | CⅢ 母材厚度范围(mm)：7.5～20 | CⅢ |
| 类别（焊丝或焊条等） | 标准、型号 | 制造商牌号 |
| 焊丝 | ER316L | CHG-316L |
| 焊条 | E316L-16 | CHS022 |
|  | 气体成分及纯度 | 流速 |
| 正面： | Ar 99.95 | 5～10L/min |
| 背面： | Ar 99.95 | 5～10L/min |

母材

填充材料

保护气体

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：		温度测量方式： 后热	层间温度：	℃

热处	后热温度：	℃ 理

|  |  |  |  | （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 |
| SMAW | CHS022 | Φ 2.5 | 反接 | 69～124 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 69～108 |
| SMAW | CHS022 | Φ 3.2 | 反接 | 69～124 |

热处理温度：	±	℃

保温时间：	min

保温时间：	min

焊接层道

1

2 及以

焊接	上工艺

参数	1

2 及以上

焊接方法

焊材牌号

规格 (mm)

电流极性	电流

电压	焊接速度

(V)	（mm/min）	其他

11～	30～60

15

24～	100～140

26

11～	30～60

15

24～	100～140

26

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：	适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

座以及板对接、角接焊缝。焊接工艺评定编号：

焊接位置：全位置

衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：≥84 类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP316L	TP316L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：＞1.5、≯12

标准、型号	制造商牌号

ER316L	CHG-316L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

5～10L/min 5～10L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

保温时间：	min

保温时间：	min

焊接	焊接方法	焊材牌号层道

CHG-316

规格

(mm)

电流极性

电流

（A）

电压	焊接速度

(V)	（mm/min）	其他

1

2 及以上

1

焊接	2 及以工艺		上参数

1

2 及以上

1

2 及以上

GTAW

GTAW GTAW GTAW GTAW GTAW GTAW GTAW

L CHG-316

| Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 3.2 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |

L

CHG-316 L

CHG-316 L

CHG-316 L

CHG-316 L

CHG-316 L

CHG-316 L

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：不限类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP316L	TP316L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：1.5～12

标准、型号	制造商牌号

ER316L	CHG-316L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

8-10L/min 8-10L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 3.2 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |

焊接	焊接方法	焊材牌号

保温时间：	min

保温时间：	min

规格	电流极	电流	电压

焊接速度	其他

层道

1

2 及以上

1

焊接	2 及以工艺		上参数

1

2 及以上

1

2 及以上

(mm)

性	（A）	(V)	（mm/min）

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：不限类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP304L	TP304L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：1.5～12

标准、型号	制造商牌号

ER308L	CHG-308L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

9～10L/min 8～15L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

| 层道 1 | GTAW | CHG-308L | (mm) Φ 1.6 | 性 正接 | （A） 62～83 | (V) 10～11 | （mm/min） 30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 以上 | GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-308L | Φ 3.2 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |

焊接	焊接方法	焊材牌号

保温时间：	min

保温时间：	min

规格	电流极	电流	电压	焊接速度	其他

焊接工艺参数

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：≥136.5 类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP304L	TP304L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：9～24

标准、型号	制造商牌号

ER308L	CHG-308L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

6～9L/min 10～15L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

焊接	焊接方法	焊材牌号层道

| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |

1

2 及以上

1

焊接	2 及以工艺		上参数

1

2 及以上

1

2 及以上

规格

(mm)

保温时间：	min

保温时间：	min

电流极	电流	电压	焊接速度

性	（A）	(V)	（mm/min）	其他

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW+SMAW 接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座以及板对接、角接焊缝。

焊接工艺评定编号：

焊接位置：1G/2G/1F/2F 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

|  | A 侧 | B 侧 |
| --- | --- | --- |
| 母材材质牌号： | TP304L | TP304L |
| 母材类别： 母材直径范围(mm)：≥203.2 | CⅢ 母材厚度范围(mm)：7.5～20 | CⅢ |
| 类别（焊丝或焊条等） | 标准、型号 | 制造商牌号 |
| 焊丝 | ER308L | CHG-308L |
| 焊条 | E308L-16 | CHS002 |
|  | 气体成分及纯度 | 流速 |
| 正面： | Ar 99.95 | 5～10L/min |
| 背面： | Ar 99.95 | 5～10L/min |

母材

填充材料

保护气体

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：		温度测量方式： 后热	层间温度：	℃

热处	后热温度：	℃ 理

热处理温度：	±	℃

| 焊接方 法 | 焊材牌号 | 规格 (mm) | 电流极性 | 电流 （A） | 电压 (V) | 焊接速度 （mm/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| SMAW | CHS002 | Φ 2.5 | 反接 | 69～124 | 24～26 | 100～140 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| SMAW | CHS002 | Φ 3.2 | 反接 | 69～124 | 24～26 | 100～140 |

焊接层道

1

2 及以

焊接	上

工艺	1

参数

2 及以

上

保温时间：	min

保温时间：	min

其他

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座以及板对接、角接焊缝。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：≥84 类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP304L	TP304L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：＞1.5、≯12

标准、型号	制造商牌号

ER308L	CHG-308L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：		温度测量方式： 后热	层间温度：	℃

5～10L/min 5～10L/min

热处	后热温度：	℃ 理

热处理温度：	±	℃

保温时间：	min

保温时间：	min

焊接层道

1

2 及以

焊接	上

工艺	1

参数

2 及以

上

1

2 及以

焊接方法GTAW GTAW GTAW GTAW

GTAW GTAW

焊材牌号	其他

| 规格 (mm) | 电流极性 | 电流 （A） | 电压 (V) | 焊接速度 （mm/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 1.6 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.0 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |

CHG-308 L

CHG-308 L

CHG-308 L

CHG-308 L

CHG-308 L

CHG-308

上

1	GTAW

L CHG-308

| Φ 2.5 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ 3.2 | 正接 | 69～108 | 11～15 | 30～60 |

L

2 及以上

GTAW

CHG-308 L

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：对接

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：不限类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP304L	TP304L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：1.5～12

标准、型号	制造商牌号

ER308L	CHG-308L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

8-10L/min 8-10L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

焊接	焊接方法	焊材牌号

保温时间：	min

保温时间：	min

规格	电流极	电流	电压

焊接速度	其他

层道

| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-308L | Φ 1.6 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.0 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |

1

2 及以

焊接	上

工艺	1

参数	2 及以上

1

2 及以上

(mm)

性	（A）	(V)	（mm/min）

工艺说明

编制：

1

| GTAW | CHG-308L | Φ 2.5 | 正接 | 68～92 | 8～11 | 30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-308L | Φ 3.2 | 正接 | 80～107 | 8～11 | 30～50 |

2 及以上

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：T 型

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：不限类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP316L	TP316L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：1.5～12

标准、型号	制造商牌号

ER316L	CHG-316L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

9～10L/min 8～15L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

| 层道 1 | GTAW | CHG-316L | (mm) Φ 1.6 | 性 正接 | （A） 62～83 | (V) 10～11 | （mm/min） 30～50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |
| 2 以上 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 66～107 | 10～11 | 30～50 |
| 或 1 | GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 62～83 | 10～11 | 30～50 |

焊接	焊接方法	焊材牌号

保温时间：	min

保温时间：	min

规格	电流极	电流	电压	焊接速度	其他

焊接工艺参数

工艺说明

编制：

2 以上	GTAW	CHG-316L	Φ 3.2	正接	66～107	10～11	30～50

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW

接头型式：T 型

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座。

焊接工艺评定编号： 焊接位置：全位置 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

母材	母材材质牌号： 母材类别：

母材直径范围(mm)：≥136.5 类别（焊丝或焊条等）

填充	焊丝

材料

A 侧	B 侧

TP316L	TP316L

CⅢ	CⅢ

母材厚度范围(mm)：9～24

标准、型号	制造商牌号

ER316L	CHG-316L

气体成分及纯度	流速

保护	正面：	Ar	99.95

气体	背面：	Ar	99.95

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：	温度测量方式：

后热	层间温度：	℃ 热处

6～9L/min 10～15L/min

理	后热温度：	℃

热处理温度：	±	℃

焊接	焊接方法	焊材牌号层道

| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.0 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 107～143 | 11～12 | 20～40 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 3.2 | 正接 | 101～152 | 11～12 | 20～40 |

1

2 及以上

1

焊接	2 及以工艺		上参数

1

2 及以上

1

2 及以上

规格

(mm)

保温时间：	min

保温时间：	min

电流极	电流	电压	焊接速度

性	（A）	(V)	（mm/min）	其他

工艺说明

编制：

### 焊前准备、清理和检查：

机械清理坡口表面及边缘(25)mm   范围内所有的油、漆、垢、锈等；检查对口尺寸。施焊注意事项：

单层焊道的厚度不大于所用焊条直径加 2mm；单焊道宽度不大于所用焊条直径的 4 倍。注意接头和收弧的质量，收弧时应将熔池填满。多层多道焊的接头应错开（15～20）mm。   不锈钢定位焊必须有背面氩气保护，层间温度不允许超过 150℃。

审核：	批准：

# 焊接工艺卡

## 版次：A

编号：

焊接标准：DL/T869-2012 焊接方法：GTAW+SMAW 接头型式：T 型

接头型式、坡口和组装尺寸示意图：单位：mm

适用范围：汽水管道或联箱封头，汽水取样、仪表等接管座以及板对接、角接焊缝。

焊接工艺评定编号：

焊接位置：1G/2G/1F/2F 衬垫材料：无

焊接层道示意图：单位：mm

|  | A 侧 | B 侧 |
| --- | --- | --- |
| 母材材质牌号： | TP316L | TP316L |
| 母材类别： 母材直径范围(mm)：≥203.2 | CⅢ 母材厚度范围(mm)：7.5～20 | CⅢ |
| 类别（焊丝或焊条等） | 标准、型号 | 制造商牌号 |
| 焊丝 | ER316L | CHG-316L |
| 焊条 | E316L-16 | CHS022 |
|  | 气体成分及纯度 | 流速 |
| 正面： | Ar 99.95 | 5～10L/min |
| 背面： | Ar 99.95 | 5～10L/min |

母材

填充材料

保护气体

注：不锈钢材料在焊缝厚度≤5mm 前不能停止背面气体保护。预热温度：GTAW	℃，SMAW	℃

预热	预热加热方式：		温度测量方式： 后热	层间温度：	℃

热处	后热温度：	℃ 理

|  |  |  |  | （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GTAW | CHG-316L | Φ 1.6 | 正接 | 69～108 |
| SMAW | CHS022 | Φ 2.5 | 反接 | 69～124 |
| GTAW | CHG-316L | Φ 2.5 | 正接 | 69～108 |
| SMAW | CHS022 | Φ 3.2 | 反接 | 69～124 |

热处理温度：	±	℃

保温时间：	min

保温时间：	min

焊接层道

1

2 及以

焊接	上工艺

参数	1

2 及以上

焊接方法

焊材牌号

规格 (mm)

电流极性	电流

电压	焊接速度

(V)	（mm/min）	其他

11～	30～60

15

24～	100～140

26

11～	30～60

15

24～	100～140

26

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/815140003013011034