# 金 3 长安汽车职业技能鉴定理论考试复习题涂装工（技师）

—                   、 单 项 选 择1．喷漆室内不能产生哪种有害物质（ A ）。A、废油	B、废水	C、废气	D、废渣

2、在电泳涂装过程不伴随哪一种电化学物理现象：（ B ）

A、电解	B、电镀	C、电沉积	D、电渗3、磷化液的测定游离酸所用的指示剂是：( C )

A、酚酞	B、甲基橙	C、溴酚兰	D、紫色石蕊

4、对于车身而言，一般采用四种蜡对车体进行保护，如空腔腊、发动机舱蜡、底盘蜡、运输蜡，目前公司各车型普遍采用是哪种蜡？（ C ）

A、发动机舱蜡	B、底盘蜡	C、空腔腊	D、运输蜡5、A 级面最大允许的颗粒直径为：（ B ）

A、1mm	B、1.5mm	C、2mm	D、3mm

6、以欧洲为主的工业发达国家，汽车用中间涂料和面漆已向（ B ）化发展。A、溶剂	B、水性	C、粉末	D、静电

7、抗石击涂料的涂装方式为（ D ）

A、空气喷涂	B、静电喷涂	C、人工刷涂	D、高压无气喷涂8、磷化总酸度检测值过高，采取措施正确的是：( C )

A、补加磷化建浴液	B、补加磷化补给液C、补加磷化中和剂	D、补加磷化促进剂

9、下列有关溶剂含量表达错误的是（ D ）

A 、表示槽液中有机溶剂的总重量	B、溶剂含量过高，泳透力下降

C、溶剂含量过高，破坏电压下降	D、溶剂含量过低易造成涂膜膜厚增加

10、分子工式为 C H （CH ） ，是一种无色、透明、极易挥发的液体为（A	）

６  ４	３	２

A、二甲苯	B、苯	C、甲苯	D、乙醇

11、高保护高装饰性和（ B	）涂料品种，正在汽车涂装领域得到迅速的推广应用。

A、低溶剂	B、低污染	C、低消耗	D、低成本

12、废水站除磷使用何种药剂（ A ）

A、氢氧化钙	B、氢氧化钠	C、硫酸	D、硝酸13、浸漆工件存在一定的膜厚差，厚度分布为（ B） 。

A、上厚下薄	B、上薄下厚	C、中间厚两侧薄	D、中间薄两侧厚

14、涂料进库应登记物料的批号，进库日期和贮存保管期等，出库应根据（ A	） 的原则发料。

A、先进先出； B、后进先出；

C、先进后出； D、不分先后，只要在有效期内都行。

15、密封胶吸湿产生发泡弊病，主要是因为哪种成分吸湿（ B ） A、增塑剂	B、填充料	C 聚氯乙烯	D、附着力增强剂

16、涂料干燥后的涂层表面呈现出微小的圆珠状小泡，并一经碰压即破裂，这种  现象称为（ A	）。

A、起泡	B、凸点	C、鼓泡	D、痱子

17、 细密封根据密封胶质量要求,其板材塔接缝隙小于（ C ）

A、 1.5 mm	B、 2 mm	C、0.8mm	D、3.0 mm 18、调漆时下列哪种做法是错误的：（ B	）

A、使用铜制工具开启涂料桶；

B、穿着化纤类衣裤进行调漆作业；

C、在使用前用金属过滤网对涂料进行过滤； D、在调漆前对涂料进行充分搅拌。

19、公司企业标准 Q/JD 1076—2004 电泳漆膜要求耐盐雾性时间为（ C ）

A、≥1000hr

B、≥1100hr

C、≥1200hr

D、≥1300hr

20、公司企业标准 Q/JD 1076—2004 要求电泳溶剂含量范围为（ C ） A、1%～2% B、1%～3%	C、1、5%～3%	D、2%～5%

21、为消除涂料施工场所的（ C		），最有效的方法是将设备可靠地接地。 A、明火	B、电所火花	C、静电火花	D、自燃

22、涂料必须经过一定的温度烘烤，使成膜物质分子中官能基发生交联反应而固化，这种成膜方式属于（	C	）型。

A、固化剂固化	B、氧化—聚合	C、烘烤聚合	D、挥发溶剂固化

23、对箱形零件的夹层或不易喷到漆的空心部位进行防锈，应采用( D )方法

A、密封处理	B、采用电泳涂装

C、不用处理	D、注防锈蜡

24、以下有关 VOC 的描述正确的是（ A ） A、其含义为“有机挥发物”

B、一般来说，涂料中的有机溶剂含量越高，VOC 越低C、VOC 是用质量分数含量来衡量的

D、VOC 对环境的影响小

25、金属闪光漆中所用闪光铝粉是一种颗粒形状比较规则，粒度分布比较均匀的高(A	)性铝粉。

A、反射	B、折射	C、散射	D、放射

26、涂料的干燥是指涂装后，涂料由液态或粘稠状薄膜变成（	C	）的化学物理变化过程。

A、粉末	B、絮状	C、固态		D、气体27、化学变化中的最小微粒是(	A )。

A、原子	B、分子	C、原子团	D、离子28、对底漆来讲( C )是重要的指标

A、干燥性	B、耐油性

C、附着力	D、颜料的表面张力

29、气密封的作用描述错误的是（ D ）

A、补充排风系统抽去的空气量	B、防止冷空气渗入烘房

C、防止热空气从烘房中逸出	D、减少循环风中所含溶剂的百分比30、目前国内外汽车行用的阴极电泳涂料正向：（ C	）化方向发展。

A、薄膜	B、中厚膜

C、厚膜	D、中膜

31、防止烘房内溶剂出现冷凝的措施以下不正确的是（ B ） A、烘房和冷却区的送风和排风比率必须平衡

B、保持烘房表面温度高于冷凝温度C、吹入新鲜热空气到气封区

D、适当调节气封

32、涂装工艺过程中所产生的废水经过处理后，应达到国家(	A	)级排放标准

的要求才能直接排放

A、一	B、二	C、三	D、都行

33、涂装过程中产生的废气通常是由下面哪种方法来治理的（	B	）。A、水过滤法	B、燃烧法

C、自然排放	D、酸过滤法

34．作为生产合成树脂的重要原料，其水溶液是常用的防腐剂的产品是( D ) A、甲醇	B、甲醚	C、甲酸	D、甲醛

35、电化腐蚀是不纯的金届(或台金)接触到电解质溶液所发生的( B)活泼的金属原子失去电子而被氧化所引起的腐蚀。

A、电池	B、原电池	C、电解	D、电离

36．能全面包括颜色的 3 个特性，即色度、明度、饱和度的是( D	)。A、黑色	B、消色	C、中性色	(D)彩色

37、抛光蜡主要用于( C	)

A、硝基漆抛光	B、过氨乙烯漆抛光C、涂层表面上光	D、虫胶漆抛光

38、测定细度使用最为普遍的方法是( C	)。

A、灯箱法	B、红外线灯法	C、刮板细度计	D、比色法

- 目前对于涂装作业系统来说，最重要的安全技术内容包括（ D ） A、防毒安全技术

B、三废治理技术和产品质量技术C、防火、防爆安全技术

D、防毒、防火、防爆安全技术和三废治理技术

- 在给出的氧化物中，不是酸性氧化物的是( D	)。

A、S0

3

B、 CO

2

C、N0

2

D、NA O

2

41、皮肤上粘污油漆时，不要用( B )溶剂清洗。

A、皂糊	B、苯类、酮类	C、氨水	D、碳酸钾42、颜基比是指涂料中颜料与基料的( C )比。

A、物质量的	B、浓度	C、质量	D、体积

43、当光能量变化极微小而达到人眼不能区分的程度时．亮度虽有变化，(	B	)

却不变。

A、色度	B、明度	C、饱和度	D、暗度

44、图案漆喷涂或面漆修补前若底层打磨不到位易出现（	B	）质量问题。A、砂纸纹	B、附着力不佳	C、颗粒	D、失光

45 腻子中（ A	）含量高，呈厚浆状，容易干燥，干后坚硬，能耐砂磨。

A、填充料	B、树脂	C、固化剂	D、溶剂

46、若在原子灰上直接喷涂面漆，一般不会出现（	D	）质量问题。A、失光	B、漆膜抗冲击性差	C、显腻子印	D、桔皮

47、密封胶的粘度与温度的关系是（ B ）

48、红外线干燥设备加热方式属于（	B ）。

A、温度越高粘度越大	B、温度越高粘度越小C、正比例线性关系	D、反比例线性关系

A、对流式	B、热辐射式	C、传导式	D、电磁感应式

49、国内先进的地面输送机并应用于涂装生产线的是 (	A	) A 滑橇输送机	B 地面反向积放式输送机

C 普通地面推式输送机	D 鳞板式地面输送机

50、一般地，电泳后超滤水洗水的污染度指的是：（ C	）

A、酸度	B、碱度	C、固体分含量	D、杂质离子含量51、为消除静电，一般接地电阻应低于：（A）

A、4Ω	B、40Ω	C、400Ω	D、4kΩ

52、下列说法中，哪一项是错误的：（	C	）

A、在一定范围内，静电电场强度越强，静电雾化效果和吸引效果越好，涂着效率越高；

B、空气喷涂中，在涂料喷出量恒定时，空气量越大，涂料雾化越细； C、同一喷枪进行不同涂料喷涂时，粘度越高，漆雾越细；

D、静电喷涂的涂料的电阻值应控制在一定的范围内。

53、化学平衡主要是研究( C )的规律，如反应进行的程度以及各种条件对反应进行情况的影响等。

A、正反应	B、逆反应	C、可逆反应	D、化合反应54、 日光碰到蓝色颜料粒子，它将首先吸收(		D )光谱。

A、红色	B、绿色	C、青色	D、黄色

55、涂装场地应清洁，无灰尘，喷漆用的压缩空气不允许含有（ C	）。A、机械杂质	B、灰尘	C、油和水	D、有机物

56、目前，公司轿车的 PVC 喷涂区域一般为（ B ）

①、轮鼓部位	②、车身裙边部位

③、车身底盘部位	④、车身底盘部位（除备胎、燃油箱部位） A、①②④	B、①④	C、①③	D、④

57、下列哪个工作间呈微负压（ B ）

A、中涂喷漆室	B、电泳打磨室	C、人工擦净间	D、点补间58、喷漆室喷涂区所需风量的计算方法，一般为：（ A ）

A、室体长×室体宽×喷涂区风速

B、室体长×室体宽×室体高×喷涂区风速

C、室体长×室体高×喷涂区风速	D、室体宽×室体高×喷涂区风速59、 涂装调输漆系统中背压器的作用是（ C ）

A、 提高输漆压力	B、 降低输漆压力

C、降低输漆压力波动范围	D、 增大输漆压力波动范围

60、下面哪种方法正在国际上普遍用来治理废水污染。（	D	） A、混凝法	B、填埋法

C、超滤法	D、生物治理法

61、调输漆系统中油漆主循环泵可采用（	D	）。A、电动泵	B、液压泵

C、气动泵	D、三种都可以

62、不属于涂料中稀释剂的作用是（ A ）。

A、 参与成膜	B、调整粘度		C、可调整漆膜干燥速度	D、溶解分散63、不属于磷化膜作用的是（	D		） 。

A、提高底漆着力	B、增强涂层耐蚀性C、具有一定的防锈能力	D、可作防锈漆使用

64、涂装过程中，出现的 VOC 排放物是指（	C	）

A、 高浓度有害气体	B 、喷漆室涂料残渣

C 、挥发性有机化合物	D、 含有机涂料的废水

65、色差表示中 L、A、B 中“L”表示（ D ）

A、 红绿度	B、 黄蓝度

C 、红黑度	D 、黑白度

66 下列空调器中，不宜采用天燃气直接燃烧进行加热的是（ D ） A、 中面涂空调器	B 、厂房通风空调器

C、 作业场空调器	D、 调输漆空调器67、不属于色差控制参数的是（ C	）

A、 L 值	B、a 值

C、s 值	D、b 值

68、喷漆室循环水 pH 值为 （ A	)。

A、8.5～9.5	B、 7～8	C、7.5～8.5	D、9～10

69、喷漆室自动段风速为（	C ）。

A、0.55～0.65m/s		B、0.35～0.45m/s C、0.25～0.35m/s	D、0.45～0.55m/s

70、新颜色开发中，以下哪项资料不为汽车工艺部门的输出物（ B ）。A、 配套工艺试验报告	B、车身配色方案

C、 颜色命名及代号申请技术通知D、 新颜色喷涂用车试喷计划

71、为提高色漆层的遮盖力，可选择与色漆层相近的（	D	）底漆喷涂。A、 颜色	B、 成份	C、 粘度	D、 灰度

72． 物体的(A	)决定于光源的光谱组成和物体表面所反射的各波长辐射的比。(A)色调	(B)明度	(C)饱和度	(D)色度

73 对铝制件在涂装前应进行( B )处理。

A、磷化	B、氧化	C、化学	D、钝化74 钢制件在涂漆前应进行( A )处理。

A、磷化	B、氧化	C、化学	D、钝化

75、若有涂料或有机溶剂着火，千万不能用( A )扑灭。A、水	B、沙子	C、土	D、泡沫灭火器

76、能改善涂料加工，成腹及使用等性能的是( C	)、A、主要成膜物质	B、次要成膜物质

C、辅助成膜物质	D、成膜物质

77、涂层的鲜映性与下列哪一项涂层性能无关：（ D	）

A、光泽度	B、平滑度	C、橘皮性能	D、耐冲击性

78、颜料在漆中悬浮性在(	C	)以上则会受到破坏，使漆料降低教皮而沉淀结块。

A、20℃	B、25℃	C、28℃	D、30℃

- 对应涂漆的塑料制件涂装前应进行特种的( C )处理。	· A、磷化	B、氧化	C、化学	D、钝化

- 磷化处理主要用于普通的( D )。

A、合金钢	B、不锈钢	C、铸铁	D、碳钢

- 涂料涂装成膜后，表面呈轻微白色的现象称为（ C	）。A、缩孔	B、流挂	C、失光	D、白霜

82．电泳涂装法可分为阳极电泳涂装法和( B ）。A 电沉积涂装法	B 阴极电泳涂装法

C 电涂漆涂装法	D 电附着涂装法83、在涂料中加入银粉色母，可以（ B ） A、提高颜色的正面亮度和侧面亮度

B、提高颜色的正面亮度，降低颜色的侧面亮度C、降低颜色的正面亮度和侧面亮度

D、降低颜色的正面亮度，提高颜色的侧面亮度84、粉末涂装不易出现的缺陷是（ B	）。

A、颗粒	B、流挂

C、发花	D、针孔

85、下列不是磷化分类方法的是（ D ）。A、磷化成膜体系	B、磷化成膜厚度

C、磷化温度	D、磷化时间

86、孤立的自由原子是由带( B )和带负电的核外电子所组成。A、正电的质子	B、正电的原子核

C、不带电的中子	D、带负电的中子

87 原子是由原子核和核外电子组成的，而原子核则由( A	)组成。

A、质子和中子	B、中子和电子 C、质子和离子 D、离子和电子88、电泳极液电导率上升，则电泳 MEQ 值（	A	）

A、上升	B、下降	C、不变

89、涂膜柔韧性是指涂膜干透后，经过一定幅度的弯曲后不发生（	C	）的性能。

A、起皱	B、脱落	C、破裂	D、ABC 三项都对

90、在涂装废水含有的各类污染物中， 用 LAS 表示的是（ B ）

A、 阳离子表面活性剂	B、 阴离子表面活性剂	C、 氨氮	D、 苯胺类91、用色漆均匀地涂刷在物体表面上，使其底色不再呈现的（ C ），称为遮盖力。A、最大用漆量	B、适中用漆量

C、最小用漆量	D、最大用漆量的二分之一

92、密封胶吸湿产生发泡弊病，主要是因为哪种成分吸湿（ B ） A、增塑剂	B、填充料	C 聚氯乙烯	D、附着力增强剂

93、为提高车身 NVH 性能，车身设计结构形成的缝隙及沟、槽一般不允许大于

（ B ）mm，否则难以密封。

A、1	B、3	C、5	D、10

94、以下关于注蜡工序 PFMEA 分析时，蜡滴落的失效结果的潜在起因描述正确的是（ B ）

A、蜡枪的吐出压力太小；	B、蜡温度太高；

C、操作移动速度过快；	D、操作移动速度过慢； 95、下列 哪种方法不能使电泳涂膜增厚（ C ）

A、适当提升电压	B、适当增加电泳时间C、适当提高 MEQ 值	D、适当提升槽液温度

96、防霉剂的要求是，不影响涂膜颜色，无味、无毒性，与涂料的（ C	）要好。A、干燥性能	B、耐热性	C、混溶性	D、耐腐性

97、磷化液的测定游离酸所用的指示剂是：( C )

A、酚酞	B、甲基橙	C、溴酚兰	D、紫色石蕊98、以下哪种因素不会造成电泳涂膜太厚：( C )

A、被涂车身周围循环效果差	B、固体份过高

C、溶剂含量过低	D、电泳时间过长99、下列有关溶剂含量表达错误的是（ D ）

A 、表示槽液中有机溶剂的总重量	B、溶剂含量过高，泳透力下降

C、溶剂含量过高，破坏电压下降	D、溶剂含量过低易造成涂膜膜厚增加100、粗密封要求板材搭接缝隙小于（ B ）

A、3mm	B、1.5mm	C、2.5mm	D、3.5mm

101、汽车涂装色差控制中，单色漆的色差控制角度一般为（ C	） A、15°	B、25°	C、45°	D、110°

102、车间的安全通道和安全疏散门（ D ）。A、可有可无	B、只留一个好管

C、没有必要	D、一定要有

103、下列哪个不属于调输漆小系统的作用（ B	） A、快速清洗	B、方便油漆加入系统

C、减少清洗费用	D、方便小色种涂料的使用104、电泳涂膜被再溶解后会发生下列什么现象（ A ） A、涂膜变薄	B、涂膜光泽增高

C、产生缩孔	D、表面发黄

105、涂膜在规定的干燥条件下，表面成膜的时间，（C ）时间。 A 为半干	B、为不干	C、为表干	D、指干

106、涂料配色大多数是配制复色涂料，需要几种（ A ）涂料或颜料的色料。A、原色	B、填料	C、深色	D、基色

107、密封胶采用喷涂方式时，为避免污染螺柱、螺母，产品结构焊缝距其它螺柱、螺母等零件的距离要求为（ A ）

A、≥30mm	B、≥25mm	C、≥20mm	D、≥15mm

108、密封胶采用挤涂后刷涂方式时，为避免污染螺柱、螺母，产品结构焊缝距其它螺柱、螺母等零件的距离要求为（ B ）

A、≥30mm	B、≥20mm	C、≥15mm	D、≥10mm

109、密封胶仅起填充作用时，为避免污染螺柱、螺母，产品结构焊缝距其它螺柱、螺母等零件的距离要求为（ C ）

A、≥20mm	B、≥15mm	C、≥10mm	D、≥5mm

110、在设计消音隔热垫时，必须要求消音隔热垫边缘与安装孔的最小距离大于

（ B ）

A、20mm	B、15mm	C、10mm	D、5mm

111、下列部件中，哪一个不属于静电喷枪的部件（ D	） A、喷嘴	B、枪针	C、发电机	D、成型空气环

112、在涂装车间排放的各种废水中，含有 锌、镍、锰等重金属离子污染物的是

（ C	）

A、 脱脂废水	B、 电泳废水	C、 磷化废水	D、 面漆废水113、在废水处理工艺中，要除去废水中磷酸盐，需要使用的药品是（ A ）

A、 氢氧化钙	B、 氢氧化钠	C、 聚合硫酸铁溶液	D、 A-PAM 凝聚剂114、下列哪一项不属于电泳漆组分（C）

A、乳液	B、色浆	C、促进剂	D、中和剂115、有关 MEQ 值描述错误的是（ C ）

A、MEQ 值升高，电导率升高	B、MEQ 值升高，PH 值升高C、MEQ 值过高，库伦效率升高	D、MEQ 值过高，膜厚会下降116．采用涂料涂膜的金属防腐蚀方法属于（ B ）。

A、钝化	B、覆膜	C、屏蔽	D、阴极保护

117、 聚氯脂树脂的（ C	）性能优于其它类树脂。

A、附着力	B、耐候	C、耐磨	D、抗冲击性118、对有色金属腐蚀危害最严重的气体是（ B ）。

A、SO

B、H S	C、CO

D、0

2	2	2	2

119、亚硝酸钠可做为钢铁在磷化处理时的（	A	）。

A、促进剂	B、络合剂	C、活性剂		D、调整剂120、对于要求较精细的工件，可以采用（ B	）打磨。

A、干法	B、湿法	C、机械	D、钢丝刷二、多项选择题

1、涂膜的固化方法有（ ABCD ）

A、自然干燥	B、加速干燥	C、烧烤干燥	D、照射固化干燥2 磷化槽液要控制的参数有 （ ABC ）

A 喷淋压力	B 温度	C 总酸度	D 粘度

3 电泳槽液要控制的参数有 （ ABC ）

A 、温度	B、电压	C 、电导率	D 、PH 值4 机器人喷涂的要求有（ ABCD）

A、检查压缩空气是否清洁	B、检查喷杯清洗是否干净C、确认喷漆室的温度和湿度	D、确定油漆的施工电阻

5 电泳漆膜技术指标有（ ABCD	）

A、附着力	B、耐冲击力	C、耐水性	D、耐盐雾

6、阴极电泳涂装的优点：（ ABC  ） A、涂膜厚度均匀	B、泳透力好

C、涂料利用率高	D、复杂内脏结构的工件比较适宜7、涂装工艺的选择应根据以下那些原则：（ ABD	）

A、所采用涂料的特点

B、被涂物的形状

C、焊接方式

D、对涂层的质量要求

8 涂装材料的选定原则：（ABCD	）

A、贮存性能、B、施工性能、C、涂膜性能 D、经济效益9、下列属于漆膜性能质量要求的有（ABD ）

A、冲击力	B、硬度	C、桔皮	D、附着力

10、在前处理脱脂过程中，工作液泡沫高的原因是：（ ABCD ） A、温度过你	B、循环泵密封处磨损而进空气

C、喷射压力过高	D、没采用消泡工艺

11、下列属于漆膜外观质量要求的有：（BCD ） A、膜厚	B、光泽	C、桔皮	D、DOI

12、下列属于喷漆室控制参数的有：（ABCD ） A、风速	B、温度	C、湿度	D、链速

13、下列氧化物中属于酸酐的有：（	ABD ）

A、CO

B、 SO

C、 P O

D、 SiO

2	3	2  5	2

14、调制涂料时，下列哪些做法是正确的：（ABD	）

A、开桶前核对涂料的类别、名称、型号和品种是否符合要求；

B、打开涂料桶后，目测检查涂料表面的质量状况；

C、检查完毕无质量问题后，将溶剂一次性加入进行搅拌； D、搅拌完毕检查合格后，可直接使用。

15、引起磷化膜发花的因素有（ABC ）

A、脱脂不干净	B、促进剂浓度太低

C、磷化温度低	D、表调效果不佳或失效

16、涂膜的鲜映性与下列哪些因素有关：（ ABC ） A、涂膜的平滑性	B、涂膜的丰满度

C、涂膜的光泽度	D、涂膜的硬度

17、对于腻子刮涂操作要领描述正确的是：（ ABCD ）

A、用稀释剂调节腻子粘度并调和均匀，在刮刀的刀口上蘸上适量腻子，一边挤压一边刮涂；

B、先以适量的宽度刮涂几遍，再把涂上的腻子在垂直方向用力挤压，使厚度均匀，最后用刮刀稍微平放，轻轻挤压，以消除接缝；

C、刮刀和被涂面的角度最初约为 45º，随着移动逐渐倾斜至 15 º左右； D、最好对刮刀尖端加力均匀，不要左右用力不均，否则会产生接缝条纹。18、脱脂处理时，如果脱脂剂浓度过高，会造成下力哪些危害：（BCD ）  A、脱脂效果不佳；	B、增加后续水洗水的负担；

C、污染表调液 ；	D、污染磷化液。19、电泳涂层针孔缺陷分为哪几类：（ABD	）

A、气体针孔	B、再溶解性针孔	C、硅酮针孔	D、带电入槽阶梯式针孔

20、对于影响酸洗除锈效果的因素，下列说法错误的有：（ AC ） A、一般地，除锈温度越高，除锈越慢，反之则越快；

B、在一定范围内，浓度越高，除锈效果越好；

C、外力作用越大，相对运动越剧烈，除锈效果越差； D、除锈负荷量增大，除锈效果降低。

21、影响静电粉末喷涂质量的因素有：（ ABCD	）

A、被涂件表面预处理质量	B、粉末涂料特性	C、喷涂工艺参数	D、烘干

条件

22、稀释剂沸点过低，会产生下列涂层缺陷：（ABC）

A、橘皮	B、起皱	C、发白	D、流挂

23、涂料品种之间的配套性主要考虑以下哪几方面：（ ABC ） A、首先要考虑稀释剂与涂料品种的配套性；

B、复合涂层各层涂料必须为同一类型的品种； C、底涂层与面漆的硬度与延伸性要基本一致；

D、长油度的油基漆上面可以复涂短油度的磁性漆。24、下列描述正确的是：（BC ）

A、配制涂料的溶剂挥发过快，会产生流挂涂膜弊病；

B、环境温度过低或周围空气的溶剂蒸气含量过高会产生流挂涂膜弊病； C、在底涂层上涂新漆预先打磨可防止流挂的产生；

D、降低涂料的施工粘度可防止流挂的产生。

25、下列哪些因素会造成涂装车间爆炸危险：（ABCD ）

A、静电放电	B、烘干室和喷漆室换气不良C、换气口设置在设备底部		D 、使用非防爆电气设备26、一般喷漆室系统应包括以下几部分：（ABC ）

A、喷漆室室体	B、空调送风系统	C、净化排风系统	D、照明系统27、一般涂装工艺对压缩空气的质量要求有哪些项：（ BCD ）

A、压缩空气压力	B、压缩空气的含油量	C、压缩空气的含水量	D、压缩空气的含尘量

28、在空气喷涂中，如果涂料的粘度过高，可能会出现下列哪些故障：（AB D	） A、涂料时有时无	B、雾化不良

C、喷流图形中间细薄两端浓	D、喷流图形中间浓两端薄29、（ ABC ）会导致涂膜上产生针孔

A、湿涂膜未充分闪干后哄烤	B、玻璃钢基材表面有气孔C、压缩空气管道内有水汽	D、基材上有油脂

30、（ AB	）属于腐蚀的环境。

A、工业大气	B、酸雨	C、土壤	D、化学物质

31、静电涂装与空气涂装相比，具有下列哪些优点：（ ABCD ） A、涂装效率和涂料利用率高；

B、雾化效果好，涂抹质量高；

C、废漆量少，环境污染小，三废处理费用低；

D、被涂物的凸起部位、端部和角部都能良好地涂上漆。32、烘干室的日常维护保养包含哪些内容：（ ABCD ）  A、对烘干室内外的清洁应给于特殊的管理；

B、定期检查过滤器的状态；

C、定期进行烘干室温度分布曲线测试； D、应定期校验烘干室测量仪表。

33、无空气喷涂法适合于下列哪种涂层：（ BC ）

A、中涂层	B、车底抗石击涂层	C、内腔防护腊涂层	D、底漆涂层34、颜色的三属性是( ABC )

A）色相	B） 明度

35、涂装工艺中，关于对漆膜人工气候老化试验指标中，表述正确的是（	ABC ）

C） 纯度	D） 着色力

A、本色面漆：试验时间 1000h

B、中涂漆+金属闪光漆+罩光清漆：试验时间 2000h C、金属闪光漆+罩光清漆：试验时间 1500h

D、中涂漆+本色面漆+罩光清漆：试验时间 1500h 36、下列选项属于色差控制的是（ ACD	）

A、L	B、s	C、a	D、b

37、三原色指的是（	BCD	）

A、白	C、红	B、黄	D、蓝38、下列属于苯的性质的是（ BCD ）

A、溶解于水	B、比水轻	C、有毒	D、具有芳香气味39、以下（ ACD ）是引起涂膜产生鱼眼/缩孔的原因

A、底材上有油脂	B、稀释剂用量太大 C、喷涂房内蒸气饱和	D、压缩空气内

有油

40、涂膜的鲜映性与下列哪些因素有关：（ ABC	）

A、涂膜的平滑性	B、涂膜的丰满度	C、涂膜的光泽度	D、涂膜的硬度

41、磷化液变黑的原因是( BCD )

A 、磷化化液的锌离子含量低	B、磷化液温度低C、磷化中亚铁离子含量过高	D、总酸度过低

42、调制涂料时，下列哪些做法是正确的：（ AB	）

A、开桶前核对涂料的类别、名称、型号和品种是否符合要求；

B、打开涂料桶后，目测检查涂料表面的质量状况；

C、检查完毕无质量问题后，将溶剂一次性加入进行搅拌；

D、搅拌完毕检查合格后，可直接使用。

43、涂料品种之间的配套性主要考虑以下哪几方面：（ ABC	） A、首先要考虑稀释剂与涂料品种的配套性；

B、复合涂层各层涂料必须为同一类型的品种； C、底涂层与面漆的硬度与延伸性要基本一致；

D、长油度的油基漆上面可以复涂短油度的磁性漆。44 灭火的方法有很多，但基本的方法有（ ABC ） A、移去或隔离已燃烧的火源，使之熄灭；

B、隔绝空气，切断氧气，如将 CO

喷射到燃烧物体上，将空气隔绝。

２

C、用冷却法，将被燃烧物质的温度降低到着火点以下，即可灭火。

D、以上方法只有A 是对的。

45、在空气喷涂中，如果涂料的粘度过高，可能会出现下列哪些问题：（ABD	） A、涂料时有时无	B、雾化不良

C、喷流图形中间细薄两端浓	D、喷流图形中间浓两端薄46、对于静电喷涂，下列哪种说法是正确的( ABCD )：

A、静电涂装最适宜的平均电场强度为 3000-4000V/Cm，电压一般在 2-5 万 V； B、同一喷漆室内，静电喷枪的布置以两支静电喷枪互不干扰为原则，静电喷枪

与其它接地物的间距不应小于 1 米；

C、应经常进行挂具维护，确保安全接地和被涂物吊挂状态正常；

D、涂料的电阻值要控制在一定的范围之内，不能过高，也不能过低。47、下列哪些描述是汽车用中涂漆的作用( ABCD )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818143102004006024