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前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022 年第二批协会标准制订、修订 计划>的通知》（建标协字〔2022〕40 号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真
总结实践经验，参考有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。
本规程共分 8 章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工、
验收、运营维护。
本规程的某些内容可能涉及现制反射隔热复合防水卷材相关专利技术的使用。 涉及专利的具体技术问题，使用者可直接与专利持有人（西牛皮防水科技有限公司） 协商处理。除上述专利外，本规程的某些内容仍可能设及专利，本规程的发布机构
不承担识别这些专利的责任。
本规程由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由西 牛皮防水科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议， 请反馈给西牛皮防水科技有限公司（地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区三塘镇新
矿路西牛皮科技园，邮编：530000，邮箱：xnp@xnpfs.com）。
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[bookmark: bookmark39]1      总    则
1.0.1    为规范现制反射隔热复合防水卷材的应用，做到技术先进、安全耐久、
节能环保、经济合理，保证工程质量，制定本规程。
1.0.2    本规程适用于采用现制反射隔热复合防水卷材的新建、扩建和改建、修 缮的工业与民用建筑不上人屋面或不上人工程部位的设计、施工、验收与运营
维护。
1.0.3    对于既有建筑改造项目，在不改变现有使用功能前提下，当条件不具备、
执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。
1.0.4    现制反射隔热复合防水卷材的应用除应符合本规程规定外，尚应符合国
家现行有关标准的规定。


·3 ·




[bookmark: bookmark40]2    术    语

2.0.1     现 制 反 射 隔 热 复 合 防 水 卷 材   Cast-in-place reflective heat
insulation composite wet installed waterproofing sheets

现场铺贴柔性片状材料，并按照规定工艺施作反射隔热层，具有防水和反
射隔热一体化功能的复合湿铺防水卷材。

2.0.2    柔性片状材料  flexible sheet material

以皮芯结构热压交联高分子胎基为增强材料，复合胶料层、隔离保护层制
成的具有自粘性的柔性片状材料。

2.0.3     皮芯结构热压交联高分子胎基  thermally cross-linked polymer
felt with skin-core structure
由两种或两种以上的高分子材料层层相互包覆，并沿纤维轴向复合而成的
纺丝，经热压交联工艺制成的增强胎基材料。

2.0.4     反射隔热层  architectural reflective thermal insulation
coating

以耐候型聚合物乳液、具有反射隔热功能的原材料及多种助剂为主要成分 的涂料，按规定工艺施作于柔性片状材料表面，经挥发固化而成，具有反射太
阳光、保护柔性片状材料免受太阳光照老化，减轻防水层受太阳辐射热的作用。

2.0.5    相容性  compatibility


·4  ·
相邻材料间材性及其施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。
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[bookmark: bookmark41]3    基本规定
3.0.1    采用现制反射隔热复合防水卷材的屋面工程，应根据材料性能、应用环
境、工程类别和防水使用年限进行构造设计。
3.0.2    现制反射隔热复合防水卷材与其他防水材料相邻施工时，应具有相容性。 3.0.3   现制反射隔热复合防水卷材单层铺设时应采用湿铺法施工，双层铺设时，
第二道宜为自粘法施工。
3.0.4  工业与民用建筑按照绿色建筑标准、建筑节能要求，应根据建筑类型、
使用功能等因素进行热工设计。
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[bookmark: bookmark42]4    材    料
4.0.1    现制反射隔热复合防水卷材应符合协会标准《现制反射隔热复合防水卷 材》T/CECS XXXXX 的有关规定，柔性片状材料、反射隔热层及两者复合后的
技术具体如下：
表 4.0.1  柔性片状材料主要技术指标
	序号
	项目
	技术指标

	
1
	
拉伸性能
	拉力/（N/50 ㎜）
	≥250

	
	
	最大拉力时伸长率/%
	≥50

	
	
	拉伸时现象
	胶层与高分子胎基无分离

	2
	撕裂力/N
	≥45

	3
	耐热性（70 ℃ , 2 h）
	无流淌、滴落，滑移≤2 ㎜

	4
	低温柔性（-20 ℃)
	无裂纹

	5
	不透水性（0.3 MPa，120 min）
	不透水

	
6
	柔性片状材料与
柔性片状材料搭
接边剥离强度/
（N/㎜）
	无处理
	≥1.0

	
	
	浸水处理
	≥0.8

	
	
	热处理
	≥0.8

	
7
	热 老 化
	80 ℃ , 7 d
	拉力保持率/%
	≥90

	
	
	
	伸长率保持率/%
	≥80

	
	
	70 ℃ , 14 d
	低温柔性（-18 ℃)
	无裂纹

	8
	渗油性/张
	≤2

	9
	持粘性/min
	≥30

	10
	与水泥砂浆剥离 强度/（N/㎜）
	无处理
	≥1.0

	
	
	热处理
	≥0.8

	11
	与水泥砂浆浸水后剥离强度/（N/㎜）
	≥1.5

	12
	尺寸变化率/%
	±1.5




·6  ·
	13
	热稳定性
	无起鼓、无流淌，高分子胎基边缘卷曲最大不超过边 长 1/4

	14
	抗窜水性（0.6MPa/35 ㎜）
	4h 不窜水

	15
	吸水率/%
	≤1.0

	
16
	
搭接缝不透水性
	无处理
	
0.2MPa，30min 不透水

	
	
	热老化
	

	
	
	浸水
	

	17
	耐水性
	无裂纹、无分层、无起泡、无破碎
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4.0.2    反射隔热层的主要物理性能应符合表 4.0.2 的规定。

表 4.0.2  反射隔热层物理性能

	序号
	项目
	技术指标

	1
	太阳光反射比
≥
	0.65

	2
	半球发射率
≥
	0.85



4.0.3   现制反射隔热复合防水卷材与其他防水材料相邻叠合施工时，可按表
4.0.3 选用。
表 4.0.3      其他防水材料选用表

	其他防水材料
	标准名称和编号

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	国家标准《自粘聚合物改性沥青防水卷材》
GB 23441

	聚合物水泥防水涂料
	国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T
23445

	湿铺防水卷材
	国家标准《湿铺防水卷材》GB/T 35467

	皮芯结构热压交联高分子胎基湿铺防水卷材
	团体标准《皮芯结构热压交联高分子胎基湿
铺防水卷材》T/CECS 10173



4.0.4   水泥基粘结料
配制粘结料的水泥应为强度等级不低于 42.5 的硅酸盐水泥或普通硅酸盐
水泥，水灰比不宜大于 0.45。
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[bookmark: bookmark43]5    设    计
5.1    一般规定

5.1.1    现制反射隔热复合防水卷材的柔性片状材料最小厚度不应小于 1.5 ㎜。
5.1.2    现制反射隔热复合防水卷材反射隔热层可涂刷或喷涂，两行重叠宽度不
小于 150mm。
5.1.3    现制反射隔热复合防水卷材的柔性片状材料的搭接宽度不应小于 80 ㎜。 5.1.4    防水附加层材料宜采用现制反射隔热复合防水卷材的柔性片状材料或相
容的防水材料。
5.1.5    现制反射隔热复合防水卷材应用于屋面时，其防水、保温等构造符合
《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑与市政工程防水通用规范 GB55030 要
求。
5.1.6    现制反射隔热复合防水卷材应与基层满粘。

[bookmark: bookmark44]5.2    细部构造设计

5.2.1    女儿墙的防水构造应符合下列规定：
1    混凝土压顶低女儿墙的防水构造应符合下列规定（图 5.2.1-1)：


·8  ·
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图 5.2.1-1    低女儿墙防水构造
1— 防水层；2— 附加防水层；3—压顶；
4—密封材料收头密封；5—现制反射隔热复合防水卷材层
1）泛水处防水层下应设置附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于
250mm；
2）泛水处防水层铺贴至压顶下，收头应固定，并用密封材料封严；
3）压顶向内排水坡度应不小于 5%，内侧下端滴水构造应连续、完整；
2  设置金属板压顶或无压顶的低女儿墙，泛水处防水层应全包裹女儿墙;防水层
收头应在女儿墙顶部的外沿端部固定，并用密封材料封严。

3    高女儿墙的防水构造应符合下列规定（图 5.2.1-2）：
·9 ·
1）泛水处防水层下应设置附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于
250mm；
2）泛水处的防水层高度在屋面完成面上不应小于 250mm；
3）防水层收头应固定，并用密封材料封严。


·9 ·
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图 5.2.1-2    高女儿墙防水构造
1— 防水层；2— 附加防水层；3—密封材料收头密封；4—反现制反射隔热复合防水卷材层
5.2.2    变形缝防水构造应符合下列规定：
1    变形缝泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度
不应小于 250mm，防水层应铺贴至泛水墙的顶部;
2     等高变形缝顶部宜加盖混凝土或金属盖板；
3    高低跨变形缝在立墙泛水处，应做足够变形余量的构造措施并作密封
处理。
 (
5
)4    ≥[image: ] 60[image: ][image: ] W ≥[image: ][image: ] 60[image: ] 
[image: ][image: ]
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图 5.2.2-1    等高变形缝防水构造

1— 附加防水层；2— 防水层；3—现制反射隔热复合防水卷材层；

4—金属盖板封盖；5-衬垫材料；6-不燃保温材料
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图 5.2.2-2    高低跨变形缝防水构造
1— 防水层；2— 附加防水层；3—不燃保温材料；
4—密封材料收头密封;5—金属盖板封盖；6-现制反射隔热复合防水卷材层 5.2.3   重力式排水的水落口防水构造应符合下列规定：
1    直式水落口周围直径 500mm 范围内坡度不应小于 5%，防水层下应设置
附加层，宽度不应小于 250mm(图 5.2.3-1）。
 (
500
)3
 (
5%
) (
5%
)4 5
[image: ]

[image: ]
 (
1
) (
≥250
)	 2
[image: ]
图 5.2.3-1    直式水落口防水构造
1— 防水层；2— 附加防水层；3—成品雨水斗；
4-密封材料收头密封;5—现制反射隔热复合防水卷材层

2    横式水落口坡度不应小于 5%，防水层下应设置附加层附加层的高度和
·11 ·
宽度均不应小于 250mm(图 5.2.3-2）。
3    防水层及附加层应在水落口杯压边下粘牢，并用密封材料封严。
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图 5.2.3-2    横式水落口防水构造
1—水落斗；2— 附加防水层；3—防水层；4-现制反射隔热复合防水卷材层 5.2.4   伸出屋面管的防水构造应符合下列规定(图 5.2.4）：
1   管道周围的找平层应抹出高度不小于 30mm 细石混凝土的排水坡;
2    管道泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度
均不应小于 250mm;
3   管道泛水处的防水层泛水高度不应小于 250mm;
4   卷材收头应用金属箍紧固和密封材料封严。
5
4


6





 (
1
) (
≥250
)3   2
图 5.2.4   伸出屋面管道防水构造
1—防水层；2— 附加防水层；3—套管；
4-密封材料收头；5—管道；6—现制反射隔热复合防水卷材层
5.2.5   垂直出入口泛水处应设置附加层，附加层的平面宽度和立面高度均不应
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