# 第 12 章 玻璃的熔制

## 玻璃的熔制过程

熔制是玻璃生产中重要的工序之一，它是协作料经过高温加热形成均匀的、无气泡的、并符合成形要求的玻璃液的过程。玻璃制品的大局部缺陷主要在熔制过程中产生的，玻璃熔制过程进展的好坏与产品的产量、质量、合格率、生产本钱、燃料消耗和池窑寿命都有亲热关系，因此进展合理的熔制，是使整个生产过程得以顺当进展并生产出优质玻璃制品的重要保证。

玻璃的熔制是一个格外简洁的过程，它包括一系列物理的、化学的、物理化学的现象和反响，这些现象和反响的结果使各种原料的机械混合物变成了简洁的熔融物即玻璃液。

为了尽可能缩短熔制过程和获得优质玻璃，必需充分了解玻璃熔制过程中所发生的变化和进展熔制所需要的条件，从而寻求一些适宜的工艺过程和制定合理的熔制制度。

各种协作料在加热形成玻璃过程中有很多物理的、化学的和物理化学的现象是根本一样的，其主要变化如表12-1 所示：

表 12-1 协作料在加热形成玻璃过程中的变化

序号	物理变化过程

    - 协作料加热

    - 吸附水的排解

固相反响盐类分解

化学变化过程		物理化学变化过程生成低熔混合物

各组分间相互溶解

    - 个别组分的熔化

    - 多晶转变

    - 个别组分的挥发

水化物的分解

化学结合水的排解

各组分相互作用并形成硅酸盐的反响

玻璃和炉气介质间的相互作用 玻璃和耐火材料之间的相互作用

玻璃熔制过程大致上可分为五个阶段，即硅酸盐形成、玻璃形成、澄清、均化和冷却成形等。现将这五个阶段的特点分述如下：

      - 硅酸盐形成阶段

硅酸盐生成反响在很大程度上是在固体状态下进展的。料粉的各组分发生一系列的物理变化和化学变化，粉料中的主要固相反响完成，大量气体物质逸出。这一阶段完毕时，协作料变成由硅酸盐和二氧化硅组成的不透亮烧结物。大多数玻璃这个阶段在800～900°C   时完成。

      - 玻璃形成阶段

由于连续加热，烧结物开头熔融，低熔混合物首先开头熔化、同时硅酸盐与剩余的二氧化硅相互熔解，烧结物变成了透亮体，这时已没有未起反响的协作料，但在玻璃中还存在着大量的气泡和条纹，化学组成和性质尚未均匀全都，一般玻璃在这个阶段的温度约为1200～ 1250°C 之间。

      - 澄清

随着温度的连续提高，粘度渐渐下降，玻璃液中的可见气泡渐渐跑出玻璃进入炉气，即进展去除可见气泡的所谓澄清过程。

一般玻璃的澄清过程在1400～1500°C，澄清时玻璃液的粘度维持在10Pa·s   左右。

      - 均化

玻璃液长时间处于高温下，由于玻璃液的热运动及相互集中、条纹渐渐消逝，玻璃液各处的化学组成与折射率亦渐渐趋向全都，均化温度可在低于澄清的温度下完成。

      - 冷却

通过上述四个阶段后玻璃的质量符合了要求。然后，将玻璃液的温度冷却200～300°C, 使粘度到达形成所需要的数值(一般在η为 102～103Pa·s)。

以上所述玻璃熔制过程的五个阶段，大多是在逐步加热状况下进展争论的。但在实际熔制过程中是承受高温加料，这样就不愿定依据上述挨次进展，而是五个阶段同时进展。

玻璃熔制的各个阶段，各有其特点，同时他们又是彼此相互亲热联系和相互影响的。在实际熔制过程中，常常是同时进展或穿插进展的。这主要打算于熔制的工艺制度和玻璃熔窑构造的特点。它们之间的关系可以用图12-1 表示。

图 12-1 玻璃熔制过程各阶段关系图

在玻璃的熔制过程中存在着固相、液相和气相。以上诸项相互作用，由此而构成极为简洁的相的转化和平衡关系。纵观玻璃的熔制过程，其实质一是把协作料熔制成玻璃液；二是把不均质的玻璃液进一步改善为均质的玻璃液，并使之冷却到成形所需的粘度。因此也有把玻璃熔制的全过程分为两个阶段，即协作料的熔融阶段和玻璃液的精炼阶段。

## 硅酸盐形成和玻璃的形成

    - 协作料的加热反响

玻璃通常是由 SiO 、Al O 、CaO、MgO、K O、Na O 所组成，依据玻璃的不同要求还

2	2	3	2	2

可以引入其它氧化物，如B2O3、ZnO、BaO、PbO 等。为争论玻璃的熔制，就必需了解协作料各组分在加热过程中的各种反响。。

从单组分的加热反响来看，其变化可归纳为：

      - 多晶转变

具有多种晶型的组分，在高温下可有一种晶型转变为另一种晶型。

      - 盐类分解

各种碳酸盐、硫酸盐和硝酸盐在确定温度下均发生分解并释放出气体。

      - 析出结晶水和化学结合水

从多组分的加热反响来看，可以得出如下结论：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/847012134136006031