# 《氧化铟锡靶材》 编制说明

一 工作简况

1.1、任务来源

根据国标委发[2022]6 号 、项目编号 20220979-T-610 的文件要求，GB/T20510-2017《氧化铟锡靶材》 国家标准的修订任务由先导薄膜材料（广东）有限公司负责完成，标准修订参与单位为：株洲冶炼集团股  份有限公司、广西晶联光电材料有限责任公司、芜湖映日科技有限公司、中山智隆新材料科技有限公司、 株洲火炬安泰新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、成都中建材光电材料有限公司、

上海大学、广东欧莱高新材料股份公司、河北恒博新材料科技股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司、

福建阿石创新材料股份有限公司等。

1、2 标准修订项目的和意义

氧化铟锡（即 Indium Tin Oxide，简称 ITO）靶材是将氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后经过一  系列的生产工艺加工成型，再经过高温气氛烧结形成的黑色陶瓷材料半导体，氧化铟锡靶材最主要的应用  是用于磁控溅射制备 ITO 透明导电薄膜的原料。这种透明导电薄膜对可见光透过率>85%，红外光反射率>90%， 且导电性好，有优良的化学稳定性、热稳定性和刻蚀性，是一种用途十分广泛的特种薄膜材料，广泛应用

于平板显示器、防辐射玻璃、太阳能光伏电池板等领域。

氧化铟锡靶材的氧化铟和氧化锡按照不同的比例形成了不同的产品类型，现在市场主要的质量比类型 有 90:10、93:7、97:3 三种类型。产品的外形有平面型和管型两种类型，一般称为平面靶和旋转靶。ITO

靶材的纯度、电阻率、外观质量、内部缺陷、相对密度等指标对最终产品质量有着决定性影响。

随着我国的科技进步及产业的发展，以前 ITO 靶材市场几乎由日、韩、美垄断局面已改变为有中、日、

韩主导，其中我国的 ITO 靶材产量已占全球 40%以上，产品覆盖高中低端全范围。

ITO 靶材主要应用于平板显示 PFD 市场和薄膜太阳能电池市场，在平板显示面板的生产工艺中，LCD 和 OLED 玻璃基板均需要多次溅射镀膜形成 ITO 玻璃，是当前 ITO 靶材的主要需求，占比将近 50%。随着全

球平板显示产业中心逐步向中国转移，在各级地方政府的支持下，众多平板显示国内外厂商加大了在我国

大陆投资建设面板新产线的力度。2016 年我国大陆平板显示产能首次超过我国台湾地区，2019 年又继续 超过韩国成为全球最大的平板显示产能地区， 占比 34%。2018 年至 2020 年，我国大陆显示面板产能将持 续大幅增加，至 2022 年，我国大陆产能占比达到 80%，全球产能向我国大陆集中趋势明显。薄膜太阳能电 池市场是 ITO 靶材需求的第二增长极。太阳能电池主要分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，ITO 靶 材应用于后者。受限于晶体硅太阳能电池的转换效率已经接近其理论值，而薄膜太阳能电池的转换效率在 逐年提高，加之薄膜太阳能电池理论效率高、材料消耗少、制备能耗低，且产业化技术逐步成熟，未来发 展前景看好。2016-2019 全球薄膜太阳能电池产量从 4832MW 增长至 2019 年的 6432WM，年复合增长率 10%， 预计 2022 年可达 7256WM。中国薄膜太阳能电池产量呈现了欣欣向荣的发展趋势。2019 年，中国薄膜太阳

能电池产量为 862MW，增速 12.7%，预计 2020-2020 也将以类似的增速增长，2022 年产量达近 1102MW。

ITO 靶材是我国明确要求发展的重点高新材料，工业与信息化部发布的《重点新材料首批次应用示范 指导目录（2019 版）》第 192 项的重点高新材料项目为“高密度 ITO 靶材，应用领域太阳能光伏、电子信

息 ”。

国家标准化管理委员会发布的《2021 年国家标准立项指南》第（二）章节强调：加强“碳达峰 ”标准 化支撑力度，加快新能源开发利用、电力储能、需求侧等的管理，推进能源互联网标准化工作，推进光伏

能源标准体系建设，而氧化铟锡靶材就是极具前景的异质结光伏电池产业的核心基础材料。

原国家标准 GB/T20510-2017《氧化铟锡靶材》是我国在氧化铟锡靶材方面制定的推荐性国家标准，因 为该标准制定时我国的 ITO 靶材生产尚处于加速发展的初步阶段，ITO 靶材生产仍然有许多的认识需要填 补和加强，而现在我国的 ITO 靶材生产已进入高端化大规模化的生产阶段，对产品的认识也水涨船高，原 标准中已有不符合现在生产的实际情况或不能完整体现现在的实际情况，如牌号的划分和物理规格品种已 等；现在一般实际生产情况以 In2O3 和 SnO2 的质量比作为类型牌号的区别，而不会用相对密度作为牌号 的区别，因为相对密度大于 99.6%已是行业基本要求，随着 ITO 应用领域的拓展，能够提供多种的氧化铟 和氧化锡的配比的产品已是生产企业的日常要求；原标准中只强度了平面型一种规格类型，而现在的产品 规格除了平面型，管状型也已是常规产品。因而顺应我国日新月异的科技进步能力，修订可以反映行业最 新要求和状况，修订后的氧化铟锡靶材国家标准将在产业引和升级方面起到助推作用，这对于加快建设太

阳能及显示技术现代化产业体系，加速壮大高端装备战略性新兴产业，有重要作用。

# 1.3   工作单位简介

1.3.1 先导薄膜材料（广东）有限公司成立于 2003 年 5 月，坐落在山清水秀的清远市清新区禾云镇工业区，

紧邻清连高速，距广州市区仅 90 分钟车程，地理位置环境优越，交通便利。是一家集硒、碲、铋、镓、 铟、锗等稀有金属及其化合物的研发、生产、销售为一体的大型高新技术企业，产品广泛应用于玻璃、陶 瓷、电解锰、饲料、电子、通讯、光电半导体材料、热成像、探测器及太阳能光伏材料等行业。稀散金属

硒、碲、铟、镓、锗等以金属量计占全球 35%以上的市场份额。

先导薄膜材料（广东）有限公司是国家高新技术企业，是国家工程技术中心的所在单位，公司有多项 产品如硒化锌红外激光材料和镜片、半导体砷化镓、ITO 靶材、碲锌镉靶材、碲锌镉晶体窗口材料等均是

填补了国家战略新型材料空白的产品，并且产品质量和产量均和中国的发展趋势一般节节攀升。

公司注册资金约 1000 万美元，占地面积 1000 余亩，建筑面积 50000 余平方米，大型生产设备 500 余 台，员工 3000 余人，其中专业技术人员 600 多名，配有等离子体发射光谱仪、等离子质谱仪、辉光放电 质谱仪、电子扫描电镜、原子吸收光谱仪、测氧仪、粒度仪、差热仪、X 衍射仪、X 荧光仪、红外光谱仪、 高效气相质谱仪、液相质谱仪、离子色谱仪等先进的检测仪器，可进行多种化学元素的分析检测，公司的 产品检测能力在国内外处于领先水平。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证，欧盟饲料添加剂 FAMI-QS 认证，并建立了 ISO14001 环境管理体系，OHSAS l8001 职业健康管理体系，GMP 良好操作规范和

ISO22000 食品安全管理体系。

株洲冶炼集团股份有限公司：

广西晶联光电材料有限责任公司：

芜湖映日科技有限公司：

中山智隆新材料科技有限公司：

株洲火炬安泰新材料有限公司：

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司：

成都中建材光电材料有限公司：

上海大学：

广东欧莱高新材料股份公司：

河北恒博新材料科技股份有限公司：

广东先导稀材股份有限公司：

福建阿石创新材料股份有限公司 :

1.3.12 标准主要起草人及工作职责见表 1。

表 1 主要起草人及工作职责

| 序号 | 起草人姓名 | 职责及分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 朱赞芳 | 负责氧化铟锡靶材标准修订的方案制定、产品情况调研、资料搜集、数据采集与汇总、 主持标准条款编写和审核等。 |
| 2 | 余芳 | 负责氧化铟锡靶材标准修订工作中的技术要求的制定和审核 |
| 3 | xx |  |
| 4 | xx |  |
| 5 | xx |  |

# 1.4 主要工作过程

# 1.4.1 预研和试验工作简介

2022 年-2023 年，先导薄膜材料（广东）有限公司作为主编单位对国内国内外氧化铟锡靶材市场情况、 生产情况及使用情况进行了详细的调研，了解了国内国内外氧化铟锡靶材生产的技术水平、应用情况及相 关的研发拓展情况及未来相关的趋势，与行业内的相关人员深入讨论标准修订工作的技术要求、试验要求、 建议要求等各环节的标准的具体技术要求，通过整理归纳相关企业的制造水平、产品规格、检测手段、应 用要求等，同时也考虑了国外能够涉及到和收集到的各类情况，由主编单位整理并编制形成了《氧化铟锡 靶材》（修订）标准项目建议书、标准草案及标准立项说明等材料。根据此次调研情况，由主编单位整理

并完善形成标准草案稿。

# 1.4.2 标准立项

1.4.2.1 2021 年 11 月中国有色金属标准化委员会年会在常州召开，先导薄膜材料（广东）有限公司在会 上提交了修订申请报告，会上针对当前国内氧化铟锡靶材生产经营使用的实际情况，广泛征求参会人员的 意见，会上经讨论后同意向国标委提交申报，经过公示后同意决定由先导公司修订《氧化铟锡靶材》标准，

并向国标委提报修订申请。。

1.4.2.2 在 2022 年 10 月，国标委批准了由先导公司起草修订国家标准《氧化铟锡靶材》，并确认了株洲 冶炼集团股份有限公司、广西晶联光电材料有限责任公司、芜湖映日科技有限公司、中山智隆新材料科技

有限公司、株洲火炬安泰新材料有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、成都中建材光电材料 有限公司、上海大学、广东欧莱高新材料股份公司、河北恒博新材料科技股份有限公司、广东先导稀材股

份有限公司、福建阿石创新材料股份有限公司等参与修订。

# 1.4.3 标准起草阶段

本标准为修订标准，先导薄膜材料（广东）有限公司在起草阶段进行了大量的数据收集，同时结合全

国内氧化铟锡靶材的生产厂家的生产现状及技术水平及用户的实际要求，进行了以下工作：

1）2022 年 12 月，成立标准编制组，初步制定了工作计划和进度安排，明确了各参与单位的工作职能

和任务。

2）20231 月～2023 年 2 月，编制小组对氧化铟锡靶材相关资料的收集和总结，并对相关的技术资料

进行了对比分析。

3）2023 年 3 月 8 日—9 日， 由全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分技术委员会组织，在浙江

湖州召开了重金属标准工作会议，在会上对标准征求意见稿 1 稿进行广泛的讨论。

1.4.4  征求意见阶段

本标准以召开专题会议、发送标准邮件、标委会网站上公开挂网等多种形式和办法进行了广泛的征 求意见，2023 年 2 月，根据各生产企业、用户、相关行业的专家意见等的相关资料进行归纳和总结，确认 了标准内主要的技术要求如牌号、物理性能、规格、表面质量、内部质量、分析方法等的修订要求的具体

内容，形成了《氧化铟锡靶材》（修订）的讨论稿，并进行了相关广泛的征求意见工作。

二  标准修订原则

2.1 被修订的GB/T20510-2017《氧化铟锡靶材》国家标准是推荐性国家标准，应按照GB/T 1.1—2020《标 准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，有色金属标准化技术委员会针对最

新版的标准起草要求做了深入的培训，按照培训要求及编写实力、示例编写本标准。

2.2 （本次修订应重点关注和解决在生产和经营使用实际情况中的技术要求、试验方法、检验要求，准确 体现和反应行业现状和要求及发展要求，对氧化铟锡靶材生产、贸易、使用企业的方方面面的各项工作要

求起到指导作用。

2.3 《氧化铟锡靶材》修订标准的要求和内容，要统一考虑国际、国内两个市场的供需情况，标准的制定 尽量采用国际国外先进标准，与国际接轨，制定出的标准既可以给行业提供执行和规范要求并且执行和使

用清晰明了，也可以让行业之外的其他部门了解行业状况。

三、外文版要求

国家标准化管理委员会要求在新修订的《氧化铟锡靶材》发布实施后，同步发布实施外文版《氧化铟

锡靶材》，围绕外文版的标准工作要求，将按照以下要求及安排进行：

四、 标准修订的主要内容和修订依据

4.1 氧化铟锡靶材是化合物陶瓷靶材，其卓越的应用价值取决于材料的固有特性，随着我国经济发展和 科技进步，我国已成为全球主要的氧化铟锡靶材的生产国家，产品质量已居于全球领先水平，标准技术内 容的修订需要据于各生产企业的实际情况以真实反映行业现状，下表 2、3、4、5、6 以下是国内多家企业

的氧化铟锡靶材的技术指标的统计，表 7 为综合统计表

表 2 先导薄膜材料（广东）有限公司氧化铟锡靶材技术指标统计表

| 牌号 | 相对密 度（%） | 电 阻 率 （10-4Ω ·c m） | 线膨胀系数 ℃-1 | 抗弯曲强度 MPa | 残余应力 MPa | 晶粒尺寸(μm） |  | 单位面积气 孔个数个/cm2 | 表面粗糙度 μm，不大于 | 外观质 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平均值 | 最大值 |  |  |  |
| ITO90- 1 | 99.68 | 1.27 | 6.1*10-6 | 169 | 5 | 5.2 | 8.2 | 5 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-2 | 99.72 | 1.50 | 6.8*10-6 | 170 | 6 | 6.2 | 9 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90-3 | 99.73 | 1.25 | 7.2*10-6 | 171 | 7 | 5.2 | 8.7 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-4 | 99.76 | 1.38 | 7.5*10-6 | 165 | 5 | 5.5 | 8.7 | 0 | 0.9 | 黑色 |
| ITO90-5 | 99.75 | 1.35 | 6.5*10-6 | 172 | 7 | 5.8 | 8.5 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-6 | 99.73 | 1.38 | 8.1*10-6 | 159 | 6 | 6.2 | 9 | 1 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90-7 | 99.68 | 1.42 | 8.2*10-6 | 158 | 8 | 6.5 | 9.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-8 | 99.69 | 1.52 | 7.5*10-6 | 156 | 5 | 6.1 | 10 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO90-9 | 99.73 | 1.55 | 7.3*10-6 | 165 | 6 | 6.7 | 10.4 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90- 10 | 99.75 | 1.56 | 6.5*10-6 | 167 | 7 | 6.8 | 9 | 4 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90- 11 | 99.78 | 1.58 | 6.7*10-6 | 162 | 5 | 4.2 | 8.5 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90- 12 | 99.79 | 1.32 | 6.8*10-6 | 161 | 4 | 4.1 | 8.6 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90- 13 | 99.78 | 1.36 | 6.9*10-6 | 169 | 6 | 4.4 | 8.5 | 0 | 0.6 | 黑色 |
| ITO90- 14 | 99.76 | 1.62 | 6.7*10-6 | 170 | 7 | 4.5 | 9 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90- 15 | 99.75 | 1.15 | 7.8*10-6 | 171 | 8 | 5.1 | 9.2 | 1 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90- 16 | 99.72 | 1.25 | 8.6*10-6 | 165 | 9 | 5.2 | 9.5 | 0 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90- 17 | 99.72 | 1.56 | 8.3*10-6 | 172 | 7 | 5.5 | 9.4 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90- 18 | 99.72 | 1.65 | 8.5*10-6 | 159 | 8 | 5.6 | 9.7 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90- 19 | 99.76 | 1.23 | 8.5*10-6 | 158 | 6 | 4.4 | 8.5 | 2 | 0.7 | 黑色 |

| ITO90-20 | 99.78 | 1.21 | 8.6*10-6 | 156 | 8 | 4.8 | 9 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITO90-21 | 99.72 | 1.22 | 8.4*10-6 | 165 | 7 | 4.9 | 9.1 | 4 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90-22 | 99.75 | 1.26 | 8.7*10-6 | 167 | 8 | 4.7 | 9 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-23 | 99.71 | 1.28 | 6.8*10-6 | 162 | 5 | 4.8 | 9.1 | 3 | 0.9 | 黑色 |
| ITO90-24 | 99.68 | 1.30 | 7.7*10-6 | 161 | 4 | 4.6 | 9.4 | 4 | 0.7 | 黑色 |
| ITO90-25 | 99.76 | 1.35 | 8.2*10-6 | 171 | 8 | 5.2 | 9.5 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-26 | 99.75 | 1.36 | 6.8*10-6 | 172 | 6 | 5.5 | 9.6 | 1 | 0.9 | 黑色 |
| ITO90-27 | 99.76 | 1.61 | 6.2*10-6 | 165 | 5 | 5.5 | 9.7 | 3 | 0.9 | 黑色 |
| ITO90-28 | 99.78 | 1.68 | 8.5*10-6 | 162 | 8 | 5.7 | 10.5 | 0 | 0.8 | 黑色 |
| ITO90-29 | 99.79 | 1.35 | 8.4*10-6 | 160 | 7 | 5.6 | 9.6 | 1 | 0.8 | 黑色 |

| ITO90-30 | 99.80 | 1.32 | 7.3*10-6 | 167 | 6 | 5.8 | 10.4 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 99.74 | 1.39 | 7.5*10-6 | 165 | 6 | 5.3 | 9.2 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 1 | 99.13 | 1.62 | 7.3*10-6、 | 150 | 8 | 7.8 | 10 | 5 | 0.9 | 黑色 |
| ITO93-2 | 99.10 | 1.15 | 6.0*10-6、 | 153 | 6 | 7.5 | 10.5 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-3 | 99.42 | 1.25 | 5.8.*10-6 | 157 | 5 | 7.3 | 10.1 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO93-4 | 99.20 | 1.56 | 5.2*10-6 | 161 | 8 | 6.5 | 10.2 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-5 | 99.50 | 1.65 | 6. 1*10-6 | 163 | 8 | 7.1 | 10.5 | 2 | 0.6 | 黑色 |
| ITO93-6 | 99.67 | 1.23 | 5.8*10-6 | 165 | 9 | 6.8 | 10 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-7 | 99.43 | 1.21 | 6.2*10-6 | 162 | 7 | 6.9 | 9.1 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO93-8 | 99.23 | 1.22 | 5.9*10-6 | 167 | 8 | 7.8 | 9.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-9 | 99.53 | 1.26 | 6.2*10-6 | 164 | 6 | 8.1 | 10.1 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO93- 10 | 99.20 | 1.28 | 5.0*10-6 | 158 | 8 | 8.5 | 10.4 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO93- 11 | 99.69 | 1.30 |  | 159 | 8 | 8.6 | 10.5 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 12 | 99.34 | 1.35 |  | 157 | 6 | 8.5 | 11 | 3 | 0.6 | 黑色 |
| ITO93- 13 | 99.15 | 1.36 |  | 169 | 6 | 8.7 | 11.1 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 14 | 99.68 | 1.62 |  | 170 | 7 | 8.6 | 10.6 | 1 | 0.7 | 黑色 |
| ITO93- 15 | 99.36 | 1.15 |  | 171 | 8 | 8.7 | 10.7 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 16 | 99.17 | 1.25 |  | 165 | 9 | 8.7 | 10.6 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 17 | 99.33 | 1.56 |  | 172 | 7 | 8.4 | 9.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 18 | 99.54 | 1.65 |  | 159 | 8 | 8.6 | 9.3 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93- 19 | 99.46 | 1.23 |  | 158 | 6 | 7.5 | 9.6 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO93-20 | 99.29 | 1.21 |  | 156 | 8 | 7.7 | 8.9 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-21 | 99.34 | 1.22 |  | 165 | 7 | 7.1 | 9.2 | 4 | 0.7 | 黑色 |
| ITO93-22 | 99.37 | 1.26 |  | 167 | 8 | 7.2 | 9.6 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-23 | 99.35 | 1.28 |  | 162 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 0.9 | 黑色 |
| ITO93-24 | 99.33 | 1.61 |  | 161 | 4 | 7.8 | 10.2 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-25 | 99.33 | 1.68 |  | 171 | 8 | 8.6 | 10.4 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO93-26 | 99.37 | 1.35 |  | 172 | 6 | 8.2 | 8.9 | 3 | 0.8 | 黑色 |

| ITO93-27 | 99.34 | 1.32 |  | 165 | 5 | 8.7 | 9.2 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITO93-28 | 99.36 | 1.68 |  | 162 | 8 | 8.2 | 9.3 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-29 | 99.23 | 1.35 |  | 160 | 7 | 8.9 | 9.1 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO93-30 | 99.25 | 1.32 |  | 167 | 6 | 7.2 | 9.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| 平均值 | 99.36 | 1.37 | 6.0*10-6 | 163 | 7 | 7.9 | 9.9 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 1 | 99.22 | 1.23 | 5. 1*10-6 | 120 | 10 | 10.1 | 13.1 | 5 | 0.9 | 黑色 |
| ITO95-2 | 99.16 | 1.21 | 4.9*10-6 | 121 | 12 | 11 | 14 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-3 | 99.52 | 1.22 | 4.9*10-6 | 123 | 13 | 10.5 | 13.5 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO95-4 | 99.43 | 1.26 | 4.8*10-6 | 138 | 12 | 15 | 18 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-5 | 99.61 | 1.28 | 5.5*10-6 | 127 | 12 | 16.4 | 19.4 | 2 | 0.6 | 黑色 |
| ITO95-6 | 99.67 | 1.30 | 5.6*10-6 | 130 | 13 | 15.5 | 18.5 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-7 | 99.53 | 1.35 | 4.9*10-6 | 134 | 14 | 13.2 | 16.2 | 3 | 0.7 | 黑色 |

| ITO95-8 | 99.37 | 1.56 | 4.9*10-6 | 137 | 13 | 15.7 | 18.7 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITO95-9 | 99.64 | 1.48 | 4.8*10-6 | 138 | 14 | 18.4 | 21.4 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO95- 10 | 99.36 | 1.47 | 5.4*10-6 | 140 | 15 | 14.3 | 17.3 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO95- 11 | 99.73 | 1.46 |  | 138 | 13 | 14.5 | 17.5 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 12 | 99.46 | 1.62 |  | 142 | 13 | 16.2 | 19.2 | 3 | 0.6 | 黑色 |
| ITO95- 13 | 99.42 | 1.64 |  | 135 | 14 | 12.5 | 15.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 14 | 99.65 | 1.60 |  | 138 | 13 | 11.5 | 14.5 | 1 | 0.7 | 黑色 |
| ITO95- 15 | 99.46 | 1.45 |  | 136 | 15 | 11.6 | 14.6 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 16 | 99.34 | 1.45 |  | 146 | 15 | 12.5 | 15.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 17 | 99.53 | 1.50 |  | 147 | 16 | 15.5 | 18.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 18 | 99.57 | 1.52 |  | 143 | 14 | 14.2 | 17.2 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95- 19 | 99.54 | 1.57 |  | 145 | 14 | 17.5 | 20.5 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO95-20 | 99.36 | 1.58 |  | 146 | 15 | 18.5 | 21.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-21 | 99.43 | 1.47 |  | 134 | 13 | 18.6 | 21.6 | 4 | 0.7 | 黑色 |
| ITO95-22 | 99.46 | 1.46 |  | 136 | 14 | 17.5 | 20.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-23 | 99.52 | 1.62 |  | 134 | 12 | 13.5 | 16.5 | 3 | 0.9 | 黑色 |
| ITO95-24 | 99.42 | 1.64 |  | 137 | 14 | 14.4 | 17.4 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-25 | 99.34 | 1.60 |  | 140 | 16 | 12.2 | 15.2 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO95-26 | 99.46 | 1.45 |  | 142 | 17 | 15.5 | 18.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-27 | 99.53 | 1.45 |  | 142 | 15 | 13.1 | 16.1 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO95-28 | 99.46 | 1.50 |  | 128 | 16 | 12.5 | 15.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-29 | 99.32 | 1.52 |  | 142 | 16 | 15.5 | 18.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO95-30 | 99.32 | 1.57 |  | 138 | 18 | 14.4 | 17.4 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| 平均值 | 99.46 | 1.47 | 5. 1*10-6 | 137 | 14 | 14.4 | 17.4 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97- 1 | 99.25 | 1.92 | 4.9*10-6 | 110 | 15 | 15.5 | 20.1 | 5 | 0.9 | 黑色 |
| ITO97-2 | 99.20 | 1.86 | 4.5*10-6 | 111 | 17 | 16.7 | 21 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-3 | 99.44 | 1.82 | 4.2*10-6 | 113 | 18 | 17.8 | 20.5 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97-4 | 99.37 | 1.79 | 3.9*10-6 | 128 | 17 | 19.2 | 25 | 4 | 0.8 | 黑色 |

| ITO97-5 | 99.56 | 1.78 | 4.7*10-6 | 117 | 17 | 19.5 | 26.4 | 2 | 0.6 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITO97-6 | 99.68 | 1.81 | 5. 1*10-6 | 120 | 18 | 16.5 | 25.5 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-7 | 99.47 | 1.92 | 5.4*10-6 | 124 | 19 | 16.7 | 23.2 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97-8 | 99.30 | 1.82 | 4.7*10-6 | 127 | 18 | 16.8 | 25.7 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-9 | 99.54 | 1.86 | 5. 1*10-6 | 128 | 19 | 16.2 | 28.4 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97- 10 | 99.41 | 1.76 | 4.9*10-6 | 130 | 20 | 18.4 | 24.3 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO97- 11 | 99.73 | 1.75 | 4.5*10-6 | 128 | 18 | 18.6 | 24.5 | 1 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97- 12 | 99.45 | 1.53 | 4.2*10-6 | 132 | 18 | 17.8 | 26.2 | 3 | 0.6 | 黑色 |
| ITO97- 13 | 99.28 | 1.89 | 5. 1*10-6 | 125 | 19 | 17.5 | 22.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97- 14 | 99.64 | 1.58 | 4.9*10-6 | 128 | 18 | 17.9 | 21.5 | 1 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97- 15 | 99.45 | 1.77 | 4.4*10-6 | 126 | 20 | 18.1 | 21.6 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97- 16 | 99.34 | 1.88 | 4. 1*10-6 | 136 | 20 | 18.2 | 22.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |

| ITO97- 17 | 99.33 | 1.83 | 5. 1*10-6 | 137 | 21 | 18.6 | 25.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITO97- 18 | 99.59 | 1.92 | 5.2*10-6 | 133 | 19 | 19.5 | 24.2 | 2 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97- 19 | 99.57 | 1.86 | 4.9*10-6 | 135 | 19 | 19.6 | 27.5 | 2 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97-20 | 99.33 | 1.82 | 4.5*10-6 | 136 | 20 | 19.7 | 28.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-21 | 99.40 | 1.79 | 4.2*10-6 | 124 | 18 | 18.5 | 28.6 | 4 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97-22 | 99.43 | 1.92 | 3.9*10-6 | 126 | 19 | 15.2 | 27.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-23 | 99.37 | 1.86 | 4.7*10-6 | 124 | 17 | 15.3 | 23.5 | 3 | 0.9 | 黑色 |
| ITO97-24 | 99.29 | 1.82 | 5. 1*10-6 | 127 | 19 | 15.1 | 24.4 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-25 | 99.37 | 1.79 | 5.4*10-6 | 130 | 21 | 15.7 | 22.2 | 4 | 0.6 | 黑色 |
| ITO97-26 | 99.41 | 1.78 | 4.7*10-6 | 132 | 22 | 15.1 | 25.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-27 | 99.34 | 1.81 | 5. 1*10-6 | 132 | 20 | 15.6 | 23.1 | 3 | 0.7 | 黑色 |
| ITO97-28 | 99.38 | 1.92 | 4.9*10-6 | 118 | 21 | 15.4 | 22.5 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-29 | 99.34 | 1.82 | 4.4*10-6 | 132 | 21 | 15.7 | 25.5 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| ITO97-30 | 99.35 | 1.79 | 4. 1*10-6 | 128 | 23 | 15.9 | 24.4 | 4 | 0.8 | 黑色 |
| 平均值 | 99.42 | 1.82 | 4.7*10-6 | 127 | 19 | 17.2 | 24.4 | 3 | 0.8 | 黑色 |
| ITO98- 1 | 99.10 | 2.70 | 5.0*10-6 | 90 | 19 | 20.1 | 25.1 | 6 | 0.9 | 黑色 |
| ITO98-2 | 99.12 | 2.80 | 4.7*10-6 | 91 | 21 | 21 | 26 | 7 | 0.8 | 黑色 |
| ITO98-3 | 99.06 | 2.81 | 4.8*10-6 | 93 | 22 | 20.5 | 25.5 | 8 | 0.7 | 黑色 |
| ITO98-4 | 99.02 | 2.84 | 5.4*10-6 | 108 | 21 | 25 | 30 | 9 | 0.8 | 黑色 |
| ITO98-5 | 99.50 | 2.92 | 4.7*10-6 | 97 | 21 | 26.4 | 31.4 | 5 | 0.6 | 黑色 |
| ITO98-6 | 99.22 | 2.81 | 5.1*10-6 | 100 | 22 | 25.5 | 30.5 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO98-7 | 99.38 | 2.78 | 5.2*10- 6 | 104 | 23 | 23.2 | 28.2 | 5 | 0.7 | 黑色 |
| ITO98-8 | 99.14 | 2.69 | 3.9*10-6 | 107 | 22 | 25.7 | 30.7 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO98-9 | 99.08 | 2.75 | 5.1*10-6 | 108 | 23 | 28.4 | 33.5 | 7 | 0.7 | 黑色 |
| ITO98-10 | 99.12 | 2.78 | 5.2*10-6 | 110 | 24 | 24.3 | 29.3 | 6 | 0.6 | 黑色 |
| ITO98 平 均值 | 99.17 | 2.79 | 4.9*10-6 | 101 | 22 | 24.0 | 29.0 | 7 | 0.7 | 黑色 |
| ITO99-1 | 99.23 | 3.20 | 3.4*10-6 | 99 | 18 | 30.1 | 35.1 | 6 | 0.9 | 黑色 |

| ITO99-2 | 99.15 | 3.30 | 3.5*10-6 | 100 | 20 | 31 | 36 | 7 | 0.8 | 黑色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITO99-3 | 99.09 | 3.31 | 3.5*10-6 | 101 | 21 | 30.5 | 35.5 | 8 | 0.7 | 黑色 |
| ITO99-4 | 99.07 | 3.34 | 3.5*10-6 | 95 | 20 | 35 | 40 | 9 | 0.8 | 黑色 |
| ITO99-5 | 99.45 | 3.42 | 3.6*10-6 | 92 | 20 | 36.4 | 41.4 | 5 | 0.6 | 黑色 |
| ITO99-6 | 99.31 | 3.31 | 3.5*10-6 | 89 | 21 | 35.5 | 40.5 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO99-7 | 99.38 | 3.28 | 3.5*10-6 | 88 | 22 | 33.2 | 38.2 | 5 | 0.7 | 黑色 |
| ITO99-8 | 99.29 | 3.19 | 3.4*10-6 | 86 | 21 | 35.7 | 40.7 | 6 | 0.8 | 黑色 |
| ITO99-9 | 99.11 | 3.25 | 3.5*10-6 | 95 | 22 | 38.4 | 43.4 | 7 | 0.7 | 黑色 |
| ITO99-10 | 99.27 | 3.28 | 3.5*10-6 | 97 | 23 | 34.3 | 39.3 | 6 | 0.6 | 黑色 |
| ITO99 平 均值 | 99.24 | 3.29 | 3.5*10-6 | 94 | 21 | 34.0 | 39.0 | 7 | 0.7 | 黑色 |

表 3 芜湖映日科技股份有限公司氧化铟锡靶材技术指标统计表

| 牌号 | 相对密 度（%） | 电阻率 （ 10-4Ω ·c m ） | 线膨胀系数 ℃- 1 | 抗弯曲强度 MPa | 残余应力 MPa | 晶粒尺寸( μm ） |  | 单位面积气 孔个数个 /cm2 | 表面粗糙度 μm ，不大于 | 外观质 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平均值 | 最大值 |  |  |  |
| RD90 | 99.80% | 1.32 | / | 156 | / | 6.92 | 10 | 0 | 0.52 | Good |
| RD90 | 99.82% | 1.27 | / | 161 | / | 6.78 | 9.7 | 0 | 0.57 | Good |
| RD90 | 99.81% | 1.29 | / | 162 | / | 6.55 | 9.8 | 0 | 0.59 | Good |
| RD90 | 99.83% | 1.3 | / | 159 | / | 6.73 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD90 | 99.82% | 1.28 | / | 163 | / | 6.83 | 9.7 | 0 | 0.53 | Good |
| RD90 | 99.83% | 1.29 | / | 158 | / | 6.51 | 9.5 | 0 | 0.51 | Good |
| RD90 | 99.85% | 1.31 | / | 159 | / | 6.65 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD90 | 99.81% | 1.28 | / | 160 | / | 6.63 | 9.7 | 0 | 0.6 | Good |
| RD90 | 99.84% | 1.27 | / | 163 | / | 6.53 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD90 | 99.83% | 1.29 | / | 161 | / | 6.47 | 9.8 | 0 | 0.59 | Good |
| RD90 | 99.85% | 1.26 | / | 157 | / | 6.69 | 9.7 | 0 | 0.53 | Good |
| RD90 | 99.83% | 1.28 | / | 160 | / | 6.79 | 9.9 | 0 | 0.55 | Good |
| RD90 | 99.85% | 1.31 | / | 162 | / | 6. 1 | 10 | 0 | 0.58 | Good |
| RD90 | 99.86% | 1.33 | / | 164 | / | 6.34 | 9.3 | 0 | 0.6 | Good |
| RD90 | 99.86% | 1.35 | / | 167 | / | 6.53 | 9.8 | 0 | 0.57 | Good |
| RD90 | 99.86% | 1.34 | / | 163 | / | 6.58 | 9.9 | 0 | 0.58 | Good |
| RD90 | 99.84% | 1.36 | / | 165 | / | 6.59 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |
| RD90 | 99.85% | 1.38 | / | 166 | / | 6.54 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD90 | 99.84% | 1.36 | / | 164 | / | 6.53 | 9.9 | 0 | 0.57 | Good |
| RD90 | 99.83% | 1.34 | / | 163 | / | 6.61 | 10 | 0 | 0.6 | Good |
| RD90 | 99.87% | 1.3 | / | 167 | / | 6.49 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD90 | 99.86% | 1.28 | / | 163 | / | 6.53 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD90 | 99.87% | 1.27 | / | 165 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |
| RD90 | 99.85% | 1.31 | / | 163 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |

| RD90 | 99.87% | 1.36 | / | 165 | / | 6.43 | 9.7 | 0 | 0.58 | Good |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD90 | 99.84% | 1.34 | / | 164 | / | 6.58 | 9.8 | 0 | 0.6 | Good |
| RD90 | 98.87% | 1.29 | / | 167 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD90 | 99.86% | 1.32 | / | 166 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD90 | 99.88% | 1.27 | / | 161 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD90 | 99.86% | 1.28 | / | 160 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD90 | 99.87% | 1.30 | / | 168 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.83% | 1.28 | / | 163 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.26 | / | 167 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD93 | 99.83% | 1.34 | / | 165 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |

| RD93 | 99.87% | 1.3 | / | 163 | / | 6.43 | 9.7 | 0 | 0.58 | Good |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD93 | 99.86% | 1.28 | / | 165 | / | 6.58 | 9.8 | 0 | 0.6 | Good |
| RD93 | 99.87% | 1.27 | / | 164 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD93 | 99.85% | 1.31 | / | 167 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.87% | 1.36 | / | 166 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD93 | 99.84% | 1.34 | / | 161 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD93 | 98.87% | 1.29 | / | 160 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.32 | / | 164 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD93 | 99.88% | 1.27 | / | 163 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.28 | / | 167 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |
| RD93 | 98.87% | 1.29 | / | 167 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.32 | / | 166 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.88% | 1.27 | / | 161 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.28 | / | 160 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD93 | 99.87% | 1.30 | / | 168 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.83% | 1.28 | / | 163 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.26 | / | 167 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD93 | 99.83% | 1.34 | / | 165 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.84% | 1.36 | / | 165 | / | 6.59 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.85% | 1.38 | / | 166 | / | 6.54 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD93 | 99.84% | 1.36 | / | 164 | / | 6.53 | 9.9 | 0 | 0.57 | Good |
| RD93 | 99.83% | 1.34 | / | 163 | / | 6.61 | 10 | 0 | 0.6 | Good |
| RD93 | 99.87% | 1.3 | / | 167 | / | 6.49 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD93 | 99.86% | 1.28 | / | 163 | / | 6.53 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD93 | 99.87% | 1.27 | / | 165 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |
| RD93 | 99.85% | 1.31 | / | 163 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.36 | / | 128 | / | 6.43 | 9.7 | 0 | 0.58 | Good |
| RD97 | 99.84% | 1.34 | / | 123 | / | 6.58 | 9.8 | 0 | 0.6 | Good |
| RD97 | 98.87% | 1.29 | / | 125 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |

| RD97 | 99.86% | 1.32 | / | 124 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD97 | 99.87% | 1.3 | / | 123 | / | 6.43 | 9.7 | 0 | 0.58 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.28 | / | 126 | / | 6.58 | 9.8 | 0 | 0.6 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.27 | / | 128 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD97 | 99.85% | 1.31 | / | 129 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.36 | / | 128 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD97 | 99.84% | 1.34 | / | 123 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD97 | 98.87% | 1.29 | / | 127 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.32 | / | 125 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD97 | 99.88% | 1.27 | / | 128 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.28 | / | 124 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |

| RD97 | 98.87% | 1.29 | / | 123 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD97 | 99.86% | 1.32 | / | 126 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.88% | 1.27 | / | 128 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.28 | / | 129 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.30 | / | 128 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.83% | 1.28 | / | 123 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.26 | / | 127 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD97 | 99.83% | 1.34 | / | 123 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.26 | / | 126 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD97 | 99.83% | 1.34 | / | 128 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.3 | / | 125 | / | 6.43 | 9.7 | 0 | 0.58 | Good |
| RD97 | 99.86% | 1.28 | / | 126 | / | 6.58 | 9.8 | 0 | 0.6 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.27 | / | 128 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD97 | 99.85% | 1.31 | / | 126 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD97 | 99.87% | 1.36 | / | 126 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD99 | 99.84% | 15.37 | / | 128 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD99 | 98.87% | 15.39 | / | 123 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.38 | / | 125 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD99 | 99.88% | 15.43 | / | 124 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.36 | / | 123 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |
| RD99 | 98.87% | 15.23 | / | 126 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.33 | / | 128 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD99 | 99.88% | 15.35 | / | 129 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD99 | 99.87% | 15.37 | / | 127 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD99 | 99.84% | 15.39 | / | 126 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD99 | 98.87% | 15.38 | / | 125 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.43 | / | 127 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD99 | 99.88% | 15.36 | / | 125 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.23 | / | 126 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |

| RD99 | 98.87% | 15.23 | / | 128 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD99 | 99.86% | 15.33 | / | 123 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD99 | 99.88% | 15.35 | / | 127 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD99 | 99.87% | 15.37 | / | 125 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| RD99 | 99.84% | 15.39 | / | 128 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD99 | 98.87% | 15.13 | / | 126 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.03 | / | 128 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD99 | 99.88% | 15.07 | / | 125 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.06 | / | 126 | / | 6.59 | 10 | 0 | 0.57 | Good |
| RD99 | 98.87% | 15.37 | / | 128 | / | 6.63 | 9.8 | 0 | 0.58 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.39 | / | 126 | / | 6.67 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |

| RD99 | 99.88% | 15.13 | / | 126 | / | 6.53 | 10 | 0 | 0.51 | Good |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD99 | 99.86% | 15.03 | / | 128 | / | 6.67 | 9.8 | 0 | 0.53 | Good |
| RD99 | 99.87% | 15.07 | / | 123 | / | 6.68 | 9.9 | 0 | 0.59 | Good |
| RD99 | 99.83% | 15.06 | / | 127 | / | 6.67 | 10 | 0 | 0.60 | Good |
| RD99 | 99.86% | 15.39 | / | 125 | / | 6.32 | 9.6 | 0 | 0.54 | Good |
| 平均值 | 99.83% | 15.13 | / | 128 | / | 6.33 | 9.5 | 0 | 0.59 | Good |

表 4 株洲火炬安泰新材料有限公司氧化铟锡靶材技术指标统计表

| 牌号 | 相对密 度（%） | 电 阻 率 （10-4Ω ·c m） | 线膨胀系数 ℃-1 | 抗弯曲强度 MPa | 残余应力 MPa | 晶粒尺寸(μm） |  | 单位面积气 孔个数个/cm2 | 表面粗糙度 μm，不大于 | 外观质 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 平均值 | 最大值 |  |  |  |
| RD90 | 99.7 | 1.55 | / | 194 | / | 4.0 | / | / | 0.35 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.56 | / | 199 | / | 3.7 | / | / | 0.54 | OK |
| RD90 | 99.6 | 1.55 | / | 191 | / | 3.8 | / | / | 0.57 | OK |
| RD90 | 99.6 | 1.53 | / | 181 | / | 3.7 | / | / | 0.50 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.59 | / | 190 | / | 4.0 | / | / | 0.62 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.60 | / | 163 | / | 3.9 | / | / | 0.52 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.49 | / | 168 | / | 3.8 | / | / | 0.62 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.48 | / | 218 | / | 3.5 | / | / | 0.47 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.49 | / | 187 | / | 4.2 | / | / | 0.59 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.50 | / | 167 | / | 4.5 | / | / | 0.54 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.52 | / | 186 | / | 4.6 | / | / | 0.54 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.53 | / | 175 | / | 5.0 | / | / | 0.63 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.54 | / | 194 | / | 4.7 | / | / | 0.63 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.56 | / | 171 | / | 4.0 | / | / | 0.57 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.56 | / | 176 | / | 3.8 | / | / | 0.44 | OK |

| RD90 | 99.8 | 1.50 | / | 160 | / | 4.2 | / | / | 0.50 | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD90 | 99.6 | 1.55 | / | 199 | / | 4.8 | / | / | 0.60 | OK |
| RD90 | 99.6 | 1.55 | / | 191 | / | 3.9 | / | / | 0.58 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.54 | / | 162 | / | 4.5 | / | / | 0.52 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.54 | / | 177 | / | 4.6 | / | / | 0.45 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.54 | / | 186 | / | 5.0 | / | / | 0.56 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.55 | / | 185 | / | 4.7 | / | / | 0.54 | OK |
| RD90 | 99.6 | 1.54 | / | 183 | / | 4.6 | / | / | 0.54 | OK |
| RD90 | 99.6 | 1.53 | / | 179 | / | 4.0 | / | / | 0.63 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.45 | / | 193 | / | 3.9 | / | / | 0.47 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.54 | / | 191 | / | 4.2 | / | / | 0.51 | OK |
| RD90 | 99.7 | 1.52 | / | 190 | / | 3.8 | / | / | 0.48 | OK |

| RD90 | 99.6 | 1.53 | / | 194 | / | 4.0 | / | / | 0.50 | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD90 | 99.8 | 1.46 | / | 196 | / | 3.9 | / | / | 0.60 | OK |
| RD90 | 99.6 | 1.49 | / | 181 | / | 3.7 | / | / | 0.58 | OK |
| RD90 | 99.8 | 1.50 | / | 165 | / | 4.0 | / | / | 0.47 | OK |
| 平均值 | 99.70 | 1.53 | / | 183.61 | / | 4.2 | / | / | 0.54 | / |
| RD97 | 99.6 | 1.37 | / | 192 | / | 4.2 | / | / | 0.52 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.40 | / | 189 | / | 4.5 | / | / | 0.51 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.28 | / | 185 | / | 5.0 | / | / | 0.54 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.38 | / | 180 | / | 4.9 | / | / | 0.53 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.41 | / | 193 | / | 4.7 | / | / | 0.69 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.40 | / | 159 | / | 4.7 | / | / | 0.54 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.38 | / | 186 | / | 4.5 | / | / | 0.52 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.39 | / | 198 | / | 4.9 | / | / | 0.49 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.40 | / | 185 | / | 4.7 | / | / | 0.67 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.39 | / | 195 | / | 3.8 | / | / | 0.54 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.37 | / | 157 | / | 5.0 | / | / | 0.78 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.40 | / | 168 | / | 4.5 | / | / | 0.56 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.38 | / | 184 | / | 4.7 | / | / | 0.51 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.39 | / | 172 | / | 4.0 | / | / | 0.63 | OK |
| RD97 | 99.8 | 1.38 | / | 175 | / | 4.3 | / | / | 0.48 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.38 | / | 198 | / | 4.8 | / | / | 0.54 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.39 | / | 176 | / | 4.5 | / | / | 0.63 | OK |
| RD97 | 99.6 | 1.39 | / | 178 | / | 4.3 | / | / | 0.55 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.39 | / | 183 | / | 4.2 | / | / | 0.48 | OK |
| RD97 | 99.7 | 1.41 | / | 181 | / | 5.0 | / | / | 0.54 | OK |
| RD97 | 99.7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.52 | OK |
| RD97 | 99.7 | / | / | / | / | / | / | / | 0.44 | OK |
| RD97 | 99.6 | / | / | / | / | / | / | / | 0.68 | OK |
| RD97 | 99.6 | / | / | / | / | / | / | / | 0.51 | OK |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848035006076006035