留在一处直火烧烤时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离)，至卷材底面胶层呈黑色光泽

输和保管防水卷材应直立堆放，高度不超过2层；短途运输平放时，不宜超过4层。贮存处应阴凉通风，避免日晒

采用热溶法，故环境温度不低于-10℃。第三章施工准备第1节技术及人员准备施工前应对图纸审核，了解本工

后掀开检查，若覆盖处的基层表面与卷材上无水印，即可进行涂膜防水施工。95.2.7SBS防水卷材施工（

目     录

第一章 编制依据 ...........................................                      2

第二章 防水工程概况 .......................................                    2

第 1 节 本工程地下室防水材料 ............................               2

第 2 节 地下室防水工程 ..................................                 3

第三章 施工条件 ...........................................                      4

第四章 施工准备 ...........................................                      5

第 1 节 技术及人员准备 ..................................                 5

第 2 节 材料准备 ........................................                     5

第五章 地下室底板防水施工 .................................                 8

第 1 节 工艺流程 ........................................                     8

第 2 节 施工要点 ........................................                     8

第 3 节 SBS 防水卷材施工注意事项 ........................            12

第 4 节 保护层施工 .....................................                   13

第 5 节 细部做法 .......................................                    14

第六章 地下室外墙防水施工 ................................                 17

第 1 节 作业条件 .......................................                    17

第 2 节 操作工艺 .......................................                    17

第 3 节 细部处理 .......................................                    18

第七章 施工进度计划 ......................................                    20

第八章 防水工程施工安全技术要求 ..........................              21

第九章 质量检查 ..........................................                      21

第十章 成品保护措施 ......................................                    22

1

0mm。为使墙面防水卷材接槎，加砌四皮砖做临时保护墙，该四皮砖砌筑时用石灰砂浆，8待做外墙体防水时拆

成品保护措施10.1严防各种工具及杂物碰坏防水层。10.2减少人员走动，防止穿带钉鞋损坏防水层。10

卷材约1m，由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起，另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化汽火焰喷枪，慢

即进行粘铺，不得过分加热或烧穿卷材。再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实，不得有空鼓、皱折，这

第一章编制依据

1.1 西门汽车站 3#地块地下室施工图纸。

1.2 《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）。

1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-213）。

1.4 《地下室工程防水技术规范》、 GB50108-2008

第二章防水工程概况

西门汽车站 3#地块地下室工程是由江阴市新德建设工程有限公司 承建。由江阴市城乡规划设计院设计。由江苏建材地质工程勘察院勘 察。江苏恒泰建设工程咨询有限公司监理。地下室底板、顶板设计为 4mm（SBS）改性沥青防水卷材。

本工程地处君山路东、环城北路南侧。该工程为框架、剪力墙结 构，地下一层， 1#楼 14 层， 2#楼 33 层，总建筑面积 41944.85m2 ，地 下室建筑面积 6316.47m2 ，建筑占地面积 6316.47725.74m 2 ，建筑总高 度为 1#楼总高 45.6m。2#楼总高 100.2m。建筑等级二级，主体结构合 理使用年限 50 年，建筑抗震设防烈度 6 度。地下耐火一等级，主体耐 火等级二级。为了在施工生产中贯彻执行《中华人民共和国安全生产 法》、 《中华人民共和国建筑法》 及地方的相关法律、法规、规程等以 确保工程施工安全，保障国家财产和人民生命财产的安全，编制本方 案体系。

为了确保工程质量， 本公司选派技术熟练、经验丰富的施工人员进 场，以保证该工程的质量。

第1节本工程地下室防水材料

2

水处理如图23所示。196.3.4伸出外墙的管件需穿透防水层，在管道穿过结构处埋设套管，套管上附有法

角、阴16第五章地下室外墙防水施工地下室外壁采用SBS防水卷材。防水材料进场后按要求取样复试，要求全

水泥砂浆13或细石混凝土保护层；立面为砌筑保护墙或抹水泥砂浆保护层。在防水层上行走或用胶轮车运输材料

防水护墙，聚苯板随装随砌保护层，防水层应粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致。防水护墙厚120mm，采用

选用如表 1 所示。

防水材料选用表 1

| 序号 1 | 部位 地下室 | 材料 4mm厚 SBS 防水卷材 | 面积（ m2） 约 6316.47m2 |
| --- | --- | --- | --- |

第2节地下室防水工程

基础底板、外墙、顶板防水设计做法如图 1 所示。

3

6基层干燥防水层施工，基层要干燥，简易测定方法是：将lm见方的防水卷材倒盖在基层表面上，静置3～4h

......12第4节保护层施工..................................

左右。在这样的高温下实施热熔法施工，要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪烘烤技术。5.8.3常温

保温措施时，应停止施工。地下室SBS卷材防水施工方案。第4节保护层施工5.9.1保护层应满足《地下防

第三章：施工条件

3.1 基层必须牢固干净，无松动、起砂、空鼓、脱皮等缺陷；

3.2 基层表面应平整光滑、均匀一致，其平整度用 2m直尺检查，面层 与直尺间最大空隙不得大于 5mm；

3.3 阴阳角应做成均匀一致，阴角为平整光滑的圆弧，阳角为钝 角， 如图 3、图 4 所示。  ： 图 3 防水基层阳角半径

4

掺加108胶(占水泥重量的15％)水泥浆刮平，视基层平整度情况刮1~2遍即可，刮完后应养护。5.2.

.......................5第五章地下室底板防水施工..............

构，地下一层，1#楼14层，2#楼33层，总建筑面积41944.85m2，地下室建筑面积6316.4

输和保管防水卷材应直立堆放，高度不超过2层；短途运输平放时，不宜超过4层。贮存处应阴凉通风，避免日晒

3.4 防水层施工环境气温要求，因该工程采用热溶法，故环境温度不 低于-10℃。

第三章施工准备

第1节技术及人员准备

施工前应对图纸审核，了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要 求，并依据防水工程施工方案或技术措施，做好上岗前培训和技术交 底。施工人员每组由 7 人组成, 分工协作。

第2节材料准备

4.2.1  防水材料

选用有出厂合格证和有性能检测报告的，并符合国家产品标准和设计

5

阴市城乡规划设计院设计。由江苏建材地质工程勘察院勘察。江苏恒泰建设工程咨询有限公司监理。地下室底板、

连接处的作法示意如图24所示。第六章施工进度计划整个地下室防水施工时间为7天，如表5所示。施工进度计

翘边、脱层、滑移或其他可能渗漏水的外观缺陷存21在。9.3卷材与穿墙管之间应牢固粘贴，卷材末端收头部

须将突出基层表面图6的异物、砂浆疙瘩等铲除，并将尘土杂物清扫干净，最好用高压空气进行清理。阴阳角等处

要求的材料。 有特种材料核准证的 SBS 防水卷材, 材料进场后， 防水卷 材必须按规定进行抽样复验批量取样，要求如表 2 所示，以上材料复 检合格后方可使用。

表 2

4.2.1.1  SBS 防水卷材规格为 7.5m×1m，  聚酯胎体，用于地下室，产

品主要技术指标如表 3 所示。

产品主要技术指标        表 3

单位

N

%

（℃， 2h）

≤-15℃， r ＝25mm,3S 弯 180°，无 裂纹

压力 0.3MPa，不透水，保持 30min

6

材料  性能项目

1     拉伸强度

2     断裂伸长率

3     耐热度

4     低温柔度

5     抗渗透性

4.2.2  辅助材料

防水卷材

≥800 （纵横向）

最大拉力时，≥40 （纵横向）

90

。6.2.2.4SBS防水卷材施工：同底板。6.2.2.5聚苯板及防水护墙施工。外墙防水施工完即施工

苯板施工→保护墙施工6.2.2施工要点：6.2.2.1结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理：首先，将固定模

45.10.2底板集水坑处理如图14所示。阴阳转角部位防水处理如图15～图19所示。转角部位，包括阳

水泥砂浆13或细石混凝土保护层；立面为砌筑保护墙或抹水泥砂浆保护层。在防水层上行走或用胶轮车运输材料

4.2.2.1  冷底子油，主要用于基层与防水卷材之间，起防水及粘结作 用。

4.2.2.2JS  涂料，用于桩头防水处理。

4.2.3  材料的运输和保管

防水卷材应直立堆放，高度不超过 2 层；短途运输平放时，不宜超过 4 层。贮存处应阴凉通风，避免日晒、雨淋或受潮。

4.2.4  工具准备如表 4 所示。 使用工具一览表    表 4

| 机具名称 棕扫帚 钢丝刷 小平铲 长柄刷或滚刷 剪刀 彩色粉袋 粉笔 钢卷尺 皮卷尺 铁辊刮板 铁锤 橡胶刮刀 | 规格 普通 普通 小型 普通普通 5m 50 m 长 300 mm，重 30 kg 胶皮刮板 普通 | 需用数量 10 把 5 把 8 把 6 把 8 把 4 个 6 盒 5 把 1 把 2 个 20 个 5 把 10 把 | 用途 清扫基层 清扫基层 清扫基层 清扫基层裁剪卷材 卷材上弹基准线 做标记用 度量尺寸 度量尺寸 压实卷材用推刮卷 材及刮边 卷材收头钉水泥钉 刮找平用 |
| --- | --- | --- | --- |

7

如表1所示。防水材料选用表1第2节地下室防水工程基础底板、外墙、顶板防水设计做法如图1所示。3第三章

用“滚铺法”，先铺粘大面、后粘接搭接缝，这种方法可以保证卷材铺贴质量，优于卷材与基层及卷材搭接缝一次

水处理如图23所示。196.3.4伸出外墙的管件需穿透防水层，在管道穿过结构处埋设套管，套管上附有法

掺加108胶(占水泥重量的15％)水泥浆刮平，视基层平整度情况刮1~2遍即可，刮完后应养护。5.2.

| 腻刀 秤 搅拌桶 运胶桶 小推车 手提搅拌器 弹线盒 汽油喷灯 | 10kg 100 升 | 10 把 一台 5 个 5 个 2 台 2 台 2 只 5 个 | 基层局部找平 计量配料 搅拌用 运料用 运料用 搅拌 基层上弹基准线 熔卷材胶面 |
| --- | --- | --- | --- |

第四章地下室底板防水施工

第1节工艺流程

保护墙放线→ 砌筑保护墙→ 抹保护墙找平层→ 抹垫层找平层→ 养 护→ 清理干燥→ 卷材进场取样复试→ 特殊部位增补处理、 附加层→ SBS 防水卷材施工→ 抹防水保护层

第2节施工要点

5.2.1  保护墙放线建筑物基础底板垫层施工后，按施工图放出保护墙 位置线。

5.2.2  砌筑保护墙

按设计要求砌筑保护墙至基础底板上皮标高以上 200mm。 为使墙面防水 卷材接槎，加砌四皮砖做临时保护墙，该四皮砖砌筑时用石灰砂浆，

8

熔铺方法。图81）熔粘端部卷材。将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端，对准基层上10已弹好的粉线，滚展

筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-213）。1.4《地下室工程防水技术规范》、GB501

.........................5第2节材料准备.................

部温度约为1300℃左右，火焰中心的温度约1100℃左右，调节喷枪开关可将温度降至1000～800℃

待做外墙体防水时拆除，以满足底板防水与墙体防水的搭接宽度。

5.2.3  找平层

为了使高分子防水卷材与基层粘贴牢固，在底板垫层、图 5 保护墙、 结构基体做防水面，应抹找平层并压光，使防水卷材铺贴在一个平顺 的基面上。 要求阴阳角抹成圆角见“3 施工条件 3.3”， 实物照片如图 5、图 6 所示。

5.2.4  找平层养护

找平层抹完后应养护，待强度上升后，方可做防水层。

5.2.5  基层清理

首先对地下室阴阳角等细部按本方案的要求进行抹灰处理。基层清理 时必须将突出基层表面图 6 的异物、砂浆疙瘩等铲除，并将尘土杂物 清扫干净，最好用高压空气进行清理。阴阳角等处更应仔细清理， 若 有油污、铁锈等，应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。

若基层高低不平或凹坑较大时，用掺加 108 胶( 占水泥重量的 15 ％) 水泥浆刮平， 视基层平整度情况刮 1~2 遍即可， 刮完后应养护。     5.2.6  基层干燥

防水层施工，基层要干燥，简易测定方法是： 将 lm 见方的防水卷材 倒盖在基层表面上， 静置 3 ～4h 后掀开检查，若覆盖处的基层表面与 卷材上无水印，即可进行涂膜防水施工。

9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/855111324011011101