
 (
填石路堤试验段施工方案
)已到位;C、已打通通往试验段的施工便道，人员及机械设备可直接进场作业。施工方案A、试验路段总体施工方
制依据广西壮族自治区柳州至武宣高速公路NO.1合同段土建工程设计图及施工技术规范。西部中大建设集团有
m;上路床最大压实层厚30cm、最大粒径10cm)根据汽车拖斗容量大至计算出每堆土倒卸间距，并用石灰
3，当所含石料为软质岩(强度小于15Mpa)时，石料最大粒径不得超过层厚;填石最大粒径和最大压实层厚
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广西壮族自治区柳州至武宣高速公路工程
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西部中大建设集团有限公司
柳州至武宣高速公路 NO.1合同段项目经理部
	
二零一二年[image: ]月[image: ] 日


 (
填石路堤试验段施工方案
)工程全部合格，且质量评分值不低于95；分部及单位工程合格，质量评分值不低于90。(1)严格按照国家行
量紧贴密实、无空洞松动现象填方边坡码砌，包括边坡平台应全部码砌，各级边坡码砌坡率及厚度如下：第一级边
灭违章作业、消灭惯性事故”的目标，对此如下安全预案。首先现场由副经理周易林负责组织，技术员杨树涛、武
采取措施预防、处理安全事故，填写施工安全日记，及时向部长汇报安全工作。(4)各级职能部门、人员在各自
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一、工程概述



柳 拟开展进行试验施工段落为： K22+300~K22+420，长度为 120 米，该地段全为回填方地段，原地面幅差不大，地势平坦，平均填高 9.6 米。回填料均取自 K21+240--K21+48深0路堑挖方段山体爆破石渣， 爆破岩石强度满足回填石方要求。

二、开展路基试验段施工的目的



1、通过路基试验段施工，摸索并总结出一套石方路基填、挖方 施工合理的施工组织和机械设备的配置方式。
2、通过试验，摸索并总结低洼农种区路基床的降排水，清表及 填前碾压、回填及碾压，填筑松铺厚度、不同自然条件下不同的碾压 设备的碾压遍数和挖方路堑施工的理想设备配置及工艺方法。
3、摸索并总结如何依据招标文件的技术、质量标准以及部颁质 量标准进行规范的程序管理方法和质量控制手段。
4、通过本试验段施工， 收集相关数据， 指导全面路基工程施工 并达到技术质量标准。

三、编制依据



1、广西壮族自治区柳州至武宣高速公路 NO.1合同段土建工程设

计图及施工技术规范。


 (
填石路堤试验段施工方案
)，做到均衡生产，改善劳动条件；建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任；建立奖罚制度。④
具体情况每隔一定距离开挖横向排水沟，沟深5Ocm，将路基水引入纵向排水沟，排到路基外。经过2-3个自
师审批后指导后续回填施工。五、质量措施建立健全的质量保证体系见附图一质量目标及技术措施质量目标：分项
2)坚持设计文件、施工图纸分级会审的技术交底制度，重点工程由项目总工程师、主管工程师审核，再向专业工
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2、现行的《公路路基施工技术规范》  JTGF10-2006 、《公路  工程质量检验评定标准》  JTGF80/1-2004  、《公路土工试验规程》
JT E40-2007  、《公路工程施工安全技术规程》  TJT 076-95  、 《广西高速公路标准化管理实施细则》及相关国家行业标准、标准、
规则、规程等。
3、高速公路标准化管理实施细则路基施工分册。
3、现场踏勘调查，搜集的有关资料。
4、类似工程中的经验和相关工程的技术总结、 工艺、 施工方法、 成果等。



四、施工组织和施工安排



（一）试验段管理及施工人员配备表


 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
职务
          
姓名
                 
备注
项目经理
       
李
  
勇
项目副经理
      
周易林
项目总工程师
     
廖爱成
工程部部长
      
康
  
帅
试验工程师
      
陈自辉
专职安全员
      
杨定峰
测量工程师
       
邰斌
)


 (
填石路堤试验段施工方案
)度D、路基填筑首先对路基填筑材料做石料强度试验，确定石料强度。清表后的填前碾压达到要求后，用全站仪重
，做到均衡生产，改善劳动条件；建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任；建立奖罚制度。④
通道式纵挖法施工，即开挖时采用层纵挖法”自上而下分层进行，每层先从中间挖出一条通道，探明地质情况，如
司边部码砌应采用强度大于30Mpa的不易风化的石料，石块粒径大于30mm，石块应尽量规则，码砌石块尽
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 (
8
      
质检工程师
      
张凯歌
9
      
技术负责人
      
杨树涛
10
      
施工负责人
      
武九助
)

（二）试验段施工主要机械配置表


 (
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
机械名称
挖掘机
推土机
装载机
洒水车
自卸汽车
压路机
柴油空压机
凿岩机
液压喷播机
潜孔钻
机械型号
PC220
山推
 
220
Z2C50
8m
3
15t
LT322S
20m
YT28
ZYP-2
CHA660
台
   
台
   
台
   
辆
   
辆
   
台
   
台
   
台
   
套
   
台
数量
       
备注
2
3
2
1
8
2
2
8
1
3
单位
)

（三）测量及实验仪器


测量、试验仪器一览表( 附表三)
 (
填石路堤试验段施工方案
)层、平整度等项目进行检测，若有不合格的部分立即进行补压或采用其它有效措施，直到达到合格为止，经自检及
制依据广西壮族自治区柳州至武宣高速公路NO.1合同段土建工程设计图及施工技术规范。西部中大建设集团有
程师交底，最后向施工专业队(班组)进行交底，即：设计意图交底、施工方案交底、质量标准交底。西部中大建
3，当所含石料为软质岩(强度小于15Mpa)时，石料最大粒径不得超过层厚;填石最大粒径和最大压实层厚
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 (
序号
     
设备名称
1
     
数显液朔限仪
2
    
路基材料强度仪
3
        
烘干箱
4
        
CBR
仪
5
      
土样标准筛
6
    
压实度检测设备
7
      
徕卡全站仪
8
        
水准仪
9
       
平整度尺
10
        
钢卷尺
设备型号
SY-100G
SG-100D
101A-3
LQ-C
φ20
TPS400
DS3
3
 
米直尺
 
50
 
米
单位
台
台
台
台
套
套
台
(
 
套
)
台
把
把
数量
      
备注
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
)

（四）试验段施工计划


起讫时间 2012 年   月   日～2013 年  月  日。


（五）施工准备


1、技术准备:


A、试验室标准试验成果汇总表；
B、测量全套资料另附表。



 (
填石路堤试验段施工方案
)然日晾晒后，再用推土机清除表土，并集中堆放于工程师指定的地点，用于路基竣工后边坡种植草皮。对于机械作
行恢复、改建和完善。(2)施工中排放的污水及生活污水，须采取必要的污水净化处理措施进行处理，如设沉淀
控制压实度达到93%、94%、96%以上。每次检测压实度时每2000需检测8个点。B、清表西部中大建
隙率满足技术要求的前提下，且前一遍与后一遍的沉降差小于3mm时，即认为本批次松铺石料碾压合格。在终压
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2、现场准备


A、试验段相应人员组织安排均己到位、试验段的协调工作己做 好;
B、试验段施工机械配备已到位;

C、已打通通往试验段的施工便道，人员及机械设备可直接进场 作业。
3、施工方案


A、试验路段总体施工方案

1、首先对低洼地段先挖纵、横向排水沟，降低地下水位，清淤 晾晒，直至达到填前碾压要求为止;水沟地段先放水排水或抽水排水 后，立即清淤，并及时回填;旱地，先请表挖台阶翻松晾晒碾压或者 换填碾压至规范要求。
2、填筑时先放边线，立出施工标尺，按各种填料松铺厚度要求 计算出卸料面积，用石灰线划出方格。
3、推平、碾压时对不同填料采用不同的方法;

石方:人工解锤改小石料粒径—推土机推平—压路机静压、振压各 一遍—压路机振压一遍、静压一遍收光（依现场沉降差为准）。
4、压实度:石方以沉降差法及碾压数遍。各种填料填筑时根据  93、94、96 分区分别控制压实度达到 93%、 94%、 96%以上。每次检 测压实度时每 2000  需检测 8 个点。
B、清表



 (
填石路堤试验段施工方案
)隙率满足技术要求的前提下，且前一遍与后一遍的沉降差小于3mm时，即认为本批次松铺石料碾压合格。在终压
说明发生事故时间、地点、原因，受伤害人员姓名、性别、年龄、工种，伤害程度、受伤部位。（3）对事故进行
经常对职工进行文明施工教育，增强全员文明施工意识，争创文明工地。在施工现场设置醒目标志、标语，挂牌施
公路标准化管理实施细则》及相关国家行业标准、标准、规则、规程等。高速公路标准化管理实施细则路基施工分
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对试验段首先用全站仪进行放样， 以确立开挖线或坡脚线， 根据  中桩及相应高程测出试验段和取土场备横断面面积， 对工程量进行复  核;然后对试验段进行清表，试验段范围内为全填地段。根据地形特   点，清表采用小型推土机配合挖掘机、及人工结合的方式进行，沿坡  脚线开挖纵向水沟(水沟深 0.8m)，在试验段内根据具体情况每隔一定  距离开挖横向排水沟，沟深 5Ocm ，将路基水引入纵向排水沟，排到  路基外。经过 2-3个自然日晾晒后，再用推土机清除表土，并集中堆  放于工程师指定的地点， 用于路基竣工后边坡种植草皮。对于机械作  业不彻底的地方 （包括树根及腐质土)或清除表土后含水量仍较大的   局部地方用挖机结合人工挖除， 用汽车运到路基外驻地工程师指定处  堆放并用指定材料进行换填， 最后将表面按填筑要求进行整平与压实。 压实后仍不合要求的，再重新进行换填直至达到要求为止(以试验检   测为准)。
C、边坡码砌

适用填石料为硬质岩和中硬岩石的填石路基， 石料单轴饱和抗压 强度≥30Mpa
填石路堤应分层填筑压实，路床填料粒径应小于 100mm ，路床 底面以下 40cm 为过渡层，填料粒径小于 150mm ，其中小于 0.05mm 的细粒料含量不应小于 30%
若原地面横坡缓于 1：5,清除表土并压实后可直接填筑在天然地 面上，陡于 1：5 时基底应挖台阶



 (
填石路堤试验段施工方案
)土机、压路机、运输车辆等施工机械，在施工段合理调用。（3）安全警示牌：安质部制作“施工地段，车辆行人
定期对机械检查维护，使设备保持良好状态，避免因设备故障影响施工进度和质量。六、安全措施建立以项目经理
先放边线，立出施工标尺，按各种填料松铺厚度要求计算出卸料面积，用石灰线划出方格。推平、碾压时对不同填
下40cm为过渡层，填料粒径小于150mm，其中小于0.05mm的细粒料含量不应小于30%若原地面横
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边部码砌应采用强度大于 30Mpa 的不易风化的石料，石块粒径 大于 30mm ，石块应尽量规则，码砌石块尽量紧贴密实、无空洞松动 现象
填方边坡码砌， 包括边坡平台应全部码砌， 各级边坡码砌坡率及 厚度如下：
第一级边坡 1：1.3，码砌水平厚度 2m；

第二级边坡 1：1.5 ，码砌水平厚度 3m；

第三级边坡 1：1.75 ，码砌水平厚度 4.5m，。

码砌段路面结构土路肩应用 M7.5 浆砌片石砌筑路肩，码砌底部 应位于原地面以下一定深度
D、路基填筑

1、首先对路基填筑材料做石料强度试验，确定石料强度。

2、清表后的填前碾压达到要求后，用全站仪重新进行放样，最 后确立填土面积及坡脚位置，按要求每侧超宽 5Ocm。石块的最大粒 径不得超过压实层厚的 2/3 ，当所含石料为软质岩(强度小于 15Mpa ) 时，石料最大粒径不得超过层厚;填石最大粒径和最大压实层厚不超 过(下、 上路堤最大压实层厚 60cm、最大粒径 40cm; 下路床最大压 实层厚 40cm ，最大粒径 25 cm;上路床最大压实层厚 30cm、最大粒  径 10cm)根据汽车拖斗容量大至计算出每堆土倒卸间距，并用石灰作 出记号，派专人指挥倒车 。
3、在挖方段取土场内用挖掘机采用纵向分层开挖法开挖路堑， 装载机配合挖掘机装土，用一台推土机配合清理运输道路并整平;采



 (
填石路堤试验段施工方案
)理①认真贯彻国家劳动保护方针、政策和法规以及上级主管部门安全生产的各项规章制度，对本工程的安全生产全
堤孔隙率≤20%，下路堤孔隙率≤22%。F、深路堑的开挖深路堑的开挖拟采用装载机配合挖掘机作业，采用
示下，初拟选定每断面不少于10个检西部中大建设集团有限公司测点进行现场检测试验，后测点的孔隙率，在孔
理性和执行情况，下阶段的安全计划要点等。发生安全事故时，在最短时间内召开事故分析会，查明原因，吸取教
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用 8 台翻斗车运输，路堑开挖时按设计边坡线预留 2Ocm 开挖，每挖 深 2-4m时用挖掘机修刮边坡一次，使边坡一次成型。
4、汽车将土运至填筑路段后，在专人的指挥下按规定间距卸料。

5、填筑过程中的机械组合及质量监控手段:

当填料为石时， 先对运至现场粒径过大的填料进行人工解锤， 先 用推土机粗平， 再用压路机静压、 振压各一遍后按顺路线方向呈梅花 型均匀布置 10 个钢球此时羊足碾开始碾压，测量人员进行跟踪测量 即(每碾压一遍测量人员用水准仪观测一次钢球的高程， 得出前后沉 降差)直到前 后沉降差小于 5 伽，标准差小于 3mm ，表面无明显轮  迹为止，再用平地机平地机整平， 最后再用压路机振压一遍、静压一 遍收光。
E、碾压

填石路堤由于粒料之间没有粘聚力，主要是靠填料之间相互镶嵌、 紧密咬合， 达到足够大的摩阻力来抵抗路基变形，因此，填石路堤碾  压施工需采用大吨位振动碾压设备，在施工中采用 20t 振动压路机进  行碾压施工。施工中，碾压速度控制在 2-4km/h，铺料结束后，先静  压一遍后再进行振动碾压至 8 遍完成后， 最后静压 1 遍收面。碾压顺  序由两侧开始向中间碾压， 之后由中间相两侧碾压， 碾压每次要求错  轮 1/3 轮宽。对于有明显空洞、孔隙的地方补充细料后再进行碾压，  若仍有松动石块，用合适粒径的小石块嵌缝，并用手锤敲紧。
在每层标准松铺厚度上碾压完成每一遍后， 应根据现场情况每  10m 一个断面或在现场监理指示下， 初拟选定每断面不少于 10 个检
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