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	单位名称
	旧名称
	代号
	对主单位的比

	毫克
	公丝
	mg
	0.000001 公斤

	厘克
	公毫
	cg
	0.00001 公斤

	分克
	公厘
	dg
	0.0001 公斤

	克
	公分
	g
	0.001 公斤

	十克
	公钱
	dag
	0.01 公斤

	百克
	公两
	hg
	0.1 公斤

	公斤
	公斤，千克
	kg
	主单位

	公担
	公担
	q
	100 公斤

	吨
	公吨
	t
	1000 公斤




常用英美制重量单位表
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	吨
	公斤
	市担
	市斤
	英吨
	美吨
	磅

	吨
	1
	1000
	20
	2000
	0.98421
	1.1023
	2204.6

	公斤
	0.001
	1
	0.02
	2
	0.000984
	0.001102
	2.2046

	市担
	0.05
	50
	1
	100
	0.04921
	0.0551
	110.231

	市斤
	0.0005
	0.5
	0.01
	1
	0.000492
	0.000551
	1.1023

	英吨
	1.01605
	1016.05
	20.3209
	2032.09
	1
	1.1200
	2240

	美吨
	0.90719
	907.19
	18.1437
	1814.37
	0.8929
	1
	2000

	磅
	0.000454
	0.4536
	0.009072
	0.9072
	0.000446
	0.0005
	1

	
压力单位换算表

	

公斤/厘米 2
	

大气压
	
水银柱高度(毫米)
	

水柱高度
（米）
	

毫巴
	

磅/寸 2
	

英寸水柱

	公斤/厘米 2
	1
	0.9678
	735.56
	10.00
	981.00
	14.223
	395.00

	大气压
	1.0333
	1
	760.00
	10.3333
	1013.25
	14.696
	407.5

	水银柱高度（毫米）
	0.00136
	0.00131
	1
	0.0136
	1.3332
	0.0193
	0.535

	水柱高度（米）
	0.10
	0.0968
	73.556
	1
	98.10
	1.4223
	39.40

	毫巴
	0.00102
	0.000987
	0.76863
	0.0102
	1
	0.01451
	0.402




	磅/寸 2
	0.0703
	0.0680
	51.715
	0.703
	68.95
	1
	27.72

	英寸水柱
	0.00254
	0.00246
	1.87
	0.0254
	2.49
	0.0361
	1
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	米
	厘米
	毫米
	市尺
	英尺
	英寸

	米
	1
	100
	1000
	3
	3.28084
	39.3701

	厘米
	0.01
	1
	10
	0.03
	0.03281
	0.3937

	毫米
	0.001
	0.1
	1
	0.003
	0.003281
	0.03937

	市尺
	0.33333
	33.333
	333.33
	1
	1.0936
	13.1234

	英尺
	0.3048
	30.48
	304.8
	0.9144
	1
	12

	英寸
	0.0254
	2.54
	25.4
	0.0762
	0.08333
	1




[image: ]英寸与毫米对照表


	寸
	毫米
	寸
	毫米
	寸
	毫米
	寸
	毫米
	寸
	毫米
	寸
	毫米

	1/16
	1.588
	9/16
	14.29
	17/16
	26.99
	25/16
	39.69
	17/8
	53.98
	25/8
	79.38

	1/8
	3.175
	5/8
	15.88
	9/8
	28.58
	13/8
	41.28
	9/4
	57.15
	13/4
	82.55

	3/16
	4.763
	11/16
	17.46
	19/16
	30.16
	27/16
	42.86
	19/8
	60.33
	27/8
	85.73

	1/4
	6.350
	3/4
	19.05
	5/4
	31.75
	7/4
	44.45
	5/2
	63.5
	7/2
	88.9

	5/16
	7.938
	13/16
	20.64
	21/16
	33.34
	29/16
	46.04
	21/8
	66.68
	29/8
	92.08

	3/8
	9.525
	7/8
	22.23
	11/8
	34.93
	15/8
	47.63
	11/4
	69.85
	15/4
	95.25

	7/16
	11.113
	15/16
	23.81
	23/16
	36.51
	31/16
	49.21
	23/8
	73.03
	31/8
	98.43

	1/2
	12.700
	1
	25.4
	3/2
	38.10
	2
	50.80
	3
	76.2
	4
	101.6
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	升（市升）
	立方英寸
	英加仑
	美加仑（液量）
	美加仑（干量）

	升（市升）
	1
	61.0237
	0.2200
	0.2642
	0.2270

	立方英寸
	0.0164
	1
	0.0036
	0.0043
	0.0037

	英加仑
	4.5460
	277.274
	1
	1.2009
	1.0321

	美加仑（液量）
	3.7853
	231
	0.8327
	1
	0.8594

	美加仑（干量）
	4.4048
	268.803
	0.9689
	101636
	1




[image: ]二、常用化学元素符号表



	
	元素名称
	
	符号
	
	元素名称
	
	符号
	
	元素名称
	符号

	铬
	
	Cr
	
	铌
	
	Nb
	
	铝
	
	Pb

	镍
	
	Ni
	
	钽
	
	Ta
	
	铋
	
	Bi

	硅
	
	Si
	
	氢
	
	H
	
	锕
	
	Ac

	锰
	
	Mn
	
	碳
	
	C
	
	铈
	
	Ce




	铝
	Al
	氧
	O
	铍
	Be

	磷
	P
	钠
	Na
	铯
	Se

	钨
	W
	镁
	Mg
	锆
	Zr

	钼
	Mo
	硫
	S
	镧
	La

	钒
	V
	氯
	Cl
	钡
	Ba

	钛
	T
	钾
	K
	汞
	Hg

	铜
	Cu
	锌
	Zn
	钙
	Ca

	铁
	Fe
	银
	Ag
	碘
	I

	硼
	B
	锡
	Sn
	溴
	Br

	钴
	Co
	锑
	Sb
	氟
	F

	氮
	N
	金
	Au
	烯土
	Re




[image: ]三、常用金属材料容重表


	名称
	
	容重（公斤/米 3）
	名称
	
	容重（公斤/米 3）

	铝
	2670
	
	锡
	7310
	

	钢
	7850
	
	汞（水银）
	13600
	

	铸铁
	7220
	
	铅
	11337
	

	青铜
	8800
	
	锌
	7140
	

	黄铜
	8600
	
	锰
	7200
	

	紫铜
	8920
	
	铬
	7100
	

	镍
	8900
	
	银
	10500
	




[image: ][image: ]四、常用工业材料比重表


	材料名称
	比重（克/厘米 3）
	材料名称
	比重（克/厘米 3）

	灰口铸铁
	6.6～7.4
	铜材（紫铜材）
	8.9～9.0

	白口铸铁
	7.4～7.7
	96 黄铜
	8.85

	可锻铸铁
	7.2～7.4
	90 黄铜
	8.80

	工业纯铁
	7.87
	85 黄铜
	8.75

	钢材
	7.85
	80 黄铜
	8.65

	铸钢
	7.8
	68 黄铜
	8.60

	低碳钢（含碳 0.1%)
	7.85
	62 黄铜
	8.50

	中碳钢（含碳 0.4%)
	7.82
	74-3 铅黄铜
	8.70

	高碳钢（含碳 1%）
	7.81
	63-3 铅黄铜
	8.5

	高速钢（含钨 9%）
	8.3
	59-1 铅黄铜
	8.5

	高速钢（含钨 18%）
	8.7
	90-1 锡黄铜
	8.8

	不锈钢（含铬 13%）
	7.75
	70-1 黄铜锡
	8.54

	62-1 锡黄铜
	8.45
	3-12-5 铸锡青铜
	8.69

	60-1 锡黄铜
	8.45
	5-5-5 铸锡青铜
	8.8
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	77-2 铝黄铜
	8.6
	6-6-3 铸锡青铜
	8.82

	60-1-1 铝黄铜
	8.2
	5 铝青铜
	8.2

	58-2 锰黄铜
	8.5
	7 铝青铜
	7.8

	59-1-1 铁黄铜
	8.5
	9-2 铝青铜
	7.63

	80-3 硅黄铜
	8.6
	9-4 铝青铜
	7.6

	4-3 锡青铜
	8.8
	10-3-1.5 铝青铜
	7.5

	4-4-2.5 锡青铜
	8.79
	2 铍青铜
	8.23

	4-4-4 锡青铜
	8.9
	3-1 硅青铜
	8.47

	6.5～0.1 锡青铜
	8.8
	铝板
	2.73

	4～0.3 锡青铜
	8.9
	二号防锈铝
	2.67

	五号防锈铝
	2.65
	二号锻铝
	2.8

	廿一号防锈铝
	2.73
	四号超硬铝
	2.8

	一号硬铝
	2.75
	五号铸造铝合金
	2.55

	三号硬铝
	2.73
	六号铸造铝合金
	2.60

	十一号硬铝
	2.84
	七号铸造铝合金
	2.65

	十二号硬铝
	2.8
	十三号铸造铝合金
	2.67

	十四号硬铝
	2.8
	十五号铸造铝合金
	2.95

	二号锻铝
	2.69
	工业镁
	1.74

	四号锻铝
	2.65
	锌板
	7.2

	五号锻铝
	2.75
	铸锌
	6.86

	八号锻铝
	2.8
	10-5 锌铝合金
	6.3

	九号锻铝
	2.8
	4-3 铸锌铝合金
	6.75

	4-1 铸锌铝合金
	6.9
	钴
	8.9

	锡
	7.3～7.5
	钛
	4.51

	铅板
	11.37
	3 钨钴合金
	14.9～15.3

	工业镍
	8.9
	6 钨钴合金
	14.6～15.0

	15-20 锌白铜
	8.6
	8 钨钴合金
	14.4～14.8

	43-0.5 锰白铜
	8.89
	5 钨钴钛合金
	12.3～13.2

	40-1.5 锰白铜
	8.90
	15 钨钴钛合金
	11.0～11.7

	28-2.5-1.5 镍铜合金
	8.8
	汞
	13.6

	9 镍铬合金
	8.72
	锰
	7.43

	锡基轴承合金
	7.34～7.75
	铬
	7.19

	铅基轴承合金
	9.33～10.67
	钒
	6.11

	钨
	19.3
	钼
	10.20

	铌
	8.57
	银
	10.5

	锇
	22.5
	金
	19.3

	锑
	6.62
	铂
	21.4

	镉
	8.64
	钾
	0.86

	钡
	3.5
	钠
	0.97

	铍
	1.85
	钙
	1.55
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	铋
	9.84
	硼
	2.34

	铱
	22.4
	硅
	2.33

	铈
	6.9
	硒
	4.84

	钽
	16.6
	砷
	5.7

	碲
	6.24
	华山松
	0.437

	钍
	11.5
	红松
	0.440

	马尾松
	0.533
	桦木
	0.615

	云南松
	0.588
	山杨
	0.486

	红皮云杉
	0.417
	楠木
	0.61

	兴安落叶松
	0.625
	柞栎（柞木）
	0.766

	长白落叶松
	0.594
	软木
	0.1～0.4

	四川红杉
	0.458
	胶合板
	0.56

	臭冷杉
	0.384
	刨花板
	0.40

	铁杉
	0.500
	竹材
	0.90

	杉木
	0.376
	木炭
	0.3～0.5

	柏木
	0.588
	石墨
	1.9～2.1

	水曲柳（柃木）
	0.686
	石膏
	2.3～2.4

	大叶榆（榆木）
	0.548
	生石灰
	1.1

	熟石灰
	1.2
	砂岩
	2.2～2.5

	水泥
	1.2
	石英
	2.5～2.8

	普通粘土砖
	1.7
	天然浮石
	0.4～0.9

	粘土耐火砖
	2.10
	滑石
	2.6～2.8

	硅质耐火砖
	1.8～1.9
	金刚石
	3.5～3.6

	镁质耐火砖
	2.6
	金刚砂
	4.0

	镁铬质耐火砖
	2.8
	普通刚玉
	3.85～3.90

	高铬质耐火砖
	2.2～2.5
	白刚玉
	3.90

	大理石
	2.6～2.7
	碳化硅
	3.10

	花岗石
	2.6～3.0
	云母
	2.7～3.1

	石灰石
	2.6～2.8
	地蜡
	0.96

	石板石
	2.7～2.9
	地沥青
	0.9～1.5

	石蜡
	0.90
	碳化钙（电石）
	2.22

	纤维蛇纹石石棉
	2.2～2.4
	电木（胶木）
	1.3～1.4

	角内石石棉
	3.2～3.3
	电玉
	1.45～1.55

	纯橡胶
	0.93
	聚氯乙烯
	1.35～1.40

	平胶板
	1.6～1.8
	聚苯乙烯
	0.91

	皮革
	0.4～1.2
	聚乙烯
	0.92～0.95

	纤维纸板
	1.3
	赛璐珞
	1.35～1.4

	平板玻璃
	2.5
	有机玻璃
	1.18

	实验室用器皿玻璃
	2.45
	泡沫塑料
	0.20

	耐高温玻璃
	2.23
	硬聚氯乙烯板
	1.35～1.60
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陶瓷
	
	2.2
2.3～2.45

	
	
	五、黑色金属硬度及强度换算表

	
	
	
硬度	抗拉强度（公斤/毫米 2）

	
	洛氏
	表面洛氏	维氏	布氏	超

	铬
	铬











	(69.5) 86.3
	1017

	(69.0) 86.1
	997

	(68.5) 85.8
	978

	(68.0) 85.5
	959

	(67.5) 85.2
	941



	67.0
	85.0
	
	
	923
	一般

	66.5
	84.7
	
	
	906
	钢种

	66.0
	84.4
	
	
	889
	

	65.5
	84.1
	
	
	872
	

	65.0
	83.9 92.2
	81.3
	71.7
	856
	

	64.5
	83.6 92.1
	81.0
	71.2
	840
	

	64.0
	83.3 91.9
	80.6
	70.6
	825
	

	63.5
	83.1 91.8
	80.2
	70.1
	810
	

	63.0
	82.8 91.7
	79.8
	69.5
	795
	

	62.5
	82.5 91.5
	79.4
	69.0
	780
	

	62.0
	82.2 91.4
	79.0
	68.4
	766
	

	61.5
	82.0 91.2
	78.6
	67.9
	752
	

	61.0
	81.7 91.0
	78.1
	67.3
	739
	

	60.5
	81.4 90.8
	77.7
	66.8
	726
	








 (
硬度
抗拉强度（公斤
/
毫米 
2
）
洛氏
表面洛氏
维
布氏
氏
HR
HR HR15 HR30
 
HR45
超高 不
碳
铬钒
铬镍
铬钼
铬镍
铬锰
不
分
铬钢
强度
 
锈
钢
钢种
C
A
N
N
N
HV
HB30
D
2
钢
钢
钢
钼钢
硅钢
钢
钢
)
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	60.
0
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4
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7
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8
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3
	
	
	
	
	
	
	
	
238.
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1
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5
	
89.4
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62.8
	64
2
	
	
	
	
	
	
	
	232.
6
	229.
3
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5
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3
	
89.1
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62.2
	63
1
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6
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0
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0
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	222.
4
	220.
1

	55.
5
	78.
7
	
88.6
	
73.5
	
61.1
	60
9
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	206.
6
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59.9
	58
9
	
	
	203.
3
	206.
1
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0
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8
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4
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71.3
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	56
1
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7
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5
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5
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5
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8
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7
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7
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1
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1
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3
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0
	192.
1

	52.
0
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1
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5
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8
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0
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4
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4
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1
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4
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0
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6
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6
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1
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3
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5
	
(501)
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硬度
维
洛氏	表面洛氏
氏
HR HR HR15 HR30 HR45
 (
N
N
N
85.7
68.6
54.7
85.5
68.2
54.2
85.2
67.7
53.6
84.9
67.3
53.0
84.6
66.8
52.4
84.3
66.4
51.8
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