ICS  93.080.10

CCS P 28

青    海

省    地

DB63

方    标    准

DB 63/T 1980—2021

公路预制装配式涵洞质量检验评定规范

2021 - 12 - 01 发布

2022 - 01 - 01 实施

青海省 市场监 督管理局        发 布

DB63/T 1980—2021

目    次

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语与定义 	 1

4 一般规定 	 1

5 涵洞构件预制 	 2

6 地基处理 	 5

7 涵洞主体安装 	 5

8 洞口 	 6

9 涵洞回填 	 7

10 涵洞总体 	 8

附  录  A  (规范性) 	 9

DB63/T 1980—2021

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省交通运输标准化专业技术委员会提出。

本文件由青海省交通运输厅归口。

本文件起草单位：中交二公局第三工程有限公司、青海省交通控股集团有限公司、青海省交通建设 管理有限公司、青海交通投资有限公司、青海省交通工程技术服务中心、青海西互高速公路管理有限公 司、青海省交通规划设计研究院有限公司、招商局重庆交通科研设计有限公司、中交一公局第三工程有 限公司、江西交通咨询监理有限公司、中南安全环境技术研究院股份有限公司。

本文件主要起草人：李小斌、李国全、薛海方、程永志、李金龙、蔡军、孔令坤、黄红照、李文虎、 沈玉、邱丹丹、张建鹏、祁正文、张磊、张绪军、王兆平、范柏、张金保、华后攀、张一鸣。

本文件由青海省交通运输厅监督实施。

DB63/T 1980—2021

公路预制装配式涵洞质量检验评定规范

1  范围

本文件规定了公路预制装配式涵洞的一般规定、涵洞构件预制、地基处理、涵洞主体安装、洞口、 涵洞回填、涵洞总体质量检验评定。

本文件适用于公路新建或改扩建工程预制装配式涵洞 (通道) 竣 (交) 工的质量检验评定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本 文件。

JTG F80/1  公路工程质量检验评定标准 (第一册 土建工程)

DB63/T 1978  公路预制装配式涵洞设计规范

DB63/T 1979  预制装配式涵洞工程施工技术规范

3  术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4  一般规定

4.1  工程划分

4.1.1  单位工程、分部工程、分项工程的划分应符合 JTG F80/1 规定，预制装配式涵洞分项工程的划 分见表 1 规定。

表1  预制装配式涵洞分项工程的划分

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 路基工程 (每10km或每标段) | 预制装配式涵洞 (1km~3km路段) | 钢筋加工与安装，涵身构件预制，洞口构件预制 |
|  |  | 地基处理，涵洞主体安装，预制洞口安装，现浇洞口施工， 涵洞回填，涵洞总体 |

4.1.2  分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和技术资料等检验项目分别检查，每个装配式涵 洞均应进行检验评定，并按附录 A 填写各类分项工程质量检验评定表。

4.1.3  分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及使用控制要点等符合基本要求的前提下， 无外观质量限制缺陷、且资料真实齐全时，方可进行检验评定。

4.2  检验要求

DB63/T 1980—2021

4.2.1  基本要求检查应符合以下规定：

a)  分项工程应对所列基本要求逐项检查。经检查不符合规定时，不应进行工程质量的检验评定；

b)  分项工程所采用的各种原材料的品种、规格、质量、混合料配合比及半成品、成品应符合有关 规定，并满足设计要求。

4.2.2  实测项目检验应符合以下规定：

a)  检验项目按规定的检查方法和频率进行随机抽样，并计算合格率；

b)  本文件规定的检查方法为标准方法，采用其他检查方法时应对比确认。

4.2.3 a) b) c)

4.2.4

4.2.5

4.2.6 a) b) c)

检查项目合格判定应符合以下规定：

关键项目“△”的合格率应不低于 95 %；

一般项目的合格率应不低于80 %；

有规定极值的检查项目，任一单个检测值不应突破规定极值，否则判定为不合格。 外观质量应全面检查，并满足相关规定要求。

工程质量等级分为合格与不合格。

分项工程质量等级评定为合格的，应符合以下规定：

检验记录完整；

实测项目合格；

外观质量满足要求。

5  涵洞构件预制

5.1  钢筋加工及安装

5.1.1  基本要求

钢筋加工及安装应满足以下基本要求：

a)  钢筋安装、钢筋搭接长度、连接质量应满足设计要求；

b)  受力钢筋表面无裂纹或其他损伤；

c)  钢筋保护层垫块分布均匀；

d)  钢筋安装牢固，钢筋骨架应有足够的钢筋支撑；

e)  混凝土浇筑过程中钢筋不应出现移位。

5.1.2  实测项目

钢筋加工及安装实测项目应符合表2规定。

DB63/T 1980—2021

表2  钢筋加工及安装实测质量标准

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 mm | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 受力钢筋间距 | 两排以上排距 | ±5 | 尺量：每构件检查2个断面 |
|  |  | 同排 | ±5 |  |
| 2 | 保护层厚度 |  | ±5 | 尺量：每构件各立模板面检查5处 |
| 3 | 箍筋间距 |  | ±10 | 尺量：每构件检查5个间距 |
| 4 | 钢筋骨架尺寸 | 长 | ±10 | 尺量：按骨架总数30%抽查 |
|  |  | 宽、高 | ±5 |  |
| 5 | 弯起钢筋位置 |  | ±20 | 尺量：每骨架抽查30% |

5.1.3  外观质量

钢筋加工及安装外观质量应符合以下规定：

a)  钢筋表面无锈蚀及焊渣；

b)  钢筋骨架无变形；

c)  绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架无松脱和开焊。

5.2  构件预制

5.2.1  基本要求

构件预制应满足以下基本要求：

a)  材料的质量、规格、预埋件和预留钢筋设置应符合设计和本文件要求，并按规定的配合比施工；

b)  应在明显部位进行标识，内容清晰、完整；

c)  构件的移动、运输和存放无损伤；

d)  构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能 和安装、使用功能的部位，应进行处理，并重新检查验收。

5.2.2  实测项目

构件预制实测项目应符合表 3 和表 4 规定。

DB63/T 1980—2021

表3  洞身构件实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 混凝土强度/MPa |  | 在合格范围内 | 按JTG F80/1附录D检查 |
| 2 | 单块构件长度/mm |  | 0，+5 | 尺量：抽检30%，每个块件检查2 次 |
| 3 | 标准宽 (B0 ) /mm | 整体式涵洞 拼块式涵洞 门式涵洞 盖板式涵洞 | ±20 | 全站仪或量尺：抽检30%的顶板， 每个顶板检查2次 |
| 4 | 标准高 (H0 ) /mm |  | +5，-10 | 全站仪：抽检30%的侧墙，每个侧 墙检查2次 |
| 5△ | 壁厚/mm |  | 0，+10 | 尺量：端部不少于5处，取其最小 值 |
| 6 | 接口尺寸控制值/mm |  | 0，-5 | 尺量：抽检30%，每块检查3次 |
| 7 | 侧墙底面平整度/mm |  | 0，+3 | 2m直尺：抽检30% |
| 8 | 侧墙预留钢筋间距/mm |  | ±10 | 尺量：抽检10% |
| 9 | 预留钢筋长度/mm |  | ≥设计值 | 尺量：抽查10% |

DB63/T 1980—2021

表4  洞口构件实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 混凝土强度/MPa | 在合格范围内 | 按JTG F80/1附录D检查 |
| 2 | 构件长度/mm | ±5 | 尺量：抽检30%，每个块件检查2次 |
| 3 | 构件高度/mm | ±5 | 尺量：抽检30%，每个块件检查2次 |
| 4 | 构件宽度/mm | ±5 | 尺量：抽检30%，每个块件检查2次 |
| 5 | 表面平整度/mm | 0，+5 | 2m直尺：抽检30% |
| 6△ | 接口尺寸控制值/mm | ±5 | 尺量：抽检10% |

5.2.3  外观质量

构件外观质量应符合表 5 规定。

表5  结构外观质量缺陷

| 名称 | 现象 | 外观缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 钢筋外露 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺失水泥砂浆而形成粗 集料外露 | 构件主要受力部位存在蜂窝；其他部位单个蜂窝面积大于0.02m2； 或总面积超过所在面面积的1%；或深度超过10mm及1/2保护层厚度 的蜂窝。 |
| 麻面 | 混凝土表面局部缺陷、粗糙或密集 小凹坑 | 预制构件：麻面总面积超过所在面面积的2%； 现浇构件：麻面总面积超过所在面面积的3%。 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度超过保护层厚度 | 混凝土表面有孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物 | 若杂物为钢筋、钢板等易腐蚀金属，视同为露筋； 若杂物为土块、木块、混凝土碎块及其他杂物等视 同为蜂窝。 |
| 疏松 | 由离析、振捣不足而形成的局部不密 实 | 主要受力部位有疏松；其他部位疏松总面积超过所在面面积的1%； 任何一处面积大于0.02m2 的疏松；或深度超过10mm及1/2保护层厚 度的疏松。 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内 部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝，其他部位裂 缝宽度≥ 0.2 mm。 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、 连接件松动 | 顶板与侧墙、节段与节段间承插口连接部位，以及侧墙与底板预留 连接钢筋有影响结构传力性能的缺陷。 |

| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、 飞边凸肋等 | 有影响使用功能或构件安装的外形缺陷，深度超过1/2保护层厚度 的啃边、蹦角。 |
| --- | --- | --- |
| 其他表 面缺陷 | 构件表面掉皮、起砂、沾污等 | 缺陷超过所在面面积的2%。 |

6  地基处理

6.1  基本要求

地基处理应满足以下基本要求：

DB63/T 1980—2021

a)  地基处理后的位置、范围和高程应符合设计要求；

b)  地基处理施工记录及有关地基承载力试验资料等应齐全、完整；

c)  混凝土垫层铺筑应均匀、密实、平整，并按规定的配合比施工。

6.2  实测项目

涵洞的地基处理实测项目应符合表 6 规定。

表6  地基处理质量标准

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 地基承载力 | 满足设计要求 | 沿涵洞长度每隔10m测1处，每道涵洞不少于3处 |
| 2 | 基底顶面高程/mm | ±30 | 水准仪：每道涵洞长度不大于20m测5点，每增加5m增加1点 |
| 3 | 轴线偏位/mm | 25 | 全站仪：每道涵洞2个点 |
| 4 | 压实度/% | ≥96 | 按JTG F80/1附录B检查，每20m2测2点 |
| 5 | 垫层混凝土强度/MPa | 在合格标准内 | 按JTG F80/1附录D检查 |
| 6 | 垫层厚度/mm | ≥设计值 | 尺量：抽查3个断面 |
| 7 | 地基与基础垫层平整度/mm | 0，+3 | 2m直尺：抽查3~5处 |

7  涵洞主体安装

7.1  基本要求

涵洞主体安装应满足以下基本要求：

涵洞侧墙底部与基础垫层紧密贴合；

节段平接缝填充材料的种类、规格应满足设计要求；

构件破损时，不应安装；

各类接缝位置正确，填缝材料嵌填密实，表面平整、无空鼓、裂缝现象；

节段平接缝与沉降缝位于同一竖直平面；

涵洞内不应遗留建筑垃圾等杂物。

7.2  实测项目

涵洞主体安装实测项目应符合表 7 规定。

DB63/T 1980—2021

表7  装配式涵洞安装实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 mm | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻涵洞节段轴线偏位 | 0，5 | 尺量：测各相邻节段端面，检查3处 |
| 2△ | 节间间隙 | ≤20 | 尺量：检查3~5处 |
| 3△ | 相邻节段内轮廓线错台 | 0，+5 | 尺量：每接缝5处，取最大值 |
| 4 | 洞顶高程 | ±10 | 水准仪：沿轴线方向测5处 |
| 5 | 侧墙竖直度 | ≤1/1000H0 | 铅垂法：测3个断面 |
| 注：H0为涵洞截面内高。 |  |  |  |

7.3  外观质量

装配式涵洞安装外观质量应符合以下规定：

a)  涵洞外壁顺直，接缝平整；

b)  填缝饱满，无脱落、间断、空鼓及超过 0.5mm 的裂缝；

c)  接缝处无渗水现象。

8  洞口

8.1  预制洞口安装

8.1.1  基本要求

预制洞口安装应满足以下基本要求：

a)  预制翼墙的地基承载力和基础埋置深度应满足设计要求；

d)  预制洞口各接缝位置正确，填缝无空鼓、裂缝及漏水现象；

e)  构件安装平顺、稳固；

f)  接缝处防水施工符合设计规定；

g)  沉降缝应竖直、贯通，填缝密实、饱满。

8.1.2  实测项目

预制洞口安装实测项目应符合表 8 规定。

DB63/T 1980—2021

表8  预制洞口安装实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞口轴线偏位/mm | 20 | 全站仪：检查2处 |
| 2 | 翼墙与主体连接间隙/mm | ≤20 | 尺量：检查3~5处 |
| 3 | 顶面高程/mm | ±10 | 水准仪：测3处 |
| 4 | 翼墙角度/α | -2 °≤α≤2 ° | 尺量：检查中心线 |
| 5 | 翼墙竖直度/mm | ≤3/1000H | 铅锤法：长度方向测3处 |
| 6 | 相邻翼墙节段内轮廓线错台/mm | 0，+5 | 尺量：每接缝2~4处 |
| a 注：H 为洞口翼墙的高度，计算规定值或允许偏差以 mm 计； α为翼墙安装角度。 |  |  |  |

8.1.3  外观质量

预制洞口安装外观质量应符合以下规定：

a)  混凝土表面不应存在表 5 所列的外观缺陷；

h)  翼墙、端墙与洞身等衔接平顺，与路基边坡线形顺势；

i)  填封无空洞、宽缝，无超过 0.5 mm 的裂缝和脱落等现象。

8.2  现浇洞口施工

8.2.1  基本要求

现浇洞口施工应符合以下基本要求：

a)  洞口施工按设计图和 DB63/T 1979 要求进行；

b)  翼墙的地基承载力和基础埋置深度应满足 DB63/T 1978 要求；

c)  翼墙、端墙与预制构件之间连接平顺，无错位现象。

8.2.2  实测项目

现浇洞口实测项目应符合表 9 规定。

表9  现浇洞口实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 混凝土强度/MPa | 在合格标准内 | 按JTG F80/1附录D检查 |
| 2 | 平面位置/mm | ±30 | 全站仪：测墙顶内边线3处 |

| 3 | 顶面高程/mm | ±20 | 水准仪：测3处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 翼墙竖直度/mm | ≤0.3%H | 铅锤法：长度方向测3处 |
| 5 | 断面尺寸/mm | ≥设计值 | 尺量：测2个断面 |

8.2.3  外观质量

现浇洞口外观质量应符合以下规定：

DB63/T 1980—2021

a)  混凝土表面不应存在表 5 所列的外观缺陷；

b)  混凝土表面平整，色泽一致；

c)  洞口无建筑垃圾、杂物和临时预埋件。

9  涵洞回填

9.1  基本要求

涵洞回填应满足以下基本要求：

a)  回填材料应符合设计要求；

b)  两侧对称填筑、分层压实，每层表面平整；

c)  现浇洞口混凝土及勾缝砂浆强度达到设计强度的 85%以上时，方可回填；

d)  预制洞口安装接缝处理完毕后，方可回填。

9.2  实测项目

涵洞回填实测项目应符合表 10 规定。

表10  涵洞回填实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 |  |  | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1△ | 压实度/% | 高速、一级公路 | 二级公路 | 三级、四级公路 | 按 JTG F80/1附录B检查， 每层不少于2处 |
|  |  | ≥96 | ≥95 | ≥94 |  |

9.3  外观质量

涵洞回填外观质量应符合以下规定：

a)  回填土表面应平整；

b)  无亏坡现象。

10  涵洞总体

10.1  基本要求

涵洞总体应满足以下要求：

a)  各结构构件无较大变形；

b)  涵洞的平接缝、铰接缝和沉降缝位置准确；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885312324032011042