水玻璃混凝土

水玻璃混凝土具有良好的物理性能和较高的抗压强度、抗拉强 度。同时与钢材、玻璃、陶瓷、玻璃钢等材料都有较好的粘接力。水 玻璃混凝土还具有较好的耐腐蚀性能，能耐大多数无机酸、有机酸和 侵蚀性气体的腐蚀，特别是同时具有耐强氧化性酸的性能，其耐热性 能也很好，按其拌合材料而定能耐一般在300〜1000°C的高温，这是 一般有机耐腐蚀材料所不能比拟的。加之水玻璃混凝土价格低廉，所 以在耐腐蚀工程上广为应用。然而，水玻璃混凝土在固化过程中能产 生较大的收缩，这种收缩常会引起结构裂缝，甚至断裂。

本文旨在讨论和研究水玻璃混凝土收缩裂缝产生的影响因素 并 寻求好的施工措施来控制和减少水玻璃混凝土的收缩。

水玻璃混凝土收缩裂缝产生的影响因素主要有以下几方面：

一、	水玻璃的比重

水玻璃比重在1.35〜1.5之间，其线收缩率与比重成正比。即比 重越大，线收率越大。

二、	水玻璃混凝土内的耐酸粉料的品种

不同的耐酸粉料，收缩率也不同，采取低收缩率的耐酸粉料，可 以大大减少混凝土的收缩率。如辉绿岩粉就好于石英粉。

三、	水玻璃混凝土骨料级配

采用合理的骨料级配方式，可以减少混凝土结构内的大量孔隙， 从而限制了混凝土的收缩。

四、	水玻璃的掺量

水玻璃的掺量过大对水玻璃有两个坏处：其一，水玻璃掺量越 多，混凝土内的胶体越多，所产生的收缩越大；其二，水玻璃中大部 分是水，故大量地掺入水玻璃会产生不参加化学反应的游离水，使混 凝土本身强度降低，抗渗性能差，收缩增大。

五、水玻璃混凝土的养护

无控制的、过快的化学反应，使混凝土的固化时间缩短，而使水 玻璃混凝土的内部产生不均匀的拉应力。

从上影响因素的定性分析看，如果采取相应有效的措施，对诸因 素予以调整和控制，有可能达到或限制水玻璃混凝土在固化中产生的 收缩。

通过对水玻璃混凝土收缩裂缝产生的影响因素的分析 采取了如 下相应的施工措施：

1、	由于水玻璃混凝土的线收缩率与水玻璃比重成正比，因此选 用比重在允许范围内且相对较小的水玻璃 施工中选用的水玻璃的比 重为1.40。

2、	水玻璃混凝土中粗 细骨料及粉料 选用耐酸率＞95%的集料： 骨料选用石英石和石英砂，粉料以铸石粉为主，再辅以石英粉。

3、	水玻璃混凝土的级配，采用均匀的密集级配，使混凝土内部 结构尽可能密实。

通过理论计算和多次试验试配，确定如下配合比：

水玻璃混凝土施工配合比（单位：kg）

| 水玻 璃 | 氟硅 酸钠 | 辉石 粉 | 石英粉 |  | 石英 砂 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 石英石 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  | 100 目 | 180 目 | 0.15 〜 5mm | 5〜 10mm | 10〜 15mm | 15〜 25mm |  |  |  |
| 1 | 0.15 | L25 | 0.31 | 0.31 | 2.08 | 0.94 | 0.94 | L25 | 每立方米的 |  |  |
| 300 | 45 | 380 | 90 | 90 | 620 | 280 | 280 | 370 |  | 用量 |  |

4、水玻璃混凝土的固化其实是一种失水过程，环境因素对其影 响较大。施工温度控制在10〜30°C,终凝时间控制在八小时左右（用 固化剂试验调整）。水玻璃混凝土的拆模和养护时间必须符合下列规

定：
水玻璃混凝土拆模和养护时间

| 环境温度，C | 10 〜15 | 16 〜20 | 21 〜30 | 30 〜35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆模时间，d | >5 | >3 | >2 | >1 |
| 养护时间，d | >12 | >12 | >6 | >3 |

36建筑防腐蚀工程

建筑防腐蚀工程质量不仅取决于施工质量还与防腐蚀工程设 计和防腐蚀工程使用管

理有密切关系。因此施工人员不仅要了解和熟悉防腐蚀工程的施

工技术，还应对防腐

蚀工程设计和防腐蚀工程的使用管理有一定了解金以利于提高防 腐蚀工程的施工质量。

本章按主要耐腐蚀材料组成的建筑防腐蚀工程包括水玻璃类

防腐蚀工程、硫磺类防

腐蚀工程、树脂类防腐蚀工程、沥青类防腐蚀工程、涂料类防腐

蚀工程和聚合物水泥

砂浆类防腐蚀工程。

361水玻璃类防腐蚀工程

水玻璃类材料包括水玻璃胶泥、砂浆和混凝土。胶泥主要用于

衬砌耐酸砖板；砂浆多

用于砌筑花岗石等尺寸较大的耐酸块材和抹保护面层 混凝土用

于防腐蚀地坪、地沟、

衬里和整体槽罐。

水玻璃类材料是由液体水玻璃、硬化剂、辅助材料和耐酸粉料、

砂、石等按不同要求

配制而成。液体水玻璃有钠水玻璃(Na2O・nSiO2・Mh2O)和钾水玻

璃(K2O・xSiO2・yH2O)

两种。钠水玻璃的硬化剂，用磨细的粉状氟硅酸钠；钾水玻璃用

的硬化剂，用磨细的粉

状聚磷酸铝(缩合磷酸铝)。水玻璃类材料的硬化是由水玻璃中的

碱性硅酸盐

(Na2O・nSiO2或K2O-xSiO2)与其相应的硬化剂反应，产生硅酸凝 胶为主要胶凝材料，将

粉料和细、粗骨料粘结在一起成为整体材料。

在防腐蚀工程中，过去主要使用钠水玻璃材料，20世纪80年代 后期开始使用钾水玻璃

材料、钾水玻璃材料的粘结力和抗渗性优于钠水玻璃材料，但其

收缩性较大。一般水玻

璃类材料的抗渗性差，可采用加抗渗剂制成抗渗型水玻璃类材 料，以提高其抗渗性能。

钠和钾水玻璃材料在技术性能上虽有不同，但在防腐蚀工程中出

现的质量通病和防治措

施基本相同，在本节中综合介绍。

36.1.1水玻璃材料硬化过快或过慢，强度不够，性能差

1.	1. 现象

施工中水玻璃材料在拌合以后很快就开始硬化 甚至有的在拌合中

就开始硬化，来不及

施工；水玻璃材料施工完后，养护很长时间，甚至十几个小时仍不

能正常硬化，硬化后

的材料强度达不到要求，耐腐蚀性能差。

2.	2. 原因分析

- 水玻璃材料的硬化由水玻璃与硬化剂进行化学反应完成，化学 反应对温度非常敏感。

当施工温度高，特别是在30°C以上时，反应速度加快，短时间就 能硬化；当温度低时，

如在10C或更低时，反应速度缓慢，甚至十几小时后仍不能正常

硬化。硬化后的材料，

力学性能和耐腐蚀性能明显变坏。

- 使用的水玻璃质量差。在生产水玻璃时碱与二氧化硅反应不 好，液体水玻璃呈现混

浊；水玻璃模数偏高或偏低，模数高的较模数低的硬化速度快；水 玻璃中加水过多，密

度大幅度下降，水玻璃中有效物质含量低，材料性能不好。

- 使用的硬化剂质量不好。钠水玻璃用的氟硅酸钠纯度低、酸

度大、细度不够，影响硬

化速度。氟硅酸钠用量多，硬化速度快；用量不足，硬化速度慢。

钾水玻璃用的聚磷酸

铝也有类似问题。但钾水玻璃材料有专业厂家生产，施工单位不 能自配，质量应由厂商

负责。

- 使用的耐酸材料，粗细骨料质量不好，如耐酸率低，含水率

大，粉料的细度不够，粗

细骨料级配不好，强度低，硬化剂与细粉料和粗细骨料没有混合 均匀。

- 水玻璃材料拌合不均匀，水玻璃胶料没有充分润湿粉料和粗

细骨料表面。施工配合比

不当，材料的施工和易性欠佳。施工后养护不好，如环境湿度过 大，表面有积水，有热蒸

汽作用或养护时间不够。

- 酸化处理不当，如使用酸的浓度低、酸化处理次数不够或处

理时间过早。钾水玻璃材料

的酸化处理比钠水玻璃材料要求更严格，必须处理好。

- 预防措施

- 严格按技术要求选用原材料，施工前对原材料作好质量检

验。

- 施工配合比由试验确定，施工现场不得随意改变施工配合

比，任意变更材料，改变水玻璃

用量，特别防止往水玻璃内任意加水。

- 当施工环境温度不符合要求时，应采用加热保温或降温等措 施，以保证正常施工。若调整

配合比时，必须经过试验。

- 氟硅酸钠硬化剂的细度应达到0.15mm。硬化剂预先与粉料

混匀，再与粗细骨料混合均匀。

钠水玻璃材料的粉料采用铸石粉较好。使用钾水玻璃材料时，

使用前按质量要求向生产厂购

买，不能在现场自配。

- 水玻璃模数不符合要求时，应使用高模数和低模数的两种水

玻璃互相混合的方法，调整

水玻璃模数，不可采用加硅胶或加碱的方法调整模数。互相混合 调整模数方法，对钠水玻璃

MH—Mr

和钾水玻璃都适用。不同模数水玻璃相互混合的数量，可按下式 讳算:R L・・Gl

……Nh

式中gl ——取低模数水玻璃的重量(kg)；

Gh ——应加入高模数水玻璃的重量(kg)；
mh——高模数水玻璃的模数；
Ml——低模数水玻璃的模数；
mr——要求调整到的模数

Nh ——高模数水玻璃中氧化钠或氧化钾的含量(%)；

Nl——低模数水玻璃中氧化钠或氧化钾的含量(%)。

- 采购水玻璃时，要注意其密度应大于使用要求的规定值，在现

场加少量水调整密度后即可

使用。不要购买密度低的水玻璃，在现场加热脱水提高密度的作法 不可取。

- 水玻璃材料搅拌时，水玻璃应充分润湿粉料和粗细骨料表面，

不应有干粉和未拌匀的粗细

骨料存在。

- 提高钠水玻璃材料的抗渗性能能可采用加抗渗剂(如糠醇单体)

的方法配制抗渗型的水玻

璃混凝土。使用前应进行试验，以保证质量。抗渗型的钾水玻璃 材料可向生产厂家订货。

- 施工完的水玻璃材料，应保证有足够的养护时间，养护的相

对湿度不要大于80%，不能与

蒸汽和水直接接触。

- 治理方法

施工中的局部缺陷，铲除后可进行局部修补；对大面积有严重缺
陷的工程，应返工重做。

衬里用的耐蚀胶泥

1 • 1水玻璃耐酸胶泥

水玻璃耐酸胶泥由水玻璃、固化剂及粉状填料组成。水玻璃俗称 泡花碱，是一种硅酸盐水溶液，常用的为硅酸钠和硅酸钾，称为钠水 玻璃和钾水玻璃。水玻璃胶泥具有良好的机械强度，优良的耐酸性能 （氢氟酸及热磷酸除外），价格便宜，但孔隙率较大，不耐碱类腐蚀。

钠水玻璃胶泥由水玻璃、氟硅酸钠固化剂和耐酸配成；钾水玻璃胶泥 由钾水玻璃、缩和磷酸铝固化剂和耐酸填料配成。钾水玻璃胶泥的抗 渗透性、耐稀酸性和粘结强度高于呐水玻璃胶泥，常用的商品型号为 kp1型，双组分包装，甲组分为钾水玻璃，乙组分为固化剂和耐酸填

料的混合物。

1 • 1 • 1水玻璃的质量指标如表1 • 1 • 1

表1• 1 • 1	水玻璃的质量指标

| 项 目 | 指 | 标 |
| --- | --- | --- |
|  | 钾水玻璃 | 钠水玻璃 |
| 外观 | 无色透明液体 无杂质 | 略带杂质的透明粘稠 状液体 |
| 模度/ 密度g / cm | 2.6 〜2.9 1.38 〜1.45 |  |

注：	①水玻璃胶泥所用水玻璃密度为1.38〜1.45g / cm

②水玻璃的模数如不附合上述要求时，应按本规范的附录

D进行调整。

1-1-2钠水玻璃胶泥的固化剂质量指标如表1-1-2

表1 • 1 • 2	氟硅酸钠的质量指标

指 标

——N35—

W1

全部通过

项 目

纯度（%）

含水量（%）

细度（0.15mm筛孔）

注：受潮结块时应在不高于100°C的温度下烘干并研细全部通

过孔径0.15mm的筛。

1 • 1 • 3钠水玻璃胶泥用的填料为铸石粉铸石粉与石英粉的混
合物、IGI耐酸灰瓷粉、石墨粉等，如表1 • 1 • 3 （1）和1 • 1 • 3 （2）
表1 • 1 • 3 （1） 填料的质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 耐酸度（%） 含水率（%） 细度 | M5 W0.5 0.15mm>?bS余不大于 5 %! 0.09mm筛孔筛余不大于15〜 |

注：①水玻璃胶泥不宜单独使用石英粉。

表1 • 1 • 3 （2） IGI耐酸灰质量指标

|  |  | 指 标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 目 |  |  |  |  |
|  |  | 水分（%） | 含量（%） | 规格（目） | 质量比 （%） |
| 钠 | 氟硅酸 | <0.3 | >99 | <180 | 6.5 |
|  | 石英粉 | <0.3 | SiO〉98 | 80 〜120 <180 | 11.5 〜15 |
|  | 长石粉 | <0.3 | SiO >65 | 40 〜120 <180 | 23.2 〜 34.3 |
|  | 矶土渣 |  | SiO >49 | <180 | 7.5 |
|  | 硅胶 |  | 工业用 | <180 | 2.0 |

1-1-4钾水玻璃胶泥粉料的质量指标如表1 • 1 • 4。

| 表1 • 1 • 4 KPL粉料的质量指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  | 指 标 |
|  | 耐酸度（%） |  | >95 |
|  | 含水度（%）¦ |  | <0.5 |
|  | 粒度0.09mm筛孔筛余量 |  | 50 〜55 |
| (%) |  |  |  |
|  | 0.45mm筛孔筛余量（%） |  | 5〜15 |

1-1-5水玻璃胶泥的施工配比如表1 • 1 • 5。

表1 • 1 • 5	水玻璃耐酸胶泥施工配比

|  | 名称 |  | 胶泥配比（质量比） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| 钠水玻璃 |  | 100 |  | -- | 100 |
| 钾水玻璃 |  | -- |  | 100 | -- |
| 氟硅酸钠 铸石粉 |  | 15 〜18 255〜270 |  | -- -- | -- -- |
| 瓷粉 |  | (200〜 250) (200〜 250) |  | -- | -- |
| 石英粉比石铸粉 为7 : 3 |  |  |  | -- | -- |
| 石墨粉 |  | (100 〜 150) |  | -- | -- |
| KPI粉料 |  | -- |  | 240〜250 | -- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/888031123142006043