# 《固体食品罐用冷轧电镀锡钢板及钢带》

标准编制说明

一、任务来源

本文件由中国特钢企业协会提出并归口，冶金工业规划研究院作 为标准组织协调单位。根据中国特钢企业协会团体标准化工作委员会 团体标准制修订计划，由冶金工业规划研究院等单位共同参与起草， 计划于 2024 年前完成《固体食品罐用冷轧电镀锡钢板及钢带》标准

的制定工作。

二、制定本文件的目的和意义

人们在注重生活品质的同时，也日益关注食品的安全问题，但往 往忽视了与食品相接触材料的安全性。在日常使用中，有害物质如铅、

铬可能会从与食品相接触的材料中迁移至食品，进而影响人类健康。

镀锡钢板及钢带是以可冲压的薄钢板为基体，在其表面镀锡，具 有多层保护膜（层）的钢铁制品。它具有耐腐蚀、无毒、无味、表面 光泽、重量轻、强度高（相对纸、木、复合材料）、易涂印、易焊接 和加工成型，以及对环境温度适应性强的特点。因此，镀锡钢板总产 量的 70%以上用于食品、饮料的包装。镀锡钢板及钢带作为主要的食 品、饮料包装材料之一，其元素含量及质量优劣直接关系到食品安全。 如果镀锡钢板及钢带质量不满足要求，极易导致重金属迁移量超标、 硫化腐蚀、漏罐等问题出现，因此生产和使用合格的镀锡钢板及钢带 产品是保证食品安全的基础。GB/T 2520-2017《冷轧电镀锡钢板及钢 带》中虽对食品罐用镀锡板提出了要求，但随着人们对饮料口感、营

养和食品安全要求的不断提高，现有标准已经不能满足市场对中高端

食品接触级饮料罐用镀锡板在厚度、强度、表面附着力、致密性等指 标上提出的更高要求，因此有必要针对食品饮料罐用无铬超低铅镀锡

钢板及钢带进行专用领域细分标准的制定。

目前国内已有 GB/T 2520-2017《冷轧电镀锡钢板及钢带》规定了 原板和镀层的有毒有害元素限制要求，其中原板钢种类型 L 型适用于 食品罐用途，GB/T 41899-2022《食品容器用涂覆镀锡或镀铬薄钢板 质量通则》规定了制造食品容器的、经涂料涂布并经高温固化成膜的 镀锡或镀铬薄钢板的质量要求，但没有提出钢板的无铬要求及低铅含

量要求等更高的食品安全要求。

国际上，ISO 11949：2016《冷轧镀锡产品— 电镀锡钢板》仅规 定了 C 、Si 、Mn 、P 、S 五种元素的含量上线、ASTM A623M-2016 《度锡类产品标准规范：一般要求》则更加严格的规定了不同原板类 型的用途及化学元素上限、EN 10202:2001《冷轧镀锡产品— 电解锡 板和电解铬/氧化铬镀层钢》和 JIS G3303:2017《镀锡后钢板和未镀锡 黑钢板》同样更加严格的规定了元素含量的上限，但均没有对食品饮

料罐用无铬超低铅镀锡板提出相应的铅含量、铬含量要求。

三、标准编制过程

2023 年 5 月， 中国特钢企业协会团体标准化工作委员会（以下 简称团标委）秘书处给各位委员发出团体标准立项函审单。到立项函

审截止日期，没有委员提出不同意见。

2023 年 6 月，团标委正式下达立项计划，组成了标准起草组，

提出了标准编制计划和任务分工，并开始标准编制工作。

2023 年 9 月：进行了起草标准的调研、问题分析和相关资料收

集等准备工作，完成了标准制定提纲、标准草案。

2023 年 11 月：召开标准启动会，围绕标准草案进行讨论，并按

照与会意见和建议进行修改。

2023 年 12 月：形成征求意见稿并发出征求意见。

2024 年 月：完成征求意见处理、形成标准送审稿。

2024 年 月：完成该标准审定会和标准报批稿，上报中国特钢企

业协会审批。

2024 年 月：完成该标准发布、实施。

四、标准编制原则

充分考虑食品饮料罐用无铬低铅镀锡钢板及钢带生产企业对钢 材原材料的质量需求，联合下游企业协同攻关，采用标准化手段规范 饮料罐用无铬低铅镀锡钢板产品质量，促进市场健康稳定发展。本文 件以满足下游行业对饮料罐用无铬低铅镀锡钢板需求为前提，充分提 高标准的市场适应能力；通过对下游用钢行业的研究，了解产品的实 际需求，确定各项技术指标，满足下游行业生产需要，建立彼此之间

的联系，扩大影响力。

五、标准的研究思路及内容

（一）编制思路

《固体食品罐冷轧电镀锡钢板及钢带》标准的设计与编制主要以  问题与需求为导向，切实从饮料罐用无铬低铅镀锡钢板生产需要出发， 进一步确定钢带产品尺寸外形、表面质量、镀层质量、有害元素含量  等技术指标，强化细分领域标准的指导意义。通过制定满足市场创新  需要，并具有科学、合理、全面、可操作性的标准，助力饮料罐用无

铬低铅镀锡钢原材料实现高质量供给，提升加工的安全性和可靠性。

（二）标准技术框架

本文件包含以下部分

前    言

1    范围

2    规范性引用文件

3    术语和定义

4    分类及代号

5    订货内容

6    尺寸、外形、重量及允许偏差

7    技术要求

8    试验方法

9    检验规则

10  包装、标志及质量证明书

（三）标准技术内容

1.  范围

本文件规定了固体食品罐冷轧电镀锡钢板及钢带的分类和代号、 订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检

验规则、包装、标志和质量证明书。

本文件适用于公称厚度为 0. 14mm~0.80mm 的一次冷轧及公称厚 度为 0. 12mm~0.36mm 的二次冷轧无铬超低铅冷轧电镀锡钢板及钢带

（以下简称“ 钢板及钢带” ）。

2.  规范性引用文件

按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的

结构和起草规则》的有关规定。

3.  术语和定义

3. 1 GB/T 2520—2017 界定的术语和定义适用于本文件。

3.2  本文件提出“无铬钝化 ”术语

无铬钝化  free chromate passivation

用电解或涂覆无铬钝化液的方法对镀锡板表面进行钝化处理，

镀锡板表面不含铬。

4.牌号表示方法及分类和代号

4.1  钢板及钢带的分类及代号应符合表 1 的规定。

表 1  钢板及钢带的分类及代号

| 分类方式 | 类 型 | 代 号 |
| --- | --- | --- |
| 原板钢种 |  | MR，L，D |
| 调质度 | 一次冷轧钢板及钢带 | T- 1 ，T- 1.5 ，T-2 ，T-2.5 ，T-3 ，T-3.5 ，T-4 ，T-5 |
|  | 二次冷轧钢板及钢带 | DR-7M，DR-8 ，DR-8M，DR-9 ，DR-9M，DR- 10 |
| 退火方式 | 连续退火 | CA |
| 差厚镀锡标识 | 薄面标识方法 | D |
|  | 厚面标识方法 | A |
| 表面状态 | 光亮表面 | B |
|  | 粗糙表面 | R |
|  | 银色表面 | S |
|  | 无光表面 | M |
| 表面处理方式 | 无铬钝化 | CF |
| 边部形状 | 直边 | SL |
|  | 花边 | WL |

与国标相比，表面处理方式仅为无铬钝化，代号为 CF。

4.2 牌号表示方法

本文件规定：用于制作食品罐的钢板及钢带，其代号通常由原板

钢种代号、调质度代号、退火方式代号和表面处理方式代号构成。

示例：MR T-4 CACF ， MR DR-8 CACF

5.  订货内容

本章节对订货的合同或订单内容提出要求，应包含：

a) 产品名称（钢板或钢带）；

b）本标准编号；

c ）牌号；

d）尺寸规格（厚度、宽度、长度或内径等）；

e ）镀锡量代号；

f）表面处理方式；

g）差厚镀锡标识方法；

h）边部形状；

i）包装方式；

j）用途；

k）张数或重量；

l）其他。

6.  尺寸、外形、重量及允许偏差的要求方面，钢卷内径仅保留

420 mm（含内芯套筒）。

本文件根据食品罐实际生产需要，对厚度允许偏差进行了收窄， 分别对中心位置和边部不小于 6 mm的位置的厚度允许偏差进行了规

定，如表 2 所示。

表2  钢板及钢带的厚度允许偏差

| 厚度测量位置 | 普通精度（DX5） | 高级精度（DX4） | 超高级精度（DX3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心位置 | ±5% | ±4% | ±3% |
| 边部不小于6mm的位置 | +5%～-8% | +4%～-6% | +3%～-5% |

当交货量大于 10000 张钢板（或等长的钢卷）时，所有钢板的平

均厚度与公称厚度的允许偏差不超出公称厚度的±2%

薄边的实测厚度偏差由国标的应不大于中间位置测得的实际厚

度的 8.0% ，收窄到 6.0% 。宽度允许偏差和长度允许偏差由国标的

+30 mm收窄到+20 mm。

因企业实际生产过程中，不涉及焊接工艺，故本文件删除了对钢

带焊缝的要求。

7  技术要求

7. 1  原板钢种类型及化学成分与国标保持一致。

7.1.2  经供需双方协商，并在合同中注明，也可采用其他的原板

钢种和化学成分。

7.1.3  用于制作食品罐用无铬超低铅镀锡钢板及钢带（表面含或 不含有机涂层）的镀锡板的原板，应符合以下要求：杂质元素砷 As 含量不大于 0.030%（质量分数），镉 Cd 和铅 Pb 含量的总和不大于

0.0050%（质量分数）。

与国标相比，本文件对镉 Cd 和铅 Pb 含量的总和进行了加严，

由不大于 0.0100%收窄到 0.0050%（质量分数）。

7.1.4  原版的成品化学成分允许偏差应符合 GB/T 222 的规定。

7.1.5  原板所用的钢采用氧气转炉或电炉冶炼，除非另有规定，

冶炼方式由供方选择。

7.2  力学性能

本文件的力学要求在国标 GB/T 2520-2017 的基础上，一次冷轧 和二级冷轧表面硬度的允许偏差绝对值均收窄了 1 ，同时在二次冷轧 表面硬度中增加 DR-7 的调质度代号，表面硬度（HR30Tm）为 69±

4。

本文件根据食品罐用钢带的成品质量要求，增加了对一次冷轧屈

服强度目标的要求，供用户在订货时协商，参考目标值见表 3。

表3    一次冷轧屈服强度目标值

| 调质度代号 | 规定塑性延伸强度（Rp0.2 ） 目标值a,b,c/MPa |
| --- | --- |

| T-2.5CA | 290 |
| --- | --- |

| T-3CA | 310 |
| --- | --- |
| T-3.5CA | 340 |
| T-4CA | 400 |
| T-5CA | 415 |
| a 规定塑性延伸强度是根据需要而测定的参考值。 b 规定塑性延伸强度通常采用拉伸试验进行测定，屈服强度为两个试样的平均值，试样方向为纵向；也 可以根据需要，参见附录B所规定的的回弹试验换算而来。仲裁时采用拉伸试验的方法测定。 c 试样为 GB/T 228. 1 规定的 P17 试样，试样方向为纵向。 |  |

二次冷轧屈服强度目标值根据实际生产情况增加了调质度代号

为 DR-7 的规定塑性延伸强度目标值，为 500MPa。

7.3  镀锡层

7.3. 1  钢板及钢带的镀锡量代号、公称镀锡量及最小平均镀锡量 应符合表 4 的规定。经供需双方协商，也可采用文件中表 4 以外的镀

锡量代号，但最小平均镀锡量应符合表 5 的规定。

表6    镀锡量代号、公称镀锡量及最小平均镀锡量

| 区分 | 镀锡量代号 | 公称镀锡量/（g/m2） | 最小平均镀锡量/（g/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 等厚镀锡 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | 0.4/0.4 |
|  | 1. 1/ 1.1 | 1.1/ 1. 1 | 0.9/0.9 |
|  | 2.0/2.0 | 2.0/2.0 | 1.7/ 1.7 |
|  | 2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 1.8/ 1.8 |
|  | 2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 2.5/2.5 |
|  | 3.0/3.0 | 3.0/3.0 | 2.7/2.7 |
|  | 5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 5.2/5.2 |
|  | 8.4/8.4 | 8.4/8.4 | 7.8/7.8 |
|  | 11.2/ 11.2 | 11.2/ 11.2 | 10. 1/ 10.1 |
|  | 0.5/ 1.1 | 0.5/ 1. 1 | 0.4/0.9 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898043012072006027